НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Автомобильные дороги

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Работы отделочные и укрепительные

при возведении земляного полотна

###### СТО НОСТРОЙ 2.25.ххх.2-2011

Издание официальное

СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Открытое акционерное общество

«Центр проектной продукции в строительстве»

Москва 2011

###### Предисловие

| # 1 | # РАЗРАБОТАН | СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| --- | --- | --- |
| # 2 | # ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ | Аппаратом Национального объединения строителей СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| # 3 | # УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | # Решением Совета Национального объединения строителей от _________ № ____ |
| # 4 | # ВВЕДЕН | # ВПЕРВЫЕ |

© Национальное объединение строителей, 2011

© НП «МОД «СОЮЗДОРОСТРОЙ», 2011

Содержание

| Введение ………………………………………………………………… |  | IV |
| --- | --- | --- |
| 1 Область применения …………………………………………………. |  | 1 |
| 2 Нормативные ссылки …………………………………………………. |  | 1 |
| 3 Термины и определения ……………………………………………… |  | 3 |
| 4 Требования к материалам ……………………………………………. |  | 4 |
| 5 Общие положения ……………………………………………………. |  | 9 |
| 6 Технология производства укрепительных работ …………………… |  | 12 |
| 7 Рекультивация при земляных работах ………………………………. |  | 30 |
| 8 Требования безопасности ……………………………………………. |  | 32 |
| Приложение А | (рекомендуемое) Рекомендуемые виды многолетних трав и нормы высева семян при укреплении откосов земляного полотна ………………………... | 33 |
| Приложение Б | (справочное) Методики определения качества семян многолетних трав и дернового покрова ..…… | 36 |
| Библиография | ………………………………………………………… | 38 |

Введение

Настоящий стандарт разработан в рамках Программы стандартизации Национального объединения строителей и направлен на реализацию Градостроительного кодекса Российской Федерации [1], Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» [2], Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [3], приказа Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» [4].

В стандарте изложены общие правила выполнения работ по строительству земляного полотна для автомобильных дорог.

Стандарт создан на основе результатов многолетних методических наработок его авторов. При разработке стандарта учтен опыт применения действующих нормативных документов, а также зарубежных норм.

Авторский коллектив:  д.т.н. Э.М. Добров (руководитель коллектива, МАДИ),  к.т.н., доцент, М.В. Бадина (Томский государственный архитектурно-строительный университет),  инженер Басурманова И.В. (ОАО «СоюздорНИИ»), инженер Гопин О.Б. (ОАО «СоюздорНИИ»), д.т.н., проф., В.Н. Ефименко (Томский государственный архитектурно-строительный университет), к.т.н., доцент, С.В. Ефименко (Томский государственный архитектурно-строительный университет), инженер Зельманович В.А (ОАО «СоюздорНИИ»), д.т.н., проф. В.Д. Казарновский (ОАО «СоюздорНИИ»), к.т.н. Коган Р.А. (ОАО «СоюздорНИИ»), к.т.н., доцент И.В. Лейтланд (ОАО «СоюздорНИИ»), к.т.н. Е.С. Пшеничникова (ОАО «СоюздорНИИ»).

Работа выполнена под руководством д.т.н., профессора В.В.Ушакова (МАДИ) и к.т.н. Л.А.Хвоинского (СРО НП «МОД СОЮЗДОРСТРОЙ»).

СТАНДАРТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Работы отделочные и укрепительные

при  возведении земляного полотна

Дата введения 2011-

1 Область применения

Настоящий стандарт организации устанавливает требования к материалам, технологии работ и контролю качества при устройстве укрепления на откосах земляного полотна автомобильных дорог.

Стандарт описывает основные технологические процессы строительства конструкций укрепления откосов земляного полотна, процедуры контроля качества и предназначен для использования при  разработке проектов производства работ и организации труда на строительных объектах.

Стандарт распространяется на устройство следующих типов укрепления откосов: биологические, несущие, защитные и изолирующие.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы и техническую документацию:

ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 8268-93 Щебень и гравий из плотных горных пород  для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 11262-80 Пластмассы. Метод испытания на растяжение

СНиП 2.05.02-85  Автомобильные дороги. Госстрой СССР.- М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986

СНиП 3.06.03-85  Автомобильные дороги.  Госстрой СССР.- М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986

СНиП 12-04-2002   Безопасность труда в строительстве. Госстрой России, 2003.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальных сайтах Национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям,  опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 земляное полотно: Геотехническая конструкция, выполняемая в виде насыпей, выемок или полунасыпей – полувыемок, служащая для обеспечения проектного пространственного расположения проезжей части дороги и в качестве грунтового основания (подстилающего грунта) конструкции дорожной одежды;

3.2 насыпь: Земляное сооружение из насыпного грунта, в пределах которого вся поверхность земляного полотна расположена выше уровня земли;

3.3 высота насыпи: Расстояние по вертикали от естественного уровня земли до низа дорожной одежды, определяемое по оси земляного полотна;

3.4 выемка: Земляное сооружение, выполненное путем срезки естественного грунта по заданному профилю, причем вся поверхность земляного полотна расположена ниже поверхности земли;

3.5 откос: Боковая наклонная поверхность, ограничивающая искусственное земляное сооружение;

3.6 высота откоса: Расстояние по вертикали от верхней бровки откоса до нижней бровки;

3.7 обочина: Боковая полоса автомобильной дороги с каждой её стороны между его бровкой и кромкой проезжей части, предназначенная для предохранения краёв дорожной одежды от разрушения; вынужденной остановки автомобиля в случае неисправности; размещения остановочных полос, барьерных ограждений, средств сигнализации и других средств, обеспечивающих безопасность движения. Обочины могут быть без специальной обработки (грунтовые) и укреплённые местными материалами (щебнем, гравием, шлаком) или засевом трав. Ширина обочин нормируется в зависимости от категории дороги;

3.8 грунтовые воды:  Подземная вода первого от поверхности водоносного горизонта, расположенного над первым от поверхности земли водонепроницаемом слое;

3.9 биологический тип конструкции укрепления: Конструкции укрепления, предназначенные для защиты откосов от эрозии, оплывов, оплывин посредством агротехнических мероприятий;

3.10 несущие конструкции: Конструкции укрепления, предназначенные для компенсации сдвигающих усилий, возникающих в грунте поверхностных слоев откосов, а также паводковых и поверхностных вод;

3.11 защитные и изолирующие конструкции: Конструкции укрепления, предназначенные для защиты поверхностных слоев откоса от температурных воздействий, атмосферных осадков и грунтовых вод;

3.12 грунт растительный: Природный верхний слой почвы, обладающий по своему органическому и минералогическому составу свойствами плодородия, достаточными для целей озеленения или реновации земель;

3.13 скоп: Отход предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, полученный в результате очистки сточных вод и состоящий из 60% целлюлозных волокон  и 40%  каолина;

3.14 анкер: Одномерный элемент (стержень), предназначенный для крепления геосот  между собой и к поверхности грунта. Как правило, анкер выполняют Г-образной формы из стального  профиля;

3.15 скоба:  Анкер П-образной формы для крепления геотполотен к поверхности грунта;

3.16 коэффициент уплотнения: Отношение объёма насыпного грунта, взятого из резерва, к объёму той же массы грунта земляного полотна после уплотнения.

Остальные термины, используемые в настоящем стандарте, приведены в ГОСТ 25100, ОДМ 218.5.005-2010 [10]

# 4 Требования к материалам и грунтам

4.1 Для биологических типов конструкций укрепления откосов посевом трав по растительному грунту рекомендуются следующие трехкомпонентные смеси трав: корневищные злаковые травы - 35-55%; рыхлокустовые злаковые травы - 30-50%; стержнекорневые бобовые травы 5-20%. Подбор видового состава многолетних трав, установление норм высева, вид и расход удобрений следует производить по таблицам приложения А.

4.2 Для биологических типов конструкций укрепления откосов  гидропосевом трав, следует применять составы, приведенные в таблице 4.1 при следующих условиях:

- для земляного полотна, сооружаемого из глинистых и супесчаных грунтов при кислотности, близкой к нормальной (5,5рН8) –  составы I – IV;

- то же  при слабокислых грунтах (4,5рН5,5)  –  составы II и IV,

- то же  при сильно кислых грунтах (рН4,5) –  составы II и IV  с предварительным известкованием (за двое суток перед гидропосевом),

- для земляного полотна, сооружаемого из дресвяно-щебенистых грунтов при кислотности близкой к нормальной   –  составы II, III, IV, но содержание вяжущих увеличивают в 1,5 раза по сравнению с указанными в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Номер состава | Вид и соотношение компонентов в составе, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Семена трав | Удобрения | Мульчирующий материал | Пленкообразующий материал | Вода |
| I | 0,6 | 2,2 | скоп 6 | скоп 12 | 91,4-85,2 |
| II | То же | 1,8 | Торфокрошка или опилки 8 или солома 4 | Лигниновое вяжущее 3-50 | 91,6-39,6 |
| III | –"– | 2,2 | Торфокрошка или опилки 8 или солома 4 | ПВА или синтетический латекс 0,8-1,6 | 92,4-87,6 |
| IV | –"– | 1,8 | скоп 6 | Лигниновое вяжущее 3-2,5 | 90,1-66,6 |

Нормы высева семян многолетних трав в зависимости от грунтовых и климатических условий строительства, расход стабилизирующих материалов, минеральных удобрений при гидропосеве приведены в приложении А.

4.3 Бетон для решетчатых конструкций из сборных элементов должен соответствовать ГОСТ 26633-91. При укреплении подтопляемых откосов  класс бетона должен соответствовать В27,5-В30 (М350-М400), при укреплении неподтопляемых откосов – В15 – В30 (М200 – М400).

4.4  Для сборных бетонных плит следует применять тяжелый бетон класса В 15 (М200). Марку бетона по водопроницаемости и морозостойкости назначают в зависимости от климатических условий района строительства.

Для сборных  монолитных железобетонных плит следует применять бетон 22,5 (М300).

4.5 Для материалов пневмонабрызга следует применять цементы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 10178-85. Условия применения приведены в таблице 4.2.

Заполнители (щебень, гравий, песок), входящие в состав смесей пневмобрызга должны удовлетворять требованиям ГОСТ 8267-93, ГОСТ 8268-82, ГОСТ 8736-93.

Таблица 4.2

| Характеристика укрепляемого откоса | Вид цемента | Марка цемента |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие подтопления и грунтовых вод | Портландцемент | 400 |
| Наличие подтопления и фильтрация воды с углекислой агрессией | Пуццолановый портландцемент | 300 |
| Наличие подтопления или фильтрация воды с сульфатной агрессией | Сульфатостойкий портландцемент | 300 |

При укладке пневмобетона в целях снижения количества отскоков рекомендуется использовать в качестве заполнителей крупно и среднезернистые пески. В растворы и сухие смеси рекомендуется вводить добавки – ускорители схватывания и твердения, а также воздухововлекающие добавки.

4.6 В конструкциях укрепления откосов следует применять геосинтетические материалы: геосотовый  материал пластмассовый скрепленный (объемные георешетки, геоячейки),  геосотовый  материал нетканый и тканый, геосетки плетеные (волоконные маты), в т.ч. в сочетании с  геополотнами неткаными.  Технические требования к геосинтетическим материалам назначают в зависимости от типа конструкции укрепления, геометрии откоса, грунтово-гидрогеологических условий. Химическая стойкость геосинтетических материалов должна обеспечиваться в диапазоне рН = 4  11.

4.7  В сочетании с биологическими типами укрепления способом гидропосева или  посева трав по растительному грунту следует применять:

- геосотовый  материал высотой 10 – 20 см, размером ячейки от 20 до 50 см, требования к характеристикам материала приведены в таблице 4.3;

- геосетки плетеные толщиной от 8 до 20 мм;

- геополотна нетканые иглопробивные поверхностной плотностью 200 – 350 г/м2;

- геополотна нетканые термоскрепленные поверхностной плотностью  80 – 160  г/м2.

Таблица 4.3

| Наименование показателя | Номинальное значение |
| --- | --- |
| Максимальная нагрузка при растяжении, не менее кН/м | 24,0 |
| Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не более | 30 |
| Прочность шва, не менее кН/м | 10 |
| Жесткость стенок по ГОСТ 8977-74, сН, не менее | 400 |

Примечание – Испытания  на растяжение проводят по ГОСТ 11262-80 при температуре 23 2С при скорости растяжения образца 50 мм/мин.

4.8 В выемках, сложенных глинистыми грунтами повышенной влажности, при выклинивающихся водоносных горизонтах, в сочетании с биологическими, защитными и изолирующими типами укрепления следует применять:

- геосотовый  материал высотой 15 – 20 см, размером ячейки не более 30 см;

- геополотна нетканые иглопробивные поверхностной плотностью 300 – 400 г/м2;

- геополотна нетканые термоскрепленные поверхностной плотностью  100 – 200  г/м2.

4.9 В сочетании с  несущими решетчатыми сборными конструкциями укрепления и с защитными изолирующими решетчатыми сборными облегченными конструкциями укрепления, в качестве фильтра на поверхность откоса под решетку укладывают:

- при заполнении ячеек грунтом  -  нетканые иглопробивные геополотна поверхностной плотностью не ниже 300 г/м2 или термоскреплённые геополотна поверхностной плотностью не ниже 120 г/м2;

- при заполнении ячеек крупнофракционными материалами (щебень, камень) и бетоном – нетканые иглопробивные поверхностной плотностью не ниже 400 г/м2 или термоскреплённые геополотна поверхностной плотностью не ниже 150 г/м2.

4.10  В сочетании с несущими бетонными или железобетонными, монолитными или сборными конструкциями при укреплении конусов и откосов периодически подтопляемых насыпей следует применять в качестве обратного фильтра  геополотна нетканые иглопробивные поверхностной плотностью не ниже 400 г/м2 или термоскреплённые геополотна поверхностной плотностью не ниже 150 г/м2; геомат пластмассовый экструдированный скрепленный с геополотном нетканым (дренажный геокомпозит) с коэффициентом фильтрации не ниже  50 м /сут.

У верхней бровки земляного полотна геополотно  закрепляют отсыпкой поверхностного слоя  грунта, щебня, песчано-гравийной смеси, у подошвы - заглублением под упор.

4.11  В несущих и защитных изолирующими конструкциями укрепления откосов  из геосотовых материалов, в качестве фильтра на поверхность откоса укладывают геополотна в соответствии с п. 4.8.

Требования к геосотовым материалам приведены в таблице 4.3.

4.12 В несущих конструкциях укрепления подтопляемых откосов с габионами,  в качестве обратного фильтра следует применять  нетканые иглопробивные геополотна с поверхностной плотностью выше 450 г/м2 и термоскрепленные  - с плотностью выше 180 г/м2. Для заполнения  габионов и матрасов следует использовать щебень метаморфических или изверженных пород с морозостойкостью не менее F200 и степенью неоднородности гранулометрического состава Cu=6.

5. Общие положения

5.1 К укрепительным и отделочным работам относятся следующие операции:

- отделка (планировка) конусов, откосов насыпей, выемок или их отдельных ярусов при устройстве нетиповых конструкций земляного полотна;

- укрепление откосов насыпей, выемок, конусов подходных насыпей, площадок в пределах входных и выходных отверстий труб и откосов над ними, а также других площадей, входящих в сферу взаимодействия с земляным полотном;

- укрепление кюветов, водоотводных и нагорных канав, ранее устроенных при сооружении земляного полотна;

- устройство, отделка и укрепление присыпных обочин.

5.2. Присыпные обочины следует устраивать после окончания строительства дорожной одежды. В состав работ по устройству обочин входят:

- транспортировка грунта (песка) автосамосвалами и отсыпка его на подготовленный участок дополнительного слоя основания;

- разравнивание, планировка и послойное уплотнение грунта обочин;

- нанесение растительного грунта и посев трав с последующим уходом.

Все указанные технологические операции выполняются аналогично тем, которые предусмотрены для основных работ при сооружении земляного полотна. Вместе с тем при осуществлении работ по устройству и отделке обочин необходимо широко использовать средства малой механизации, включая трамбовки, малогабаритные бульдозеры и катки.

5.4  Требуемую плотность грунта откосов насыпи, как правило,  достигают  путем  отсыпки грунта каждого слоя насыпи на ширину большую проектной на 0,5 м с каждой стороны;  равномерным уплотнением  каждого слоя насыпи по всему поперечному сечению, включая прибровочную часть;  срезкой  излишков грунта на откосах до проектных размеров  при планировочных работах. Коэффициент уплотнения должен составлять не менее 0,95 стандартной величины.

Уширение не требуется при устройстве насыпей из крупнообломочных грунтов и при высоте насыпи менее 2,0 м с откосами 1:2 и положе.

Излишний грунт убирают при планировке откосов на завершающем этапе возведения насыпи и используют для досыпки обочин, устройства съездов, рекультивации и т.п

5.5  Окончательную планировку поверхности земляного полотна с приданием установленных проектом поперечных уклонов и доуплотнением поверхностного слоя, планировку и укрепление откосов следует производить сразу после окончания возведения земляного полотна,  а при выполнении работ в зимнее время—после оттаивания грунтов. Все нарушения поверхности земляного полотна, вызванные построечным транспортом и осадками, следует устранить непосредственно перед устройством дорожной одежды.

Планировку и укрепление откосов высоких насыпей и глубоких выемок (включая устройство дренажей) следует производить сразу же после окончания сооружения их отдельных частей (ярусов).

Укрепительные работы подтопляемых насыпей должны быть закончены до наступления паводков.

Укрепление откосов выемок на участках с буграми пучения, подземными льдами или сильнольдистыми и очень сильнольдистыми грунтами, следует производить при отрицательных температурах воздуха и заканчивать до наступления положительных температур.

5.6  Различают следующие   типы и виды конструкций укрепления земляного полотна:

I Биологические типы:

- гидропосев трав в растительный грунт;  в грунт, слагающий откос; в термозащитный или изолирующий слой, в т.ч. на слой геополотна;

- растительный грунт с посевом трав, в т.ч. по слою нетканого геополотна;

- посадка кустарника, лесопосадки.

II Несущие конструкции

- решетчатые сборные, с заполнением ячеек щебнем 40-70 мм; грунтом, обработанным вяжущим; цементобетонном;

- сборные бетонные плиты, сборные железобетонные плиты;

- монолитные железобетонные плиты;

- пневмонабрызг по металлической сетке с анкерами;

- конструкции из геосотового материала, с  заполнением ячеек цементобетонном;

- конструкции из габионов и матрасов «Рено».

III Защитные или изолирующие конструкции

- решетчатые сборные облегченные с заполнением ячеек растительным грунтом, в т.ч. торфо-песчаной смесью; гравийно-песчаной смесью;

- конструкции из геосотового материала, с  заполнением ячеек растительным грунтом, в т.ч. торфо-песчаной смесью; гравийно-песчаной смесью;

- термозащитные слои: морозостойкие, неусадочные грунты с посевом трав; торфопесчаная смесь, моноторфяной слой; грунтовые слои по нетканому геополотну, в геосотовом материале;

- изолирующие слой из геомембраны со слоем морозостойкого неусадочного грунта;

- облегченные конструкции из пневмонабрызга по металлической сетке.

6 Технология производства укрепительных работ

6.1 Подготовительные работы

6.1.1 Перед началом укрепления откосов или других грунтовых поверхностей необходимо выполнить подготовительные работы: очистку, планировку, выравнивание берм, уплотнение, рабочую разбивку.

6.1.2  Состав и виды работ по планировке грунтовых поверхностей по заданным отметкам устанавливается проектом в зависимости от назначения планируемых площадей в общих геометрических параметрах автомобильных дорог, их инфраструктуры.

При планировке грунтовых площадей для конструктивных элементов, непосредственно работающих под нагрузками, в состав планировочных работ следует включать следующие технологические операции: выравнивание их бульдозером с допустимым отклонением от проектных отметок  10 см (предварительный этап планировки), уплотнение катками с одновременным выравниванием автогрейдером (окончательная планировка). При необходимости устройства дерново-травяных покрытий по спланированной поверхности нанесение и обработка почвенного слоя производится с учётом агротехнических требований к запланированному посадочному материалу.

При планировке грунтовых поверхностей для целей благоустройства, улучшения стока (рекультивированные выработки, территории между сооружениями, резервные площади) в состав работ включаются: выравнивание бульдозером или грейдером с нанесением при необходимости почвенного слоя заданной толщины, предусмотренной проектом.

6.1.3 На предварительном этапе планировки применяются бульдозеры. Рабочие отметки предварительной планировки должны назначаться с учётом запаса объёмов грунта на осадку при уплотнении, величина которого назначается по результатам пробного уплотнения.

На участках, где грунты по трудности разработки не соответствуют бульдозерным работам, предварительно осуществляют рыхление грунта при помощи рыхлителей.

6.1.4 Окончательная планировка производится после завершения всех земляных работ и устройства коммуникаций. Планировка выполняется грейдерами или длинно-базовыми планировщиками в едином потоке с уплотнением катками. Допускаемые отклонения от проектных отметок устанавливаются в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 в зависимости от назначения планируемых поверхностей и площадок.

Окончательная планировка поверхности земляного полотна на отметках рабочего слоя (низа дорожной одежды) с приданием поперечных уклонов и доуплотнением поверхностного слоя, а также планировка и укрепление откосов насыпей производится после полного выполнения проектного очертания насыпи или выемки.

6.1.5 Планировка осуществляется путём срезки грунта. Планировка подсыпкой на взрыхлённую поверхность разрешается как исключение только на малых площадях при условии последующего уплотнения.

Снятый при планировке откосов излишний грунт целесообразно использовать в верхнем слое земляного полотна (при его пригодности) или для засыпки обочин, для чего следует применять машины и приспособления, перемещающие срезанный грунт вверх.

6.1.6 При планировке срезкой грунта с перемещением вниз на первом этапе следует выравнивать надоткосные площадки, оформляя бермы в соответствии с ранее выполненной разбивкой. Сопряжение поверхности откоса с горизонтальной поверхностью бермы выполняют на заключительном этапе планировки.

6.1.7 Планировку откосов насыпей или выемок высотой до 3,5 м следует осуществлять двумя – четырьмя проходами тяжёлого автогрейдера или бульдозера с откосниками и удлинителями отвала. Срезаемый с откоса после каждого прохода указанных машин грунт следует использовать для рекультивации боковых резервов или собирать в штабеля для перемещения в обочины насыпи, на съездах и др. Срезаемый грунт при его накоплении не должен мешать водоотводу.

6.1.8 Планировку откосов высотой до 6 м следует осуществлять откосопланировщиком с нижней стоянки, а откосов высотой до 12 м – с верхней и нижней стоянок. Ширина планируемого участка с одной стоянки машины должна быть не более 2 м, а перекрытие смежных участков – 0,3-0,5 м.

6.1.9 Для планировки откосов высотой 6 – 10 м применяют универсальный экскаватор-планировщик.

При необходимости планировки откосов высотой более 10 м возможна совместная работа экскаватора и автогрейдера, который планирует нижнюю часть откоса продольными проходами. Планировку откосов высотой более 12 м необходимо выполнять в процессе устройства каждого яруса.

6.1.10 При отсутствии необходимого оборудования серийных типов возможно выполнять планировку откосов простейшими приспособлениями, например, с помощью рельса, цепи (диаметр звена 200 – 250 мм), гусеничного полотна, протягиваемого на тросах по поверхности откоса двумя тракторами, один из которых движется по верху, а другой – по подошве откоса. При этом верхний трактор должен двигаться на 5 – 6 м впереди нижнего, но с одинаковой с ним скоростью.

6.1.11. Откосы крутизной 1:1,75 и положе следует планировать с помощью бульдозеров, перемещающихся по откосу сверху вниз с принудительно опущенным отвалом (при гидравлическом управлении) или задним ходом снизу вверх с отвалом, свободно опущенным на грунт (при канатном управлении отвалом).

В процессе планировки откоса бульдозером его отвал не должен наполняться грунтом более чем на 2/3 высоты.

6.1.12. Поверхность откоса насыпи при высоте более 2 м следует уплотнять одновальцевым виброкатком, подвешенным к стреле экскаватора, двумя – четырьмя проходами снизу вверх. Каток поднимается подтяжным тросом, экскаватор передвигается на новую захватку с перекрытием прежней на 0,2 – 0,3 м. Коэффициент уплотнения должен составлять не менее 0,95 стандартной величины.

6.1.13 Подготовительные работы при укреплении откосов выемок из легковыветривающихся скальных пород включают грубую планировку поверхности, отвод напорных грунтовых вод, расчистку площадки за верхней бровкой откоса, установку анкеров, навешивание и крепление арматурной сетки, отчистку откоса от пыли и грязи.

Перед началом работ за верхней бровкой откоса необходимо расчистить от кустарника, деревьев и грунта делювиального слоя площадку шириной 2 – 3 м и пробурить шпуры диаметром 20 –30 мм для установки и омоноличивания несущих анкеров. Монтажные анкеры устанавливают в местах перелома поперечного профиля откоса. Монтажные и несущие анкеры должны выступать над скальной поверхностью на 4 – 5 см для крепления арматурной сетки, а также для контроля за толщиной слоя защитной или несущей конструкции в качестве «маячков».

Монтаж арматурной сетки необходимо начинать сверху, прикрепляя края каждого рулона к стержням несущих анкеров. Постепенно, опуская рулон, следует разматывать сетку и прикреплять её электросваркой, вязальной проволокой или с помощью монтажных шайб и гаек к анкерам, чтобы плотно притянуть её к поверхности откоса.

6.2 Устройство конструкций укрепления

6.2.1 Биологический тип конструкций укрепления

6.2.1.1 Основные технологические процессы устройства конструкций укрепления из естественных прорастающих материалов должны включать заготовку (при необходимости) растительного  грунта, его распределение и планировку, приготовление рабочей смеси из семян и удобрений, их распределение, полив после посева и в последующий период, при необходимости защиту мешковиной или геосинтетическим материалом в период прорастания.

6.2.1.2 Растительный грунт распределяют на установленную проектом толщину сразу после планировки поверхности откосов, как правило, с помощью машин и оборудования, используемых при планировочных работах. Применяется также схема работ, по которой  растительный грунт завозится на обочину и распределяется сверху вниз.

Растительный грунт на откосах насыпей высотой до 2—2,5 м и такой же глубиной выемок можно распределять откосопланировщиком на бульдозере и автогрейдером с выносом отвала за раму.

При высоких и крутых откосах, грунт распределяют экскаватором-планировщиком.

Сухие откосы перед распределением растительного грунта необходимо предварительно увлажнять с помощью поливомоечных машин.

При укреплении откосов выемок посевом трав по слою растительного грунта, необходимо откосы выемок, разработанных в плотных глинистых грунтах, разрыхлять перед укладкой растительного грунта на глубину 0,1 – 0,15 м.

6.2.1.3 В случае предполагаемых размывов откосов земляного полотна в период формирования дернового покрова, перед распределением растительного грунта на поверхность откосов рекомендуется укладывать мешковину или сетки из геосинтетических материалов. Укладку рулонов сетки осуществляют путём их раскатки сверху вниз по откосу с перекрытием на 10-20 см и закреплением их колышками в пределах обочин. Закрепление концов полотен в грунте выполняют путём нарезки автогрейдером на расстоянии 0,3-0,5 м от бровки откосов канавки глубиной 0,2-0,3 м, укладки концов полотен в канавку и заполнения её грунтов при повторном проходе автогрейдера, либо другими способами, оговариваемыми в проекте.

6.2.1.4 До начала посева по слою растительного грунта должны быть выполнены следующие подготовительные работы: приготовлены травосмеси требуемого состава; приготовлены смеси минеральных удобрений (смесь должна быть приготовлена в день посева); тарированы сеялки агрегата и дозатора минеральных удобрений на заданные нормы высева. Типы смесей и нормы высева, приведены в приложении А.

Засев трав по слою растительного грунта осуществляют в следующем технологическом порядке: внесение минеральных удобрений; заделка минеральных удобрений в растительный грунт; высев семян трав с заделкой их в слое растительного грунта; прикатка откоса после высева семян.

6.2.1.5 Работы по укреплению откосов земляного полотна гидропосевом трав ведут в следующей последовательности: приготавливают рабочую смесь, заправляют гидросеялку, производят укрепление откосов гидропосевом.

Рабочую смесь (мульчу) для гидропосева приготавливают на специально организованной базе, где должны иметься складские помещения для хранения семян и удобрений, ёмкости для хранения плёнкообразующих материалов, вибросита с ячейками 10х10 мм для просеивания опилок или установка для измельчения соломы, весы для семян и удобрений, грузоподъёмные средства для заправки рабочей смесью гидросеялки. Заправка смесью гидросеялки осуществляется при включённой системе перемешивания. Типы смесей и нормы высева, приведены в приложении А.

Расход материалов для одной заправки в зависимости от вместимости цистерны гидросеялки, вида применяемого плёнкообразующего материала, а также укрепляемая при этом площадь откоса приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Вместимость цистерны гидросеялки, м3 | Расход материалов на одну заправку гидросеялки |  |  |  |  |  | Укрепляемая площадь откосов, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Битум, кг | Латекс, кг | Семена трав, кг | Удобрения, кг | Опилки, м8 | Вода, л |  |
| 4,10 | 350 | – | 28 | 77 | 1,60 | 3000 | 700 |
|  | – | 30 | 30 | 83 | 1,65 | 3700 | 750 |
| 5,15 | 425 | – | 34 | 94 | 2,2 | 3600 | 350 |
|  | – | 36 | 36 | 99 | 2,25 | 4500 | 900 |

Гидропосев трав на базе поливомоечной машины производят двумя проходами машины вдоль подошвы откоса или бермы.

Скорость движения машины подбирают опытным путём в зависимости от длины образующей откоса. На откосах высотой 10-12 м смесь распределяют при кратковременных остановках машины через 20-25 м; на откосах высотой от 12 до 24 м – с верхней и нижней стоянок машины, поворачивая гидромонитор в горизонтальной плоскости по дуге 80 - 100; а в вертикальной плоскости – в пределах 40 от горизонтали, обеспечивая гидропосев по всей длине откоса на ширину 10-12 м. Следует избегать стекания смеси с откоса и образования ручьевых размывов. Места заправок машины смесью целесообразно располагать на середине укрепляемого участка с радиусом действия машины не более 10 км. При этом производительность гидросеялки будет достигать 5000 м2 за смену.

6.2.1.6 При укреплении откосов насыпей и выемок, сложенных легковыветривающимися скальными породами, гидропосев следует производить по обнаженной (раскрытой) поверхности, представленной делювиальными грунтами, на откосах насыпи - по защитному слою, предварительно уложенному на поверхность откоса.

6.2.2 Укрепление откосов несущими,  защитными и изолирующими  типами конструкций укрепления

6.2.2.1 Основные технологические процессы укрепления откосов искусственными материалами должны включать:

- приготовление рабочих смесей (цементобетон, грунт, обработанный вяжущими, мелкозернистая сухая бетонная смесь);

- вывозку на откосы рабочих смесей, щебня, железобетонных блоков для упорной призмы, геосотового  материала пластмассового скрепленного (объемные георешетки), сборных бетонных, железобетонных плит, элементов решетчатых конструкций;

- укладку и уплотнение (нанесение) рабочих смесей и щебня;

- монтаж блоков, плит, сборных решетчатых конструкций и объемных георешёток;

- заполнение ячеек решетчатых конструкций рабочими смесями, растительным грунтом, щебнем, гидропосевом трав и т.п.

6.2.2.2 До начала укрепления откосов земляных сооружений сборными плитами, решетчатыми конструкциями индустриального изготовления у подошвы откоса устраивают монолитный или сборный бетонный упор.

Сборный упор устраивают, укладывая блоки принятого размера в траншею на щебёночное основание.

Бетонные блоки упорной призмы заранее распределяют вдоль траншеи краном соответствующей грузоподъёмности на расстоянии 1,5 м от неё. Щебень для устройства основания под блоки выгружают из транспортных средств на расстоянии 1,0-1,5 м от бровки траншеи через каждые 12-13 м.

Щебень распределяют в траншее вручную слоем 11-12 см и планируют по визирной рейке, контролируя шаблоном толщину слоя, а затем уплотняют послойно ручными трамбовками.

Установку блоков на каждом участке протяжённостью 10-15 м следует окончательно выверять в плане по шнуру и в профиле с помощью визирок, помещённых с обоих концов блока.

Швы в стыках между блоками следует заполнять цементопесчаным раствором состава 1:2. Для омоноличивания стыков раствором следует применять портландцемент, марка которого на одну ступень выше марки цемента, используемого при изготовлении плит. Через каждые 10-15 м необходимо устраивать швы расширения, в которые закладывают строганные доски толщиной 15-20 мм. Монтажные петли на блоках отгибают или срезают.

После установки сборных решетчатых конструкций пазухи упорной призмы засыпают щебнем фракции 40-70 мм слоями толщиной 10 см с послойным его уплотнением ручными трамбовками.

6.2.2.3  После установки бетонного упора на него следует нанести размеры сборных элементов укладываемой прямоугольной конструкции и перенести их на поверхность откоса по образующим, перпендикулярным к опорной линии, с обозначением осевых линий разбивочными колышками.

Для решетчатых конструкций с диагональным расположением элементов разбивку осуществляют по диагоналям ячеек. Элементы конструкций следует укладывать снизу вверх. Сменная захватка должна соответствовать участку откоса, укрепленного на полную высоту.

6.2.2.4 При монтаже сборных железобетонных решетчатых конструкций треугольной конфигурации элементы следует наращивать рядами. Необходимое удлинение верхних рядов на криволинейных участках (конусах путепроводов) следует компенсировать путём увеличения зазоров в стыках. Ромбическую конструкцию следует монтировать в диагональном направлении снизу-вверх.

После укладки элементов решетчатых конструкций их следует объединить в узлах покрытыми битумом металлическими штырями диаметром не менее 10 мм и длиной не менее 0,5 м или скобами, которые должны быть забиты вручную. Для железобетонных сваек предварительно бурят отверстия заданного диаметра и глубины мотобуром или другим буровым инструментом. Стыки необходимо омоноличивать цементным раствором (состав 1:2) после окончания монтажных работ. Бетонные поверхности в стыках смачивают предварительно водой, затем уплотняют штыковкой и поверхности заглаживают мастерком.

После укладки элементов решетчатых конструкций их следует объединить в узлах покрытыми битумом металлическими штырями диаметром не менее 10 мм и длиной не менее 0,5 м или скобами, которые должны быть забиты вручную. Для железобетонных сваек предварительно бурят отверстия заданного диаметра и глубины мотобуром.

6.2.2.5 После монтажа решетчатых конструкций ячейки необходимо заполнить предусмотренным проектом материалом, который подают автомобильным краном.

Растительный грунт, щебень и цементогрунт на откосах высотой до 6 м и крутизной 1:1,5 следует сдвигать с обочины и разравнивать откосопланировщиком, затем досыпать нужный материал или выбрать лишний вручную.

Толщина слоя цементогрунта и щебня в ячейке должна на 2-3 см превышать высоту сборного элемента (запас на уплотнение). После планировки цементогрунт и щебень необходимо уплотнять ручными трамбовками или виброплощадками.

6.2.2.6 При гидропосеве трав непосредственно в грунт откоса, сборные элементы решетчатой конструкции должны быть утоплены в предварительно разрыхленную поверхность откоса на глубину, равную 0,9-1,0 от толщины элемента.

6.2.2.7 Песчаные откосы и придорожные полосы в районах песчаных пустынь укрепляют розливом жидких вяжущих материалов в следующем порядке: приготовление на стационарной базе жидких вяжущих материалов; доставка вяжущих материалов к месту работ; приготовление рабочего состава; распределение рабочего состава (медленно распадающаяся битумная эмульсия) по закрепляемой поверхности.

Агрегат для розлива эмульсии должен состоять из тягача, размещённого на нём разбрызгивателя в виде дождевального аппарата и мотопомпы (пожарного автомобиля со сменными шлангами длиной до 250 м и брандспойтом), приёмной цистерны вместимостью 10-15 м3, установленной на пневмоколёсной тележке, сцепленной с тягачом. Площадь розлива с одной стоянки составляет около 3 га.

6.2.2.8 Сборные железобетонные плиты изготовляют и доставляют к месту укладки централизованно. При транспортировании плиты следует укладывать плашмя на деревянные прокладки, которые должны обеспечивать свободное расположение монтажных петель.

6.2.2.9 До начала монтажа плит бетонный упор устанавливают по технологии, описанной в п.п. 6.2.2.2-6.2.2.3.

Сборные железобетонные плиты укладывают на прослойку из геотекстильного нетканого материала или щебёночное основание в зависимости от особенностей конструкции, обусловленной проектом. Щебёночное основание устраивают путём распределения и уплотнения на поверхности откоса слоя щебня, предварительно заготовленного у бровок насыпей и выемок. С помощью бульдозеров щебень сталкивают вниз и равномерно распределяют. Уплотнять слой щебня следует катками, площадочными вибраторами или механическими трамбовками. Укладка щебня при отрицательных температурах разрешается только на откосе из несмёрзшихся несвязных грунтов. При этом щебень следует укладывать в сыпучем состоянии.

Для подъёма плит автомобильные краны необходимо оборудовать траверсами с попарно разноплечими монтажными тросами или цепями со стальными крюками.

6.2.2.10 Монтаж плит следует вести рядами снизу-вверх по поверхности откоса в такой последовательности. Краном плиту снимают с автомобиля или берут из штабеля и стрелой грубо наводят на место укладки. Затем опускают её вниз таким образом, чтобы подошва оказалась на 3-5 см ниже верха уложенных смежных плит. Движением стрелы плиту направляют так, чтобы её поперечная грань соприкасалась с поперечной гранью уложенной плиты. Движением стрелы «на себя» уменьшают до минимума зазор в продольном шве между укладываемой и уложенной плитами. Затем плиту опускают на прослойку из геополотна или щебёночное основание так, чтобы она коснулась их одновременно всей подошвой.

6.2.2.11 При использовании геополотен взамен щебёночного основания для устройства обратного фильтра геополотна укладывают параллельно бровке откоса снизу-вверх, причём нижние концы полотен геотекстиля укладывают под бетонные блоки упорной призмы с выводом конца полотна за пределы блока на 0,2 м.

Геополотна на поверхности откоса укладывают с закреплением его кромок деревянными колышками или скобами.

При укладке геополотен под решетчатыми покрытиями на участках временного подтопления смежные полотна соединяют штырями, склейкой, сваркой или сшивкой.

6.2.2.12 Укрепление откосов монолитными бетонными покрытиями следует проводить по щебёночной или песчаной подготовке. Для подачи бетонной смеси на поверхность откоса используют краны, оборудованные бункерами с затворами. Распределяют смесь по поверхности откоса откосопланировщиками, работающими с верхней и нижней стоянок.

Смеси следует уплотнять двумя-тремя проходами виброрейки, продвигаемой по направляющим, выставленным с помощью геодезических приборов.

6.2.2.13 Рабочие смеси для укрепления откосов методом пневмонабрызга приготавливают из цемента, песка, щебня или гравия. Сухие смеси должны быть использованы в течение 2-4 часов с момента их приготовления. Смеси выгружают из автомобилей-самосвалов в накопительные бункера или на металлические листы (во избежание попадания грунта или скальной породы) с последующей перегрузкой в бункера бетоношприцмашины, обеспечивающих их смешение с водой, подаваемой от насосной станции, укладку и уплотнение.

Добавки-ускорители схватывания и твердения цемента в рабочие смеси для пневмонабрызга следует вводить вместе с водой затворения.

В связи с линейным характером укрепительных работ на объектах дорожного строительства комплект машин и механизмов для пневмонабрызга рекомендуется размещать на автоприцепе, предусмотрев возможность получения электроэнергии и воздуха от электростанций и передвижных компрессорных установок.

Основные операции на поверхности скального или грунтового откоса рабочие выполняют, находясь в специальной подвесной люльке на выносной стреле шарнирных автогидроподъёмников. Рабочий управляет соплом, шарнирно закреплённым в люльке.

6.2.2.14 Процесс пневмонабрызга следует начинать с увлажнения через сетку подготовленной скальной поверхности с помощью воздушно-водяной струи. Расстояние от среза сопла до укрепляемой поверхности должно составлять 0,9-1,1 м, а струю бетона следует направлять перпендикулярно к поверхности откоса. Для равномерного слоя защитного покрытия оператор в процессе набрызга должен перемещать сопло одновременно вкруговую и в горизонтальном направлении. Толщина образуемого слоя обратно пропорциональна скорости таких перемещений.

В первую очередь следует заполнять углубления на поверхности и выравнивать «рваный» профиль выемки.

6.2.2.15 Укрепление поверхности откосов из скальных легко выветривающихся, выветрелых пород, крупнообломочных размягчаемых пород (например, аргиллитов, алевролитов, сланцев и т.п.) необходимо осуществлять по металлической монтажной сетке, сортамент которой устанавливается проектом. Монтажная сетка крепится за пределами бровки откоса несущими анкерами, а на поверхности откоса – монтажными штырями.

После нанесения материала монтажная сетка должна быть утоплена в набрызг-материале. Толщина слоя облицовки над сеткой – не менее 20 мм. Пневмонабрызг следует осуществлять по возможности непрерывно.

6.2.3 Укрепление откосов с применением геосинтетических материалов

6.2.3.1  Геосинтетические материалы применяют для укрепления поверхности откосов земляного полотна и усиления грунтового массива в составе с биологическими, несущими, защитными и изолирующими типами укрепления.

6.2.3.2  В качестве основного элемента в конструкциях укрепления откосов, как правило,  применяются геополотна.

Основные технологические процессы по устройству различных конструкций укреплений с применением геополотен включают следующие операции:

- устройство (при необходимости) траншеи вдоль бровки земляного полотна для закрепления прослойки в верхней его части;

- транспортировка  рулонов к месту производства работ, их разгрузка и распределение вдоль откоса, подготовка рулонов к укладке;

- укладка геополотен;

- закрепление полотен в верхней и (при необходимости) нижней частях откоса.

6.2.3.3  	Устройство анкерной траншеи устраивают на расстоянии 0,2 - 0,6 м от верхней бровки земляного полотна.

6.2.3.4  Рулоны транспортируют и распределяют вдоль бровки через определенное расстояние, зависящее от длины материала в рулоне, длины образующей откоса, направления раскатки рулонов.

6.2.3.5  Укладку полотен выполняют путем  раскатки рулонов по образующей откоса. Укладку геополотен  выполняют от бровки насыпи. Полотна разравнивают с легким натяжением за нижний конец и закрепляют скобами на поверхности насыпи. Соседние полотна должны иметь перекрытие не менее  0,15 м.

6.2.3.6  При производстве работ с применением геосотового материала выполняют следующие основные операции:

- устройство фильтра из геополотен по п. 6.2.3.2;

- установка секций геосотового материала  на поверхности откоса. Перед установкой секций вдоль верхней части откоса (траншеи) вбивают анкера с шагом равным ширине  ячейки. Закрепленную в верхней части секцию растягивают на полную длину с последующим закреплением анкерами по периметру;

- заполнение ячеек.

6.2.3.7  Заполнение ячеек геосотового материала  растительным грунтом  производят фронтальными погрузчиками с автомобилями-самосвалами или приспособленными для данного вида работ механизмами.  Высота сброса материала заполнителя не должна превышать 1,0 м. Толщина слоя заполнения растительным грунтом не должна превышать 5 см  высоты ячейки.

6.2.3.8  Планировку растительного грунта производят вручную с использованием лопат, граблей, скребков-гладилок или с помощью механизмов. Выполняют посев семян трав для образования корневой системы в соответствии с приложением А.  Уплотнение растительного грунта выполняют с помощью ручных (механизированных) трамбовок или специальных механизмов.

6.2.3.9  Заполнение геосотовых материалов каменным материалом (щебень, ЩГПС)  выполняют фронтальным погрузчиком или экскаватором, обеспечивающим заполнение на всей поверхности откоса. Выгрузка материала из ковша используемой машины необходимо выполнять с высоты, не превышающей 50 см. Допускается заполнять ячейки как сверху вниз, так и снизу вверх. Применяемый размер щебня определяется в проекте в зависимости от размера ячеек геосотового материала.

После окончания работ по засыпке ячеек выполняют выравнивание щебня по поверхности при помощи граблей, лопат, скребков-гладилок и  его уплотнение легкой ручной трамбовкой.

6.2.3.10  Бетонирование ячеек геосотового материала производят с помощью бетононасоса или вручную. Выравнивание бетона по поверхности выполняют вручную.  Уплотнение бетона выполняют с помощью площадочных вибраторов или специальных механизмов.

6.2.4 Укрепление откосов с применением габионов и матрасов из стальной проволоки двойного кручения

6.2.4.1 При производстве работ с применением матрасов и габионов выполняют следующие основные операции:

- устройство на поверхности откоса фильтра из геополотен повышенной прочности с укладкой полотен по п. 6.2.3.2;

- установка и сбор сетчатых габионов по прилагаемой производителем схеме;

- заполнение каменным материалом на 1/3 высоты;

- соединение панелей габиона проволочными скобами и натяжение их методом скрутки;

- заполнение габионов и матрасов на полную высоту с превышением на 3-5 см;

- фиксация крышек габионов к корпусу посредством скрутки проволочных скоб.

6.3 Уход за конструкциями укрепления

6.3.1  При длительной засушливой погоде после гидропосева необходимо организовать искусственный полив (2-4 м3 воды на 100 м2 поверхности за один раз), в течение 5-10 дней.

На участках размыва и редкого травостоя следует произвести повторный посев трав.

6.3.2 В начальный период твердения облицовок на основе цемента необходимо предохранять их от соприкосновения с текущей водой в течение первых двух недель, поддерживать поверхность облицовок во влажном состоянии путем розлива пленкообразующих материалов до набора конструкцией укрепления 70% расчетной прочности.

Омоноличенные стыки сборных решетчатых конструкций целесообразно покрывать пленкообразующими материалами.

6.3.3 Свеженанесенную защитную набрызг-облицовку рекомендуется увлажнять распыленной струей воды не менее 2 раз в сутки при 20 °C и не менее 4 раз при 30 °С. В ветреную погоду число увлажнений следует увеличить в 1,5 раза.

6.3.4 На участках конструкций с применением геосотового материала, где наблюдается оголение ребер, следует производить досыпку материала заполнителя (растительного грунта, щебня).

6.4 Контроль качества укрепительных работ

6.4.1  Плотность грунта на откосах контролируют путем отбора проб в центре образующей откоса и на расстоянии 1 м от бровки и подошвы земляного полотна. Точки контроля плотности размещают не менее чем через каждые 200 м длины насыпи высотой до 3 м. При высоте насыпи более 3 м контроль точности выполняют через каждые 50 м. Контроль плотности грунтов на откосах производят, как правило, ускоренными методами. Плотность грунта откоса не должна быть меньше установленной требованиями СНиП 2.05.02-85.

6.4.2 Отметки бровок откосов и их расстояние от оси дороги проверяют нивелированием и мерной лентой. Отклонения от проектных размеров не должны превышать допускаемых величин, приведенных  в СНиП 3.06.03-85.

6.4.3 Качество дерна, полученного через 2-3 мес. после травосеяния на откосах земляного полотна, следует определять по его толщине (толщина дернины должна быть 5-12 см) и количеству побегов на учетной площадке размером 20х20 см2. Минимальное количество побегов должно быть не меньше 20 для степной, 40 для лесостепной и 60 для лесной зоны. Методики определения посевных качеств семян и качества дерна приведены в приложении Б.

6.4.4 При приемке сборных железобетонных плит размером 1х1 и менее не допускаются плиты с отклонением длины, ширины и толщины от проектных размеров более чем на 5 мм, а также плиты с трещинами, раковинами, наплывами, обнажением арматуры или без монтажных петель.

6.4.5 Плиты (или элементы) сборной решетчатой конструкции считаются уложенными правильно, если продольные и поперечные швы совпадают, ширина швов между смежными плитами не превышает 0,5 см, а уступ между плитами (элементами) составляет не более 1 см. При нарушении этих требований плита (элемент) должна быть поднята и после устранения причин, вызвавших нарушение ровности конструкции или прямолинейности швов, вновь уложена.

Отклонение поверхности грунта откоса от проектной величины не должно превышать 5,0 см.

6.4.6 Изменение толщины слоя щебня при заполнении ячеек решетчатой бетонной конструкции не должны превышать ±10%.

6.4.7 При устройстве несущих и защитных укреплений конструкций допуски при устройстве упорной призмы должны составлять:

- глубина траншеи – 10%;

- ширина траншей –   5 см;

- толщина слоя щебеночной подготовки – 10%;

- положение блоков после установки –  5 мм;

- превышение одного блока над другим после установки –  5 мм;

- величина зазора между блоками –  5 мм.

6.4.8 Готовое защитное покрытие из набрызг-бетона не должно иметь на поверхности трещин, отслоений и других деформаций. Прочность покрытия должна быть не ниже предусмотренной проектом.

Набрызг-материалы неудовлетворительного качества (смывы, отслоения, выкрашивание и т.д.) удаляют, а дефектные  места площадью более 0,05 м2 очищают, промывают и снова заделывают пневмонабрызгом.

6.4.9 Перекрытие геополотен при  раскатке должно составлять – не менее 0,15 м.

6.4.10 Толщина слоя заполнения ячеек геосотового материала каменным материалом не должна превышать 2 см  высоты ячеек, растительным грунтом – 5 см.  Укрепление откоса выполнено качественно, если на его поверхности отсутствуют  ячейки с неполным заполнением и весь щебень засыпки неподвижен.

7  Рекультивация при земляных работах

7.1  По окончании работ по возведению земляного полотна на отдельном участке дороги должны быть выполнены работы по рекультивации всех временно-занимаемых земель, нарушенных при земляных работах, в том числе площадей: выработанных боковых и сосредоточенных резервов грунта; временных землевозных и объездных дорог; участков, нарушенных размещением стоянок и маневрированием в процессе работ землеройных машин и транспортных средств; участка временного размещения жилых и хозяйственных сооружений личного состава производственных подразделений.

7.2  Восстановление нарушенных земель для сельскохозяйственного использования предусматривает выполнение двух этапов:

- первый –технического, состоящего из приведения нарушенных площадей в порядок с приданием им требуемых уклонов, планировки, нанесения требуемого слоя плодородного растительного грунта;

- второй – биологического, состоящего из восстановления структуры и плодородия почвы посредством организации правильной обработки, культивации почвенного слоя и правильного севооборота.

Технический этап восстановления нарушенных земель должен осуществляться за счет сметы на строительство дороги силами строительной организации.

Биологический этап восстановления нарушенных земель осуществляется землепользователем в процессе сельскохозяйственного использования земель после окончания технического этапа и передачи ему восстановленных площадей по соответствующему акту.

7.3 Работы по техническому этапу восстановления временно занимаемых земель должны выполняться в соответствии с требованиями земельного законодательства не позднее чем в месячный срок после завершения работ на этих землях, исключая период промерзания почвы.

7.4 Требования и технические условия, определяющие характер и состав работ по восстановлению нарушенных земель в зависимости от дальнейшего их использования (например, под посевы сельскохозяйственных культур, под лесопосадки для устройства водоемов и т. п.) устанавливаются землепользователем или землеустроительными органами при согласовании отвода земель во временное пользование.

7.5  В соответствии с характером использования восстанавливаемых земель в проекте должны быть установлены:

- величина предельных уклонов восстанавливаемых площадей и откосов, обеспечивающая нормальную работу сельскохозяйственных машин или машин лесного хозяйства;

- минимальная толщина восстанавливаемого плодородного почвенного слоя;

- необходимость укрепления восстанавливаемых площадей путем засева многолетними травами;

- необходимость обеспечения водоотвода на пониженных местах восстанавливаемых площадей;

- необходимость создания на восстанавливаемых площадках водоемов, их глубина, возможность спуска воды, укрепление берегов и др.

7.6  На восстанавливаемых участках земель плотины, водоспуски, шандорные трубы, водоотводные сооружения строят по проектам, разработанным специализированными проектными организациями.

# 8 Требования  безопасности

При выполнении работ по укрепления откосов насыпи земляного полотна необходимо выполнять требования: СНиП 12-04-2002, ТОИ Р-15-036-97 [11],  ТОИ Р -218-07-93[12],  ТОИ Р-66-30-95[13],    ПБ 10-382-00[14].

Приложение А

(рекомендуемое)

Рекомендуемые виды многолетних трав и нормы высева семян

при укреплении откосов земляного полотна

Откосы засевают многолетними (от двух до восьми лет и более) злаковыми и бобовыми травами, самовозобновление которых позволяет получить постоянный травяной покров на поверхности откосов. Рекомендуются следующие трехкомпонентные смеси трав (в процентах): корневищные злаковые травы - 35-55; рыхлокустовые злаковые травы - 30-50 (меньшие величины в обоих случаях - для легких почвогрунтов, большие - для тяжелых связных грунтов); стержнекорневые бобовые травы 5-20 (для лесной зоны 5-10, для степной 15-20). Посевные качества семян злаковых и бобовых трав приведены в таблице А.1.

Таблица А.1 - Посевные качества семян злаковых и бобовых трав

| Название трав | Класс | Всхожесть, не менее, % |
| --- | --- | --- |
| I – злаковые рыхлокустовые |  |  |
| Тимофеевка луговая, овсяница луговая, райграс пастбищный | I /II/III | 90/85/75 |
| Житняк широкополосный, пырей безкорневищный | I/II/III | 90/80/65 |
| Райграс высокий, ежа сборная | I /II/III | 90/80/70 |
| II –злаковые корневищные |  |  |
| Костер безостный | I /II/III | 90/80/65 |
| Овсяница красная | I /II/III | 85/80/60 |
| Мятлик луговой, болотный, сплюснутый | I /II/III | 75/65/60 |
| Пырей ползучий | II/III | 80/50 |
| Полевица белая | I /II/III | 85/75/65 |
| III – бобовые (стержнекорневые) |  |  |
| Клевер красный | I /II/III | 90/80/65 |
| Клевер белый, розовый | I /II/III | 80/70/65 |
| Люцерна | I /II/III | 90/85/70 |
| Эспарцет | I /II/III | 80/80/65 |
| Лядвенец | I /II/III | 85/75/60 |

Нормы высева семян многолетних трав в зависимости от грунтовых и климатических условий строительства приведены в таблице А.2.

Таблица А.2 - Нормы высева семян многолетних трав

| Грунты, слагающие откосы | Нормы высева семян трав, кг на 1000 м2, при рабочих отметках откосов и выемок, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | менее 3 | 3-10 | более 10 |
| Супеси и суглинки, кроме пылеватых, глины, кроме жирных | 27 27 | 54 54 | 54 81 |
| Супеси и суглинки пылеватые (в том числе лессовидные) | 27 27 | 54 81 | 81 81 |
| Пески (в том числе пылеватые, легкие, мелкие речные), жирные глины | 27 54 | 54 81 | 81 81 |
| Примечания: 1.Над чертой - нормы высева семян для всех районов РФ, кроме южных областей европейской части, под чертой - для южных областей европейской части РФ. 2.Нормы высева даны для семян со всхожестью 80%, поэтому если применяют семена с меньшей или большей всхожестью, нормы высева следует соответственно увеличить или уменьшить. |  |  |  |

При укреплении откосов посевом трав по растительному грунту рекомендуется применять удобрения в следующем количестве (кг на 1000 м2): фосфорные - 30, азотные - 20, калийные - 20.

Для гидропосева норму азотных удобрений увеличивают до 60 кг на 1000 м2.

Если кислотность pH грунтов откосов меньше 5 или засоленность больше 5 мг-экв Na на 100 г почвы, необходимо вносить в грунт известковые материалы: известковые туфы, гашеную известь, доломитовую муку из расчета 200 кг на 1000 м2 при посеве по растительному грунту и 150 кг на 1000 м2 при гидропосеве.

В качестве мульчирующих материалов рекомендуется использовать древесные опилки или торфокрошку, просеянные через сито с ячейками 10х10 см, а также нарубленную солому длиной 3-4 см.

Расход мульчирующих материалов на 1000 м2 укрепляемой поверхности составляет, кг: опилки - 400, соломы - 200, битумной эмульсии - 10, воды - 50, латекса (сухого вещества) - 400, удобрений (смесь азотных, фосфорных и калийных) - 500-800.

В качестве пленкообразующих материалов при гидропосеве рекомендуется применять синтетические латексы марок СКП-65ГП, СКС-60ПГ, СНК-40ПН или быстро- и среднераспадающиеся дорожные битумные эмульсии прямого типа.

Удельный расход синтетического латекса и битумной эмульсии для создания необходимой прочности покрытий приведен в таблице А.3.

Таблица А.3 - Удельный расход синтетического латекса и битумной эмульсии

| Ливневый район по ВСН 63-74, соответствующий району строительства | Средняя рабочая отметка земляного полотна, м | Удельный расход синтетического материала (в пересчете на сухое вещество), г/м2, для обработки грунта |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | глинистого | песчаного |
| 1а, б, в; 5б, 6в, д | До 3 | 40 400 | 50 500 |
| 3; 4 | “ 6 | 50 500 | 60 600 |
| 3; 4 | “ 12 | 70 700 | 80 800 |
| 3; 4 | 12-25 | 80 900 | 100 1000 |
| 6в, 10а, б, г | До 12 | 50 500 | 60 600 |
| 10 г, е | 12-25 | 70 700 | 80 800 |
| 10 д | 12-25 | 60 600 | 70 700 |
| Примечание - В числителе - удельный расход латекса, в знаменателе - битумной эмульсии. |  |  |  |

При укреплении земляного полотна с рабочими отметками более 12 м расход латекса для верхней части откоса принимают по норме, соответствующей рабочей отметке до 12 м, для нижней части откоса - по норме для рабочей отметки более 12 м.

Приложение Б

(справочное)

Методики определения качества  семян многолетних трав

и дернового покрова

Б.1 Методика определения посевных качеств семян многолетних трав

До начала укрепительных работ проверяют всхожесть семян многолетних трав. Для этого из каждой партии семян отбирают среднюю пробу массой около 0,5 кг. Семена рассыпают по ровной поверхности и отбирают три образца по 100 семян в каждом. Их проращивают в ванночках или противнях, заполненных чистым кварцевым песком. Песок обильно смачивают водой и покрывают фильтровальной бумагой. Ванночки закрывают стеклом и темной бумагой и ставят в теплое место (лучше в термостате) с температурой 25-28°. Через 10 дней подсчитывают семена и процент всхожести по данной партии.

Б.2 Методы определения качества дерна

Определение толщины дерна

Следует вырезать из дернового покрова монолит размером 2030 см или 2010 см на глубину 10—15 см и сильно потрясти его, чтобы осыпалась почва нижней части, слабо связанная с корнями растений.

Монолит дерна не должен быть излишне влажным, иначе почва не осыпается. Оставшаяся после встряхивания часть монолита представляет собой почву, переплетенную корнями и связанную ими в механически прочную массу — дернину. Чем толще дернина, тем лучше ее качество. При толщине 5-8 см дернина считается хорошего качества, 10-12 см — отличного.

Подсчет количества побегов трав

Наблюдениями установлена пропорциональная зависимость качества дерна от количества побегов на единицу площади откоса.

Для подсчета числа побегов следует наложить на поверхность откоса шаблон-рамку квадратной формы из проволоки сечением 5-6 мм с внутренними размерами 2020 см и подсчитать побеги, оказавшиеся :внутри квадрата. Необходимо брать подсчеты не менее чем с одной такой учетной площадки на каждые 500-1000 м2 откоса. Чем однороднее и гуще травостой, образовавшийся на откосе, тем меньше надо брать учетных площадок, чем разнороднее — тем больше.

Учетные площадки нужно назначать в разных частях откоса: в верхней, средней и нижней.

Качество дернины в зависимости от количества побегов на единицу  площади оценивают по таблице.

Таблица Б.1 – Определение качества дернины

| Качество дернины | Толщина дернины, см | Число побегов в зависимости |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от климатической зоны |  |  |
|  |  | нечерноземная | лесостепная | степная |
| Отличное | 10-12 | 200 | 160 | 120 |
| Хорошее | 7-10 | 120-200 | 80-160 | 60-120 |
| Удовлетворительное | 5-7 | 60-100 | 40-80 | 20-60 |
| Плохое | 5 | 60 | 40 | 20 |

# Библиография

[1] Градостроительный кодекс Российской Федерации

[2] Федеральный  закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»

[3] Федеральный закон  от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «О безопасности зданий и сооружений»

[4] Федеральный закон от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»

[5] Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог. Минтрансстрой. – М., Транспорт, 1982

[6] ТПР Конструкции типовых элементом для укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог общего пользования. Госстрой СССР - М., 1986

[7] ОДМ 218.5.003-2010 Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог

[8] Руководство по укреплению конусов и откосов земляного полотна автомобильных дорог с использованием геосинтетических материалов и металлических сеток. Союздорнии. М., 2002

[9] Методических рекомендаций ЦНИИСа по укреплению откосов земляного полотна гидропосевом трав», М., Транспорт, 1984

[10] ОДМ 218.5.005-2010  Классификация, термины, определения геосинтетических материалов применительно к дорожному хозяйству

[11] ТОИ Р-15-036-97  Типовая инструкция по охране труда для дорожного рабочего

[12] ТОИ Р -218-07-93 Типовая инструкция по охране труда для машиниста катка

[13] ТОИ Р-66-30-95 Типовая инструкция по охране труда для машинистов автогрейдеров

[14] ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

ОКС хх.ххх

Ключевые слова: работы отделочные и укрепительные, технология производства укрепительных работ, укрепление откосов, конструкции укрепления откосов.

_____________________________________________________________