НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Автомобильные дороги

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Работы земляные при отрицательной температуре воздуха

(зимнее время)

###### СТО НОСТРОЙ 2.25.ххх.3-2011

Издание официальное

СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Открытое акционерное общество

«Центр проектной продукции в строительстве»

Москва 2011

###### Предисловие

| # 1 | # РАЗРАБОТАН | СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| --- | --- | --- |
| # 2 | # ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ | Аппаратом Национального объединения строителей СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| # 3 | # УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | # Решением Совета Национального объединения строителей от _________ № ____ |
| # 4 | # ВВЕДЕН | # ВПЕРВЫЕ |

© Национальное объединение строителей, 2011

© НП «МОД «СОЮЗДОРОСТРОЙ», 2011

Содержание

| Введение …………………………………………………………………..… |  |  | IV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения …………………………………………...…..... |  | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки …………………………………………...…… |  | 1 |
| 3 | Термины и определения…………………………………………...…. |  | 3 |
| 4 | Общие положения…………………………………………………..... |  | 6 |
| 5 | Нормативные требования к грунтам………………………………... |  | 9 |
| 6 | Технологические процессы при строительстве………...………...… |  | 10 |
| 6.1 | Подготовительные работы……………………………….………...… |  | 10 |
| 6.2 | Разработка карьеров………………………………………………...... |  | 11 |
| 6.3 | Разработка выемок и возведение насыпей………………………...... |  | 15 |
| 7 | Организация системы контроля качества………………………...… |  | 23 |
| 8 | Приёмка выполненных работ………………………………………... |  | 27 |
| 9 | Требования безопасности и производственная санитария………… |  | 30 |
| Приложение А |  | Мероприятия по снижению глубины промерзания грунтов при зимних земляных работах ……………… | 33 |
| Приложение Б |  | Технология операционного контроля качества работ по возведению земляного полотна в зимний период … | 42 |
| Библиография |  | …………………………………………………………… | 44 |

Введение

Настоящий стандарт разработан в рамках Программы стандартизации Национального объединения строителей и направлен на реализацию Градостроительного кодекса Российской Федерации [1], Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» [2], Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [3], приказа Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» [4].

В стандарте изложены общие правила выполнения работ по строительству земляного полотна для автомобильных дорог.

Стандарт создан на основе результатов многолетних методических наработок его авторов. При разработке стандарта учтен опыт применения действующих нормативных документов, а также зарубежных норм.

Авторский коллектив:  д.т.н. Э.М. Добров (руководитель коллектива, МАДИ),  к.т.н., доцент, М.В. Бадина (Томский государственный архитектурно-строительный университет),  инженер Басурманова И.В. (ОАО «СоюздорНИИ»), инженер Гопин О.Б. (ОАО «СоюздорНИИ»), д.т.н., проф., В.Н. Ефименко (Томский государственный архитектурно-строительный университет), к.т.н., доцент, С.В. Ефименко (Томский государственный архитектурно-строительный университет), инженер Зельманович В.А (ОАО «СоюздорНИИ»), д.т.н., проф. В.Д. Казарновский (ОАО «СоюздорНИИ»), к.т.н. Коган Р.А. (ОАО «СоюздорНИИ»), к.т.н., доцент И.В. Лейтланд (ОАО «СоюздорНИИ»), к.т.н. Е.С. Пшеничникова (ОАО «СоюздорНИИ»).

Работа выполнена под руководством д.т.н., профессора В.В.Ушакова (МАДИ) и к.т.н. Л.А.Хвоинского (СРО НП «МОД СОЮЗДОРСТРОЙ.

СТАНДАРТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Работы земляные при отрицательной температуре воздуха

(зимнее время)

Дата введения 2011-

1 Область применения

Настоящий Стандарт устанавливает порядок производства работ по возведению земляного полотна автомобильных дорог и разработке грунтовых карьеров в зимних условиях на территории Российской Федерации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги

СНиП 12-01-2004 Организация строительства

СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты

СНиП 23.01-99 Строительная климатология

СНиП 10.01-2003 Система нормативных документов в строительстве. Основные положения

ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация

ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

ОСТ 218.0.001-2002 Система отраслевых нормативных и методических документов дорожного хозяйства. Основные положения

Технологические указания по строительству автомобильных дорог в зимних условиях. ВСН 120-65

Проектирование, строительство и содержание зимних автомобильных дорог в условиях Сибири и Северо-Востока СССР. ВСН 137-89

Руководство по сооружению земляного полотна

Инструкция по проектированию и строительству автомобильных дорог нефтяных и газовых промыслов Западной Сибири. ВСН 26-90

Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог. СН 449-72

Технические рекомендации по производству земляных работ в дорожном строительстве, при устройстве подземных инженерных сетей, при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух. ТР 145-03

Технические рекомендации по технологии строительства городских дорог в зимнее время. ТР 159-04

Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

ТОИ Р-218-05-93. Типовая инструкция по охране труда для машиниста автогрейдера

ТОИ Р-218-07-93. Типовая инструкция по охране труда для машиниста катка

ТОИ Р-218-26-94. Типовая инструкция по охране труда для машиниста поливомоечной машины

Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог

Примечание - При пользовании настоящим стандартом проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальных сайтах Национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям,  опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с  соответствующими определениями:

3.1 влажность грунта допустимая: Максимальная влажность, при которой еще возможно уплотнить грунт до требуемого состояния;

3.2 влажность грунта оптимальная (Wопт): Влажность грунта, при которой достигается его максимальная плотность (в пересчете на сухой грунт) при стандартизованных условиях его уплотнения падающим грузом. В России в качестве стандартного метода определения оптимальной влажности принят метод Союздорнии;

3.3 глубина промерзания: Расстояние от земной поверхности до нижней границы промерзшего за зимний период грунта;

3.4 грунт растительный: Верхний слой почвы, который пригоден для озеленения;

3.5 задел: Полезный объем дорожных работ, определяемый планом организации работ по опережению одних видов работ перед другими для нормального их ведения, а также для обеспечения фронта работ на осенне-зимний период и на весенний период следующего сезона;

3.6 захватка: Участок строящейся дороги с повторяющимися производственными процессами, составом и объемом работ, на котором расположены основные производственные средства, выполняющие одну или несколько совмещенных по времени рабочих операций специализированного потока. Обычно длина захватки определяется скоростью (производительностью) частного потока;

3.7 земляное полотно: Сооружение, предназначенное для размещения конструктивных слоев дорожной одежды и других элементов дороги. Возводится из местных или привозных грунтов с обеспечением устойчивости самого земляного полотна, его обочин, откосов и естественных подстилающих грунтов. К земляному полотну относят связанные с ним водоотводные сооружения: кюветы, канавы, резервы, дренажные устройства и др.;

3.8 зимний период: Время года между датой наступления нулевой среднесуточной температуры осенью и датой наступления той же температуры весной;

3.9 карта технологическая: Документ, устанавливающий для массовых, часто повторяющихся строительных или ремонтных процессов и операций рациональную организацию и технологию производства работ с применением современных, наиболее эффективных средств механизации выполнения отдельных видов работ, последовательность которых указывают в технологических схемах. Является составной часть проекта производства работ (ППР);

3.10 контроль качества: Включает входной, операционный, лабораторный, геодезический, технологический и приемочный контроль, осуществляемый в подготовительный период, в процессе строительства и при сдаче объекта в эксплуатацию;

3.11 коэффициент уплотнения грунта относительный: Отношение плотности сухого грунта в насыпи к плотности его в резерве или карьере. Используется для определения объемов земляных работ, приведения их к объему в резерве или карьере;

3.12 организация строительства: Комплекс мероприятий планирования, оперативного управления и производства работ, отражаемый в проекте организации строительства дороги и обеспечивающий ритмичное выполнение работ в плановые сроки при наилучшем использовании производственных ресурсов и соблюдении требований качества работ и охраны окружающей среды;

3.13 отсыпка грунта: Устройство насыпных слоев грунта землеройно-транспортными или транспортными (самосвальными) машинами;

3.14 период подготовительный: Период дорожного строительства, в течение которого осуществляют техническую, производственную и хозяйственную подготовку строительства для обеспечения его развертывания на начальных участках и в сроки, определенные проектом организации работ;

3.15 периоды строительства: Отрезки времени, для которых характерны определенные виды работ и деятельности строительных организаций, обусловливающие последовательность строительства; различают: подготовительный, основной и заключительный периоды;

3.16 поверхность земляного полотна: Поверхность земляного полотна или улучшенного верхнего слоя земляного полотна, на которых расположена дорожная одежда;

3.17 проект организации строительства (ПОС): Разрабатывается проектной организацией на основе технико-экономических обоснований, материалов изысканий, схем снабжения и способов организации работ. ПОС определяет организационно-технологические схемы строительства и содержит сведения для определения сметной стоимости объекта. В ПОС включают календарный план строительства, ведомость объектов работ, график потребности в материалах и оборудовании, места размещения производственных предприятий и т. п.;

3.18 проект производства работ (ППР): Разрабатывается проектной организацией или генеральной подрядной организацией и предназначен для повышения организационно-технического уровня строительства и обеспечения своевременного ввода дороги в эксплуатацию. ППР разрабатывается на основе ПОС и включает: комплексный, сетевой или календарный график, график поступления материалов, оборудования и машин, график их потребности по неделям и месяцам и потребности в рабочих кадрах, технологические карты, указания по охране труда;

3.19 работы подготовительные: Работы, выполняемые в соответствии с проектом организации работ до начала сооружения земляного полотна. К ним относят: восстановление и закрепление трассы, расчистку полосы отвода, разбивку элементов земляного полотна, водоотводные и осушительные работы и подготовку основания насыпи, постройку временных дорог и временных сооружений, линий связи и электроосвещения, энерго-, водо-, паро- и газоснабжения;

3.20 рыхление грунта: Технологическая операция по разрушению грунта, способствующая более эффективному выполнению земляных работ в основном при разработке связных и крупноблочных грунтов. Выполняется рыхлителями, клиновыми ударными приспособлениями, а мерзлых грунтов - с помощью буровых машин и взрывания;

3.21 строительство земляного полотна (сооружение земляного полотна): комплекс земляных работ, подчиненный общей организации строительства автомобильной дороги и выполняемый специализированными подразделениями землеройно-транспортных машин вслед за строительством малых мостов и труб.

4 Общие положения

4.1 Требованиями настоящего Стандарта необходимо руководствоваться при строительстве в зимний период земляного полотна, вновь строящихся и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования, а также подъездных и внутренних дорог сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

4.2 Зимним периодом считается время года между датой наступления нулевой среднесуточной температуры осенью и датой наступления той же температуры весной.

4.3 В зимний период целесообразно выполнять следующие работы: возведение насыпей из крупнообломочных и песчаных грунтов, разработку выемок и резервов в необводненных песках, гравийно-галечных и скальных грунтах; возведение насыпей из глинистых грунтов при влажности, близкой к оптимальной на устойчивых основаниях; разработку в непереувлажненных глинистых грунтах выемок глубиной более 3 м; устройство насыпей на болотах; выторфовывание.

4.4 Земляные работы в зимнее время необходимо выполнять непрерывно; работы следует вести высокими темпами с концентрацией производственных средств на узком фронте. Разработка боковых резервов возможна при отсутствии смерзания грунтов или в начале зимнего периода при температуре, близкой к 0. В остальных случаях работы целесообразно вести из глубоких сосредоточенных резервов или карьеров, пригодных для работы экскаваторов.

4.5 Возведение земляного полотна следует осуществлять в соответствии с проектом производства работ, включающим: генеральный план строящегося объекта; технологическую карту строительства и карты трудовых процессов; календарный график строительства; схемы движения городского и технологического транспорта.

4.6 В проекте производства работ должны быть четкие указания по последовательности выполнения работ, типам и количеству машин и механизмов, материально-техническому снабжению, а также по организации систематической очистки от снега рабочих площадей и транспортных проездов специализированными машинами.

4.7 Технология производства работ в зимних условиях в значительной степени зависит от региональных особенностей отдельных территорий, таких, как абсолютные значения отрицательных температур воздуха, длительности морозного периода, глубин промерзания грунта и других климатических условий.

4.8 При сильных снегопадах и метелях разработку грунта и отсыпку насыпей необходимо прекращать, а перед возобновлением работ полностью удалить снег и лёд из забоя. Во время оттепелей и перед началом весеннего снеготаяния верхняя часть и откосы насыпей, возведённые зимой, должны быть очищены от снега. Дно и откосы выемок следует планировать после оттаивания грунта.

4.9 При возведении насыпи на сильнопучинистых грунтах в районах с глубиной промерзания более 1,5 м нижние слои (1,2—1,5 м) следует устраивать до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха.

4.10 При планировании и проведении работ по подготовке карьеров и выемок к зимней разработке необходимо учитывать следующие факторы:

а) время начала зимнего периода, нормативную глубину промерзания грунта, толщину снежного покрова;

б) вид и состояние грунта в карьере;

в) характер местности, состояние растительного покрова, основного направления зимних ветров;

г) тип экскаватора или тип оборудования для рыхления мерзлого грунта.

4.11 При круглогодичном режиме работы карьера необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению промерзания пород в массиве и смерзанию горной массы в процессе добычи и переработки.

4.12 Машины, предназначенные для работы в зимнее время, должны иметь утепленные кабины и капоты для двигателей, усиленное осветительное оборудование, а также дополнительное оборудование для очистки рабочих органов от смерзшегося грунта, устройства, повышающие проходимость машин в зимнее время. Фронт работ и подъездные пути должны быть ограничены хорошо видимыми и не заносимыми снегом знаками.

4.13 Высоту насыпи, возводимой в зимнее время из глинистых и песчаных грунтов с включением мерзлых комьев, необходимо увеличить на 3 % от толщины слоя зимней отсыпки.

5 Нормативные требования к грунтам

- Для возведения насыпи в зимнее время применяют без ограничений скальные, крупнообломочные грунты и пески (непылеватые). Применение глинистых грунтов и пылеватых песков допускается при влажности не более оптимальной. Глинистые грунты повышенной влажности допускается применять только при выполнении в соответствии с проектом мероприятий по обеспечению необходимой устойчивости земляного полотна.

- Глинистые грунты повышенной влажности следует применять только в талом виде. Для устройства насыпей за задними гранями устоев и конусов и засыпки водопропускных труб следует применять талый грунт.

- При возведении насыпей в зимних условиях влажность не должна, как правило, быть более 1,3 WO при песчаных и непылеватых супесчаных, 1,2 WO - при супесчаных пылеватых и суглинках легких и 1,1 WO - для других связных грунтов.

- При разработке выемок в глинистых грунтах, их влажность должна находиться в пределах, указанных в табл. 1.

- Величину допустимой влажности грунта необходимо уточнять с учетом технологических возможностей имеющихся в наличии конкретных уплотняющих средств и природно-климатических условий производства работ.

- Размер мерзлых комьев при возведении насыпей не должен превышать 30 см при уплотнении грунтов решетчатыми катками или трамбующими машинами и 15 см при уплотнении грунтов катками на пневматических шинах и вибрационными. Укладывать мерзлые комья грунта допускается на расстоянии не ближе 1 м от поверхности откосов. Общее количество мерзлого грунта не должно превышать 30 % общего объема грунта, укладываемого в насыпь, при уплотнении трамбованием и 20 % при уплотнении укаткой.

Таблица 1 – Допустимая влажность глинистых грунтов при разработке выемок

| Вид грунта | Влажность при коэффициенте уплотнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 0,98 | 0,95 | 0,90 |
| Пески пылеватые, супеси легкие, крупные | Не более 1,35 | Не более 1,6 | Не нормируется |
| Супеси легкие и пылеватые | 0,8 1,25 | 0,75 1,35 | 0,7 1,6 |
| Супеси тяжелые пылеватые и суглинки легкие и легкие пылеватые | 0,85 1,15 | 0,8 1,2 | 0,75 1,4 |
| Суглинки тяжелые и тяжелые пылеватые, глины | 0,95 1,05 | 0,9 1,1 | 0,85 1,2 |

- Если в тело насыпи уложено более 30 % мерзлого грунта, то в процессе оттаивания осадка насыпи может достигнуть 10 % и более полной высоты. При высокой влажности мерзлых комьев грунта возможно расползание насыпи.

- Для дорог с усовершенствованными типами покрытий верхнюю часть насыпи на высоту не менее 1 м следует возводить из талого грунта с отсыпкой и уплотнением его до установленных норм, как правило, в теплое время года. Продолжение работ по отсыпке грунта следует производить только после оттаивания той части насыпи, которая была возведена зимой.

- В часть насыпи, расположенную ниже уровня грунтовых вод, на болотах с полным или частичным выторфовыванием, разрешается укладывать песчаные мерзлые грунты при условии, что верхняя часть насыпи будет возведена из таких же, но талых грунтов.

6 Технологические процессы при строительстве

6.1 Подготовительные работы

6.1.1До начала земляных работ на объектах, намеченных к строительству в зимних условиях, кроме общих подготовительных работ, должны быть следующие специальные подготовительные работы: установлены снегонезаносимые разбивочные знаки, обеспечен водоотвод на участках производства работ на трассе; подготовлены подъездные пути и средства защиты их от снежных заносов; предохранены от промерзания участки, намеченные к разработке, а также участки с основаниями из пучинистых грунтов; обеспечено освещение мест разработки и укладки грунта; подготовлены помещения для обогрева рабочих.

6.1.2 Основания под насыпи должны быть подготовлены (включая снятие плодородного слоя почвы) в летнее время, а перед началом работ тщательно очищены от снега и льда. В случае возведения насыпи на сильно и чрезмерно пучинистых грунтах в районах с глубиной промерзания более 1,5 м нижние слои насыпей (1,2-1,5 м) следует устраивать до наступления устойчивых отрицательных температур.

6.2 Разработка карьеров

6.2.1 В летний период необходимо подготовить поверхность сосредоточенных резервов и грунтовых карьеров к разработке в зимнее время. Подготовка заключается в устройстве подъездных дорог, расчистке поверхности, устройстве входных забоев и пионерных траншей, а также в устройстве отепляющих слоев или использовании химических реагентов для предотвращения промерзания грунта. Способы защиты от промерзания должны быть указаны в проекте производства работ.

6.2.2 Грунт предохраняют от промерзания предварительным рыхлением поверхности до наступления зимнего периода, засолением реагентами, снижающими температуру смерзания, укрытием поверхности теплоизоляционными материалами, удержанием снежного покрова (см. приложение 1). Можно использовать в качестве утепляющих и снегоудерживающих средств густой кустарник, мощный слой дерна, высокий травостой, имеющиеся на поверхности, территории предстоящих работ.

6.2.3 Наиболее простой и экономичный способ предохранения грунта от промерзания при его разработке в первой трети зимы - вспахивание на глубину не менее 35 см и боронование на глубину 15 см. Рыхление следует выполнять одно- или многостойковыми рыхлителями, плугами с перекрестным движением агрегата (рисунок 6.1). Боронование возможно выполнять фрезами или сельскохозяйственными боронами.

.

1 - трактор с рыхлителем; 2 - разрыхленный слой; 3 - конец работы; 4 - начало работы (стрелками показаны направления и последовательность прохода машины)

Рисунок 6.1 Схема вспахивания грунта при помощи рыхлителя

Обязательным условием получения положительного эффекта от рыхления грунта является обеспечение естественного стока атмосферных вод с поверхности подготавливаемого участка и рыхление его непосредственно перед наступлением заморозков.

6.2.4 На участках, намеченных к разработке по вторую треть и на конец зимы, рыхление грунта должно сопровождаться мероприятиями, обеспечивающими усиленное снегонакопление. С этой целью на открытых и хорошо продуваемых участках устраивают снегозадерживающие полосы в виде снеговых и грунтовых рядов или разреженных щитовых рядов. Можно проводить также засыпку отепляемой поверхности снегом с соседних участков бульдозерами или снегоочистителями-метателями. Расстояние между валиками или линиями щитов должно составлять 10-15-кратную высоту валика или щита

6.2.5 В малоснежных районах и при небольших площадках утепления для защиты грунта от промерзания могут быть использованы местные теплоизолирующие материалы: опилки, стружки, торф, солома, мох и т.д. Эффективно также синтетическое покрытие с применением различных пенопластов, а так же изготовленное на месте работ из мочевинно-формальдегидных смол, жидкого пенообразователя и катализатора отверждения. При отсутствии отепляющих материалов возможно перелопачивание грунта экскаваторами на глубину возможного промерзания, но не более 1,5 м (рисунок 6.2).

6.2.6 При отсутствии материалов и средств для теплоизоляции можно предохранить грунт от замерзания путем его обработки техническим хлористым натрием. Для обеспечения; необходимого проникания соли в грунт россыпь сухой соли на участке должна быть закончена за 5-15 сут до наступления зимнего периода для песчаных и супесчаных грунтов и за 20-30 сут для суглинистых. Засоление концентрированным (20-23%-ным) раствором хлорида можно проводить непосредственно перед наступлением заморозков. Нормы расхода соли (хлористого натрия) принимают по таблице 6.1.

1 - отвал грунта; А - ширина боковой проходки экскаватора; В - ширина полос перелопачивания грунта; Р –резерв.

Рисунок 6.2 Схема предохранения грунта от промерзания методом

перелопачивания

6.2.7 При наличии вблизи карьера источника водоснабжения поверхность грунта, подлежащая разработке, может быть отеплена намораживанием слоя пенольда толщиной до 40- 50 см, который в дальнейшем очищают по мере разработки карьера тракторами, оборудованными бульдозером. Образование пенольда происходит путем нанесения пожарными машинами на поверхность грунта слоев водовоздушной пены толщиной 10-15 см с последующим их замерзанием при температуре воздуха ниже 10-15С.

Таблица 6.1 – Нормы расхода соли (хлористого натрия)

| Влажность грунта, % | Расход соли, кг/м3 (л/м3) при глубине промерзания, м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,4 |
| 15 | 9(30) | 12(40) | 15(47) | 19(58) | 22(70) | 26(80) | 2,8(90) |
| 20 | 13(42) | 19(60) | 22(70) | 26(85) | 32(100) | 33(100) | 28(120) |
| 25 | 16(45) | 22(65) | 27(80) | 32(100) | 36(115) | 41(125) | 45(130) |

6.2.8 Резервы, предназначенные к разработке в зимних условиях, должны быть предварительно обследованы осенью. В задачу обследования входит определение плотности и влажности грунтов для решения вопроса о пригодности того или иного резерва или его участка для разработки. Пробы грунта для этих целей берут до глубины, намеченной к разработке. После наступления морозов проверяют влажность грунта в верхнем слое.

6.2.9 При возведении насыпи зимой на поймах больших рек из обводненного песка рекомендуется организовать его добычу и хранение в отвалах до наступления морозов. В процессе хранения при отрицательных температурах влага из песка частично вымерзает и после оттаивания его можно разрабатывать и укладывать в насыпь.

6.3 Разработка выемок и возведение насыпей

6.3.1 При разработке выемок или карьеров в зимних условиях необходимо очищать поверхность экскавации от снега, льда, отепляющих материалов не более чем на одну смену вперед и в дальнейшем, по мере продвижения забоя, непосредственно перед началом разработки грунта. Площадь очистки определяют суточной производительностью землеройной машины при температуре воздуха до -10° С, а при более низких температурах - её сменной производительностью.

6.3.2 Для разработки грунта зимой следует преимущественно использовать экскаваторы с ковшами вместимостью более 1 м3. Если толщина мерзлого слоя не превышает 30 см, то при работе экскаватора с ковшом вместимостью более 1 м3 специального рыхления не требуется. Экскаваторы с ковшами активного действия позволяют разрабатывать грунты, промерзшие на глубину до 50 см.

6.3.3 В начале зимы при толщине мерзлого слоя не более 20-25 см возможна разработка грунта скреперами с ковшами вместимостью более 6-6,5 м3 при условии обеспечения их непрерывной работы. Если толщина мерзлого слоя больше указанных значений, его нужно предварительно взрыхлить и удалить бульдозерами.

6.3.4 При промерзании грунта в карьерах или выемках на глубину, превышающую указанную в п.п. 6.3.2 и 6.3.3, его разработка возможна только после подготовки поверхности одним из следующих способов: предохранением грунта от промерзания, рыхлением мерзлого грунта, оттаиванием мерзлого грунта.

6.3.5 Предохранение грунта от промерзания позволяет вообще исключить замерзание поверхности карьера или снизить толщину мерзлой корки до тех пределов, когда для ее разрушения можно применять навесные тракторные рыхлители. Тип базового трактора-рыхлителя следует выбирать в зависимости от глубины промерзания:

Глубина промерзания, м	0,3-0,4	0,5-0,7	0,7-0,8

Необходимое тяговое усилие трактора, ТС	10-12	15-20	20-30

При таких глубинах рыхление ведут путем взламывания мерзлого слоя грунта снизу за один прием (рисунок 6.3). Послойное рыхление мерзлого грунта можно проводить только тяжелыми рыхлителями, смонтированными на тракторах, развивающих тяговое усилие свыше 20 тс.

6.3.6 Для рыхления мерзлого грунта (при глубине промерзания от 0,6  до 1,0 м) можно применять также различное навесное оборудование ударного действия, смонтированное на тракторах, тракторных погрузчиках и экскаваторах, рабочими органами которых служат клиновые рыхлители, погружаемые дизель-молотами, ударными приспособлениями, вибраторами и т.п.

1 - мерзлый слой; 0,2 м - недобор грунта; О - опасная зона для работы рыхлителя, 5 м

Рисунок 6.3 Схема разработки грунта в зимних условиях экскаватором, оборудованным прямой лопатой, с применением рыхлителя для разрушения мерзлого слоя

При разработке траншей для рыхления мерзлых грунтов следует применять дискофрезерные машины, баровые машины, роторные и цепные экскаваторы со специальным рабочим оборудованием.

6.3.7 При отсутствии специального рыхлительного оборудования и небольших объемах работ для рыхления мерзлого грунта допускается применять подвешиваемые к стрелам экскаваторов шар и клиномолот. При глубинах промерзания до 0,8-1,5 м используются молоты массой 1,5-3 т, сбрасываемые с высоты до 2-5 м. Параметры удара подбирают такими, чтобы глубина лунки составляла не менее 0,6-0,7 толщины замерзшего слоя.

6.3.8 При больших объемах работ на безопасном удалении от строений и сооружений (линии связи, линии электропередачи и др.) для разработки верхней смерзшейся корки грунта рационально применять взрывание: при глубине промерзания до 1,5 м шпуровой или щелевой методы с закладкой зарядов ниже подошвы мерзлого слоя на 0,2-0,5 от его толщины. При глубине промерзания более 1,5 м целесообразно применять, щелевой или скважинный метод с закладкой зарядов на 20-30 см выше подошвы мерзлого слоя. Величину зарядов устанавливают опытным путем в зависимости от прочности грунтов.

В мерзлых грунтах рекомендуется бурить шпуры при помощи самоходной машины, передвижными буровыми станками, термобурами.

Щели в мерзлом грунте следует нарезать щелерезными машинами фрезерного типа или баровыми машинами.

6.3.9 При разработке мерзлых грунтов забой делят на две смежные захватки, в одной из которых ведут экскавацию взорванного грунта, а другую подготавливают к взрыванию (рисунок 6.4).

1 - первая захватка; 2 - вторая захватка (бурение, зарядка шнуров и взрывание). Стрелкой показано направление разработки.

Рисунок 6.4 Схема разбивки на захватки при рыхлении мерзлого грунта взрыванием и уборке рыхленного грунта экскаватором

6.3.10 Шпуры и скважины располагают в шахматном порядке (рисунок6.5) на расстоянии не более удвоенной толщины мерзлого слоя. Направление бурения шпуров и скважин вертикальное. При рыхлении мерзлой корки в откосе и лобовой части забоя применяют наклонные шпуры, перпендикулярные к поверхности мерзлого слоя. Готовые шпуры и скважины закрывают деревянными пробками длиной 25 см.

1 - мерзлый грунт; 2 - глубина шнура; 3 - высота разработки уступа; 4 - расстояние между шнурами; 5 - расстояние между рядами шнуров

Рисунок 6.5 Схема расположения шнуров (скважин при рыхлении

мерзлых грунтов)

6.3.11 Щели нарезаются параллельно на расстоянии 0,8-0,9)м на глубину промерзания. В мерзлых песчаных и почвенных грунтах расстояние между рядами шнуров следует увеличивать на 10%, а в тяжелых грунтах – уменьшать на 10%.

6.3.12 При глубине промерзания грунта до 2 м в шнурах и скважинах следует применять сосредоточенные, а при большей глубине - рассредоточенные заряды. Заряжение щелей производиться через одну щель удлиненными или рассредоточенными зарядами. Для добойки зарядов используют песок, гранулированный шлак, смесь песка с глиной или измельченным талым грунтом. Забойку необходимо выполнять соблюдая меры безопасности.

6.3.13 Метод короткозамедленного взрывания следует применять при любой глубине промерзания грунта. Взрывание ведут строго в соответствии с установленным режимом и графиком работ.

6.3.14 Разрыхленный грунт должен быть убран в течение смены, а при сильных морозах (ниже минус 20С) в течение 3-4 ч. В связи с этим, при температуре ниже минус 20С, взрывы рекомендуется производить ежесменно.

6.3.15 Взрывные работы следует поручать только специалисту-взрывнику, имеющему "Единую книжку взрывника". При взрывных работах необходимо руководствоваться "Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог" (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОРОЖНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (СОЮЗДОРНИИ) НПО “РОСДОРНИИ”, Москва 1993) и "Единые правила безопасности при взрывных работах ПБ 13-407-01" (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 30 января 2001 г. N 3).

6.3.16 Объем разрыхленного грунта должен обеспечивать, беспрерывную работу экскаватора в течение принятого числа смен в сутки. Необходимо следить за равномерной разработкой всей поверхности резервов или карьеров. Во избежание повторного смерзания грунт надлежит разрабатывать, тотчас после его подготовки и вывозить сразу же после его разрыхления.

6.3.17 В отдельных случаях – в стесненных условиях, труднодоступных местах и при незначительных объемах работ (до 50 м3), при невозможности использования других более экономичных способов, допускается оттаивать мерзлые грунты за счет применения того или иного экономически обоснованного способа оттаивания, заносимого в проект организации работ.

Для оттаивания мерзлого грунта применяют огневой способ с использованием твердого (дрова, торф, каменный уголь), жидкого (керосин, мазут) и газообразного топлива. При огневом способе на площади, предназначенной к оттаиванию, устанавливают короба-сегменты, засыпаемые шлаком или слоем грунта толщиной 10-15 см. Твердое топливо сжигается непосредственно в коробе, жидкое и газообразное - в форсунках. Для отогрева грунта могут также применяться поверхностные паровые и водяные регистры, электрические спирали в тепляках и т.д. Время оттаивания грунта на глубину 1-1,5 м определяется способом отогрева и видом грунта и находится в пределах от 10-15 ч. до 30-40 ч.

Несвязные и малосвязные грунты могут быть разморожены горячим концентрированным (20-23)%-ным раствором технического хлористого натрия. Начальный расход раствора принимают в соответствии с таблицей 6.1. Для ускорения оттаивания плохо фильтрующих грунтов горячий раствор соли может нагнетаться через скважины или щели, пробуренные на глубину 0,6-0,7 толщины мерзлого слоя грунта.

6.3.18 Разработка выемок, расположенных на уклоне, должна начинаться с низовой стороны. Отдельные забои располагают с обеспечением постоянного водоотвода от них. При наличии в откосах выемок грунтовых вод должен быть обеспечен водоотвод, осуществляемый при сильных морозах по закрытым утепленным лоткам на расстояние, исключающее образование наледи в рабочей зоне.

6.3.19 В зимних условиях рекомендуется применять автомобили-самосвалы с обогреваемыми кузовами. При наличии обычных автомобилей-самосвалов во избежание примерзания грунта дно и стенки кузовов следует обмазывать изнутри (не реже двух-трех раз в смену) концентрированным раствором технического хлористого кальция или нефтепродуктами (нефть, мазут, отработанное масло). Автомобили-самосвалы, ковшей экскаваторов и скреперов в конце смены и при перерывах в работе полностью очищают от грунта.

6.3.20 Для обеспечения необходимого уплотнения грунта до его смерзания промежуток времени от выемки грунта в карьере до момента его окончательного уплотнения в насыпи не должен превышать: 2-3 ч при температуре воздуха до минус 10С; 1-2 ч при температуре воздуха от минус 10 до минус 20С; 1 ч при температуре воздуха ниже минус 20С.

При сильном ветре (более 3-4 баллов) эти промежутки времени должны быть уменьшены в 2 раза. При расчете предельной дальности доставки грунта надлежит учитывать следующие соотношения:

Температура воздуха, С	-5	-10	-20	-30

Начало смерзания грунта, мин	-90	-60	40	20

В соответствии с этим заранее выбирают по средним климатическим данным места строительства основные элементы технологического процесса по возведению насыпи: состав дорожно-строительного отряда, скорость рабочего потока, длину захваток для уплотнения и т.д.

6.3.21 Мерзлый грунт должен быть равномерно распределен по отсыпаемому слою, нельзя допускать скопления мерзлых комьев в теле насыпи, особенно в ее боковых частях. Излишек мерзлого грунта должен быть удален за пределы насыпи, а крупные мерзлые комья раздроблены до необходимых размеров. Наличие в насыпи включений снега и льда не допускается.

6.3.22 Кавальеры, отсыпанные в зимних условиях, по сравнению с обычными нормами их расположения должны быть отодвинуты от бровки выемки на 1,5 м при высоте кавальера до 2 м и на 2,5 м при высоте кавальера более 2 м.

6.3.23 Для наиболее эффективного использования землеройно-транспортного оборудования и исключения дополнительного рыхления грунта, замерзающего во время перерывов в работе, следует организовать круглосуточную работу машин на сравнительно узком фронте. При вынужденных перерывах в работе вскрытые резервы и выемки должны быть утеплены рыхлением, что позволяет предохранить верхний слой от промерзания на 1- 3 сут (в зависимости от температуры воздуха).

6.3.24 Уплотнять грунты в зимних условиях следует тяжелыми катками или машинами ударного действия. Режим уплотнения надлежит определять методом пробной укатки.

6.3.25 В качестве основных средств уплотнения свежеотсыпанного грунта в зимних условиях следует применять самоходные или прицепные трамбующие машины, решетчатые прицепные катки, прицепные и полуприцепные катки на пневматических шинах массой более 20-25 т.

6.3.26 Для насыпей, возводимых па полную высоту; из глинистых, и также мелкозернистых песчаных грунтов с включением мерзлых комьев необходимо предусмотреть осадку до 3% высоты насыпи.

7 Организация системы контроля качества

- Операционный контроль проводят в ходе производственных процессов с целью установления соответствия выполняемых работ нормативным требованиям, проектной документации и соблюдения заданной технологии. Операционный контроль должен охватить полный объем всех видов работ за все время их выполнения.

- До начала работ по сооружению земляного полотна должно быть проверено соответствие принятых в проекте и действительных показателей состава грунтов.

- При сооружении земляного полотна в зимнее время должен осуществляться постоянный контроль за составом и влажностью грунта, использованием мерзлых включении в количестве, не превышающем пределов, приведенных в п. 5.6.

Темпы укладки грунта, разравнивания слоев и работы уплотняющих машин следует устанавливать с учетом необходимости уплотнения грунта до замерзания при плюсовой температуре, определяемой на поверхности слоя.

  - В задачи операционного контроля в зимних условиях работ входят:

- предварительное (до начала работ обследование грунтов в намеченных к разработке выемках, резервах и карьерах, на основании которого устанавливают ориентировочный режим работы землеройных и уплотняющих машин, и уточняют средний объем разработки мерзлого слоя;

- уточнение режима работы уплотняющих машин (толщины слоя и количества приходов) при изменении характера грунтов и погодных условий;

- постоянный операционный контроль за качеством уплотнения, влажностью грунта, количественным содержанием мерзлых комьев и их размерами.

  - В составе операционного контроля дополнительно определяют относительное содержание мерзлых комьев в грунте. Отношение массы мерзлых комьев к массе всей пробы определяют на пробе размером 0,50,50,3 м. Весь грунт пробы просеивают сквозь сито размером отверстий 25 мм, из остатков на сите вручную удаляют комья талого грунта. Контрольные пробы отбирают из каждых 500 м3 грунта, уложенного в тело насыпи, но не реже одного раза в смену. Размеры наиболее крупных комьев определяют непосредственным измерением.

  - Качество уплотнения проверяют только до замерзания слоя. Плотность грунтов с содержанием более 10 % мерзлых комьев проверяют методом лунок с использованием песчаного или жидкостного (балонный плотномер) эквивалента-заполнителя, методом парафинирования или методом выбуривания керна для мерзлых грунтов.

  - При операционном контроле должны следить за соблюдением правил производства работ и фиксировать следующие данные (см. приложение2):

- толщину отсыпаемых слоев;

- однородность грунта в слоях насыпи;

- ровность поверхности;

- поперечный профиль земляного полотна (расстояние между осью и бровкой, поперечный уклон, крутизну откосов);

- правильность размещения осевой линии поверхности земляного полотна в плане;

- влажность грунта;

- процентное содержание мерзлого грунта и среднюю крупность мерзлых комьев;

- степень уплотнения;

- температуру воздуха и силу ветра во время производства работ;

- время перерыва в работе;

- часы снегопада;

- методы удаления снега и льда с насыпи и качество очистки поверхности;

- попикетные отметки части насыпи, возведенной за смену.

  - Проверку правильности размещения оси земляного полотна, высотных отметок, поперечных профилей земляного полотна, обочин, водоотводных и дренажных сооружений и толщин слоев следует производить не реже чем через 100 м (в трех точках на поперечнике), как правило, в местах размещения знаков рабочей разбивки с помощью геодезических инструментов и шаблонов.

  - Плотность грунта следует контролировать в каждом технологическом слое по оси земляного полотна и на расстоянии 1,5—2,0 м от бровки, а при ширине слоя более 20 м — также в промежутках между ними.

Контроль плотности грунта необходимо производить на каждой сменной захватке работы уплотняющих машин, но не реже чем через 200 м при высоте насыпи до 3 м не реже чем через 50 м при высоте насыпи более 3 м.

Контроль плотности верхнего слоя следует производить не реже чем через 50 м.

Дополнительный контроль плотности необходимо производить в каждом слое засыпки пазух труб, над трубами, в конусах и в местах сопряжения с мостами.

Контроль плотности следует производить на глубине, равной 1/3 толщины уплотняемого слоя, но не менее 8 см.

Отклонения от требуемого значения коэффициента уплотнения в сторону уменьшения допускаются не более чем в 10 % определений от их общего числа и не более чем на 0,04.

7.10 Контроль влажности используемого грунта следует производить, как правило, в месте его получения (в резерве, карьере) не реже одного раза в смену и обязательно при выпадении осадков.

7.11 Плотность и  влажность  грунта следует определять по ГОСТ 5180—84. Для текущего контроля допускается использовать ускоренные и полевые экспресс-методы и приборы.

7.12 Однородность грунта следует контролировать визуально. При изменении однородности грунта его тип, вид и разновидность следует определять по ГОСТ 25100-95.

7.13 Ровность поверхности земляного полотна контролируют нивелированием по оси и бровкам в трех точках на поперечнике не реже чем через 50 м. Поверхность основания земляного полотна и промежуточных слоев насыпи в период строительства не должна иметь местных углублений, в которых может застаиваться вода.

7.14 При наступлении весеннего потепления необходимо установить тщательное наблюдение за разработанными зимой выемками и возведенными насыпями, а появляющиеся на них деформации немедленно ликвидировать. Трещины, возникающие, в насыпи при неравномерной ее осадке, следует расчищать на возможно большую глубину и заполнять с тщательной утрамбовкой тем же грунтом, из которого возведена насыпь. Весной, после оттаивания мерзлого грунта на всю глубину промерзания, требуется проверить качество всех возведенных зимой насыпей и разработанных выемок. Необходимо проверить отсутствие на них оползней, всплывов и т.д. Возобновление работ допускается только на основании акта.

8 Приёмка выполненных работ

8.1 Земляное полотно, представляющее собой ответственную конструкцию, как правило, подлежит приемке с участием представителей технического надзора заказчика и авторского надзора проектной организации (при его осуществлении).

Работы по устройству вышележащих слоев дорожной одежды без приемки земляного полотна не допускаются.

8.2 Земляное полотно предъявляется к сдаче в полностью готовом виде, как привило, включая укрепление откосов. Перенос сдачи укрепительных работ на последующие этапы допускается лишь при соответствующем техническом обосновании (продолжении осадки насыпи, отсутствие фронта работ в горных условиях и т.п.).

Промежуточная приемка водоотвода, дренажей, подпорных стенок, противооползневых, противоналедных сооружений должна быть проведена до сдачи земляного полотна.

При выполнении земляных работ специализированными подразделениями совместно с земляным полотном должны быть предъявлены к сдаче в рекультивированном виде резервы, грунтовые карьеры и отвалы.

8.3 Приемка земляного полотна и входящих в его комплекс сооружений производится на основе визуального освидетельствования в натуре, контрольных замеров, исполнительных чертежей, актов освидетельствования скрытых работ, документации производственного контроля, общего журнала работ и специальных журналов наблюдений и лабораторных испытаний.

При выполнении соответствующих работ дополнительно представляют ведомость участков неустойчивого земляного полотна на слабых грунтах, ведомость оползневых участков, ведомость наблюдении за осадкой и т.п.

8.4 Приемку земляного полотна осуществляют, как правило, перед выполнением последующих работ по устройству одежды. Дефекты и нарушения, выявившиеся во время технологических перерывов, независимо от их причин, к моменту сдачи должны быть устранены.

8.5 Работы по устройству дренажей принимают по мере готовности отдельных элементов, как скрытые работы. Продольный дренаж, как правило, подлежит отдельной промежуточной приемке.

В акте приемки дренажных устройств в целом должно быть отмечено состояние отдельных элементов и дана характеристика труб и заполнителя. К акту должны быть приложены инженерно-геологические разрезы, схема вертикальных отметок по лоткам, план дренажей системы с указанием выпусков, колодцев и мест расположения опознавательных знаков.

8.6 Положение земляного полотна в плане проверяют, измеряя отдельные углы поворота и прямые вставки между ними, а также делают контрольную проверку разбивки кривых. Отметки продольного профиля земляного полотна проверяют нивелированием на всех пикетах и в точках изменения проектных уклонов. При этом проверяют отметки оси дороги, бровок и дна кюветов, определяют поперечные уклоны поверхности.

Ширину земляного полотна и крутизну откосов проверяют не менее чем в трех местах на каждом километре дороги, а также в местах, вызывающих сомнение при осмотре.

8.7 Расстояние между осью и бровкой полотна в плане не должно иметь отклонений от проектных размеров более чем на 10 см. Крутизна откосов должна быть соблюдена с допустимыми отклонениями не более 10%. Неровности откоса и отклонения от проектной линии (образующей) более 10 см не допускаются.

8.8 При приемке готового земляного полотна качество уложенного в насыпь грунта и степень его уплотнения проверяют по документации выполненных этапов производственного контроля и данным лабораторных испытаний. Особое внимание при этом уделяется местам засыпки труб и подходам к мостам.

Контрольную поверку производят не менее чем в трех местах на каждом километре дороги и дополнительно над трубами и конусами мостов не менее чем на 1/2 от общего их числа путем отбора из специальных буровых скважин или шурфов по три образца с глубины 1-1,5 м. Отбор образцов производят режущими кольцами. Определение вида, плотности и влажности грунта выполняют в лаборатории стандартными методами.

При изменении вида грунтов по высоте насыпи может быть назначен дополнительный отбор проб с соответствующей глубины.

8.9 При приемке водоотводных сооружений, входящих в комплекс земляного полотна (кюветы, нагорные и отводные канавы, быстротоки, резервы, защитные банкеты), должны быть проверены продольные и поперечные уклоны, размеры поперечных сечений. Измерения производят с привязкой к оси или бровке земляного полотна на двух - трех поперечниках на каждый километр длины, а также во всех местах изменения конструктивных сечений.

Все водоотводные сооружения должны обязательно иметь постоянные или временные (как исключение) выпуски для бесперебойного стока воды в установленные проектом места.

8.10 Укрепление откосов земляного полотна и рекультивация притрассовых резервов и других выработок принимают в составе комплекса земляного полотна с проверкой следующих показателей: вида и толщины почвенного слоя, подготовленного под засев; количества внесенных семян и удобрений (по данным документации производственного контроля); прорастания семян на 1 м2; качества посадки древесных и кустарниковых насаждений.

При укреплении сборными плитами или решетчатыми конструкциями следует проверять прочность основания, ровность укладки, качество заделки швов.

Качество материала монолитных укрепительных слоев проверяют в соответствии с требованиями укрепления грунтов.

При приемке обочин проверяют плотность верхнего слоя грунта, качество примененных для укрепления составов и смесей, соответствие их проекту, ровность, соблюдение поперечных уклонов.

8.11 При сдаче земляного полотна должна быть закончена рекультивация всех притрассовых резервов и карьеров, ликвидация временных дорог и съездов (за исключением действующих после сооружения земляного полотна). Места с поврежденной растительностью или нарушенным почвенным покровом как на полосе отвода, так и вне ее должны быть спланированы, закрыты почвой и засеяны травой.

Карьеры, не входящие в состав комплекса земляного полотна, рекультивируют и сдают по общему календарному плану строительства.

9 Требования безопасности и производственная санитария

- К использованию допускаются машины в работоспособном состоянии. Перечень неисправностей, при котором запрещается эксплуатация машин, регламентирован в эксплуатационной документации.

- Применять машины можно только в том случае, если температура окружающего воздуха соответствует указанной в эксплуатационной документации на машину.

- До начала работы необходимо определить рабочую зону машин, границы опасной зоны, средства связи машиниста с рабочими, обслуживающими машину, и машинистами других машин. При использовании машин должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны с рабочего места машиниста. Рабочая зона машины в темное время суток должна быть освещена.

- Автомобиль-самосвал для разгрузки, подают задним ходом после подачи сигнала мастера.

- К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные безопасным методам работы по утвержденной программе, получившие удостоверение о сдаче экзаменов и проинструктированные непосредственно на рабочем месте. Проверка знаний рабочих производится ежегодно специальной комиссией.

- Все подготовительные и механизированные работы должны производиться под непосредственным руководством инженерно-технических работников, назначенных приказом.

- К работе на механизмах допускаются лица, имеющие специальные удостоверения на право управления ими.

- Не допускается нахождение людей, а также выполнение других видов работ в радиусе действия машин, равном 5 м.

- На строительных объектах должны быть оборудованы санитарно-бытовые помещения для обогрева рабочих, отдыха и принятия пищи. Помещения должны быть обеспечены аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой помощи, питьевой (кипяченой или газированной) водой. Для обогрева рабочих устанавливаются перерывы продолжительностью 10 мин. при температуре от минус 20°С до минус 30 °С и полное прекращение работ при температуре ниже минус 30 °С.

- Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и защитными приспособлениями (респиратор, защитные очки и т.д.) в соответствии с действующими нормами.

- При работе ночью необходимо осветить весь участок работ, всем самоходным машинам включать лобовой и задний сигнальный свет.

- До начала работ, при необходимости, оградить участок работ дорожными знаками, (схему расстановки знаков и ограждений выбирают согласно «Организации движения и ограждения мест производства работ» (взамен ВСН 37-84)). После завершения работ все временные знаки и ограждения должны быть демонтированы.

- При производстве работ по возведению земляного полотна руководствуются следующей технической литературой:

- Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

- ТОИ Р-218-05-93. Типовая инструкция по охране труда для машиниста автогрейдера.

- ТОИ Р-218-07-93. Типовая инструкция по охране труда для машиниста катка.

- ТОИ Р-218-26-94. Типовая инструкция по охране труда для машиниста поливомоечной машины.

- Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог.

Приложение А

Мероприятия по снижению глубины промерзания грунтов

при зимних земляных работах

# А.1 Отепление грунта предварительным рыхлением и снегом

А.1.1 Этот метод защиты грунта эффективен для районов, где начало зимы совпадает со временем образования снежного покрова, нормативная толщина которого превышает 30 - 40 см.

А.1.2 Растительный слой в карьерах и выемках, предназначенных для зимней разработки, необходимо снимать осенью, за исключением карьеров несвязного грунта, где удаление растительного слоя зимой не представляет затруднения; в таких карьерах, покрытых густой и высокой травой или мхом, рекомендуется проводить очистку непосредственно перед самой экскавацией.

А.1.3 Снятие растительного слоя во всех случаях должно сопровождаться рыхлением и боронованием обнаженной поверхности грунта на глубину не менее 40 - 50 см. Во избежание переувлажнения грунта осенними дождями очистку карьера и рыхление грунта следует проводить незадолго до начала зимнего периода.

Как самостоятельный метод отепления рыхление и боронование можно применять в районах с сезонной глубиной промерзания грунта не более 50 см.

А.1.4 В районах с глубиной промерзания грунта более 50 см наряду с утеплением рыхлым грунтом должны проводить мероприятия по увеличению толщины снежного покрова на равнинной местности:

а) устраивать кулисы из травы и кустарника на расстоянии 10 - 15 м;

б) насыпать грунтовые валики высотой 40 - 50 см через 10 - 12 м; снежные валики высотой 40 - 50 см через 5 - 6 м.

На холмистой местности и при сильнопересеченном рельефе в целях снегонакопления следует применять щитовые ряды, устанавливаемые друг от друга на расстоянии 10 Н, где Н - высота щита. Все снегозадерживающие полосы ориентируются перпендикулярно главному направлению ветров.

Для ускоренного накопления снега выемки следует еще осенью разработать на глубину 40 - 50 см, а вынутый грунт уложить по кромке в валик с подветренной стороны.

А.1.5 Необходимая толщина снежного покрова на расчетный период разработки забоя определяется по номограмме (рисунок А.1) по количеству прошедших градусо-дней зимнего периода в соответствии с допускаемой глубиной промерзания грунта. Последняя принимается равной: для экскаваторов, оборудованных прямой лопатой с емкостью ковша более 1 - 1,25 м и для рыхлителей среднего типа - 40 см; для рыхлителей тяжелого типа - 60 см. Для несвязных грунтов глубина промерзания умножается на коэффициент 1,2

Сплошные линии - глубина промерзания и необходимая толщина снега. Пунктирные линии - рыхление грунта на глубину 40 - 50 см.

Рисунок А.1 Номограмма для определений необходимой толщины снега

А.1.6 Рекомендованные выше мероприятия по подготовке карьера к зиме выполняют по следующей технологии (рисунок А.2):

Рисунок А.2 Подготовка карьера к зиме

а) растительный слой снимают бульдозером, причем оставляют кулисы на травы или кустарник. При низком травостое растительный слой полностью удаляют, после чего бульдозер насыпает грунтовые валики;

б) очищенную поверхность грунта рыхлят прицепным или навесным рыхлителем проходами по двум взаимно пересекающимся направлениям с перекрытием следов параллельных проходов не менее чем на 20 см. Грунт боронуют зубовыми или дисковыми боронами;

в) снежные валики следует устраивать в период оттепели, когда толщина снежного покрова превысит 8 - 10 см. С этой целью используются специальные снегопахи (риджеры) или бульдозеры.

А.1.7 Толщину снежного покрова на отепляемой площадке необходимо периодически контролировать. При несоответствии ее расчетной величине переставляют щиты, увеличивают высоту снежных валиков. В крайнем случае, подсыпают площадки снегом, взятым со стороны.

# А.2 Разрушение мерзлой корки грунта навесными рыхлителями

А.2.1 Для разрушения мерзлых грунтов следует использовать навесные рыхлители среднего и тяжелого типов, когда тяговое усилие трактора превышает 10 - 12 т, а его мощность - 130 - 140 л.с. Технические характеристики основных отечественных рыхлителей приведены в таблице А1.

А.2.2 Наиболее эффективна работа рыхлителя по способу «взламывания» мерзлого слоя, когда наконечники зубьев находятся в талом грунте. При этом более полно реализуется тяговое усилие трактора по сравнению с послойным рыхлением, в 2 - 3 раза повышается производительность машины.

А.2.3 Перед рыхлением поверхность забоя, соответствующую суточной производительности экскаватора, очищают от снега и льда, а затем рыхлят параллельными проходами по двум взаимно пересекающимся направлениям (рисунок А.3). Расстояния между бороздами принимают равными 50 - 75 см, а угол пересечения должен составлять 50 - 70°. Во избежание последующего смерзания грунта его следует рыхлить непосредственно перед разработкой в карьере. Для обеспечения безопасности работ рыхлитель не должен подходить к краю забоя ближе 5 м.

А.2.4 При соблюдении правил отепления грунта, которые должны быть согласованы с возможностями применяемого типа рыхлителя, мерзлый слой разрушается за один прием. Когда глубина промерзания грунта будет больше максимальной глубины рыхления, разрушение мерзлого грунта следует вести послойно. При этом зуб рыхлителя заглубляется в мерзлый грунт на величину, равную половине максимальной глубины проработки (см. таблицу А.1). Для увеличения сцепного веса трактора рыхление рекомендуется вести наклонными слоями (1:10, 1:15). При послойном рыхлении мерзлые комья грунта удаляются в отвал после прохождения каждого слоя.

Таблица А.1 – Основные технические характеристики отечественных рыхлителей

| Параметры | Рыхлители |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Д-162А прицеп | Д-515А Д-515С | Д-711 Д-711С | Д-576 Д-567Б | Д-570 | РМГ-3 | Д-652А Д-652АС |
| Марка тягача | С-100 | Т-100МГП | Т-140 | Т180Г | Т-180 | ДЭТ-250 | ДЭТ-250М |
| Мощность тягача, л.с. | 100 | 108 | 140 | 180 | 180 | 300 | 300 |
| Тяговое усилие, т | 8 | 11 | 13 | 15,2 | 15,2 | 22 | 25 |
| Число зубьев, шт. | 1 - 5 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 | 1 - 3 |
| Максимальное заглубление зубьев, мм | 500 | 500 | 700 | 700 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Глубина рыхления мерзлого грунта, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| взламыванием | - | 200 - 250 | 300 - 350 | 400 | 400 | 500 - 600 | 500 - 700 |
| послойно | - | - | 200 | 200 - 250 | 200 | 300 - 350 | 300 - 400 |
| Вес трактора, т | 10,6 | 10,6 | 15,3 | 18,3 | 18,3 | 23,3 | 23,3 |
| Вес рыхлителя, т | 3,52 | 1,55 | 2,7 | 2,5 | 6,5 | 3,13 | 6,2 |
| Общий вес машины, т | 3,52 | 12,15 | 18 | 20,8 | 24,8 | 26,43 | 29,5 |

.

Рисунок А.3 Рыхление поверхности забоя в карьере

А.3 Предохранение грунтов от замерзания засолением техническим

хлористым натрием

А.3.1 Метод засоления для предохранения грунтов карьеров от замерзания рационально применять в районах с малой толщиной снежного покрова (менее 30 - 40 см) при отсутствии рыхлителей среднего и тяжелого типа.

А.3.2 Засоление грунта можно вести двумя основными способами:

а) твердой солью;

б) концентрированным раствором хлористого кальция.

Для обеспечения проникания солевого раствора на необходимую глубину сухую соль рассыпают не позднее чем за месяц до начала зимы при hпр ≤ 1,5 м и за 1,5 месяца при hпр ≥1,5 м. Обрабатывать грунт раствором соли можно непосредственно перед наступлением заморозков, а для гравелистых грунтов и крупнозернистых песков полив раствором может быть средством размораживания.

А.3.3 Работы по подготовке карьера к зиме сухим засолением ведутся в такой последовательности (рисунок А.4):

а) снимают растительный слой и очищенную площадку планируют бульдозером (l1);

б) поверхность грунта разбивают на 2 - 3 участка по времени его зимней разработки, после чего размечают места выгрузки соли в соответствии с расчетом (l2);

в) соль рассыпают автомобилями-самосвалами и равномерно распределяют по поверхности участков бульдозером или автогрейдером (l3);

г) верхний слой грунта перемешивают с рассыпанной солью на глубину 20 - 30 см прицепным рыхлителем или грейдером (l4).

Последняя операция необходима из-за возможности смыва соли с поверхности площадки (продольный уклон) и способствует более равномерному засолению грунта.

Рисунок А.4 Подготовка карьера к зиме при сухом засолении

А.3.4 Засоление карьера раствором следует проводить с помощью цистерн, смонтированных на автомобильных шасси, в 2 - 3 приема, до полного впитывания в грунт каждой дозы раствора. Для более равномерного распределения раствора поверхность грунта необходимо предварительно разрыхлить. Для снижения коррозионного действия соли цистерны в конце каждой смены промывают водой. При выборе уплотняющих средств необходимо учитывать, что введение солевого раствора повышает влажность грунта в среднем на 1,5 - 2 %.

А.3.5 Необходимый расход сухой соли или концентрированного раствора соли определяется в соответствии с естественной влажностью грунта и ожидаемой на период разработки карьера глубиной его промерзания (таблица  А.2 ).

А.3.6 Общее количество сухой соли и раствора ее, необходимое для обработки карьера или выемки, рассчитывается по следующей формуле:

Q = KS , 					(А.1)

где K - расход соли, л/м2 (см. табл. 2); S - площадь карьера, м2.

А.4 Предохранение грунтов от замерзания укрытием поверхности грунта

разного рода утеплителями.

А.4.1 В качестве утеплителей принимают материалы с малой теплопроводностью. Толщина слоя утепления зависит от его теплоизоляционных свойств, климатических условий, влажности грунта, температуры грунта в момент утепления и времени разработки При отсутствии утеплителя из естественных материалов в последние годы стали использовать в качестве утеплителя сборный пенопласт, стекловату, быстротвердеющую пену БТП и др. Для устранения процесса диффузии и обеспечения поверхностного стока эти материалы необходимо прикрывать полиэтиленовой пленкой.

Таблица А.2 – Необходимый расход соли, K

| Влажность грунта, % | Глубина промерзания грунта, м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,4 |
| Сухая соль, кг/см2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 9 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 28 |
| 20 | 13 | 19 | 22 | 26 | 32 | 33 | 38 |
| 25 | 16 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45 |
| Раствор соли, л/м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 30 | 40 | 47 | 58 | 70 | 80 | - |
| 20 | 42 | 60 | 70 | 85 | 100 | - | - |
| 25 | 45 | 65 | 80 | 100 | - | - | - |
| Примечание - Раствор соли должен иметь концентрацию 20 - 23 %. |  |  |  |  |  |  |  |

А.4.2 Технология утепления полимерными смолами (полиуретановыми, карбамидными) заключается в том, что до наступления морозов по грунту разливают быстротвердеющую смесь, состоящую из 35 % мочевино-формальдегидной смолы (крепитель М), 4 % пенообразователя (ПО-1), 16 % технической соляной кислоты (5 % концентрации) и 45 % воды. Расход компонентов из расчета на 1000 м2 поверхности при толщине слоя пены 10 см составляет:

1,92 т - мочевино-формальдегидной смолы (крепитель М);

0,22 т - пенообразователь (ПО - 1);

0,11 т - соляная кислота (35 % концентрации);

2,47 м3 - вода.

Крепитель М представляет собой однородную жидкость (раствор мочевино-формальдегидной смолы, стабилизированный аммиаком), которую получают конденсацией мочевины с формальдегидом в присутствии уротропина. Пенообразователь ПО-1 - обезмасленная осветленная сульфокислота, нейтрализованная едким натрием. Соляная кислота, как правило, поступает на объект 33 % концентрации. Пену БТП готовят в установке. Модификацией быстротвердеющей пены является пенолед. Необходимая толщина теплоизоляции к концу зимы при глубине промерзания грунта до 3,0 м составляет из БТП -30 см, пенольда - 50 см.

А.4.3 Эффективность утепления грунтов повышается при укладке утепляющих слоев до наступления отрицательных температур. Чем выше температура грунта в момент утепления, тем длительнее будет процесс его остывания.

А.5 Оттаивание мерзлых грунтов

Подготовку мерзлых грунтов к разработке можно производить оттаиванием. Различают четыре основных метода оттаивания:

– поверхностное оттаивание - при этом методе тепловой поток распространяется сверху вниз. Такое оттаивание осуществляется дымовыми газами и электронагревателями, расположенными на поверхности;

– радиальное оттаивание - тепловой поток распространяется в горизонтальном направлении, по радиусу нагревателя, заглубленного на 3/4 толщины мерзлого слоя;

– глубинное оттаивание - тепловой поток распространяется от нагревателя, расположенного ниже мерзлого слоя, к поверхности;

– комбинированное оттаивание - тепловой поток распространяется сверху вниз и в горизонтальном направлении.

Самым эффективным способом является электрооттаивание мерзлого грунта глубинными электродами при наличии дешевой электроэнергии.

Для оттаивания грунтов могут быть применены горизонтальные электроды или вертикальные глубинные электроды. Сущность электрооттаивания грунта заключается в том, что при замыкании электрической цепи ток проходит по слою опилок или талому грунту (мерзлый грунт не пропускает электрический ток), выделяемое тепло будет оттаивать мерзлый грунт, который по мере оттаивания становится проводником электричества и сам начинает выделять тепло. Расход электроэнергии на оттаивание 1,0 м3 грунта в северо-восточных районах страны составляет от 35 кВт/ч при использовании вертикальных глубинных электродов до 85 кВт/ч при применении поверхностных электродов. Продолжительность электрооттаивания грунта при глубине промерзания 2,0 м составляет от 17 до 28 ч.

Способ оттаивания очень энергоемок. В практике дорожного строительства подготовку резервов оттаиванием осуществляют лишь в исключительных случаях при малых объемах грунта, при производстве работ в населенных пунктах, в непосредственной близости к трубопроводам, кабелям и другим подземным коммуникациям, когда нельзя рыхлить грунты механическим и взрывным способами. Применение данного способа возможно только при технико-экономическом обосновании.

Приложение Б

Технология операционного контроля качества работ по возведению земляного полотна в зимний период

Таблица

| Основные операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Метод и средства контроля | Режим и объем контроля | Лицо, осуществляющее контроль | Предельные отклонения от норм контролируемых параметров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отсыпка грунта в насыпь | 1. Однородность грунта в теле насыпи | Визуальный | Постоянно | Мастер, лаборант | - |
|  | 2. Процентное содержание мерзлого грунта |  |  |  | Не более 30% от общего объема |
| Разравнивание грунта в насыпи | 1. Толщина слоя | Инструментальный 1. Визирки 2. Нивелир, визирки 3. Рулетка измерительная 4. Уклономер 5. Уклономер | Промеры не реже, чем через 100 м | Мастер, геодезист | - |
|  | 2. Высотные отметки продольного профиля |  | Промеры не реже, чем через 100 м |  | ±50 мм от проектных значений высотных отметок |
|  | 3. Расстояние между осью и бровкой земляного полотна |  | Промеры через 50 м |  | ±10 см от проектных значений ширины |
|  | 4. Крутизна откосов |  | Промеры через 50 м |  | Не более 10 % от проектного значения в сторону уменьшения |
|  | 5. Поперечные уклоны |  | Промеры через 50 м |  | ±0,010 от проектных значений поперечных уклонов |

Продолжение таблицы

| Основные операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Метод и средства контроля | Режим и объем контроля | Лицо, осуществляющее контроль | Предельные отклонения от норм контролируемых параметров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уплотнение грунта в насыпи | 1.Режим уплотнения | Визуальный 1. Визуальный Лабораторный 2. Метод режущего кольца 3. Метод режущего кольца | Постоянно | Мастер, лаборант | - |
|  | 2. Влажность уплотняемого слоя |  | Не реже одного раза в смену |  | Согласно п. 5.3 |
|  | 3. Фактическая плотность грунта |  | Не менее трех образцов (по оси земполотна и 1,5 - 2,0 м от бровки) не реже, чем через 50 м - для верхнего слоя, не реже, чем через 20 м - для нижних слоев |  | Снижение плотности грунта на 4 % от проектных значений до 10 % определений, остальные результаты не ниже проектных значений |
| Планировка верха земляного полотна и откосов | 1. Высотные отметки продольного профиля | Инструментальный 1. Нивелир, визирки 2. Рулетка измерительная 3. Уклономер 4. Нивелир, нивелирная рейка 5. Уклономер | Промеры не реже, чем через 100 м | Мастер, геодезист | ±50 мм от проектных значений высотных отметок |
|  | 2. Расстояние между осью и бровкой земляного полотна |  | Промеры через 50 м |  | ±10 см от проектных значений |
|  | 3. Поперечные уклоны |  | Промеры не реже, чем через 100 м |  | ±0,010 от проектных значений |
|  | 4. Ровность поверхности |  | Промеры не реже, чем через 50 м в трех точках на поперечнике (по оси к бровкам) |  | ±50 мм от проектных значений |
|  | 5. Крутизна откосов |  | Промеры через 50 м |  | Уменьшение крутизны до 10 % от проектного значения |

# Библиография

[1] Градостроительный кодекс Российской Федерации

[2] Федеральный  закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»

[3] Федеральный закон  от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «О безопасности зданий и сооружений»

[4] Федеральный закон от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»

ОКС хх.ххх

Ключевые слова: земляные работы в зимнее время, земляные работы при отрицательной температуре воздуха, мерзлые грунты

_____________________________________________________________