НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Автомобильные дороги

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Разработка выемок в скальных грунтах и возведение насыпей из

крупнообломочных пород

###### СТО НОСТРОЙ 2.25.ххх.4-2011

Издание официальное

СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Открытое акционерное общество

«Центр проектной продукции в строительстве»

Москва 2011

###### Предисловие

| # 1 | # РАЗРАБОТАН | СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| --- | --- | --- |
| # 2 | # ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ | Аппаратом Национального объединения строителей СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| # 3 | # УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | # Решением Совета Национального объединения строителей от _________ № ____ |
| # 4 | # ВВЕДЕН | # ВПЕРВЫЕ |

© Национальное объединение строителей, 2011

© НП «МОД «СОЮЗДОРОСТРОЙ», 2011

#### Содержание

| Введение …………………………………………………………… | IV |
| --- | --- |
| 1 Область применения ………………………………………………. 2 Нормативные ссылки ……………………………………………… 3 Термины и определения …………………………………………... 4 Общие положения ………………………………………………… 5 Требования грунтам ………………………………………………. 6 Требования к конструкциям ……………………………………… 6.1 Насыпи и выемки в скальных грунтах ……………………… 7 Методы производства земляных работ………………………….. 7.1 Предварительные технологические операции ………………. 7.2 Разработка выемок в скальных грунтах ……………. 7.3 Возведение насыпей из крупнообломочных водостойких грунтов ………………………………………… 7.4 Дополнительные требования при возведении насыпей из крупнообломочных неводостойких грунтов 8 Контроль качества работ ………………………………………….. 9 Техника безопасности и охрана окружающей среды …………… | 1 1 3 4 6 8 8 9 9 10 13 17 18 20 |
| Библиография ………………………………………………………… | 21 |

Введение

Настоящий стандарт разработан в рамках Программы стандартизации Национального объединения строителей и направлен на реализацию Градостроительного кодекса Российской Федерации [1], Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» [2], Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [3], приказа Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» [4].

В стандарте изложены общие правила выполнения работ по строительству земляного полотна для автомобильных дорог.

Стандарт создан на основе результатов многолетних методических наработок его авторов. При разработке стандарта учтен опыт применения действующих нормативных документов, а также зарубежных норм.

Авторский коллектив:  д.т.н. Э.М. Добров (руководитель коллектива, МАДИ),  к.т.н., доцент, М.В. Бадина (Томский государственный архитектурно-строительный университет),  инженер Басурманова И.В. (ОАО «СоюздорНИИ»), инженер Гопин О.Б. (ОАО «СоюздорНИИ»), д.т.н., проф., В.Н. Ефименко (Томский государственный архитектурно-строительный университет), к.т.н., доцент, С.В. Ефименко (Томский государственный архитектурно-строительный университет), инженер Зельманович В.А (ОАО «СоюздорНИИ»), д.т.н., проф. В.Д. Казарновский (ОАО «СоюздорНИИ»), к.т.н. Коган Р.А. (ОАО «СоюздорНИИ»), к.т.н., доцент И.В. Лейтланд (ОАО «СоюздорНИИ»), к.т.н. Е.С. Пшеничникова (ОАО «СоюздорНИИ»). Работа выполнена под руководством д.т.н., профессора В.В.Ушакова (МАДИ) и к.т.н. Л.А.Хвоинского (СРО НП «МОД СОЮЗДОРСТРОЙ.

СТАНДАРТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Разработка   выемок  в  скальных  грунтах   и   возведение   насыпей   из
крупнообломочных пород

Дата введения 2011-

1 Область применения

Данный стандарт распространяется на объекты дорожного строительства и устанавливает требования к грунтам, конструкциям земляного полотна и правилам производства земляных работ по разработке дорожных выемок в скальных грунтах и отсыпке дорожных насыпей из крупнообломочных грунтов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация»;

ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик»;

ГОСТ 22733-2002 «Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности»

ГОСТ 12536-79 «Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава»

ГОСТ 20276-99 «Грунты. Методы полевого определения характеристик деформируемости»

ГОСТ  12248-96 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости» М. ГУП ЦПП, 1997

ГОСТ 25584-90 «Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации». М. Изд-во стандартов, 1990

ГОСТ 23161-78 «Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности». М. Изд-е стандартов. 1978

ГОСТ 30672-99 «Грунты. Полевые испытания. Общие положения». М. ГУП ЦПП, 2000

ГОСТ 23278-78 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости». М. Изд-во стандартов. 1979

СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги. Нормы проектирования»;

СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги. Правила приёмки в эксплуатацию»

СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»

СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения»

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

СНиП 4.02.91. Сб.3 «Буровзрывные работы». Сб.3.  М. Стройиздат, 1991 г.

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Москва 2002 г.

ВСН 8-89 «Инструкция по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог»

ИСО 14001-96 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению»

Единые правила безопасности при взрывных работах (ПБ13-407-01) - 2001

ОДМ 218.5.005-2010 «Классификация, термины, определения геосинтетических материалов применительно к дорожному хозяйству», РОСАВТОДОР,  М. 2010

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены  термины в соответствии с Гражданским Кодексом, ГОСТ 8179, ГОСТ 28874, ГОСТ 28833, а также следующие термины с  соответствующими определениями:

3.1 скальный грунт: Грунт, состоящий из кристаллов одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи кристаллизационного типа, как правило, с прочностью на одноосное сжатие Rc  более 5 МПа;

3.2 полускальный грунт: Грунт, состоящий из кристаллов одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи цементационного типа, как правило, с прочностью на одноосное сжатие Rc  менее  5 МПа;

3.3 грунт дисперсный: Грунт, состоящий из отдельных минеральных частиц (зерен) разного размера, слабосвязанных друг с другом и образованных в результате выветривания исходных скальных пород магматического, осадочного и метаморфического происхождения,  с последующей их транспортировкой водным или эоловым путем и отложением;

3.4 мелкоземные  грунты:  Дисперсные грунты, состоящие из минеральных частиц размером  менее 2 мм (фракция песка, пыли и глины);

3.5 крупнообломочные грунты: Дисперсный минеральный рунт, в котором масса частиц размером крупнее 2 мм составляет более 50%;

3.6 Коэффициент размягчаемости грунта в воде Кsof: Отношение пределов прочности грунта на одноосное сжатие в водонасыщенном и воздушно-сухом состоянии;

3.7 водостойкие скальные грунты: Грунты с коэффициентом  размягчаемости грунта в воде  Кsof  более  0,75;

3.8 неводостойкие скальные грунты: Грунты с коэффициентом  размягчаемости грунта в воде Кsof  менее 0,75;

3.9 негабарит: Обломки скальной породы, не помещающиеся в ковш экскаватора или погрузчика, или  размером в ребре более 2/3 уплотняемого слоя грунта;

3.10 притрассовые резервы: Локальное место (карьер) производства сосредоточенных работ по разработке грунта для последующей его транспортировки и отсыпки в нсыпь;

3.11  осадочнык горные породы:  См. дисперсный грунт;

3.12 показатель текучести IL: Отношение разности влажностей,  соответствующих двум состояниям грунта: естественному W и на границе раскатывания WP, к числу пластичности  IP;

3.13  переувлажнённый глинистый гунт: Грунт со  степенью влажности, выше допустимой;

3.14 допустимая степень влажности: Коэффициент увлажнения КW, при котором достигается требуемая степень  уплотнения грунта согласно СНиП 2.05.02-85;

3.15 коэффициент увлажнения КW:    Отношение естественной влажности грунта W  к оптимальной  Wопт;

3.16 оптимальная влажность Wопт:  Влажность грунта, при которой достигается максимальная плотность при его стандартном уплотнении (ГОСТ 22733-2002).

## 4 Общие положения

4.1 Сооружение земляного полотна в скальных грунтовых массивах выполняют по одной из следующих схем:

- земляное полотно в форме насыпи на природном склоне (см. рисунок 1а);

- земляное полотно, врезанное  частично в  природный склон  в форме полунасыпи-полувыемки(см. рисунок 1б);

- земляное полотно, выполненное целиком в скальной выемке (см. рисунок 1в);

а

б

в

а-насыпь; б-полунасыпь-полувыемка; в-выемка

Рисунок 1.  Схемы устройства земляного полотна в скальном массиве

В исключительных случаях (крутые склоны, лавины, камнепады и т.п.) земляное полотно сооружают в галереях и тоннелях.

Выбор конструкции и схемы работ осуществляют при составлении проекта.

4.2 При  работе с крупнообломочными грунтами применяют бульдозеры,  экскаваторы, фронтальные погрузчики и рыхлители на гусеничных бульдозерах. К дорожным машинам, выполняющим основные технологические операции при возведении земляного полотна из крупнообломочных грунтов, предъявляют следующие основные требования, учитывающие специфику горной местности:

- высокая маневренность и проходимость;

- повышенная мощность двигателя и способность работать в условиях высокогорья.

4.3 До начала работ, а также в процессе разработки горных склонов  призводитель земляных работ организует постоянное наблюдение за устойчивостью горного склона выше и ниже места производства буровых, взрывных и погрузочно-транспортных работ. В случае обнаружения неустойчивых блоков и уступов скальных пород на склоне, немедленно прекращают работы и  принимают меры по подрыву или спуску к основанию откоса нависающих скальных уступов.

4.4 Использование для отсыпки насыпей крупнообломочных грунтов, содержащих скальные обломки размягчаемой (неводостойкой) разновидности либо целиком из них состоящих, допускается только в случае надежной их изоляции от воздействия погодно-климатических факторов в период эксплуатации за счет применения изолирующих геосинтетических материалов и (или) специальных технологических приемов, изменяющих гранулометрический состав и физические свойства данных грунтов уже в процессе их послойного уплотнении при отсыпке в насыпь [3,4,5].

Использование этих грунтов для отсыпки  рабочего слоя полностью исключается.

4.5 Рыхление в выемках неводостойких скальных грунтов производится в объемах, определяемых исходя из скорости их послойной отсыпки и уплотнения в насыпи с учетом выполнения специальных защитно-изолирующих и конструктивно-технологических мероприятий. При опасности  избыточного увлажнения данного грунта жидкими атмосферными осадками, земляные работы по разработке данных грунтов, их отсыпке и  уплотнению в насыпях должны быть полностью остановлены.

5 Требования к грунтам

5.1 Основными источниками получения крупнообломочных грунтов для отсыпки дорожных насыпей являются сосредоточенные притрассовые резервы, содержащие природные отложения рыхлых осадочных (дисперсных) горных пород (аллювиальных, делювиальных, моренных, селевых и т. п.), а также  предварительно разрыхленные скальные грунты выемок и полувыемок.

5.2 Крупнообломочный грунт подразделяют (ГОСТ 12536-79)  на:

- валунный (при преобладании неокатанных частиц-глыбовый), если частицы размером более 200 мм составляют более 50%;

- галечниковый (при преобладании неокатанных частиц-щебенистый), если частицы размером более 10 мм составляют более 50%;

- гравийный (при преобладании неокатанных частиц-дресвяный), если частицы размером более 2 мм составляют более 50%.

5.3 Дополнительно к ГОСТ 12536-79 крупнообломочные грунты подразделяют [1,4,5] на два класса по степени влияния крупнообломочной фракции на их физико-механические свойства:

- грунты с несовершенным каркасом, если фракция частиц крупнее 2 мм  составляет 50-65%;

- грунты каркасные, если фракция частиц крупнее 2 мм  составляет 65-100%.

При этом в каждом классе выделяют [4,5] две категории:

- грунты с водостойкими обломками, если их коэффициент размягчаемости  Кsof > 0,75;

- грунты с неводостойкими обломками, если их коэффициент размягчаемости  Кsof < 0,75

5.4 По трудности разработки (рыхлению) грунты подразделяют [7]  на группы  применительно к различным средствам механизации:

- I-IV- при разработке (рыхлении) землеройными машинами;

- I-VI- при разработке (рыхлении) гидронамывом;

- V-VIII- при разработке (рыхлении)  буро-взрывным способом.

5.5 После рыхления  максимальный размер скального обломка в ребре  должен быть не более 2/3 мощности уплотняемого слоя, а их количество не должно быть более 10%  общего объема   грунтовой массы [4,5].

5.6 Влажность мелкозема в крупнообломочном грунте каркасной водостойкой разновидности при его уплотнении катками должна [4,5] соответствовать их полутвердому или тугопластичному  состоянию по показателю текучести (ГОСТ 5180-84).

6 Требования к конструкциям

6.1 В скальных водостойких грунтах рабочий слой земляного полотна в насыпи (рисунок-2а) и выемке (рисунок-2б) по толщине должен быть не менее 1,0 м  и устраиваться из  скальных грунтов, содержащих не более  15% по объему включений обломков с максимальным размером  в ребре 250 мм [4,5].

а

б

а- насыпь из крупнообломочных грунтов;  б- выемка в скальных     грунтах

Рисунок 2.  Рабочий слой

6.2 В насыпях крупнообломочные  и в выемках скальные неводостойкие грунты изолируются геосинтетическими пленочными материалами (ОДМ 218,5.005-2010) или слоем толщиной 0,5 м связных непылеватых грунтов [3,4,5].

а

б

в

а

в

скальный грунт

а-рабочий слой;   б-крупнообломочный грунт;  в- изоляция

Рисунок 3. Схемы изоляции неводостойких крупнообломочных

грунтов в насыпи и скальных в выемке.

7 Методы производства земляных работ

7.1 Предварительные технологические операции

Предварительные технологические операции выполняют  после геодезической разбивки (СНиП 3.01.03-84), а также геометрическими параметрами конструкции земляного полотна, заданными  проектом и  проектом по производству работ (ППР) на данный объект.

7.1.1 После выполнения разбивочных работ и закрепления соответствующими знаками рабочей площадки для производства земляных работ осуществляют технологическую разбивку участка  на соответствующие захватки для объёмов разработки скального грунта в выемках и отсыпки крупнообломочного грунта в насыпях сменной и дневной производительности.

7.1.2 На подготовленных участках выполняют снятие растительного грунта с помощью бульдозеров и грейдоров; снятый растительный грунт перемещают в места, предусмотренные ППР для его складирования и последующего использования по закрытию поверхности откосов насыпей и выемок земляного полотна.

7.1.3 После снятия растительного грунта выполняют работы по устройству временного и постоянного водоотводов,  работы по  удалению грунтов, перекрывающих толщу скальных отложений в выемке, а также работы по подготовке грунтового основания под насыпи из крупнообломочных грунтов.

7.1.4 В процессе  производства земляных работ на естественном горном склоне по удалению покровных мелкоземных грунтов, перекрывающих скальные грунты, выполняют предусмотренный проектом и ППР комплекс работ, обеспечивающий устойчивость грунтовых масс в откосах выемки.

7.1.5 При подготовке естественного грунтового основания для отсыпки первого слоя из крупнообломочных грунтов производят:   доуплотнение грунтов основания при недостаточной их плотности, удаление переувлажнённых глинистых грунтов, а также нарезку уступов, если они предусмотрены проектом и ППР для обеспечения устойчивости  насыпей или полунасыпей на склоне (СНиП 2.05.02-85).

7.1.6 Выполненные работы по подготовке грунтового естественного основания должны быть приняты  по актам, подписанным представителями подрядной организации, выполнившей данные работы, представителями заказчика,  технического надзора и  дорожной лаборатории.

7.1.7 Выполняется подготовка схем движения автотранспорта (порожнего и гружённого) и землеройно-транспортной техники; устройство временных дорог, технологических съездов и въездов.

7.2 Разработка   выемок    в  скальных  грунтах

7.2.1 Разработку скальных грунтов в зависимости от группы прочности горной породы по трудности разработки производят механизированным, механизировано-взрывным или взрывным способом. Механизированный способ применяют при разработке природных отложений крупнообломочных грунтов, а также скальных грунтов малой прочности (I-IVгруппа). Для этого используются: экскаваторы, фрезы или рыхлители на гусеничных бульдозерах.

7.2.2. Механизировано-взрывной способ применяют для скальных грунтов (V-VIII группа), требующих до своей разработки предварительного рыхления взрывом  (взрыв на рыхление).

7.2.3 При  чисто взрывном способе происходит полное или частичное удаление скальных грунтов за пределы  выемки  силой направленного взрыва  на выброс (взрывание –«на выброс») или полувыемки  (взрывание –«на сброс»). Выброс грунта при взрыве может быть произведен на обе бровки выемки равномерно или выбросом основной массы  преимущественно в одну сторону.

Этот способ  сопряжен с трудностями охраны окружающей среды, опасностью активизации обвально-оползневых явлений в горных условиях и трудностями контроля  требуемой степени уплотнения насыпного  грунта.

7.2.4 Взрывные работы для рыхления скальной породы осуществляют шпуровым, скважинным или камерным методом (СНиП 4.02.91).

Шпуры устраивают диаметром до 75 мм на глубину до 5 м, а также при разработке выемок любой глубины во всех породах  уступами по 5 м.

Скважины имеют диаметр более 75 мм при глубине бурения более 5 м. Шпуры бурят легкими и средними перфораторами, пневмо- и электросверлами, а также буровыми машинами. Буримость горных пород характеризуется скоростью внедрения бурового инструмента в породу.

Метод камерных зарядов используют при разработке выемок в  скальных породах V-VIII группы, разделенных трещинами на небольшие отдельности, а также в тонкослоистых породах со слабой цементацией пластов.

Вариант производства буровзрывных работ выбирается на основе технико-экономического их сравнения.

7.2.5 Шпуры или скважины после их устройства продувают сжатым воздухом и заполняют ВВ. Взрывают огневым или электрическим способом.

7.2.6 Взрывные работы на объекте выполняют специализированные  организации. Подготовку к взрывам (бурение скважин, шнуров и т. п.) допускается выполнять как специализированным, так и строительными  организациями..

7.2.7 Разрыхление грунта в выемках или сосредоточенных резервах взрывным способом осуществляют с учетом получения материала, пригодного для дальнейшего его  использования в теле насыпи, в особенности в ее рабочем слое.  Разрыхленный взрывным способом скальный грунт должен содержать возможно меньшее количество обломков негабаритных размеров.

Требуемая степень дробления достигается за счет применения многорядного короткозамедленного взрывания, использования рациональной конструкции зарядов, внутрискваженного замедления и выбора рациональных схем взрывания. При применении этих мероприятий выход негабарита снижается  до 2-10% от объема взорванной породы [5].

7.2.8 Разработку выемок в скальных грунтах ведут сразу с небольшим перебором во избежание последующей дополнительной работы по снятию недовыработанного тонкого слоя скальных грунтов. Для этого шпуры и скважины бурят с перебуром до 15% высоты разрабатываемого уступа. Дорожное полотно до проектных отметок выравнивают мелким рваным камнем и щебнем.

7.2.9 Буровзрывные работы и разработку с погрузкой разрыхленной скальной породы экскаваторами или фронтальными погрузчиками можно вести параллельно. При этом первые работы должны выполняться с опережением последующих.

Если для рыхления грунта в выемках или уступах глубиной до 5,0 м применяют метод шпуровых зарядов, то буровзрывные работы следует выполнять с опережением, обеспечивающим  не менее, чем сменного запаса взорванной породы. При этом должно быть выдержано минимальное расстояние опережения в соответствии с едиными правилами техники безопасности.

7.2.10 Разработку предварительно разрыхленной скальной массы грунта и его погрузку в транспорт  производят экскаваторами или фронтальными погрузчиками. Перед началом их работы  обломки негабаритных размеров, расположенные в верхнем слое взорванного грунта, должны быть дополнительно раздроблены.  Дробить обломки негабаритного размера можно дополнительным их бурением и взрыванием шпуров малого диаметра, а также накладными зарядами или  гидромолотами.

7.2.11 При доработке выемок в скальных грунтах после взрывов на выброс соблюдают следующий порядок работ:

- дробят расположенные на поверхности негабариты, образовавшиеся при взрыве траншеи;

- разравнивают навалы разрыхленного грунта, удаляют взорванный грунт с откосов выемки и снимают нависающие камни и козырьки;

- дорабатывают выемки до проектного очертания;

- выравнивают основную площадку и отсыпают рабочий слой.

7.3  Возведение   насыпи   из   крупнообломочных водостойких грунтов

7.3.1. Возведение насыпей из крупнообломочных  водостойких грунтов состоит из следующих основных технологических операций:

- погрузка крупнообломочного грунта в автосамосвалы,  транспортировка его и отсыпка на основание или на ранее отсыпанный слой;

- распределение и формирование технологического слоя из крупнообломочного грунта при помощи бульдозера;

- планировка поверхности сформированного слоя из крупнообломочного грунта автогрейдером;

- уплотнение сформированного и спланированного слоя   пневмо- или  виброкатком;

- контроль толщины уплотнённого слоя и  степени уплотнения грунта;

- составление акта скрытых работ.

7.3.2 Транспортировка и выгрузка крупнообломочного грунта осуществляется по схеме «на себя» на подготовленную захватку основания по всей ширине участка;  выгружаемые объемы крупнообломочного грунта  отсыпают не «в прижим»,  а на некотором расстоянии друг к другу, которое корректируют в процессе отсыпки;

7.3.3 Слой отсыпанного крупнообломочного грунта разравнивают  бульдозером	  последовательными проходами по всей ширине захватки формируемого слоя; после разравнивания  выполняют планировку поверхности  автогрейдером для окончательной подготовки к уплотнению слоя, который  в зависимости от применяемой для уплотнении техники должен иметь толщину в рыхлом теле  от 0,5 ло 1,5 м, при этом меньшее значение соответствует пневмокаткам, а большее - комбинированным виброкаткам [4,5].

7.3.4 В случае использования комбинированных виброкатков режим их работы (статический или динамический) последовательно  чередуется от статического (2-4 прохода) на первом этапе, с последующим динамическим (4-8 проходов) режимом и вновь со статическим (2-4 прохода) на завершающем этапе уплотнения. Уплотнение  производят от краёв к середине с перекрытием каждого следа катка при последующем проходе на 30-40 см [4,5].

7.3.5 Уточнение режима эффективной работы уплотняющей техники (число проходов, скорость  катка, амплитуда и частота вибрации) применительно к конкретной разновидности крупнообломочного грунта производят на основе  выполнения предварительных работ по их опытной укатке.

При уплотнении грунтов,  содержащих в своем составе от 65 до 90%  крупнообломочной фракции, влажность их  мелкоземной фракции (менее 2,0 мм) должна быть выше оптимальной для исключения опасности проявления неравномерных просадок (ГОСТ 23161-78) этих грунтов в процессе эксплуатации земляного полотна [2,3].  Необходимую степень переувлажнения (дополнение к ГОСТ 25100-95) также устанавливают на основе опытной укатки грунтов [4,5].

7.3.6 Момент завершения процесса уплотнения оценивают по отсутствию следов от очередного прохода катка (согласно СНиП 3.06.03-85), а также по наличию раздробленных обломков  крупнообломочного грунта под  вальцем катка.

7.3.7 Степень уплотнения крупнообломочного грунта устанавливают:

- нивелировкой по накопленной в процессе укатки величине осадки слоя грунта, выполняемых в 3-х точках на поперечниках через каждые 50 м;

- на основе пробных штамповых статических или динамических испытаний [2,4], а также пробных нагружений  грузовым автомобилем или катком, выполняемых на поперечниках через каждые 50 м с оценкой относителных и абсолютных деформаций слоя грунта или его деформационных (ГОСТ 20276-990 характеристик (модуля деформации и упругости) и их сравнения с требуемыми значениями [5];

- на основе определения коэффициента уплотнения (ГОСТ 22733-2002, СНиП  2.05.02-85) с оценкой плотности грунта в слое методом замещения объёма (метод «лунки») [5]  и сравнением с максимальной плотностью грунта, полученной при стандартном (ГОСТ 22733-2002) уплотнении или  опытной укатке.

Примечание - Стандартный  метод, оценки максимальной плотности   крупнообломочных грунтов не  применим  в приборе СоюздорНИИ и требует для своей реализации специального оборудования, позволяющего производить аналогичное уплотнение грунта  в цилиндрических металлических формах   диаметром не менее 50 см.

7.3.8 При  нивелировке поверхности отсыпанного и уплотненного слоя ориентировочно степень уплотнения крупнообломочного грунта считают   достаточной, если накопленная в процессе уплотнения полная осадка слоя грунта составляет не менее  10-12% его начальной мощности для рабочего слоя и  8-10%  -  для  остальной части насыпи [5].

7.3.9 Оценку степени уплотнения крупнообломочного грунта, содержащего по объему скальных обломков до 65%, выполняют [2,5] на основе статических штамповых испытаний, а также нагружений  грузовым автомобилем  или катком.  Требуемую степень уплотнения считают [1] достигнутой, если  осадка поверхности не превышает 3 мм при проходе автомобиля со спаренными колесами и нагрузкой на ось не менее 100 Кн или не более 5 мм  - при проходе гладковальцового катка весом 100 Кн

При содержании обломков в грунте более 65%,  из-за  чувствительности его к транспортным кратковременным нагрузкам,  оценку степеи уплотнения выполняют [3] на основе динамических штамповых испытаний.  При этом  требуемая степень уплотнения грунта считается достигнутой, если  накопленная осадка слоя грунта при его 20-кратном нагружении падающим грузом и удельном  давлении на грунт 0,05 МПа не превышает 0,4% диаметра штампа для рабочего слоя и   0,05%  - для остальной части насыпи.

7.3.10  Количество проходов катка (пневмо- или вибро-), а также и  максимальная плотность  могут быть установлены предварительно при выполнении опытной укатки слоя крупнообломочного грунта применительно к  конкретной его разновидности и виду применяемой уплотняющей техники.

7.3.11 На уплотнённый с требуемой степенью уплотнения слой грунта составляется акт на скрытые работы, подписанный представителями подрядной организации,  представителями заказчика,  технического надзора и  дорожной лаборатории.

Установленное на основе работ по опытной укатке число проходов катка или требуемая его плотность, определяемая методом замещения объёма (метод «лунки»), контролируется послойно в процессе сооружения насыпи представителями технического надзора и дорожной лаборатории.

Все указанные выше технологические операции повторяются после  получения разрешения на отсыпку последующего слоя.

7.4  Дополнительные требования при  возведении   насыпей   из

крупнообломочных   неводостойких грунтов

7.4.1  Стабильность конструкции насыпей в период их эксплуатации при использовании  крупнообломочных пород  размягчаемых          неводостойких     разновидностей  и, соответственно, прочность дорожных одежд обеспечивают, во-первых,  за счет полного исключения использования таких грунтов в рабочем слое и, во-вторых, за счет их изоляции в конструкции насыпи от действия жидких атмосферных осадков и при  опасности ее подтопления.

Изоляцию крупнообломочных грунтов данной разновидности обеспечивают за счет раздельного или совместного применения:

- гидроизолирующих прослоек из геосинтетических материалов (см. ОДМ…) или глинистых стабильных  грунтов в рабочем слое и откосах с  коэффициентом фильтрации не более 0,05 м/сут.;

- специальных технологических приемов, направленных на изменение гранулометрического состава крупнообломочных грунтов и существенное уменьшение  степени их водопроницаемости (коэффициент фильтрации менее 0,05м/сут.) при послойном уплотнении в конструкции насыпи.

7.4.2 Требуемую степень водонепроницаемости крупнообломочных грунтов неводостойких    разновидностей технологически достигают за счет последовательного выполнения после отсыпки слоя грунта следующих специальных операций:

  - планировки грейдером или бульдозером слоя крупнообломочного грунта до мощности не более 0,5м;

  - дополнительного увлажнения с поверхности обломков грунта на всю глубину отсыпанного слоя  поливомоечной машиной;

  - выдержки в течение от 20 до 30 мин. увлажненного слоя грунта для возможности  насыщения обломков влагой  и некоторого, на глубину увлажнения, снижения  первоначальной природной их прочности;

  - первичной  укатки (от 2 до 3 проходов) предварительно увлажненного грунта кулачковыми (решетчатыми) катками для максимально возможного разрушения (раздавливания)  обломков и получения более 40% по объему мелкоземной фракции (частиц размером < 2,0 мм) при влажности, соответствующей их полутвердому или тугопластичному состоянию по показателю текучести;

  - вторичной укаткой тажелыми пневмо-  или комбинированными виброкатками до получения требуемой степени уплотнения грунта в слое.

7.4.3 Требуемую степень дополнительного увлажнения крупнообломочного грунта, время выдержки грунта после увлажнения, необходимое количество проходов и режим работы катков по его первичной и вторичной укатке, водонепроницаемость, а также необходимую максимальную степень уплотнения устанавливают на основе проведения предварительных работ по пробной  укатке слоя крупнооломочного грунта конкретной разновидности и вида применяемых катков.

7.4.4 Транспортировка, выгрузка и разравнивание крупнообломочного грунта этой разновидности осуществляется по технологическим приемам, применяемых для скальных грунтов водостойких разновидностей.

8 Контроль качества работ

8.1 Контроль качества работ по технологическим операциям, должен включать оценку и сопоставление с нормативными и проектными данными всей получаемой продукции. Указанное касается как подготовительных, так и основных работ. Контроль качества включает все виды контроля, предусмотренные нормативными документами по дорожному строительству, а именно: входной, операционный и приёмочный.

8.2 Входной контроль.

На этом этапе при послойной отсыпке насыпей контролируется:

- степень водостойкости (по коэффициенту размягчаемости) обломков скального грунта (ГОСТ 12248-96);

- общий гранулометрический состав с установлением процента присутствия в грунте наиболее крупных обломков после предварительного его рыхления и дополнительного дробления негабаритов (ГОСТ 12536-79);

- гранулометрический состав мелкозёма (ГОСТ 12536-79), его число пластичности (ГОСТ 5180-84)и разновидность грунта (ГОСТ 25100-95);

- максимальная плотность и оптимальная влажность мелкозёма (согласно ГОСТ 22733-2002), природная влажность и показатель текучести (ГОСТ 5180-84).

8.3 Операционный контроль включает:

  - контроль влажности и консистенции глинистого мелкозёма (ГОСТ5180-84) в составе крупнообломочного грунта;

  - контроль мощности слоя крупнообломочного грунта в рыхлом состоянии;

  - послойный контроль степени уплотнения  или контроль числа проходов катка на каждом слое при условии проведения предварительных работ по опытной укатке и получении требуемой степени уплотнения;

  - контроль коэффициента фильтрации полевым методом (ГОСТ 30672-99) связных грунтов изолирующего слоя или уплотненного слоя крупнообломочных грунтов неводостойкой разновидности при его предварительном (до  уплотнения) увлажнении.

8.4 Приёмочный контроль осуществляют после завершения строительства каждого элемента земляного полотна, который включает:

- проверку и контроль геометрических параметров конструкции и их соответствие проектным и нормативным данным;

- выборочный контроль степени уплотнения  грунтов  рабочего слоя;

- подготовку всех актов на скрытые работы по всем элементам конструкции земляного полотна и передача их Заказчику вместе с актом сдачи-приёмки.

Полученные данные фиксируют в акте приёмки-сдачи земляных работ и подписывают представителями заказчика и подрядчика.

9 Техника безопасности и охрана окружающей среды

При выполнении работ необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Организация работы по обеспечению охраны труда (п.5). Организация производственных территорий, участков работ и рабочих мест (п.6). Эксплуатация строительных машин, транспортных средств, производственного оборудования, средств механизации, приспособлений, оснастки, ручных машин и инструментов (п.7). Транспортные и погрузо-разгрузочные работы (п.8);

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Москва 2002 г. Строительные материалы (п.п. 5.3, 5.4). Строительные конструкции (п.п. 5.9, 5.10);

- ВСН 8-89 «Инструкция по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог»;

- ИСО 14001-96 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению»;

- Единые правила безопасности при взрывных работах (ПБ13-407-01) - 2001.

Библиография

[1] Справочная энциклопедия дорожника. Том 3. М. ФГУП, «ИНФОРМАФТОДОР» 2005 г.

[2] Методические рекомендации по оценке степени уплотнения насыпей, возведенных из крупнообломочных грунтов. СоюздорНИИ, М., 1971

[3] Методические рекомендации по обеспечению устойчивости насыпей автомобильных дорог из неводостойких сланцевых отложений Карпат.  СоюздорНИИ, М., 1975

[4] Методические рекомендации по сооружению насыпей земляного полотна крупнообломочных грунтов.  СоюздорНИИ, М., 1977

[5] Крупнообломочные грунты в дорожном строительстве. Добров Э.М. и др.- М. Транспорт,1992

[6] Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства»

[7]  Сборник «Сборник вспомогательных материалов для разработки пособия по рекультивации нарушенных в процессе разработки карьеров и строительстве автомобильных дорог», М. 2000. (WWW.TEHLIT.RU)

ОКС хх.ххх

Ключевые слова: крупнообломочные грунты, рыхление скальных пород в выемках, сооружение насыпей, буровзрывные работы, негабарит, мощность уплотняемого слоя, дополнительное увлажнение, неводостойкие крупнообломочные грунты, контроль степени уплотнения грунта, изолирующие слои

_____________________________________________________________