НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Автомобильные дороги

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

Строительство дополнительных слоев

оснований дорожных одежд

СТО НОСТРОЙ 2.25.ххх.1-2011

Издание официальное

СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Открытое акционерное общество

«Центр проектной продукции в строительстве»

Москва 2011

Предисловие

| 1 | РАЗРАБОТАН | СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| --- | --- | --- |
| 2 | ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ | Аппаратом Национального объединения строителей СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| 3 | УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Решением Совета Национального объединения строителей от _________ № ____ |
| 4 | ВВЕДЕН | ВПЕРВЫЕ |

© Национальное объединение строителей, 2011

© НП «МОД «СОЮЗДОРОСТРОЙ», 201

Содержание

|  | Введение……………………………………………………………… | IV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения………………………………………………… | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………………… | 1 |
| 3 | Термины и определения……………………………………………… | 3 |
| 4 | Требования к материалам…………………………………………… | 6 |
| 5 | Методы производства работ………………………………………… | 11 |
| 6 | Контроль качества работ……………………………………………… | 15 |
| 7 | Охрана окружающей среды…………………………………………… | 20 |
|  | Библиография…………….…………………………………………… | 26 |
|  | Пояснительная записка | 27 |

Введение

В стандарте изложены правила выполнения работ по строительству дополнительных слоев оснований дорожной одежды.

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Программой стандартизации Национального объединения строителей на 2010-2011 годы. Целью разработки стандарта СТО НОСТРОЙ является установление единых требований к проведению строительства, реконструкции, ремонта, контроля выполнения и приёмки работ при устройстве дополнительных слоев оснований дорожных одежд.

Целью разработки является реализация в Национальном объединении строителей Градостроительного кодекса Российской Федерации Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-Ф3 «О техническом регулировании», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» и иных законодательных и нормативных актов, действующих в области градостроительной деятельности.

При разработке стандарта использованы действующие нормативные документы, а также опыт применения современных российских и зарубежных технологий.

Авторский коллектив: к.т.н В.М. Ольховиков (руководитель коллектива), С.Ф. Балашов, к.т.н Г.С. Бахрах, к.т.н. Л.Б. Каменецкий, д.т.н. B.C. Прокопец, ЮН. Розов, к.т.н. О.А. Рычкова (СибАДИ), к.т.н С.Ф. Филатов (СибАДИ), С.Г. Фурсов, с участием Г.С. Горлиной, Н.П. Кикава, С.Ю. Розова.

Работа выполнена под руководством д.т.н., профессора В.В.Ушакова (МАДИ) и к.т.н. Л.А.Хвоинского (СРО НП «МОД СОЮЗДОРСТРОЙ.

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

Строительство дополнительных слоев оснований дорожных одежд

Дата введения ____________

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на устройство дополнительных слоев оснований дорожных одежд и устанавливает требования к материалам, технологии производства работ, контролю качества работ и охране окружающей среды.

1.2 Положения настоящего стандарта обязательны для применения предприятиями, выполняющими строительство, реконструкцию и ремонт дорожных одежд автомобильных дорог.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ 12.3.002.-75* ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 5180-84. Грунты. Метод определения физических характеристик.

ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных пород для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 8269-87. Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Метод испытания.

ГОСТ 8269.0-97. Щебень и гравий плотных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.

ГОСТ 8735-88. Песок для строительных работ. Метод испытаний.

ГОСТ 8736-93. Песок для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 12536-79. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава.

ГОСТ 22733-2002. Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности.

ГОСТ 23735-79. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия.

## ГОСТ 25100-95  Грунты. Классификация.

ГОСТ 25584-90. Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента фильтрации.

ГОСТ 25607-94. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.

ГОСТ 30108-94. Материалы и изделия строительные. Определение удельной, эффективной активности естественных радионуклидов.

ГОСТ Р 1.5 – 2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, оформления и обозначения.

СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 влажность грунта оптимальная: влажность грунта, при которой его уплотнение определенными уплотняющими средствами обеспечивает максимальную плотность.

3.2 вяжущие неорганические (минеральные): порошкообразные материалы, способные при замешивании с водой схватываться и твердеть. Их подразделяют на воздушные, способные твердеть только на воздухе, и гидравлические, способные твердеть как на воздухе, так и в воде.

3.3 вяжущие органические: материалы органического происхождения, жидкой, полужидкой или твёрдой консистенции, обладающие вяжущими свойствами. Их получают в результате переработки различных видов нефти, каменного угля, сланцев, битумосодержащих  пород.

3.4 грунт укрепленный: уплотненный и сформировавшийся обработанный грунт, отвечающий в проектные и промежуточные сроки нормируемым показателям.

3.5 геосинтетические материалы; (ГМ): общая классификационная терминология для всех видов синтетических материалов, которые используются в различных отраслях строительства, в том числе и дорожной отрасли. Этот термин включает: геотекстильные материалы, георешетки, геосетки, геомембраны и геокомпозиты.

3.5.1 геотекстильный материал (водонепроницаемый): нетканый, тканый,  «трикотаж», другие изделия плоской формы, характерные для

искусственных полимерных материалов.

3.5.2 геосетки: изготовленные из синтетических волокон или пластических масс кристаллические структуры с различными узловыми соединениями и с шириной отверстия более 10 мм. Различают: плетенные геосетки; вязаные геосетки; уложенные геосетки (т.е. сформированные на месте производства работ), ленты и стержневидные элементы.

3.5.2.1 вязаная сетка: изготавливается из синтетических лент.  Ленты с отверстиями растягиваются в одном или обоих направлениях (вдоль и поперек). Узловые пункты при растяжении не смещаются, благодаря чему происходит передача силового фактора между продольными и поперечными перемычками.

3.5.2.2 ленты: рассматриваются  как геосеткообразные «продукты». Ленты могут состоять из сотканных или соединенных полос, а также из объединенных между собой на одном уровне слоев нитей, зафиксированных полимерной оболочкой.

3.5.2.3 сплетенная геосетка:-  сетка с отверстиями более 10 мм.

3.5.2.4 стержневидные элементы: стержневидные элементы, выполненные из связанных переплетающихся нитей, которые обернуты материалом из искусственного волокна.

3.5.2.5 уложенная геосетка: производится из покрытых оболочкой лент. При этом ленты укладываются крестообразно и соединяются в местах перекрещивания.

3.5.3 материалы нетканые синтетические: рулонные синтетические материалы, укладываемые на поверхность земляного полотна или под подошвой насыпи в целях создания дренирующих, армирующих или капиллярно-прерывающих прослоек.

3.5.4 нетканые материалы: получают в результате скрепления синтетического холста уложенными по плоскостям  элементарными нитями  или штапельными волокнами. Скрепление может быть механическим  (при прокалывании иглой),  адгезионным ( с помощью  клея),  когезионным ( при термическом воздействии).

3.5.5 тканые материалы: состоят из скрещивающихся под прямым углом нитевых систем. Они различаются по виду пряжи,  по типу ее переплетения,  по количеству нитей на единицу длины.

3.5.5.1 трикотаж: общее наименование изделий плоской формы, которые состоят из одной или нескольких нитевых систем, соединенных одна с другой петлеобразно.

3.6 гидроизоляционные материалы: искусственные (полимерные) материалы. Бентонитовые композиты, другие изделия из геосинтетики или геопластики плоской формы.

3.7 дополнительные слои основания:  слои между основанием и верхом рабочего слоя земляного полотна, обеспечивающие морозоустойчивость  верхней части земляного полотна и удаление воды из дорожной одежды.

3.8 заиливание: заполнение пор грунта мелкими взвешенными частицами грунта, находящимися в фильтрующей воде.

3.9 зерновой (гранулометричесий) состав: содержание по массе групп частиц грунта различной крупности по отношению к общей массе абсолютно сухого грунта.

3.10 измельчение грунта:  технологическая операция, осуществляемая в процессе приготовления укрепленных вяжущими грунтовых смесей для улучшения качества перемешивания и свойств укрепленного грунта.

3.11 изол:  рулонный безосновный неармированный битуморезиновый  гидроизоляционный материал для оклеечной изоляции.

3.12 комбинированные материалы или композиты: состоят из объединенных  в плоскости нетканных материалов, тканей, геосетки или других плоскостных структур и композитов в зависимости от их последующего использования.

3.13 коэффициент уплотнения: отношение фактической плотности скелета грунта  к наибольшей плотности скелета грунта, определяемой при стандартном уплотнении.

3.14 коэффициент фильтрации: показатель водопроницаемости, равный скорости фильтрации воды сквозь материал при напорном градиенте, равном единице.

3.15 песчано-гравийная смесь:  дорожно-строительный материал определённого гранулометрического состава, отвечающий техническим требованиям и получаемый как продукт переработки и обогащения песчано-гравийной массы с массовой долей гравийных зёрен от 20 до 50%.

3.16 пенопласт: класс материалов, представляющий собой вспененные (ячеистые) пластические массы. Поскольку основной объем пенопласта занимает газ, плотность пенопласта существенно ниже, чем плотность его исходного сырья (полимера).

3.17 плотность грунта: отношение массы грунта, включая массу воды в его порах, к занимаемому этим грунтом объему.

3.18 смешение в установке: технологический процесс приготовления всех видов дорожных смесей  или обработанных материалов в специальных установках: стационарных – на заводах дорожной организации или передвижных – непосредственно у места укладки этих смесей.

3.19 смешение на дороге: технологический процесс устройства или восстановления слоев усовершенствованных покрытий облегченного типа из каменных материалов или грунтов, обрабатываемых органическими вяжущими материалами путем их перемешивания на дороге.

3.20 твердение минеральных вяжущих: процесс постепенного перехода смеси минерального вяжущего с водой в камневидное состояние с частичной или полной кристаллизацией, начинающейся после схватывания.

4 Требования к материалам

4.1  Песчано-гравийная или песчано-щебеночная смесь должна иметь

оптимальный гранулометрический состав по ГОСТ 25607-94. При укладке смесей их влажность должна быть близкой к оптимальной с отклонением не более 10 %.

Наиболее распространенным материалом для дренирующих слоев является песок. Чем крупнее песок и меньше в нем пылевато-глинистых частиц, тем выше его фильтрующие и водоотводящие свойства.

Для дренирующих слоев применяют пески с коэффициентом фильтрации не менее 3 м/сут. и зерновым составом по ГОСТ 8736-93.

4.2 Основные показатели свойств геосинтетических материалов, их условные обозначения.

Показатели физических и водно-физических свойств:

ρгм - поверхностная плотность или масса 1 м2 полотна, г/м2 (ГОСТ Р 50277-92*), ГОСТ 6943.16-94*));

δ - толщина полотна, мм (ГОСТ Р 50276 - 92*));

вгм и lгм - линейные размеры полотна, секции модуля, элемента (ширина и длина), м (ГОСТ 3811*), ГОСТ 6943.17 - 94*));

*) Для отдельных разновидностей материалов определение указанных параметров возможно по иным стандартам.

Тд - максимальная температура, при которой допустимо применение ГМ;

О90 - фильтрующая способность - показатель способности ГМ выполнять функции фильтра, связанный с размером пор, микроны;

Кфв(2) и Кфг(2) - коэффициент фильтрации в направлениях – нормальном к плоскости полотна и в плоскости полотна, м/сут. Индекс (2) (или иной) показывает величину обжатия в кПа, при которой определены значения Кф.

Показатели механических свойств:

и  - прочность при растяжении (кратковременном, одноосном) в продольном и поперечном направлениях, Н/см или кН/м;

и  - относительная деформация при растяжении (кратковременном, одноосном) в продольном и поперечном направлениях, %. Индекс «р» соответствует нагрузке, при которой фиксируется деформация, выраженной в Н/см или в долях от Rр (значения р = 0 и               р = max соответствуют относительной деформации при разрыве - εов, εоп и при максимальной нагрузке εmax в, εmax п). Индекс «в» в верхней части соответствует ширине образца, см (в = 0 соответствует испытанию одного элемента, например, ровинга геосетки);

и  - условный модуль деформации при растяжении (кратковременном, одноосном) в продольном и поперечном направлениях, кН/м. Значение индексов «р», «в» (верхняя часть) - как для и ; при отсутствии расшифровки индекса «р» значения  и    и  определены при нагрузке р = 0,3 Rp, но не менее 25 Н/см;

Ерсф - условный модуль деформации при сферическом растяжении в условиях сложного напряженного состояния, кН/м.

Рр - усилие продавливания, Н;

Дк - условный показатель сопротивляемости ГМ местным повреждениям - диаметр отверстия в образце ГМ после падения конуса, мм;

Рк - показатель сопротивляемости ГМ местным повреждениям - снижение прочности при укладке ГМ на контакте с крупнофракционным материалом, % к значениям Rрв (Rрп);

Rвε - усилие при продольном растяжении (кратковременном, одноосном), требуемое для достижения определенной величины относительной деформации ε, кН/м.

εр - относительная деформация при растяжении (кратковременном, одноосном), достигаемая при определенной величине усилия при растяжении Р в долях от Rр, %;

Rтдл - длительная прочность ГМ с учетом срока службы Т лет, кН/м;

Δδгм - относительная деформация сжатия ГМ - изменение толщины ГМ в % к первоначальной под действием сжимающей нагрузки определенной величины.

4.3 Применение ГМ возможно при наличии:

- технических условий, согласованных организациями, представляющими отрасль предприятий-потребителей. Технические условия должны содержать технические требования по составу сырья, основным контролируемым производителем физико-механическим показателям свойств, форме поставки, упаковке, маркировке, требования по безопасности, правилам приемки, методам контроля и испытаний, транспортированию и хранению, гарантии изготовителя [3].

- гигиенических сертификатов;

- документов, регламентирующих область применения геосинтетических материалов, разработанных или согласованных организациями, представляющими отрасль предприятий-потребителей (Избирательно - Заключение, Регламент применения, Рекомендации по применению или другой документ);

- сертификатов соответствия, выданных на основе Заключений по результатам испытаний ГМ с определением как основных, так и дополнительных показателей свойств.

4.4 Форма поставки ГМ должна быть удобной с точки зрения погрузо - разгрузочных и других строительных работ. Для рулонных ГМ рекомендуется поставка в рулонах массой до 80 кг, предпочтительно с длиной полотна в рулоне не менее 40 м и шириной не менее 2,0 м. Упаковка рулонов должна обеспечивать их транспортировку и хранение без увлажнения и воздействия света.

ГМ не должны иметь разрывов и других нарушений сплошности. Максимальные отклонения по ширине полотна, ровности кромок не должны превышать 5 см, по массе рулона – 5 кг, по длине рулона (в сторону уменьшения) – 10 см.

4.5 Определяемые показатели свойств ГМ должны в полной мере характеризовать его физико-механические свойства с точки зрения:

- возможности и эффективности выполнения требуемых функций в определенной области применения;

- учета специфических структурно-технологических особенностей каждой из групп ГМ;

- возможности выбора ГМ;

- возможности назначения расчетных параметров свойств ГМ на основе исходных значений;

- возможности применения той или иной технологии производства работ в период строительства.

4.6 Применяемые при строительстве и ремонте дорог геосинтетические материалы должны отвечать требованиям по следующим физико-механическим свойствам:

- поверхностная плотность;

- толщина;

- прочность при растяжении;

- деформативность;

- однородность;

- сопротивляемость местным повреждениям;

- водопроницаемость;

- фильтрующая способность;

- стойкость к агрессивным воздействиям.

4.7 В табл. 1 приведены требуемые значения отдельных показателей свойств геотекстилей, снижение которых для выполнения указанных функций не допускается [3].

Справочные данные по применяемым в России геосинтетическим материалам приведены в [6].

Таблица 1- Требуемые значения отдельных показателей свойств ГМ

| Область применения, функциональное назначение | Показатели свойств ГМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rр, Н/см не менее | ε0, или (εmax), % | Е0,3R, H/см, не менее | Kф(2), м/сут не менее | О90, мК |
| Активная зона земляного полотна, нижние слои дорожных одежд дороги с покрытиями: |  |  |  |  |  |
| усовершенствованными: | 80 (120) | (< 30*) | 600 | - | - |
| армирование; | 60 (80) | 60 -120* | 70* | 100 | 60 - 100 |
| дренирование; | 60 (80) | 60 - 80* | 150 | 20* | 40 - 120 |
| защита, | 80 (100) | 60 - 80* | 150 | 20* | - |
| в т.ч. на контакте с крупнопористыми материалами | 60 (90) | (< 50*) | 300 | - | - |
| переходными и низшими: | 60 (80) | 60 - 80* | 100 | 20* | 40 - 120 |
| армирование; | 80 (100) | 60 - 80* | 100 | 20* | - |
| временная (технологическая) защита; | 50 (50) | > 60 | 100 | 20* | - |
| защита на контакте с крупнопористыми материалами | 70 (70) | > 60 | 100 | 20* | - |
| Примечание – 1) В таблице приведены показатели свойств геосинтетических материалов (ГМ) на момент их производства. Значение Rp - для полиэфирных и полипропиленовых, в скобках - для полиамидных ГМ. 2) Показатели, отмеченные знаком *, представляют собой наиболее приемлемые значения и строго не нормируются; знак (-) обозначает, что показатель не нормируется. 3) При необходимости выполнения ГМ нескольких из перечисленных в графе 2 функций следует руководствоваться максимальными значениями показателей. 4) Значения показателей по графам 3 - 5 даны для испытаний ГМ по методике одноосного растяжения. Их отклонение в меньшую сторону у анизотропных ГМ допускается только для случая применения последних при армировании откосов и в направлении, нормальном действию растягивающих напряжений. 5) Подчеркнуты показатели, определяющие, главным образом, эффективность применения. |  |  |  |  |  |

5 Методы производства работ

5.1. Устройство дополнительных слоев оснований и прослоек (морозозащитных, дренирующих, изолирующих и капилляропрерывающих)

5.1.1 Устройство дополнительных слоев оснований из щебня, гравия и песка следует производить из смесей оптимального гранулометрического состава по ГОСТ 25607-94. Смесь в момент укладки должна иметь влажность, близкую к оптимальной, с отклонением не более 10 %. При недостаточной влажности смесь следует увлажнять за 20-30 минут до начала уплотнения [1].

5.1.2 Бетонные смеси с легкими заполнителями, пористые каменные материалы, обработанные вяжущими, укрепленные грунты и золошлаковые смеси следует готовить в смесителях принудительного перемешивания. Температура смеси при укладке должна быть не ниже 5 °С. Бетонные смеси с легкими заполнителями следует укладывать на подготовленное земляное полотно с помощью бетоноукладочных машин.

Поперечные и продольные швы следует устраивать путем вставки реек или нарезать в свежеуложенном бетоне. Движение построечного транспорта по теплоизолирующему слою разрешается только после достижения прочности материала не менее 70 % проектной.

5.1.3 Теплоизоляционные плиточные материалы (пенопласт и др.) следует укладывать с обеспечением равномерного опирания плит на поверхность земляного полотна. При необходимости следует выравнивать поверхность земляного полотна песком.

При двух- и трехъярусном теплоизолирующем слое швы нижележащего ряда плит необходимо перекрывать вышележащими плитами.  Первый над плитами слой дорожной одежды следует отсыпать на толщину не менее    0.25 м в плотном теле способом «от себя».

5.1.4 Введение в слои дорожной одежды прослоек из геосинтетических материалов (ГМ) не вносит существенных изменений в обычную технологию производства работ. Особенности связаны лишь с устройством слоев, непосредственно контактирующих с прослойкой, и введением дополнительной операции по укладке ГМ. Последняя операция ввиду технологичности ГМ, удобной формой их поставки обычно не сдерживает строительный поток. Производительность работ по укладке полотен может быть определена, исходя из следующих данных: скорость раскатывания рулонов при их ширине 1,5 - 2,0 м составляет 1500 - 2000 м2/ч; потери времени на выравнивание и анкеровку полотен составляют в среднем 0,18 - 0,20 ч на одно полотно при его длине 80 - 100 м. В зависимости от условий выполнения работ и ширины полотна ГМ в рулоне производительность колеблется от 1000  до 10000 м2/смену.

5.1.5 Отсыпку на ГМ материала вышележащего слоя необходимо вести с таким расчетом, чтобы ГМ находился под действием дневного света не более 5 ч. Для ГМ на основе полиамидного или полипропиленового сырья, нестабилизированного к действию света, этот период ограничивается 3 ч. В связи с этим принимаемая длина захватки не связана обычно с укладкой ГМ, но желательно соблюдать кратность длины захватки длине материала в рулоне [3].

5.1.6 Операции, связанные с устройством прослоек из ГМ в нижних слоях дорожной одежды, включают:

- подготовку грунтового основания под укладку;

- укладку и крепление ГМ;

- отсыпку вышележащего слоя.

Остальные операции следует вести по типовым технологиям в соответствии с положениями СНиП 3.06.03-85 и других нормативных документов. Грунтовое основание (поверхность земляного полотна или песчаного дренирующего слоя) перед укладкой ГМ должно быть надлежащим образом уплотнено и спрофилировано. Коэффициент уплотнения должен быть не ниже 0,95. Особое внимание следует обратить на придание грунтовому основанию двускатного поперечного профиля с поперечным уклоном 30 - 40 ‰ в случае, когда для устройства прослойки используют гидроизоляционный материал.

5.1.7 Укладку геосинтетических материалов выполняют путем раскатки рулонов вдоль земляного полотна, начиная с низовой (по отношению к стоку воды) стороны. Отдельные полотна укладывают с перекрытием их краев на 0,2 м, начиная от бровок земляного полотна, к оси. Одновременно с укладкой краевые участки полотен в торцевой части и в местах нахлеста закрепляют анкерами (скобами) на поверхности грунтового основания. Перед креплением определенного участка полотна (на длине 15 -20 м) оно должно быть выровнено и уложено с легким натяжением без складок.

Анкера представляют собой стержни из проволоки диаметром 40 - 50 мм, длиной 20 см, с отогнутым верхним и заостренным нижним концами. Скобы - аналогичных размеров, но имеют П-образную форму. Закрепление необходимо для фиксации полотен в проектном положении, предотвращающем их смещение от действия ветровой нагрузки и в процессе отсыпки вышележащего грунтового слоя. Анкера устанавливают через 8 - 10 м по длине полотен и в двух точках по ширине. Уложенную и закрепленную прослойку визуально проверяют на качество выполнения работ  и результаты осмотра оформляют актом на выполнение скрытых работ.

5.1.8 Работы по отсыпке лежащего непосредственно на ГМ слоя материала выполняют с соблюдением следующих условий:

- прослойка в течение смены должна быть перекрыта отсыпаемым материалом с соблюдением требований п. 5.1.5;

- проезд транспортных средств, в том числе занятых на строительстве, по незащищенной поверхности прослойки должен быть исключен;

- расстояние  между техникой, занятой на отсыпке, и звеном рабочих на укладке должно составлять не менее 20 м.

5.1.9 Доставку и отсыпку материала вышележащего слоя осуществляют автомобилями-самосвалами, выгружая его равномерно по всей ширине слоя. Одновременно с отсыпкой производят распределение материала бульдозером поэтапно, не менее чем за три прохода, смещая на прослойку сначала верхнюю часть отсыпанных материалов. Все работы выполняют по способу «от себя».

На непучинистых участках допускается применять гидроизолирующую прослойку из битумогрунта. При этом поверхность обрабатываемого грунтового слоя должна быть тщательно спрофилирована. Обработка слоя толщиной не менее 8-10 см может быть выполнена дорожной фрезой или однопроходной грунтосмесительной машиной. Гидроизолирующая прослойка может быть также устроена из грунта или песка, обработанного битумом в передвижной или стационарной грунтосмесительной установке.

5.1.10 Дренирующие и капилляропрерывающие слои из геотекстильных материалов должны устраиваться, начиная с низовой (по отношению к направлению стока воды) стороны. Полотнища материала следует укладывать внахлест с перекрытием полотен на 0,3 м или сшивать механизированным способом. Допускается склеивание полотен. Первый слой грунта поверх геотекстильного материала должен отсыпаться на толщину не менее 0.35 м в уплотненном состоянии способом «от себя» и разравниваться распределителями или бульдозерами. При устройстве гидроизолирующих и капилляропрерывающих слоев необходимо проверять качество планировки и соответствие поперечных уклонов проектным, герметичность швов полотнищ гидроизолирующего слоя через каждые 100 м дороги [1,3].

5.1.11. Устройство дополнительных слоев оснований из каменных материалов, грунтов и побочных продуктов промышленности, укрепленных органическими и неорганическими вяжущими материалами, производится согласно СТО НОСТРОЙ 2011  «Строительство оснований из укрепленных грунтов».

6  Контроль качества работ

6.1 Операционный и приемочный контроли качества работ при устройстве дополнительных слоев оснований и прослоек (морозозащитных, дренирующих изолирующих и капилляропрерывающих) следует осуществлять, руководствуясь таблицами 2-4.

Таблица 2

| Приемочный контроль |  | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Контролируемые параметры | Допускаемые отклонения |  |
| Высотные отметки по оси | D1: Не более 10 % результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ± 100 (20)* мм, остальные - ± 50 (10) мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл. 5, п. 2.1. |
| Ширина основания | D2: Не более 10 % результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 15 до 20 см, остальные - до ± 10 см. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл. 5, п. 2.2.2. |
| Толщина слоя | D3: Не более 10 % результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 22 (минус 15) до 30 (20) мм, остальные - до ±15 (10) мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл. 5, п. 2.3.2. |
| Поперечные уклоны | D4: Не более 10 % результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 (минус 0,010) до 0,030 (0,015), остальные - до ± 0,010 (0,005). | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл. 5, п. 2.4. |
| Допускаемые отклонения D1 - D4 приводятся для дополнительных слоев, устраиваемых из песчано-гравийных, песчано-щебеночных смесей и грунтов, укрепленных органическими и неорганическими вяжущими. При использовании других материалов контролируемые параметры и допускаемые отклонения принимаются по соответствующим нормативным требованиям, относящимся к данному материалу. |  |  |
| При осуществлении приемочного контроля в случае устройства дополнительных слоев из песчано-гравийных и песчано-щебеночных смесей кроме геометрических параметров, указанных выше, следует контролировать качество уплотнения путем прохода катка массой 10 - 13 т по всей длине контролируемого участка. |  |  |

Таблица 3

| Операционный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| Влажность песчано-гравийных или песчано-щебеночных смесей, используемых для устройства дополнительных слоев оснований, должна быть близкой к оптимальной (с отклонением не более 10 %). Контроль влажности ведется не реже одного раза в смену. | СНиП 3.06.03-85 п.п. 5.1., 7.9., 6.38. - 6.41. |
| При устройстве морозозащитных и дренирующих слоев необходимо контролировать: - соответствие качества материалов и песчаных грунтов требованиям проекта; - плотность материалов в слое; - плотность материалов определяют в трех точках на поперечнике (по оси и у кромок проезжей части) не реже, чем через 100 м. по ГОСТ 5180-84 (для текущего контроля допускается использовать ускоренные методы и экспресс-приборы); - отсутствие загрязнения грунтом выходов дрен на откосах земляного полотна. | СНиП 3.06.03-85 п. 5.7. |
|  | п.п. 5.11., 4.79. |
| При устройстве дренирующих и капилляропрерывающих прослоек необходимо проверять: - гранулометрический состав слоев грунта над и под прослойкой; - толщину слоев грунта над и под прослойкой; - качество стыковки полотнищ материала; - толщину первого слоя дорожной одежды над прослойкой. | СНиП 3.06.03-85 п. 5.8. |
| При использовании в качестве армирующих, защитных и дренирующих прослоек синтетических материалов (СМ) после укладки СМ перед отсыпкой вышележащего слоя грунта проводят осмотр с составлением акта на скрытые работы. В акте отражают: - результаты визуального осмотра (сплошность, величина перекрытия, качество полотен и их стыковки); - данные о поставщике, характеристики СМ (предел прочности на растяжение, условный модуль деформации при растяжении, общее относительное удлинение при разрыве, сопротивляемость местным повреждениям, коэффициент фильтрации, фильтрующая способность, стойкость к агрессивным воздействиям, сопротивление сдвигу на контакте с грунтом), указанные в паспорте на партию СМ или на этикетках рулонов; - данные, полученные при приемке СМ: поверхностную плотность (массу на 1 м) путем взвешивания образца; толщину путем замера пригруженного нагрузкой 1 Н образца нетканных материалов в трех точках на расстоянии не менее 20 мм от кромки полотна с вычислением среднего значения. Замеры ведутся толщиномерами, микрометрами, штангенциркулями; ширину измерением металлической линейкой с точностью – 5 см. |  |
|  | ОДМ 218.5.003-2010 |
| При устройстве морозозащитного слоя из непучинистых или слабопучинистых грунтов контроль качества грунта следует производить в карьере путем отбора, соответственно, не менее 3 и 10 проб из каждых 500 м3 песчаного грунта и проводить их испытание с определением содержания пыли и глины и величины коэффициента фильтрации по ГОСТ 25584-90. Допускается устанавливать величину коэффициента фильтрации расчетным путем в зависимости от гранулометрического состава песчаного грунта. | СНиП 3.06.03-85 п. 5.9. |
| При устройстве теплоизолирующих слоев из бетонов, каменных материалов, обработанных вяжущими, укрепленных грунтов и золошлаковых смесей необходимо контролировать качество смесей путем определения прочности образцов материалов в соответствии с требованиями, приведенными в соответствующих пунктах раздела. | СНиП 3.06.03-85 п. 5.8. |
| При устройстве теплоизолирующих слоев из пенопласта необходимо проверять: - равномерность опирания плит на поверхность земляного полотна. При необходимости поверхность земляного полотна выравнивают песком; - толщину первого слоя дорожной одежды над пенопластом. Первый над плитами слой дорожной одежды следует отсыпать на толщину не менее 0,25 м в плотном теле способом «от себя». | СНиП 3.06.03-85 п.п. 5.8., 5.3. |
| При устройстве гидроизолирующих прослоек необходимо проверять: - гранулометрический состав слоев грунта над и под прослойкой (один раз в смену): при устройстве гидроизолирующей прослойки с использованием изола грунт под и над прослойкой на толщину не менее 10 см не должен иметь зерен крупнее 40 мм, а содержание зерен размером 5 - 40 мм не должно выходить за пределы допустимого зернового состава; при использовании полиэтиленовой пленки при устройстве гидроизолирующей прослойки грунт не должен иметь зерен крупнее 20 мм, а содержание зерен 5 - 20 мм не должно выходить за пределы допустимого зернового состава; при укладке гидроизолирующего материала между прослойками из нетканного синтетического материала требования к крупности грунта не предъявляются. - толщину слоев грунта над и под прослойкой, толщину первого слоя дорожной одежды над прослойкой: следует контролировать линейкой в трех точках на поперечнике (по оси и у бровок земляного полотна) не реже, чем через 100 м. Минимальная толщина слоя грунта или материала дорожной одежды в уплотненном состоянии должна быть не менее 0,25 м; - качество стыковки полотнищ материала: полотнища материала следует укладывать внахлестку с перекрытием на 0,1 м и закреплять скобами или сшивать; отдельные полотнища пленки при укладке следует склеивать или сваривать. При устройстве гидроизолирующей прослойки из полиэтиленовой пленки (за исключением конструкций с грунтом в обойме или подтопляемых поверхностными или грунтовыми водами) допускается устраивать стыки внахлестку (с перекрытием не менее 0,5 м) и скручиванием при условии, что они находятся под нагрузкой от веса вышележащих слоев не менее 9,8 МПа. | СНиП 3.06.03-85 п.п. 5.8. |
|  | п. 5.5. |
|  | п.п. 5.10., 5.4. |
|  | п. 5.6. |
| Укладывать гидроизолирующий материал необходимо на спланированное и уплотненное основание, коэффициент уплотнения которого должен быть не менее 0,95. | СНиП 3.06.03-85 п.п. 5.4., 5.11., 4.79. |

Таблица  4

| Примечание | Обоснование |
| --- | --- |
| При двух- и трехярусном теплоизолирующем слое швы нижележащего ряда плит необходимо перекрывать вышележащими плитами. | СНиП 3.06.03-85 п. 5.3. |
| Полиэтиленовая пленка может находиться под воздействием солнечной радиации не более 2 ч, изол необходимо засыпать в день его укладки. | СНиП 3.06.03-85 п. 5.6. |
| При устройстве прослоек из СМ необходимы следующие операции: - подготовка подстилающего грунта путем профилирования поверхности и уплотнения (коэффициент уплотнения должен соответствовать нормативным требованиям); - транспортировка, распределение, укладка и при необходимости соединение СМ. Соединение СМ возможно производить тепловым соединением, сшиванием, склеиванием (перекрытие полотен должно быть не менее 0,1 м); - отсыпка на СМ материала вышележащего слоя, его распределение и уплотнение. Отсыпка производится с таким расчетом, чтобы время пребывания СМ под воздействием дневного света было не более 5 ч. | ОДМ 218.5.003-2010 |

6.2 Контроль качества работ по устройству дополнительных слоев оснований и теплозащитных слоев из укрепленных грунтов осуществляют в соответствии с п. 7   СТО НОСТРОЙ 2011 «Строительство оснований из укрепленных грунтов»

6.3 Показатели физико-механических свойств геосинтетических материалов определяют  по методике, изложенной в ОДМ 218.5.003-2010 [3].

7  Охрана окружающей среды

7.1 При строительстве возникают следующие виды основных воздействий на окружающую среду:

–   выбросы в атмосферу отработавших газов при линейной работе комплекса дорожных машин, выполняющих операции по укладке, уплотнению, формированию слоев дорожной одежды;

–  выбросы транспортных средств при перевозке материалов от места хранения или изготовления к месту укладки;

– пылеобразование при работе с необработанными минеральными материалами;

– испарение токсичных компонентов применяемых органических вяжущих, а также составов для заливки швов и ухода за слоями, укрепленными минеральными вяжущими;

– загрязнение близлежащих водных объектов растворами и стоками некоторых компонентов материалов [5].

7.2 При устройстве гидроизолирующих слоев из плиточных материалов, гидроизолирующих слоев из рулонных материалов, дренирующих и капилляропрерывающих слоев из нетканых синтетических материалов необходимо предупредить засорение полосы отвода дороги кусками, обрывками этих материалов [3].

7.3 При устройстве морозозащитных и дренирующих слоев из крупнозернистого материала  следует предотвращать ветровой вынос пыли и мелких частиц за пределы земляного полотна при погрузке, выгрузке и распределении. Для этой цели в необходимых случаях следует  увлажнять материал.

7.4 В целях предотвращения недопустимой концентрации вредных выбросов в рабочей зоне и на прилегающих территориях следует обеспечить равномерный ритм работы укладочных механизмов, уплотняющего оборудования и транспорта. Для случаев нарушения ритма укладки целесообразно предусмотреть резервные площадки за пределами основной полосы проезжей части.

7.5 Действующие стандарты и отраслевые нормы в соответствии с указанием Госсанэпиднадзора запрещают использование каменноугольных смол и дегтей для применения в верхних слоях покрытий повсеместно, а в жилых и курортных районах - и в нижних слоях дорожных одежд.

Действующими нормами установлено предельно допустимое для рабочей зоны содержание в воздухе бензапирена (I класс опасности) - 0,00015 мг/м3, углеводородов алифатических (IV класс опасности) - 300 мг/м3 [5].

7.6 Выгрузка органоминеральных смесей должна производиться в приемные бункеры асфальтоукладчиков  или на подготовленное основание. Выгрузка смесей за пределами площади предстоящей укладки не допускается.

Очистку и промывку кузовов бетоновозов и автомобилей - самосвалов, используемых для доставки цементогрунтовых смесей, следует осуществлять только в отведенных для этого местах. Вода после промывки должна поступать в специальные отстойники для повторного использования; ее слив в водные объекты запрещается.

7.7 При уходе за свежеуложенным слоем, укрепленным минеральными вяжущими, рабочие органы распределителей пленкообразующих веществ должны быть отрегулированы таким образом, чтобы расход пленкообразующих материалов соответствовал нормам «Инструкции по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог» ВСН 139-80. При этом пленкообразующий материал не должен стекать с покрытия.

7.8 При приготовлении на месте, разогреве и транспортировании резинобитумных, битумно-полимерных мастик, тиоколовых герметиков и грунтовок, применяемых для заполнения деформационных швов, необходимо принимать меры, исключающие попадание этих материалов в почву и на растительность.

7.9 Состав и свойства всех материалов, применяемых при производстве работ, должны на момент их использования соответствовать указанным в проектной документации стандартам, техническим условиям и нормам.

7.10 Применение при строительстве и ремонте автомобильных дорог химических материалов, отходов или побочных продуктов промышленного производства допускается в соответствии с проектной документацией с обязательным выполнением специальных указаний проекта по технологии и устройству дополнительных конструктивных элементов (защитных слоев, изоляции и т.п.) [5].

Применение промышленных отходов по инициативе производственной организации допускается по согласованию с местными  органами санитарной инспекции, причем в разрешении должны быть приведены требования, исключающие его замену, возможные ограничения к применению.

7.11 При строительстве и эксплуатации дорожных производственных предприятий как промышленного типа (стационарного), так и подсобно-вспомогательного типа  должны соблюдаться установленные или вновь разработанные с учетом предельно допустимых концентраций (ПДК) предельно допустимые выбросы (ПДВ) или временно согласованные выбросы (ВСВ). Установленные нормы выбросов должны обеспечивать соблюдение  ПДК для этих веществ [5].

7.12 На предприятиях и установках по добыче, производству и переработке минеральных и органических материалов, предприятиях по обслуживанию и ремонту машин и механизмов, а также на подземных сооружениях должны предусматриваться меры, обеспечивающие обезвреживание сточных вод, вредных веществ, отходов производства и других веществ и материалов или их локализацию в строго определенных границах и предотвращение проникновения в почву, недра, горные выработки, на земную поверхность и водные объекты

7.13 Установки для приготовления смесей минеральных материалов с органическими вяжущими с подогревом должны быть оборудованы эффективной системой пылегазоочистки, обеспечивающей соблюдение установленных предельно-допустимых норм выбросов.

Эффективность очистки должна проверяться систематически силами центральной лаборатории производственной организации.

Установленные пылегазоочистные системы должны работать бесперебойно. Снятие или отключение их допускается только по условиям технической эксплуатации.

7.14. Разогрев битума в битумохранилищах следует осуществлять электронагревателями или с помощью пароподогрева.

7.15 Применяемые в горячих смесях каменные материалы и песок в местах их производства должны очищаться от пылеватых частиц увлажнением или аспирацией.

Дробильно-сортировочное оборудование следует снабжать укрытиями для изоляции очагов пылеобразования.

7.16 Транспортирование исходных компонентов и готовых материалов, как правило, должно осуществляться с помощью транспортных систем, снабженных укрытиями.

7.17 При хранении инертных материалов  должны быть приняты меры для предотвращения размыва ливневыми и талыми водами и выноса материалов в водотоки. Это достигается складированием материалов на возвышенных площадках с уплотненной или защищенной покрытием поверхностью, вертикальной планировкой территории, устройством нагорных и водоотводных канав по периметру площадки для хранения. Хранение материалов  в прибрежных полосах  рыбохозяйственных водоемов допускается только по согласованию с органами рыбоохраны.

7.18 Хранение материалов, активно взаимодействующих с водой (цемент, известь, соли и т.п.) следует осуществлять только в специальных складах под крышей или в герметических емкостях с механизированной погрузкой и разгрузкой.

7.19 Хранение органических вяжущих  должно осуществляться в специальных закрытых хранилищах ямного типа или в герметических емкостях. Хранение органических вяжущих в открытых ямах и емкостях не допускается.

7.20 При подземном хранении веществ и материалов, захоронении в согласованном с органами госнадзора порядке вредных веществ и отходов производства должны предусматриваться меры, исключающие их распространение за пределы отведенных для этих целой мест и проникновение в подземные и поверхностные воды.

7.21 Погрузку и выгрузку пылящих материалов (цемент, минеральный порошок и т.п.) следует производить механизировано. Ручные работы с этими материалами допускаются как исключение при принятии соответствующих мер против распыления.

Библиография

| [1] | СНиП 3.06.03 – 85 | Автомобильные дороги, Москва, Госстрой СССР, 1986 |
| --- | --- | --- |
| [2] | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, Москва, Госстрой России, 2001 |
| [3] | ОДМ 218.5.003-2010 | Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог, Москва, Росавтодор, 2010 |
| [4] | Ковалев П.В., Мансветов А.Б., Свежинская И.М. Пособие по производственному контролю качества при строительстве автомобильных дорог. М.: НИЦ «Инженер», 1998 |  |
| [5] | Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве и реконструкции автомобильных дорог. М.: Союздорнии, 1999 |  |
| [6] | Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог. Утверждено распоряжением Минтранса России № ИС-666-р от 01.08.2003, Москва, 2003 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к проекту стандарта «Строительство дополнительных слоев оснований»

- Основание для разработки стандарта

Приказ Минрегионразвития № 624 и п.16 Программы стандартизации Национального объединения строителей на 2010 – 2011 годы.

- Цели и задачи разработки стандарта

Совершенствование нормативной базы, участие в техническом регулировании дорожно-строительной отрасли, внедрение новых технологий.

- Данные о стандартизации объекта к началу разработки проекта стандарта

Стандарт разрабатывается впервые.

- Характеристика объекта стандартизации

В стандарте представлены область применения, требования к материалам и конечному продукту, технология  и контроль качества  работ, а также  охрана окружающей среды.

5. Научно технический уровень объекта стандартизации

В основу стандарта положены исследования и опытно-производственные работы, выполненные Союздорнии и Росавтодором.

Выполненные работы показали возможность и экономическую целесообразность применения дополнительных слоев оснований.

6. Технико-экономическая эффективность от внедрения стандарта

Одним из основных и наиболее экономичным мероприятием по предохранению дорожной одежды от чрезмерного зимнего вспучивания грунтов земляного полотна является устройство морозозащитных слоев из  зернистых материалов, таких как песок, гравий, щебень, шлак, а также из грунтов, укрепленных вяжущими, или гидрофобизированных грунтов Слои из зернистых материалов наряду с морозозащитной выполняют функцию дренирования, а из укрепленных грунтов - предохраняют конструкцию от увлажнения водой с поверхности.

Устройство дополнительных слоев из ГМ позволяет повысить качество работ и сроки службы дорожной конструкции, упростить технологию и сократить сроки строительства, уменьшить расход  дорожно-строительных материалов.

Эффективность конструктивно-технологических решений с созданием дополнительных слоев (прослоек) на основе ГМ определяется возможностью выполнения ими избирательно или в комплексе следующих функций:

– армирование - усиление дорожных конструкций, насыпей, оснований в результате перераспределения ГМ напряжений, возникающих в грунтовом массиве, дорожной одежде при действии нагрузок от транспортных средств и собственного веса;

– защита - предотвращение или замедление процесса эрозии грунтов, предотвращение взаимопроникания материалов контактирующих слоев;

– фильтрование - предотвращение (замедление) процесса проникания грунтовых частиц в дренажи  или их выноса;

– дренирование - ускорение отвода воды;

– гидроизоляция - уменьшение или исключение притока воды в грунты рабочего слоя земляного полотна

7. Предполагаемый срок введения стандарта в действие и предполагаемый срок его действия

Предполагаемый срок введения стандарта в действие – вторая половина 2012 года.

Предполагаемый срок действия стандарта 10–15 лет.

8. Взаимосвязь с другими стандартами

При разработке стандарта использованы следующие нормативные отечественные документы: ГОСТ 25607-94; ГОСТ 8736-93;ГОСТ 23735-79; Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

Использованы также в части разработки технологии работ нормативно-технические документы Германии, Франции, США.

9. Источники информации

Федеральный закон РФ об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации.

ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог».

ОДН 216.1.001-2005 «Рекомендации по разработке и применению документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства». 	Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 164-ФЗ «О техническом регулировании».

ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению.

ГОСТ 8.310-90 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная служба стандартных справочных данных. Основные положения.

ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения.

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Общие  положения.

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

ГОСТ Р 1.12-2004  Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения.

ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов.

СТО НОСТРОЙ 1.0. «Система стандартизации Национального объединения строителей. Основные положения»

СТО НОСТРОЙ 1.1. «Система стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты Национального объединения строителей. Порядок разработки, утверждения, оформления, учета изменения и отмены».

10. Дополнительные сведения

10. 1. Расчетные характеристики

При выборе ГМ следует  учитывать вид отсыпаемых непосредственно на ГМ материалов, условия выполнения строительных работ. В зависимости от названных выше условий  определяют минимальные требования к ГМ:

- при отсыпке дисперсных немерзлых грунтов, если возможно наличие в них отдельных включений из крупнофракционных материалов (в количестве до 5 %), - Рк ≤ 15 %;

- при отсыпке песчано-гравийных смесей - Рк ≤ 10 %;

- при отсыпке щебеночных и других крупнопористых материалов - Рк ≤ 8 %, Дк ≤ 23 мм;

- при отсыпке крупнообломочных материалов с включениями размером > 70 мм - Рк ≤ 5 %, Дк ≤ 20 мм.

При создании защитных прослоек из нетканых иглопробивных ГМ толщиной более 3,5 мм (толщина под нагрузкой от веса насыпи не менее 2 мм), плотностью 350 г/м2 и выше, отвечающих требованиям по водопроницаемости, дополнительно улучшаются условия консолидации грунтов основания насыпи. Создание защитных и одновременно дренирующих прослоек из таких ГМ рекомендуется при невысоких значениях коэффициента фильтрации песка нижней части насыпи (0,5-1 м/сут.). Расчетную степень консолидации основания, по достижении которой допустимо устройство покрытия, в этом случае можно снизить до 0,95 от требуемой нормами для дорог не выше III категории.

Прослойки из ГМ в сочетании с песчаными дренирующими слоями в нижней части земляного полотна устраивают для защиты от перемешивания грунта и материала дренирующего слоя на период строительства. Для этого используют нетканые ГМ толщиной не менее 1,5 мм. Толщина дренирующих слоев при применении таких ГМ может быть уменьшена до 20 %. Расстояние между дренирующими слоями должно составлять не более 2 м для суглинков и 1,5 м для тяжелых суглинков и глин.

Руководитель разработки 				Прокопец В.С.