НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Автомобильные дороги

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

Строительство оснований из укрепленных грунтов

СТО НОСТРОЙ 2.25.ххх.2-2011

Издание официальное

СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Открытое акционерное общество

«Центр проектной продукции в строительстве»

Москва 2011

Предисловие

| 1 | РАЗРАБОТАН | СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| --- | --- | --- |
| 2 | ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ | Аппаратом Национального объединения строителей СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| 3 | УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Решением Совета Национального объединения строителей от _________ № ____ |
| 4 | ВВЕДЕН | ВПЕРВЫЕ |

© Национальное объединение строителей, 2011

© НП «МОД «СОЮЗДОРОСТРОЙ», 2011

Содержание

|  | Введение……………………………………………………………… | IV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения………………………………………………… | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………………... | 1 |
| 3 | Термины и определения…………………………………………….. | 2 |
| 4 | Требования к материалам…………………………………………… | 4 |
| 5 | Технические требования к укрепленным грунтам…………………. | 6 |
| 6 | Технология работ с использованием укрепленных грунтов………. | 9 |
| 7 | Контроль за качеством производства работ………………………… | 16 |
| 8 | Техника безопасности и охрана окружающей среды………………. | 18 |
| Приложение А (обязательное) Область применения укрепленных грунтов……………………………………………………………………….. |  | 24 |
| Приложение Б (рекомендуемое) Сочетание органических вяжущих материалов и активных добавок…………………………………………… |  | 26 |
| Приложение В (рекомендуемое) Перечень добавок, применяемых при укреплении грунтов…………………………………………………………. |  | 28 |
| Приложение Г (обязательное) Методика определения морозостойкости укрепленных грунтов………………………................................................... |  | 31 |
| Приложение Д (обязательное) Основные методические положения полевых и лабораторных испытаний грунтов, укрепленных минеральными вяжущими…………………………………………………... |  | 36 |
| Приложение Е (обязательное) Основные методические положения полевых и лабораторных испытаний грунтов, укрепленных органическими вяжущими…………………………………........................... |  | 40 |
| Приложение Ж (рекомендуемое) Ориентировочный расход вяжущих………………………………………………………………………. |  | 43 |
| Библиография………………………………………………………………… |  | 45 |
| Пояснительная записка……………………………………………………… |  | 46 |

Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Программой стандартизации Национального объединения строителей на 2010-2011 годы с целью совершенствования нормативной базы и внедрения новых технологий строительства дорожных оснований.		Использование в конструктивных слоях дорожных одежд укрепленных грунтов является одной из наиболее эффективных возможностей снижения стоимости строительства и затрат ресурсов. Технико-экономические расчеты, проведенные с учетом фактических производственных затрат, показывают, что применение слоев из укрепленных грунтов вместо равнопрочных оснований из привозных каменных материалов приводит к снижению их стоимости на 20-60%.

В России построено и эксплуатируется свыше 30 тыс. км, где использованы укрепленные грунты для строительства дорожных оснований и покрытий. Дальнейшее развитие этой технологии идет по пути совершенствования существующих и разработки новых методов укрепления с применением известных и нетрадиционных вяжущих и вторичных ресурсов, создания новых эффективных грунтосмесительных машин, разработки современных методов экспресс-контроля.

В настоящее время насчитывается около 200 методов укрепления грунтов и количество их растет с каждым годом. В стандарте приведены требования и технологии работ с применением традиционных, а также наиболее перспективных методов укрепления грунтов.

Авторский коллектив: к.т.н В.М. Ольховиков (руководитель коллектива), С.Ф. Балашов, к.т.н Г.С. Бахрах, к.т.н. Л.Б. Каменецкий, д.т.н. B.C. Прокопец, ЮН. Розов, к.т.н. О.А. Рычкова (СибАДИ), к.т.н С.Ф. Филатов (СибАДИ), С.Г. Фурсов, с участием Г.С. Горлиной, Н.П. Кикава, С.Ю. Розова.

Работа выполнена под руководством д.т.н., профессора В.В.Ушакова (МАДИ) и к.т.н. Л.А.Хвоинского (СРО НП «МОД СОЮЗДОРСТРОЙ.

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

# УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

Строительство оснований из укрепленных грунтов

Дата введения ___________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на грунты, обработанные органическими, минеральными вяжущими, а также органическими вяжущими совместно с минеральными и применяемые для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог.

Область применения укрепленных грунтов приведена в приложении А.

- Нормативные ссылки

В настоящем разделе использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 5180-84 Методы лабораторного определения физических характеристик

ГОСТ  8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 9179-77 Известь строительная. Технические условия

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия

ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

ГОСТ 23558-94 Смеси щебёночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

ГОСТ  23732-79  Вода  для бетонов и растворов. Технические условия

ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация

ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия

ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых электростанций для бетона. Технические условия

ГОСТ 28840-90 Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования

ГОСТ 30108-94 Материалы  и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

ГОСТ 30491-97 Смеси органоминеральные и грунты, укреплённые органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

ГОСТ Р 52128-2003  Эмульсии битумные дорожные. Технические условия

3 Термины и определения

3.1 грунт:  горные породы, залегающие преимущественно в пределах зоны выветривания и являющиеся объектом инженерно-строительной и хозяйственной деятельности человека. Подразделяют на скальные и нескальные. Скальные грунты – породы, залегающие в виде монолитного или трещиноватого массива; нескальные – крупнообломочные, песчаные и глинистые грунты.

3.2 грунты крупнообломочные:  естественные несцементированные обломочные грунты (дресвяные, гравийные, щебенистые) с преобладанием зерен размером крупнее 10 мм.

3.3 грунты песчаные:  рыхлая осадочная обломочная горная порода с преобладающим содержанием песчаных зерен размером до 5 мм.

3.4 грунты глинистые: связные дисперсные грунты, содержащие более 25% глинистых частиц. В зависимости от содержания песчаных частиц и числа пластичности эти грунты разделяют на три группы: супеси, суглинки и глины.

3.5 гранулометрический состав грунта: содержание по массе групп частиц грунта различной крупности по отношению к общей массе абсолютно сухого грунта.

3.6 грунтовый агрегат: комки грунта размером более 1 мм, образовавшиеся в результате процессов коагуляции глинистых и пылеватых частиц.

3.7 грунты техногенные: естественные грунты, измененные и перемещенные в результате производственной и хозяйственной деятельности человека, а также твердые отходы, в которых в процессе производства произошло коренное изменение состава, структуры и текстуры природного минерального или органического сырья.

3.8 грунт обработанный: грунт, обработанный в установке или на дороге минеральными, органическими вяжущими или комплексными методами (внесение двух вяжущих или одного вяжущего и ПАВ).

3.9 грунт укрепленный: уплотненный и сформировавшийся обработанный грунт, отвечающий в проектные и промежуточные сроки нормируемым показателям.

4 Требования к материалам

4.1  Грунты

4.1.1  Для устройства дорожных  оснований и покрытий из укреплённых грунтов, приготовленных в смесительных установках, применяют природные дисперсные грунты: крупнообломочные и пески, супеси всех разновидностей, а при  укреплении  методом смешения на дороге – и   глинистые грунты с числом пластичности не более 22 , в том числе супеси всех разновидностей  и суглинки  с числом пластичности:

– до 12 при условии введения добавок извести, цемента, золы-уноса или песка из отсевов дробления карбонатных горных пород при строительстве в 1–3 дорожно-климатических зонах и без введения добавок в 4–5 дорожно-климатических зонах;

– от 12 до 17 и  глины с числом пластичности до 22 при условии введения добавок извести, цемента, золы-уноса и песка из отсевов дробления карбонатных пород или природного крупнозернистого песка – во 2–5 дорожно-климатических зонах.

Укрепление глин битумными эмульсиями не допускается.

4.1.2 Допускается применение засолённых грунтов, содержащих легкорастворимые  соли  не более 1% по массе, при условии  укрепления их жидкими органическими вяжущими. Применение битумных эмульсий для укрепления засолённых грунтов не допускается.

4.1.3 Кроме  природных дисперсных грунтов допускается использовать техногенные  дисперсные грунты. Разрешается также применять песчано-гравийные, песчано-щебёночные, песчано-гравийно-щебёночные смеси и пески.

Максимальная крупность зёрен крупнообломочных  и техногенных грунтов должна  быть не более 40 мм.

4.1.4 Содержание частиц размером более 5 мм в измельчённом, подготовленном  к обработке   вяжущими глинистом грунте не должно быть более 25% по массе, в том числе содержание частиц размером более 10 мм – не более 10%.

4.1.5 При использовании неорганических вяжущих не допускается применять грунты, содержащие гумусовые вещества в количестве 2% по массе, в 1 и 2 дорожно-климатических зонах, более 4% - в 3–4 зонах и содержащие примеси гипса в количестве 10% по массе.

4.1.6 Для снижения расхода вяжущего, повышения показателей физико-механических свойств укрепленных грунтов в них для оптимизации гранулометрического состава следует вводить  гранулометрические  добавки (отходы камнедробления, золы уноса, золошлаковые смеси, естественные грунты).

4.1.7 В случае применения  грунтов с показателями качества ниже  приведенных требований, должно быть проведено их исследование в специализированных лабораториях для подтверждения возможности  и технико-экономической целесообразности  получения  укреплённых грунтов с нормируемыми показателями качества.

4.2  Вяжущие и добавки

4.2.1 В качестве органических вяжущих для приготовления укреплённых грунтов применяют битумы нефтяные дорожные жидкие   с вязкостью при  С 560  не более 100 секунд, эмульсии битумные дорожные ЭБА-3 и ЭБК-3, вспененные битумы.

Допускается применение других органических вяжущих (карбамидоформальдегидные смолы, битумные пасты, высокосмолистые нефти, универсины), удовлетворяющих требованиям действующих нормативных документов и обеспечивающих получение  укреплённых грунтов в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Для устройства несущих слоёв  оснований не допускается использование жидких битумов без активных добавок.

4.2.2  В качестве минеральных вяжущих  применяют портландцемент и шлакопортландцемент ,  золу-уноса,  известь. Эти же материалы используют в качестве активаторов при обработке грунтов органическими вяжущими в количестве не более 3% по массе грунта.

4.2.3 Для этих же целей допускается использовать  следующие неорганические отходы  и побочные продукты производства:

– золы-уноса сухого отбора;

– золошлаковые смеси гидроудаления;

– нефелиновый шлам и бокситовый шлам;

– фосфополугидрат кальция.

4.2.4 В качестве активных добавок к битуму применяют поверхностно-активные вещества (ПАВ)  или продукты, содержащие ПАВ и удовлетворяющие требованиям действующих нормативных документов.

Сочетание органических вяжущих материалов и активных добавок, применяемых для укреплённых грунтов в зависимости от вида грунта и дорожно-климатической зоны  строительства, приведено  в приложении Б.

Для снижения расхода минеральных вяжущих материалов, повышения прочности, морозостойкости укрепленных грунтов и улучшения технологических свойств смесей  следует применять химические добавки, удовлетворяющие требованиям соответствующих нормативных документов, утверждённых в установленном порядке. Перечень химических добавок,  применяемых   при  укреплении грунтов, приведен в приложении В.

4.2.5 Вода для  приготовления укреплённых грунтов  и  растворов активных добавок  должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732. Максимально допустимое содержание растворимых солей не должно превышать 10000    мг/ л, в том числе  ионов SO4 – 2700 мг/л, Сl – 3500 мг/л.

- Технические требования к укрепленным грунтам

5.1 Укрепленные грунты должны изготавливаться в соответствии  с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утверждённому  строительной организацией.

5.2 Физико-механические показатели свойств укреплённых грунтов в зависимости от используемых вяжущих материалов  должны соответствовать значениям, указанным в  таблицах 1–2.

Таблица 1 – Требования к укреплённым грунтам с использованием органических и комплексных (органических совместно с неорганическими) вяжущих материалов

| Наименование показателя | Значение показателя для укреплённых грунтов |  |
| --- | --- | --- |
|  | жидким, вспененным или эмульгированным органическим вяжущим | жидким, вспененным или эмульгированным органическим вяжущим совместно с минеральными |
| Предел прочности на сжатие, МПа при температурах, 0С, не менее: 20 50 Предел прочности на сжатие водонасыщенных образцов при 200С, МПа, не менее Предел прочности на растяжение при изгибе водонасыщенных образцов при 200С, МПа, не менее Коэффициент морозостойкости, не менее Набухание, % по объёму, не более Водонасыщение, % по объему, не более | 1,0 0,5 0,6 – 0,7 4,0 12,0 | 1,5 – 1,0 0,4 0,80 2,0 12,0 |

Таблица 2 – Требования к укрепленным грунтам с использованием минеральных вяжущих материалов

| Марка по прочности | Предел прочности, МПа не менее |  | Коэффициент морозостойкости, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на сжатие водонасыщенных образцов | на растяжение при изгибе водонасыщенных образцов при 200С |  |
| М10 М20 М40 М60 М75 М100 | 1,0 2,0 4,0 6,0 7,5 10,0 | 0,2 0,4 0,8 1,2 1,5 2,0 | 0,65 0,65 0,7 0,75 0,75 0,80 |

5.3 При испытании укреплённых грунтов на морозостойкость число циклов замораживания-оттаивания и температуру замораживания назначают в зависимости от дорожно-климатической  зоны и месторасположения слоя укреплённого грунта в дорожной одежде в соответствии с приложением Г.

5.4.  Укреплённые грунты в зависимости от значения суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов (Аэфф), определяемой  по ГОСТ 30108, в применяемых грунтах и добавках используют при:

Аэфф   до 740 Бк/кг – для строительства дорог  без ограничений;

Аэфф  свыше 740 до 2800 Бк/кг – для дорожного  строительства вне населённых пунктов и зон перспективной застройки.

5.5. В конструктивном слое дорожной одежды из укрепленного грунта  определяют влажность и плотность материала. Коэффициент уплотнения конструктивного слоя дорожной одежды из укреплённого грунта должен  быть не ниже:

0,99 – для глинистых типов грунтов;

0,98 – для остальных типов грунтов.

6 Технология работ с использованием укрепленных грунтов

6.1 Технология производства работ определяется категорией дороги, дорожно-климатической зоной, типом грунта, видом вяжущего и добавок, а также имеющимися средствами механизации.

В настоящее время существуют три основных способа производства работ: приготовление смеси из местных или привозных грунтов в стационарных или полустационарных смесительных установках с последующей транспортировкой готовой смеси к месту укладки; приготовление и укладка смесей смешением на дороге с использованием однопроходных грунтосмесительных машин; приготовление и укладка смеси смешением на дороге с использованием многопроходных дорожных фрез.

Приготовление смеси в смесительной установке – наиболее эффективный способ с точки зрения обеспечения однородности смеси, точности дозировки вяжущих и других реагентов и возможности укладки готовой смеси слоем заданной толщины. Вместе с тем при этом способе приготовления и укладки смеси стоимость устройства основания или покрытия несколько выше, чем при других способах, из-за необходимости перевозки готовой смеси к месту ее укладки. Учитывая высокую производительность современных грунтосмесительных установок и однородность приготавливаемых на них смесей, установки используют при скоростном строительстве оснований дорог 1–3 категорий.

При строительстве оснований и покрытий дорог 2–3 категорий целесообразно применение однопроходных грунтосмесительных машин. Механизированные отряды с ведущей однопроходной машиной более производительны, чем отряды с дорожными фрезами, поскольку обеспечивают более высокое качество смеси и эффективное использование вспомогательных машин, входящих в состав отряда.

Многопроходные дорожные фрезы применяют для строительства оснований и покрытий на дорогах 4, 5 категории, сельскохозяйственных и внутрихозяйственных дорогах.

Независимо от принятого способа производства работ основания или покрытия из укрепленного грунта устраивают поточным методом.

6.2 Технология производства работ с применением грунтосмесительной установки

Способ производства работ с использованием смесительной установки следует применять при устройстве оснований из несвязных грунтов и супесей с числом пластичности до 3.

Выбор типа установки  зависит от ее производительности и возможности передислокации. Грунтосмесительные установки, изготавливаемые во многих странах мира, имеют очень широкий интервал производительности – от 60 до 400 т/час. В России наибольшее распространение получили установки ДС-50 Б (Украина); МХ-30 и МХ-45 (Финляндия), АSЕ (Франция). Здесь же могут быть использованы ЦБЗ циклического действия.

Современные смесительные установки представляют собой комплект оборудования, включающий:

– агрегат питания с дозатором грунта;

– подающий транспортер;

– агрегаты  дозирования и хранения  порошкообразных вяжущих и добавок;

– агрегаты  дозирования  и  хранения  органических  вяжущих  и воды;

– смеситель непрерывного действия с бункером готовой смеси;

– кабину управления.

6.2.1  Технология производства работ, при которой в качестве ведущей машины используется грунтосмесительная установка, включает: приготовление смеси грунта с вяжущим и транспортирование ее к месту укладки; распределение, укладку и уплотнение смеси; уход за уложенным слоем.

Грунтосмесительные установки обеспечивают, как правило, возможность получения смесей из грунтов, обработанных минеральными, органическими вяжущими, а также сочетанием двух типов вяжущих (комплексный метод). При изготовлении смеси отдозированный грунт, гранулометрические добавки, вода и вяжущие подаются в смесительное отделение одновременно.

В случае приготовления смесей с цементом, зольными и шлаковыми вяжущими с активаторами все технологические операции по устройству слоя должны быть завершены не позднее 4 часов с момента ее приготовления. При необходимости удлинения рабочей смены до 8–12 часов в смесь в виде водных растворов вводят технический лигносульфонат или кремнийорганическую добавку в количестве, соответственно, 0,5–1% и 0,001–0,5% от массы цемента.

Продолжительность технологического разрыва между приготовлением и уплотнением смесей в случае использования извести, белитовых шламов, а также шлаковых и зольных вяжущих без активаторов составляет 48 часов.

При использовании смесей, содержащих цемент и органическое вяжущее, безопасный технологический разрыв между приготовлением и уплотнением смеси может быть увеличен до 6–8 часов.

6.2.2 Грунты, укреплённые  жидкими или эмульгированными вяжущими с активными добавками или без них допускается хранить в летний период на открытых площадях, в осенне-зимний период – в закрытых складах или под навесом. Допустимый срок хранения определяется опытным путём.

Грунты, укреплённые органическими вяжущими с добавкой   минеральных вяжущих хранению не подлежат.

Допускается складирование и хранение до укладки укреплённых  грунтов, содержащих шлаковые, зольные вяжущие без активаторов и с активаторами,   известью, белитовыми шламами при температуре до 50С в течение 2 суток,  при температуре ниже 50С – 15 суток, а при отрицательных температурах – 30 суток.

При транспортировании и хранении укреплённых грунтов необходимо следить за сохранением оптимальной влажности, не допуская их пересыхания или переувлажнения.

6.2.3 Приготовленную смесь автомобилями-самосвалами вывозят на дорогу, укладывают на подготовленное основание с помощью самоходного укладчика, планировщика или автогрейдера и уплотняют до максимальной плотности с помощью пневмо-, вибро- или комбинированных катков (пневмо+вибро).

При использовании комбинированного катка первые 4–6 проходов по одному следу он выполняет в статическом режиме (без включения вибрации) вальцом вперед со скоростью 2–3 км/час. Уплотнение слоя следует производить от краев к середине с перекрытием каждого следа при последующем проходе на 30–40 см.

Последующие 2–3 прохода по одному следу комбинированный каток производит в вибрационном режиме на скорости 4–6 км/час. При возникновении дефектов (нарушение сплошности, расслоение слоя по толщине) вибрацию следует отключить.

Процесс уплотнения завершает средний или тяжелый гладковальцовый каток за 3–5 проходов по следу в статическом режиме на скорости 4–6 км/час.

6.2.4  В случаях использования самоходных укладчиков смесь сначала уплотняют имеющимися на укладчике системами уплотнения, а окончательно самоходными катками на пневматических шинах за 8–10 проходов или комбинированными за 4–6 проходов по одному следу.

Количество проходов катков по одному следу и режим уплотнения уточняется после пробного уплотнения слоя основания. Вальцы и пневмоколеса в процессе уплотнения слоя не должны смачиваться водой. Каток должен двигаться параллельно оси основания и не останавливаться в процессе уплотнения. Вибраторы на катке следует включать и выключать только в движении во избежание появления следов от вальца.

6.2.5  При достижении максимальной плотности смеси осуществляется чистовое профилирование слоя с подкаткой гладковальцовым или пневмокатком с гладким протектором.

За уплотненным слоем из грунта, укрепленного минеральным вяжущим или минеральным и органическим вяжущим, необходимо производить уход в течение 5–10 суток до достижения им 70% проектной прочности.

Уход осуществляют с помощью рулонных паронепроницаемых пленок, битумированной бумаги, песка слоем не менее 5 см или путем розлива пленкообразующих материалов (битумной эмульсии, жидкого битума, помароля) в количестве 0,8–1,5 л/м2.

6.3 Технология обработки грунтов однопроходными грунтосмесительными машинами

6.3.1 Эта технология осуществляется на дороге и включает:

– профилирование и предварительное уплотнение обрабатываемого слоя;

– распределение гранулометрических добавок (при необходимости);

– размельчение связных грунтов (необходимость дополнительного прохода машины для измельчения связного грунта определяется заранее);

– дозирование и распределение вяжущих материалов;

– перемешивание грунта с добавками, вяжущими и водой;

– профилирование и уплотнение смеси,

– уход за слоем основания.

6.3.2 Подлежащий укреплению грунт вывозится на дорогу, профилируется автогрейдером с учетом проектной толщины слоя и уплотняется до 0,85–0,9 от максимальной плотности. В случае обработки глинистых грунтов их необходимо измельчить до требуемого агрегатного состава. Для этой операции желательно использовать многопроходные фрезы. При необходимости по всей ширине основания распределяются гранулометрические добавки.

6.3.3 В качестве ведущей машины при производстве работ применяют современные грунтосмесители-ресайклеры иностранного производства (например, фирм Wirtgen, Caterpillar).

Все грунтосмесительные машины оснащены устройствами для дозирования и подачи воды и органических вяжущих в смесительную камеру. Большинство грунтосмесителей-ресайклеров могут готовить на ходу вспененный битум путем объединения в рабочих форсунках горячего вязкого битума и воды. В этом случае битумовоз, соединенный с ресайклером битумопроводом, устанавливают впереди ресайклера. Возможно в этой технологии применение других органических вяжущих (битумная эмульсия, , жидкий битум).

6.3.4 В случаях использования минеральных вяжущих или комплексных методов обработки перед проходом грунтосмесительной машины по поверхности грунта распределителем сыпучих веществ рассыпаются цемент, известь или зола-уноса. Машина перемешивает все ингредиенты смеси и увлажняет ее до оптимальной влажности за один проход. В настоящее время фирма Wirtgen выпускает машину WR-2500SК, обеспечивающую дозирование и подачу в смесительную камеру как органических, так и минеральных вяжущих в сыпучем состоянии. 		6.3.5 Перекрытие смежных по ширине захватки полос прохода грунтосмесительной машины должно составлять 10–20 см. Профилирование смеси осуществляют автогрейдером, уплотнение – комбинированными или пневмокатками. Уплотнение смеси и уход за укрепленным грунтом должен осуществляться в соответствии с требованиями п.п. 6.2.3–6.2.5 настоящего стандарта. Ориентировочная длина захватки 200–400 м.

6.4 Технология обработки грунтов многопроходными фрезами

6.4.1 Применение многопроходных фрез  предполагает выполнение тех же технологических операций, что и в случае применения однопроходных машин, но имеет ряд существенных отличий:

– ввиду меньшей производительности фрезы длину захватки назначают в пределах 100–200 м;

– грунты не должны иметь включений крупнее 25 мм;

– для размельчения связных грунтов до требуемого агрегатного состава требуется 1–3 прохода фрезы по одному следу;

– при использовании минеральных вяжущих их перемешивают с сухим грунтом за 1–2 прохода фрезы, после чего в смесь вводят воду;

– при использовании органических вяжущих в грунт сначала вводят количество воды, обеспечивающее хорошее распределение вяжущего (определяют заранее в лаборатории), перемешивают, затем вносят органическое вяжущее и после перемешивания – оставшуюся воду;

– в случаях больших дозировок органических вяжущих их вводят через дозировочное устройство фрезы за 2–3 приема;

– при обработке грунта комплексными методами грунт сначала перемешивают с органическими вяжущими, затем с минеральными, после чего оптимально увлажняют.

6.4.2 Перед началом работ грунт должен быть вывезен на дорогу, спрофилирован и уплотнен согласно п. 6.3.2 настоящего стандарта.

Минеральные вяжущие вещества и добавки  распределяют по грунту с помощью распределителя цемента, органические вяжущие и воду вводят в смесь через дозировочное устройство  фрезы.

Уплотнение смесей и уход за укрепленным грунтом осуществляют в соответствии с п.п. 6.2.3–6.2.5 настоящего стандарта.

- Контроль за качеством производства работ

7.1 Контроль при укреплении грунтов минеральными вяжущими

Не реже одного раза в смену необходимо проверять:

– степень размельчения (агрегатный состав) глинистых грунтов путем рассева средних проб на ситах с отверстиями 5 и 10 мм;

– точность дозирования вяжущего и равномерность распределения его по грунту;

– влажность обрабатываемых грунтов и готовой смеси;

– степень уплотнения слоя укрепленного грунта;

– толщину слоя, ровность и поперечный уклон.

Не реже одного раза в квартал проверяют:

– гранулометрический состав несвязных грунтов;

– число пластичности связных грунтов;

– засоление грунтов легкорастворимыми солями;

– марку материала по морозостойкости и прочности при изгибе (раскалывании);

– удельную активность естественных радионуклидов в грунтах.

Точность дозирования вяжущего и равномерность его распределения определяют путем отбора проб готовой смеси из партии, изготовления образцов в соответствии с ГОСТ 23558-94, их формирования и последующего испытания на прочность при сжатии. Партией считают количество укрепленного грунта, изготовленное в течение одной смены, но не более 1000 м3.

Влажность грунтов и смесей определяют:

– в термостате высушиванием средней пробы до постоянной массы при температуре 105оС;

– влагомером-плотномером системы Ковалева;

– с помощью радиоизотопных приборов;

– карбидным влагомером;

– высушиванием средней пробы на газовой плитке или при сжигании денатурированного спирта в случае отсутствия в грунте органических включений.

Плотность укрепленного грунта определяют:

– с помощью режущих колец;

– влагомером-плотномером системы Ковалева;

– обмером и взвешиванием вырубок правильной геометрической формы или их гидростатическим взвешиванием;

– методом "лунки" для крупнообломочных грунтов;

– с помощью радиоизотопных приборов.

Ровность основания определяют с помощью трехметровой рейки, а поперечный уклон – с помощью уклономера.

Содержание легкорастворимых солей в засоленных грунтах определяют по ГОСТ 25100-82. Морозостойкость и прочность укрепленных грунтов при сжатии и изгибе устанавливают в соответствии с  приложениями Г и Д. Удельную активность естественных радионуклидов определяют гамма-спектрометрическим методом по ГОСТ 30108.

Основные методические положения полевых и лабораторных испытаний грунтов, укрепленных минеральными вяжущими, приведены в приложении Д.

7.2  Контроль при укреплении грунтов органическими вяжущими и комплексными методами

Для проверки соответствия качества укрепленных грунтов требованиям ГОСТ 30491-97 проводят приемосдаточные и периодические испытания партий смесей.

При изготовлении смесей в грунтосмесительных установках партией считают количество материала, выпускаемого в течение одной смены, но не более 400 т.

При проведении работ методом смешения на месте партией считают количество материала, обрабатываемого в течение одной смены, но не более 300 т.

При приемосдаточных испытаниях определяют: температуру смесей, водонасыщение, набухание, прочность при сжатии при температурах 20 и 50оС, водостойкость и слёживаемость смесей с жидкими органическими вяжущими, степень размельчения глинистых грунтов, влажность и плотность укрепленных грунтов.

При периодических испытаниях определяют:

–один раз в месяц состав укрепленных грунтов;

– один раз в полгода водостойкость при длительном водонасыщении, прочность на растяжение при изгибе, морозостойкость и удельную эффективную активность естественных радионуклидов.

Периодические испытания проводят также в случае изменения свойств  грунтов и вяжущих.

Для контроля качества укрепленных грунтов от каждой партии отбирают и испытывают одну объединенную пробу, которую получают смешением  3, 4 точечных проб.

Укрепленные грунты и смеси испытывают в соответствии с ГОСТ 30491-97; ГОСТ 12801; Руководством по грунтам и материалам, укрепленным органическими вяжущими.

Основные методические положения полевых и лабораторных испытаний грунтов, укрепленных органическими вяжущими, приведены в приложении Е.

- Техника безопасности и охрана окружающей среды

8.1 Общие положения

Организация и выполнение работ в строительном производстве осуществляются при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, в том числе Федерального закона «Об основах  охраны труда  в Российской Федерации» от 17.07.99 т. № 181-ФЗ, а также других нормативных правовых  актов, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда».

В развитие и на основе действующего законодательства и других нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих требования по охране и безопасности  труда, Госстроем России разработаны и введены в действие СНиПы 12-03-2001 и 12-04-2002, которые устанавливают единые нормативные требования по управлению охраной труда для строительного производства.

Организации, разрабатывающие и утверждающие техническую  документацию (ПОС, ППР),  должны предусматривать в них решения по безопасности труда. В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспечению охраны труда в организации возлагаются на работодателя. В организации, как правило, назначаются лица, ответственные за обеспечение охраны труда. Работодатели обязаны перед допуском работников к работе проводить обучение и проверку знаний правил охраны труда и безопасного ведения работ. Работодатель обязан организовать проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда.

В свою  очередь рабочие и служащие предприятий обязаны знать и соблюдать требования по технике безопасности, правила производственной санитарии, охраны труда и  противопожарной  безопасности, правильно пользоваться спецодеждой и предохранительными приспособлениями. К управлению машинами и оборудованием допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие соответствующее обучение и признанные медицинской комиссией годными к эксплуатации указанной техники.

Машины, механизмы и оборудование на предприятиях дорожного хозяйства должны быть закреплены приказом за определенными лицами или бригадой, обслуживающей их. Все машины должны находиться в исправном состоянии и иметь световую, звуковую и комбинированную сигнализацию. Работать на неисправных машинах запрещается.

С рабочими проводится вводный инструктаж инженером по технике безопасности или техническим руководителем, назначенным приказом по предприятию. Инструктаж на рабочем месте проводят со всеми рабочими при приеме на работу или переводе с одной работы на другую или с одного вида оборудования на другой.

Рабочие и инженерно-технические работники, имеющие доступ к эксплуатации электрических установок, электропроводов высокого напряжения, должны быть обучены практическим приемам обесточивания и оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Неизолированные провода, шины, контакты магнитных пускателей и предохранителей, находящиеся вне электроустановок, должны быть со всех сторон ограждены или находиться на высоте, недоступной для прикосновения к ним посторонних лиц.

8.2 Техника безопасности при использовании транспортных средств

Одним из важных объектов повышенного внимания в дорожном строительстве является построечный транспорт. Организация движения построечного транспорта должна обеспечивать безопасность ведения дорожно-строительных работ и безопасность движения самого транспорта. При движении построечного транспорта по территории строительства необходимо соблюдение следующих основных правил:

движение автомобилей-самосвалов задним ходом к месту погрузки и выгрузки разрешается на расстояние не более 50 м и должно сопровождаться звуковым сигналом;

при выгрузке грунта или материалов из автомобиля-самосвала в насыпь расстояние от заднего колеса до бровки насыпи должно быть не менее 2 м.

При работе автомобиля-самосвала в карьере запрещается:

движение с поднятым кузовом;

переезд через кабели, проложенные по грунту без специальных предохранительных укрытий;

перевозка посторонних лиц в кабине автомобиля;

остановка автомобиля на уклонах и подъемах;

запуск двигателя за счет движения автомобиля под уклон.

На территориях производственных баз, строящихся комплексов у въезда на строительную площадку необходимо устанавливать схему подъездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота.

Внутрипостроечные дороги должны быть оборудованы соответствующими знаками, регламентирующими порядок движения транспортных средств. Повышенное внимание требуется также при производстве работ в населенных пунктах и на территории производственных баз, где строительные площадки должны иметь ограждения, исключающие доступ посторонних лиц к местам производства работ.

Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены.

Вопросы ограждения мест производства дорожно-строительных работ и организацию движения на участках строительства дорог регламентирует «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» ВСН 37-84.

Основными средствами организации движения в местах производства дорожных работ являются временные дорожные знаки, разметка проезжей части, ограждающие и направляющие устройства. При отсутствии стационарного освещения для обеспечения видимости ограждающие и направляющие устройства в темное время суток должны быть снабжены световозвращающими элементами, закрепленными на верхней перекладине ограждающих устройств через 0,5 м. В случае проведения дорожных работ в застроенной местности место работ должно быть обозначено сигнальными фонарями. Цвет сигнальных огней должен быть красным. Сигнальные фонари устанавливают на высоте 1,5–2 м над уровнем проезжей части.  Расстояние их видимости должно равняться 150–300 м.

Особо опасные места (траншеи, котлованы, корыто глубиной более 0,1 м) необходимо ограждать, применяя сигнальные шнуры или направляющие конусы, а также инвентарные щиты, которые устанавливают на всем протяжении зоны работ и оборудуют сигнальными фонарями.

Для разделения встречных потоков транспортных средств в местах проведения дорожных работ ограждения мест проведения работ применяют обычно переносные направляющие конусы, вехи и стойки.

При значительной интенсивности существующего движения транспортных средств и длительном периоде производства работ участки работ ограждаются бетонными блоками или современными переносными ограждениями наливного типа.

8.3  Техника безопасности при работе в особых условиях

Перед началом производства работ необходимо определить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют опасные факторы. К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся:

– места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;

– места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ;

– зоны перемещения машин, оборудования;

– места, над которыми происходит перемещение грузов кранами;

– участки территории вблизи строящихся зданий и сооружений.

На границах этих зон должны устанавливаться защитные ограждения и знаки безопасности. На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов должен быть выдан наряд-допуск по установленной форме. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ.

К работникам, выполняющим работы в условиях действия опасных производственных факторов, предъявляются дополнительные требования безопасности. К таким профессиям при строительстве автомобильных дорог относятся асфальтобетонщики, взрывники, газосварщики, копровщики, маляры, машинисты строительных машин, термоизолировщики; рабочие, занятые на погрузо-разгрузочных работах, а также электросварщики и электромонтеры.

К выполнению указанных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными,  имеющие профессиональные навыки после прохождения обучения безопасным методам и приемам работ и получения соответствующего удостоверения.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Область применения укрепленных грунтов

(обязательное)

Область применения грунтов, укреплённых органическими

и комплексными вяжущими материалами

| Вид материала | Дорожно-климати- ческая зона | Интенсивность воздействия расчётной нагрузки, единиц/сутки | Конструктивный слой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | покрытие | Основание |  |
|  |  |  |  | несущая часть | Дополни-тельные слои |
| Грунт, укреплённый жидким, вспененным или эмульгированным битумом | IV, V | 1000 и менее | – | + | + |
| Грунт, укреплённый жидким, вспененным или эмульгированным битумом с добавкой минерального вяжущего | I-V II-V | св. 2000 350 и менее | – + | + + | + + |

Область применения грунтов, укреплённых минеральными вяжущими материалами

| Тип дорожной одежды | Минимальная проектная марка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | покрытие с устройством поверхностной обработки | несущие слои основания | дополнительные слои основания |
| Капитальный Облегчённый Переходный | Не применяют М 40 М 40 | М 40 М 40 М 20 | М 10 М 10 М 10 |

Приложение Б.  Сочетание органических вяжущих материалов

и  активных добавок

(рекомендуемое)

| Вид грунта | Вяжущий материал и добавка | Ориентировочный расход органического вяжущего, % массы смеси | Дорожно-климатическая зона строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Крупнообломочный несцементированный, близкий к оптимальному составу грунт, гравелистый, крупный, средний и неоднородный песок | Жидкий и вспененный нефтяной битум совместно с цементом, жидкий битум Жидкий битум с активными добавками | 3-5 | IV, V II,III, IV, V |
| Крупнообломочный несцементированный грунт оптимального состава; однородный, крупный, средний и мелкий песок | Битумная эмульсия совместно с карбамидной смолой. Жидкий (вспененный) нефтяной битум с активной добавкой Битумная эмульсия совместно с добавкой извести или цемента | 3-5 | II, III IV, V II, III, IV, V |
| Пылеватый песок, различная супесь с числом пластичности менее 3 | Битумная эмульсия с цементом или добавкой извести или цемента Жидкий нефтяной битум с активной добавкой | 4-6 | II, III, IV, V IV, V |
| Супесь, близкая к оптимальному составу | Битумная эмульсия совместно с добавкой извести или цемента. Жидкий битум с активной добавкой. Жидкий нефтяной битум совместно с цементом | 4-6 | II, III, IV, V II, III IV, V |
| Супесь пылеватая, суглинок лёгкий пылеватый | Битумная эмульсия совместно с добавкой извести или цементом. Жидкий битум с активной добавкой. Битумная эмульсия совместно с карбамидной смолой. Жидкий битум совместно с цементом | 5-8 | II, III, IV, V IV, V II, III IV, V |
| Суглинок тяжёлый пылеватый | Жидкий битум с добавкой извести (цемента), поверхностно-активного вещества Жидкий битум | 5-8 | II, III, IV, V IV, V |
| Глина лёгкая песчаная и пылеватая с числом пластичности не более 22 | Жидкий битум с добавкой извести (цемента) и поверхностно-активного вещества | 8-10 | III, IV, V |

Приложение В. Перечень добавок, применяемых при укреплении грунтов

(рекомендуемое)

| Назначение добавки | Добавка (условное обозначение) | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| Повышение водо- и морозостойкости грунтов, укреплённых цементом | Лигносульфонаты технические (ЛСТ) Лигносульфонаты технические, модифицированные (ЛСТМ-2) Ионные стабилизаторы глинистых грунтов | ТУ 13-0281036-05-89 ТУ 13-390000.1-22-86 |
| Повышение деформативности, прочности и морозостойкости грунтов, укреплённых цементом | Кислый гудрон, нейтрализованный аммиаком (ГНД) Кислый гудрон, нейтрализованный едким натром (ВНГ) Подмыльный щёлок (ПЩ) Кубовый остаток производства синтетических жирных кислот (КОСЖК) Синтетическая поверхностно-активная добавка (СПД) Жидкость гидрофобизи-рующая (ГЖ-136-41) Глицериновый гудрон (ГП) Алкилсульфатная паста (АСП) Препарат «Дорзин» NIKOFLOK | ТУ 38-3016-78 ТУ 38-401-221-78 ТУ 18-780-78 ОСТ 38-01182-80 ТУ 38-101253-77 ГОСТ 10834-76 ТУ 18/2-49-83 ТУ 38-17-55-80 ТУ24.1-3220787-001-2004 ТУ5743-003-13881083-2006 |
| Ускорение процессов твердения, поовышение прочности, водо-и-морозостойкости грунтов (в т.ч. кислых, гумусированных, засолённых, переувлажнённых), укреплённых цементом или известью | Этилсиликонат натрия (ГКЖ-10) Госсиполовая смола (хлопковый гудрон) Дивинилстирольный латекс (СКС-65ГП) Пипериленстирольный латекс (СКПС-50) марки Б Суперпластификатор С-3 Суперпластификатор СД-2А Суперпластификатор Н-1 Стабилизатор «ДЕКС» Стабилизатор «Статус» Хлорид кальция Сульфат железа Сульфат натрия Едкий натр (каустическая сода) Углекислый натрий Двууглекислый натрий Силикат натрия (жидкое стекло) Сернокислый аммоний | ТУ 6-02-696-76 ОСТ 18-114-73 ГОСТ 10564-75 ТУ 38-403139-81 ТУ 6-14-625-80 ТУ 6-01-24-63-82 ТУ 6-14-625-88 ТУ 5700-0.01-16320824-01 ТУ 5700-001-17515263-01 ГОСТ 450-77 ГОСТ 4148-78 ГОСТ 6318-77 ТУ 38-10742-84 ГОСТ 2263-79 ГОСТ 83-79 ГОСТ 4201-79 ГОСТ 3769-78 |

Приложение Г. Методика определения морозостойкости укрепленных грунтов

(обязательное)

Сущность метода заключается в определении отношения прочности при сжатии образцов после воздействия на них установленного числа циклов замораживания-оттаивания к прочности водонасыщенных образцов.

Г.1 Средства измерения и вспомогательное оборудование

Пресс с механическим или гидравлическим приводом  с усилием от 50 до 100 кН, обеспечивающий скорость перемещения поршня рабочего цилиндра 3 мм/мин.

Морозильная камера, обеспечивающая температуру замораживания  минус

(22 ±2)0С.

Устройство для капиллярного водонасыщения  образцов показано на рисунке  1.

Ванна для оттаивания образцов, оборудованная устройством для поддержания температуры воды    (20±2)0С.

Ванна с гидравлическим затвором для предотвращения высыхания образцов.

Стеллаж сетчатый.

1 – сосуд; 2 – образцы; 3 – капиллярно-увлажнённый песок; 4 – вода; 5 – фильтровальная бумага; 6 – металлическая сетка; 7– подставка.

Рисунок Г.1  Схема устройства для капиллярного водонасыщения образцов

Г.2  Подготовка к проведению испытания

Испытания проводят на  трёх  образцах. Условия и время формирования  образцов из разных смесей приведены в приложениях Д и Е.

Перед загрузкой в морозильную камеру проводят полное или капиллярное водонасыщение образцов из укреплённых грунтов.

Метод водонасыщения, количество циклов замораживания–оттаивания и температуру замораживания назначают в соответствии с требованиями таблицы Г.1 в зависимости от дорожно–климатической зоны  и типа покрытия, а также месторасположения конструктивного слоя из укреплённого грунта в дорожной одежде.

Полное водонасыщение образцов высотой и диаметром 50 мм проводят в ванне с гидравлическим затвором в течение 2 суток, а образцов больших размеров – 3 суток, причём во всех случаях в первые сутки образцы погружают в воду на 1/3 высоты, а в последующие – полностью.

Капиллярное водонасыщение проводят через слой воды, постоянно поддерживаемый с помощью уровнемера, как показано на рисунке 1. В сосуд на металлическую подставку укладывают металлическую сетку или устанавливают ёмкость с сетчатым дном, которое закрывают фильтровальной бумагой. На фильтровальную бумагу насыпают слой мелкого песка  толщиной 15 см и через сутки после его насыщения ставят образцы, которые  насыщают в течение 72 часов.

Для предотвращения высыхания сосуд с образцами помещают в ванну с гидравлическим затвором.

Г.3 Проведение испытания

Водонасыщенные образцы загружают в морозильную камеру так, чтобы расстояние между образцами было не менее 50 мм. Если после загрузки камеры температура в ней повысится, то началом замораживания считают момент,  когда в морозильной камере установится требуемая температура.

Замораживание проводят в течение 4 часов  при  требуемой температуре в соответствии с таблицей Г1.

Таблица Г1

| Конструктивный слой дорожной одежды | Число циклов замораживания-оттаивания (в числителе), температура замораживания (в знаменателе) при степени водонасыщения образцов из укреплённых грунтов для дорожно-климатических зон |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |
| Верхний слой основания под двухслойное асфальтобетонное покрытие; основание под монолитное цементобетонное покрытие | 50 _______ -220С Полное | 25 _______ -220С Полное | 25 ________ -220С Полное | 15 ________ - 100С Капилляр-ное | 10 ________ - 50С Капилляр-ное |  |
| Нижний слой основания под двухслойное асфальтобетонное покрытие; основание под сборное железобетонное покрытие | 25 _______ -220С Полное | 15 _______ - 100С Полное | 15 ________ - 100С Капилляр-ное | 10 ________ - 50С Капилляр-ное | 5 ________ - 50С Капилляр-ное |  |
| Верхний слой основания под однослойное покрытие из минеральных материалов, укреплённых органическими вяжущими | 30 _______ - 220С Полное | 15 _______ - 220С Полное | 15 ________ - 220С Полное | 15 ________ - 100С Полное | 10 ________ - 50С Капилляр-ное |  |
| Нижний слой основания под однослойное покрытие из минеральных материалов, укреплённых органическими вяжущими | – | 10 _______ - 100С Полное | 10 ________ - 100С Полное | 5 ________ - 100С Капилляр-ное | – |  |
| Однослойное покрытие из укреплённого грунта с двойной поверхностной обработкой | – | 15 _______ - 220С Полное | 10 ________ - 220С Полное | 10 ________ - 50С Капилляр-ное | 5 ________ - 50С Капилляр-ное |  |
| Дополнительный слой основания (морозозащитный или теплоизоляционный) под двухслойное асфальтобетонное или монолитное цементобетонное покрытие | 15 _______ - 220С Полное | 10 _______ - 100С Полное | 10 ________ - 50С Полное | – | – |  |

Оттаивание образцов после их выгрузки из морозильной камеры проводят в течение 4 часов:

– в ванне с водой при температуре (20±2)0С, если до испытания на морозостойкость они подвергались полному водонасыщению;

– во влажном песке, если до испытания на морозостойкость они подвергались капиллярному водонасыщению.

Число циклов замораживания-оттаивания образцов в течение суток должно быть не менее одного. При вынужденных  или технически обоснованных перерывах при испытании на морозостойкость образцы должны находиться в замороженном состоянии.

После проведения необходимого количества циклов замораживания-оттаивания на оттаявших образцах определяют предел прочности при сжатии в соответствии с приложением Д  настоящего стандарта.

Г.4  Обработка результатов испытания

Морозостойкость укреплённого грунта определяют по формуле

Кмрз   = Rсж.мрз.  /   R вод.сж.,         			       (1)

где Rсж.мрз. – среднеарифметическое значение  предела прочности при сжатии образцов после установленного числа циклов замораживания - оттаивания, МПа;

R вод.сж – среднеарифметическое значение предела  прочности при сжатии водонасыщенных образцов, МПа.

Среднеарифметическое значение предела прочности при сжатии  вычисляют по трём образцам, при этом расхождение между результатами испытания отдельных образцов не должно превышать ±10%.

Приложение Д. Основные методические положения полевых и лабораторных испытаний грунтов, укрепленных минеральными вяжущими

(обязательное)

Д.1 Определение агрегатного состава глинистых грунтов

Степень размельчения глинистых грунтов определяют на отобранных и просеянных через сита с отверстиями 5 и 10 мм средних пробах массой 2–3 кг. Влажность грунта не должна превышать 0,4 влажности грунта на границе текучести. При большей влажности среднюю пробу грунта предварительно размельчают и подсушивают на воздухе.

Остаток грунта на ситах взвешивают и определяют их процентное содержание в массе пробы. Содержание агрегатов П соответствующего размера вычисляют по формуле

| П = | а2 | ·100, (2) |
| --- | --- | --- |
|  | а1 |  |

где:  а1 -  масса пробы, г;

а2 – масса остатка на сите, г.

Степень размельчения глинистых грунтов должна соответствовать требованиям 4.1.4.

Д.2 Определение прочности образцов на сжатие и растяжение при изгибе

Д.2.1 Приготовление смесей

Для приготовления смесей грунты предварительно высушивают до воздушно-сухого состояния. Крупнообломочные грунты просеивают через сито с отверстиями 40 (25) мм, песчаные и глинистые – через сито с отверстиями 5 мм. В случаях, когда проектом предусмотрено улучшение зернового состава грунта вносят необходимые добавки. Смешение грунта с

добавками производят без увлажнения.

При изготовлении смеси грунта с цементом, известью или золой-уноса в грунт вносят вяжущее, смесь перемешивают и доувлажняют (с учетом содержащейся в грунте влаги) до оптимальной влажности.

При необходимости введения в грунт электролитов их вносят в виде водных растворов.

Оптимальную дозировку вяжущих веществ определяют путем подбора состава смеси грунта с вяжущим. С этой целью готовят 3–4 пробные смеси, отличающиеся по содержанию вяжущего на 1–2%. Из этих смесей уплотнением на ударнике стандартного уплотнения или уплотнением в стальных полых цилиндрических формах с двумя вкладышами изготавливают по 6 образцов диаметром и высотой 5 см (в случае крупности зерен или агрегатов до 5 мм) или 10 см.

Нагрузку уплотнения образцов на прессе подбирают с таким расчетом, чтобы плотность образцов была максимальной, достигаемой при оптимальной влажности на приборе стандартного уплотнения. Ориентировочно нагрузка уплотнения составляет 10–15 МПа. Время выдерживания смеси под нагрузкой – 3 минуты.

Образцы-балочки готовят прессованием в стальных формах с двухсторонними вкладышами нагрузкой, обеспечивающей максимальную плотность смеси. Размеры образцов-балочек из глинистых и песчаных грунтов составляют 4×4×16 см, из крупнообломочных грунтов – 10×10×40 см.

Изготовленные образцы хранят в ванне с гидравлическим затвором, либо в эксикаторах над водой, либо во влажном песке.

Образцы из грунтов, укрепленных портландцементом или шлакопортландцементом, хранят 28 суток и затем определяют требуемые показатели физико-механических свойств. Для получения ориентировочных значений предела прочности при сжатии в более ранние сроки твердения образцы испытывают после 7 суток хранения. При этом показатели прочности должны составлять не менее 60% от марочной прочности.

Можно использовать ускоренные методы определения прочности укрепленного грунта, позволяющие испытывать образцы через 6 часов после их изготовления.

Образцы из грунтов, укрепленных медленнотвердеющими вяжущими

(известь, зола-уноса,  бокситовый и белитовый шлам, молотый шлак) хранят 90 суток. Для получения ориентировочных значений предела прочности при сжатии образцы можно хранить 28 суток. Полученные величины должны составлять не менее 50% значений, указанных в таблице 2 раздела 5.2.

Д.2.2  Испытания образцов

Предел прочности на растяжение при изгибе и при сжатии определяют на образцах, подвергнутых полному или капиллярному водонасыщению.

Образцы укрепленных грунтов, применяемые в районах со среднемесячной температурой наиболее холодного месяца минус 10о С и

ниже, водонасыщают полностью. Если в районах применения укрепленных  грунтов эта температура выше минус 10о С -  подвергают капиллярному водонасыщению.

Полное водонасыщение образцов производят в спокойной воде в течение 3 суток, причем в первые сутки образцы погружают в воду на 1/3 высоты, а в последующие – полностью. Капиллярное водонасыщение образцов производят через слой влажного песка,  используя специальное приспособление (см. рисунок Г.1, приложение Г). Образцы капиллярно насыщают в течение трех суток.

Предел прочности при сжатии определяют на гидравлическом или механическом прессе мощностью 0,5…5 и 10…20 т. Пресс должен быть снабжен силоизмерителем, позволяющим определять прочность при сжатии с погрешностью 2%. Скорость нагружения при холостом ходе пресса должна составлять 3 мм/мин. Образец устанавливают в центре нижней плиты и производят его нагружение.

Предел прочности при сжатии Rcж  вычисляют по формуле:

| Rcж = | Р· 10-2 | , | (3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F |  |  |

где:   Р – разрушающая нагрузка, Н;

10-2 – коэффициент пересчета в МПа;

F  - первоначальная площадь поперечного сечения образца, см2.

За результат определения принимают среднее арифметическое значение испытания  трех образцов. Предел прочности на растяжение при изгибе определяют на образцах-балочках. Испытания проводят на прессах, оборудованных дополнительно специальными траверсами, несущими на себе цилиндрические опоры для балочек, при этом одна из опор должна быть подвижной. Перед испытанием образцы насыщают водой и помещают на две опоры, расстояние между которыми составляет 14 см для балочек размером 4×4×16 см и 30 см – для балочек размером 10×10×40 см. Образец нагружают по середине пролета по всей ширине через подкладку под верхнюю плиту пресса.

Предел прочности на растяжение при изгибе Rизг вычисляют по формуле:

| Rизг = | 3· Р· l ·10-2 | , (4) |
| --- | --- | --- |
|  | 2· b· h2 |  |

где:  Р – разрушающая нагрузка, Н;

l  -  расстояние между опорами, см;

b, h – соответственно, ширина и высота балочки, см.

Приложение Е. Основные методические положения полевых и лабораторных испытаний грунтов, укрепленных органическими вяжущими

(обязательное)

Е.1 Подбор составов смесей

При подборе составов смесей следует определить оптимальную дозировку основного вяжущего и установить необходимость введения ПАВ и гранулометрических добавок в зависимости от вида грунта, его физико-химических свойств. При этом должны быть обеспечены требуемые показатели физико-механических свойств укрепленных грунтов.

Подбор составов смесей включает следующие этапы:

–отбор проб  материалов и установление соответствия их свойств требованиям соответствующих нормативных документов, определение оптимального содержания воды в смеси  и максимальной плотности образцов;

– определение необходимого количества вяжущего и добавок путем приготовления нескольких пробных составов смесей и лабораторных образцов из них; определение физико-механических показателей образцов;

– сопоставление полученных показателей физико-механических свойств с требованиями настоящего стандарта и выбор оптимальной смеси, удовлетворяющей этим требованиям.

Выбор органического вяжущего и добавок зависит от состава и свойств укрепляемых грунтов, а также условий их работы в дорожной одежде и производится в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 5 настоящего стандарта. Ориентировочно дозировка основного вяжущего может быть принята по таблице Ж.1 приложения Ж. Расход вяжущих и добавок уточняют при лабораторном подборе состава смесей и определении показателей физико-механических свойств образцов из укрепленных грунтов.

При укреплении грунтов  органическими вяжущими следует различать «влажность грунта при смешении его с органическими вяжущими» и «оптимальную влажность смеси при уплотнении». Влажность грунта при смешении – это та наименьшая влажность, при которой органическое вяжущее равномерно распределяется в грунте. Эту влажность определяют методом подбора по визуальной оценке качества смеси. Под оптимальной влажностью при уплотнении смеси понимают ту влажность, при которой достигается максимальная ее плотность, предел прочности при сжатии образцов имеет наибольшее значение, а набухание наименьшее.

Е.2 Приготовление смесей

Для приготовления смесей грунты предварительно высушивают и просеивают через сито с отверстиями  25 мм (крупнообломочные грунты) или  5 мм (песчаные и глинистые грунты). В случаях, когда предусмотрено улучшение зернового состава грунта, вносят соответствующие добавки.

При использовании в качестве вяжущих жидкого битума или битумной эмульсии грунты в воздушно-сухом состоянии сначала перемешивают с активными добавками, увлажняют до оптимальной влажности при смешении, после чего вводят битум, предварительно нагретый до рабочей температуры или битумную эмульсию. Смесь грунта с вяжущим перемешивают, увлажняют до оптимальной влажности при уплотнении и вновь перемешивают.

Смеси без добавок активных веществ приготавливают следующим образом: перемешивают увлажненный до влажности перемешивания грунт с вяжущим, затем доувлажняют до оптимальной влажности уплотнения и снова перемешивают.

Смеси из грунтов, укрепленных двумя вяжущими (битумной эмульсией и цементом или жидким битумом и цементом) готовят следующим образом. Воздушно-сухой грунт перемешивают с цементом и увлажняют. В смесь добавляют битумную эмульсию или жидкий битум и перемешивают до получения однородной по цвету массы в мешалке без подогрева.

Для определения оптимального состава смеси готовят 4–6 составов с несколькими дозировками органического вяжущего. При комплексной обработке грунта двумя вяжущими варьируют содержание как минерального, так и органического вяжущего.

Е.3. Приготовление и испытание образцов

Образцы готовят из смесей путем уплотнения их в полых металлических формах в течение 3 минут под нагрузкой 30 МПа для грунтов, укрепленных органическими вяжущими с активными добавками и без них; и 15 МПа – для грунтов, укрепленных органическими вяжущими совместно с минеральными.

Образцы из укрепленных грунтов с активными добавками или без них хранят на воздухе при температуре 20о С. Образцы из укрепленных грунтов, содержащих в своем составе более 4% минеральных вяжущих, хранят при температуре 20о С в ванне с гидравлическим затвором или в эксикаторе.

Образцы из грунтов, укрепленных органическими вяжущими с активными добавками или без них испытывают через 7 суток;  из грунтов, укрепленных органическими вяжущими совместно с цементом – через 28 суток.

При испытании на водонасыщение образцы, предназначенные для применения в районах со среднемесячной температурой самого холодного месяца минус 20о С и ниже, подвергают полному водонасыщению, а из укрепленных грунтов, предназначенных для применения в районах со среднемесячной температурой самого холодного месяца выше минус 10о С – капиллярному.

Перед испытанием на сжатие образцы  выдерживают при температурах 50оС и 20оС  2 часа  на воздухе.

Сформировавшиеся образцы испытывают в соответствии с ГОСТ 12801 на прочность при сжатии в сухом и водонасыщенном состоянии, на растяжение при изгибе, определяют водонасыщение и набухание.

Морозостойкость укрепленных грунтов определяют в соответствии с приложением Г.

Приложение Ж. Ориентировочный расход вяжущих

(рекомендуемое)

Таблица Ж.1.  Вяжущие органические

| Грунты | Расход органического вяжущего |  |
| --- | --- | --- |
|  | жидкого нефтяного битума | битумной эмульсии (по содержанию битума), вспененного битума |
| Крупнообломочные оптимального состава, пески крупные и средние | 3–5 66–110 | 3–5 66–110 |
| Крупнообломочные неоптимального состава, пески мелкие, пылеватые | 4–6 88–130 | 4–6 88–130 |
| Супеси тяжелые, суглинки легкие | 5–8 110–180 | 5–7 110–160 |
| Суглинки тяжелые, глины песчаные и пылеватые | 8–10 180–220 | 6–7 130–160 |
| Примечание – Расход вяжущих материалов указан: в числителе в % массы смеси, в знаменателе в кг/м3. |  |  |

Таблица Ж.2  Вяжущие минеральные

| Грунты | Расход минеральных вяжущих материалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | портландцемент, шлакопортландцемент |  | известь |  |
|  | покрытие или верхний слой основания | нижний слой основания | покрытие или верхний слой основания | нижний слой основания |
| Крупнообломочные оптимального состава, пески крупные и средние | 4 – 8 80 – 180 | 3 – 6 60 – 120 | 3 – 6 60 – 120 | 3 – 4 60 – 80 |
| Крупнообломочные неоптимального состава, пески мелкие, пылеватые | 6 – 12 100 – 210 | 4 – 8 70 – 140 | – | – |
| Супеси, суглинки легкие | 8 – 12 160 – 240 | 4 – 7 80 – 140 | 6 – 8 100 – 140 | 4 – 6 70 – 100 |
| Суглинки тяжелые | 11 – 14 200 – 250 | 8 – 12 150 – 220 | 7 – 8 120 – 150 | 5 – 6 80 – 100 |
| Глины песчаные и пылеватые | 13 – 15 230 – 270 | 10 – 12 180 – 220 | 8 – 10 140 – 170 | 6 – 8 100 – 140 |
| Примечание– Расход вяжущих материалов указан: в числителе в % массы смеси, в знаменателе в кг/м3. |  |  |  |  |

Библиография

| [1] | СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве |
| --- | --- |
| [2] | СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги |
| [3] | ВСН 37-84. Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| [4] | СН 25–74 Инструкция по применению грунтов, укрепленных вяжущими материалами, для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов |
| [5] | Руководство по грунтам и материалам, укрепленным неорганическими вяжущими |
| [6] | Руководство по грунтам и материалам, укрепленным органическими вяжущими |
| [7] | Oliver Kuhl. Das neue Merkblatt uber Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen mit Bindemitteln. Strasse und Autobahn, 2005 N7 |
| [8] | Памятка по укреплению и осушению грунтов вяжущими, 2007 (перевод с немецкого языка) |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к проекту стандарта «Устройство оснований дорожных одежд»

- Основание для разработки стандарта

Приказ Минрегионразвития №624 и п.16 Программы стандартизации Национального объединения строителей на 2010 – 2011 годы.

- Цели и задачи разработки стандарта

Совершенствование нормативной базы, участие в техническом регулировании дорожно-строительной отрасли, внедрение новых технологий.

- Данные о стандартизации объекта к началу разработки проекта стандарта

Стандарт разрабатывается впервые.

- Характеристика объекта стандартизации

В стандарте представлены область применения, требования к материалам и конечному продукту, контроль качества и технология работ по устройству дорожных оснований из укрепленных грунтов.

- Научно-технический уровень объекта стандартизации

В основу стандарта положен уникальный научно-производственный опыт, приобретенный за последние 50 лет в России в результате научной деятельности большого количества научно-исследовательских центров (прежде всего, Союздорнии). Научные исследования в этих центрах, касающиеся разработки методов укрепления грунтов, учета дорожно-климатических условий, особенностей взаимодействия грунтов с вяжущими, типов получаемых структур и свойств укрепленных грунтов легли в основу первых нормативных документов. Последующие исследования заложили основы технологий производства работ. Основной заслугой ученых некоторых западных стран (Германия, Франция, США) является разработка новых современных средств механизации, позволяющих значительно повысить качество смесей и конструктивных слоев из укрепленных грунтов. Использование подобных машин предусмотрено п.6 стандарта. При разработке требований к укрепленным грунтам опирались в основном на исследования и практический опыт российских специалистов, учитывающий особенности работы укрепленных грунтов в дорожных конструкциях дорог, строящихся в пяти дорожно-климатических зонах. Таким уникальным опытом не обладает ни одна страна в мире.

- Технико-экономическая эффективность от внедрения стандарта

Как указано во введении применение слоев из укрепленных грунтов вместо равнопрочных оснований из привозных каменных материалов приводит к снижению их стоимости на 20–60%.

Особенно эффективно использование укрепленных грунтов в районах строительства, лишенных месторождений каменных материалов, таких как центральные и южные области европейской части России, Западная Сибирь.

При строительстве дорожных одежд в этих районах возникает необходимость в перевозках щебня на большие расстояния, что увеличивает первоначальную его стоимость в 3 – 6 раз и является главной причиной значительного удорожания строительства.

Помимо отмеченной экономической эффективности дорожные одежды с конструктивными слоями из укрепленных грунтов имеют следующие существенные преимущества по сравнению с дорожными одеждами из зернистых материалов:

– более длительное сохранение ровности покрытия, особенно при интенсивном морозном пучении грунта земляного полотна;

– значительное улучшение водно-теплового режима земляного полотна;

– уменьшение на 15 – 45% потребности в дефицитных минеральных материалах и в 1,5 – 3 раза в транспорте;

– сокращение трудозатрат в 1,5 – 2 раза.

Измерения показали, что в весеннее время общий модуль упругости на участках с основанием или другими слоями из укрепленных грунтов в  1,5–3 раза выше, чем на аналогичных объектах со слоями из зернистых материалов, а прогибы в 1,3–3,2 раза меньше.

- Предполагаемый срок введения стандарта в действие и предполагаемый срок его действия

Предполагаемый срок введения стандарта в действие – вторая половина 2012 года.

Предполагаемый срок действия стандарта 10–15 лет.

- Взаимосвязь с другими стандартами

При разработке стандарта использованы следующие нормативные отечественные документы: СН 25–74; ГОСТ 23558–94; ГОСТ 30491–97; Руководство по грунтам и материалам, укрепленным органическими вяжущими; Руководство по грунтам и материалам, укрепленным неорганическими вяжущими; проекты ГОСТов по грунтам, укрепленным органическими и неорганическими вяжущими.

Использованы также в части разработки технологии работ нормативно-технические документы Германии, Франции, США.

- Источники информации

Федеральный закон РФ об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации.

ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог».

ОДН 216.1.001-2005 «Рекомендации по разработке и применению документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства». 	Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 164-ФЗ «О техническом регулировании».

ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению.

ГОСТ 8.310-90 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная служба стандартных справочных данных. Основные положения.

ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения.

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Общие  положения.

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

ГОСТ Р 1.12-2004  Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения.

ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов.

СТО НОСТРОЙ 1.0. «Система стандартизации Национального объединения строителей. Основные положения»

СТО НОСТРОЙ 1.1. «Система стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты Национального объединения строителей. Порядок разработки, утверждения, оформления, учета изменения и отмены».

- Дополнительные сведения

10.1 Применение укрепленных грунтов в дорожных конструкциях

Укрепленные грунты в зависимости от их физико-механических свойств, категории автомобильной дороги, дорожно-климатической зоны и других факторов используют:

- для устройства слоев оснований и повышения прочности верхней части земляного полотна на дорогах с интенсивным движением;

- для устройства покрытий облегченного типа с устройством защитного слоя на местных дорогах;

- для строительства покрытий и оснований аэродромов, промышленных и лесовозных дорог, площадей, стоянок автотранспорта.

Принципы конструирования дорожных одежд с использованием укрепленных грунтов и многолетний производственный опыт эксплуатации таких дорожных одежд позволяют рекомендовать следующие основные схемы конструкций дорожных одежд (см. рисунок 1).

В конкретных случаях могут быть разработаны конструкции дорожных одежд, отличные от приведенных на рисунке 1.

Для дорог I и II категории

|  |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |
|  | 5 |  |  |
|  | 7,8,9 |  | 7,8,9 |
|  | 8,9,10 |  | 9,10 |

Для дорог III категории

|  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 1,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  | 7 |  | 5 7,8,9 |  | 7,9 |
|  | 7,8,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 10 |  |  |  | 10,9 |  |  |

Для дорог IV и V категории

|  | 1,3 |  | 4 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7,9 |  | 5,6 |  | 7,8,9 |
|  |  |  | 7,8,9 |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  | 10 |  |  |

- 1 – одно- или двухслойное асфальтобетонное покрытие;

- 2 – цементобетонное покрытие;

- 3 – покрытие из битумоминеральной смеси;

- 4 – поверхностная обработка или тонкий защитный слой;

- 5 – черный щебень;

- 6 – покрытие, устроенное методом смешения или пропитки;

- 7 – основание или покрытие из грунта, укрепленного комплексными методами;

- 8 –  основание или покрытие из грунта, укрепленного органическими вяжущими;

- 9 – основание или покрытие из грунта, укрепленного минеральными вяжущими;

- 10 – слой основания из песка или крупнообломочного материала

Рисунок 1.     Конструкции дорожных одежд со слоями из укрепленных грунтов

При назначении конструкции дорожной одежды следует учитывать климатические особенности района строительства.

Нормативные значения модулей упругости конструктивных слоев из укрепленных грунтов приведены в  ОДН 218.046-01.

10.2 Мероприятия по увеличению трещиностойкости конструкций

Для ограничения количества отраженных трещин в покрытиях из асфальтобетона или органоминеральных смесей, укладываемых на основание из цементогрунта, необходимо использовать специальные конструктивные и технологические решения, такие как:

–  устройство трещинопрерывающих прослоек между слоями основания и покрытия;

–  фрагментирование оснований путем устройства швов с последующей их заливкой мастикой;

–  армирование битумоминеральных покрытий и жестких оснований;

–  увеличение деформативности жестких оснований за счет уменьшения дозировок цемента или введение в смесь органических вяжущих;

– повышение деформативности и  трещиностойкости покрытий.

При назначении дорожной конструкции с тонкослойными (3–6 см) покрытиями из асфальтобетона или битумоминеральной смеси на основании из цементогрунта (комплексно укрепленного грунта) для обеспечения сдвигоустойчивости в плоскости раздела и трещиностойкости конструкции следует учитывать технологические особенности строительства, заключающиеся в правильном выборе режимов подгрунтовки основания.

10.3 Особенности комплексно укрепленных грунтов

В настоящем стандарте помимо широко распространенных методов укрепления грунтов минеральными и органическими вяжущими включен комплексный метод укрепления, предполагающий использование при обработке грунтов двух вяжущих – органического и минерального.

В результате многолетних исследований и производственного опыта было установлено, что укрепленные комплексным методом грунты приобретают повышенную сдвиго-, морозоустойчивость и при необходимости могут быть менее жесткими и более деформативными материалами. Разработка комплексных методов укрепления грунтов открыла более широкие возможности для направленного регулирования процессов структурообразования, создания повышенной прочности и других свойств укрепленных грунтов в зависимости от области применения такого материала в различных природных условиях.

К настоящему времени разработано более 200 методов укрепления грунтов с использованием в качестве вяжущих и активных добавок большого числа продуктов, в основном являющихся отходами производства или вторичными ресурсами. Большинство разработанных методов до сих пор не внедрено в производство, поэтому в проект стандарта  внесены вяжущие и добавки, хорошо себя зарекомендовавшие в процессе опытно-производственных работ.

10.4 Оценка предлагаемого метода определения морозостойкости укрепленных грунтов

В настоящем стандарте оценивать морозостойкость укрепленных грунтов предлагается по методике, разработанной СоздорНИИ при участии авторов настоящего стандарта в 70–80 годы и действующей в России до 1994 г. Указанная методика выгодно отличается от ныне действующей и изложенной в ГОСТ 23558-94 возможностью более полно учитывать условия работы конструктивного слоя из укрепленного грунта в дорожной одежде (местоположение укрепленного грунта в дорожной конструкции, переменное количество циклов замораживания-оттаивания, температура замораживания образцов и степень их насыщения водой в зависимости от дорожно-климатической зоны) и значительно меньшей трудоемкостью испытания. Для оценки морозостойкости по действующей методике требуется изготовить и испытать 21 образец, по предлагаемой – всего 6.

Авторы настоящего проекта стандарта подготовили проекты новых ГОСТов взамен действующих, где морозостойкость укрепленных грунтов также предлагается оценивать по старой методике. В настоящее время проекты новых ГОСТов находятся в стадии согласования и утверждения.

10.5 Другие дополнительные сведения

Исследованиями, проведенными за последние 10 лет, было доказано чрезвычайно важное влияние степени уплотнения укрепленного грунта на получаемые физико-механические свойства и расчетные характеристики. Авторы проекта стандарта сочли важным и необходимым впервые внести требования к коэффициенту уплотнения смесей на дороге.

В приложении А представлена область применения грунтов, укрепленных минеральными вяжущими.  Рекомендации по использованию  марок М10–М40 объясняются  желанием избежать большого количества температурно-усадочных трещин и экономией минеральных вяжущих. Марки М60–М100, рекомендуемые ГОСТом 23558-94, предназначены для строительства дорожных  оснований из укрепленных минеральными вяжущими оптимальных щебеночно-песчаных смесей.

В приложении В предлагается большое количество химических добавок, способствующих улучшению свойств укрепленных грунтов.

Техническая целесообразность и экономическая эффективность этих добавок должны быть подтверждены проведением  необходимых лабораторных исследований.

В приложениях Д и Е к стандарту приведены основные методические положения по контролю свойств укрепленных грунтов.  По понятным причинам авторы  не могут  представить в стандарте очень большое количество  методик по испытанию исходных грунтов, вяжущих и активных добавок. Поэтому при необходимости проведения лабораторных и полевых испытаний, не представленных в стандарте,  следует пользоваться необходимой научно-технической литературой.

В таблице 1 стандарта приведены требования к укрепленным грунтам с использованием органических и комплексных вяжущих материалов. Этими требованиями водонасыщение укрепленных грунтов ограничивается 12% по объему. В некоторых случаях при использовании специфических грунтов (мелкие одноразмерные пески, суглинки, глины) это требование выполнить сложно. Поэтому применение указанных грунтов допустимо в тех случаях, если они отвечают всем другим требованиям (в том числе морозостойкости).

Руководитель разработки:                          В.М. Ольховиков