НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Автомобильные дороги

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

Строительство оснований из минеральных материалов, не обработанных вяжущими

СТО НОСТРОЙ 2.25.ххх.3-2011

Издание официальное

СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Открытое акционерное общество

«Центр проектной продукции в строительстве»

Москва 2011

Предисловие

| 1 | РАЗРАБОТАН | СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| --- | --- | --- |
| 2 | ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ | Аппаратом Национального объединения строителей СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| 3 | УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Решением Совета Национального объединения строителей от _________ № ____ |
| 4 | ВВЕДЕН | ВПЕРВЫЕ |

© Национальное объединение строителей, 2011

© НП «МОД «СОЮЗДОРОСТРОЙ», 2011

Содержание

| Введение | IV |
| --- | --- |
| 1. Область применения ………………………………………………... | 1 |
| 2. Нормативные ссылки ……………………………………………….. | 1 |
| 3. Термины и определения ……………………………………………. | 2 |
| 4. Технические требования к материалам для устройства дорожных оснований …………………………………………………………………. | 3 |
| 5. Требования к основаниям дорожных одежд, устраиваемым без применения вяжущих материалов ……………………………………… | 7 |
| 6. Технология производства работ …………………………………… | 9 |
| 7. Контроль качества и приемка работ ………………………………. | 16 |
| 8. Охрана труда и окружающей природной среды ………………….. | 17 |
| Библиография | 19 |
| Приложение А | 20 |

Введение

Настоящий стандарт предназначен для выполнения работ по строительству оснований дорожных одежд из минеральных материалов, не обработанных вяжущими.

Целью разработки является реализация в Национальном объединении строителей программы, принятой Министерством регионального развития совместно с министерством транспорта и Национальным объединением строителей по актуализации СНиПов и ГОСТов, гармонизации Российских и зарубежных норм, а также Градостроительного кодекса Российской Федерации [1]; Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» [2], Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384 – ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [3], Федерального закона от 1 декабря 2007 г. №315-ФЗ «О саморегулирующих организациях» [4], Федерального закона от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5].

Стандарт организации содержит основные положения по строительству дорожных оснований из щебеночных и гравийных материалов, не обработанных вяжущими, технические требования к этим материалам,  вопросы контроля качества, охраны труда и окружающей среды.

При  разработке данного стандарта использованы действующие в России нормативно-технические документы по данному вопросу (СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги; ВСН 7-89, Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий и др.) и за рубежом (Технические условия и  требования по устройству слоев без применения вяжущих материалов в дорожном строительстве ZTV SoB 04: 2007, TLYestein-STB 04:2004, СТО НОСТРОЙ 1.1-2010 и др.)

Авторский коллектив: к.т.н В.М. Ольховиков (руководитель коллектива), С.Ф. Балашов, к.т.н Г.С. Бахрах, к.т.н. Л.Б. Каменецкий, д.т.н. B.C. Прокопец, ЮН. Розов, к.т.н. О.А. Рычкова (СибАДИ), к.т.н С.Ф. Филатов (СибАДИ), С.Г. Фурсов, с участием Г.С. Горлиной, Н.П. Кикава, С.Ю. Розова.

Работа выполнена под руководством д.т.н., профессора В.В.Ушакова (МАДИ) и к.т.н. Л.А.Хвоинского (СРО НП «МОД СОЮЗДОРСТРОЙ.

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

Строительство оснований из минеральных материалов,

не обработанных вяжущими

Дата введения – ____________

1 	Область применения

Настоящий стандарт распространяется на устройство оснований дорожных одежд из минеральных материалов (щебня, гравия, песка и т.п.), не обработанных вяжущими, под покрытия из асфальтобетонных и органоминеральных смесей при строительстве (реконструкции) и ремонте автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и муниципального значения.

2 	Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

- 	ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия.

- 	ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.

- 	ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.

- 	ГОСТ 8735-88  Песок для строительных работ. Методы испытаний.

- 	ГОСТ 8736-93* Песок для строительных работ. Технические условия.

- 	ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.

- 	ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

3 	Термины и определения

В настоящем разделе стандарта применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1	основание: часть конструкции дорожной одежды, расположенная под покрытием и обеспечивающая совместно с покрытием перераспределение напряжений в конструкции и снижение их величины в грунте рабочего слоя земляного полотна, а также обеспечивающая морозоустойчивость и осушение конструкции.

3.2	строительство основания:  технологический процесс строительства нижних конструктивных слоев дорожных одежд согласно инженерному проекту.

3.3 	щебень из горных пород: неорганический зернистый материал с зернами крупностью свыше 5 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов.

3.4. 	гравий из горных пород: неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью свыше 5 мм, получаемый рассевом природных гравийно-песчаных смесей.

3.5	строительство оснований методом заклинки: слой, устраиваемый из щебня по ГОСТ 8267-93 крупных фракций (40-80 мм, 80-120 мм) в качестве основного материала, и фракций 10-20 или 5-10 мм в качестве расклинивающего;

3.6 	строительство оснований из плотных смесей: слой устраиваемый из щебеночно-гравийно-песчаных смесей, удовлетворяющих ГОСТ 25607-94.

4 	Технические требования к материалам для устройства дорожных оснований.

В данном разделе приведены требования к готовым щебеночно-песчаным, гравийно-песчаным, щебеночно-гравийно-песчаным смесям, применяемым для устройства оснований автомобильных дорог, а также к щебню, применяемому для устройства оснований по способу заклинки.

Щебеночно-песчаные, гравийно-песчаные и щебеночно-гравийно-песчаные смеси (далее — готовые смеси) и щебень, применяемый для устройства оснований по способу заклинки, должны соответствовать требованиям  настоящего  стандарта  и  изготовляться  по технологическому  регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем.

4.1 	Требования к щебню для устройства оснований по способу заклинки:

4.1.1	Щебень, применяемый для устройства оснований по способу заклинки, должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267 по зерновому составу, прочности, истираемости, морозостойкости, содержанию пылевидных и глинистых частиц, глины в комках, содержанию дробленых зерен в щебне из гравия и устойчивости структуры щебня против железистого и силикатного распадов.

Марка по дробимости щебня из осадочных горных пород не должна быть ниже 400.   Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне не должно превышать 25%.

4.1.2 	Щебень в зависимости от выполняемой функции при устройстве оснований подразделяют на основной и расклинивающий. В качестве основного применяют щебень фракций 40—80 или 80—120 мм. В качестве расклинивающего для фракции 40—80 мм применяют щебень фракций 5—10 или 10—20 мм (смесь фракций 5—20 мм), готовые смеси С6, С11 (см. таблицу 4); для фракции 80—120 мм применяют щебень фракций 5—20 и 20—40 мм (смесь фракций 5—40 мм), готовые смеси С5, C10 (см. таблицу 4).

4.1.3. 	Марки по прочности и морозостойкости должны соответствовать требованиям таблицы 1.

Т а б л и ц а   1 –  Марки щебня по прочности и морозостойкости

| Свойства материалов | Метод заклинки (щебень) |  | Плотные смеси |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Категории автомобильных дорог |  |  |  |  |
|  | I - III | IV-V | I, II | III | IV, V |
| Марка по прочности на раздавливание в цилиндре в водонасыщенном состоянии не ниже для: |  |  |  |  |  |
| - изверженных пород | 800 | 600 | 800 | 600 | 600 |
| - осадочных пород | 600 | 300 | 400 | 400 | 200 |
| - гравия и щебня из гравия | 600 | 400 | 400 | 400 | 200 |
| Марка по истираемости, не ниже | ИЗ | ИЧ | ИЗ | ИЗ | ИЧ |
| Марка по морозостойкости для районов со среднемесячной температурой воздуха наиболее холодного месяца, не ниже для ⁰C: |  |  |  |  |  |
| от 0 до - 5 | F15 | ― | F15 | ― | ― |
| от -5 до -15 | F25 | F15 | F25 | F15 | ― |
| от -15 до - 30 | F50 | F25 | F50 | F25 | F15 |
| ниже - 30 | F75 | F50 | F75 | F50 | F25 |

4.1.4 	Щебень из изверженных и метаморфических пород марки по дробимости 600 и ниже, щебень из осадочных пород марки 400 и щебень из гравия марки 600 и ниже характеризуют показателями пластичности и водостойкости.

4.1.5 	Марка щебня по пластичности должна соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2.

Т а б л и ц а   2 –  Марка щебня по пластичности

| Марка по пластичности | Число пластичности |
| --- | --- |
| Пл1 | До 1 включ. |
| Пл2 | Св.1 до 5 |
| ПлЗ | Св. 5 до 7 |

Щебень более высоких марок по дробимости, приведенных в п. 4.1.3, относят к марке по пластичности Пл1.

4.1.6 	Марка щебня по водостойкости должна соответствовать требованиям, приведенным в таблице 3.

Т а б л и ц а   3  –  Марка щебня по водостойкости

| Марка по водостойкости | Потеря массы при испытании, % |
| --- | --- |
| В1 | До 1 включ. |
| В2 | Св. 1 до 3 |

Щебень более высоких марок по дробимости,  приведенных в п. 4.1.4, относят к марке по водостойкости В1.

4.2 	Требования к готовым смесям для устройства оснований

4.2.1 	Зерновой состав готовых смесей должен соответствовать требованиям, приведенным в таблице 4.

Т а б л и ц а    4  –  Зерновой состав готовых смесей

| Номер смеси | Наибольший размер зерен Д, мм | Полный остаток, % по массе, на ситах с размерами отверстий, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 120 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 | 2,5 | 0,63 | 0,16 | 0,05 |
| Смеси для оснований (непрерывная гранулометрия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С3 | 120 | 0-10 | 10-30 | 30-50 | 40-65 | 54-75 | 65-85 | 71-90 | 82-95 | 90-98 | 95-100 |
| С4 | 80 | 0 | 0-10 | 15-35 | 28-55 | 40-70 | 50-80 | 60-85 | 80-95 | 91-97 | 95-100 |
| С5 | 40 | 0 | 0 | 0-10 | 25-60 | 45-80 | 57-85 | 67-88 | 80-95 | 90-97 | 95-100 |
| С6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0-10 | 25-60 | 50-77 | 58-85 | 80-95 | 90-97 | 95-100 |
| С7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 0-37 | 30-60 | 50-77 | 75-95 | 85-97 | 90-100 |
| С8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 0-40 | 20-55 | 55-87 | 75-98 | 90-100 |
| Смеси для основании (прерывистая гранулометрия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С9 | 80 | 0 | 0-10 | 15-35 | 28-55 | 40-70 | 50-80 | 50-80 | 60-88 | 85-97 | 95-100 |
| С10 | 40 | 0 | 0 | 0-010 | 25-60 | 45-80 | 57-85 | 57-85 | 71-91 | 87-97 | 95-100 |
| С11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0-10 | 25-60 | 50-77 | 50-77 | 70-88 | 85-97 | 95-100 |
| П р и м е ч а н и е – Номера смесей приведены в соответствии с п.3.2.1 ГОСТ 25607-2009 для оснований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.2 	Марка по пластичности готовых смесей, определяемая на зернах размером менее 0,63 мм, входящих в состав смесей, должна соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2.

4.2.3 	Содержание в готовых смесях частиц размером менее 0,05 мм (пылевидных и глинистых) должно соответствовать требованиям, приведенным в таблице 4.

Допускается недостаток частиц размером менее 0,05 мм дополнять путем смешения с суглинками, пылеватыми песками и отходами промышленного производства (золошлаковыми смесями, фосфогипсом, нефелиновыми шламами и др.).

Содержание глины в комках от общего количества пылевидных и глинистых частиц в готовых смесях для оснований должно быть не более 20 % по массе.

4.2.4 	Водостойкость щебня и гравия, входящих в состав смесей, должна соответствовать требованиям, приведенным в таблице 3.

4.2.5 	Щебень и гравий, входящие в состав смесей, должны соответствовать требованиям Г0СТ 8267 по прочности, истираемости, морозостойкости, содержанию дробленых зерен в щебне из гравия, устойчивости структуры против железистого и силикатного распадов.

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне и гравии не должно превышать 35 %.

Допускается применение в смесях щебня  двух и более разновидностей горных пород.

В гравийный материал марки ДР12 и выше, содержащий более 50% зерен с гладкой поверхностью, рекомендуется добавлять щебень (щебень из гравия) в количестве не менее 25 % по массе для лучшего его уплотнения и повышения несущей способности.

4.3 	Щебень и готовые смеси в зависимости от величины суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф должны применяться:

- для строительства оснований без ограничения при Аэфф до 740 Бк/кг (класс II);

- для строительства оснований вне населенных пунктов и зон перспективной застройки  при Аэфф св. 740 до 1500 Бк/кг (класс III).

4.4 	Обеспеченность установленных настоящим стандартом требований к щебню и готовым смесям по зерновому составу (содержанию зерен размером менее наименьшего номинального размера и более наибольшего номинального размера) и содержанию пылевидных и глинистых частиц должно быть не менее 95 %.

5 	Требования к основаниям дорожных одежд, устраиваемым без применения вяжущих материалов

5.1 	Общие положения.

Дорожные основания являются основными несущими слоями дорожной одежды. Поскольку основное их назначение состоит в восприятии подвижной нагрузки и обеспечение требуемого упругого прогиба дорожной одежды толщина слоя основания значительно превышает толщину покрытия.

Основание из зернистых материалов устраивают, как правило, двухслойным. Верхний несущий слой из жестких и сдвигоустойчивых материалов (щебень, гравий, щебеночно-гравийно-песчаные смеси) и дополнительный слой, выполняющий морозозащитные и дренирующие функции.

Количество слоев оснований зависит от величины расчетной нагрузки, номенклатуры имеющихся строительных материалов, климатических и гидрологических условий. Выбор материала для строительства оснований делают на основе технико-экономических расчетов с учетом обеспечения бóльшего срока службы слоя основания и всей дорожной одежды.

Основной слой основания капитальных дорожных одежд преимущественно устраивают из прочных материалов, укрепленных вяжущими или из фракционированного щебня, уложенного по принципу расклинки. В конструкциях дорожных одежд для дорог с тяжелым и интенсивным движением на контакте слоев из крупнозернистых щебеночных или гравийных материалов с песчаными слоями или грунтом земляного полотна предусматривают устройство разделяющих прослоек из геотекстиля в целях предотвращения взаимопроникновения материалов смежных слоев.

Основания из щебеночных и гравийных материалов под покрытия из асфальтобетонных или органоминеральных смесей должны быть минимально деформируемыми под действием нагрузок. В этих случаях модуль упругости основания должен быть таким, чтобы изгибающие напряжения в покрытии не превосходили допустимых с учетом повторных нагрузок.

5.2 	Требования, предъявляемые к дорожному основанию из минеральных материалов.

В целях обеспечения благоприятных условий работы прикромочных частей дорожной одежды основание устраивают на 0,6 м шире проезжей части и краевой полосы, а дополнительный нижний слой основания из песка или другого зернистого материал  укладывают на всю ширину земляного полотна или  на 1 м шире верхнего слоя основания.

Толщина, ширина, ровность, поперечный уклон должны соответствовать проектным решениям. Рабочие отметки слоев основания не должны отклоняться от проектных более чем на ± 2,0 см.

Расчет дорожной одежды со слоями из минеральных материалов, не обработанных вяжущими, осуществляют в соответствии с ОДН 128.046-01 [1]. При этом модуль упругости основания, устроенного из фракционированного щебня 40-80 мм, приведена в таблице 5, а для оснований из щебеночно-песчаных и гравийно-песчаных смесей в таблице 6.

Т а б л и ц а  5 – Модуль упругости слоев, устраиваемых методом заклинки

| Материалы конструктивного слоя и материал для расклинки | Модуль упругости слоя из щебня, МПа |  |
| --- | --- | --- |
|  | Легкоупло-тняемого | Трудноупло-тняемого |
| Щебень фракционированный 40-80 мм с заклинкой: |  |  |
| - мелким щебнем размером 10-20 мм и 5-10 мм | 450 | 350 |
| - отсевом дробления | 300 - 350 | 200-250 |
| - известняковым, мелкой смесью или активным мелким шлаком | 400 | 300 |
| - мелким высокоактивным шлаком | 450 | 400 |
| - асфальтобетонный гранулят | 450 | 350 |
| Примечание – 1. Легкоуплотняемый щебень – щебень из изверженных и метаморфических пород марки по прочности менее 1000, щебень из гравия прочностью менее 800, шлаки пористой структуры, щебень из осадочных пород. 2. Трудноуплотняемый щебень – щебень из изверженных и метаморфических пород марки 1000 и более, щебень из гравия прочностью 800 и более , шлаки остеклованной структуры. |  |  |

Т а б л и ц а   6 – Модуль упругости слоев из смесей

| Максимальная крупность зерен, мм. | Модуль упругости слоев из материалов МПа |  |
| --- | --- | --- |
|  | щебеночно-песчаных | гравийно-песчаных |
| 120 | 280 | 240 |
| 80 | 275 | 230 |
| 40 | 260 | 220 |
| 20 | 240 | 200 |

Основания устраивают в один или два слоя, толщина которых в плотном теле при укладке на песчаный слой должна быть не менее 15 см, при укладке на твердый слой – не менее 8 см. Максимальная толщина слоя зависит от вида уплотняющего средства, но не должна превышать 30 см. Минимальная толщина распределяемого слоя должна в 1,5 раза превышать размер наиболее крупных частиц щебня (гравия).

6  Технология производства работ

Конструктивные слои из необработанных вяжущими минеральных материалов устраивают при наличии вблизи строящейся дороги месторождений горных пород, а также из привозных материалов при экономической целесообразности.

Лучшие транспортно-эксплуатационные и расчетные показатели имеют основания и покрытия, выполненные из щебня, полученного дроблением различных горных пород. В настоящее время наибольшее распространение находят слои, устраиваемые методами заклинки и из плотных оптимальных смесей.

6.1 Строительство оснований по способу заклинки.

6.1.1 Щебеночные основания, устраиваемые методом заклинки, обладают высоким модулем упругости, монолитностью, при увлажнении не теряют устойчивость и не вызывают образования трещин на покрытии. Устойчивость и прочность таких оснований обеспечивается хорошим взаимным заклиниванием щебенок и цементацией образующихся мелких частиц.

Щебеночное основание устраивают в два этапа:

- 	распределение основного щебня проектной толщины с учетом коэффициента уплотнения;

-	распределение расклинивающего щебня и окончательное уплотнение основания.

6.1.2	 Распределение основного – крупного щебня на первом этапе производят щебнеукладчиком или автогрейдером с обеспечением требуемой ровности и толщины. Распределение мелкого щебня на втором этапе рекомендуется производить навесными или прицепными щебнераспределителями  в количестве 10-15 м3/1000 м2.

Лучшие результаты достигаются при укладке щебня самоходными распределителями. Распределитель обеспечивает необходимую ровность укладываемого слоя, а также предварительное его уплотнение. После распределения щебня его подготавливают к укатке. Для этого при необходимости исправляют края уложенного слоя и выравнивают сопряжения полос основания. Затем проверяют поперечный профиль по шаблону, а ровность поверхности в продольном направлении – трехметровой рейкой.

При отсутствии распределителя профилирование щебня можно производить автогрейдером, оборудованным системой «Профиль – 1».

6.1.3 В случае укладки нижнего слоя распределителем щебень предварительно уплотняется виброплитами, поэтому исключают подкатку легкими катками, а окончательное уплотнение щебня выполняют тяжелыми катками с гладкими вальцами массой 9-12 т., комбинированными или пневмокатками массой не менее 16 т.

Укатку слоя начинают от обочин к оси дороги с перекрытием предыдущего прохода катка на 1/3 ширины вальца за 10-20 проходов по одному следу. Количество проходов по одному следу устанавливают пробной укаткой. По мере смещения к оси дороги количество проходов уменьшают. Достигнув оси дороги, каток возвращают к обочине и уплотнение проводят в том же порядке. В начале укатки скорость движения катка должна быть 1,5-2 км/ч, в конце укатки она может быть повышена до 5-7 км/ч. Для уменьшения трения между щебенками и ускорения взаимозаклинивания щебень поливают водой в количестве 15-25 л/м2.

Признаком уплотнения слоя является отсутствие подвижности щебня и следа  от катка, а также раздавливание щебенки, положенной на щебеночный слой.

6.1.4. В тех случаях, когда щебень укладывают автогрейдером, щебеночный слой уплотняют за два периода: в первый период уплотнение ведут легкими катками массой 5-7 т. за 5-7 проходов по одному следу без поливки водой. Укатку начинают со скоростью катка 1,5-2 км/ч от обочин к середине с перекрытием следа на 1/3 вальца катка. Во втором периоде слой уплотняют тяжелыми катками с поливом водой аналогично укатке щебня после укладки распределителем.

6.1.5 Уплотнение расклинивающего слоя ведут в той же технологической последовательности, что и при уплотнении нижнего слоя. В последней стадии укатки используют катки с металлическими вальцами массой 10-18 т и пневматическими массой 16-35 т. Для ускорения уплотнения эффективно применение виброкатков с поливкой водой в количестве 10-12 л/м2.

Признаками хорошего уплотнения слоя служат отсутствие подвижности щебня и следа от прохода тяжелого катка.

Максимальные толщины уплотняемого слоя приведены в таблице 7.

Т а б л и ц а   7 –  Максимальная толщина уплотняемого  слоя

| Тип катка | Масса катка, т | Толщина слоя, см |
| --- | --- | --- |
| С гладкими вальцами | 10 и более | 22 |
| На пневмошинах | 15 и более | 30 |
| Вибрационные и комбинированные | до 10 | 22 |
| Вибрационные и комбинированные | 16 и более | 30 |

Объем каменного материала для устройства основания в насыпном виде определяется с учетом коэффициента запаса по уплотнению 1,2-1,4 и уточняется пробной укаткой на первом этапе строительства.

6.2 	Строительство оснований из плотных смесей.

6.2.1 Для строительства дорожных оснований применяют смеси, имеющие минимальную пористость и проектируемые по кривым плотных смесей. Рекомендуемые зерновые составы смесей для устройства оснований приведены в таблице 4. Объем материала для устройства слоя определяется с учетом рекомендаций, изложенных в п. 6.1.5.

6.2.2	 Готовые смеси для устройства оснований могут быть получены: непосредственно с предприятия-поставщика (завода изготовителя); путем смешения необходимых компонентов в специальных смесительных установках; смешением компонентов смеси в заданном соотношении непосредственно на дороге.

Лучшие показатели слоя основания обеспечиваются при смешении компонентов смеси в установке. В этом случае смесь легко оптимизировать путем дозирования и введения в мешалку недостающих фракций  минеральных материалов и обеспечить оптимальное ее увлажнение.

Для получения подобранного состава смеси на дороге на нижележащий слой основания вывозят и распределяют ровным слоем с помощью автогрейдера необходимое количество более крупного материала, затем к нему добавляют последовательно более мелкие материалы. Спланированные материалы поливают водой, обеспечивая оптимальную влажность, перемешивают автогрейдером до образования однородной смеси, распределяют по ширине слоем одинаковой толщины и уплотняют.

В случае приготовления смеси в смесительной установке распределение ее целесообразно производить самоходным распределителем.

6.2.3 Уложенный слой смеси уплотняют комбинированными, пневмошинными или катками с металлическими вальцами от краев к середине. Скорость движения катков в начале участка 1,5-2 км/ч с доведением к концу уплотнения скорости до 5 км/ч. Для уплотнения применяют катки с постепенно увеличивающейся массой и удельным давлением. Для уплотнения щебня и гравия из прочных пород сначала используют 6-тонные катки, затем 10-12 и при окончании укатки – 10-18 т. При уплотнении минерального материала из пород малой прочности сначала применяют катки массой 3-5 т, а затем 6-10 т.

6.3. Средства механизации для уплотнения основания.

В процессе строительства оснований из минеральных материалов, не обработанных вяжущими, особое внимание должно быть уделено качеству уплотнения слоя, которое достигается путем оптимального подбора уплотняющих средств и количества их проходов.

Общее  количество проходов различных  катков по одному следу можно принять по таблице 8.

Т а б л и ц а   8 –  Количество проходов катков

| Тип катка | Рекомендуемая марка | Количество проходов при уплотнении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | метод заклинки |  | Плотные смеси |
|  |  | на 1 этапе | на 2 этапе |  |
| Гладковальцевый | ДУ-93 | 10 | 20 | 20 |
| С пневматическими вальцами | ДУ-100 | 10 | 20 | 20 |
| С комбинированными вальцами | ДУ-64, ДУ-99 | 6 | 12 | 12 |
| С вибрационными вальцами | ДУ-63, ДУ-98 | 4 | 8 | 8 |

6.4 Особенности строительства оснований при отрицательных температурах.

6.4.1 При организации работ в зимнее время особое внимание должно быть уделено подготовительными мероприятиям, проводимым до наступления морозов. К этим мероприятиям относятся:

- подготовка производственных предприятий (баз, карьеров и т.п.) для работы в зимних условиях;

- подготовка парка автомобилей и дорожных машин, утепление ремонтных пунктов и организация парковок-стоянок с подогревом воды и др;

- мероприятия обеспечивающие разработку песчаных, гравийных и щебеночных карьеров (например, заблаговременное проведение вскрышных работ, утепление и подготовка забоев, рыхление материалов и т.д.).

6.4.2 Перед началом работ поверхность земляного полотна тщательно очищают от снега и льда. При сильных снегопадах и метелях работы по основанию прекращают.

Для очистки поверхности земляного полотна от снега и льда рационально использовать автогрейдер с зубчатыми ножами. При этом угол резания должен находиться в пределах 35-40⁰, угол захвата 35-45⁰ при ледяной корке и 50-65⁰ при плотном снеговом покрове.

6.4.3 Условием успешного и качественного выполнения работ при отрицательных температурах является ускорение процессов погрузки гравийного (щебеночного) материала, обогащения (смешения), вывозки, укладки и уплотнения готовых смесей до их смерзания. Необходимо следить за тем, чтобы вывезенный на земляное полотно материал или смесь не содержал снега и льда и имел влажность, не превышающую критическую (Приложение А).

Во время оттепелей, а также перед весенним оттаиванием основание, устроенное при отрицательной температуре, следует очищать от снега и льда и обеспечить отвод воды.

Досыпку материала и исправление деформаций основания, устроенного при отрицательной температуре, следует производить только после просыхания земляного полотна и основания.

При температуре воздуха от 0 до минус 5 °С продолжительность работ по распределению, профилированию и уплотнению каменного материала влажностью до 3 % не должна превышать 4 ч, а при более низкой температуре - 2 ч. При влажности материала выше критической его следует обрабатывать растворами хлористых солей в количестве 0,3-0,5 % по массе.

6.4.4 При невозможности немедленной вывозки и укладки приготовленной в карьере гравийной, щебеночной, гравийно-песчаной смеси, а также при заготовке материала впрок во избежание преждевременного смерзания смесь обрабатывают хлористыми солями в количестве 20-30 кг/м3 (при температуре до -12°С - хлористым натрием, а ниже - хлористым кальцием).

Хлористые соли вводят в материал в твердом виде или в растворе. Сухую смесь применяют, если естественная влажность гравийного (щебеночного) материала больше 0,4-0,5 оптимальной. При влажности ниже оптимальной применяют раствор хлористого кальция концентрацией не менее 20 %.

6.4.5 В зимних условиях особое внимание уделяют обеспечению необходимого уплотнения смесей. Длину сменной захватки выбирают из расчета быстрого разравнивания и уплотнения материалов до их смерзания.

Уплотнение каменного материала при отрицательной температуре следует производить без увлажнения. Поэтому при устройстве основания из щебня в зимнее время строительные работы заканчивают на первом этапе (укладка крупного щебня). Все последующие операции  выполняют весной при положительной температуре

воздуха.

6.4.6 После уплотнения за основанием должен быть установлен тщательный уход. В районах с частыми оттепелями следует очищать покрытие от снега с тем, чтобы талая вода не переувлажняла основание и земляное полотно.

Весной в период максимальной влажности дорожного полотна устанавливают строгий контроль за движением технологического транспорта по основанию, построенному в зимнее время. Появившиеся деформации основания исправляют после полного оттаивания и просыхания земляного полотна и слоев основания.

7  Контроль качества и приемка работ

В процессе строительства основания должен осуществляться контроль качества материалов и устраиваемого слоя, который подразделяется на входной, операционный и приемочный.

7.1 При  входном контроле качество материалов оценивается по паспортам и собственными испытаниями на соответствие требованиям настоящего СТО (раздел 4), действующих ГОСТ и проекта. При входном контроле оценивают прочность, морозостойкость, зерновой состав и качество пылевато-глинистых частиц на каждую партию (700 м3).

7.2. При операционном контроле проверяется соответствие  материала устраиваемого слоя  ГОСТу, проекту, а также условиям контракта (договора), по зерновому составу и его загрязненности. При операционном контроле качества устраиваемого слоя проверяются: высотные отметки, ровность, поперечный уклон, ширина, толщина слоя и качество уплотнения.

Качество уплотнения основания оценивают путем контрольного прохода гладковальцевого катка массой 10-13 т по всей длине построенного участка. После прохода катка на поверхности слоя не должны оставаться следы и возникать волны перед вальцом, а положенная под валец щебенка должна раздавливаться.

Контроль уплотнения фактической плотности можно осуществлять баллонным плотномером (КП-120, ПБД-КМ и др.) или «методом лунки».

Оценка всех показателей должна проводиться не реже, чем через 100 м.

7.3 При приемочном контроле качества проверяют соответствие фактических значений проектным и условиям контракта (договора) между заказчиком и подрядчиком. Объем измерений должен быть не менее 20% объема измерений при операционном контроле.

Оценка качества строительства оснований из минеральных материалов, не обработанных вяжущими, осуществляют по СНиП 3.06.03-85 [7].

8  Охрана труда и окружающей природной среды

8.1 При строительстве оснований из минеральных материалов должны соблюдаться общие требования по охране труда и технике безопасности, предусмотренные «Правилами охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог». К дорожным работам допускаются рабочие, прошедшие вводный инструктаж и обеспеченные спецодеждой, средствами индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи рук согласно «Правил обеспечения работников специальной одеждой, спецоборудованию и другими средствами индивидуальной защиты».

8.2 При проведении работ по строительству дорожных оснований должны соблюдаться нормы по защите окружающей среды в соответствии с действующими требованиями ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» [8].

Библиография

[1]  Градостроительный кодекс Российской Федерации;

[2] Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

[3] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384 – ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ;

[4] Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. №315-ФЗ «О саморегулирующих организациях»;

[5] Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

[6] Отраслевые дорожные нормы, ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд, Москва, Росавтодор, 2001.

[7] Строительные нормы и правила СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги, ГОССТРОЙ СССР» 1986 г.

[8] Ведомственные строительные нормы ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» Москва, Минавтодор РСФРСР, 1989.

Приложение А

(обязательное)

Безопасная в отношении смерзания влажность некоторых материалов, используемых для строительства оснований автомобильных дорог

| Вид материала | Насыпная плотность, т/м3 | Фракция (мм) размером до | Безопасная влажность, %, при температуре, С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -5 | -10 | -20 | -30 | -40 |
| Щебень (известняк) | 1,45 | 10 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 2,2 |
| Щебень (гранит) | 1,41 | 20 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
| То же | 1,60 | 10 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| Гравий | 1,50 | 20 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,32 |
| Песчано-гравийная смесь | 1,60 | 20 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,3 |
| Песок | 1,56 | 1 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 0,4 |
| Отсев дробления | 1,70 | 2 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| Глинистые грунты | 1,50 | - | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,5 |

УДК 625.76.089.2 ОКС 93.080.20 Ключевые слова: дорожное основание, щебень, гравий, щебеночно-гравийно-песчаные смеси, метод заклинки.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к проекту стандарта «Строительство оснований из минеральных материалов, не обработанных вяжущими»

- Основание для разработки стандарта

Приказ Минрегионразвития №624 и п.16 Программы стандартизации Национального объединения строителей на 2010 – 2011 годы.

- Цели и задачи разработки стандарта

Совершенствование нормативной базы, участие в техническом регулировании дорожно-строительной отрасли, внедрение новых технологий.

- Данные о стандартизации объекта к началу разработки проекта стандарта

Стандарт разрабатывается впервые.

- Характеристика объекта стандартизации

В стандарте представлены область применения, требования к материалам и конечному продукту, контроль качества и технология работ по устройству дорожных оснований из минеральных материалов методом заклинки, а также из оптимальных щебеночно-песчаных и песчано-гравийных смесей.

- Научно-технический уровень объекта стандартизации

Первыми покрытиями в России были щебеночные, устраиваемые методом заклинки,  а также булыжные и брусчатые мостовые. Последние не получили широкого развития в связи с большим объемом ручных работ по их устройству. Основное развитие получили щебеночные покрытия и основания.

Значительное увеличение парка автомобильного транспорта в последние десятилетия потребовало совершенствования конструкций дорожных одежд и способов их строительства, в том числе, слоев оснований из каменных материалов. Развитие новых методов базировалось на теоретических положениях особенностей работы слоев из дискретных материалов под нагрузкой и требованиях к таким слоям,  основными из которых являются:

– способность слоя выдерживать нагрузку от проезжающего автотранспорта, то есть иметь необходимые прочность  и модуль упругости слоя, предотвращающих образование неровностей и колей на покрытии;

– способность материала слоя выдерживать воздействие климатических факторов (замораживание-оттаивание, водонасыщение-высушивание), то есть иметь материал с необходимой морозостойкостью;

– способность материала слоя воспринимать колебания температуры наружного воздуха и  предотвращать возникновение температурных трещин в слое;

К этим требованиям необходимо добавить   экономические, технические, технологическими, связанные с  необходимость повышения темпов строительства,  использования местных материалов и отходов промышленности.

В результате многолетних работ ученых-дорожников были разработаны новые конструкции, материалы и технологии строительства слоев дорожных одежд из каменных материалов без вяжущих, а также каменных материалов и грунтов, обработанных неорганическими вяжущими. Проведенные в последние десятилетия в Союздорнии, МАДИ, Росдорнии и  других организациях исследования позволили расширить номенклатуру применяемых материалов, усовершенствовать требования к материалам и слоям, а также разработать технологию строительства с использованием различных машин  и контроль качества производства работ. К основным достижениям можно отнести создание следующих основных конструкций и технологий  строительства.

Щебёночные основания и покрытия, устраиваемые методом заклинки. Расширена номенклатура фракций применяемого щебня. Уточнены необходимая прочность и морозостойкость щебня, а также расчетные параметры слоя.

Разработаны способы устройства оснований из широко  распространенного низкомарочного щебня. Морозостойкость такого материала повышается обработкой его различными гидрофобизаторами в процессе устройства слоя.

Щебёночные слои с пропиткой верхней части неорганическими вяжущими.

В развитие традиционных щебёночных слоев, устраиваемых методом заклинки, для повышения их несущей способности предложено производить расклинку слоя не мелким щебнем, а различными неорганическими вяжущими (цементо-песчаная смесь, литая цементопесчаная смесь, гранулированный доменный шлак, активный фосфогипс). Установлены оптимальные расходы вяжущего, расчётные параметры слоя, а также технологии его устройства.

Слои оснований или покрытий из щебёночно(гравийно)-песчаных смесей. 	Предложены различные зерновые составы смеси, установлены расчётные параметры слоев из них, уточнены требования к прочности и морозостойкости материала в зависимости от категории дороги и климатических условий, уточнены технологии строительства с использованием различных машин. Проведенные работы позволяют создавать слои типа минерального бетона.

Определенный вклад в развитие строительства щебеночных оснований был сделан учеными зарубежных стран  (Германии, Франции, Канады и др.), которые свои исследования в последние годы направили на оценку качества применяемых щебеночных и гравийных материалов, а также на их оптимальный зерновой состав для различных слоев  дорожных одежд.

На основании проведенных многолетних исследований был разработан ряд национальных и межгосударственных стандартов  (ГОСТ 25607 – 2009, ГОСТ 8267-93*, ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 8736-93, ГОСТ 30108-94 и др.)

- Технико-экономическая эффективность от внедрения стандарта

Наиболее распространенными дорожно-строительными материалами в нашей стране являются щебеночные и гравийные в связи с большим распространением каменных и гравийно-песчаных месторождений на территории России.

Поэтому конструктивные слои из минеральных материалов, не обработанных вяжущими, устраивают при наличии вблизи строящейся дороги месторождений природного камня  или обломочных горных пород. При строительстве дорожных оснований в этих районах отсутствует необходимость в перевозках щебня и щебеночно–гравийных песчаных смесей, что может снизить стоимость строительства основания в 3-5 раз. При экономической целесообразности используют и привозной щебень из плотных горных пород.

Лучшие транспортно-эксплуатационные и расчетные показатели имеют основания, выполненные из щебня, полученного дроблением различных горных пород. Основания, устроенные из щебеночных  материалов обладают высоким модулем упругости, монолитностью, при увлажнении не теряют устойчивости и не вызывают образование  трещин на покрытии. Устойчивость и прочность таких оснований обеспечивается хорошим взаимным заклиниванием щебенок и цементацией образующихся мелких частиц.

- Предполагаемый срок введения стандарта в действие и предполагаемый срок его действия

Предполагаемый срок введения стандарта в действие – вторая половина 2012 года.

Предполагаемый срок действия стандарта 10–15 лет.

- Взаимосвязь с другими стандартами

При разработке стандарта использованы следующие нормативные отечественные документы: СНиП 3.06.03-85, ВСН 7-89, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 3344-83, ГОСТ 8736-93, ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 8735-88, ГОСТ 30108-94.

Использованы также в части разработки технологии работ нормативно-технические документы Германии (Технические условия и  требования по устройству слоев без применения вяжущих материалов в дорожном строительстве: ZTV SoB 04: 2007, TLYestein-STB 04:2004 и др.).

- Источники информации

Федеральный закон от 8.11.2007г. № 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог».

ОДН 216.1.001-2005 «Рекомендации по разработке и применению документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства». 	Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 164-ФЗ «О техническом регулировании».

ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению.

ГОСТ 8.310-90 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная служба стандартных справочных данных. Основные положения.

ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения.

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Общие  положения.

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

ГОСТ Р 1.12-2004  Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения.

ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов.

СТО НОСТРОЙ 1.0. «Система стандартизации Национального объединения строителей. Основные положения»

СТО НОСТРОЙ 1.1. «Система стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты Национального объединения строителей. Порядок разработки, утверждения, оформления, учета изменения и отмены».

- Дополнительные сведения

Для повышения плотности и несущей способности слоя из щебеночно (гравийно)-песчано-грунтовых смесей в последние годы используют технологии по обработке материалов жидкими стабилизаторами (пластифицирующими поверхностно-активными веществами). Установлены виды и оптимальные расходы стабилизаторов, степень повышения плотности и модуля упругости слоя. Разработана технология устройства стабилизированного слоя. Наряду с этим представляет интерес использование различных кремнийорганических жидкостей для повышения водостойкости и прочности малопрочных минеральных материалов.

Руководитель разработки                        Розов Ю.Н.