НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Автомобильные дороги

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

Строительство щебеночных оснований, обработанных в верхней части цементопесчаной смесью или белитовым шламом по способу пропитки

СТО НОСТРОЙ 2.25.ххх.5-2011

Издание официальное

СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Открытое акционерное общество

«Центр проектной продукции в строительстве»

Москва 2011

Предисловие

| 1 | РАЗРАБОТАН | СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| --- | --- | --- |
| 2 | ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ | Аппаратом Национального объединения строителей СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| 3 | УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Решением Совета Национального объединения строителей от _________ № ____ |
| 4 | ВВЕДЕН | ВПЕРВЫЕ |

© Национальное объединение строителей, 2011

© НП «МОД «СОЮЗДОРОСТРОЙ», 2011

Содержание

|  | Введение………………………………………………………………… | IV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения…………………………………………………….. | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки……………………………………………………. | 1 |
| 3 | Термины и определения……………………………………………… | 3 |
| 4 | Требования к материалам……………………………………………….. | 4 |
| 4.1 | Пропитка щебеночных оснований цементопесчаной смесью…………. | 4 |
| 4.2 | Пропитка щебеночных оснований белитовыми шламами…………….. | 5 |
| 5 | Методы производства работ……………………………………………. | 8 |
| 6 | Контроль качества работ…………………………………………… | 14 |
| 7 | Охрана окружающей среды…………………………………………… | 18 |
|  | Приложение А (обязательное) |  |
|  | Определение общего модуля упругости основания при испытании |  |
|  | колесом автомобиля ……………………………………………………. | 21 |
|  | Библиография…………………………………………………………… | 22 |
|  | Пояснительная записка | 24 |

Введение

В стандарте изложены правила выполнения работ по строительству щебеночных оснований, обработанных в верхней части цементопесчаной смесью или белитовым шламом по способу пропитки.

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Программой стандартизации Национального объединения строителей на 2010-2011 годы. Целью разработки стандарта СТО НОСТРОЙ является установление единых требований к проведению строительства, реконструкции, ремонта, контроля выполнения и приёмки работ при устройстве слоев оснований дорожных одежд.

Целью разработки является реализация в Национальном объединении строителей Градостроительного кодекса Российской Федерации Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-Ф3 «О техническом регулировании», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» и иных законодательных и нормативных актов, действующих в области градостроительной деятельности.

При разработке стандарта использованы действующие нормативные документы, а также опыт современных российских и зарубежных технологий.

Авторский коллектив: к.т.н В.М. Ольховиков (руководитель коллектива), С.Ф. Балашов, к.т.н Г.С. Бахрах, к.т.н. Л.Б. Каменецкий, д.т.н. B.C. Прокопец, ЮН. Розов, к.т.н. О.А. Рычкова (СибАДИ), к.т.н С.Ф. Филатов (СибАДИ), С.Г. Фурсов, с участием Г.С. Горлиной, Н.П. Кикава, С.Ю. Розова.

Работа выполнена под руководством д.т.н., профессора В.В.Ушакова (МАДИ) и к.т.н. Л.А.Хвоинского (СРО НП «МОД СОЮЗДОРСТРОЙ.

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

Строительство щебеночных оснований, обработанных в верхней части цементопесчаной смесью или белитовым шламом по способу пропитки

Дата введения ____________

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на щебеночные основания дорожных одежд, обработанных по способу пропитки цементопесчаной смесью или белитовым шламом, и устанавливает требования к материалам, технологии производства работ, контролю качества работ и охране окружающей среды.

1.2 Положения настоящего стандарта обязательны для применения предприятиями, выполняющими строительство, реконструкцию и ремонт дорожных одежд автомобильных дорог.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ 12.3.002.-75* ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 5180-84. Методы лабораторного определения физических характеристик.

ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 8269.0-97.Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.

ГОСТ 8735-88. Песок для строительных работ. Методы испытаний.

ГОСТ 8736-93. Песок для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 10178-85. Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

ГОСТ 22733-2002. "Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности".

ГОСТ 23558-94. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия.

ГОСТ 23732-79. Вода для бетонов и растворов. Технические условия.

ГОСТ 25607-2009. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.

ГОСТ 30108-94. Материалы и изделия строительные. Определение удельной, эффективной активности естественных радионуклидов.

ГОСТ Р 1.5 – 2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, оформления и обозначения.

СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.

3 Термины и определения

3.1 влажность оптимальная: влажность смеси, при которой ее уплотнение определенными уплотняющими средствами обеспечивает максимальную плотность.

3.2 коэффициент фильтрации: показатель водопроницаемости, равный скорости фильтрации воды сквозь материал при напорном градиенте, равном единице.

3.3 коэффициент уплотнения: отношение фактической плотности скелета материала в конструкции к наибольшей плотности скелета материала, определяемой при стандартном уплотнении.

3.4 белитовые шламы: побочный продукт переработки алюминиевой промышлнности, образующийся при производстве глинозема из бокситовых или нефелиновых руд способом спекания с содержанием вяжущего компонента белита от 30 до 85 %.

3.5 белит: минерал, который образуется в процессе обжига руды с известняком, образуя β-двухкальциевый силикат (2CaO·SiO2), обуславливающий вяжущие свойства.

3.6 активность белитового шлама: характеристика вяжущих свойств по значению предела прочности при сжатии образцов, изготовленных под давлением 15 МПа и испытанных в возрасте 90 суток.

3.7 твердение минерального вяжущего: процесс постоянного перехода смеси минерального вяжущего с водой в камневидное состояние с частичной или полной кристаллизацией, начинающейся после схватывания.

3.8 схватывание цемента: физико-химический процесс, в результате которого пластическое тело (смесь цемента и воды) постепенно становится более вязким и менее подвижным, после чего протекает процесс твердения.

3.9 уход за дорожным основанием: комплекс мероприятий, обеспечивающих необходимые условия твердения материала.

3.10 «сухая» цементопесчаная смесь: смесь, состоящая из цемента и песка.

3.11 «увлажненная» цементопесчаная смесь: смесь, состоящая из цемента,  песка и воды.

4 Требования к материалам и конструкциям

4.1 Пропитка щебеночных оснований цементопесчаной смесью

4.1.1 Для устройства щебеночных оснований  применяют фракционированный щебень  40 – 70 мм 1 - 4-го классов прочности, независимо от группы горных пород.  Для щебня из осадочных пород 4-го класса прочности используют фракцию 70 - 120 (150) мм. Щебень должен удовлетворять требованиям ГОСТ 8267-93.

Допустимо использование щебня после промежуточного складирования, если после этого содержание в нем фракций мельче 5 мм не будет превышать 10 % массы для щебня из осадочных пород и 15 % - из изверженных.

4.1.2 Для приготовления цементопесчаной смеси используется цемент марки не ниже 300 (ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия») и песок, по составу близкий к оптимальному, с коэффициентом неоднородности не менее 5 (ВСН 55-69 [1]). В песке, предназначенном для заполнения пустот щебня фракций 40 - 70 мм, не должно быть зерен крупнее 10 мм, а для щебня 70 - 120 мм - зерен крупнее 20 мм. Взамен природного песка  может быть использован дробленый. Применение одномерных песков допускается в исключительных случаях.

4.1.3 Цементопесчаная смесь должна удовлетворять требованиям  ГОСТ 23558-94.

4.2 Пропитка щебеночных оснований белитовыми шламами

4.2.1 Белитовый шлам, являющийся отходом переработки нефелиновых и бокситовых руд при производстве глинозема, подразделяют в зависимости:

– от вида исходного сырья на нефелиновый и бокситовый;

– от содержания вяжущего компонента (белита) на высокоактивный – свыше 55 % (нефелиновый шлам), активный – 40-55 % и малоактивный – 30-40 % (бокситовый шлам);

– от сроков хранения на шлам текущего производства – до одного года, характеризуемый потерями при прокаливании менее 10 %, и на лежалый шлам – от 1 года до 10 лет, характеризуемый потерями при прокаливании 10 % и выше.

4.2.2 Белитовый шлам текущего производства, представляющий собой пескообразный продукт (с модулем крупности 1-2,2, с включением схватившихся комьев влажностью 15-30 %, истинной плотностью 2,7 – 3 г/см3, насыпной плотностью 0,9-1,2 т/м3), используется без дополнительной переработки.

Лежалый шлам, представляющий собой монолитный материал с прочностью при сжатии до 6 МПа, используется после предварительного рыхления и последующего дробления.

При уплотнении во влажном состоянии белитовый шлам текущего производства и дробленый лежалый шлам обладают способностью к превращению в монолитный водостойкий материал и дальнейшему набору прочности во времени.

4.2.3 Белитовый шлам должен отвечать требованиям ТУ 48-0114-19-84 «Шламы нефелиновые (белитовые) глиноземного производства» [5], ТУ 48-2853-3/0-85 «Отвальный красный шлам для дорожного строительства» [6] и нижеследующим требованиям.

4.2.4 Размер схватившихся комьев в белитовом шламе текущего производства, используемом в качестве материала оснований, не должен превышать 100 мм, а в качестве самостоятельного вяжущего – 40 мм. При этом содержание комьев размером 40-100 мм в первом случае и 20-40 мм во втором должно быть не более 25 %.

4.2.5 Лежалый шлам допускается применять после его рыхления и последующего дробления до получения комьев размером 0-100 мм при использовании шлама в качестве материала оснований и  до размера 0-20 мм при использовании в качестве самостоятельного вяжущего.

4.2.6 Образцы из белитового шлама, уплотненные нагрузкой 15 МПа, через 90 суток нормального твердения должны иметь следующие показатели предела прочности при сжатии [7]:

Высокоактивный шлам……………………..более 5 МПа

Активный шлам……………………………...3,5-5 МПа

Малоактивный шлам………………………...1-2,5 МПа

Активность белитового шлама может быть повышена введением добавок извести (3-4 %), портландцемента (2-4 %) или цементной пыли (16-20 %).

Белитовый шлам допускается перевозить всеми видами транспорта, предназначенными для перевозки грузов навалом. Хранить его разрешается на открытых площадках, но при обязательном проведении мероприятий, предотвращающих загрязнение шлама.

4.2.7 Щебеночные, гравийные и песчаные материалы, применяемые для устройства дорожных оснований,  должны удовлетворять требованиям ГОСТ 23558-94.

4.2.8. Каменные материалы, применяемые для устройства щебеночных оснований, обработанных в верхней части белитовым шламом методом перемешивания или пропитки-вдавливания, должны соответствовать требованиям ГОСТ 25607-2009.

4.2.9 Физико-механические свойства образцов каменных материалов, обработанных белитовым шламом, после 90 суток нормального твердения должны соответствовать требованиям ГОСТ 23558-94. Морозостойкость белитового шлама и обработанных им каменных материалов не нормируется вследствие наличия у шлама способности к гидратации и набору прочности в течение нескольких лет. Снижение прочности материала от морозного воздействия компенсируется нарастанием прочности в теплый период года.

4.2.10 Расчетные значения модуля упругости и предела прочности на растяжение при изгибе белитового шлама в зависимости от его активности следует принимать по таблице 1.

Таблица 1

| Шлам | Расчетные характеристики белитового шлама |  |
| --- | --- | --- |
|  | Модуль упругости, МПа | Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа |
| Высокоактивный Активный Малоактивный | 1000 1000 300 | 1,2 1,0 0,3 |

4.2.11 Расчетные значения модуля упругости щебеночных оснований, обработанных в верхней части белитовым шламом, следует принимать в зависимости от глубины обработки и типа обрабатываемого материала. При толщине обработанной части, равной 0,25; 0,5; 0,75  общей толщины слоя, модуль упругости должен составлять, соответственно,  350-450, 450-500, 550-600 МПа.

Большие значения модуля упругости следует принимать при обработке щебня карбонатных пород марки по прочности 600 и выше, меньшие – щебня прочих пород марки 600 и выше и карбонатных пород марки по прочности ниже 600.

4.2.12 Толщина щебеночного основания, обработанного в верхней части белитовым шламом, должна быть не менее 15 см. Максимальная толщина слоя, укладываемого за один прием, зависит от типа уплотняющих средств, но не должна превышать 25 см в уплотненном состоянии.

4.2.13 Максимальная глубина обработки слоя методом пропитки с использованием кулачкового катка должна быть не более 18 см, а при обработке поверхностным давлением с использованием катков на пневматических шинах и методом вибрации – не более 7 см.

4.2.14 Необходимое для обработки щебеночных оснований  количество белитового шлама  назначают в зависимости от требуемой толщины обработанной части слоя и уточняют опытным путем до начала производства работ. Ориентировочно расход шлама (G, т/м2)  определяют по формуле [7]

,                                                        (1)

где ρ – плотность шлама, уплотненного при оптимальной влажности, т/м3;

h – толщина обработанной части слоя, м;

Кр – коэффициент раздвижки зерен щебня, который принимают равным: 1,0 при обработке щебня карбонатных пород марки по прочности свыше 600; 1,3 при обработке щебня прочих пород марки по прочности 600 и выше, а также карбонатных пород марки ниже 600.

5  Технология производства работ

5.1 Пропитка щебеночного основания цементопесчаной смесью

5.1.1 Для приготовления цементопесчаной смеси ориентировочный расход цемента марки 400 при использовании природного песка составляет 9 %, дробленого – 7 % массы смеси; дозировка воды соответствует оптимальной влажности смеси (8-12 %) [8].

5.1.2 Щебеночное основание обрабатывают «увлажненной» либо «сухой» цементопесчаной смесью при температуре воздуха не ниже      5 ºС [8].

5.1.3 При обработке «увлажненной» цементопесчаной смесью проводят следующие технологические операции.

На подготовленный подстилающий слой или нижний неукрепленный слой щебеночного основания распределяется фракционированный щебень крупностью 40 - 70 мм (70 - 120 мм). Протяженность сменной  захватки в зависимости от местных условий составляет от 100 до 200 м.

Щебень разравнивают, тщательно планируют автогрейдером и поливают водой (до 10 л на 1 м2). Для обеспечения проезда построечного транспорта слой при необходимости прикатывают легким катком.

Цементопесчаную смесь (из расчета 100 кг на 1 м2 поверхности) вывозят автомобилями-самосвалами и равномерно распределяют по поверхности профилировщиком или автогрейдером. Работы на каждой из сторон проезжей части проводят поочередно. Сразу после распределения цементопесчаной смеси основание уплотняют сначала самоходным катком на пневматических шинах за 15– 20 проходов по одному следу, а затем тяжелым гладковальцовым катком. Время производства работ по вывозке, разравниванию цементопесчаной смеси и уплотнению основания ограничены сроками схватывания цемента. По уплотненному слою разливают битумную эмульсию в количестве 0,8 - 1 л/м2 [8].

5.1.4 При обработке щебеночных оснований «сухой» цементопесчаной смесью проводят следующие технологические операции.

На подготовленный подстилающий слой или нижний неукрепляемый слой щебеночного основания вывозится щебень крупностью 40 - 70 мм (70 – 120 мм).

Щебень разравнивают, тщательно планируют автогрейдером и поливают водой с расходом до 5 л на 1 м2. Для обеспечения проезда строительного транспорта слой при необходимости прикатывают легким катком.

«Сухая» цементопесчаная смесь из расчета 90 кг на 1 м2 поверхности вывозится автомобилями-самосвалами и равномерно распределяется по поверхности автогрейдером. Работы на каждой стороне проезжей части проводятся поочередно. Цементопесчаная смесь увлажняется поливомоечной машиной при поднятых вверх соплах. Расход воды составляет 10 - 15 л/м2.

Сразу после увлажнения основание уплотняют  15- 20 проходами по одному следу самоходного катка на пневматических шинах, а затем  тяжелым гладковальцовым катком. Время проведения работ ограничено сроками схватывания цемента в цементопесчаной смеси.

По уплотненному слою разливают битумную эмульсию в количестве 1,0 - 1,2 л/м2.

5.1.5 После пропитки щебеночного основания «увлажненной» или «сухой» цементопесчаными смесями движение транспортных средств следует открывать через   5 - 10 суток.

5.1.6 Технологическую схему выбирают, исходя из следующих соображений.

Пропитка щебня увлажненной цементопесчаной смесью целесообразна в случае, когда требуется форсировать операции по устройству основания. При этом из-за ограниченных сроков схватывания цементопесчаной смеси протяженность строительной захватки следует сокращать до минимума.

При пропитке щебня «сухой» цементопесчаной смесью в сухую погоду можно удлинять период между ее приготовлением и уплотнением. «Сухая» смесь легче проникает в межщебеночные пустоты. Выбирая эту технологию, следует иметь в виду, что при поливе уложенной цементопесчаной смеси из ее верхнего слоя  частично вымывается цемент. Для обеспечения монолитности этого слоя обязателен розлив битумной эмульсии.

5.1.7 Расход щебня устанавливается по нормам для щебеночного основания проектной толщины за вычетом 5 см, при этом предусматривается частичная замена щебня цементопесчаной смесью. Расход цементопесчаной смеси ориентировочно составляет 10 т на 100 м2 поверхности основания.

5.2 Пропитка щебеночного основания белитовыми шламами

5.2.1 Щебеночные основания, обработанные в верхней части белитовым шламом, разрешается устраивать при температуре воздуха не ниже минус 5º [7].

5.2.2  Метод обработки назначают в зависимости от фракционного состава щебня: при использовании щебня  фракций 70-120 мм, 40-70 или 20-40 мм рекомендуется метод пропитки-вдавливания; щебня  фракции 5-40(70) мм – метод перемешивания.

5.2.3 В случае использования метода пропитки-вдавливания технологический процесс  состоит из следующих операций:

– вывозка щебня на подготовленное земляное полотно;

– распределение и планировка щебня;

– увлажнение щебня;

– вывозка белитового шлама и выгрузка на слой щебня;

– распределение шлама по поверхности слоя щебня;

– увлажнение шлама до оптимальной влажности;

– уплотнение слоя.

5.2.4 Для распределения и планировки вывезенного щебня   целесообразно использовать универсальный укладчик, щебнеукладчик, профилировщик или автогрейдер. При необходимости, для проезда строительного транспорта следует прикатать щебень  гладковальцовым катком массой 6-8 т за 1-2 прохода по одному следу. Перед укаткой щебень  необходимо увлажнить  водой в количестве  4-6 л/м2 [7].

5.2.5  Белитовый шлам  завозят и распределяют теми же машинами, что и щебень. Влажность шлама должна быть оптимальной.

5.2.6 Пропитку-вдавливание шлама в слой щебня осуществляют:

– вибрацией (с использованием виброплит укладочных машин);

– вибрацией и давлением (вибрационными катками);

–поверхностным давлением (катками на пневмошинах);

– глубинным давлением (кулачковыми катками)

5.2.7 Пропитку-вдавливание вибрацией,  поверхностным давлением применяют при использовании щебня фракций 40-70 и 70-120 мм, вибрацией и давлением – 20-40, 40-70 и 70-120 мм, глубинным давлением – 20-40 и 40-70 мм.

5.2.8 При обработке щебня вибрацией следует использовать укладчики, оснащенные вибрационными уплотняющими органами. В этом случае  за один проход машины происходит распределение и проникание в щебеночный  слой белитового шлама.

5.2.9 При обработке щебня  вибрацией и давлением  применяют вибрационные катки. Для проникания распределенного шлама в пустоты щебеночного  слоя достаточно 3-4 прохода катка по одному следу. Обработку слоя следует начинать  с краевой полосы с последующим перемещением катка к оси дороги  и перекрытием следа каждого предыдущего прохода не менее, чем на 20 см.

5.2.10 При обработке щебня  глубинным давлением используют кулачковые катки. В процессе их работы увеличиваются зазоры между отдельными щебенками, что способствует увеличению глубины проникания шлама в щебеночный  слой при скорости движения катка 4-6 км/ч.

5.2.11 При требуемой толщине обработанной части слоя до 13 см вдавливание шлама в щебень  проводят последовательными прохода кулачкового катка, а при толщине более 13 см – чередуя проходы кулачкового катка и гладковальцового или катка на пневматических шинах. Число проходов кулачкового катка назначают в соответствии с таблицей 2 и уточняют по результатам пробной укатки в начале производства работ.

Таблица 2

| Способ вдавливания шлама в щебень | Толщина требуемой обработанной части слоя, см | Число проходов кулачкового катка по одному следу |
| --- | --- | --- |
| Последовательные проходы кулачкового катка Чередование проходов кулачкового катка и гладковальцового или катка на пневмошинах | 8-10 11-13 14-18 | 4-6 7-13 8-12 |

5.2.12 Обработку слоя щебня  методом поверхностного давления производят катками на пневматических шинах, пропуская его 2-3 раза по одному следу. Укатку ведут в соответствии с п. 5.2.9.

5.2.13 Уплотнение следует производить катками на пневматических шинах массой 16 т и более  за 16-20 проходов по одному следу.

При проведении пропитки-вдавливания чередованием проходов кулачкового катка и гладковальцового или катка на пневматических шинах число проходов последнего при уплотнении снижают до 5-8.

5.2.14 При обработке щебеночного  слоя методом перемешивания после распределения шлама по поверхности щебеночного  слоя и его увлажнения необходимо перемешать щебень  верхней части слоя со шламом на заданную глубину с помощью фрезы или шнека профилировщика. Максимальная глубина перемешивания для профилировщика не должна превышать 15 см.

Перемешивание фрезой осуществляют на рабочей скорости 5 м/мин  при максимальном числе оборотов. При перемешивании  отвалы  фрезы и шнека поднимают в транспортное положение, а фрезу и шнек устанавливают на отметку глубины обработки. При необходимости полученную смесь доувлажняют до оптимальной влажности и вторично перемешивают. Отклонение влажности смеси от оптимальной по толщине и площади слоя допускается не более 1 % в меньшую сторону и 2 % в большую.

По окончании перемешивания слой планируют за один проход профилировщика при скорости его движения  7-8 м/мин.

Допускается производить перемешивание шлама со щебнем  с помощью кирковщика автогрейдера. В этом случае делают 6-10 проходов кирковщика по одному следу и затем профилируют слой. Для увеличения ширины обрабатываемой полосы на кирковщике могут быть установлены дополнительные зубья. По окончании профилирования слой незамедлительно уплотняют в соответствии с требованиями п. 5.2.13.

5.2.15  По уплотненному основанию разрешается немедленно открывать движение транспортных средств (кроме гусеничных).

6 Контроль качества производства работ

6.1. При устройстве щебеночных оснований, обработанных цементопесчаной смесью способом пропитки, следует проверять:

качество подготовки подстилающего слоя;

качество и точность дозировок исходных материалов;

толщину и ровность готового основания, глубину проникания цементопесчаного материала в основание.

Качество цементопесчаной смеси проверяют в заводской лаборатории.

Общая толщина укрепленного слоя цементом должна быть не менее 10 см. Плотность цементопесчаного материала в основании должна быть не меньше, чем у опытных образцов, изготовляемых в лаборатории. Объемная масса цементопесчаного материала, отобранного из основания, устанавливается в лаборатории с помощью гидростатического взвешивания.

При отступлении от рекомендуемой технологии и ее уточнении применительно к местным условиям строительства качество укрепленного щебеночного основания рекомендуется проверять при испытании колесом автомобиля  (Приложение А настоящего стандарта).

6.2 При строительстве щебеночных оснований, обработанных белитовым шламом способом пропитки, необходимо контролировать:

– качество исходных материалов;

– качество подготовки подстилающего слоя;

– толщину и ровность готового основания;

Глубину проникания белитового шлама в основание, которая должна быть не меньше 15 см.

Качество белитового шлама определяется согласно ГОСТ 22733-2002, ГОСТ 23558-94 и п.4.2 настоящего стандарта.

6.3 Приемочный  и операционный контроль следует осуществлять, руководствуясь табл. 3-6 настоящего стандарта и СНиП 3.06.03-85 [2].

Таблица 3

| Приемочный контроль |  | Обоснование |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контролируемые параметры | Допускаемые отклонения |  |  |
| Высотные отметки по оси | D1: Не более 10 % результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±100 (20)* мм, остальные - ±50 (10)* мм | СНиП 3.06.03 – 85 Приложение 2, Гл.5, п.2.1 |  |
| Ширина покрытия (основания) | D2: Не более 10 % результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 15 до 20 см, остальные – до ± 10 см. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2, Гл.5, п.2.2.2 |  |
| Толщина слоя | D3: Не более 10 % результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 22 до минус 15 мм | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2, Гл.5, п.2.3.2 |  |
| Поперечные уклоны | D4: Не более 10 % результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 (минус 0,010) до 0,030 (0,015), остальные – до ±0,010(0,005) |  | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2, Гл.5, п.2.4 |  |
| Ровность ** (просвет под рейкой длиной 3 м) | D5: Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 20 (10) мм, остальные –до 10 (5) мм |  | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2, Гл.5, п.2.5.2 |  |
| При осуществлении приемочного контроля кроме параметров, указанных выше, следует контролировать: |  |  |  |  |
| качество уплотнения путем контрольного прохода катка массой 10-13 т по всей длине контролируемого участка; |  |  | СНиП 3.06.03-85 п. 8.25 |  |
| Качество готового слоя по физико-механическим показателям кернов или вырубок, которые отбирают не ранее, чем через 30 суток после устройства слоя и открытия по нему движения из расчета две пробы на 1 км. Уплотнение покрытия оценивают коэффициентом уплотнения, который должен быть не менее 0,97 |  |  | Пособие к СНиП 3.06.03-85 п.п. 6.22., 6.23 |  |
| Ровность слоев оснований и покрытий путем определения алгебраических разностей высотных отметок: На каждой захватке следует производить определение вертикальных абсолютных или относительных отметок путем нивелирования с шагом 5 м. На основе полученных вертикальных отметок следует вычислить алгебраические разности отметок точек (амплитуд) по формуле: , где Hi, Hi+1,Hi+2 – отметки смежных точек. Все вычисления следует производить со сдвижкой на 5 м с целью получения для каждой захватки не менее 50-60 значений амплитуд. При этом 90 % определений должны быть в пределах, указанных в табл. 5, а 10 % определений не должны превышать эти значения более, чем в 1,5 раза |  |  | СНиП 3.06.03-85 п.п. 14.3, 14.5 |  |
| *- данные в скобках относятся к работам, выполняемым с применением машин с автоматической системой задания вертикальных отметок. ** - детальные измерения ровности следует производить на расстоянии 0,5-1,0 м от каждой кромки покрытия или края полосы движения |  |  |  |

Таблица 4

| Операционный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| При операционном контроле качества значения допускаемых отклонений D1-D5 и качество уплотнения грунта принимаются по нормам приемочного контроля, указанным в табл. 3 | СНиП 3.06.03 -85 п.п. 1.13., 8,24.,8.25. |
| Дополнительно контролируют не реже одного раза в смену: - влажность смеси по ГОСТ 5180-84 - прочность материала по ГОСТ 23558-94 - плотность солевых растворов при отрицательной температуре | СНиП 3.06.03 -85 п. 8.24. |
| Не реже одного раза в семь смен контролируют точность дозирования компонентов смеси контрольным взвешиванием | СНиП 3.06.03 -85 п. 8.24. |
| Постоянно визуально контролируют качество уплотнения и соблюдение режима ухода | СНиП 3.06.03 -85 п. 8.24. |

Таблица  5

| Категория дороги | Значения амплитуд, мм, при использовании комплектов машин |  |  |  |  |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | без автоматической системы задания вертикальных отметок |  |  | с автоматической системой задания вертикальных отметок |  |  |  |
|  | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 |  |
| I,II,III | 7 | 12 | 24 | 5 | 8 | 16 | СНиП 3.06.03 -85 п. 14.5., таб. 17 |

7 Охрана окружающей среды

7.1 При проведении работ необходимо соблюдать требования Инструкции ВСН 8-89 [2].

7.2 Экологическая безопасность механизированной укладки привозных материалов в слои дорожной одежды обеспечивается соблюдением установленного технологического регламента.

7.3. При уходе за свежеуложенным слоем, укрепленным минеральными вяжущими, рабочие органы распределителей пленкообразующих веществ должны быть отрегулированы таким образом, чтобы расход пленкообразующих материалов соответствовал нормам «Инструкции по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог» ВСН 139-80. При этом пленкообразующий материал не должен стекать с покрытия.

Распределение пленкообразующих веществ не рекомендуется производить при направлении движения воздушных масс от дороги в сторону водных объектов, полей, занятых сельскохозяйственными культурами, садово-огородных участков, населенных пунктов,

7.4 Состав и свойства всех материалов, применяемых при производстве работ, должны на момент их использования соответствовать указанным в проектной документации стандартам, техническим условиям и нормам.

7.5 Применение при строительстве и ремонте автомобильных дорог химических материалов, отходов или побочных продуктов промышленного производства  допускается в соответствии с проектной документацией с обязательным выполнением специальных указаний проекта по технологии и устройству дополнительных конструктивных элементов (защитных слоев, изоляции и т.п.) [5].

7.6 При строительстве и эксплуатации дорожных производственных предприятий как промышленного типа (стационарного) так и подсобно-вспомогательного типа (передвижные, временные) должны соблюдаться установленные или вновь разработанные с учетом предельно допустимых концентраций (ПДК) предельно допустимые выбросы (ПДВ) или временно согласованные выбросы (ВСВ). Установленные нормы выбросов должны обеспечивать соблюдение предельно-допустимых концентраций (ПДК) для выбрасываемых веществ [5].

7.7 На предприятиях и установках по добыче, производству и переработке минеральных материалов, предприятиях по обслуживанию и ремонту машин и механизмов, а также на подземных сооружениях должны предусматриваться меры, обеспечивающие обезвреживание сточных вод, вредных веществ, отходов производства и других веществ и материалов или их локализацию в строго определенных границах и предотвращение проникновения в почву, недра, горные выработки, на земную поверхность и водные объекты в соответствии с:

– «Правилами  охраны недр». ПБ 07-601-03;

- «ФЗ «О промышленной безопасности опасных производств и объектов» № 116-ФЗ от 27.07.1997г.;

- «ФЗ «Об  охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 01.01.2002г.;

- «ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от04.05.1999г.;

- «Земельным кодексом  РФ» (ЗК РФ) № 136 ФЗ от 25.10.2001 г. ( с изменениями);

–  «Законом  о недрах» от 21.02.1992 г. № 20395-1 (с изменениями).

7.8 Транспортирование исходных компонентов и готовых материалов, как правило, должно осуществляться с помощью транспортных систем, снабженных укрытиями.

7.9 При хранении инертных материалов (каменные материалы, песок)  должны быть приняты меры для предотвращения размыва ливневыми и талыми водами и выноса материалов в водотоки. Это достигается складированием материалов на возвышенных площадках с уплотненной или защищенной покрытием поверхностью, вертикальной планировкой территории, устройством нагорных и водоотводных канав по периметру площадки для хранения. Хранение инертных материалов  в прибрежных полосах (зонах) рыбохозяйственных водоемов допускается только по согласованию с органами рыбоохраны.

7.10 Хранение материалов, активно взаимодействующих с водой (цемент, известь, соли и т.п.) следует осуществлять только в специальных складах под крышей или в герметических емкостях с механизированной погрузкой и разгрузкой.

7.11 При подземном хранении веществ и материалов, захоронении в согласованном с органами госнадзора порядке вредных веществ и отходов производства должны предусматриваться меры, исключающие их распространение за пределы отведенных для этих целей мест и проникновение в подземные и поверхностные воды.

7.12 Погрузку и выгрузку пылящих материалов (цемент, минеральный порошок и т.п.) следует производить с использованием специальных машин. Ручные работы с этими материалами допускаются как исключение при принятии соответствующих мер против распыления.

Приложение А

(обязательное)

Определение общего модуля упругости основания при испытании колесом автомобиля

Общий модуль упругости основания устанавливается по формуле деформирования однородного упругого полупространства:

(А1)

где D - диаметр круглого гибкого штампа, передающего нагрузку, м;

P - общая нагрузка, Н;

l - упругий прогиб, м.

При испытании задним сдвоенным колесом грузового автомобиля упругий прогиб измеряется между баллонами колеса, в стороне от действующей нагрузки.

Прогиб в стороне от оси действующей нагрузки на расстоянии 17,5 – 18,5 см в среднем в 1,6 раза меньше, чем по оси нагружения. Исходя из этого, общий модуль упругости основания по данным испытаний колесом автомобиля рассчитывают по формуле

(А2)

Для испытания оснований применяют двухосный грузовой автомобиль с нагрузкой от сдвоенного заднего колеса не менее 35 кН. Значение нагрузки Р устанавливается перед проведением испытаний на автомобильных весах.

Библиография

| [1] | ВСН 55-69 | Инструкция по определению требуемой плотности и контролю за уплотнением земляного полотна автомобильных дорог, Москва, Минтрансстрой СССР, 1969 |
| --- | --- | --- |
| [2] | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при ремонте, строительстве и содержании автомобильных дорог, Москва, Минавтодор РСФСР, 1990 |
| [3] | СНиП 3.06.03 – 85 | Автомобильные дороги, Москва, Госстрой СССР, 1986 |
| [4] | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, Москва, Госстрой России, 2001 |
| [5] | ТУ 48-0114-19-84. | Шламы нефелиновые (белитовые) глиноземного производства |
| [6] | ТУ 48-2853-3/0-85 | Отвальный красный шлам для дорожного строительства |
| [7] | Методические рекомендации по устройству дорожных оснований и переходных покрытий с применением белитового шлама в нефтегазогосных районах Западной Сибири, Москва, Союздорнии, 1986 |  |
| [8] | Методические реконмендации по повышению качества дорожных оснований из щебня различных пород, Москва, Союздорнии, 1980 |  |
| [9] | Ковалев П.В., Мансветов А.Б., Свежинская И.М. Пособие по производственному контролю качества при строительстве автомобильных дорог. М.: НИЦ «Инженер», 1998 |  |
| [10] | Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве и реконструкции автомобильных дорог. М.: Союздорнии, 1999 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к проекту стандарта «Строительство щебеночных оснований, обработанных в верхней части цементопесчаной смесью или  белитовым шламом по способу пропитки»

- Основание для разработки стандарта

Приказ Минрегионразвития № 624 и п.16 Программы стандартизации Национального объединения строителей на 2010 – 2011 годы.

- Цели и задачи разработки стандарта

Совершенствование нормативной базы, участие в техническом регулировании дорожно-строительной отрасли, внедрение новых технологий.

- Данные о стандартизации объекта к началу разработки проекта стандарта

Стандарт разрабатывается впервые.

- Характеристика объекта стандартизации

В стандарте представлены область применения, требования к материалам и конечному продукту, технология производства и контроль качества  работ, охрана окружающей среды.

5. Научно технический уровень объекта стандартизации

В основу стандарта положены исследования и опытно-производственные работы, выполненные институтом физико-химических основ нефтепереработки минерального сырья СО АН СССР, СибАДИ и Союздорнии за последние 40 лет.

Выполненные работы показали возможность и экономическую целесообразность применения цементопесчаных смесей и белитового шлама для устройства укрепленных оснований дорожных одежд. Использование белитового шлама в дорожном строительстве позволяет одновременно решить  задачу защиты окружающей среды.

6. Технико-экономическая эффективность от внедрения стандарта

На основе работ, проведенных в Союздорнии, МАДИ, СибАДИ и других организациях, в практике дорожного строительства используется современный тип основания – щебеночное, обработанное в верхней части пескоцементной смесью или белитовым шламом. Основными  преимуществами, обусловившими широкое внедрение этой конструкции, являются:

- плавно убывающий модуль упругости по глубине слоя в соответствии с уменьшением напряжения в конструкции от колеса автомобиля, обосновывающий возможность уменьшения расхода вяжущего по глубине слоя;

- повышенная по сравнению с щебеночными основаниями несущая способность (модуль упругости), позволяющая снизить толщину конструкции;

- уменьшенный на 10-20 % расход цемента по сравнению с пескоцементными основаниями;

- возможность использования менее прочных местных каменных материалов при сравнении с щебеночными основаниями;

- повышенная несущая способность в раннем возрасте по сравнению с пескоцементным основанием из-за каркасности материала, что обеспечивает пропуск построечного транспорта без деформации конструкции;

- возможность стадийного строительства: вывозка щебня зимой и окончательное устройство оснований летом, что в свою очередь, приводит к уменьшению потребности в автомобильном транспорте в летнее время.

Помимо отмеченной экономической эффективности дорожные одежды с конструктивными слоями из щебня, обработанного в верхней части, имеют следующие существенные преимущества по сравнению с дорожными одеждами из зернистых материалов:

- более длительное сохранение ровности покрытия, особенно при интенсивном морозном пучении грунта земляного полотна;

- значительное улучшение водно-теплового режима земляного полотна;

- уменьшение на 25-45 % потребности в дефицитных каменных материалах и в 1,5-2 раза в транспорте;

- сокращение трудозатрат в 1.5-2 раза.

Измерения показали, что в весеннее время общий модуль упругости на участках с основанием из щебня с пропиткой в верхней части  в 1,5-3 раза выше, чем на аналогичных объектах со слоями из зернистых  материалов, а прогибы в 1,3-3,2 раза меньше.

Экономические расчеты показывают, что применение белитового шлама взамен песчано-щебеночной смеси и цементогрунта позволяет снизить стоимость строительства на 20-40 % и сэкономить до 1100 м3 песчано-щебеночной смеси, до 240 т цемента и сократить трудозатраты на 125 чел.-дней в расчете на 1 км дорожной одежды.

7. Предполагаемый срок введения стандарта в действие и предполагаемый срок его действия

Предполагаемый срок введения стандарта в действие – вторая половина 2012 года.

Предполагаемый срок действия стандарта 10–15 лет.

8. Взаимосвязь с другими стандартами

При разработке стандарта использованы следующие нормативные отечественные документы: ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 23558–94; ГОСТ 10178-85; ГОСТ 8736-93; Методические рекомендации по устройству дорожных оснований и переходных покрытий с применением белитового шлама в нефтегазогосных районах Западной Сибири. М.: Союздорнии, 1986; Методические реконмендации по повышению качества дорожных оснований из щебня различных пород. М.: Союздорнии, 1980.

Использованы также в части разработки технологии работ нормативно-технические документы Германии, Франции, США.

- Источники информации

Федеральный закон РФ об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации.

ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог».

ОДН 216.1.001-2005 «Рекомендации по разработке и применению документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства». 	Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 164-ФЗ «О техническом регулировании».

ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению.

ГОСТ 8.310-90 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная служба стандартных справочных данных. Основные положения.

ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения.

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Общие  положения.

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

ГОСТ Р 1.12-2004  Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения.

ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов.

СТО НОСТРОЙ 1.0. «Система стандартизации Национального объединения строителей. Основные положения»

СТО НОСТРОЙ 1.1. «Система стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты Национального объединения строителей. Порядок разработки, утверждения, оформления, учета изменения и отмены».

10. Дополнительные сведения

10. 1. Расчетные характеристики

Несущая способность конструкции щебеночного основания, обработанного в верхней части неорганическими вяжущими, характеризуемая средним модулем упругости слоя Еср, зависит от величины модуля упругости Е1 и прочности Р верхней, обработанной части слоя, и модуля упругости нижней, необработанной части слоя Е2, а также их толщин (h 1 - толщина верхней части слоя, h - общая толщина слоя). Результаты определения среднего модуля упругости приведены в табл. 1.

Результаты расчетов показывают, что модуль упругости возрастает, а общая толщина конструкции уменьшается при увеличении глубины пропитки слоя вяжущим и росте модуля упругости верхней обработанной части слоя, то есть при увеличении марки применяемого пескоцемента или другого вяжущего.

В случае сохранения постоянной общей толщины слоя при увеличении глубины пропитки от 0,25 до 0,75 толщины слоя требуемая прочность пескоцемента может быть уменьшена с 10 до 4 МПа, а расход цемента - с 18 до 10 %, по массе пескоцементной смеси.

При сохранении одной глубины пропитки слоя толщину последнего можно уменьшить, например, с 21 до 15 см при увеличении прочности пескоцемента с 4 до 10 МПа. Для устройства слоя целесообразно использовать щебень фракции 40-70 и 70-120 мм.

Как правило, для строительства оснований применяют известняковый щебень, имеющий более широкое распространение и, следовательно, меньшую дальность транспортировки к объекту строительства. При строительстве оснований на дорогах I - II категорий минимальная марка прочности щебня 600, на дорогах III категории - 400 и IV - V - 200.

В зависимости от климатических условий и категории дороги к щебню предъявляются различные требования по морозостойкости: максимальная - Мрз 50, минимальная - Мрз 15.

Для получения требуемого модуля упругости верхней обработанной части слоя, зависящего от прочности при сжатии щебеночно-пескоцементного материала, в щебень вводят пескоцемент с прочностью от 4 до 10 МПа и расходом цемента 10-18 % массы смеси. Для повышения пластичности смеси и уменьшения расхода цемента  в смесь целесообразно вводить поверхностно-активные вещества в виде СДБ в количестве 0,5-1,5 % или ЩСПК в количестве 1,5-2,5 %  от массы цемента.

Расчетные значения модуля упругости щебеночных оснований, обработанных в верхней части белитовым шламом, следует принимать в зависимости от глубины обработки и типа обрабатываемого материала.

Большие значения модуля упругости рекомендуется принимать при обработке щебня карбонатных пород марки по прочности 600 и выше, меньшие – щебня прочих пород марки 600 и выше и карбонатных пород марки по прочности ниже 600.

Таблица 1 - Величина среднего модуля упругости слоя Еср, МПа

| h 1 / h | Е2, МПа | Отношение Е1 (МПа)/марка прочности Р |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 800/75 | 600/60 | 400/40 |
| 0,25 | 200 | 350 | 300 | 250 |
|  | 300 | 425 | 375 | 325 |
|  | 400 | 500 | 450 | 400 |
| 0,50 | 200 | 500 | 400 | 300 |
|  | 300 | 550 | 450 | 350 |
|  | 400 | 600 | 500 | 400 |
| 0,75 | 200 | 650 | 500 | 350 |
|  | 300 | 675 | 525 | 375 |
|  | 400 | 700 | 550 | 400 |

10. 2. Другие дополнительные сведения

В приложении А к стандарту приведен метод определения общего модуля упругости основания при испытании колесом автомобиля.

Руководитель разработки                                 Прокопец В.С.