НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Автомобильные дороги

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

Строительство оснований с использованием асфальтобетонного гранулята

СТО НОСТРОЙ 2.25.ххх.7-2011

Издание официальное

СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Открытое акционерное общество

«Центр проектной продукции в строительстве»

Москва 2011

Предисловие

| 1 | РАЗРАБОТАН | СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| --- | --- | --- |
| 2 | ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ | Аппаратом Национального объединения строителей СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| 3 | УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Решением Совета Национального объединения строителей от _________ № ____ |
| 4 | ВВЕДЕН | ВПЕРВЫЕ |

© Национальное объединение строителей, 2011

© НП «МОД «СОЮЗДОРОСТРОЙ», 2011

Содержание

| Введение; IV. 1; Область применения..…………………………………………............; 1. 2; Нормативные ссылки..…………………………………………………; 1. 3 4; Термины, определения и сокращения……………………………… Общие положения.…….....……………....…..................................; 2 3. 5; Технические требования.. ………….………………………………..; 5. 6 7 8; Конструирование дорожной одежды..……………………………. Подбор состава смесей.……….……………………………………. Методы испытания асфальтогранулобетона…..………………….; 6 8 10. 9; Технология производства работ.….……..…..………………………; 12. 10; Контроль качества и приёмка работ…………………………………; 14. 10.1; Входной и операционный контроли……………………………….; 14. 10.2; Приёмочный контроль………………………………………………; 15. 11; Техника безопасности при производстве работ и охрана окружающей среды ……………………………………………………; 15. Библиография..………………………………………………………………; 17. Приложение А (Обязательное); Определение прочности при расколе…………………..; 18. Приложение Б (Обязательное); Методика определения толщины слоя и качества его уплот ения………………………………………………..; 19. Пояснительная записка; 22. |  |
| --- | --- |

|  | Введение Настоящий стандарт предназначен для выполнения работ по строительству оснований дорожных одежд с использованием асфальтобетонного гранулята – продукта фрезерования или дробления асфальтобетонного лома старых асфальтобетонных покрытий. Этот вопрос в СНиП 2.05.02 и 3.06.03 не рассматривается. Целью разработки является реализация в Национальном объединении строителей Градостроительного кодекса Российской Федерации Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-Ф3 «О техническом регулировании», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» и иных законодательных и нормативных актов, действующих в области градостроительной деятельности. Использование асфальтобетонного гранулята в слое основания позволяет улучшить физико-механические показатели последнего и снизить расходы на строительство. Асфальтобетонный гранулят примерно на 15 % дешевле щебня. Использование асфальтобетонного гранулята в процессе холодной регенерации покрытия описано в документе [1] и здесь не рассматривается, но многие положения этого документа учтены при разработке настоящего стандарта. При разработке данного документа использованы результаты исследований, проведённых в РОСДОРНИИ. Авторский коллектив: к.т.н В.М. Ольховиков (руководитель коллектива), С.Ф. Балашов, к.т.н Г.С. Бахрах, к.т.н. Л.Б. Каменецкий, д.т.н. B.C. Прокопец, ЮН. Розов, к.т.н. О.А. Рычкова (СибАДИ), к.т.н С.Ф. Филатов (СибАДИ), С.Г. Фурсов, с участием Г.С. Горлиной, Н.П. Кикава, С.Ю. Розова. |  |
| --- | --- | --- |

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО ОСНОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ГРАНУЛЯТА

Дата введения ____________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на  устройство оснований дорожных одежд.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 8267-93* Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8736-93* Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 9128-97  Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

ГОСТ 9179-77* Известь строительная. Технические условия

ГОСТ 12801-98* Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

ГОСТ 22245-90*  Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

ГОСТ 23558-94*  Смеси щебёночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

ГОСТ 23735-79* Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 25607-94    Смеси щебёночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

ГОСТ 28514-90 Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объёма

ГОСТ 30491-97* Смеси органоминеральные и грунты, укреплённые органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия.

ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия

ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

3 Термины, определения и сокращения

3.1 агрегатный состав асфальтобетонного гранулята: распределение гранул измельчённого старого асфальтобетона по размерам при его сухом или мокром рассеве.

3.2 асфальтобетонный гранулят; (АГ): измельчённый старый асфальтобетон.

3.3 асфальтобетонный лом; (АБ-лом): куски асфальтобетона, образующиеся при разрушении асфальтобетонного покрытия рыхлителем, установленном на бульдозере или автогрейдере, отбойными молотками и др.

3.4 асфальтогранулобетон;  (АГБ):  уплотнённая асфальтогранулобетонная смесь.

3.5 асфальтогранулобетонная смесь; (АГБ-смесь): смесь, состоящая из    асфальтобетонного гранулята в количестве не менее 60% от массы зернистого материала, необработанного  битумом скелетного материала (при необходимости), органического и/или минерального вяжущего и воды.

3.6 грунтобетон; (ГБ): уплотнённая грунтобетонная смесь.

3.7 грунтобетонная смесь; (ГБ-смесь): смесь, состоящая из    асфальтобетонного гранулята в количестве  менее 60% от массы зернистого материала, необработанного битумом скелетного материала (крупнообломочного грунта), органического и/или минерального вяжущего и воды.

3.8 зернистый материал: смесь, состоящая из асфальтобетонного гранулята и необработанного  битумом скелетного материала.

3.9 скелетный материал: щебень, песок, песчано-гравийная смесь, щебёночно-песчано-гравийная смесь.

Кроме того, в настоящем СТО применены следующие сокращения:

АБ – асфальтобетон;

АБ-покрытие – асфальтобетонное покрытие;

АБ-слой – асфальтобетонный слой;

АБ-смесь – асфальтобетонная смесь.

4 Общие положения

4.1 Асфальтобетонный гранулят (АГ) образуется при фрезеровании асфальтобетонного покрытия (АБ-покрытия) или при дроблении асфальтобетонного лома (АБ-лома) на дробильно-сортировочной установке. Он имеет непрерывный агрегатный состав (распределение гранул по размерам), который, как правило, соответствует требованиям, предъявляемым к зерновому составу минеральной части горячих пористых АБ-смесей для нижних слоёв покрытий и оснований по ГОСТ 9128.

4.2 Наибольшее количество АГ получается при ремонте АБ-покрытия или реконструкции автомобильной дороги с использованием «холодных» фрезерных машин.

Если ремонтные работы осуществляют методом холодной регенерации [1], то АГ, как правило, используют на месте. В противном случае его вывозят на другие дорожные объекты, притрассовые складские площадки, асфальтобетонные заводы, площадки со смесительными установками.

4.3  Применение различных каменных материалов для устройства слоёв основания дорожной одежды при строительстве и реконструкции автомобильных дорог регламентируется СНиП 3.06.03, но в этом документе не предусмотрено использование АГ.

4.4 В зависимости от содержания АГ в материале слоя основания различают асфальтогранулобетонные смеси (АГБ-смеси), где АГ составляет  60 % и более от массы зернистого материала (смесь АГ и необработанного битумом скелетного материала), и грунтобетонные смеси (ГБ-смеси) из крупнообломочного грунта  по  ГОСТ 25100 с содержанием менее 60 % АГ.

4.5 Обычно в АГБ- и ГБ-смеси , кроме зернистого материала,  входят органическое и (или) минеральное вяжущее и вода.

4.6 В зависимости от вида вяжущего, вводимого при приготовлении АГБ-смесей, их подразделяют на следующие типы согласно [1]:

А – без добавления вяжущего;

Э – с добавлением битумной эмульсии;

В – с добавлением вспененного битума;

М – с добавлением минерального вяжущего (обычно цемента или извести);

К – с добавлением комплексного вяжущего (обычно битумной эмульсии и цемента).

4.7 Благодаря наличию в АГ битума, конструктивный слой из него получается более плотным, чем из других минеральных материалов, уплотняемых в холодном состоянии. Чем больше содержание АГ в АГБ и ГБ-смесях, тем при прочих равных условиях лучше физико-механические свойства конструктивного слоя.

4.8 И АГБ и ГБ являются связными материалами и потому слои из этих материалов работают на изгиб.

Введение в зернистый материал вяжущего позволяет повысить значения расчётных параметров слоя основания и снизить его толщину или толщину покрытия.

4.9 Для укрепления зернистого материала используют вспененный битум, битумную эмульсию, минеральные вяжущие (цемент, известь, активную золу уноса ТЭС и др.) или комплексное вяжущее: органическое плюс минеральное.

5 Технические требования

5.1 Содержание зёрен крупнее 5 мм в АГБ-смеси должно быть не менее 45 %.

5.2 Агрегатный состав АГБ-смесей должен соответствовать требованиям таблицы 3 для пористых смесей ГОСТ 9128, а ГБ-смесей – таблице 3 для смесей № С4-С8 ГОСТ 25607.

5.3 В качестве скелетного материала, входящего наряду с АГ в АГБ- и ГБ-смеси используют щебень по ГОСТ 8267, песок по ГОСТ 8736,  смеси песчано-гравийные по ГОСТ 23735, смеси  щебёночно-гравийно-песчаные или щебёночно-песчаные по ГОСТ 25607  или ГОСТ 23558.

5.4 Вяжущие, используемые для укрепления зернистого материала, должны отвечать соответствующим нормативным документам:

битумная эмульсия класса ЭБК-3 по ГОСТ Р 52128;

цемент марки 400 или 300 по ГОСТ 30515;

известь по ГОСТ 9179.

5.5 Показатели физико-механических свойств АГБ в возрасте 7 суток  должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

5.6 ГБ-смеси, укреплённые органическими вяжущими, должны соответствовать требованиям ГОСТ 30491, а укреплённые минеральными или комплексными вяжущими  ГОСТ 23558.

Т а б л и ц а   1

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Предел прочности при сжатии при температуре 20 оС, R20, МПа, не менее | 1,7 |
| Водонасыщение по объёму, W, %, не более | 12 |
| Водостойкость, Кв, не менее | 0,6 |

5.7 При испытании кернов из АГБ их водонасыщение не должно превышать 14 %, а коэффициент уплотнения должен быть не ниже 0,97.

6 Конструирование дорожной одежды

6.1 Конструирование дорожной одежды с АГБ- и ГБ-слоем осуществляют в соответствии с ОДН 218.046-01 [2].

6.2 Значения расчётных параметров АГБ приведены в таблицах 2-4.

6.3 Фактические значения кратковременного модуля упругости АГБ могут отличаться от приведенных в таблице 2. При подборе состава расчётное значение Ер уточняют по формуле:

Е = 630 + 2117 Rр,                                              (1)

где Е – кратковременный модуль упругости, МПа при температуре  20 оС;

Rр – предел прочности на растяжение при расколе, МПа.

Обычно в 7-дневном возрасте значения Rр составляют 0,25-0,35 МПа (типы В и Э) и 0,35-0,40 МПа (тип К).

Уточнённое значение модуля упругости позволяет скорректировать толщину АГБ-слоя или вышележащего слоя покрытия.

Т а б л и ц а  2 – При расчёте по допускаемому упругому прогибу

| Тип смеси | Значения кратковременного модуля упругости Ер, при температуре покрытия, оС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| А | 800 | 550 | 350 | 250 | 210 |
| Э,В | 1200 | 1000 | 700 | 500 | 400 |
| К | 1400 | 1100 | 900 | 700 | 500 |
| М | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 |

Т а б л и ц а 3 –  При расчёте на   растяжение при изгибе

| Тип смеси | Значения характеристик |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кратковременный модуль упругости Ер, МПа | Среднее сопротивление растяжению при изгибе, Ro, МПа | m | A |
| А | 900 | 2,50 | 2,5 | 9,0 |
| Э, В | 2200 | 5,65 | 3,8 | 6,5 |
| К | 2400 | 6,53 | 4,0 | 6,3 |
| М | 2400 | 6,00 | 3,8 | 8,0 |

Т а б л и ц а 4 – При расчёте на длительную нагрузку

| Тип смеси | Значения Ер, МПа, при температуре покрытия, оС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 30 | 40 | 50 |
| А | 250 | 225 | 200 | 190 |
| Э, В | 300 | 250 | 220 | 200 |
| К | 360 | 320 | 280 | 250 |
| М | 380 | 340 | 300 | 270 |

6.4 Значения расчётных параметров ГБ принимают как для укреплённых щебёночно-гравийно-песчаных смесей по таблицам П 3.4, пункт 1, и П 3.6, пункт 1, ОДН 218.046-01 [2].

6.5 Толщина АГБ-слоя не должна превышать 20 см из-за трудности уплотнения. При бóльшей толщине рекомендуется укладывать АГБ в два слоя.

7 Подбор состава смесей

7.1 Подбор состава АГБ начинают с определения вида и количества добавляемого к АГ скелетного материала.

Необходимость добавления скелетного материала возникает в следующих случаях:

не выполняются требования 5.1 и 5.2 для АГ;

имеющегося в наличии количества АГ недостаточно для получения слоя основания требуемой по проекту толщины;

АГ содержит избыточное количество вяжущего (более 6 %).

Вид скелетного материала указан в 5.3.

7.2 Выбирают тип смеси из перечисленных в пункте 4.6. При этом руководствуются следующими соображениями.

Наиболее предпочтительным является тип К, так как он обеспечивает более высокие физико-механические показатели АГБ и более быстрое формирование слоя. Вместе с тем он дороже остальных типов и ограничивает время нахождения смеси в рыхлом состоянии из-за схватывания цемента.

Применение смесей типов В и Э обеспечивает одинаковые физико-механические показатели АГБ, но смеси с эмульсией дороже и требуют более длительного времени для формирования слоя. С другой стороны, смеси  типа В предусматривают наличие у изготовителя устройства для вспенивания битума.

Недостатком смесей типа М является появление в АГБ-слое усадочных трещин, которые потом провоцируют появление отражённых трещин в АБ-покрытии.

7.3 При использовании смесей типа К, включающих цемент по 5.4, его содержание ограничивают 2 % от массы зернистого материала во избежание усадочного растрескивания. Обычно расход цемента в АГБ-смеси составляет 1-2 %.

7.4 Подбор состава АГБ осуществляют в соответствии с ОДМ [1], а ГБ – в соответствии с ГОСТ 23558, ОДМ [3] и Пособием [4].

7.5 В смеси со вспененным битумом или битумной эмульсией при содержании в них менее 4 % зёрен мельче 0,071 мм, включая цемент, добавляют минеральный порошок.

7.6 АГБ-смеси в лабораторных условиях готовят как указано в пунктах 7.7-7.11 ОДМ [1]. Влажность зернистого материала до введения вяжущего доводят до 2 %.

7.7 Цилиндрические образцы для определения физико-механических свойств АГБ диаметром 71,4 мм прессуют под давлением 7 МПа. В процессе прессования излишек воды должен выделяться через зазор между нижним пуансоном и формой.

7.8 При назначении дозировки воды различают «влажность смеси при перемешивании» Вп и «влажность смеси при уплотнении» Ву (оптимальная влажность).

Влажность Вп определяют визуально. Для этого несколько навесок по 200 г высушенного зернистого материала смешивают с заданным количеством цемента, добавляют разное количество воды, например, 1,5, 2,0 и 2,5 % (сверх 100 % зернистого материала) для смесей со вспененным битумом или 1,0, 1,5 и 2,0 % для смесей с эмульсией, перемешивают, добавляют 2,0 % эмульсии (или 1 % разжиженного битума по 7.8) и снова перемешивают. Вп – это та наименьшая влажность, при которой битум равномерно распределяется в смеси без образования сгустков, и после высыхания смесь имеет равномерную тёмно-серую или тёмно-коричневую окраску.

Для определения оптимальной влажности Ву изготавливают смеси с содержанием 1,5 % цемента, 2,0 % эмульсии и 1,0, 1,5 и 2,0 % воды и прессуют по 7.6 образцы. Оптимальной считается минимальная влажность, при которой плотность скелета образца достигает максимального значения.

7.9 Для определения оптимального количества  органического вяжущего, добавляемого в АГБ-смесь, готовят три замеса с 2 % цемента и добавлением 2,0, 2,5 и 3,0 % эмульсии или 1,0, 1,5 и 2,0 % вспененного битума (всё сверх 100 % зернистого материала).

Вместо вспененного вязкого битума можно использовать нагретый до рабочей температуры битум марки БНД 130/200. Его получают разжижением вязкого  битума  марки  БНД 60/90  техническим керосином в количестве   12-16 % (в 100 % смеси).

Оптимальным является содержание эмульсии или вспененного битума, при котором показатель R20 имеет максимальное значение.

Часто с увеличением содержания битума прочность АГБ снижается. В этом случае предпочтение следует отдать составу, обеспечивающему более высокое значение плотности скелета образцов.

7.10 Из подобранной смеси формуют образцы для определения физико-механических показателей АГБ по 5.5.

8 Методы испытания асфальтогранулобетона

8.1 Образцы АГБ испытывают в возрасте 7 суток. Перед испытанием их высушивают до постоянного веса.

8.2 Среднюю плотность АГБ γ при подборе состава определяют ускоренным геометрическим методом с погрешностью 0,01 г/см3 по формуле:

γ = gо /V,                                                (2)

где gо – масса сухого образца, взвешенного с погрешностью 1 г на воздухе;

V – объём образца.

Объём образца V с погрешностью 1 см3 вычисляют по формуле:

V = hS – 6,                                              (3)

где h – среднее значение высоты образца из четырёх замеров штангенциркулем в точках, равноотстоящих друг от друга по окружности образца, с погрешностью 0,01 см;

S – торцевая площадь образца, равная 40 см2;

6 см3 – ориентировочная разница между объёмами, определёнными геометрическим и гидростатическим методами.

8.3 Среднюю плотность трёх образцов подобранного состава (см. 7.9) определяют гидростатическим методом в соответствии с разделом 7 ГОСТ  12801.  Далее определяют водонасыщение  и предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии в соответствии с разделами 13 и 15 того же ГОСТ. Время выдерживания образцов в вакуум-приборе и затем при атмосферном давлении – по 30 мин.

8.4 Прочность при сжатии и водостойкость определяют по                           ГОСТ  12801 соответственно разделам 15 и 19.

8.5 Предел прочности на растяжение при расколе Rр при испытании кернов позволяет оценить результат, полученный на дороге. Методика испытания изложена в приложении А.

8.6 Степень уплотнения АГБ-слоя оценивают по отношению значений средней плотности керна и отформованного образца из АГБ-смеси, отобранной с того же участка.

9 Технология производства работ

9.1 АГБ-смесь готовят в стационарном или полустационарном смесителях принудительного действия. Преимуществом полустационарной установки является возможность её размещения вблизи от объекта строительства, что сокращает дальность возки смеси. В качестве примера можно привести установку фирмы Wirtgen КМА-200 (ФРГ) непрерывного действия, использованную ООО СП «Автобан» при капитальном ремонте дороги М-8 «Холмогоры».

9.2 АГ может поступать из разных источников и отличаться по составу. При существенном различии партии АГ складируют раздельно в виде конусов или призм высотой до 2 м. В более высоких кучах АГ подвержен слёживанию, особенно в жаркую летнюю погоду.

Слежавшийся АГ должен быть пропущен через специальный измельчитель, который разминает крупные куски, но не дробит гранулы.

9.3 В смеситель загружают в установленной лабораторией пропорции АГ из разных штабелей, скелетный материал, воду, минеральный порошок (при необходимости). цемент и эмульсию и перемешивают их. Затем вводят недостающее количество воды (при необходимости) и окончательно перемешивают компоненты.

9.4 Готовую смесь транспортируют к месту укладки автосамосвалами и укладывают асфальтоукладчиком слоем заданной толщины.

9.5 После укладки АГБ-слоя асфальтоукладчиком с включённым вибротрамбующим брусом толщина рыхлого слоя уменьшается примерно на 25 %, а после окончательного уплотнения – ещё на 5-7 %.

9.6 Уплотнение слоя толщиной от 15 см  производят в следующем порядке:

для предварительного уплотнения комбинированный или гладковальцовый каток массой 10-14 т делает 3-4 прохода по одному следу без вибрации, 4-6 проходов с максимальной амплитудой вибрации и 4-6 проходов с минимальной амплитудой;

для основного уплотнения комбинированный или гладковальцовый каток массой 16-20 т делает 4-6 проходов одному следу без вибрации, 4-6 проходов с максимальной амплитудой вибрации и 4-6 прохода с минимальной амплитудой;

для заключительного уплотнения комбинированный каток или каток на пневмошинах массой 16-20 т делает 4-6 проходов.

9.7 Уплотнение слоя толщиной до 15 см  производят в следующем порядке:

вибро- или комбинированный каток массой 6-8 т делает 3-4 прохода  без вибрации и 3-4 прохода с вибрацией;

комбинированный или гладковальцовый каток массой 10-16 т делает 3-5 проходов;

каток на пневмошинах массой от 16 т делает 4-6 проходов.

9.8 Об окончании процесса уплотнения судят по отсутствию следа после прохода вальца катка или по стабилизации показаний прибора с лёгким падающим грузом.

9.9 Подсыпку обочин следует выполнять до укладки АГБ-слоя, чтобы обеспечить упор при уплотнении смеси.

9.10 При использовании в составе АГБ цемента весь технологический процесс от приготовления смеси до её уплотнения должен быть закончен не позднее, чем за 3 ч.

9.11 Ограниченное движение открывают сразу после окончания работ.

9.12 Укладку АБ-слоя по АГБ-слою или его поверхностную обработку при использовании вспененного битума можно выполнять уже на следующий день, а при использовании битумной эмульсии – после высыхания АГБ до влажности, не превышающей 2 %.

9.13 Перед укладкой АБ-слоя поверхность АГБ-слоя подгрунтовывают эмульсией ЭБК-1с технологическим перерывом 2-4 ч в зависимости от погодных условий.

9.14 В случае дождя АГБ-слой быстро впитывает воду и в водонасыщенном состоянии подвержен ускоренному износу под воздействием транспорта. Поэтому, если устройство замыкающего слоя откладывается, необходимо поверхность обработать битумной эмульсией и присыпать дроблённым песком.

10 Контроль качества и приёмка работ

10.1 Входной и операционный контроли

10.1.1 При входном контроле устанавливают соответствие качества добавляемых к АГ материалов требованиям,  указанным в разделе 5 не реже раза в 10 смен.

10.1.2 Операционный контроль приготовления смесей включает проверку норм расхода компонентов смеси и её качества не реже одного раза в смену.

С места проведения работ отбирают образцы смеси и отвозят в лабораторию в ёмкости или пакете, исключающем испарение влаги.

В соответствии с разделом 8 определяют влажность смеси и после формования из неё образцов – среднюю плотность, водонасыщение, прочностные показатели, водостойкость, толщину слоя и качество уплотнения.

Последние два показателя определяют по методике, изложенной в приложении Б.

10.2 Приёмочный контроль

10.2.1 При осуществлении приёмочного контроля следует проверять соответствие фактических значений проектным. Объём измерений должен быть не менее 20% объёма измерений при операционном контроле.

10.2.2 Рекомендуется оценивать модуль упругости уложенного слоя. Контролировать этот показатель следует по полосам, где после укладки покрытия ожидается наибольшее воздействие автомобилей: примерно на расстоянии 1 м от кромки проезжей части дороги.

Общий модуль упругости дорожной конструкции можно измерять  на поверхности  регенерированного слоя, либо на поверхности замыкающего слоя.

Модуль упругости слоя определяют расчётом по ОДН [2]. Испытание проводят в соответствии с ОДН [5]. Полученное значение должно быть не ниже расчётного, принятого при проектировании.

10.2.3 Качество уложенного слоя оценивают по показателям кернов. Их отбирают через 14 суток после укладки слоя в количестве не менее трёх на 1000 м2.

По кернам определяют толщину слоя, плотность,  прочность при расколе и коэффициент уплотнения (см. раздел  8).

10.2.3 Оценку ровности поверхности в продольном направлении осуществляют в соответствии с п.14.5 СНиП 3.06.03.

10.2.4 Оценку качества выполненных работ производят в соответствии с приложением 2 СНиП 3.06.03 для оснований и покрытий дорожных одежд.

11 Техника безопасности при производстве работ и охрана

окружающей среды

11.1 К работе допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

11.2 При работе агрегатов по приготовлению смесей и устройству слоя основания необходимо соблюдать требования, изложенные в СНиП 12-03 и СНиП 12-04.

11.3 При проведении работ должны соблюдаться требования Инструкции ВСН 8-89 [6].

Библиография

| [1] | Отраслевой дорожный методический документ | Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог способами холодной регенерации, Москва, РОСАВТОДОР, 2002 |
| --- | --- | --- |
| [2] | Отраслевые дорожные нормы ОДН 218.046-01 | Проектирование нежёстких дорожных одежд, Москва, Росавтодор, 2001 |
| [3] | Отраслевой дорожный методический документ | Руководство по грунтам и материалам, укреплённым органическими вяжущими, Москва, Росавтодор, 2003 |
| [4] [5] [6] | Пособие по строительству покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов из грунтов, укреплённых вяжущими материалами, к СНиП 3.06.03-85 и СНиП 3.06.06-88,Москва, Союздорнии, 1990 Отраслевые дорожные нормы ОДН 218.1.052- 2002; Оценка прочности нежёстких дорожных одежд (взамен ВСН 52-89), Москва, Росавтодор, 2003. Ведомственные Инструкция по охране природной строительные нормы среды при строительстве, ремонте и ВСН 24-88 содержании автомобильных дорог, Москва, Минавтодор РСФСР, 1989 |

Приложение А

(Обязательное)

Определение прочности при расколе

Лабораторный образец или керн испытывают по образующей при скорости холостого хода поршня 50 мм/мин и температуре 20 оС. В отличие от  ГОСТ 12801 образец при испытании помещают между прокладками из фанеры, аргалита, пластика и т.п. длиной не менее длины образца, шириной 10-15 мм и толщиной 3-5 мм. Их закрепляют по концам образца кусочками пластилина.

Предел прочности при расколе Rр, МПа, вычисляют по формуле:

Rр = 6,37Р / (dh),                                            (А1)

где Р – разрушающая нагрузка, кН;

d и h – диаметр и высота образца, соответственно, см.

Приложение Б

(Обязательное)

Методика определения толщины слоя и качества его уплотнения

После окончательного уплотнения смеси определяют среднюю плотность АГБ или ГБ  методом замещения объёма по аналогии с            ГОСТ 28514.

В слое   на полную его толщину проделывают две лунки диаметром около 25 см на расстоянии 1 – 2 м друг от друга, отбирают из них материал, помещают его в ёмкость или пакет, исключающий  испарение влаги, и перевозят в лабораторию.

Пробы высушивают до постоянного веса и определяют их массы  с погрешностью 1 г.

Объёмы проделанных  ранее лунок определяют с использованием  пескозагрузочного аппарата или баллонным плотномером («баллонный плотномер для контроля качества уплотнения щебёночных и гравийно-песчаных оснований и покрытий автомобильных дорог» ПБД-КМ).

Допускается упрощённый способ определения объёма лунки с использованием кольца и воронки [9]. Их  устанавливают на лунке, как показано на рисунке А1. Лунку и кольцо заполняют песком.

Среднюю плотность γ в г/см3 вычисляют по формуле (Б1):

γл=PV-Vо   ,       гсм3                                                    γ=P/(V-Vo),                                                (Б1)

где P  масса смеси, взятой из лунки, г;

V – объём сухого песка, необходимого для заполнения лунки и кольца, см3;

Vо – объём кольца, см3.

Толщину слоя определяют по глубине лунки.

Рисунок Б1 Схема определения объёма лунки методом

засыпки её песком: 1 – лунка; 2 – кольцо; 3 – воронка

ГОСТ Р УДК 625.76.089.2 ОКС 93.080.20 ОКП 57 1840 Ключевые слова: асфальтобетонный гранулят; асфальтогранулобетонная смесь; основание дорожной одежды

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту стандарта

«СТРОИТЕЛЬСТВО ОСНОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ГРАНУЛЯТА»

(Первая редакция)

1 Основание для разработки стандарта

Основанием для разработки стандарта является п. 25.1 Приказа Межрегионразвития № 624 и п.16 Программы стандартизации Национального объединения строителей на 2010-2011 гг.

Согласно последней, стандарт относится к Части 7 «Строительство оснований с использованием асфальтобетонного гранулята.

2 Цели и задачи разработки стандарта

Целью разработки данного стандарта является снижение стоимости строительства дорожной одежды за счёт использования в слое основания асфальтобетонного гранулята (АГ) – продукта измельчения старого асфальтобетонного покрыя.

К задачам разработки относятся:

методика конструирования дорожной одежды, включающей слой основания с добавкой АГ;

особенности подбора состава смесей, включающих АГ;

особенности методов испытания асфальтогранулобетона (АГБ) – уплотнённой смеси, содержащей АГ.

3 Данные о стандартизации объекта к началу разработки проекта

стандарта

В основных нормативных документах по строительству оснований дорог СНиП 2.05.02 [1] и СНиП 3.06.03 [2] упоминание об АГ отсутствует.

Первый в России методический документ по применению АГ в слое основания при проведении ремонтных работ был разработан автором в 1996-1997 гг. в РОСДОРНИИ и издан только в 2002 г. [3].  Этот документ базировался на зарубежных руководствах и накопленном к этому времени отечественному опыту. Технология повторного использования АГ предусматривала измельчение холодным способом существующего асфальтобетонного покрытия и укрепление АГ в едином процессе при помощи специальной машины – стабилизёра (метод холодной регенерации дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием).

Разрабатываемый стандарт предусматривает приготовление смесей с АГ для нового строительства в стационарных смесителях. Но основные положения могут быть позаимствованы из документа [3].

4 Характеристика объекта стандартизации

Обычно слой основания изготавливают из необработанного битумом скелетного материала согласно СНиП [2]. Если к нему добавить АГ, то до определённого содержания в смеси этой добавки  строительно-технические свойства слоя из уплотнённой смеси будет определять необработанный материал. АГ начнёт проявлять себя, когда гранулы станут контактировать между собой. При некотором содержании АГ из него возникнет матрица, включающая зёрна  необработанного материала. Условно было принято в качестве граничного содержания АГ  60 %. В этом случае мы будем иметь дело со слоем из связного материала, который работает на изгиб. Этот материал был назван асфальтогранулобетоном (АГБ).

При меньшем содержании АГ смесь можно рассматривать как крупнообломочный грунт по ГОСТ 25100. Добавление в такую смесь вяжущего позволяет после уплотнения также получить материал работающий на изгиб. По аналогии этот материал назван грунтобетоном (ГБ).

Основные требования к АГБ, методы подбора состава и испытания заимствованы из документа [3], хотя и претерпели некоторые изменения с учётом накопленного опыта.

Что касается ГБ, то требования к нему соответствуют требованиям, предъявляемым к укреплённым грунтам.

Главной особенностью требований к АГБ является отличие уплотняющей нагрузки при изготовлении лабораторных образцов от принятых в ГОСТ 12801-98. В документе [3] указана нагрузка 7 МПа. Это связано с тем, что на дороге не удаётся достигнуть плотности АГБ, получаемой в лабораторных условиях при более высоких нагрузках.

Преимуществом предлагаемого стандарта перед другими аналогичными документами является включение в него расчётных параметров, позволяющих конструировать дорожную одежду со слоем АГБ.

В 2009-2010 гг. на пяти км автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» при капитальном ремонте был устроен слой основания из смеси, содержащей 80 % АГ и укреплённой 2,0-3.3 % цемента и 2,0-2,6 % битумной эмульсии. С предложением использовать АГ вышел подрядчик, так как после фрезерования старого покрытия и укрепления  обочин оставался большой объём АГ, который проектировщик предлагал вывезти в отвал. Смесь готовили в полустационарной смесительной устаноке КМА-200 (ФРГ). При подборе состава и производстве работ использовали документ [3].

5 Научно-технический уровень объекта стандартизации

Вопросом повторного использования асфальтобетона автор начал заниматься в начале 80-х годов. Результаты собственных исследований и накопленный за время до конца 90-х годов отечественный и зарубежный опыт нашли отражение в документе [3].

В США вопросами повторного использования АГ занимается Ассоциация по регенерации и восстановлению асфальта (ARRA). В 2001 г. она выпустила руководство [4]. В 2002 г. в Варшаве состоялся международный конгресс по вопросу повторного использования асфальтобетона, на котором от России выступал автор. Соответствующие материалы опубликованы в документах [5,6]. Все эти материалы учтены при разработке стандарта.

При разработке требований к АГБ  использованы представления автора о влиянии  структуры на физико-механические свойства, изложенные в работе [7].

Эффективность конструктивного слоя оценивается его вкладом в прочность дорожной одежды – модулем упругости. Назначая толщину АГБ-слоя, проектировщик оперирует табличным значением модуля упругости, а достигнутая в процессе строительства прочность определяется фактическим значением модуля упругости АГБ-слоя. На практике этого не делают из-за трудоёмкости процесса. В стандарте предложена формула, позволяющая оценить модуль упругости АГБ-слоя по результатам испытания образцов на раскол [8].

О научно-техническом уровне выполненной работы можно судить по публикациям и патентам автора (22 статьи и 3 изобретения). Сошлёмся на некоторые из них [8-16].

6 Технико-экономическая эффективность от внедрения стандарта

Отличие технологии устройства слоя основания, рассматриваемой в предлагаемом стандарте, от общепринятой технологии заключается только в использовании в смеси АГ. Если сравнивать слои основания, устроенные из необработанного щебня методом заклинки (традиционный метод) согласно СНиП [2] и из АГ	, то экономический эффект в последнем случае обусловлен двумя факторами.

Тонна необработанного щебня стоит (без НДС) 511 руб. в ценах 2009 г. [17], а АГ– 440 руб. в ценах 2008 г. [18] (раздел 4.07. Продукция асфальтобетона и асфальтобитумная). С учётом разницы в плотностях (2,0 т/м3 для слоя из щебня и 2,14 т/м3 для слоя из АГ) только это удешевляет стоимость м2 слоя основания уже, примерно, на 7 %.

Если принять модули упругости слоя основания соответственно 400 и 800 МПа, то по прогибу конструкция со слоем из необработанного щебня толщиной 20 см эквивалентна конструкции со слоем из АГ толщиной 16 см.

В этом случае экономия составит 0,04∙2,14∙440 = 37,7 руб./м2 или 37,7∙100/(0,20∙2,0∙511) = 18 %.

7 Предполагаемый срок введения стандарта в действие и

предполагаемый срок его действия

Предполагаемый срок введения стандарта в действие  2012 г.

Специальных мероприятий по внедрению стандарта не требуется.

Срок действия стандарта должен быть ограничен 5-ю годами, так как за это время возможно усовершенствование технологии.

8 Взаимосвязь с другими стандартами

Рассматриваемый стандарт входит в группу разрабатываемых стандартов НОСТРОЙ по СТО «Устройство оснований дорожных одежд».

Список использованных источников

1 СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги /Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 52 с.

2 СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги/ Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 111 с.

3 Методические  рекомендации  по  восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог способами холодной  регенерации / Росавтодор. – М.: Информавтодор, 2002. – 56 с.

4 Basic asphalt recycling manual / U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration, ARRA.  Annapolis, MD 21401 USA PUB: NHIO 1-022, 2001. – 189 р.

5 Cold  in-place  recycling  of  pavements  with  emulsion  or foamed  bitumen: Draft   Guidelines. Part II. Version  2-3 A  May  2002:  Seminar   on    road   pavement   recycling,  Warsaw, 10-11 October  2002  /  World   Road  Association  –  PIARC, Technical  committee  «Road  Pavements». – Warsaw: Printed by the Road and Bridge Research Institute, 2002. – P. 1-55.

6 Cold  in-place  recycling  of  pavements  with  cement: Draft   Guidelines. Part I. Version  August  2002:  Seminar   on    road   pavement   recycling,  Warsaw, 10-11 October  2002  /  World   Road  Association  –  PIARC, Technical  committee  «Road  Pavements». – Warsaw: Printed by the Road and Bridge Research Institute, 2002. – P. 1-55.

7 Бахрах Г.С. Влияние структуры асфальтогранулобетона на его свойства // Автомоб. дороги: Науч.-техн. информ. сб. / Инфрмавтодор. – М., 2001. – Вып. 3 С. 1-35.

8 Бахрах Г.С. Ремонт дорожных одежд методом холодной регенерации (Достижения и проблемы) // Новости в дор. деле: Науч.-техн. информ. сб. / ФГУП "ИНФОРМАВТОДОР". – М., 2005. – Вып. 1. – С. 1-17.

9 Бахрах Г.С. Свойства асфальтогранулобетона (АГБ) – продукта холодной регенерации дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием // Науч.-техн. информ. сб. / Инфрмавтодор. – М., 1999. – Вып. 12.– 32 с.

10 Бахрах Г.С. Методы испытания асфальтогранулобетона и технические требования к нему / ТРУДЫ ГП РОСДОРНИИ. Вып. 10. – М.: Фирма «Вёрстка», 2000. – С. 115-122.

11 Бахрах Г.С. Влияние структуры асфальтогранулобетона на его свойства // Автомоб. дороги: Науч.-техн. информ. сб. / Инфрмавтодор. – М., 2001. – Вып. 3 С. 1-35.

12 Бахрах Г.С. Технологические особенности холодной регенерации дорожных одежд нежёсткого типа // Автомоб. дороги: Науч.-техн. информ. сб. / Инфрмавтодор. – М., 2001. – Вып. 3 С. 36-60.

13 Холодная регенерация асфальтобетонных слоёв дорожных одежд с добавленим расплава вязкого битума. – Сб. // Дороги и мосты / Труды ГП РОСДОРНИИ; Вып. 11. – М.: Фирма «Вёрстка», 2003. – С. 152-168.

14 Бахрах Г.С. Стратегия ремонта дорожных одежд нежёсткого типа в условиях ограниченного финансирования // Дороги России ХХI века. – 2005. – № 1. – С. 78-81.

15 Бахрах Г.С., Ольховиков В.М., Страхов А.С., Бахрах М.Г. Способ регенерации асфальтобетона дорожного покрытия. Авторск. свид. СССР      № 1807029, опубл. в бюлл. № 13, 07.04.93, приоритет 06.06.90 г.

16 Бахрах Г.С. Способ холодной регенерации слоёв дорожной одежд (варианты). Патент РФ № 2232841, опубл. в бюлл. № 20, 20.07.04, приоритет 29.01.03 г.

17 Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен, ССЦ 81-2009-1/2 для Московского региона, Часть 4: Бетонные, железобетонные и керамические изделия, нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы. – М., январь-февраль 2009. – Выпуск № 1/2.

18 Каталог текущих цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве по объектам, расположенным на территории Московской области / ГУМО «МОСОБЛЭКСПЕРТИЗА». – М., август 2008. – Выпуск № 3.

Руководитель разработки                               Г.С. Бахрах