НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Автомобильные дороги

Устройство цементобетонных покрытий

автомобильных дорог

СТО НОСТРОЙ 2.25.ххх-2011

Издание официальное

СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Открытое акционерное общество

«Центр проектной продукции в строительстве»

Москва 2011

Предисловие

| 1 | РАЗРАБОТАН | СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| --- | --- | --- |
| 2 | ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ | Аппаратом Национального объединения строителей СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| 3 | УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ | Решением Совета Национального объединения строителей от _________ № ____ |
| 4 | ВВЕДЁН | ВПЕРВЫЕ |

© Национальное объединение строителей, 2011

© НП «МОД «СОЮЗДОРОСТРОЙ», 2011

Содержание

| Введение; IV. 1; Область применения..…………………………………………............; 1. 2; Нормативные ссылки..…………………………………………………; 2. 3; Термины и определения……………………………………………….; 3. 4; Общие положения.…….....……………....….....................................; 4. 5; Конструкции дорожных одежд с цементобетонными покрытиями…; 5. 6; Требования к основаниям цементобетонных покрытий ……………; 13. 7; Требования к материалам для строительства цементобетонных покрытий ………………………………………………………………; 16. 8; Приготовление и транспортирование бетонной смеси …………….; 33. 9; Устройство монолитного цементобетонного покрытия ……………; 36. 10; Контроль качества производства работ ……………………………..; 55. 11; Охрана труда, техника безопасности и охрана окружающей среды..; 67. Библиография..………………………………………………………………; 73. Приложение А. Схема подбора состава бетона покрытия ……………….; 75. Приложение Б. Перечень рекомендуемого минимального необходимого лабораторного оборудования ………………………………………………; 84. Приложение В. Метод мокрого рассева ………………………………….; 86. Приложение Г. Контроль качества ухода за бетоном ……………………; 88. |  |
| --- | --- |
|  | Введение В стандарте изложены общие правила при выполнении работ по устройству цементобетонных покрытий, приготовлении и транспортировании бетонной смеси, технологии производства и контролю качества производства работ. Включены так же общие сведения о конструкциях дорожных одежд с цементобетонными покрытиями. Настоящий стандарт разработан в соответствии с Программой стандартизации Национального объединения строителей на 2010-2011 годы. Целью разработки стандарта СТО НОСТРОЙ является установление единых требований к проведению работ по устройству цементобетонных покрытий автомобильных дорог. Стандарт направлен на реализацию Градостроительного Кодекса (№148-ФЗ от 22.07.2008)[1], Закона о «Техническом регулировании» (№184-ФЗ от 27.12.2002)[2], Закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (№384-ФЗ от 30.12ю2009)[3], приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства» [4]. При разработке стандарта использованы многолетние наработки его авторов, действующие нормативные документы, а также опыт современных Российских и зарубежных технологий. Авторский коллектив: Л.Б. Каменецкий, О.Н. Нагаевская (ООО «ДорКонТех», А.М. Шейнин, С.В. Эккель (ОАО «СоюздорНИИ»), Л.Г. Ефремов (ООО «ТРАССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»). Работа выполнена под руководством д.т.н., профессора В.В.Ушакова (МАДИ) и к.т.н. Л.А.Хвоинского (СРО НП «МОД СОЮЗДОРСТРОЙ. |  |

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Дата введения ____________

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения работ по устройству цементобетонных покрытий автомобильных дорог из монолитного бетона комплектом машин со скользящими формами.

1.2 Стандарт устанавливает принципы, методы и требования по выбору исходных материалов для бетонов, проектированию состава бетонных смесей, а также правила приготовления и транспортирования, распределения, уплотнения бетонной смеси, ухода за свежеуложенным бетоном, устройства и заполнения швов, контроля качества работ при приготовлении и укладке бетонной смеси.

1.3 Положения настоящего стандарта обязательны для предприятий выполняющих работы по приготовлению бетонных смесей и по устройству цементобетонных покрытий автомобильных дорог из монолитного бетона.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения.

ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определения тонкости помола.

ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема.

ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии.

ГОСТ 310.6-85 Цементы. Методы определения водоотделения.

ГОСТ 7343-94 Смеси бетонные. Технические условия.

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний.

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.

ГОСТ 10060.0-4-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости.

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний.

ГОСТ 12730.0-4-78, ГОСТ 12730.5-84 бетоны. Методы определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости.

ГОСТ 17624-87 бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.

ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.

ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия.

ГОСТ 24211-2003 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия.

ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация и общие технические требования.

ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава.

ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкции.

ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий.

ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия.

ГОСТ 30740-2000 Материалы герметизирующие для швов аэродромных покрытий. Общие технические условия.

ГОСТ 30744-2001 Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка.

ГОСТ 31108-2003  Цементы общестроительные. Технические условия.

ГОСТ 53231-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с Гражданским Кодексом, ГОСТ 24211, ГОСТ 25192, ГОСТ 53231, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 дорожная одежда: Инженерная конструкция из нескольких слоев различных дорожно-строительных материалов, предназначенных для движения автомобильного транспорта.

3.2 покрытие: Верхний слой дорожной одежды, воспринимающий усилия от колес автомобилей и подвергающийся непосредственному воздействию атмосферных факторов.

3.3 основание: Слой дорожной одежды, обеспечивающий совместно с покрытием перераспределение и снижение давления на нижележащие дополнительные слои или грунт земляного полотна.

3.4 дополнительные слои основания: Слои дорожной одежды между основанием и грунтом земляного полотна. Дополнительные слои основания выполняют морозозащитную, дренирующую и теплоизолирующую функции.

4 Общие положения

4.1 Настоящий стандарт организации (СТО) распространяется на конструирование и устройство цементобетонных покрытий автомобильных дорог  из монолитного бетона комплектом высокопроизводительных машин со скользящей опалубкой с автоматической системой обеспечения ровности.

4.2 При конструировании и устройстве цементобетонных покрытий, кроме настоящего стандарта, должны учитываться требования СНиП 2.05.02-85 [5] по проектированию автомобильных дорог и СНиП 3.06.03-85 [6] по производству и приемке работ при строительстве автомобильных дорог, а так же требования ГОСТов и других нормативных документов приведенных в разделе 3 настоящего СТО.

4.3 Стандарт организации содержит основные требования при выборе исходных материалов для бетонов, проектировании состава бетона, контроле качества при производстве работ по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог из монолитного бетона.

5 Конструкции дорожных одежд с цементобетонными покрытиями

5.1 Дорожные одежды с цементобетонными покрытиями, приведенными на рисунке 1, могут иметь, как правило, следующие конструктивные слои: покрытие, основание и дополнительный слой основания. Дорожные одежды сооружают на земляном полотне, верхняя часть которого носит название рабочего слоя.

При строительстве покрытий машинами со скользящими формами и подвозе бетонной смеси и других материалов по обочине расстояние от одной из бровок земляного полотна до края основания должно быть не менее 33 м. При ширине обочин 3,75 м и крутизне откосов 1:2 не требуется уширять земляное полотно. В отдельных случаях на высоких насыпях при крутизне откосов менее 1:2 допускается уширять одну из обочин на 20 см за счет другой обочины. Необходимость уширения земляного полотна должна быть установлена проектной организацией.

Поперечный разрез типовой дорожной одежды с цементобетонным покрытием, устраиваемой комплектами машин со скользящими формами.

1 - покрытие,

2 - основание,

3 - дополнительный слой основания,

4 - земляное полотно,

5 - укрепленная полоса.

Рисунок 1

5.2 Бетонные покрытия следует строить, как правило, одинаковой толщины по всей ширине.

5.3 На прямых участках дорог очертание верхней и нижней поверхностей бетонных покрытий должно быть:

- по прямой при проезжей части с разделительной полосой, когда проезжая часть предназначена для одностороннего движения и ей придан односкатный поперечный профиль;

- по двум прямым, обеспечивающим двускатный профиль, при проезжей части без разделительной полосы.

Независимо от очертания поперечного профиля поперечный уклон покрытия следует назначать в пределах 15-20%.

5.4 Толщину бетонных покрытий дорог I-III категорий следует назначать по расчету с учетом опыта эксплуатации дорог, но не менее приведенной в таблице 1.

Таблица 1

| Материал основания | Категория дорог в зависимости от расчетной интенсивности движения авт./сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | III |  |
|  | >10000 | 7000-10000 | 5000-7000 | 3000-5000 | 2000-3000 | 1000-2000 |
|  | Толщина покрытия, см |  |  |  |  |  |
| Каменные материалы или грунты, укрепленные цементом и другими неорганическими вяжущими | 24 | 22 | 22 | 20 | 8 | 8 |
| Грунты, укрепленные органическими вяжущими; щебень, шлак | - | - | 22 | 20 | 18 | 18 |
| Песок, гравийно-песчаные смеси | - | - | - | 22 | 20 | 18 |

5.5 В покрытии следует устраивать продольные и поперечные швы. К поперечным относятся швы расширения, сжатия, коробления и рабочие. Продольные и поперечные швы должны пересекаться, как правило, под прямым углом, при этом поперечные швы должны располагаться на одной прямой по ширине покрытия.

5.6 Для повышения продольной устойчивости плит, увеличения динамической устойчивости основания и повышения транспортно-эксплуатационных качеств рекомендуется поперечные швы устраивать наклонными в плане или в виде «елочки» с уклоном к перпендикуляру 1:10 как приведено на рисунке 2 а, б. Количество штырей в продольном шве рассчитывают с учетом массы соседних плит без штырей в поперечном шве как приведено на рисунке 2 в.

Варианты расположения швов сжатия в плане для повышения комфортности движения, для уменьшения уступов между плитами (а, б, в), ровности покрытия в жаркое время года (б, в).

Рисунок 2

5.7 Продольный шов следует устраивать при ширине покрытия (или одной из полос покрытия) более 4,5 м, чтобы предупредить появление извилистых продольных трещин образующихся от переменного воздействия транспортных средств и температурных воздействий.

5.8 Швы расширения повышают продольную устойчивость бетонного покрытия при максимальном нагреве летом. Их следует всегда устраивать при примыкании к мостам, путепроводам и в местах пересечения бетонных покрытий в одном уровне.

Швы сжатия следует устраивать между швами расширения, чтобы предупредить появление трещин, возникающих в плитах вследствие изменения температуры и усадки бетона.

5.9 Рабочие швы следует применять в конце рабочей смены или при перерыве бетонирования покрытия более чем на 3 часа. Рабочие швы должны устраиваться по типу швов сжатия.

5.10 Расстояние между швами сжатия - длину плиты - следует назначать по расчету в зависимости от толщины плиты и климата. Длину неармированных плит необходимо назначать в пределах, указанных в таблице 2.

Таблица 2

| Климат | Толщина покрытия см |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 | 20 | 22 | 24 |
|  | Длина покрытия м |  |  |  |
| Умеренный | 45 | 5 | 5 | 5-6 |
| Континентальный | 35-4 | 4,5 | 4,5 | 45-6 |

Примечание - Континентальный климат характеризуется разницей между максимальной и минимальной температурой воздуха за сутки более 12°С при повторяемости более 50 дней в году.

Контрольные швы, по конструкции аналогичные швам сжатия, обеспечивающие температурно-усадочную трещиностойкость в раннем возрасте, устраивают через каждые 2-3 плиты при отсутствии возможности нарезать асе швы подряд.

5.11 При устройстве швов расширения руководствуются данными таблицы 3. Ширину швов расширений (толщину прокладки) принимают равной 3 см.

Если покрытие проектируется без швов расширения, то перед мостами и путепроводами должно быть сделано не менее трех швов расширения шириной 6 см через 15-30 м, заполненных сильно сжимаемым материалом.

Таблица 3

| Ожидаемая для данного района температура нагрева покрытия в летнее время, °С | Толщина покрытия, см | Расстояние между швами расширения, число плит, при температуре воздуха во время бетонирования, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | менее 5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | более 20 |
| Менее 40 | 20 и более | 10 | 10 | - | - | - |
|  | Менее 20 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| Более 40 | 20 и более | 10 | 10 | 10 | - | - |
|  | Менее 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |

5.12 С целью исключения образования ступенек между плитами и частично для передачи нагрузки с одной плиты на другую края плит вдоль швов следует, как правило, соединять стальными штырями. В зависимости от материала основания штыри в поперечных и продольных швах необходимо размещать согласно рисунка 3. При строительстве машинами со скользящими формами покрытий толщиной 22-24 см на основаниях из цементогрунта толщиной не менее 16 см допускается в швах сжатия не применять штыревые соединения. При этом штыревые соединения необходимы только в контрольных поперечных швах сжатия, нарезаемых в первую очередь для обеспечения трещиностойкости покрытия до нарезки всех швов сжатия в затвердевшем бетоне. В континентальном климате при суточном перепаде температуры на поверхности покрытия более плюс 20°С допускается не применять штыревые соединения в контрольных швах, так как все швы сжатия будут работать в течение одного-двух месяцев (образуется сквозная трещина в бетоне под пазом шва).

Наличие швов сжатия без штыревых соединений не исключает появления уступов между плитами в период эксплуатации дороги.

Размеры штырей из гладкой арматуры приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Тип шва | Толщина плиты, см | Длина штырей, см | Диаметр штырей, см |
| --- | --- | --- | --- |
| Шов сжатия | 18-24 | 45 | 20 |
| Продольный шов | -- | 75 | 16 |

Схема расположения штырей в швах покрытия:

1 - шов расширения,

2 - шов сжатия при основании из каменных материалов и из грунтов, укрепленных вяжущими,

3 - шов сжатия при основании из материалов, не укрепленных вяжущими (песок, щебень шлак, гравийно-песчаная смесь и др.),

4 – штыри.

Рисунок 3

При устройстве покрытий на основании из цементобетона толщиной не менее 18 см бетоноукладчиками со скользящими формами и допущении проектной организацией уступов между плитами в поперечных швах высотой до 3мм, допускается в поперечных швах штыри не применять. Толщину покрытия в этом случае увеличивают на 2 см, а швы расширения при температуре бетонирования более плюс 10°С можно не устраивать.

5.13 При устройстве швов сжатия и расширения не допускается отклонение перекосов и наклонов штырей и прокладок от проектного положения более чем на 1 см. Длина зоны обмазки штырей в поперечных швах разжиженным битумом составляет 2/3 длины штырей, толщина обмазки не должна превышать 0,2 мм.

Штыри в продольных швах устанавливают без битумной обмазки с допущением перекосов не более чем на 5 мм.

5.14 Паз швов сжатия может быть в сечении прямоугольным или ступенчатым. Ширина паза швов сжатия может быть       от 4 до 15 мм, глубина паза - не менее 0,25h и не более 0,33h.

Ширина паза над швом расширения принимается равной 30 м.

Перед мостами и путепроводами устраивают не менее трех швов расширения без штырей и прокладок, шириной по 6 см каждый, через 15-30 м друг от друга. Швы заполняют сильно сжимаемым материалом, например песком, обработанным битумом; вверху шва устанавливают готовую резиновую пустотелую или пористую прокладку высотой 6см или заполняют мастикой на    6 см.

5.15 Армирование плит по индивидуальным проектам применяется как вариант при тяжелых нагрузках. Для армирования следует применять арматуру периодического профиля класса А-II в виде отдельных продольных стержней, плоских сеток или каркасов.

Длина армированных плит устанавливается проектом.

5.16 Швы сжатия отличаются один от другого геометрическими параметрами пазов, которые нарезают для уменьшения сечения покрытия на глубину 0,25h – 0,33h его толщины.

Пазы швов следует заполнять герметизирующими материалами.

Конструкция поперечных продольных швов показана на рисунках 4а и 4б.

5.17 Ширина и минимальная глубина паза для заполнения мастиками должны назначаться в соответствии с данными таблицы 5. При наличии в покрытии шва коробления ширину паза шва сжатия следует назначать исходя из суммарной длины двух плит между швами сжатия. Пазы швов коробления и продольных допускается заполнять мастиками на всю глубину.

а)

б)

Конструкции поперечных швов сжатия и продольного шва

Рисунок 4

Таблица 5

| Тип шва | Расстояние между швами м | Ширина паза мм | Глубина нарезки паза в долях от толщины покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| Шов сжатия | <4-6 | 8-12 | 025-0,33 |
| Шов коробления | 35-6 | 3-5 | 0,33 |
| Шов расширения | По таблице 3 | 30 | На полную толщину |
| Продольный шов | - | 3-5 | 025-0,33 |

Примечание-Ширину пазов швов сжатия и расширения допускается назначать по расчету, но не менее 3 мм для швов сжатия и 10 мм для швов расширения.

5.18 При строительстве покрытий на дорогах II категории с основаниями из песка и гравийно-песчаных смесей края плит, примыкающие к обочинам, следует армировать двумя стержнями из арматуры периодического профиля диаметром 12 мм. Стержни необходимо располагать на 5 см выше подошвы плит, при этом первый стержень должен быть на расстоянии 10 см от боковой грани плиты, а второй - на 20 см от первого. Стержни не доводят на        50 см до поперечных швов.

6 Требования к основаниям цементобетонных покрытий

6.1 В зависимости от категории дороги, вида бетоноукладочного оборудования, устойчивости верхней части земляного полотна и способности его накапливать пластические или неравномерные деформации основание устраивают из бетона низких марок по прочности (Btb0,8 – Btb1,2); из нерудных материалов и грунтов, укрепленных неорганическим вяжущим, из щебня, шлака или гравия либо из песка.

Толщину и вид основания определяют расчетом.

При низкой интенсивности автомобильного движения и при строительстве покрытий легкими бетоноукладочными машинами с боковой или центральной загрузкой допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании устройство покрытия на песчаном основании, выполняющем одновременно роль дренажного и морозозащитного слоя.

Минимальная толщина основания из песка, включая дополнительный слой (морозозащитный, дренирующий) зависит от вида грунта земляного полотна и дорожно-климатической зоны, но должна быть не менее величин, приведенных в таблице 6.

Для исключения образования в слое песчаного основания колей от автомобилей-самосвалов основание должно быть укреплено путем устройства слоя из щебня, шлака или гравия толщиной 16 см.

Минимальная толщина основания из бетона низкой прочности – 14 см; из нерудных материалов, укрепленных неорганическими вяжущими, 16 см; из щебня, шлака или гравия – 15 см.

Таблица 6

| Грунт земляного покрытия | Дорожно-климатическая зона |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | II | III | IV | V |
|  | Минимальная толщина основания из крупного или среднего песка см |  |  |  |
| Песок (мелкий пылеватый) | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Супесь | 25 | 20 | 15 | 10 |
| Тяжелый суглинок или глина | 30 | 25 | 20 | 15 |
| Пылеватый суглинок | 35 | 25 | 20 | 20 |

Примечание-Допускаются мелкие пески при увеличении толщины слоя на 20% (по сравнению с нормой для крупных или средних песков) и укреплении верхней части оснований на 10-12 см вяжущими или щебнем, шлаком, гравием, каменными высевками.

Толщина укрепленного вяжущими основания, по которому уже в раннем возрасте начинается  движение  гусеничных  бетоноукладчиков, должна быть не менее 18 см, марка - Rc 7,5.

При бетонировании покрытия гусеничными бетоноукладчиками со скользящими формами ширина укрепленного основания должна быть шире покрытия на 1,05 м с каждой стороны (см. рисунок 1).

Во избежание появления трещин в основании под поперечными швами покрытия основание не должно сращиваться с плитами покрытия, что достигается укладкой прерывающих сцепление материалов.

При использовании пленкообразующих материалов для ухода за свежеуложенным слоем основания, укрепленного неорганическими вяжущими прерывающие прослойки не устраивают.

6.2 Дополнительный слой основания, наряду с передачей нагрузок на земляное полотно, выполняет функции морозозащитного или дренирующего слоя.

В зависимости от климатических и гидрологических условий указанные функции могут совмещаться. Дополнительный слой основания следует устраивать из морозостойких и дренирующих грунтов.

При строительстве покрытий комплектом машин со скользящими формами разрешается в отдельных случаях предусматривать морозозащитный слой из материалов, укрепленных вяжущими, чтобы обеспечить постоянную толщину слоев и проход машин, строящих дорожную одежду, без разрушения поверхности слоев.

Толщину дополнительного слоя основания необходимо рассчитывать в соответствии с «Методическими рекомендациями по проектированию жестких дорожных одежд» (взамен ВСН 197-91) [12] и требованиями СНиП 2.05.02-85 [5] на проектирование автомобильных дорог.

Дополнительный слой основания должен иметь водослив - сплошные или прерывистые выходы дренирующего материала на откосы земляного полотна и нижнюю плоскость (поверхность земляного полотна) с поперечным уклоном.

Для улучшения водоотвода можно применять геотекстиль в виде сплошного или прерывистого слоя. Для уменьшения подтока влаги снизу можно предусматривать прерывающие прослойки из синтетических пленок.

Поверх дополнительного слоя устраивают технологический слой из щебня для подвоза бетонной смеси.

При небольшой интенсивности движения дополнительный слой основания может одновременно выполнять роль основания и выравнивающего слоя.

Дополнительный слой, выполняющий морозозащитную функцию, может быть заменен грунтом, обработанным (в смесителе) гидрофобизирующими материалами. При небольшой интенсивности движения он может работать и в качестве основания.

6.3 Краевые укрепленные полосы устраивают из цементо- или асфальтобетона на бетонном основании, как правило, по типу основной дорожной одежды с устройством продольных швов. Для дорог низких категорий        (V-III-c) допускается краевые полосы устраивать из щебня.

Ширина краевых полос на дорогах I-III категорий не менее 75 см, более низких категорий - не менее 50 см. Толщина краевых полос должна быть равна толщине покрытия.

При устройстве вместо краевых полос уширения шириной более 3 м последние отделяются от бетонного покрытия швами с заполнением их по типу шва сжатия. Поперечные швы полос уширения по конструкции и по месту расположения должны совпадать с поперечными швами покрытия.

При укреплении обочин монолитным бетоном в соответствии с указаниями СНиП на проектирование автомобильных дорог в них необходимо устраивать швы сжатия и расширения без армирования как продолжение швов сжатия или расширения покрытий.

В случаях, когда обочины устраивают из асфальтобетона, следует прорезать шов на всю толщину битумосодержащих слоев с последующей его герметизацией по типу шва сжатия.

Возможно также отделение цементобетона от асфальтобетона путем установки прокладки вдоль всей грани цементобетонного покрытия перед укладкой битумосодержащих слоев.

7 Требования к материалам для строительства цементобетонных покрытий

7.1 Бетон.

7.1.1 Для устройства монолитных цементобетонных покрытий автомобильных дорог следует применять тяжелый бетон, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 26633, СНиП 52-01-2003 [7], СНиП 2.05.02-85 [5], настоящего СТО и проекта дорожной одежды.

7.1.2 Минимальная величина класса (марки) бетона по прочности на растяжение при изгибе и на сжатие для покрытий автомобильных дорог всех категорий (при интенсивности движения по СНиП 2.05.02-85 [5]) должна соответствовать требованиям таблицы 6.

Таблица 6

| Конструктивный слой дорожной одежды | Проектные классы (марки) бетона по прочности, не менее |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вtb (Рtb) | В (М) |
| Монолитное покрытие | 4,0 (50) | 30 (400) |

Примечание-Вtb (Рtb) - класс (марка) бетона по прочности на растяжение при изгибе, В (М) – на сжатие, ГОСТ 26633.

7.1.3 Марку бетона покрытий по морозостойкости следует назначать не менее F200 при испытании по второму базовому методу ГОСТ 10060.0 для всех климатических условий района строительства и для автомобильных дорог всех категорий.

По второму базовому методу ГОСТ 10060.0 испытания бетона на морозостойкость образцы циклически  замораживают при температуре воздуха минус 200С и насыщают и оттаивают в 5% водном растворе хлорида натрия при его температуре плюс 200С.

7.1.4 На момент открытия движения построечного транспорта по цементобетонному покрытию прочность бетона должна составлять не менее 70% величины его требуемой прочности (величины Rт по ГОСТ 53231, определенной при подборе состава бетона).

7.1.5 Содержание условно-закрытых пор в бетоне покрытий по ГОСТ 12730.0-4 должно соответствовать требованиям таблицы 7 (ГОСТ 26633).

Таблица 7

| Условно-закрытая пористость, % по объему, - не более - не менее | 7,0 3,5 |
| --- | --- |

7.2 Бетонная смесь.

7.2.1 Бетонная смесь для бетона покрытий должна соответствовать требованиям ГОСТ 7473, СНиП 3.06.03-85 [6] и настоящего СТО.

7.2.2 Для строительства монолитных цементобетонных покрытий необходимо обеспечить соответствующие принятой технологии бетонных работ свойства смеси на месте бетонирования (с учетом времени транспортирования бетонной смеси и необходимых технологических перерывов).

7.2.3 Бетонная смесь для бетона покрытий, устраиваемых в скользящей опалубке, должна характеризоваться маркой П1 по удобоукладываемости по ГОСТ 7473 и требуемым объемом вовлеченного воздуха по ГОСТ 26633.

Показатели удобоукладывемости бетонной смеси (осадка стандартного конуса, ОК) и объем вовлеченного воздуха определяют по ГОСТ 10181. Бетонная смесь марки П1 характеризуется величиной ОК=1-4 см.

7.2.4 Бетонная смесь для бетона покрытий должна соответствовать требованиям ГОСТ 7473 по показателям расслаиваемости (по водоотделению и раствороотделению по ГОСТ 10181).

7.2.5 Дополнительно бетонная смесь для бетона покрытий должна обеспечивать возможность получить требуемые геометрические параметры свежеуложенного покрытия, устраиваемого в скользящей опалубке (характеризоваться стойкостью против оплыва кромок свежеуложенного покрытия после его выхода из скользящей опалубки).

Кроме этого, бетонная смесь должна обеспечивать возможность механизированной отделки (обработки) поверхности свежеуложенного покрытия и создание на ней искусственной шероховатости в соответствие с действующими нормами (по ровности поверхности, глубине бороздок шероховатости и пр.).

7.2.6 Время транспортирования бетонной смеси для бетона покрытий в автомобиле-самосвале не должно превышать 30 минут при температуре воздуха от плюс 200С до плюс 300С и 1 час при температуре воздуха менее плюс 200С (СНиП 3.06.03-85 [6]).

7.2.7 С учетом потери удобоукладываемости бетонной смеси во время транспортирования и технологических перерывов, на цементобетонном заводе, как правило, величина осадки конуса должна быть больше чем на укладке, и составлять 1-3 см.

7.2.8 С учетом потери вовлеченного воздуха бетонной смесью во время транспортирования и технологических перерывов, как правило, величина его объема на цементобетонном заводе должна быть больше, чем требуется на укладке на 1-2%.

7.2.9 Показатели сохраняемости свойств бетонной смеси со временем (по ГОСТ 7473) следует определять для конкретного состава бетона покрытия на стадии его подбора.

7.2.10 Величина плотности бетонной смеси на цементобетонном заводе должна соответствовать данным подбора состава бетона с учетом фактического объема вовлеченного воздуха в смеси и ее сохраняемости.

7.2.11 Окончательно технологические свойства бетонной смеси для бетона покрытий оценивают на стадии пробного бетонирования.

7.3 Цемент.

7.3.1 Цемент для бетона покрытий должен соответствовать требованиям ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 30515.

7.3.2 Для бетона покрытий следует применять цемент без минеральных добавок или вспомогательных компонентов.

7.3.3 Обозначение цемента для бетона покрытий представлено в         таблице 8.

В обозначении цемента по ГОСТ 31108 Н характеризует темп твердения цемента (Н – нормальнотвердеющий).

В обозначении цемента по ГОСТ 10178 буква Н означает использование клинкера нормированного состава.

Таблица 8

| Нормативный документ | Обозначение цемента |
| --- | --- |
| ГОСТ 31108-2003 | ЦЕМ I 42,5Н ЦЕМ I 52,5Н |
| ГОСТ 10178-85 | ПЦ 550-Д0-Н; ПЦ 500-Д0-Н |

7.3.4 В бетоне покрытий не допускается использовать цемент, обладающий признаками ложного схватывания.

7.3.5 Применение цемента с температурой более плюс 300С для бетона покрытий не допускается.

7.3.6 Цемент для бетона покрытий должен характеризоваться следующими физико-техническими показателями (таблица 9).

Таблица 9

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Начало схватывания, мин, не ранее | 120 |
| Водоотделение, %, не более | 28 |
| Нормальная густота, %, не более | 28 |
| Потери при прокаливании, % по массе, не более | 1,0 |
| Удельная поверхность, м2/кг, - не менее - не более | 280/250 400/370 |

Здесь, в таблице 9, в числителе указано значение удельной поверхности цемента по методу воздухопроницаемости по прибору ПСХ (метод Ходакова), в знаменателе - по методу Блейна.

Сроки схватывания цемента, показатели водоотделения и нормальной густоты определяют по ГОСТ 310.6 и ГОСТ 310.1-3.

7.3.7 Содержание минерала С3А в цементе для бетона покрытий не должно превышать 8% по массе (в цементе должен быть использован клинкер нормированного состава по ГОСТ 10178).

7.3.8 Дополнительно, рекомендуемое содержание щелочных оксидов в цементе для бетона покрытий в пересчете на Na2O не должно превышать 0,8% по массе.

7.3.9 При получении цемента, выпускаемого по ГОСТ 31108, следует запрашивать у производителя цемента сведения о значениях прочности на сжатие и при изгибе, определяемых не только по ГОСТ 30744, но также по действующему ГОСТ 310.4.

Это необходимо для возможности использовать величину прочности цемента, поставляемого по ГОСТ 31108 и испытываемого на прочность по ГОСТ 30744, в действующих расчетно-экспериментальных методах подбора состава бетона.

7.3.10 Рекомендуется для бетона покрытий получать цемент непосредственно с одного цементного завода, исключая перевалочные пункты. Это повысит стабильность технологических показателей бетонной смеси и однородность бетона, уменьшит число необходимых корректировок состава бетона в процессе строительства.

7.3.11 Все указанные в СТО требования к цементу для бетона покрытий должны быть обязательными и отражены в договоре поставки цемента (контракте).

7.4 Мелкий заполнитель.

7.4.1 В качестве мелкого заполнителя в бетоне покрытий следует применять пески, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633, ГОСТ 8736, природные, дробленные и пески из отсевов дробления.

При возможности, предпочтение следует отдавать природным кварцево-полевошпатовым пескам первого класса с модулем крупности, Мкр, равным 1,8-2,2, в силу их благоприятного влияния на воздухововлечение бетонной смеси и на отделку (обработку поверхности) свежеуложенного покрытия.

7.4.2 Дробленные пески и пески из отсевов дробления следует применять в бетоне покрытий только совместно с природными песками, при их раздельном дозировании. Оптимальное соотношение природного песка и песка из отсевов дробления или дробленного следует определять при подборе состава бетона и пробном бетонировании.

7.4.3 Мелкий заполнитель для бетона покрытий следует оценивать по зерновому составу, модулю крупности, содержанию пылевидных, глинистых и илистых частиц, глины в комках, минерало-петрографическому составу, содержанию вредных компонентов и примесей, в том числе, по содержанию реакционно-способных пород и минералов.

При использовании дробленных песков дополнительно следует также учитывать предел прочности исходной породы на сжатие в водонасыщенном состоянии и ее морозостойкость.

7.4.4 Марка по прочности исходной горной породы или гравия для производства песка из отсевов дробления предназначенного для использования в бетоне покрытий, должна быть не ниже значений, указанных в п.7.5.4 (таблицы 10), а ее морозостойкость – не ниже значений, указанных в п.7.5.5 (таблице 11) настоящего СТО.

7.4.5 Эффективность применения в бетоне покрытий дробленного песка или песка из отсевов дробления следует определять на стадии подбора состава бетона и пробного бетонирования.

7.5 Крупный заполнитель.

7.5.1 В качестве крупного заполнителя в бетоне покрытий следует применять щебень. Допускается при технико-экономическом обосновании применять щебень из гравия, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 26633, ГОСТ 8267.

7.5.2 Крупный заполнитель для бетона покрытий следует оценивать по зерновому составу, плотности, прочности, содержанию зерен слабых пород, зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, водопоглощению, морозостойкости, содержанию пылевидных, глинистых и илистых частиц, глины в комках, минерало-петрографическому составу, содержанию вредных компонентов и примесей, в том числе, по содержанию реакционно-способных пород и минералов.

Перед применением в бетоне следует получить сведения о перечисленных характеристиках крупного заполнителя у карьера-производителя.

При возможности, рекомендуется использовать в бетоне покрытий гранитный щебень. Допускается при технико-экономическом обосновании применять габбро-диабазовый щебень, а также щебень из плотных и прочных известняков (доломитов) в силу их благоприятного влияния на однородность бетона по прочности и его морозостойкость.

7.5.3 Содержание в крупном заполнителе для бетона покрытий зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не должно превышать 25% по массе.

7.5.4 Марка щебня и щебня из гравия, применяемых в качестве крупного заполнителя в бетоне покрытий, по прочности и по истираемости (в полочном барабане) должна быть не ниже значений, указанных в таблице 10.

Таблица 10

| Марка щебня и щебня из гравия | Величина показателя, не ниже |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изверженные или метаморфические породы | Осадочные породы | Гравий |
| по прочности | 1200 | 800 | Др8 |
| по истираемости | И-1 | И-11 | И-11 |

Примечание-В таблице представлена марка по истираемости в полочном барабане.

7.5.5 Марка по морозостойкости крупного заполнителя для бетона покрытий должна быть не ниже значений, указанных в таблице 11.

Таблица 11

| Марка по морозостойкости крупного заполнителя для бетона покрытий, эксплуатируемых в районе со среднемесячной температурой наиболее холодного месяца, не ниже |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 0 до минус 50С | От минус 50С до минус 150С | Ниже минус 150С |
| F50 | F100 | F150 |

7.5.6 В бетоне покрытий следует применять щебень фракций 5-10 мм и 10-20 мм, дозируемых раздельно.

Оптимальное соотношение между фракциями щебня (в пределах ГОСТ 26633) определяют при подборе состава бетона покрытий.

Допускается применение щебня в виде одной фракции 5-20 мм при фактическом соотношении составляющих его фракций 5-10 мм и 10-20 мм в пределах требований ГОСТ 26633.

7.5.7 Не допускается использовать в бетоне покрытий щебень техногенного происхождения без специальных обосновывающих исследований, включая испытание щебня на стойкость против любых видов распада и исследование его влияния на морозостойкость бетона покрытий.

7.6 Вода.

7.6.1 Вода для затворения бетонной смеси и приготовления растворов химических добавок должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732.

7.6.2 Вода питьевая по ГОСТ 2874 может применяться в бетоне без ограничений и предварительного химического анализа.

7.7 Химические добавки.

7.7.1 Пластифицирующие добавки и суперпластификаторы в бетоне покрытий следует применять для снижения водопотребности бетонной смеси при сохранении ее технологических свойств.

7.7.2 Воздухововлекающие или газообразующие добавки в бетоне покрытий следует применять для получения требуемого объема вовлеченного воздуха или газа в бетонной смеси в виде соответствующих мелкодисперсных, равномерно распределенных пузырьков (диаметром до 0,3 мм).

Применение воздухововлекающей или газообразующей добавки является необходимым условием достижения высокой морозостойкости бетона и является обязательным для бетона покрытий (ГОСТ 26633).

7.7.3 В бетоне покрытий следует применять две химические добавки, добавку пластификатора (суперпластификатора) и воздухововлекающую или газообразующую добавку.

7.7.4 Оптимальные дозировки указанных добавок должны быть определены при подборе состава бетона покрытия, с учетом свойств конкретных материалов и принятой технологии работ, необходимости обеспечения требуемых свойств бетонной смеси на месте бетонирования.

7.7.5 В качестве пластифицирующих добавок или суперпластификаторов в бетоне покрытий следует применять отечественные добавки на основе лигносульфонатов (типа ЛСТ), щелочного стока производства капролактама (ЩСПК), этилсиликоната натрия (ГКЖ-10) или метилсиликоната натрия (ГКЖ-11), суперпластификаторов на основе сульфированных нафталинформальдегидных соединений (типа С-3) или их комплексов.

Рекомендуемые дозировки пластифицирующих добавок в бетонной смеси для бетона покрытий находятся в пределах 0,1-0,3% массы цемента, суперпластификаторов – 0,5-1,5%, комплексной пластифицирующей добавки - 0,2%ЛСТ+(0,7-1,0)%С-3.

7.7.6 В качестве воздухововлекающей добавки в бетоне покрытий следует применять водорастворимые соединения (омыленные смолы, технические мыла) лесохимического производства типа СНВ, ОСМ, ППФ или СДО.

Рекомендуемые дозировки воздухововлекающей добавки типа СНВ в бетонной смеси для бетона покрытий находятся, как правило, в пределах 0,005-0,05% массы цемента, типа СДО – 0,05-0,2%.

7.7.7 В качестве газообразующей добавки в бетоне покрытий следует применять водные эмульсии кремнийорганических соединений, полигидросилоксаны (например, типа ГКЖ-94, 136-157М или КЭ 30-04).

Рекомендуемые дозировки газообразующей добавки типа ГКЖ-94 в бетонной смеси для бетона покрытий находятся, как правило, в пределах 0,1-0,2% массы цемента.

7.7.8 При возможности, для использования в бетоне покрытий предпочтение следует отдавать воздухововлекающим добавкам перед газообразующими в силу их большей технологичности.

7.7.9 Дозировки пластифицирующих и воздухововлекающих добавок в бетоне покрытий указаны в процентах по массе цемента в расчете на сухой остаток добавки (в расчете на добавку 100% концентрации), газообразующих – по массе готовой эмульсии 50% концентрации.

7.7.10 Водные растворы пластифицирующих добавок и суперпластификаторов и воздухововлекающих добавок, а также газообразующие добавки, поставляемые в виде готовых эмульсий, следует дозировать раздельно и вводить в бетонную смесь с водой затворения.

Рекомендуемая концентрация рабочего водного раствора добавки пластификатора или суперпластификатора для дозирования и введения в воду затворения составляет 20-25% по массе, воздухововлекающей типа СНВ или СДО – 5-10%.

Другие возможные способы введения химических добавок в бетонную смесь (например, в готовую бетонную смесь, поэтапно и др.) следует осуществлять по специальным рекомендациям.

7.7.11 Применение новых химических добавок в бетоне покрытий должно быть обосновано результатами соответствующих исследований.

В любом случае, предлагаемые для использования в бетоне покрытий химические добавки должны обеспечивать получение требуемых свойств бетонной смеси и бетона по разделам 7.1 и 7.2 настоящего СТО и не ухудшать их по сравнению с традиционными добавками типа ЛСТ+СНВ или С-3+СНВ.

7.7.12 Химические добавки для бетона должны выпускаться по соответствующим техническим условиям (ТУ) или государственным стандартам.

Перед применением в бетоне, следует запросить у предприятия-изготовителя нормативно-техническую документацию на применяемые химические добавки (ТУ и пр.), а также рекомендации по их применению.

7.8 Материалы для ухода за свежеуложенным бетоном.

7.8.1 Уход за свежеуложенным бетоном покрытия осуществляют с целью создания оптимальных воздушно-влажностных условий его твердения (близких к нормальным условиям твердения бетона по ГОСТ 10180), для защиты свежеуложенного бетона от испарения влаги (высыхания) и снижения величины возникающих в процессе твердения бетона температурно-влажностных (усадочных) деформаций и напряжений.

7.8.2 В качестве материалов для ухода за свежеуложенным бетоном покрытия следует применять паропроницаемые материалы на основе водной дисперсии парафинов или на основе водной дисперсии латексов.

Обычно, средний расход отечественных пленкообразующих материалов составляет 400-500 г/м2.

7.8.3 Пленкообразующие материалы для ухода за свежеуложенным бетоном должны соответствовать требованию к влагозащитной способности в условиях сухого и жаркого климата.

По данной методике удельные влагопотери мелкозернистого (песчаного) бетона стандартного состава Ц:П:В=1:3:0,40 в заданных условиях твердения (в условиях сухого и жаркого климата, при температуре воздуха плюс 400С и его относительной влажности 30%, при принудительном обдуве образцов-плиток воздухом, при скорости ветра 0,5м/сек) за трое суток не должны превышать 550г/м2 (0,055г/см2).

7.8.4 Техническая вязкость пленкообразующих материалов для ухода за свежеуложенным бетоном по вискозиметру ВЗ-4 не должна превышать 25сек, что соответствует возможности их механизированного нанесения (распыления) на поверхность покрытия.

7.8.5 Пленкообразующие материалы не должны иметь признаков расслоения, содержать комки или посторонние включения размером более 0,5мм.

7.8.6 Применение пленкообразующих материалов для ухода за свежеуложенным бетоном не должно ухудшать сцепные свойства покрытия (увеличивать скользкость, снижать коэффициент сцепления поверхности покрытия с колесом транспортного средства), а также прочность и стойкость поверхностного слоя покрытия к морозному шелушению.

7.8.7 При необходимости, полученный пленкообразующий материал перед применением следует процедить и тщательно перемешать.

Не допускается на месте бетонирования покрытия самостоятельно, без рекомендаций предприятия-изготовителя и лабораторной проверки влагозащитной способности, разбавлять полученные пленкообразующие материалы.

7.9 Материалы для герметизации температурных швов.

7.9.1 Материалы для герметизации температурных швов должны обеспечивать их водонепроницаемость и предохранять швы от засорения твердыми материалами.

7.9.2 Для герметизации температурных и деформационных швов могут быть использованы полимерно-битумные мастики и герметики, применяемые как в холодном, так и в горячем состоянии.

7.9.3 Герметики должны изготавливаться по соответствующим техническим условиям (ТУ) и соответствовать требованиям ГОСТ 30740 по основным эксплуатационным и технологическим характеристикам:

а) Относительному удлинению в момент разрыва должно быть не менее 75% при температуре минус 200С.

б) температуре, характеризующей гибкость должна быть не выше:

- минус 250С для марок герметиков Г25,

- минус 350С для марок герметиков Г35,

- минус 500С для марок герметиков Г50.

в) Температуре липкости которая должна быть не ниже плюс 500С.

г) Старению под воздействием ультрафиолетового излучения в течение не менее 1000 часов.

д) Выносливости которая должна составлять не менее 30000 циклов деформаций, испытываемых герметиком при вертикальном перемещении плит покрытия относительно друг друга.

е) Водопоглощению, не более 0,5% по массе.

ж) Жизнеспособности герметиков холодного применения которая при температуре до плюс 600С должна быть не менее 1 часа.

7.9.4 Время отвердения герметиков, применяемых в холодном состоянии, при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 50С должно составлять не более 10 суток.

7.9.5 В интервале температур от минус 300С до плюс 600С герметизирующие материалы должны обладать способностью деформироваться без нарушения сплошности и сцепления с бетоном стенок пазов швов (сцепление герметика с бетоном должно сохраняться в течение всего срока службы герметика).

7.9.6 Для повышения прочности сцепления герметизирующих материалов с бетоном стенок пазов швов применяют грунтовочные составы, которые должны соответствовать виду применяемого герметика.

Грунтовки для битумно-эластомерных мастик должны удовлетворять требованиям ГОСТ 30740.

Допускается применять любые другие виды грунтовок, обеспечивающих относительное удлинение и прочность сцепления герметизирующего материала с огрунтованной поверхностью не ниже требований ГОСТ 30740.

Основанием для применения конкретной грунтовки является наличие ТУ утвержденных в установленном порядке, или сертификата соответствия (технического свидетельства), оговаривающих ее применение в качестве грунтовки для деформационных и температурных швов цементобетонных покрытий автомобильных дорог в зависимости от климатических условий района строительства и вида герметика.

7.10 Материалы для прокладок температурных швов.

7.10.1 Прокладки, используемые для герметизации температурных и деформационных швов, должны быть морозостойкими, стойкими к воздействию микроорганизмов. Температура плавления материала прокладок должна быть выше максимальной рабочей температуры герметиков, применяемых в горячем состоянии.

Материал прокладок должен быть стойким к воздействию компонентов герметиков холодного отвердения.

Гарантийный срок службы прокладок должен быть не менее срока службы применяемого герметизирующего материала.

7.10.2 Прокладки, устанавливаемые в швах расширения. Изготавливают из обрезных досок I и II сортов ГОСТ 8486 из мягких пород древесины (ель, сосна).

7.11 Требования к подбору состава бетона покрытий.

7.11.1 Подбор состава бетона должен быть выполнен в соответствие с ГОСТ 27006 и обеспечивать технологические свойства бетонной смеси в конкретных условиях строительства, достижение требуемой прочности (в соответствие с проектным классом и ГОСТ 53231) и проектной морозостойкости бетона в покрытии.

7.11.2 Задание на подбор состава бетона покрытий должно учитывать проектные требования к бетону по прочности и морозостойкости, требования к технологическим свойствам бетонной смеси и конкретные условия строительства, номенклатуру, состав и свойства применяемых материалов, ограничения нормативных документов (по составу бетона, контролю его прочности, технологии работ и др.) и требования настоящего СТО.

7.11.3 Важной особенностью подбора состава бетона покрытий является необходимость обеспечить свойства смеси на месте бетонирования, в особенности, обеспечить требуемый объем вовлеченного воздуха в бетонной смеси марки П1 по удобоукладываемости при ее транспортировании в автомобиле-самосвале.

7.11.4 Получение требуемых свойств бетонной смеси на месте бетонирования должен обеспечивать подбор состава бетона.

Не допускается восстанавливать удобоукладываемость или содержание вовлеченного воздуха бетонной смеси на месте бетонирования покрытия с помощью дополнительного введения в бетонную смесь воды или растворов химических добавок и последующего дополнительного ее перемешивания без специальных обосновывающих исследований и рекомендаций.

7.11.5 Состав бетона покрытий следует подбирать по прочности на растяжение при изгибе (основной расчетной характеристике бетона покрытий, определяющей его толщину) и по прочности на сжатие (определяет стойкость бетона покрытий к износу, время нарезки деформационных швов и др.).

7.11.6 Состав бетона покрытий следует рассчитывать и подбирать, исходя из среднего уровня прочности, Rу, равного по величине требуемой прочности, Rт, увеличенной на 10% (ГОСТ 53231, при нестатистическом контроле прочности бетона покрытий по схеме Г).

Данная схема контроля прочности (схема Г) предусмотрена ГОСТ 53231 для бетонов с нормируемой прочностью не только на сжатии, но и на растяжение (в этом случае по схеме Г прочность монолитного бетона контролируют и оценивают нестатистически по образцам).

7.11.7 Начальный состав бетона покрытий рассчитывают с помощью зависимостей прочности бетона на растяжение при изгибе и на сжатие от прочности цемента, величин водоцементного отношения и объема вовлеченного воздуха, используя метод абсолютных объемов и учитывая фактические величины водопотребности бетонной смеси и показатели свойств составляющих бетон материалов и химических добавок.

7.11.8 Для определения необходимого водоцементного отношения в бетоне покрытий следует использовать зависимости (1) и (2).

Для прочности бетона покрытий на растяжение при изгибе, Rуtf:

Rytf=0,39∙Rцtf∙ЦВ-0,1∙(1-0,025∙Vв),                                (1)

Для прочности бетона на сжатие, Rу:

Ry=0,6∙Rц∙(Ц/В-0,5)∙(1-0,06VB), при В/Ц≥0,40,

Ry=0,4∙Rц∙(Ц/В+0,5)∙(1-0,06VB), при В/Ц≤0,40.                    (2)

где:

Rцtf– прочность цемента при изгибе,

Rц – на сжатие, по ГОСТ 310.4.

7.11.9 Для расчета начального состава бетонной смеси принимают минимальную величину объема вовлеченного воздуха смеси на месте укладки бетона Vв=5%.

7.11.10 По формулам (1) и (2) определяют величину водоцементного отношения, необходимую для получения требуемой прочности бетона покрытий, отдельно для прочности бетона растяжение при изгибе и для прочности на сжатие. Выбирают для дальнейших подборов меньшее из полученных расчетом значений В/Ц.

7.11.11 По справочным данным и с учетом опыта строительства для применяемых материалов назначают водосодержание в начальном составе бетонной смеси (расход воды в бетоне).

7.11.12 Расход щебня в начальном составе бетона рассчитывают по величине плотности зерен щебня, плотности щебня в насыпном состоянии, его пустотности, для выбранной величины коэффициента раздвижки зерен щебня раствором.

7.11.13 Расход песка в начальном составе бетона покрытий рассчитывают методом абсолютных объемов, учитывая принятое в расчете минимальное содержание вовлеченного воздуха в бетонной смеси, Vв=5%=50л/м3.

7.11.14 По справочным данным и с учетом опыта строительства назначают расход химических добавок для начального состава бетона покрытий.

7.11.15 С помощью последующих пробных замесов уточняют необходимое водосодержание бетонной смеси, соответствующее заданной ее удобоукладываемости, а также объем вовлеченного воздуха в бетонной смеси, оптимальное соотношение мелкого и крупного заполнителей, дозировку химических добавок. При необходимости корректируют начальный расчетный состав бетона.

7.11.16 Пробные замесы выполняют на заполнителях, высушенных до постоянной массы.

Для применения в строительстве рассчитывают рабочие составы бетона, учитывающие влажность заполнителей и концентрацию водных растворов химических добавок.

7.11.17 Контрольные образцы подобранного состава бетона для последующего испытания бетона на прочность, пористость и на морозостойкость должны твердеть в нормальных (по ГОСТ 10180) условиях и в условиях твердения покрытия.

7.11.18 Более подробно схема подбора состава бетона покрытий представлена в приложении А.

8 Приготовление и транспортирование бетонной смеси

8.1 При приготовлении и транспортировании бетонной смеси следует соблюдать требования ГОСТ 7473 настоящего СТО и технологического регламента разработанного в установленном порядке.

8.2 Для приготовления бетонной смеси следует использовать притрассовые передвижные бетоносмесительные установки циклического или непрерывного действия с принудительным перемешиванием производительностью, соответствующей принятому темпу строительства.

Для повышения однородности и стабильности свойств бетонной смеси рекомендуется использовать бетоносмесительные установки, работающие в автоматическом режиме.

8.3 Притрассовые бетонные заводы следует размещать с учетом допустимой продолжительности транспортирования бетонной смеси, установленной при подборе состава бетона с учетом требований ГОСТ 7473 и настоящего СТО.

8.4 Приготовление бетонной смеси состоит из операций по приему и складированию составляющих материалов (цемента и заполнителей, добавок), подача из штабеля в расходные бункера песка и щебня, дозированию составляющих бетонной смеси, перемешиванию их в бетоносмесительной установке и выдачи готовой бетонной смеси в транспортное средство или накопительный бункер.

К дополнительным операциям следует отнести предварительное приготовление водных растворов химических добавок.

8.5 Приемку и хранение цемента осуществляют в типовых сборно-разборных металлических складах силосного типа, имеющих необходимое оборудование для механизированной разгрузки транспортных средств, доставляющих цемент.

8.6 Мелкий и крупный заполнители для приготовления бетона должны храниться раздельно по виду породы и фракциям на площадке с твердым покрытием из монолитного или сборного бетона, асфальтобетона, исключающих их загрязнение. При отсутствии на площадке твердого покрытия нижний слой штабеля заполнителей толщиной от 10 до 20 см нельзя использовать для приготовления бетонной смеси.

8.7 На бетонном заводе необходимо иметь емкости и оборудование для приготовления и хранения водных растворов химических добавок.

8.8 Исходя из требуемой суточной производительности бетонного завода должен быть определен объем не снижаемых остатков сырья, которые требуются для поддержания суточной производительности завода.

8.9 Режим работы бетоносмесителей циклического и непрерывного действия должен соответствовать заводским инструкциям по эксплуатации и обеспечивать получение качественной бетонной смеси. Продолжительность перемешивания бетонной смеси в бетоносмесителях циклического действия с принудительным перемешиванием следует устанавливать опытным путем, с учетом обеспечения всех нормируемых показателей ее качества, но не менее 30-45 секунд.

При использовании высокопроизводительного бетоносмесителя гравитационного перемешивания циклического действия с объемом готового замеса 5м3 продолжительность перемешивания бетонной смеси с осадкой конуса не менее 2 см должна быть в пределах 60-90 секунд.

8.10 Дозирование материалов при приготовлении бетонной смеси должно производиться по массе. Исключением является дозирование воды и водных растворов добавок для бетона.

Дозаторы (цемента, песка, щебня и химических добавок) должны быть проверены метрологической службой.

Точность дозирования исходных материалов бетонной смеси весовыми дозаторами циклического и непрерывного действия должна быть для цемента, воды, сухих химических добавок ±1%, заполнителей ±2%.

При необходимости, в случае значительного расхождения между фактическими показателями подвижности и соответствующими показателями лабораторного состава, но не менее 1 раза в две смены с отбором не менее двух проб, разрешается определять состав бетонной смеси методом мокрого рассева в соответствии с приложением Б.

8.11 При приготовлении бетонной смеси должен уточняться объем загрузки барабана смесителя и коэффициент выхода бетонной смеси, в зависимости от однородности получаемой смеси и содержания в ней вовлеченного воздуха.

8.12 Исправность работы дозаторов следует оценивать ежедневно в начале смены. Дозирование песка и щебня следует производить в соответствии с составом бетонной смеси и с учетом влажности заполнителей. Дозировку материалов разрешается изменять только работникам лаборатории.

8.13 Для максимального использования производительности бетоноукладочных машин и повышения однородности бетона смесь необходимо выпускать равномерно и непрерывно в течении смены.

Количество транспортных средств должно устанавливаться и корректироваться с учетом дальности транспортирования смеси и полной загрузки комплекта машин по устройству покрытия и исключения перерывов в подаче смеси к месту укладки.

8.14 Бетонную смесь следует транспортировать в автомобилях-самосвалах, обеспечивающих удобную и быструю ее разгрузку в приемное устройство распределителя или на основание. Кузова автомобилей-самосвалов должны быть водонепроницаемыми, иметь исправные затворы и гладкую поверхность, а также оборудованы тентами для защиты бетонной смеси от высыхания или увлажнения атмосферными осадками. После выгрузки бетонной смеси кузова автомобилей-самосвалов необходимо промывать водой на мойке, оборудованной на выделенной для этой цели площадке.

Время транспортирования БСГ в автомобиле-самосвале не должно превышать 30 минут при температуре воздуха от плюс 20°С до 30°С и 60 минут при температуре воздуха менее плюс 20°С.

8.15 Подвижность бетонной смеси на месте приготовления с учетом времени транспортирования к месту укладки и температуры воздуха не должна превышать более чем на 1-3 см значений, указанных в п.7.2.3 настоящего СТО.

8.16 Для предотвращения расслоения бетонной смеси при погрузке ее в автомобили-самосвалы на бетонном заводе при необходимости должны устраиваться промежуточные накопительные бункера или лотки. Высота падения бетонной смеси при перегрузках не должна быть более 1,5 м.

8.17 После окончания каждой смены барабан бетоносмесительной установки необходимо промыть водой с крупной фракцией щебня или гравия. Накопительные бункера и лотки следует систематически очищать от бетонной смеси.

9 Устройство монолитного цементобетонного покрытия

9.1 Перед началом работ по строительству покрытий необходимо проверить:

- готовность подъездов для подачи бетонной смеси к месту укладки;

- готовность бетонного завода и комплекта машин к работе;

- наличие поверхностных и глубинных вибраторов для дополнительного уплотнения бетонной смеси около рабочих швов и уплотнения контрольных образцов, кроме того, вибраторы необходимы на случай выхода из строя бетоноотделочной машины;

- наличие приборов для определения объема вовлеченного воздуха в бетонной смеси на месте укладки;

- наличие инструмента и приспособлений для исправления кромок и боковых граней покрытия после прохода машин со скользящими формами;

- опалубки для устройства рабочих швов;

- контрольных реек для проверки ровности покрытия;

- шаблонов для выравнивания покрытия и удаления цементного молока;

- наличие основных и вспомогательных материалов для своевременного и бесперебойного ухода за свежеуложенным бетоном и защиты его от атмосферных воздействий.

9.2 В состав работ по устройству монолитного цементобетонного покрытия входят:

- подготовительные работы;

- приготовление бетонной смеси;

- доставка бетонной смеси к месту укладки;

- распределение бетонной смеси распределителем;

- уплотнение, формирование и отделка слоя бетонной смеси бетоноукладчиком;

- нанесение шероховатости на поверхность свежеуложенного бетона;

- уход за свежеуложенным бетоном;

- нарезка паза шва;

- нарезка камеры шва;

- устройство шва расширения;

- устройство рабочего шва;

- герметизация швов.

9.3 Подготовительные работы.

9.3.1 Основание под монолитное цементобетонное покрытие должно соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85 [6] и освидетельствовано актом на скрытые работы.

9.3.2 Поверхность основания должна быть очищена, продута сжатым воздухом и, в случае загрязнения, промыта водой.

9.3.3 Для прохождения комплекта бетоноукладочных машин при устройстве крайних полос покрытия необходимо выполнить технологическое уширение на 1,05 м от кромок устраиваемого покрытия.

9.3.4 Укладка прокладки из полиэтиленовой пленки (ППА).

На поверхности основания укладывают прокладку из двухслойной полиэтиленовой пленки (ППА).

Полиэтиленовая прокладка ППА должна быть уложена и закреплена на всю ширину основания. Прокладка раскладывается внахлест (15-20 см) в поперечном и продольном направлениях и прикрепляется к слою основания дюбелями и шайбами. Прокладка должна плотно прилегать к поверхности слоя основания.

Расстояние между дюбелями уточняется при пробной раскладке прокладки.

Геометрические размеры дюбелей: диаметр – 4 мм, длина – 35-50 мм, размер шайбы – 30x30 мм, толщина – 0,5-0,8 мм.

Перед распределением бетонной смеси для устройства бетонного покрытия необходимо визуально контролировать качество раскладки и крепления полиэтиленовой прокладки на основании.

Прокладка полиэтиленовая ППА по показателям качества должна соответствовать требованиям технических условий [15].

Прокладка не должна иметь трещин, складок, разрывов и отверстий. Рулоны прокладки при хранении необходимо защищать от действия прямых солнечных лучей и ударов, вызывающих появление трещин.

При хранении свыше двух лет следует производить контрольное испытание прокладки в специализированных лабораториях с целью определения прочности, относительного удлинения при разрыве и температуры стекловения.

9.3.5 Установка копирной струны.

При укладке цементобетонной смеси комплектом машин, оборудованных следящей системой за вертикальными отметками, на всю длину захватки устанавливают стойки с натянутой копирной струной, являющейся задающим устройством, определяющим положение машин по курсу движения и уровню рабочих органов относительно копирной струны.

Копирную струну для укладки бетона устанавливают с двух сторон ряда.

При установке копирной струны выполняют следующие операции:

- разбивка створов нивелирных реек;

- установка стоек с поперечными штангами;

- сверление четырех отверстий d=20 мм h=300 мм в слое основания для крепления натяжной лебедки анкерами в начале и в конце каждого створа;

- установка лебедки, анкеров и стоек с поперечными штангами в створе;

- установка поперечных штанг под высотные отметки нивелированием, закрепление кронштейна и штанги;

- натяжение копирной струны;

- установка копирной струны в паз поперечной штанги;

- выправление струны в плане по теодолиту, проверка высотных положений струны в пазе штанги нивелированием. Окончательное закрепление кронштейна и поперечной штанги.

До установки копирной струны должно быть проведено восстановление оси с разбивкой устраиваемого слоя цементобетонного покрытия на продольные ряды.

Используя отметки плана укладки слоя покрытия в рабочей документации проекта, вычисляют отметки покрытия на всех промежуточных точках установки стоек. Затем, учитывая поперечный профиль, определяют сначала отметки кромок устраиваемого ряда, и после этого отметки положения струны в зависимости от поперечного уклона и расстояния от струны до кромки ряда слоя основания.

Вычисленные отметки положения струны сводят в таблицу.

Для установки стоек в начале и конце участка разбивают поперечник, на котором на принятом расстоянии от продольной оси ряда устанавливают начальные и конечные стойки с кронштейном и поперечной штангой.

Затем в створе по теодолиту устанавливают промежуточные стойки.

Высота расположения поперечной штанги в пределах 0,3/0,6 м от поверхности слоя основания.

Поперечную штангу выставляют нивелированием на соответствующую вычисленную высотную отметку для данной точки и закрепляют струбциной.

На расстоянии 10 м от стойки в начале участка на поверхности нижнего слоя закрепляют лебедку для натяжения копирной струны, на этом же расстоянии от конечной стойки в конце участка устанавливают анкер в слое основания. Между лебедкой и начальной стойкой, анкером и конечной стойкой устанавливают две промежуточные стойки с кронштейном и штангами, установленными по нисходящей к лебедке и анкеру для снятия нагрузки с рабочих начальной и конечной стоек, поперечных штанг. С барабана лебедки разматывают струну и закрепляют на анкере. Лебедкой натягивают копирную струну (металлический трос диаметром 2-3 мм), расположенную на поверхности слоя основания, контролируя усилие натяжения копирной струны сгибанием рукой, при этом трос не должен изгибаться более чем на 45°.

Натянутую копирную струну вставляют в паз (прорезь) поперечной штанги. 3апрещается натягивать струну, вставленную в прорези поперечных штанг.

После установки натянутой копирной струны в паз поперечной штанги, производят выравнивание струны в плане по теодолиту и проверку высотных положений поперечных штанг на стойках при этом высотные отметки положения струны не должны превышать более чем на плюс 3 мм вычисленные проектные высотные отметки.

Установка арматуры и штырей в швах сжатия

9.3.6 Арматура должна быть выправлена, очищена от грязи, масел, ржавчины и окалины. Арматуру следует устанавливать после окончательной отделки, планировки и уплотнения основания или выравнивающего слоя.

9.3.7 Стержни краевой арматуры необходимо укладывать на бетонные подкладки или подставки из арматурной стали диаметром 10-12 мм. Стержни допускается укладывать на валики из свежей бетонной смеси с опережением не более 10 м от места уплотнения, не допуская смещения арматуры при проходах бетоноотделочной машины.

9.3.8 Если в проекте предусмотрены штыревые соединения в швах сжатия, установка их в проектное положение производится, как правило, на подставках из арматурной стали диаметром 8-10 мм (при боковой разгрузке бетона).

Допускается погружать штыри в бетон путем вибрации. Способ установки должен обеспечить сохранение проектного положения штырей в процессе бетонирования.

Установка арматурных каркасов и сеток

9.3.9 Каркасы изготавливаются на отдельно выделенной площадке.

9.3.10 Доставка каркасов или сеток к месту монтажа осуществляется бортовым автомобилем.

Разгрузка каркасов вдоль ряда бетонирования осуществляется автомобильным краном.

9.3.11 После раскладки каркасов или сеток осуществляется монтаж их в соответствии с проектом на основание с уложенной и закрепленной прокладкой ППА

Каркасы должны устанавливаться на прокладки высотой 30 мм симметрично относительно продольной оси бетонирования так, чтобы расстояние между крайней боковой арматурой секции каркаса и боковыми вертикальными гранями укладываемой полосы бетона составляло 70 мм. Секции каркаса для исключения их деформирования должны устанавливаться с помощью автокрана, оборудованного специальной траверсой. Отклонение высотного положения каркаса от проектного – не более 0,5 см, для предотвращения смещения каркаса в процессе бетонирования, его отдельные секции должны быть соединены между собой продольной арматурой, закрепляемый к каждой секции в местах устройства деформационных швов с учетом сохранения величины защитного слоя над этой арматурой и возможности ее перерезания при нарезки швов.

Каркасы должны быть установлены в проектное положение с обеспечением защитного слоя сверху и снизу каркаса.

9.3.12 Арматурные каркасы должны быть жесткими. Верхняя и нижняя арматура каркаса не должна смещаться в процессе бетонирования друг относительно друга ни в поперечном, ни в продольном направлении.

Арматурные сетки устанавливают и закрепляют в проектное положение в соответствии с принятой в проекте высотой.

9.4 Укладка цементобетонной смеси.

9.4.1 Предварительное распределение бетонной смеси производится распределителем. Уплотнение, формование и отделку бетона производят бетоноукладчиком со скользящими формами.

9.4.2 Перед началом работы комплект следует выставить в исходное положение относительно продольной оси полосы бетонирования.

Распределение бетонной смеси

9.4.3 При строительстве покрытия шириной 7,5 м машинами со скользящими формами предварительное распределение бетонной смеси в случае применения распределителя следует осуществлять на ширину 7,3-7,35 м.

9.4.4 Бетонную смесь нужно распределять с учетом припуска на уплотнение. При строительстве покрытия машинами со скользящими формами на распределителе или бетоноукладчике в начале смены или после длительных перерывов в работе рекомендуется делать припуск 7-8 см, если проектная толщина покрытия равна 22-24 см. Указанный припуск необходимо выдержать на участке длиной 10-15 м, после чего его следует уменьшить до 3-5 см.

9.4.5 Бетонную смесь следует распределять равномерно по всей ширине покрытия без пропусков. Технологический разрыв между распределителем смеси и бетоноукладчиком зависит от погодных условий, наличия закладных элементов и составляет 10-30 м.

Уплотнение бетонной смеси покрытия при работе машин со скользящими формами

9.4.6 Уплотнение бетонной смеси и отделку поверхности покрытия при устройстве его в скользящих формах следует осуществлять бетоноукладчиком на гусеничном ходу, входящим в комплект высокопроизводительных машин.

9.4.7 Рабочие органы машин комплекта следует регулировать, руководствуясь инструкцией по эксплуатации, с учетом того, что при настройке бетоноукладчика на работу в автоматическом, режиме скорость перемещения гидроцилиндров подъема и опускания главной рамы должна находиться в пределах 0,2-0,25 м/мин, на распределителе бетонной смеси в пределах 0,3 м/мин, на гидроцилиндрах рулевого управления в пределах 0,3-0,4 м/мин у гусеничных машин и 0,5-0,6 м/мин у колесных.

При предварительной настройке рабочих органов бетоноукладчика необходимо:

- отрегулировать трамбующий брус по высоте, чтобы нижний край бруса находился на 6мм выше нижнего края профильной плиты;

- отрегулировать траверсу (трубу) крепления глубинных вибраторов при этом расстояние от кронштейна до шнека должно быть не менее 2,5 см;

- установить на расстоянии 15-20 см от боковых скользящих форм по одному вибратору с каждого края так, чтобы расстояние от нижней точки вибратора и основанием составляло 2/3 толщины бетонного покрытия при устройстве армированного цементобетонного покрытия, расстояние от вибратора до арматурной сетки составило 7 см;

- установить на траверсе остальные вибраторы с расстоянием между ними 50-60 см, предварительно натянув между крайними вибраторами шнур для установки всех вибраторов на одну высоту;

- отрегулировать наклон скользящей опалубки (бокового щита)таким образом, чтобы величина отклонения его от вертикали составляла 13 мм;

- отрегулировать краевые части профильной плиты, обеспечив припуск на кромку 10-13 мм;

- отрегулировать выглаживающую плиту из нержавеющей стали таким образом, чтобы зазор между задней кромкой формующей плиты и передней кромкой выглаживающей плиты составлял 3 мм;

- отрегулировать скорость отработки гидроцилиндров подъема-опускания рамы рабочих органов в зависимости от скорости движения бетоноукладчика, которая должна быть в пределах 0,25-0,3 м/мин;

9.4.8 Высота основных боковых форм (скользящей опалубки) и опалубки кромкообразователя должна быть приблизительно на 5 мм меньше толщины слоя укладываемого бетона.

Кромкообразующий узел следует настраивать с учетом остаточных деформаций свежеотформованного бетона после прохода бетоноукладчика.

Расстояние между боковыми формами (опалубки) кромкообразователя должно быть на 2-4 см меньше проектной ширины покрытия. Край кромкообразующего узла должен быть приподнят на 1-3 см выше поверхности покрытия.

9.4.9 Окончательную настройку рабочих органов бетоноукладчика следует производить при пробном бетонировании, используя бетонную смесь рабочего состава. В процессе укладки бетонной смеси следует тщательно контролировать геометрические параметры, ровность поверхности и качество кромки свежеотформованного бетонного покрытия и в случае необходимости дополнительно регулировать рабочие органы бетоноукладчика.

9.4.10 Качество уплотнения бетонной смеси глубинными вибраторами и виброформования бетонного покрытия зависит от того, насколько скорости движения бетоноукладчика соответствует подвижность (жесткость) бетонной смеси.

9.4.11 С целью обеспечения высокого качества бетонного покрытия бетоноукладчик должен перемещаться непрерывно с постоянной скоростью.

В процессе бетонирования глубинные вибраторы бетоноукладчика должны быть полностью погружены в смесь. Характерным признаком нормального протекания процесса уплотнения служит интенсивное «кипение» бетонной смеси, сопровождающееся выделением пузырьков воздуха.

В процессе бетонирования также следует обеспечивать сплошность поверхности уплотненной бетонной смеси после вибробруса с электромагнитными вибраторами и наличие валиков бетонной смеси, равномерных по всей ширине качающихся брусьев; высота валиков должна находиться в пределах 20-25 см для первичного качающегося бруса и 10-15 см для вторичного.

9.4.12 Эффективный радиус действия вибраторов (типа ИВ-79), установленных на бетоноукладчике со скользящими формами, при уплотнении бетонных смесей составляет 25-30 см. Глубинные вибраторы необходимо закреплять на траверсе с интервалом 40-50 см в количестве 14 шт. в положении, близком к горизонтальному, причем крайние вибраторы следует устанавливать в 15-20 см от боковой скользящей формы. При армировании продольного шва глубинный вибратор в зоне погружения штырей должен быть установлен перпендикулярно оси дороги.

9.4.13 При устройстве односкатных бетонных покрытий и виражей со стороны превышения необходимо создать дополнительный припуск бетонной смеси путем регулировки рабочих органов бетонораспределителя и бетоноукладчика.

9.4.14 При устройстве бетонного покрытия, армированного сварной сеткой из стержней периодического профиля диаметром более 8 мм, устанавливаемой на подставках, глубинные вибраторы в процессе уплотнения бетонной смеси должны быть подняты на 5-7 см выше арматуры, так чтобы вибраторы постоянно находились в бетонной смеси.

9.4.15 При устройстве бетонных покрытий, армированных сварной сеткой с рабочей арматурой диаметром до 8 мм, ее разрешается устанавливать в проектное положение в процессе бетонирования вибропогружателем, который монтируют на бетоноукладчике.

9.4.16 Выгрузка бетонной смеси при устройстве цементобетонного покрытия осуществляется непосредственно перед распределителем.

9.4.17 В случае устройства железобетонного или армобетонного покрытия подача смеси в устраиваемый ряд осуществляется по транспортерной ленте через бункер распределителя.

9.4.18 Выгрузка бетонной смеси в бункер распределителя должна осуществляться следующим образом:

- распределитель прекращает свое движение (останавливается);

- автосамосвал задним ходом подается к бункеру распределителя;

- приводится в движение транспортерная лента приемного бункера;

- смесь из кузова автомобиля-самосвала равномерным потоком выгружается в бункер;

- смесь из бункера подается транспортерной лентой на основание перед распределителем бетонной смеси.

9.4.19 Для обеспечения равномерной выгрузки бетонной смеси из кузова автомобиля-самосвала в бункер необходимо задний борт самосвала придерживать ковшом погрузчика.

После того, как распределитель распределит бетонную смесь на первых 10-15 м, необходимо опустить его рабочие органы так, чтобы припуск бетонной смеси составил 3-5 см, обеспечивающий постоянный вал смеси перед бетоноукладчиком.

9.4.20 В процессе бетонирования перед бетоноукладчиком постоянно должен быть вал бетонной смеси, глубинные вибраторы должны быть погружены в бетонную смесь.

9.4.21 Рабочая скорость бетоноукладчика должна составлять 0,75-1,5 м/мин при устройстве железобетонного покрытия и бетонного покрытия толщиной слоя 35-45см – 0,5-1.0м/мин.

Режимы работы рабочих органов бетоноукладчика в процессе укладки должны быть следующими:

- количество ходов трамбующего бруса 60-80 1\мин;

- количество оборотов валов глубинных вибраторов в зависимости от подвижности бетонной смеси - 7000-8000 в минуту.

9.4.22 После прохождения бетоноукладчика на поверхности свежеуложенного покрытия не должно быть дефектов в виде раковин и неровностей.

Чистовую отделку свежеуложенного бетонного покрытия следует осуществлять сразу за бетоноукладчиком.

9.4.23 Для удаления излишков влаги с поверхности свежеуложенного покрытия необходимо использовать многослойное джутовое полотно, навешенное на специальный передвижной мостик или непосредственно на бетоноукладчик (за Авто-Флотом).

Высокое качество уплотнения и отделки бетонного покрытия достигается при движении комплекта с постоянной скоростью без остановок.

При возможных остановках запрещается выключать двигатели бетоноукладчика - выключение двигателя приведет к падению давления масла в гидросистеме, что повлечет за собой произвольное вертикальное перемещение рамы и рабочих органов и соответственно приведет к неисправимому браку в работе.

При возобновлении движения бетоноукладчика после длительной остановки возможно появление надрывов на поверхности покрытия, которые только после проработки глубинным вибратором с передвижного мостика отделываются ручными гладилками.

В случае оплывания вертикальных граней бетонируемых маячных полос следует предусмотреть применение облегченной приставной инвентарной опалубки.

Для защиты свежеуложенного цементобетонного покрытия от дождя и солнечной радиации при температуре воздуха более плюс 25°С необходимо иметь специальные средства защиты (передвижные тенты), общая длина которых должна составлять не менее 100 п.м.

9.5 Уход за свежеуложенным бетоном.

9.5.1 Уход за свежеуложенным бетоном, нанесение шероховатости и пленкообразующий материал производится машиной комплекта, которая должна быть установлена по оси обрабатываемой полосы (ряда) и двигаться, по копирным струнам, в автоматическом режиме.

9.5.2 Уход за свежеуложенным бетоном должен производиться сразу после появления матовой поверхности (исчезновения с покрытия «цементного молочка»).

Шероховатость на поверхность свежеуложенного бетона наносится штатной (металлической) или капроновой щеткой поперечными проходами.

Высота установки траверсы с форсунками для распределения пленкообразующего материала должна быть 50-60 см.

Скорость движения распределителя пленкообразующего материала должна обеспечивать заданную норму расхода.

Для ухода следует применять водоразбавляемый пленкообразующий материал, который должен наноситься на поверхность в два слоя с нормой расхода 200-250 г/м2 для каждого слоя. Второй слой должен наноситься после формирования пленки первого слоя (ориентировочно через 30-60 мин).

Пленкообразующий материал должен наноситься равномерно без пропусков по всей поверхности, включая боковые грани плиты.

9.6 Устройство швов.

Устройство рабочих швов.

9.6.1 В конце каждой захватки устраивается поперечный рабочий шов. Рабочие швы должны образовывать одну прямую линию перпендикулярную продольной оси и совпадать со швом расширения или сжатия цементобетонного покрытия.

9.6.2 По окончании строительства покрытия или при вынужденных длительных перерывах в укладке бетона должны устраиваться рабочие швы по типу швов коробления, которые обеспечивают сопряжение смежных участков покрытия с требуемой ровностью и надежностью (см. рисунок 4).

Рабочий шов разрешается устраивать с помощью опалубки в виде угольника-шаблона из досок (см. рисунок 5). Полки опалубки должны быть сбиты из двух досок толщиной по 30 мм; ширина полок должна быть равна толщине покрытия. На вертикальной полке угольника-шаблона должны быть: доска-сегмент для образования в торце плиты паза сферической формы, что позволяет увеличить передачу нагрузки с плиты на плиту и обеспечить возможность коробления плиты при изменении температуры, и отверстия для стальных штырей-анкеров.

Чтобы увеличить жесткость угольника-шаблона, через 1 м необходимо ставить подкосы. Доску-сегмент следует обработать лезвием стальной скобы сферической формы радиусом 20 см. Вертикальную полку необходимо покрыть битумной эмульсией или разжиженным битумом слоем около 1 мм. Угольник-шаблон может быть изготовлен на всю ширину покрытия или состоять из двух равных частей.

Конструкция рабочего шва (размеры в см)

Рисунок 4

Конструкция угольника-шаблона при толщине покрытия 22 см

(размеры в см)

Рисунок 5

9.6.3 При устройстве рабочего шва следует выполнять технологические операции в такой последовательности:

- у места шва удалить бетонную смесь и установить шаблон-угольник, обеспечивая совпадение верхней грани вертикальной полки с поверхностью покрытия и крепление шаблона штырями-костылями, которые забивают в основание вплотную к горизонтальной полке через 100-150 см по длине;

- пазуху у шаблона-угольника заполнить бетонной смесью с некоторым избытком и разровнять ее;

- глубинным вибратором уплотнить смесь и забить в бетон стальные штыри-анкеры диаметром 20 мм и длиной 50 см из арматуры периодического профиля или длиной 70 см из гладкой арматуры;

- отделать поверхность покрытия и произвести уход за бетоном.

9.6.4 Строительство покрытия от рабочего шва следует продолжать в такой последовательности:

- убрать угольник-шаблон и обмазать бетон с торца плиты разжиженным битумом или пленкообразующим материалом, который применяют для ухода за бетоном

- распределить вдоль торца плиты бетонную смесь из бункера распределителя или другим способом

- глубинными вибраторами уплотнить бетонную смесь на расстоянии до 2 м от рабочего шва, а далее уплотнять бетоноотделочной машиной;

- произвести отделку поверхности покрытия.

Устройство деформационных швов в затвердевшем бетоне

9.6.5 Пазы деформационных швов следует нарезать, как правило, с применением алмазных дисков при достижении бетоном прочности при сжатии в пределах 8-10 МПа.

Поперечные швы должны быть нарезаны перпендикулярно продольной оси покрытия. Продольный шов должен представлять непрерывную линию, расположенную по середине покрытия.

9.6.6 Для обеспечения равномерного «срабатывания» швы сжатия необходимо нарезать подряд (последовательно по полосе бетонирования).

9.6.7 При суточных перепадах температуры воздуха менее 12°С пазы для поперечных швов сжатия в покрытии, устраиваемом в первой половине дня (до 13-14 ч), следует нарезать в те же сутки.

Пазы для поперечных швов сжатия в покрытии, устраиваемом во второй половине дня, следует нарезать преимущественно в тот же день. Если прочность бетона в тот же день не достигает требуемой величины, то швы, в целях исключения выкрашивания кромок, следует нарезать на следующие сутки, как правило, не ранее 9 и не позднее 24 ч.

Если нельзя нарезать все швы подряд из-за недопустимого выкрашивания кромок, следует устраивать контрольные швы сжатия через три-четыре плиты по двухстадийному способу: нарезка узкого паза одним алмазным диском, когда прочность бетона при сжатии достигла 5-7 МПа, последующая нарезка верхней части паза до проектных размеров при прочности бетона более 8-10 МПа.

9.6.8 При суточном перепаде температуры воздуха более 12°С пазы для поперечных швов сжатия в покрытии, построенном до 13-14 часов, следует нарезать при достижении бетоном прочности при сжатии в пределах 8-10 МПа. В покрытии, построенном во второй половине дня, для обеспечения трещиностойкости необходимо устраивать контрольные поперечные швы через две-три плиты.

9.6.9 Пазы деформационных швов в затвердевшем бетоне покрытия следует нарезать при достижении им прочности на сжатие 8-10 МПа (80-100 кг/см2). Время начала нарезки до 24 часов бетонирования следует определять на основании лабораторных данных о твердении бетона или уточнять путем пробной нарезки. При нарезке не должно быть выкрашивания кромок швов более 2-3 мм. Формирование конструкции шва производится поэтапно. Сначала одним диском нарезается паз шва на проектную глубину (пионерный рез). На втором этапе нарезается верхняя часть паза шва на проектный профиль. При нарезке не должно быть выкрашивания кромок швов более 3 мм.

9.6.10 Геометрия паза шва сжатия и расширения, должна соответствовать проекту. Оптимальная скорость резки одним диском 0,8-1,5 м/мин, пакетом дисков 0,5-0,7 м/мин.

Пазы деформационных швов перед заполнением должны быть подготовлены следующим образом:

- промыты водой под давлением сразу после нарезки;

- очищены от грязи и остатков продуктов резания машиной с металлической щеткой;

- продукты сжатым (при необходимости горячим) воздухом с температурой не более плюс 60°С.

9.6.11 Во избежание загрязнения паза шва время между его подготовкой (после продувки) и герметизацией не должно превышать 30 мин. После подготовки паза шва на его дно укладывается шнур, соответствующий проектным требованиям. Для обеспечения сцепления мастики со стенками паза шва предварительно должна быть произведена их подгрунтовка. Перед заполнением паза шва герметиком подгрунтовочный материал должен образовать пленку (высохнуть). Марка подгрунтовочного материала и герметика применяется в соответствии с проектом. Применяемый герметик должен соответствовать требованиям ГОСТ 30740.

Заполнение пазов швов герметиком должно производиться без перелива с образованием вогнутого мениска.

Устройство швов расширения.

9.6.12 Швы расширения устраивают в затвердевшем бетоне:

- производится два пропила на полную толщину бетонного покрытия, пропилы выполняются на расстоянии равном ширине устраиваемого шва;

- удаление бетона из шва расширения;

- промывка и сушка паза шва;

- установка полимерной деформационной доски;

- обработка стенок шва;

- укладка резинового шнура;

- заполнение шва мастикой.

Устройство швов расширения перед мостами и путепроводами:

- производится два пропила на полную толщину бетонного покрытия, пропилы выполняются на ширину 6 см;

- удаление бетона из шва расширения;

- промывка и сушка паза шва;

- заполнение шва деформативными материалами (черный песок, асфальтобетон и т.д. в соответствии с проектом);

- укладка резинового шнура;

- заполнение шва мастикой.

9.6.13 В таблице 12 приведен перечень и последовательность технологических операций при устройстве цементобетонных покрытий.

Таблица 12 – Перечень и последовательность технологических операций при устройстве цементобетонного покрытия

| Наименование технологических операций | Машины, механизмы |
| --- | --- |
| Разборка опалубки в торце бетонного покрытия (рабочий шов). Покрытие торца битумом | Компрессор Отбойный молоток |
| Очистка основания сжатым воздухом | Компрессор |
| Укладка пленки ППА | -- |
| Крепление пленки дюбелями | Строительный пистолет |
| Очистка пленки от пыли сжатым воздухом (при необходимости) | Компрессор |
| Установка копирной струны разбивка створов установка копирной струны | Автомобиль Перфоратор Электростанция |
| Установка комплекта машин со скользящей опалубкой в работу | Распределитель смеси Бетоноукладчик Текстуратор |
| Приготовление бетонной смеси и загрузка автомобилей-самосвалов | -- |
| Отбор проб бетонной смеси из автомобилей-самосвалов (определения подвижности смеси и объема вовлеченного воздуха на ЦБЗ) | -- |
| Транспортирование бетонной смеси к месту укладки | Автомобили-самосвалы |
| Отбор проб из автомобилей-самосвалов для определения подвижности смеси (удобоукладываемости) | -- |
| Подача бетонной смеси в распределитель | -- |
| Мойка кузовов автомобилей | Поливомоечная машина |
| Распределение бетонной смеси. Уплотнение, формирование бетонной плиты. Отделка поверхности и кромки бетона вручную. Создание шероховатой поверхности. Уход за бетоном. | Распределитель смеси Бетоноукладчик Текстуратор Погрузчик Электростанция Глубинные вибраторы Прожектор |
| Распределение смеси вручную | -- |
| Уплотнение смеси вручную глубинным вибратором. Отделка поверхности бетона вручную. | Электростанция Глубинные вибраторы |
| Выход машин комплекта со скользящей опалубкой. Очистка рабочих органов от бетонной смеси. Мойка машины. | Распределитель смеси Бетоноукладчик Текстуратор Поливомоечная машина Погрузчик Глубинные вибраторы Автомобили-самосвалы |
| Установка инвентарной опалубки в конце захватки Сверление отверстий в бетоне d=20 мм h=300 мм Забивка анкеров для крепления опалубки d=20 мм h=650 мм | -- |
| Распределение смеси вручную | -- |
| Уплотнение смеси вручную | Глубинные вибраторы |
| Отделка поверхности бетона вручную. | Погрузчик Электростанция Перфоратор Глубинные вибраторы Автомобили-самосвалы |
| Нарезка паза поперечных деформационных швов | Нарезчик швов Поливомоечная машина |

10 Контроль качества производства работ

10.1 Контроль качества бетонной смеси и бетона покрытия.

10.1.1 Контроль качества бетонной смеси и бетона покрытий представляет собой единую систему, состоящую из входного контроля поступающих материалов для приготовления бетонной смеси на цементобетонном заводе и готовой бетонной смеси на месте бетонирования покрытия, операционного контроля на бетонном заводе и на месте бетонирования и приемочного контроля покрытия.

При этом операционный и приемочный контроль готовой бетонной смеси и бетона должен предусматривать испытание бетонной смеси на бетонном заводе и на месте бетонирования, последующее испытание формуемых контрольных образцов бетона, а также испытание выбуренных из покрытия образцов-кернов.

Только такая комплексная система контроля и оценки свойств бетонной смеси и бетона позволяет обеспечивать высокое качество строительства цементобетонных покрытий.

10.1.2 Свойства бетонной смеси для бетона покрытий по ГОСТ 7473 следует определять по ГОСТ 10181, прочность бетона – по ГОСТ 10180, ГОСТ 28570, морозостойкость бетона – по ГОСТ 10060.0-2, параметры поровой структуры – по ГОСТ 12730.0-4, контроль и оценку бетона по прочности следует осуществлять по ГОСТ 53231.

10.1.3 Каждая партия бетонной смеси, выпускаемая бетонным заводом, должна иметь документ о качестве по ГОСТ 7473.

Потребитель готовой бетонной смеси на месте бетонирования покрытия должен запрашивать результаты всех лабораторных испытаний бетонной смеси и бетона на заводе-производителе бетонной смеси.

10.1.4 Контроль прочности бетона покрытий на растяжение при изгибе и на сжатие на бетонном заводе и на месте бетонирования следует вести по ГОСТ 53231, по нестатистическому контролю прочности бетона по схеме Г, по партиям серий формуемых контрольных образцов.

Рекомендуется при этом в партии объединять по две серии образцов.

10.1.5 Среднее значение прочности бетона в каждой партии должно быть не менее величин требуемой прочности, Rтtf и Rт (в соответствии с п.7.11.8  настоящего СТО), соответственно, а среднее значение прочности бетона покрытий в каждой серии (единичное значение прочности по ГОСТ 53231) на растяжение при изгибе - не менее величины 0,8Rтtf, на сжатие - не менее величины (Rт-4,0) МПа.

При этом среднее значение прочности бетона покрытий в каждой серии (единичное значение прочности бетона во всех случаях) по величине должно быть больше соответствующего проектного класса бетона по прочности.

10.1.6 Рекомендуется на бетонном заводе контрольные образцы формовать через определенное время (через 30-60 минут) после окончания перемешивания, что моделирует условия транспортирования и уравнивает условия изготовления контрольных образцов на бетонном заводе и на укладке бетона.

Данный порядок контроля должен быть согласован с заказчиком и проектировщиком.

10.1.7 Контроль прочности бетона покрытий с помощью неразрушающих методов ГОСТ 22690 (например, методом упругого отскока или отрыва со скалыванием), ГОСТ 17624 (с помощью ультразвука) допускается вести только в дополнение к разрушающим методам ГОСТ 10180 и ГОСТ 28570 и только с помощью построения градуировочных зависимостей.

В спорных случаях, окончательное решение принимается по результатам испытания бетона покрытия разрушающими методами.

10.1.8 Для осуществления операционного контроля свойств смеси и бетона на бетонном заводе и на месте бетонирования покрытия лаборатория должна иметь соответствующее поверенное и аттестованное оборудование.

Перечень минимально необходимого лабораторного оборудования для ведения контроля качества бетонной смеси и бетона при строительстве цементобетонных покрытий представлен в приложении А.

10.1.9 При отсутствии в лаборатории гидравлического пресса для испытания контрольных образцов бетона покрытия на прочность на растяжение при изгибе и на сжатие, следует предусмотреть возможность проведения указанных испытаний бетона силами сторонних организаций.

10.1.10 Основные виды, объем и методы контроля используемых материалов, бетонной смеси и бетона представлены в таблице 13.

Таблица 13

| Показатель (параметр) | Объем | Метод |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Входной контроль исходных материалов на цементобетонном заводе |  |  |  |
| 1. Цемент | Каждую партию. | По документам о качестве |  |
| Показатели нормальной густоты, сроков схватывания, наличие ложного схватывания | Каждую партию. | ГОСТ 310.3 |  |
| 2. Песок | Каждую партию. | По документам о качестве |  |
| Фракционный состав, модуль крупности, содержание ПиГ и глины в комках, насыпная плотность | Каждую партию. | ГОСТ 8735 |  |
| 3. Щебень | Каждую партию | По документам о качестве |  |
| Фракционный состав, содержание ПиГ и глины в комках, насыпная плотность, водопоглощение | Каждую партию | ГОСТ 8269 |  |
| 4. Химические добавки | Каждую партию | По документам о качестве |  |
| Операционный контроль на цементобетонном заводе |  |  |  |
| Влажность заполнителей для бетона | Не реже одного раза в смену и дополнительно при изменении влажности |  | ГОСТ 8735 ГОСТ 8269 |
| Плотность и концентрацию водных растворов химических добавок | Не реже одного раза в смену и дополнительно, в спорных случаях |  | По разделу 7.7 настоящего СТО |
| Удобоукладываемость бетонной смеси | Не реже одного раза в смену и дополнительно при изменении удобоукладываемости Рекомендуется - каждую отпускаемую машину |  | ГОСТ 10181 ГОСТ 7473 |
| Объем вовлеченного воздуха и плотность бетонной смеси | Не реже одного раза в смену и дополнительно при изменении показателей Рекомендуется - каждую машину |  | ГОСТ 10181 |
| Расслаиваемость бетонной смеси | При подборе состава бетона и при визуальных признаках расслоения смеси |  | ГОСТ 10181 ГОСТ 7473 |
| Сохраняемость удобоукладываемости и объема вовлеченного воздуха бетонной смеси | При подборе состава бетона и при несоответствии показателей смеси на месте бетонирования результатам подбора |  | ГОСТ 10181 ГОСТ 7473 |
| Прочность бетона по контрольным образцам (на сжатие и на растяжение при изгибе), твердеющим в нормальных условиях. | Каждую смену, ГОСТ 53231 |  | ГОСТ 10180 |
| Морозостойкость бетона по контрольным образцам, твердеющим в нормальных условиях | Не реже, чем один раз в квартал, СНиП 3.06.03-85, и в спорных случаях |  | ГОСТ 10060 второй базовый метод или третий ускоренный |
| Объем условно-закрытых пор в бетоне по контрольным образцам, твердеющим в нормальных условиях. | Не реже, чем один раз в квартал и в спорных случаях |  | ГОСТ 12730.0 ГОСТ 12730.4 |

Примечание-ПиГ – содержание пыли и глины в заполнителях, определяемое отмучиванием.

10.1.11 При подборе состава бетона и производственном контроле его прочности рекомендуется дополнительно к таблице 13 определить также прочность бетона на растяжение при раскалывании (Rtt) по ГОСТ 10180 для экспериментального определения переходных коэффициентов от прочности Rtt к нормируемым показателям прочности бетона на растяжение при изгибе (Rtf) и на сжатие (R): К1=Rtf/Rtt и К2=R/Rtt.

Фактические коэффициенты К1 и К2, (определенные по ГОСТ 10180 приложение 11), могут быть использованы для дальнейшей экспертной оценки прочности бетона по результатам испытания на растяжение при раскалывании по ГОСТ 28570 образцов-кернов, выбуренных из покрытия.

10.1.12 При производстве работ дополнительно к таблице 13 рекомендуется определять:

- прочность бетона, твердеющего в условиях твердения покрытия, в раннем возрасте, например, в возрасте 3, 7 или 14 суток (не менее, чем по 3 образца), в зависимости от конкретных условий строительства, в частности, от температуры воздуха;

- температуру воздуха, периодически, в течение суток, до набора бетоном проектной прочности.

10.1.13 При входном контроле цемента рекомендуется дополнительно к таблице 13 определять температуру цемента и его водоотделение по ГОСТ 310.6.

10.1.14 Превышение фактического показателя нормальной густоты цемента над представленными паспортными данными более чем на 1,0% (в абсолютных величинах), косвенно свидетельствует о возможном применении в цементе данной партии вспомогательных компонентов или минеральных добавок.

Для выяснения фактического вещественного состава данной партии цемента следует обратиться к поставщику цемента и воспользоваться услугами специализированных организаций.

10.1.15 По результатам определения влажности заполнителей корректируют номинальный состав бетона, рассчитанный для сухих сыпучих материалов, получают рабочий состав бетона для материалов естественной влажности: расход песка и щебня увеличивают, расход воды соответственно уменьшают (приложение А.1).

10.1.16 По результатам определения концентрации и плотности водных растворов добавок с помощью ареометров и выпаривания (при температуре плюс 105-1200С), назначают расход компонентов двойной добавки типа ЛСТ+СНВ и соответственно уменьшают водосодержание бетонной смеси на количество воды, вводимой вместе с добавками (приложение А.1).

10.1.17 При входном контроле пленкообразующих материалов для ухода за свежеуложенным бетоном покрытия рекомендуется определять техническую вязкость материалов с помощью вискозиметра ВЗ-4 (п.7.8.4 настоящего СТО).

Определение влагозащитной способности поступающих материалов рекомендуется проводить с помощью специализированных организаций.

10.1.18 При несоответствии фактических показателей подвижности, плотности и объема вовлеченного воздуха смеси данным подбора состава бетона, при появлении признаков расслоения смеси по данным контроля на цементобетонном заводе или на месте бетонирования покрытия следует определить причины такого несоответствия и внести коррективы в состав бетона (изменить расходы пластифицирующей и воздухововлекающей добавок или других составляющих бетон материалов, оставляя неизменным подобранное значение В/Ц).

При необходимости следует перейти к использованию нового состава бетона.

10.1.19 Экспертный контроль поровой структуры бетона покрытия и его морозостойкости рекомендуется осуществлять также с помощью выбуренных из покрытия образцов-кернов.

На морозостойкость образцы-керны следует испытывать по методикам специализированных организаций.

10.1.20 Для ведения всех видов контроля качества строительства цементобетонных покрытий (в том числе, выборочного, экспертного и приемочного) рекомендуется привлекать специализированные организации.

10.2 Контроль качества работ по устройству цементобетонного покрытия.

10.2.1 Контроль качества на месте бетонирования покрытия производится в соответствии с действующими нормами ГОСТ 18105, ГОСТ 7473, ГОСТ 26633, СНиП 3.06.06-88, СНиП 32-03-96. Контроль качества бетона на бетонном заводе производят по ГОСТ 7473, ГОСТ 180105. каждая партия бетонной смеси, выпускаемая бетонным заводом, должна иметь документ о качестве по ГОСТ 7473.

Кроме этого, потребитель бетонной смеси должен получить выписку результатов испытания бетона, выполненных заводом-изготовителем, подтверждающие заявленные паспортные данные бетона, а именно, результаты испытание бетона на прочность, на сжатие, а также - на морозостойкость.

10.2.2 До устройства цементобетонного покрытия должны быть выполнены и сданы по актам скрытых работ все нижележащие слои дорожной одежды.

10.2.3 При производстве работ по укладке цементобетонного покрытия контролируются следующие параметры (СНиП 3.06.03-85 [6]):

- ширина ряда укладки - не более 5% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений до плюс 10 см, остальные - до плюс 5 см;

- качество раскладки и крепления полиэтиленовой прокладки (ППА) на основании;

- правильность установки и крепления секций арматурного каркаса и сеток;

- правильность установки копирных струн;

- правильность установки сборной инвентарной опалубки;

- обеспеченность проектной толщины защитного слоя бетона.

10.2.4 При работе распределителя бетонной смеси необходимо контролировать:

- ширину и толщину слоя распределяемой смеси;

- соблюдение скоростного режима;

- сплошность распределяемой смеси.

10.2.5 При работе бетоноукладчика необходимо контролировать:

- соблюдение режимов работы рабочих органов и скорости движения бетоноукладчика;

- ровность покрытия;

- ширину и толщину полосы бетонирования;

- толщину защитного слоя бетона для верхней и боковой арматуры;

- геометрию и качество продольных кромок;

- качество отделки поверхности после прохождения бетоноукладчика;

- качество обработки боковых граней, уложенных ранее маячных рядов перед началом бетонирования межмаячного пространства.

10.2.6 При работе машины по уходу за бетоном необходимо контролировать:

- нормы розлива пленкообразующего материала и качество его распределения;

- равномерность распределения пленкообразующего материала контролируется визуально, а ее защитная способность 10% раствором соляной кислоты - СНиП 3.06.03-85 [6] п.12.58.

10.2.7 При устройстве деформационных швов необходимо контролировать:

- своевременность устройства «пионерных» резов швов;

- отклонение линии шва не должно превышать 10 мм;

- геометрические размеры пазов швов;

- состояние кромок пазов швов;

- качество подготовки пазов швов перед их заполнением;

- качество заполнения пазов швов герметиком.

Ровность и поперечный уклон уложенного бетонного покрытия контролируются с помощью трехметровой рейки не реже, чем через 20 м в соответствии с ГОСТ 30412.

10.2.8 Нормативные требования, которые следует выполнять при устройстве монолитных цементобетонных покрытий и проверять при операционном контроле, объемы и методы контроля приведены в таблице 14.

Таблица 14

| Операционный контроль на месте бетонирования покрытия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контролируемые параметры | Величина нормативных требований | Объем испытаний | Метод контроля |
| Продолжительность нахождения смеси в транспортном средстве не более при температуре воздуха, 0С: - от 20 до 30 - менее 20 | 30 мин 60 мин | Каждую машину | Измерение времени |
| Удобоукладываемость бетонной смеси, не более | 2 см | Не реже одного раза в смену и дополнительно при изменении удобоукладываемости Рекомендуется - каждую машину | ГОСТ 7473 |
| Объем вовлеченного воздуха, % | 5-7 | Не реже одного раза в смену и дополнительно при изменении показателей Рекомендуется - каждую машину | ГОСТ 10181 |
| Прочность бетона по контрольным образцам (на сжатие и на растяжение при изгибе), твердеющим в нормальных условиях | не ниже проектного класса бетона | Каждую смену ГОСТ 53231 | ГОСТ 10180 |
| Прочность бетона, после набора которой допускается открыть движение транспорта с ограниченной скоростью | 70% от проектной | По трем сериям образцов на 1 км покрытия, хранившимся в условиях твердения бетона покрытия или по трем образцам-кернам, выбуренным из покрытия | ГОСТ 10180 |
| Морозостойкость бетона по контрольным образцам, твердеющим в условиях твердения конструкции | не ниже проектного класса бетона | Не реже, чем один раз в квартал, СНиП 3.06.03-85, и в спорных случаях | ГОСТ 10060 второй базовый метод или третий ускоренный |
| Объем условно-закрытых пор в бетоне по контрольным образцам, твердеющим в условиях твердения конструкции | не менее 3,5% | Не реже, чем один раз в квартал и в спорных случаях | ГОСТ 12730.0-4 |
| Расстояние между стойками для копирной струны, не более: - на прямых - на криволинейных | 15 м 4-6 м | При установке струны | Измерение рулеткой |
| Отклонение фактических отметок от проектных, не более для: - копирной струны - облегченной инвентарной опалубки | ±5 ±5 | На каждой стойке На каждом стыке | Нивелирная съемка |
| Размер ширины паза шва, устанавливаемого с прокладкой (по типу шва расширения) | На 3-5 мм шире толщины прокладки | На каждом шве | Измерение линейкой |
| Глубина бороздок шероховатости на поверхности покрытия | 05-1,5 мм | Один раз в 5 дней и при изменении рисунка шероховатости | Измерение методом «песчаного пятна» |
| Расход пленкообразующих материалов, при температуре воздуха, 0С: - ниже 25 - 25 и выше | При нанесении материала в два слоя: 400 г/м2 500 г/м2 | Один раз в смену | Визуально |
| Равномерность нанесения пленкообразующего материала | Цвет поверхности должен быть однородным | То же | То же |
| Качество образовавшейся защитной пленки на поверхности бетонного покрытия | На участке покрытия размером 20 на 20см 10% раствором соляной кислоты или 1% раствор фенолфталеина | Два раза в смену | По приложению Г настоящего СТО |

10.3 Приемочный контроль

10.3.1 При приемке покрытия контролируют:

- толщину слоя: не более 5% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений до минус 7,5%, остальные - до минус 5%, но не более 10 мм;

- поперечный уклон - не более 5% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений до плюс 0,005, остальные - до плюс 0,002 (но не выше норм ровности);

- ровность по оси ряда - не более 5% результатов определений могут иметь значения просветов до 6 мм, остальные - до 3 мм;

- ширина пазов деформационных швов - не менее проектной, но не более 35 мм;

- прямолинейность продольных и поперечных швов - не более 5% результатов определений могут иметь отклонения от прямой линии до 8 мм, остальные - до 5 мм на 1 м (но не более 10 мм на 7,5 м);

- превышение граней смежных плит в швах: продольных не более 10% результатов определений могут иметь значения до 6 мм, остальные - до 3 мм;

- коэффициент сцепления колеса с покрытием;

- прочность бетона контрольных образцов - не ниже проектного класса прочности по ГОСТ 18105.

10.3.2 при приемочном контроле результаты измерений должны соответствовать требованиям таблицы 15.

Таблица 15

| Приемочный контроль |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контролируемые параметры | Величина нормативных требований | Объем испытаний | Метод контроля |
| Высотные отметки по оси каждого ряда | Не более 10% результатов могут иметь отклонения до ±20 мм, остальные до ±10 мм | По точкам разбивочной сети но не реже чем через 40м | Нивелирование по центру плиты |
| Поперечный уклон каждого ряда | Не более 10% результатов могут иметь отклонения до ±0,01, остальные до ±0,005 | 80-100 измерений на захватке | Расчет по результатам исполнительной геодезической съемки |
| Ровность по оси ряда (просвет под 3-х метровой рейкой) | Не более 5% измерений могут иметь отклонение 10 мм, остальные до 5мм | 100-125 измерений просветов (20-25 приложений рейки) или непрерывно-графическая запись неровностей по всей захватке | ГОСТ 31412 |
| Толщина слоя | Не более 5% измерений могут иметь отклонение от проектных значений до минус 15мм, остальные до минус10 мм | Не менее 20% измерений | Измерение металлической линейкой по краю слоя |
| Ширина слоя | Не более 10% результатов могут иметь отклонение до ±10 см, остальные до ±5 см | То же | Измерительный, в 3-х точках на поперечнике, взятых через 50 м |
| Прямолинейность продольных и поперечных швов в покрытии | Не более 10% результатов могут иметь отклонение до ±10 см, остальные до ±5 см | 20% длины швов, но не менее 20 измерений | Измерительный, металлической линейкой по краю ряда |

11 Охрана труда, техника безопасности и охрана окружающей среды

11.1 При выполнении работ по устройству бетонного покрытия автомобильных дорог следует учитывать требования СНиП 12-03-2001 [8]  СНиП 12-04-2002 [9] и [16].

11.2 К работам по строительству автомобильных дорог с основанием из жестких бетонных смесей допускаются лица, достигшие 18 лет, признанные медицинской комиссией годными к данной работе и прошедшие инструктаж в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

11.3 Для работы на дорожно-строительных машинах и механизмах следует иметь соответствующее удостоверение, на тягаче с прицепным дорожным механизмом – специальное обучение и практическую подготовку.

11.4 Все работающие должны пользоваться средствами индивидуальной защиты.

11.5 При приготовлении смеси необходимо соблюдать требования СНиП 12-04-2002 [9].

11.6 Подъезд под загрузочный бункер смесительной установки и выезд из-под него автосамосвалов должен происходить только после сигнала машиниста (оператора) установки. Место подъезда должно постоянно очищаться от просыпавшегося материала.

11.7 Застрявшую в кузове смесь выгружают стоя на земле инструментом (скребком, лопатой) с рукояткой длиной не менее 3 м.

11.8 При распределении бетонной смеси автогрейдером скорость его должна быть минимальной, расстояние между бровкой насыпи и внешними (по ходу) колесами - не менее 1 м (расстояние может корректироваться в зависимости от конкретных условий работ).

11.9 При работе катков на пневматических шинах необходимо соблюдать требования СНиП 12-04-2002 [9].

11.10 При нарезке швов в затвердевшем бетоне необходимо соблюдать следующие требования:

- пользоваться защитными очками и исправным защитным кожухом режущих дисков;

- не регулировать и не перемещать машину во время нарезки (при вращающихся дисках), а также не работать при незафиксированном положении диска.

11.11 При работе с химическими добавками (ЛСТ, 135-41, СНВ, 119-215) следует соблюдать меры предосторожности. При попадании добавок на кожу вымыть ее чистой водой с мылом, при попадании в глаза - промыть чистой водой.

11.12 При уходе за свежеуложенным бетоном с применением пленкообразующих материалов соблюдают требования СНиП 12-04-2002 [9].

11.13 Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование и механизмы должны соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности труда, а вновь приобретаемые, как правило, иметь сертификат на соответствие требованиям безопасности труда.

11.14 Машины, поступившие с заводов-изготовителей или ремонтных предприятий с обнаруженными отклонениями от технической документации, не обеспечивающие безопасных условий труда, к эксплуатации не допускаются.

Перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация средств механизации, определяется согласно документации завода-изготовителя этих средств.

11.15 К управлению дорожно-строительными машинами, установленными не на автомобильном шасси. допускаются лица, имеющие удостоверение на право управления ими.

К управлению специальными дорожными машинами на автомобильном шасси: допускаются лица, имеющие, кроме удостоверения машиниста, удостоверение водителя, выданное Госавтоинспекцией.

11.16 Включение, запуск и работа транспортных средств, машин и других средств механизации должны производиться лицом, за которым они закреплены.

Закрепление машины за машинистом оформляется приказом.

На машинах не должно быть посторонних предметов, а в зоне работы машин - посторонних лиц.

В кабинах машин запрещается хранить топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости, промасленный обтирочный материал. Кабины должны быть снабжены исправными первичными средствами пожаротушения (ручными пенными огнетушителями типа ОП-1, ОП-3 или ОП-5).

Работать на машинах и механизмах с неисправными или снятыми ограждениями движущихся частей запрещается.

Оставлять без надзора машины, транспортные средства и другие средства механизации с работающим (включенным) двигателем не допускается.

Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и других средств механизации разрешается осуществлять только после остановки и выключения двигателя (привода) и снятия давления в гидро- и пневмосистемах, кроме случаев, которые допускаются эксплуатационной и ремонтной документацией.

11.17 При доставке бетона в автосамосвале необходимо соблюдать следующие правила:

- при выгрузке бетона в приемный бункер бетоноукладочного комплекса  необходимо предварительно поставить самосвал на ручной тормоз и подать звуковой сигнал;

- рабочим запрещается подходить к самосвалу до полной его остановки, стоять у приемного бункера комплекса и находиться под поднятым кузовом в момент разгрузки самосвала;

- поднятый кузов следует очищать от налипших кусков бетона совковой лопатой или скребком с ручкой длиной не менее 2-х метров, нельзя ударять по днищу кузова снизу. Рабочие, занятые очисткой кузова, должны находится на земле. Нахождение на колесах и бортах самосвала, а также непосредственно в кузове в процессе его очистки запрещается.

11.18 Участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями соглашений.

11.19 Все работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с видами выполняемых работ.

11.20 Проезды и проходы на участках работ должны содержаться в чистоте и порядке, в темное время суток освещаться в соответствии с действующими нормами, своевременно очищаться от мусора и не загромождаться складируемыми материалами и конструкциями.

11.21 При проведении работ должны строго соблюдаться требования ВСН 8-89 [11]по охране природы, не допускать загрязнения или уничтожения элементов природной среды, снижая нагрузку на окружающую среду (загрязнение, шум, вибрация).

11.22 Вода после промывки должна отводиться в специальные отстойники, откуда она может быть использована повторно. Сброс этих вод в поверхностные водоемы запрещается.

11.23 Уход за свежеуложенным бетоном, во избежание загрязнения окружающей среды испаряющимися токсичными растворителями, входящими в состав пленкообразующих материалов, следует отдавать предпочтение пленкообразующим материалам на водной или использовании слоя песка толщиной 4-6 см с поливкой водой.

11.24 Очистку и промывку кузовов бетоновозов и автосамосвалов, используемых для доставки цементобетонных смесей, следует производить в специально отведенных местах.

Рабочие органы распределителей пленкообразующих веществ должны быть отрегулированы таким образом, чтобы расход пленкообразующих материалов соответствовал установленным нормам.

Распределение пленкообразующих веществ не рекомендуется производить при направлении движения воздушных масс от дороги в сторону водных объектов, полей, занятых сельскохозяйственными культурами, садово-огородных участков, населенных пунктов и т.п.

11.25 При приготовлении на месте, разогревании и транспортировании резинобитумных, битумно-полимерных мастик, тиоколовых герметиков и грунтовок, применяемых для заполнения деформационных швов в бетоне, необходимо принимать меры, исключающие возможность попадания этих материалов на почвы и растительность.

Библиография

| [1] | Градостроительный Кодекс (№148-ФЗ от 22.07.2008) |  |
| --- | --- | --- |
| [2] | Закон о «Техническом регулировании» (№184-ФЗ от 27.12.2002) |  |
| [3] | Закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (№384-ФЗ от 30.12ю2009) |  |
| [4] | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства» |  |
| [5] | Строительные нормы и правила Российской Федерации СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги |
| [6] | Строительные нормы и правила Российской Федерации СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги |
| [7] | Строительные нормы и правила Российской Федерации СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| [8] | Строительные нормы и правила Российской Федерации СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования |
| [9] | Строительные нормы и правила Российской Федерации СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство |
| [10] | Ведомственные Строительные Нормы ВСН 139-80 | Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог |
| [11] | Ведомственные Строительные Нормы ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
| [12] | Методические рекомендации по проектированию жестких дорожных одежд (взамен ВСН 197-91) |  |
| [13] | Технические условия ТУ 2241-166-00284807-96 ТУ 21-33-119-92 | Составы вододисперсные пленкообрзующие |
| [14] | Технические условия ТУ 2514-038-00149274-2000 ТУ 2514-027-00149274-96 | Композиция латексная ВПМ. Водоразбавляемый пленкообразующий материал |
| [15] | Технические условия ТУ 2245-001-20870677-93 | Пленка полиэтиленовая аэродромная |
| [16] | «Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог», М., 1993 г. |  |

Приложение А

(обязательное)

Схема подбора состава бетона покрытия

А.1 Состав бетона покрытий следует рассчитывать и подбирать, исходя из среднего уровня прочности (Rу).

Для прочности бетона покрытий на растяжение при изгибе, Rуtf:

Rуtf=Rтtf=1,1·Вtb/Кб=1,1·Вtb/0,80, МПа; (Rуtf=Rтtf=1,1·Рtb, кгс/см2),

Для прочности бетона на сжатие, Rу:

Rу=Rт=1,1·В/Кб=1,1·В/0,80, МПа; (Rу=Rт=1,1·М, кгс/см2).

где:

Rтtf и Rт - величины требуемой прочности бетона на растяжение при изгибе и на сжатие по ГОСТ 53231, соответственно;

0,80 -коэффициент Кб по ГОСТ 53231;

Рtb – марка бетона покрытий по прочности на растяжение при изгибе,     М – на сжатие, по ГОСТ 26633;

коэффициент 1,1 соответствует 10% запасу прочности бетона при использовании нестатистического контроля его прочности на растяжение при изгибе по образцам, регламентированном ГОСТ 53231 (схема Г).

А.2 Расчет начального состава бетона покрытия.

А.2.1 Для соответствующей проектному классу бетона по прочности величины Rуtf расчетом определяют необходимое для обеспечения этой величины прочности бетона на растяжение при изгибе значение (Ц/В)tf и ее обратную величину, (В/Ц)tf, с помощью формул (А.1, А.2):

Rytf=0,39·Rцtf(Ц/В-1)·(1-0,025·VB)                                       (А.1)

Для Vв=5%,

Rytf=0,34·Rцtf·(Ц/В-1) и

(Ц/В)tf=Rytf0,34·Rцtf+0,1 и

(В/Ц)tf=0,34∙RцtfRytf+0,34·Rцtf                                                                             (А.2)

А.2.2 Аналогично, с помощью формул (А.3-А.5) определяют необходимое В/Ц для получения заданной прочности бетона покрытия на сжатие, Rу:

Ry=0,6∙Rц∙(Ц/В-0,5)∙(1-0,06VB), при В/Ц≥0,40,

Ry=0,4∙Rц∙(Ц/В+0,5)∙(1-0,06VB), при В/Ц≤0,40.                    (А.3)

Для Vв=5%,

Ry=0,42∙Rц∙(Ц/В-0,5), при В/Ц≥0,40,

Ry=0,28∙Rц∙(Ц/В+0,5), при В/Ц≤0,40.

Ц/В=Ry0,42∙Rц+0,5, при В/Ц≥0,40,

Ц/В=Ry0,28∙Rц-0,5, при В/Ц≤0,40.                                                          (А.4)

В/Ц=0,42∙RцRy+0,21∙Rц, при В/Ц≥0,40,

В/Ц=0,28∙RцRy-0,14∙Rц, при В/Ц≤0,40.                                                              (А.5)

А.2.3 В расчете начального состава бетона покрытий следует использовать величину прочности цемента, определенную по ГОСТ 310.4, Rцtf – прочность цемента при изгибе, Rц – на сжатие.

Допускается в качестве прочности цемента использовать величину, численно равную его марке по ГОСТ 10178, Rцtf=5,9МПа (60кгс/см2), Rц=49,0МПа (Rц=500кгс/см2).

Для расчета начального состава бетона покрытий принимают минимальную требуемую величину объема вовлеченного воздуха в бетонной смеси на месте укладки бетона,Vв=5%.

А.2.4 Для дальнейшего использования в начальном составе бетона покрытий выбирают минимальное из найденных расчетом значений водоцементного отношения (В/Ц)tf и В/Ц, значение (В/Ц)р.

А.2.5 По опыту строительства и по справочным данным для применяемых материалов назначают водосодержание бетонной смеси, В (расход воды, л/м3).

А.2.6 При подборе состава бетона покрытий следует учитывать, что для устройства цементобетонных покрытий с помощью бетоноукладчиков со скользящей опалубкой бетонная смесь на цементобетонном заводе и на месте бетонирования должна характеризоваться марками по удобоукладываемости П1, что отличает «малоподвижные» бетонные смеси, транспортируемые в автосамосвалах.

При этом, показатели удобоукладываемости бетонной смеси (величина осадки конуса, ОК по ГОСТ 10181) должны соответствовать требованиям таблицы А.1.1.

Таблица А.1.1

| Бетоноукладчик со скользящей опалубкой, при скорости движения, м/мин, | Удобоукладываемость |
| --- | --- |
|  | ОК, см (марка) |
| - 2 и менее - от 2 до 2,5 - от 2,5 до 3,0 | 0-2 (П1) 1-3 (П1) 1-4 (П1) |

А.2.7 Для предварительной, ориентировочной оценки водосодержания бетонной смеси марки П1 для бетона покрытий с двойной химической добавкой рекомендуется воспользоваться данными таблицы А.1.2.

Таблица А.1.2

| Химическая добавка | В, л/м3 |
| --- | --- |
| ЛСТ+СНВ | 165 |
| С-3+СНВ | 145 |

Здесь, в таблице А.1.2, расход воды в бетоне (В) определен для цемента марки ПЦ 500-Д0-Н с величиной показателя нормальной густоты НГ=24,0%, для среднего природного кварцево-полевошпатового песка с модулем крупности Мкр=2,1, для гранитного щебня фракции 5-20 мм, для бетонной смеси марки П1 с величиной Vв=5%.

А.2.8 Для выбранного значения (В/Ц)р и назначенной величины В рассчитывают расход цемента в начальном составе бетона, Ц=В/(В/Ц)р.

А.2.9 Расход щебня в начальном составе бетона рассчитывают по величине плотности зерен щебня, γщз, плотности щебня в насыпном состоянии, γщн, его пустотности, Пщ, для выбранной величины коэффициента раздвижки зерен щебня раствором, Кр:

Щ=1000Кр∙Пщγщн+1γщз, ,                                                                                         (А.6)

где:

величины γщз, γщн выражены в кг/л,

Пщ=1-(γщн/γщз),

1000 – один кубический метр бетонной смеси в литрах.

А.2.10 Коэффициент раздвижки зерен щебня раствором для бетона покрытий назначают в пределах Кр=1,5-1,9. Большее значение соответствует более крупному песку.

Для расчета начального состава бетона покрытий для мелкого песка принимают Кр=1,7, для среднего – Кр=1,8, для очень мелкого – Кр=1,6.

Оптимальную величину Кр в начальном составе бетона покрытий определяют с помощью пробных замесов, варьируя Кр в указанных выше пределах, по достижению максимальной подвижности смеси при прочих равных условиях (при постоянных величинах В/Ц и Vв).

А.2.11 Расход песка в начальном составе бетона покрытий, П, рассчитывают методом абсолютных объемов, учитывая принятое в расчете минимальное содержание вовлеченного воздуха в бетонной смеси, Vв=5%=50л/м3:

П=1000-50-В1,0-Ц3,1-Щγщз∙γпз=950-В1,0-Ц3,1-Щγщз∙γпз, (А.7)

где:

1,0кг/л – плотность воды,

3,1кг/л – плотность зерен цемента,

γпз – плотность зерен песка, кг/л.

А.2.12 Рассчитывают номинальный состав начального состава бетона покрытий Ц:П:Щ:В=1:(П/Ц):(Щ/Ц):(В/Ц).

А.2.13 Назначают расход химических добавок для начального состава бетона покрытий. Рекомендуется для начального состава бетона принять расход пластифицирующей добавки ЛСТ в количестве 0,2% массы цемента, суперпластификатора С-3 – 0,8%, воздухововлекающей добавки СНВ – 0,01%.

А.3 Экспериментальное уточнение начального (расчетного) состава бетона покрытий.

А.3.1 Рассчитывают расход материалов на пробный опытный замес. Объем замеса принимают не менее 20 л.

А.3.2 Воспроизводят рассчитанный начальный состав бетона в пробном замесе с использованием гравитационного смесителя или смесителя принудительного действия.

Определяют подвижность и жесткость бетонной смеси, ее плотность и объем вовлеченного воздуха через 10 минут, 30 минут и 60 минут после окончания перемешивания.

Время перемешивания затворенной бетонной смеси должно быть не менее 60 сек.

А.3.3 Если в результате пробного замеса подвижность бетонной смеси оказывается ниже (выше) требуемой величины, то соответственно увеличивают (уменьшают) расход воды в рассчитанном начальном составе бетона на величину ∆В. Обычно, ∆В=5-10л/м3.

Соответственно пересчитывают расход песка и цемента в бетоне, увеличивая (уменьшая) расход цемента на величину ∆Ц=∆В/(В/Ц)р, кг/м3, уменьшают (увеличивают) расход песка, кг/м3, на величину

∆П=-∆Ц3,1+∆В∙γпз=-∆В∙13,1∙В/Цр+1∙γпз=

=-∆В∙0,323(В/Ц)р+1∙γпз ,                                                                    (А.8)

Расход щебня, Щ, и величина (В/Ц)р при этом остаются неизменными.

Пробные замесы повторяют до получения требуемой удобоукладываемости бетонной смеси.

А.3.4 Если в результате пробного замеса объем вовлеченного воздуха в бетонной смеси оказывается меньше (больше) требуемой величины (Vв=5%), увеличивают (уменьшают) расход воздухововлекающей добавки СНВ (обычно, на 0,005%-0,01%) и повторяют пробные замесы.

А.3.5 Если с помощью увеличения (уменьшения) расхода воздухововлекающей добавки СНВ не удается получить требуемый объем вовлеченного воздуха в смеси, увеличивают (уменьшают) коэффициент раздвижки зерен щебня раствором, соответственно уменьшая (увеличивая) расход щебня и увеличивая (уменьшая) расход песка в бетоне, или уменьшают (увеличивают) долю крупной фракции в щебне и др.

А.3.6 Уточняют оптимальный расход пластифицирующей добавки или добавки суперпластификатора.

Для этого дополнительно воспроизводят рассчитанный состав бетона, уточненный по водосодержанию и воздухововлечению бетонной смеси, применяя новые дозировки пластифицирующей добавки или суперпластификатора. Дополнительно следует назначить не менее двух новых дозировок добавки.

Обычно, для пластифицирующих добавок типа ЛСТ вариация дозировки составляет Длст1,2=Длст±0,1%, для суперпластификаторов типа С-3 –

Дс-з1,2=Дс-з±(0,2-0,3)%.

Уточняют оптимальную дозировку пластифицирующей добавки или суперпластификатора по достижению максимальной подвижности смеси при постоянных (В/Ц)р, Vв, нерасслаиваемости и сохраняемости свойств смеси со временем, при неизменной кинетике твердения бетона покрытия.

При необходимости (при изменении расхода воды в бетоне) пересчитывают начальный состав бетона при постоянных величинах (В/Ц)р и Щ.

А.3.7 Уточняют оптимальную величину Кр. Для этого дополнительно воспроизводят рассчитанный состав бетона, уточненный по водосодержанию и воздухововлечению бетонной смеси, по химическим добавкам, для не менее, чем двух величин Кр, для Кр1,2=Кр±(0,1-0,2), в указанном выше диапазоне значений, Кр=1,5-1,9. Выбирают величину Кр, при которой бетонная смесь характеризуется максимальной подвижностью, сохраняемостью, нерасслаиваемостью и воздухововлечением.

А.3.8 Рассчитывают и воспроизводят еще не менее двух составов бетона с В/Ц1,2=(В/Ц)р±(0,05-0,1) при уточненных значениях водосодержания бетонной смеси, расходах химических добавок и величины Кр (соотношения заполнителей), добиваясь требуемого объема вовлеченного воздуха в бетонной смеси.

А.3.9 Определяют прочность бетона на растяжение при изгибе и на сжатие в возрасте 28 суток нормального хранения по ГОСТ 10180 и находят зависимость прочности бетона от В/Ц. Обычно, графически строят зависимости прочности Rtf и R от Ц/В.

По полученным зависимостям определяют фактическое значение Ц/В или В/Ц, соответствующие заданным значениям прочности Rуtf и Rу. Выбирают минимальное из найденных значений В/Ц.

А.3.10 Рассчитывают и воспроизводят состав бетона с выбранным минимальным значением В/Ц.

При необходимости, уточняют дозировку воздухововлекающей добавки по условию получения требуемого объема вовлеченного воздуха в бетонной смеси с учетом времени ее транспортирования.

А.3.11 Отформовывают контрольные образцы бетона для испытания на прочность при твердении бетона в нормальных условиях по ГОСТ 10180 и в условиях твердения покрытия в возрасте 28 суток и дополнительно, в возрасте 1, 3 и 7 суток, а также для испытания бетона на морозостойкость. Определяют зависимость прочности бетона от его возраста.

Обычно, графически строят зависимости прочности Rtf и R от возраста бетона, твердеющего в нормальных условиях по ГОСТ 10180, в сутках.

А.3.12 По результатам испытания на прочность, определяют фактические значения прочности бетона на растяжение при изгибе и на сжатие в разном возрасте и соотношение между ними.

Обычно, для бетона покрытий в возрасте 28 суток нормального твердения К3=R/Rtf=7,0.

А.3.13 Рекомендуется при подборе состава бетона также отформовать контрольные образцы-цилиндры для испытания на прочность на сжатие (Rцил) и на растяжение при раскалывании (Rtt)цил с целью определения переходных коэффициентов к проектным показателям прочности бетона на сжатие и на растяжение при изгибе по стандартным образцам-кубам и образцам-балочкам по ГОСТ 10180.

Эти переходные коэффициенты целесообразно использовать в последующем, при экспертном контроле и оценке прочности бетона покрытия по выбуриваемым из покрытия образцам-кернам по ГОСТ 28570.

Как правило, значения указанных переходных коэффициентов для бетона покрытий (с нормируемым объемом вовлеченного воздуха в смеси) в возрасте 28 суток нормального твердения составляют К1=Rtf/(Rtt)цил=1,7; К2=R/(Rtt)цил=11,9.

А.3.14 При подборе состава бетона испытание бетона покрытий на морозостойкость с целью определения его соответствия проектной марки по морозостойкости следует проводить по второму базовому или третьему ускоренному методам испытания по ГОСТ 10060.0.

При этом рекомендуется дополнительно к проектным требованиям по морозостойкости (помимо определения соответствия морозостойкости бетона покрытий проектной марке) при испытании довести бетон до разрушения (по критериям ГОСТ 10060.0) для оценки его предельной морозостойкости.

При несоответствии морозостойкости бетона его проектной марке, следует пересмотреть состав бетона (водоцементное отношение, объем вовлеченного воздуха и др.).

А.3.15 При расчете производственного состава бетона учитывают влажность заполнителей.

По результатам определения влажности заполнителей корректируют номинальный состав бетона, рассчитанный для сухих сыпучих материалов, получают рабочий состав бетона для материалов естественной влажности:

расход песка увеличивают на ∆Пв=П·Wп/100,

щебня – на ∆Щв=Щ·Wщ/100,

расход воды уменьшают на

∆Вв=-П∙Wп100+Щ∙Wщ100,                                                                            (А.9)

А.3.16 По результатам определения концентрации водных растворов добавок назначают их расход и соответственно уменьшают водосодержание бетонной смеси на количество воды, вводимой вместе с добавками, на величину ∆Вд.

Для двойной химической добавки, состоящей из пластификатора и воздухововлекающей добавки:

∆Вв=-ДпСп+ДснвСснв-Дп+Дснв100,                                                                 (А.10)

где:

Дп и Дснв – дозировка пластифицирующей добавки или суперпластификатора и воздухововлекающей добавки типа СНВ, соответственно, % по массе цемента,

Сп и Сснв – концентрация соответствующих водных растворов добавок, % по массе раствора.

Приложение Б

(обязательное)

Перечень рекомендуемого минимально необходимого

лабораторного оборудования.

Б.1 Для цементобетонного завода.

Для ведения операционного контроля свойств смеси и бетона на цементобетонном заводе лаборатория должна иметь следующее оборудование:

- лабораторную виброплощадку для формования контрольных образцов бетона и определения свойств бетонной смеси;

- оборудование для определения показателей расслаиваемости смеси, водоотделения и раствороотделения смеси;

- весы для определения плотности бетонной смеси, влажности песка и щебня и др.;

- набор стандартных сит для рассева песка и щебня;

металлические линейки для измерения осадки конуса бетонной смеси, секундомер для определения ее жесткости;

- набор мерной стеклянной посуды для определения плотности и концентрации водных растворов химических добавок;

- набор ареометров для определения плотности водных растворов химических добавок;

- прибор Вика для определения нормальной густоты и сроков схватывания цемента;

- сушильный шкаф для определения влажности заполнителей и концентрации водных растворов химических добавок;

- стандартный конус для определения подвижности смеси;

- прибор Вебе для определения жесткости смеси;

- металлические мерные цилиндры для определения плотности бетонной смеси;

- воздухомер для определения объема вовлеченного воздуха в смеси;

- формы для контрольных образцов-кубов и образцов-балочек, а также, желательно, образцов-цилиндров, по ГОСТ 10180;

- оборудованное место для хранения контрольных образцов бетона в нормальных условиях твердения по ГОСТ 10180 и в условиях твердения бетона в покрытии.

Б.2 На месте бетонирования покрытия:

- лабораторную виброплощадку для формования контрольных образцов бетона и определения свойств бетонной смеси;

- весы для определения плотности бетонной смеси;

- металлические линейки и секундомер;

- стандартный конус для определения подвижности смеси;

- металлические мерные цилиндры для определения плотности смеси;

- воздухомер для определения объема вовлеченного воздуха в смеси;

- формы для контрольных образцов-кубов и образцов-балочек, а также, желательно, образцов-цилиндров, по ГОСТ 10180.

Б.3 При отсутствии в лаборатории гидравлического пресса для испытания контрольных образцов бетона покрытия на прочность на растяжение при изгибе и на сжатие по ГОСТ 10180, следует предусмотреть возможность проведения указанных испытаний бетона силами сторонних организаций.

Приложение В

(обязательное)

Метод мокрого рассева

В.1 При необходимости (например, при значительном расхождении между фактическими показателями подвижности и соответствующими показателями, указанными в выданном лабораторией составе), но не менее 1 раза в две смены с отбором не менее двух проб разрешается определять состав бетонной смеси способом мокрого рассева.

Для этого среднюю пробу бетонной смеси в количестве 10 кг после тщательного перемешивания следует разделить на две части и каждую часть взвесить.

Первую часть при непрерывном перемешивании необходимо быстро высушить до потери влаги, охладить и взвесить. Общую влажность бетонной смеси, включая влагу, содержащуюся в каменных материалах, следует определять по формуле:

Вб=Qв-QвQс∙100%,

Где:

Qв-масса смеси до высушивания;

Qc-масса смеси после высушивания.

Вторую часть необходимо промыть в проточной воде в сосуде высотой около 30 см так, чтобы удалился весь цемент. Промывать следует до тех пор, пока вода не станет чистой, но не более 20 мин. После этого пробу следует высушить, охладить и взвесить. Высушенный остаток даст суммарную массу мелкого и крупного заполнителя; ее необходимо просеять и определить зерновой состав. Вычитая из навески бетонной смеси массу воды и заполнителей, определяют количество цемента.

Для точности определения параллельно с отбором пробы бетонной смеси необходимо взять (из бункера или с транспортерной ленты) пробы заполнителей, идущие в замес, в количестве 5-10 кг, их высушить, определить влажность и водопоглощение (для щебня), зерновой состав, содержание отмучиваемых частиц. Количество воды затворения в бетонной смеси необходимо определять с учетом влажности и водопоглощения щебня.

Чтобы установить содержание цемента, из общего количества отмытых частиц следует вычесть количество отмучиваемых частиц в заполнителе.

Приложение Г

(обязательное)

Контроль качества ухода за бетоном

Г.1 Качество ухода за бетоном с применением пленкообразующих материалов следует проверять не менее двух раз в смену, а также в местах где качество нанесение пленкообразующего материала вызывает сомнение.

Г.2 Для этого следует подготовить участок покрытия размером 20 на 20 см, где сформировавшуюся на бетоне пленку необходимо промыть водой и удалить оставшуюся влагу, впитывая ее чистой ветошью.

Г.3 По подготовленной таким образом поверхности следует разлить    10%-ный раствор соляной кислоты или 1%-ный спиртовой раствор фенолфталеина.

Г.4 Появление пены или покраснение поверхности покрытия допустимо не более чем в двух точках на 100 см2 поверхности пленки. В противном случае необходимо поверхность дополнительно покрыть слоем пленкообразующего материала.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту стандарта

«УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

(Первая редакция)

1 Основание для разработки стандарта

Основанием для разработки стандарта является п. 25.1 Приказа Межрегионразвития № 624 и п.16 Программы стандартизации Национального объединения строителей на 2010-2011 гг.

Согласно последней, стандарт относится к Части 4 «Устройство цементобетонных покрытий автомобильных дорог».

2 Цели и задачи разработки стандарта

Целью разработки данного стандарта является совершенствование нормативной базы, внедрение новых технологий, учет накопленного производственного опыта.

К задаче относится систематизация накопленных за последние десятилетия теоретических и практических знаний с учетом обновления нормативной базы, новых материалов и технологий и новых подходов к контролю качества работ.

3 Данные о стандартизации объекта к началу разработки проекта стандарта

В настоящее время при устройстве цементобетонных покрытий автомобильных дорог руководствуются «Инструкцией по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог», ВСН 139-80, М. 1980.

В «Инструкции по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог» учтены технические и нормативные документы, действовавшие на момент ее издания.

За прошедшие 30 лет произошли существенные изменения. Так, полностью отказались от устройства цементобетонных покрытий в рельс-формах.

Произошли изменения в подходах к конструированию покрытий, которые нашли отражение в «Методических рекомендациях по проектированию жестких дорожных одежд», (взамен ВСН197-91), М. 2004.

Появились новые нормативные документы на бетон, бетонные смеси, цементы, методы контроля и измерений.

Коренным образом изменился подход к назначению прочности бетона (класс прочности вместо марки). То же относится и к цементам.

Ужесточились требования к контролю качества как бетонной смеси, так и контролю качества производства работ.

4 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации является устройство цементобетонных покрытий автомобильных дорог.

Составными частями объекта стандартизации являются – общие сведения о конструкции цементобетонных покрытий, требования к исходным материалам бетонной смеси и бетону, приготовление и транспортирование бетонной смеси, устройство монолитных цементобетонных покрытий в скользящей опалубке, контроль качества бетонной смеси и технологии строительства, контроль качества готового покрытия.

5 Научно-технический уровень объекта стандартизации

При разработке стандарта учтен накопленный опыт строительства и эксплуатации цементобетонных покрытий автомобильных дорог:

- особенности современного оборудования для укладки цементобетонного покрытия, нарезки и заполнения швов;

- новые материалы для заполнения швов и ухода за свежеуложенным бетоном;

- новые нормативные документы;

- исследования в области бетонов и цементов за последние 10 лет;

- зарубежный опыт проектирования и строительства цементобетонных покрытий.

6 Технико-экономическая эффективность от внедрения стандарта

Технико-экономическая эффективность от внедрения стандарта определяется повышением качества строительства цементобетонных покрытий, снижением количества повреждений, вызванных нарушениями технологии строительства, увеличением межремонтных сроков службы, и общее увеличение срока службы до капитального ремонта.

7 Предполагаемый срок введения стандарта в действие и предполагаемый срок его действия

Предполагаемый срок введения стандарта в действие 2012 г.

Специальных мероприятий по внедрению стандарта не требуется.

Срок действия стандарта должен быть ограничен 5-ю годами, так как за это время возможно усовершенствование технологии.

8 Взаимосвязь с другими стандартами

Рассматриваемый стандарт входит в группу разрабатываемых стандартов НОСТРОЙ по СТО «Устройство цементобетонных покрытий автомобильных дорог».

Список использованных источников

- ВСН 139-80 Инструкция по устройству цементобетонных покрытий автомобильных дорог.

- Методические рекомендации по проектированию жестких дорожных одежд (взамен ВСН 197-91). Росавтодор, 2004г. (№ ОС-1066-р от 03.12.2003г.).

- Рекомендации по устройству покрытий и оснований дорожных одежд  из жестких укатываемых бетонных смесей. ДМД 02191.2.013-2007.

- Современные тенденции и проблемы в развитии конструкций и методов расчета дорожных одежд. Казарновский В.Д. «Наука и техника в дорожной отрасли» № 3, 2001г.

- Повышение эффективности строительства цементобетонных покрытий. Коршунов В.И. «Наука и техника в дорожной отрасли» № 3, 2001г.

- Особенности диагностики состояния дорожных цементобетонных покрытий. Труды РосдорНИИ 1998г.

- Особый вид потери вертикальной устойчивости цементобетонных покрытий. Сборник трудов ГипродорНИИ. М. 1987г.

- Цементобетон для дорожных и аэродромных покрытий. Шейнин А.М., Москва, Транспорт. 1991г.

- Автомобильные дороги и мосты. Непрерывно армированные цементобетонные покрытия. Москва, 2006г.

- Строительство дорог с цементобетонными покрытиями в США. Новые тенденции (организация и направления исследований в области цементобетонных покрытий). Радовский Б.С.

- Цементобетонные покрытия в США. «Дорожная техника» 2009г. Радовский Б.С. с.124-132.

- Strabenbau heute. Betondecren Norbert Ehrlich, otmar Hersel. Schriftenreihe der Zement-und Betonindustrie. Herausgeber Beton Marketing Deutschland Gmbh, Erkrath. 2010г.