## Slide 1
18 -19 декабря 2014
г. Санкт-Петербург
Конференция:
«ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»

## Slide 2
Основные положения новых межгосударственных стандартов, посвященных измерению параметров дорожного покрытия
Горский М.Ю.
ООО «Инновационный технический центр»

## Slide 3
В соответствии с программой по разработке межгосударственных стандартов, утвержденной решением Коллеги Евразийской экономической комиссии от 13 июня 2012 года № 81, в перечень разрабатываемых документов были включены стандарты, определяющие методы измерения параметров покрытия автомобильных дорог, а именно:
ГОСТ 33078-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием»;
ГОСТ 32729-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности»;
ГОСТ 32825-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения геометрических размеров повреждений».

## Slide 4: Разработка проекта ГОСТ 33078-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием»
Методы определения сцепных качеств покрытий автомобильных дорог
Стационарные методы измерения условной величины перемещения (линейные или угловые) движения имитатора колеса портативными приборами.
Прибор маятникового типа SRT Прибор ППК-МАДИ-ВНИИБД
2) Методы динамического измерения коэффициента сцепления путем непосредственного измерения соотношения сил в контакте шины с покрытием в процессе движения измерительной установки:
Устройства для определения коэффициента продольного трения в пятне контакта полностью заблокированного колеса с дорожным покрытием
Установка ПКРС-2У Установка ASTM E274 Trailer

## Slide 5
Устройства для определения коэффициента продольного трения в пятне контакта частично заблокированного колеса с покрытием(14,5-86,0%)
Установка GripTester
Устройства для измерения коэффициента бокового трения в пятне контакта дорожного покрытия с шиной измерительного колеса, установленного под углом 7,5° до 20° к направлению движения измерительного устройства
Установка SCRIM принципиальная схема установки SCRIM

## Slide 6: Основные действующие документы, регламентирующие методы измерения коэффициента сцепления в странах-членах Таможенного союза
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 30413-96 «Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием»
Национальные стандарты:
- В Российской Федерации - ГОСТ Р 50597-93«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
- В Республике Беларусь - СТБ 1566-2005 «Дороги автомобильные. Методы испытаний»;
В Республике Казахстан - СТ РК 1279-2004 «Дороги автомобильные и аэродромы. Методы определения шероховатости дорожного покрытия и коэффициента сцепления колес автомобиля с дорожным покрытием», являющимся аналогом ГОСТ 30413
Недостатки действующих нормативно-технических документов:
- ни в одном документе не представлены одновременно обе применяемые в настоящее время методики измерения коэффициента сцепления: динамическим и статическим методом (при невозможности проведения измерений динамическим методом);
- требования ряда документов, например, ГОСТ 30413 и ГОСТ Р 50597 не согласуются или противоречат друг другу. Так ГОСТ Р 50597 указывает в качестве измерительных колеса с гладким рисунком протектора и в методе испытания ссылается на ГОСТ 30413, в котором предусмотрено применение колес с рисунком протектора глубиной не менее 1 мм. Между тем, производители точечных приборов утверждают, что максимальная корреляция достигается именно с шинами с гладким рисунком протектора;
- в действующих документах отсутствуют четкие требования к измеряемым показателям, системам увлажнения дорожного покрытия и регистрации результатов динамических измерений.

## Slide 7: Задачи, решаемые при разработке проекта ГОСТ 33078-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием»
разработка единого документа, регламентирующего методику измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием с учетом требований действующих нормативно-технических документов, сложившейся приборной базы стран-членов Таможенного союза, опыта и нормативных документов стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития;
на основе имеющихся нормативных документов и обобщения опыта лучших мировых практик разработать единые требования к измерительному колесу, как основному элементу установок, применяемых в странах Таможенного союза. Важно отметить, что большинстве западных стран применяют запатентованные стандартные измерительные колеса с гладким рисунком протектора;
усовершенствовать существующую на применяемых установках систему подачи воды с целью исключения эффекта аквапланирования измерительного колеса и создания единой измеряемой нормы увлажнения покрытия.
провести сравнительные испытания различных пневматических колес на установках ПКРС-2У и приборах ППК-МАДИ-ВНИИБД с целью накопления экспериментальных данных и апробации экспериментом модельных представлений о применимости специальных шин ИКС для измерения величины коэффициента сцепления

## Slide 8: Сравнительные испытания приборов для измерения коэффициента сцепления
В период с 25 по 26 июня 2014 года на однотипном дорожном покрытии динамометрической дороги Дмитровского полигона НАМИ АНО «НИИ СТК» совместно с ООО «Автодор-Инжиниринг» были проведены испытания различных пневматических шин на установках ПКРС-2У и приборах ППК-МАДИ-ВНИИБД. В качестве измерительных шин применялись 3 модели ИКС с различной степенью загрубления, а также стандартные шины с рисунком протектора по ГОСТ 30413: абсолютно новая шина и изношенная шина с глубиной протектора около 1,5 – 1,-7 мм.
Спецификация комплекта шин для сравнительных измерений коэффициента сцепления

## Slide 9: Результаты сравнительных испытаний
Распределение полученных значений Вариативность полученных значений
На приборе ППК На установке ПКРС Прибор ППК и установка ПКРС-2У
По результатам сравнительных испытаний можно сделать следующие выводы:
- результаты, полученные на точечных приборах типа ППК-МАДИ-ВНИИБД на опытном участке имеют большой разброс и в значительной степени зависят от количества воды под иммитаторами. При перемещении прибора на несколько метров в сторону возможно получить совсем иные результаты, чем в исходной точке. Коэффициент вариации на точечных приборах составляет более 10 %. Применение точечных приборов целесообразно только при невозможности проведения испытаний динамическими установками;
при проведении измерений прибором типа ПКРС-2У, шины с гладким рисунком протектора менее подвержены изменению своих качеств по мере износа, чем шины с рисунком протектора;
результаты, полученные на шинах с гладким рисунком протектора менее вариативны, чем результаты, полученные на шинах с разными рисунками протектора: новым (глубина > 10 мм) и изношенным (глубина ≈ 1,6 мм);
на шинах с рисунком протектора по мере уменьшения его остаточной глубины наблюдается снижение измеряемого показателя и приближение к значениям, полученным на гладких шинах;
- система подачи воды на установках типа ПКРС-2У подает избыточное количество воды, что в значительной мере влияет на полученные результаты, имеет малый штатный запас воды (300 л, для сравнения – в РБ - 3000 л), которого хватает примерно на 10 км измерений и нуждается в модернизации.

## Slide 10: Основные положения ГОСТ 33078-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием»
Стандарт содержит следующие основные разделы:
- Область применения;
- Нормативные ссылки;
- Термины и определения;
- Метод измерений;
- Требования безопасности;
- Требования к условиям измерений;
Подготовка к выполнению измерений;
- Порядок выполнения измерений;
- Обработка результатов измерений;
Оформление результатов измерений;
- Контроль точности результатов измерений;
- Приложение А (обязательное) Технические требования к измерительному колесу стандартному (ИКС) для
проведения измерений
- Приложение Б (справочное) Требования к системе увлажнения дорожного покрытия
- Приложение В (рекомендуемое) Метод измерения коэффициента сцепления портативным прибором ударного действия

## Slide 11
Область применения
Стандарт распространяется на методы измерения сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием при строительстве новых, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования.
Требования к средствам измерений и вспомогательным устройствам
В качестве применяемого оборудования применяется испытательная автомобильная установка, включающая в себя прибор контроля скользкости дорожных покрытий типа ПКРС-2У и транспортное средство способное развивать скорость равную (60±2) км/ч.
Прибор ПКРС-2У должен включать в себя устройство для измерения температуры, измерительное колесо стандартное, автоматическую систему торможения, динамометр для измерения силы сцепления на границе «шина - дорожное покрытие», автоматическую систему увлажнения, систему управления и регистрации.
Допускается применять другие средства измерений, метрологические характеристики которых позволяют определять контролируемые показатели с заданной погрешностью, показания которых приводятся к значениям прибора ПКРС-2У, и имеющие устойчивую корреляционную зависимость с прибором ПКРС-2У.
На участках автомобильных дорог, где невозможно обеспечить скорость движения испытательной установки равную (60±2) км/ч допускается проведение измерений портативными приборами типа ППК-МАДИ-ВНИИБД.
Порядок проведения измерений
При проведении измерений установками типа ПКРС-2У на измерительном участке на скорости (60±2) км/ч увлажняется дорожное покрытие, блокируется измерительное колесо и проводится серия измерений силы сцепления. На участке длиной не более 1 км необходимо проводить не менее 3 измерений по каждой полосе движения.
При проведении измерений приборами типа ППК на участке не более 1 км необходимо провести измерения не менее чем в 5 точках по 4 измерения в каждой, включая пробное.

## Slide 12
Обработка результатов измерений
При проведении измерений приборами типа ПКРС-2У коэффициент сцепления на измерительном участке вычисляется как отношение максимального касательного усилия, действующего вдоль дорожного покрытия на площади контакта испытательной установки с дорожным покрытием к нормальной реакции в площади контакта испытательной установки с дорожным покрытием. На километровом участке величина показателя вычисляется как среднее арифметическое результатов испытательных участков с учетом температурной поправки.
При проведении измерений точечными приборами коэффициент сцепления вычисляется как среднее арифметическое измерений в каждой точке и на километровом участке с учетом температурной поправки.
Приложения
В приложениях содержатся обязательные требования к измерительным колесам стандартным (ИКС), а так же рекомендательные требования к системе подачи воды на приборах ПКРС-2У и проведению измерений точечными приборами ударного действия.
Схема прибора ППК-МАДИ-ВНИИБД Колесо ИКС Насадка для подачи воды

## Slide 13: Разработка проекта ГОСТ 32729-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности»
Методы измерения упругого прогиба для определения прочности нежестких дорожных одежд
1) Статические – упругий прогиб от действия статической нагрузки (нагрузочная плита или колеса грузового автомобиля)
2) Псевдостатические - измерение упругого прогиба при помощи дефлектографов под колесом движущегося автомобиля на скорости 3-5 км/ч
3) Динамические – измерение упругого прогиба под действием кратковременной нагрузки порядка 0,03-0,05 с, передаваемой через нагрузочную плиту или колесо автомобиля.
Длиннобазовый прогибомер Схема измерения ДБ Дефлектограф Lacrois
Установка УДН-НК Установка Дина-3М Установка FWD ГК «Автодор»

## Slide 14: Основные действующие документы, регламентирующие методы измерения упругого прогиба в странах-членах Таможенного союза
В Российской Федерации:
1) ОДН 218.1.052-2002 «Оценка прочности нежестких дорожных одежд»;
2) ОДМ 218.2.024-2012 «Методические рекомендации по оценке прочности нежестких дорожных одежд»;
В Республике Беларусь:
1)СТБ 1566-2005 «Дороги автомобильные. Методы испытаний»;
2) ДМД 02191.5.008-2009 «Рекомендации по оценке прочности дорожных одежд по чаше прогиба»;
В Республике Казахстан:
1) СТ РК 1293-2004 «Дороги автомобильные и аэродромы. Методы определения модуля упругости дорожных одежд нежесткого типа и их классификация»
2) СТ РК 1377-2005 «Дороги автомобильные и аэродромы. Методы определения модуля упругости нежестких дорожных одежд установками динамического нагружения».
Недостатки действующих нормативно-технических документов:
Большинство документов ориентированы либо на морально устаревшие установки, либо вообще не содержат требований к применяемому оборудованию и методике измерения
За основу при разработке проекта ГОСТ были взяты документы, ориентированные на измерение упругого прогиба установками кратковременного с измерением параметров чаши прогиба:
AASHTO T 256-01 Standard Method of Test for Pavement Deflection Measurements («Стандартный метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд»)
ДМД 02191.5.008-2009 «Рекомендации по оценке прочности дорожных одежд по чаше прогиба»

## Slide 15: Основные положения ГОСТ 32729-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности»»
Стандарт содержит следующие основные разделы:
- Область применения;
- Нормативные ссылки;
- Термины и определения;
- Метод измерений;
- Требования безопасности;
- Требования к условиям измерений;
Подготовка к выполнению измерений;
- Порядок выполнения измерений;
- Обработка результатов измерений;
Оформление результатов измерений;
- Контроль точности результатов измерений;
Приложение А (справочное) Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд статическим нагружением

## Slide 16
Область применения
Стандарт распространяется на метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд автомобильных дорог общего пользования динамическим и статическим нагружением. Полученные результаты измерений могут быть применены для дальнейшей оценки прочности нежестких дорожных одежд.
Требования к средствам измерений и вспомогательным устройствам
В качестве испытательной установки используется установка динамического нагружения падающим грузом, создающая требуемую нагрузку на дорожное покрытие с точностью до 0,1 кН, и включающая в себя:
- нагрузочную плиту (жесткий штамп), выполненную из металла, диаметром не менее 300 мм;
- измеритель нагрузки, фиксирующий прилагаемую нагрузку с погрешностью не более 0,1 кН;
- измерители прогиба (датчики-геофоны) в количестве не менее 7 шт. Первый измеритель прогиба располагают в центре нагрузочной плиты, таким образом, чтобы вертикальное перемещение нагрузочной плиты в момент приложения нагрузки не оказывало влияние на измерение прогиба. Остальные измерители прогиба монтируют на балке. Расстояние между смежными измерителями прогиба должно составлять (300 ± 5) мм. При использовании большего количества измерителей прогиба, семь из них должны быть расположены, как указано выше, остальные – в зависимости от поставленной измерительной задачи.
Требования к условиям измерений
-Измерения проводят при температуре окружающего воздуха выше 0˚С.
-Температура слоев дорожного покрытия при проведении измерений должна быть в пределах от 5 °С до 40 °С.
-Не допускается проведение измерений при наличии каких-либо загрязнений, повреждений и локальных деформаций дорожного покрытия, приводящих к неполному контакту поверхности нагрузочной плиты с поверхностью дорожного покрытия и колейности на покрытии более 10 мм.
-Измерения допускается проводить в месте, в котором от ближайшего измерителя прогиба до поперечной трещины дорожного покрытия не менее 2,0 м. При невозможности соблюдения данного условия, необходимо сделать соответствующую запись о наличии поперечных трещин и их местоположении относительно измерителей прогиба в протоколе испытаний.
-При проведении измерений запрещается применять буксирующий автомобиль с нагрузкой на заднюю ось более 5 тонн.

## Slide 17
Порядок проведения измерений
При проведении измерений настраивают оборудование на требуемую нагрузку, равную половине расчетной нагрузке на ось.
Располагают нагрузочную плиту на покрытии, располагают балку с измерителями прогиба в направлении движения на измеряемой полосе движения, выполняют пробное нагружение и серию из трех нагружений.
Приложение
Приложение содержит справочные сведения о методе измерения упругого прогиба статическим нагружением.
В настоящее время предложенный в ГОСТ 32729 метод уже применяется на автодорогах ГК «Автодор». Основные положения ГОСТ 32729 содержатся в СТО АВТОДОР 1.01-2013 «Определение модулей упругости слоев эксплуатируемых дорожных конструкций с использованием установки ударного нагружения».
Установки FWD, проводящие измерения на дорогах ГК «Автодор», наравне морально устаревшими установками ДИНА-3М и их аналогами, а так же приборами для измерения прогибов статическим нагружением участвовали в сопоставительных испытаниях измерительного оборудования, организованных Федеральным дорожным агентством в сентябре 2014 года на полигоне НАМИ, однако результаты испытаний до сих пор не представлены в открытом доступе.
Расчетная нагрузка на ось, кН | Заданная нагрузка на дорожное покрытие, кН
60,0 | 30,0
100,0 | 50,0
115,0 | 57,5
130,0 | 65,0

## Slide 18: Разработка проекта ГОСТ 32825-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения геометрических размеров повреждений»
На территории государств-членов Таможенного союза отсутствует единый документ, регламентирующий методики оценки, применяемое оборудование, а так же четкий перечень повреждений покрытий автомобильных дорог, а классификация и требования к методам определения размеров повреждений по разным нормативно-техническим:
В Российской Федерации:
- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»
- ОДН 218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог»
- ОДН 218.1.052-2002 «Оценка прочности нежестких дорожных одежд»
- ОДМ «Методика измерений и оценки эксплуатационного состояния дорог по глубине колеи»
В Республике Беларусь:
- СТБ 1291-2007 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»
- СТБ 1566-2005 «Дороги автомобильные. Методы испытаний»;
- ТКП 140-2008 «Автомобильные дороги. Порядок выполнения диагностики»
В Республике Казахстан:
- ПР РК 218-27-03 «Инструкция по диагностике и оценке транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог»
- ПР РК 218-31-03 «Инструкция по определению, учету и устранению аварийно-опасных мест на автомобильных дорогах»
За основу проекта ГОСТ был взяты нормативно-технические документы Республики Беларусь -
СТБ 1291-2007 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» и ТКП 140-2008 «Автомобильные дороги. Порядок выполнения диагностики».

## Slide 19: Основные положения ГОСТ 32825-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения геометрических размеров повреждений»
Область применения
Стандарт распространяется на методы измерения геометрических размеров повреждений дорожных покрытий, влияющих на безопасность дорожного движения, на автомобильных дорогах общего пользования на стадии их эксплуатации.
Определения
В стандарте представлено более 15 определений типовым повреждениям дорожных покрытий, таких как выбоина, сдвиг, просадка, колея, выкрашивание, выпотевание, пролом и т.д.
Измерительное оборудование
В качестве измерительного оборудования могут использоваться как простейшие устройства – 3-х метровые рейки и линейки, так и автоматизированное оборудование, не уступающее в точности ручным методам.
Методы и порядок проведения измерений измерения
В документе представлены методики измерения всех предложенных повреждений с подробным описанием и графическими схемами проведения работ.
Обработка результатов измерений
Для каждого типа измерений представлена методика обработки результатов в зависимости от измеряемых параметров.
Требования ГОСТ 32825 уже нашли применение в окончательной редакции обновленного проекта ГОСТ Р 50597 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» в разделах, касающихся определения предельно-допустимых размеров повреждений дорожного покрытия из условий безопасности дорожного движения.

## Slide 20: Измерение колейности Измерение выбоины, пролома Измерение выпотевания, выкрашивания
Измерение сдвига, волны, гребенки
Измерение разрушения кромки
Измерение сплошного повреждения
Методы измерения геометрических размеров повреждений

## Slide 21
Благодарю за внимание!