## Slide 1
Оверин Д.И.
18 -19 декабря 2014
г. Санкт-Петербург
Конференция:
«ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»
Основные положения новых межгосударственных стандартов на битумы нефтяные дорожные вязкие

## Slide 2
Пункты 95 и 96 Программы по разработке межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), утвержденной решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 июня 2012г. № 81.1
Основание для разработки проектов ГОСТ на технические требования и методы испытаний битума нефтяного дорожного вязкого

## Slide 3: Комплекс проектов ГОСТ на технические требования и методы испытаний битума нефтяного дорожного вязкого
1) ГОСТ 33133 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования»;
2) ГОСТ 33134 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения индекса пенетрации»;
3) ГОСТ 33135 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растворимости»;
4) ГОСТ 33136 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения глубины проникания иглы»;
5) ГОСТ 33137 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром»;
6) ГОСТ 33138 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растяжимости»;

## Slide 4: Комплекс проектов ГОСТ на технические требования и методы испытаний битума нефтяного дорожного вязкого
7) ГОСТ 33139 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения содержания твердого парафина»;
8) ГОСТ 33140 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT)»;
9) ГОСТ 33141 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с применением открытого тигля Кливленда»;
10) ГОСТ 33142 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры размягчения – Метод «Кольцо и Шар»;
11) ГОСТ 33143 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу».

## Slide 5: Публичное обсуждение в РФ и АИС МГС
Дата начала публичного обсуждения в РФ 22.01.2014г.
Дата завершения публичного обсуждения в РФ 22.04.2014г.
Замечания учитывались вплоть до июня 2014 года.
Также первые редакции проектов ГОСТ были направлены в членам рабочей группы №3 «Дорожно-строительные материалы» при МТК 418 «Дорожное хозяйство» и согласованным Федеральным дорожным агентством рецензентам.
За время публичного обсуждения поступило 384 замечания и предложения, при этом 253 замечания принято, а 35 принято частично. Публичное обсуждение в АИС МГС проводилось с 01 апреля 2014 года по 01 июня 2014 года. Замечаний не поступило.
На окончательные редакции проектов ГОСТ от РФ поступило 49 замечаний. Все приняты. От АИС МГС поступило более 40 замечаний, из них 32 принято, 2 принято частично.

## Slide 6: Отзывы, замечания и предложения
1) Эксперты рабочей группы № 3 «Дорожно-строительные материалы» при МТК 418 «Дорожное хозяйство» от Российской Федерации;
2) Эксперты рабочей группы № 3 «Дорожно-строительные материалы» при МТК 418 «Дорожное хозяйство» от Республики Беларусь;
3) Эксперты рабочей группы № 3 «Дорожно-строительные материалы» при МТК 418 «Дорожное хозяйство» Республики Казахстан;
4) ГК «АВТОДОР»;
5) ОАО «Газпром нефть»;
6) ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
7) РГУ «Нефти и газа» имени И.М. Губкина;
8) ЗАО «Институт «Стройпроект»;
9) ООО ЦИТИ «Дорконтроль»;
10) Госстандарт Республики Беларусь;
11) Минэкономики Республики Армения;
12) Азстандарт Республики Азербайджан;
13) Кыргызстандарт Республики Кыргызстан;
14) Таджикстандарт Республики Таджикистан;
15) Госстандарт Республики Казахстан;
16) Госстандарт Украины.

## Slide 7: Подходы к разработке ГОСТ
Разделение всех показателей на основные и дополнительные.
Введение в классификацию битумов новых марок, основанных на сужении интервалов пенетрации для каждой марки.
Введение показателя динамической вязкости, измеряемой с помощью ротационного вискозиметра.
Оценка устойчивости к старению осуществляется с помощью метода RTFOT.
Определение максимальных усилий при растяжении битума.

## Slide 8: Разделение всех показателей на основные и дополнительные
Основные показатели
Пенетрация при 25 °С
Температура размягчения по кольцу и шару
Растяжимость при 0 °С
Температура хрупкости
Температура вспышки
Потеря массы образца, после старения
Изменение температуры размягчения после старения
Дополнительные показатели
Пенетрация при 0 °С
Динамическая вязкость при 60°С
Динамическая вязкость при 60°С после старения
Растяжимость при 25°С
Максимальное усилие при растяжении при 25°С
Максимальное усилие при растяжении при 0°С
Температура хрупкости после старения
Растворимость
Содержание парафина
Индекс пенетрации

## Slide 9: Классификация дорожных битумов
Классификация битума во всех государствах – членах Таможенного союза осуществляется по значению пенетрации при 25˚С.
Введено 6 марок битума: – БНД 130/200, БНД 100/130, БНД 70/100, БНД 50/70, БНД 35/50, БНД 20/35 вместо 5 марок по ГОСТ 22245 (БНД 200/300, БНД 130/200, БНД 90/130, БНД 60/90 и БНД 40/60).

## Slide 10: Динамическая вязкость
Ротационные вискозиметры имеют высокую точность измерений и позволяют измерять динамическую вязкость неньютоновских жидкостей обеспечивая одинаковую скорость сдвига по всему объему образца. Преимущества ротационного метода заключается в том, что он обеспечивает широкий диапазон измерения динамической вязкости дорожных битумов.
Используемый в ГОСТ ротационный метод определения вязкости дорожных битумов основан на применяемом в США современном ротационном методе определения вязкости битумов (AASHTO Т 316) и действующем в ЕС ротационном методе испытаний битумных материалов (EN 13302) позволяющий определять динамическую вязкость битумов.

## Slide 11: Ротационный вискозиметр для определения динамической вязкости
Ротационный вискозиметр
Шпиндели
Измерительные цилиндры

## Slide 12: Методы определения динамической вязкости
Два основных метода определения динамической вязкости:
Метод 1. Динамическая вязкость определяется при одной определенной скорости сдвига через определенный промежуток времени и оценивается устойчивость к сдвиговым нагрузкам.
Метод 2. Динамическая вязкость определяется при различных скоростях сдвига. В процессе испытаний скорость сдвига повышается многократно, чтобы сдвиговым течением разрушить структурные связи, после достижения максимальной скорости сдвига происходит обратное снижение скорости сдвига с определением динамической вязкости при начальной скорости сдвига. По разности значений динамической вязкости оценивают устойчивость битума к воздействию сдвиговых нагрузок.

## Slide 13: График зависимости динамической вязкости от скорости сдвига
Важной реологической характеристикой является способность битума быстро восстанавливать динамическую вязкость после сдвиговых деформаций.
Битум способен восстанавливать разрушенную структуру, но ее восстановление у разных битумов происходит с различной скоростью.

## Slide 14: Старение битума
Во всех странах Таможенного союза используется метод испытания, основанный на самом распространенном в странах европейского союза и США - методе RTFOT, который наиболее точно моделирует процессы старения битума в реальных условиях приготовления и укладки асфальтобетонных смесей. Старение по методу RTFOT занимает 85 минут, что значительно сокращает затраты на проведение испытания. Однако, в РФ и РБ еще действует ГОСТ 18180 в котором используется статичный и продолжительный (в течение 5 часов) прогрев, который не отражает процессы старения битума в реальных условиях приготовления и укладки асфальтобетонных смесей.

## Slide 15: Оборудование для старения битума по методу RTFOT
Стеклянные контейнеры
Внутреннее пространство сушильного шкафа
Сушильный шкаф

## Slide 16: Максимальное усилие при растяжении битума
Определение максимального усилия при растяжении битума позволяет оценить когезионные свойства битума.
Определение максимального усилия при растяжении битума возможно на дуктилометрах оснащенными силоизмерителями.
Дуктилометр оснащенный силоизмерителями и усиленным механизмом растяжения с максимальной нагрузкой на каждый силоизмеритель до 300Н, способный выполнять растяжение образцов со скоростью от 1мм/мин до 1000мм/мин. Диапазон поддерживаемой температуры испытания от -10˚С до +40˚С с точностью до ±2˚С.

## Slide 17: Графики определения максимальных усилий при растяжении трех различных проб битума БНД 70/100
Chart: 
| 1.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0
1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.72 | 0.74 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.7 | 0.61 | 0.54 | 0.45 | 0.37 | 0.3 | 0.24 | 0.2 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03
2 | 0 | 0.8 | 1.12 | 1.175 | 1.18 | 1.18 | 1.15 | 1.08 | 0.98 | 0.85 | 0.72 | 0.53 | 0.41 | 0.31 | 0.2 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.055 | 0.05
3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.58 | 1.6 | 1.58 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.75 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.06 | 0.05
При 25°С
Усилие, Н
Растяжение, мм
Chart: 
| 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 23.0 | 25.0 | 30.0 | 34.0 | 39.0 | 41.0
3 | 0.1 | 21 | 35 | 51 | 62 | 69 | 75 | 80 | 82 | 86 | 86 | 86 | 83 | 81 | 78 | 69 | 60 | 44 | 31 | 17 | 8 | 2 | 0.01
2 | 0.1 | 16 | 29 | 43 | 56 | 73 | 84 | 92 | 100 | 108 | 112 | 111 | 110 | 100 | 95 | 80 | 68 | 50 | 32 | 9 | 0.1
1 | 6.2 | 26 | 47 | 76 | 102 | 125 | 144 | 162 | 169 | 172 | 169 | 168 | 165 | 148 | 140 | 112 | 85 | 50 | 30 | 0.1
При 0°С
Растяжение, мм
Из данных графиков видно, что разные битумы обладают различным максимальным усилием при растяжении, причем разница в данном случае достигает до 2-х раз. Битум (красный цвет) превосходит остальные по усилию при 25°С, причем при 0°С он показывает минимальное усилие, но наибольшее удлинение. Соответственно данный битум обладает лучшей устойчивостью к пластическим деформациям при повышенных температурах, а при низких температурах наоборот обладает способностью к пластическим деформациям для релаксации напряжений и предотвращения процесса трещинообразования.

## Slide 18: Технические требования
Наименование показателя | Норма для битума марки |  |  |  |  | 
 | БНД 130/200 | БНД 100/130 | БНД 70/100 | БНД 50/70 | БНД 35/50 | БНД 20/35
Глубина проникания иглы, 0,1 мм при 25 °С | 131-200 | 101-130 | 71-100 | 51-70 | 36-50 | 20-35
Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже | 42 | 45 | 47 | 51 | 53 | 55
Растяжимость, см, при 0°С, не менее | 6,0 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | Не определяется | 
Температура хрупкости, °С, не выше | -21 | -20 | -18 | -16 | -14 | -11
Температура вспышки, °С, не ниже | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Потеря массы образца, после прогрева, %, не более | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5
Изменение температуры размягчения после старения, °С, не более | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6
Основные показатели

## Slide 19: Технические требования
Дополнительные показатели
Наименование показателя | Норма для битума марки |  |  |  |  | 
 | БНД 130/200 | БНД 100/130 | БНД 70/100 | БНД 50/70 | БНД 35/50 | БНД 20/35
Растяжимость, см, при 25 °С, не менее | 80 | 70 | 62 | 60 | 50 | 40
Максимальное усилие при растяжении, Н при 25°С, не менее | Для набора статистических данных |  |  |  |  | 
Максимальное усилие при растяжении, Н при 0°С, не более | Для набора статистических данных |  |  |  |  | 
Температура хрупкости после старения, °С, не выше | -18 | -17 | -15 | -13 | -11 | -8
Растворимость,%, не менее | 99,0 |  |  |  |  | 
Содержание парафина, %, не более | 3,0 |  |  |  |  | 
Индекс пенетрации | от-1,0 до+1,0 |  |  |  |  | 

## Slide 20: Технические требования
Дополнительные показатели
Наименование показателя |  | Норма для битума марки |  |  |  |  | 
 |  | БНД 130/200 | БНД 100/130 | БНД 70/100 | БНД 50/70 | БНД 35/50 | БНД 20/35
Глубина проникания иглы, 0,1 мм при 0°С, не менее |  | 40 | 30 | 21 | 18 | 14 | 10
Динамическая вязкость, (Па•с), не менее | Метод 1 (при 1,5 с-1 при 60 °С) | Для набора статистических данных |  |  |  |  | 
Изменение динамической вязкости в результате сдвигового воздействия, %, не более | Метод 2 (при 1,5 с-1 при 60 °С) | Не нормируется |  |  |  |  | 
Изменение динамической вязкости после старения, (Па•с), не менее | Метод 1 (при 1,5 с-1 при 60 °С) | Для набора статистических данных |  |  |  |  | 
Изменение динамической вязкости после старения в результате сдвигового воздействия, %, не более | Метод 2 (при 1,5с-1при 60 °С) | Не нормируется |  |  |  |  | 

## Slide 21
Спасибо за внимание!