## Slide 1
Межгосударственные стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»
(ТР ТС 014/2011), основные изменения в нормативно-технической базе.
Часть 5. Транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог.
Межгосударственные стандарты на требования к транспортно-эксплуатационному состоянию автомобильных дорог
ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию»
ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания»
ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания».
ФГБУ «РОСДОРНИИ»
Канд. техн. наук И.Ф. Живописцев
Заведующий отделением организации
и безопасности дорожного движения

## Slide 2
Рекомендации по стандартизации Р 50.1.035-2001*
«Порядок применения международных и региональных стандартов в Российской Федерации»
3.5 При применении международных или региональных стандартов в качестве основы национальных стандартов допускается устанавливать в национальных стандартах более высокие требования, а также более широкую их номенклатуру, чем в международных или региональных стандартах (с сохранением требований взаимозависимости и технической совместимости).
В раздел стандарта «Общие положения» включено следующее Примечание:
В национальных стандартах государств-участников Соглашения могут быть установлены более жесткие требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и срокам устранения выявленных дефектов.

## Slide 3
1 Область применения……………………………………………..……………………………………….…………. | 
2 Нормативные ссылки…………………………………………………………………………………….…………... | 
3 Термины и определения ……………………………….……………………………………………………..…….. | 
4 Общие положения ……..…………………………………………………………………………………….….…… | 
5 Требования к покрытию проезжей части, обочинам, разделительным полосам и видимости...……..… | 
6 Требования к техническим средствам организации дорожного движения………………………………… | 
7 Требования к искусственному освещению …………………………………………………………...…………. | 
8 Требования к тоннелям……………………………………………………………………………………………… | 
9 Требования к системам сигнализации на железнодорожных переездах…………………...……………… | 
10 Требования к эксплуатационному состоянию в зимний период…………………………………………….. | 
Библиография…………………………………………………….…..…………………………………………………. | 
ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию»
Содержание

## Slide 4
Требования к эксплуатационному состоянию дорог в соответствии с настоящим стандартом определяют по категориям дорог по ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация» или по уровням эксплуатационного состояния, установленным нормативными документами государств-участников Соглашения.
Общие положения

## Slide 5
дефект: Несоответствие транспортно-эксплуатационных показателей конструктивных элементов дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства требованиям настоящего стандарта.
момент обнаружения: Дата и время регистрации поступления информации о наличии дефекта уполномоченным лицом организации, осуществляющей дорожную деятельность.
срок устранения дефекта: Время с момента обнаружения дефекта до его устранения.
В раздел «Общие положения» включен пункт:
В случаях, когда для устранения дефекта по технологии проведения работ необходимы определенные погодно-климатические условия, срок устранения дефекта исчисляется с момента их наступления.

## Slide 6
Категория дороги | Ровность по индексу IRI, м/км, не более
IА, IБ | 4,0
IВ, II | 4,5
III | 5,5
IV | 6,5
П р и м е ч а н и е – Значения IRI (International Roughness Index), Международный индекс ровности, рассчитывают по каждому 100 м участку полосы дороги. | 
Продольная ровность покрытия проезжей части должна обеспечивать безопасные условия движения и не превышать для соответствующих категорий дорог значений, указанных в таблице 1, для дорог с уровнями эксплуатационного состояния – соответствовать требованиям национальных стандартов государств-участников Соглашения.
Таблица 1 – Значения показателей продольной ровности покрытия
Требования по ровности покрытия, измеренной 3-х метровой рейкой, отнесены к национальным нормам.
Требования к ровности покрытия проезжей части

## Slide 7
Вид дефекта | Уровень эксплуатационного состояния | Категория дороги | Размер | Срок устранения, сут., не более
Покрытие дорожных одежд капитального и облегченного типов |  |  |  | 
Отдельная выбоина или пролом глубиной 5 см и более, площадью, м2, равной или более | 1 | IА, IБ | 0,09 | 3
 | 2 | IВ, II |  | 7
 | 3 | III |  | 10
 | 4 | IV |  | 12
Колея глубиной, см, более | – | IА, IБ | 2,5 | Не нормируется*
 | 1, 2 | IВ – IV | 3,0 | 
 | 3, 4 | – | 4,0 | 
Сдвиг, волна глубиной, см, более | Для всех уровней | IА – II | 3,0 | 7**
 | – | III, | 5,0 | 10
 | – | IV |  | 12
*Срок устранения по национальным стандартам государств – участников Соглашения при осуществлении капитального ремонта и ремонта дорог. **Срок устранения для дорог с уровнями эксплуатационного состояния определяют по национальным стандартам государств – участников Соглашения. |  |  |  | 
Покрытие проезжей части дорог не должно иметь дефектов, указанных в таблице 2.
Таблица 2 – Дефекты покрытия и сроки их устранения
Требования к покрытию проезжей части

## Slide 8
Вид дефекта | Размеры дефектов по уровню содержания |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Выбоины или проломы площадью менее 0,09 м2, глубиной менее 5* см на участке полосы движения длиной 100 м, площадью, м2, равной или менее | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,1
Раскрытые необработанные трещины на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях (в т.ч. температурные трещины и сетка трещин по полосам наката) шириной раскрытия более 3 мм и суммарной длиной на 1000 м2, м, не более | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | Не устанавливается
Загрязнения покрытия у кромок, толщиной слоя загрязнения не более 1,5 см шириной до 0,5 м на 1000 м кромки покрытия, не более, м | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0
Колея глубиной, см, не более | 3,0 |  | 4,0 |  | 5,0
Сдвиги и волны глубиной не более 3* см, м/км, не более | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0
* Минимальная величина дефекта устанавливается национальными стандартами государств – участников Соглашения. |  |  |  |  | 
Состояние покрытия проезжей части дороги должно соответствовать требованиям таблицы 2.
Таблица 2 –Дефекты покрытия проезжей части
Дороги автомобильные общего пользования
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЛЕТНЕГО СОДЕРЖАНИЯ

## Slide 9
Вид дефекта | Уровень эксплуата- ционного состояния | Категория дороги | Размеры | Срок устранения, сут., не более
Занижение обочины с переходным типом покрытия и разделительной полосы в местах сопряжения с проезжей частью при отсутствии бордюра, см, более | Для всех уровней | Для всех категорий | 5 | 7*
Отдельная выбоина или пролом на полосах безопасности и краевых полосах, глубиной 5 см и более, площадью, м2, равной или более | 1, 2 | IА, IБ | 0,09 | 3
 | 3 | IВ, II |  | 5
 | 4 | III |  | 7
 | – | IV |  | 10
Отдельная просадка или выбоина на укрепленной части обочины глубиной 5 см и более, площадью, м2, равной или более | – | Для всех категорий |  | 14
 | 1, 2 | – |  | 3
 | 3 |  |  | 5
 | 4 |  |  | 7
*Срок устранения для дорог с уровнями эксплуатационного состояния определяют по национальным стандартам государств – участников Соглашения. |  |  |  | 
Обочины, разделительные и укрепительные полосы автомобильных дорог не должны иметь дефектов, указанных в таблице 3.
Таблица 3 – Дефекты обочин, разделительных полос и сроки их устранения
Требования к обочинам и разделительным полосам

## Slide 10
Дорожные знаки (далее – знаки) и знаки переменной информации (далее – ЗПИ) на дорогах всех категорий и уровней эксплуатационного состояния не должны иметь дефектов:
а) отслоение более 25 % площади любого элемента изображения знака и электромеханического ЗПИ (каймы либо другого символа, однострочной надписи) или повреждение более 25 % площади их изображения, вызванное любыми причинами;
б) снижение более удельного коэффициента световозвращения для знаков и коэффициента яркости для знаков и ЗПИ менее нормативных значений;
в) снижение средней яркости и освещенности менее нормативных значений для знаков;
г) Наличие более 20 % неработающих светоизлучающих диодов любого элемента ЗПИ.
Требования к дорожным знакам

## Slide 11
Дорожная разметка не должна иметь дефектов:
-разрушение или износ по площади, превышающие значения по ГОСТ 32953;
-снижение значений коэффициента яркости, удельного коэффициента световозвращения и удельного коэффициента светоотражения при диффузном дневном или искусственном освещении ниже установленных ГОСТ 32953.
Срок устранения дефектов не более 30 сут. с момента обнаружения.
Требования к дорожной разметке

## Slide 12
Требования к дорожным светофорам
Вид дефекта | Категория дороги | Срок устранения, сут., не более
Выход из строя одного источника света или светодиодного модуля. | Для всех категорий | 1
Повреждения электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля |  | 2
Разрушение отражателя, отслоение от поверхности рассеивателя более 25 % площади нанесенного на него символа, разрушение (отсутствие) козырька или рассеивателя, загрязнение более 20 % площади рассеивателя, вызванные любыми причинами. |  | 5
Выход из строя более 20 % светоизлучающих диодов одного сигнального модуля светофора, снижение осевой силы света более 30 %. Сигналы светофора по четкости различимости в ночное время не соответствуют установленным требованиям*. | Для всех категорий | 7
Отключение светофорного объекта, аварийный переход в режим «желтое мигание», не стандартное сочетание сигналов светофора. |  | 1
Одновременное включение сигналов светофора, разрешающих движение в конфликтных направлениях в результате отказа в работе устройства, управляющее работой дорожных светофоров. Отключение красных сигналов одного направления (основных и дублирующих), регулирующих движение транспортных средств или пешеходов |  | 1
Отказ в работе табло вызывного пешеходного. |  | 3
*ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования». |  | 
Дорожные светофоры и их сигналы для дорог по категориям не должны иметь дефектов, указанных в таблице 4.
Таблица 4 – Дефекты дорожных светофоров, сигналов и сроки их устранения

## Slide 13
Вид дефекта | Уровень эксплуатационного состояния | Категория дороги | Срок устранения, сут.
Отсутствие секции балок, стоек. Провисание троса удерживающего ограждения более чем 0,6 см на 1 м шага стоек. Обрыв проволоки троса. Наличие у элемента железобетонного ограждения раскрытой сетки трещин, сколов бетона до арматуры. Отсутствие 50 % и более крепежных элементов в соединении балок между собой. Отсутствие хотя бы одного крепежного элемента в одном из узлов крепления* или имеется разрыв сварного шва. Отсутствие более 25 % крепежных элементов на участке ограждения длиной не более 20 м. | 1 | – | 2
 | 2 | IА, IБ | 3 (2)
 | – | IВ, II | 5 (3)
 | 3 | III | 7 (5)
 | 4, 5 | IV | 10 (7)
Повреждение или отсутствие элементов дорожного ограждения для пешеходов. | – | Для всех категорий | 5
*Узел крепления – Крепление балки к компенсатору (консоли), компенсатора (консоли) к стойки, стойки к закладной детали мостового сооружения. П р и м е ч а н и е – В скобках указаны сроки устранения дефектов на мостовых сооружениях для категорий дорог по ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Классификация мостов». |  |  | 
Дорожные ограждения не должны иметь дефектов, указанных в таблице 5.
Таблица 5 – Дефекты дорожных ограждений и сроки их устранения
Требования к дорожным ограждениям

## Slide 14
Дорожные сигнальные столбики и дорожные тумбы должны соответствовать требованиям ГОСТ 32843, дорожные тумбы – ГОСТ 32759 и быть установлены по национальным стандартам государств-участников Соглашения.
Поврежденные или отсутствующие сигнальные столбики должны быть восстановлены или заменены на новые в течение 10 сут. с момента обнаружения. Восстановление вертикальной дорожной разметки производят в течение 14 сут. с момента обнаружения.
Замену неработающих источников света в тумбах с искусственным освещением осуществляют в течение 1 сут. с момента обнаружения.
Требования к дорожным столбикам и тумбам

## Slide 15
Дорожные световозвращатели должны соответствовать требованиям ГОСТ 32866 и быть установлены по национальным стандартам государств-участников Соглашения.
На участках дорог без стационарного искусственного освещения не допускается отсутствие трех подряд световозвращателей (световозвращающих элементов) Отсутствующие световозвращатели (световозвращающие элементы) должны быть восстановлены в течение 14 сут с момента обнаружения.
Требования к световозвращателям дорожным

## Slide 16
Состояние покрытия проезжей части дорог, обочин, тротуаров, пешеходных дорожек, заездных карманов, посадочных площадок, площадок отдыха и стоянок и съездов к ним в зимний период, а также сроки ликвидации зимней скользкости должны соответствовать национальным стандартам государств-участников Соглашения.
Формирование снежных валов перед железнодорожным переездом в зоне треугольника видимости вне обочины, перед пересечениями в одном уровне, пешеходными переходами и остановочными пунктами маршрутных транспортных средств на обочинах дорог, на разделительной полосе осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания».
Требования к эксплуатационному состоянию в зимний период

## Slide 17
Вид повреждения | Размер повреждения
Колея глубиной, см., не более. | 3
Отдельные возвышения (углубления) высотой (глубиной) более 4 см площадью м² ,не более | 0,9
Рыхлый свежевыпавший снег на УСП толщиной, см., не более. | 8
уплотненный снежный покров (УСП): Специально сформированный уплотненный слой снега на дорожном покрытии, устраиваемый для обеспечения непрерывного и безопасного дорожного движения с установленными скоростями в зимний период года.
Дороги с интенсивностью движения до 1500 авт/сут, а также дороги с переходными и низшими типами дорожных одежд, могут содержаться в зимний период с уплотненным снежным покровом, в соответствии с национальными стандартами государств-членов Содружества Независимых Государств.
Показатель ровности УСП должен быть не более 6,0 м/км по показателю IRI.
УСП не должен иметь дефекты и участков с рыхлым (талым) снегом, влияющих на безопасность дорожного движения, таблица 4.
Таблица 4 – Дефекты УСП
Дороги автомобильные общего пользования
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ

## Slide 18
Элемент дороги | Расстояние до элемента дороги, м, менее
Железнодорожный переезд | 250
Пересечение в одном уровне | 150
Остановочный пункт маршрутных транспортных средств | 20
Пешеходный переход | 15
Формирование снежных валов на дорогах не допускается:
- перед железнодорожным переездом в зоне треугольника видимости вне обочины;
- перед пересечениями в одном уровне, железнодорожными переездами, пешеходными переходами и остановочными пунктами маршрутных транспортных средств на обочинах по условиям таблицы 2 – высотой более 0,5 м;
- на участках дорог с ограждениями или повышенным бортовым камнем;
- на тротуарах с их перекрытием более чем на 30% ширены, до момента очистки от снега.
Требования к размещению снежных валов приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Требования к размещению снежных валов
Требования к снежным валам