## Slide 1
18 -19 декабря 2014
г. Санкт-Петербург
Основные положения новых межгосударственных стандартов на каменные материалы для дорожного строительства

## Slide 2: Разработка межгосударственных стандартов
Разработаны четыре комплекса стандартов:
щебень и гравий из горных пород
щебень и песок шлаковые
песок дробленый
песок природный

## Slide 3
Основные отличия разработанных стандартов
от действующих в Российской Федерации
Наименование показателя |  | Нормативные требования |  | 
 |  | Щебень и гравий из горных пород | Шлаковый щебень | Разработанный стандарт
Зерновой состав | Щебень по крупности зерен подразделяют на фракции | от 5 до 10 или от 3 до 10 мм; св. 10 до 20 мм; св. 20 до 40 мм; св. 40 до 70 мм; св. 70 до 120 мм. | от 5 до 10 или от 3 до 10 мм; св. 10 до 20 мм; св. 20 до 40 мм; св. 40 до 70 мм; св. 70 до 120 мм. | от 4 до 5,6 мм; св. 5,6 до 8 мм; св. 8 до 11,2 мм; св. 11,2 до 16 мм; св. 16 до 22,4 мм; св. 22,4 до 31,5 мм; св. 31,5 до 45 мм; св. 45 до 63 мм; св. 63 до 90 мм.
 | Требования к полному остатку на контрольном сите, % | d – от 90 до 100 0,5(d+D) – от 30 до 60 D – от 0 до 10 1,25D – от 0 до 0,5 | d – от 90 до 100 0,5(d+D) – от 30 до 80 D – от 0 до 10 1,25D – от 0 до 0,5 | d/2 – от 95 до 100 d – от 90 до 100 D – до 10 1,4D – до 0,3 2D - 0

## Slide 4
Основные отличия разработанных стандартов
от действующих в Российской Федерации
Наименование показателя |  | Нормативные требования |  | 
 |  | Щебень и гравий из горных пород | Шлаковый щебень | Разработанный стандарт
Форма зерен | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе, не более | Группа щебня 1 – до 10 включ. 2 – св. 10 до 15 3 – св. 15 до 25 4 – св. 25 до 35 5 – св.35 до 50 | Кубовидная – 15 Улучшенная – 25 Обычная - 35 | Л10 – до 10 включ. Л15 - св. 10 до 15 Л20 - св. 15 до 20 Л25 - св. 20 до 25 Л30 - св. 25 до 30 Л35 - св. 30 до 35 Л50 - св. 35 до 50
Сопротивление дроблению и износу (Истираемость) | Потеря массы при испытании, % | Щебень Гравий ИI – до 25 до 20 включ. ИII – св. 25 до 35 св. 20 до 30 ИIII – св. 35 до 45 св. 30 до 40 ИIV – св. 45 до 60 св. 40 до 50 | ИI – до 25 ИII – св. 25 до 35 ИIII – св. 35 до 45 ИIV – св. 45 до 60 | И1 – до 15 включ. И2 – св. 15 до 20 И3 – св. 20 до 25 И4 - св. 25 до 30 И5 - св. 30 до 40 И6 – св. 40 до 50

## Slide 5
Основные отличия разработанных стандартов
от действующих в Российской Федерации
Наименование показателя |  | Нормативные требования |  | 
 |  | Щебень и гравий из горных пород | Шлаковый щебень | Разработанный стандарт
Содержание пылевидных и глинистых частиц | Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более | Щебень из изверженных и метаморфических пород марок: св. 800 -1 св. 600 до 800 включ. -1 Щебень из осадочных пород: от 600 до 1200 включ. -2 от 200 до 400 -3 Щебень из гравия и валунов и гравий : 1000 -1 800 -1 600 -2 400 -3 | Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из слабоактивного и неактивного шлаков не должно превышать 3% по массе. | Щебень из изверженных и метаморфических пород: Св. 600 -1 ниже 600 -3 Щебень из осадочных пород: 600 и выше -2 ниже 600 -3 Щебень из гравия и валунов, гравий: 800 и выше -1 600 -2 ниже 600 -3 Требования к шлаковому щебню не изменились

## Slide 6
Основные отличия разработанных стандартов
от действующих в Российской Федерации
Наименование показателя |  | Нормативные требования |  | 
 |  | Щебень и гравий из горных пород | Шлаковый щебень | Разработанный стандарт
Содержание слабых зерен | Содержание слабых зерен, не более, % | Щебень из изверженных, метаморфических и осадочных горных пород марок 1400; 1200; 1000 - 5 800; 600; 400 -10 300 -15 Щебень из гравия и валунов и гравий марок 1000; 800; 600 -10 400 -15 | Черн. Цветн. Фосфор металлургии 1200 - 5 5 5 1000 - 5 5 5 800 - 10 10 10 600 - 20 10 15 300 - 30 15 - | Щебень и гравий из горных пород М1400; М1200; М1000 - 5 М800; М600; М400 -10 Шлаковый щебень М1000 и выше - 5 М800 -10 М600 и ниже -15

## Slide 7
Наименование показателя |  | Нормативные требования |  | 
 |  | Щебень и гравий из горных пород | Шлаковый щебень | Разработанный стандарт
Дробимость | Потеря массы при испытании, % | Марка по дробимости щебня из осадочных и метаморфических пород В сухом В насыщенном состоянии водой состоянии 1200 до 11 включ. до 11 включ. 1000 св. 11 до 13 св. 11 до 13 800 св. 13 до 15 св. 13 до 15 600 св. 15 до 19 св. 15 до 20 400 св. 19 до 24 св. 20 до 28 300 св. 24 до 28 св. 28 до 38 200 св. 28 до 35 св. 38 до 54 Марка по дробимости щебня из изверженных пород Из интрузивных Из эффузивных пород пород 1400 до 12 включ. До 9 включ. 1200 св. 12 до 16 св. 9 до 11 1000 св. 16 до 20 св. 11 до 13 800 св. 20 до 25 св. 13 до 15 600 св. 25 до 34 св. 15 до 20 Марка по дробимости щебня из гравия и гравия Щебня из гравия Гравия 1000 до 10 включ. До 8 включ. 800 св. 10 до 14 св. 8 до 12 600 св. 14 до 18 св. 12 до 16 400 св. 18 до 26 св. 16 до 24 | Черной Цветной Фосфорные металлургии 1200 до 15 до 10 до 15 1000 15 до 25 10 до 15 15 до 20 800 25 до 35 15 до 20 20 до 25 600 35 до 45 20 до 25 25 до 35 300 45 до 55 25 до 35 - | Марка по дробимости щебня и гравия из изверженных и метаморфических горных пород М1400 - до 9 включ. М1200 – св. 9 до 11 М1000 – св.11 до 13 М800 – св. 13 до 15 М600 – св. 15 до 20 М400 – св. 20 до 25 Марка по дробимости щебня из осадочных горных пород М1400 - до 10 включ. М1200 – св. 10 до 12 М1000 – св.12 до 15 М800 – св. 15 до 18 М600 – св. 18 до 22 М400 – св. 22 до 28 Марка по дробимости шлакового щебня М1400 - до 9 включ. М1200 – св. 9 до 12 М1000 – св.12 до 16 М800 – св. 16 до 20 М600 – св. 20 до 25 М400 – св. 25 до 35

## Slide 8
Основные различия в методах испытаний щебня
Наименование показателя | Основные различия | 
 | Действующий нормативный документ | Комплекс разработанных проектов стандартов
Метод определения зернового состава | Применяются сита с круглыми отверстиями, соответствующими номинальным размерам зерен данной фракции: 1,25D; D; 0,5(D+d); d | Применяются сита с квадратными ячейками размерами в соответствии c ISO 565 и соответствующими номинальными размерами стандартных ячеек сит: 2D; 1,4D; D; d; d/2 Промежуточное сито D/1,4 и D/2
Метод определения сопротивления дроблению и износу | Применяется контрольное сито с размером ячеек 1,25 мм. | Применяется контрольное сито с размером ячеек 1,6 мм.
Метод определения содержания пылевидных и глинистых частиц | Применяется контрольное сито 0,05 мм | Применяется контрольное сито 0,063 мм
Метод определения водопоглощения щебня | При определении водопоглощения время выдерживания щебня в воде составляет 48 часов. | При определении водопоглощения время выдерживания щебня в воде составляет 24 часа.
Метод определения истираемости по показателю микро-Деваль | ГОСТ 8267 не предусматривает данный метод | В комплекс разработанных межгосударственных стандартов включен инновационный метод определения сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль.

## Slide 9
Метод определения гранулометрического состава;
Метод определения содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы;
Метод определения содержания дробленых зерен в щебне из гравия;
Метод определения сопротивления истираемости (по показателю микро-Деваль);
Метод определения сопротивления дроблению и износу;
Метод определения насыпной плотности и пустотности;
Метод определения влажности;
Метод определения средней и истинной плотности, пористости и водопоглощения;
Метод определения морозостойкости;
Метод определения дробимости;
Метод определения содержания зерен слабых пород в щебне (гравии);
Метод определения содержания пылевидных и глинистых частиц;
Метод определения содержания глины в комках;
Метод определения минералого-петрографического состава;
Метод определения реакционной способности горной породы и щебня (гравия);
Метод определения наличия органических примесей в гравии и щебне из гравия;
Метод определения устойчивости структуры щебня (гравия) против распада;
Метод отбора проб.
Разработанные методы испытаний щебня и гравия из горных пород

## Slide 10
Метод определения гранулометрического состава;
Метод определения содержания зерен пластинчатой лещадной) и игловатой формы;
Метод определения сопротивления дроблению и износу;
Метод определения дробимости;
Метод определения содержания слабых зерен и примесей металла;
Метод определения морозостойкости;
Метод определения содержания пылевидных и глинистых частиц;
Метод определения сопротивления истираемости (по показателю микро-Деваль);
Метод определения средней плотности и водопоглощения;
Метод определения насыпной плотности и пустотности;
Метод определения истинной плотности и пористости;
Метод определения влажности;
Метод определения устойчивости структуры зерен шлакового щебня против распадов;
Метод определения содержания глинистых частиц методом набухания;
Метод определения активности шлаков;
Метод отбора проб.
Разработанные методы испытаний шлакового щебня

## Slide 11
Основное принципы проведения испытаний и оборудование применяемое в разработанных стандартах
Гранулометрический состав
Определение гранулометрического состава и подготовка проб к испытаниям щебня применяемого в дорожном строительстве, в Российской Федерации в соответствии с нормативными документами, осуществляется на ситах с круглыми отверстиями. В передовых странах для испытания каменных материалов используются сита только с квадратными ячейками. В России сита с квадратными ячейками используются но только те, у которых размер ячеек не более 2,5 мм. Сита, у которых размер ячеек более 2,5 мм, имеют круглую форму ячейки.

## Slide 12
Кривые зернового состава разных фракций щебня после просева на ситах с круглыми отверстиями и на ситах с квадратными ячейками.
Chart: Кривые зернового состава щебня фр. 5-10
| 12,5 | 11,2 | 10 | 8 | 7,5 | 5,6 | 5 | менее 5 | 4 | менее 4
ГОСТ | 0.2 | 2.1 | 3.9 | 28.9 | 53.9 | 73 | 92.1 | 100
EN | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 6.1 | 31.8 | 57.6 | 70 | 80 | 91.6 | 100
#REF! | 1
Chart: Кривые зернового состава щебня фр. 10-20
| 25 | 22,4 | 20 | 16 | 15 | 14 | 12,5 | 11,2 | 10 | 8 | менее 8 | 7,5 | менее 7,5
ГОСТ | 0.1 | 9.9 | 53.3 | 70.2 | 90.6 | 98 | 100
EN | 0 | 16.8 | 35.4 | 56.8 | 65.5 | 79.3 | 94.4 | 100
#REF! | 1

## Slide 13
Истираемость по показателю микро-Деваль
Испытательная машина микро-Деваль определяет сопротивление истираемости щебня по потере массы зерен в барабане со стальными шарами с добавлением воды.
По истечению 12000 оборотов испытанную пробу промывают под струей воды через контрольное сито с размером ячеек 1,6мм и высушивают.

## Slide 14
По форме зерен после испытания в испытательной машине микро–Деваль можно судить, насколько сильно щебень будет истираться, и округляться под воздействием шипованных шин автомобиля в покрытии автомобильной дороги.

## Slide 15
Определение сопротивления дроблению и износу (Истираемость)
Метод определения сопротивления дроблению и износу был разработан на основе двух методик, отечественной по ГОСТ8269.0 и европейской в соответствии EN1097-2.
Из европейской методики по определению данного показателя были заимствованы следующие элементы:
- партия загружаемых шаров состоит из 11 стальных шаров диаметром от 45 до 49 мм. Каждый шар должен весить от 400 до 445 г, а вся загружаемая партия должна иметь массу от 4 690 до 4 860 г;
- контрольное сито с размером ячеек 1,6 мм и защитное сито с размером ячеек 8 мм.
- для испытания применяют пробу
щебня фр. 10-14 мм, с содержанием
от 30 % до 40 % зерен крупнее 12,5 мм или
от 60 % до 70 % зерен крупнее 11,2 мм;
Полочный барабан по ГОСТ8269.0
по своим основным техническим харак-
теристикам аналогичен испытательной
машине Лос-Анжелес.
Испытательная машина Лос-Анжелес

## Slide 16
Chart: Потеря массы после испытания на истираемость, %
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Истираемость по ГОСТ 8269.0 | 17 | 15.6 | 16.3 | 12.6 | 11.5 | 10 | 10.4 | 10.7 | 11.3 | 11.7
Истираемость по EN1097-2 | 17.5 | 17.7 | 17.4 | 14.7 | 14.3 | 12.5 | 13.2 | 13.2 | 14.1 | 13.8
График с результатами истираемости щебня по ГОСТ8269.0 и EN1097-2
По результатам представленным на диаграмме, можно увидеть, что показатели истираемости щебня в барабане Лос-Анжелес на несколько процентов выше показателей истираемости щебня в полочном барабане.

## Slide 17: Песок природный и дробленый Технические требования и методы испытаний Термины и определения
Песок природный: Неорганический сыпучий материал с крупностью зёрен до 4 мм, образовавшийся в результате естественного разрушения горных пород и получаемый при разработке песчаных и песчано-гравийных месторождений.
Песок дробленый: Неорганический сыпучий материал с крупностью зерен до 4 мм, полученный из отсева дробления горных пород при производстве щебня и отходов металлургической и других видов промышленности, а также при дроблении горных пород и гравия с использованием специального дробильно-размольного оборудования.

## Slide 18: Технические требования
Основные:
Зерновой состав и модуль крупности
Содержание пылевидных и глинистых частиц
Содержание глины в комках
Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
Дополнительные:
Наличие органических примесей
Содержание вредных примесей
Дробимость (только для дробленого песка)

## Slide 19
Песок природный и дробленый. Отбор проб;
Песок природный и дробленый. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц;
Песок природный и дробленый. Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности;
Песок природный. Определение содержания глины в комках;
Песок природный и дробленый. Определение содержания глинистых частиц методом набухания;
Песок природный и дробленый. Определение наличия органических примесей;
Песок природный и дробленый. Определение минералого-петрографического состава;
Песок природный и дробленый. Определение истинной плотности;
Песок природный и дробленый. Определение насыпной плотности и пустотности;
Песок дробленый. Определение морозостойкости;
Песок дробленый. Определение содержания зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы;
Песок природный и дробленый. Определение влажности.
Метод определения эквивалента песка.
Методы испытаний песка природного и дробленого

## Slide 20
Основные отличия разработанных ГОСТ от существующих стандартов
 | По разработанному стандарту | По действующему стандарту
Набор сит для определения гранулометрического (зернового) состава | Сита с квадратной формой ячеек размерами 8; 4; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,125 мм по международным стандартам ISO 565 | Сита с круглой формой ячеек размерами 10; 5; 2,5 мм и сита с квадратной формой ячеек размерами 1,25; 0,63; 0,315; 0,16 мм
Определение гранулометрического (зернового) состава | Проводят после определения содержания пылевидных и глинистых частиц | Допускается любой порядок
Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | Проводят через сито с размерами ячеек 0,063 мм | Проводят через сито с размерами ячеек 0,05 мм
Определение эквивалента песка | Действующие стандарты не предусматривают подобного метода | Включен метод определения эквивалента песка
Методы испытаний шлакового песка аналогичны методам испытаний песка дробленого

## Slide 21
Метод определения эквивалента песка разработан в соответствии с европейской методикой по EN 933-8:1999 «Заполнители. Определение геометрических свойств. Часть 8. Определение процентного содержания мелких частиц».
Сущность данного метода заключается в определении величины песчаного эквивалента, представляющего собой отношение толщины слоя осажденных тонких частиц к общей высоте слоя твердых частиц в цилиндре.
В данном методе применяется:
- раствор для промывания материала состоящий из
кристаллического хлорида кальция, глицерина, раствора
формальдегида;
- измерительный стержень с поршнем;
- два одинаковых мерных цилиндра из стекла
или прозрачной пластмассы.
Процесс перемешивания Введение раствора
Определение эквивалента песка

## Slide 22
1. 2. 3.
Для определения эквивалента песка определяют высоту твердого донного осадка, измеряя расстояние между нижней поверхностью оголовка стержня и верхней поверхностью манжеты и высоту столба с взвешенными в растворе для промывания частицами материала.
Цилиндр с материалом и промывочной жидкостью после перемешивания.
Цилиндр с материалом и промывочной жидкостью оставляют в покое на 20 мин.
По истечению 20 мин. проводят измерения с помощью измерительного стержня и линейки.
Набор для определения эквивалента песка

## Slide 23
Спасибо за внимание