НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Автомобильные дороги

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

Строительство дополнительных слоев оснований дорожных одежд

СТО НОСТРОЙ 2.25.ххх.2-2011

Издание официальное

СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Открытое акционерное общество

«Центр проектной продукции в строительстве»

Москва 2011

Предисловие

| 1 | РАЗРАБОТАН | СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| --- | --- | --- |
| 2 | ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ | Аппаратом Национального объединения строителей СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| 3 | УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Решением Совета Национального объединения строителей от ______ № __ |
| 4 | ВВЕДЕН | ВПЕРВЫЕ |

© Национальное объединение строителей, 2011

© НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», 2011

Содержание

| Введение……………………………………………………………………. |  | IV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения………………………………………………… | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………………… | 1 |
| 3 | Термины и определения……………………………………………… | 2 |
| 4 | Материалы, используемые при строительстве дополнительных слоев оснований………………………………………………………. | 6 |
| 5 | Методы производства работ………………………………………… | 8 |
| 6 | Контроль работ по строительству дополнительных слоев оснований……………………………………………………………… | 12 |
| Приложение А (справочное) Условные обозначения и справочные данные по основным ГМ, применяемым в России……………………… |  | 15 |
| Библиография…………….……………………………………………….. |  | 23 |
| Пояснительная записка………………………………………………......... |  | 24 |

Введение

В стандарте изложены правила выполнения работ по строительству дополнительных слоев оснований дорожной одежды.

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Программой стандартизации Национального объединения строителей на 2010-2011 годы и.  устанавливает единые требования к проведению строительства,  контролю выполнения и приёмки работ при устройстве дополнительных слоев оснований дорожных одежд.

Целью разработки является реализация в Национальном объединении строителей Градостроительного кодекса Российской Федерации Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-Ф3 «О техническом регулировании», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» и иных законодательных и нормативных актов, действующих в области градостроительной деятельности.

При разработке стандарта использованы действующие нормативные документы, а также опыт  применения современных российских и зарубежных технологий.

Авторский коллектив: д.т.н. В.С. Прокопец, к.т.н С.Ф. Филатов, к.т.н. О.А. Рычкова (СибАДИ).

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

Строительство дополнительных слоев оснований дорожных одежд

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на устройство дополнительных слоев оснований дорожных одежд и устанавливает требования к материалам, технологии производства работ и контролю за их выполнением.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 5180-84 Грунты. Метод определения физических характеристик.

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных пород для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 8269-87 Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Метод испытания.

ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий плотных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.

ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы  испытаний.

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 12536-79 Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава.

ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности.

ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия.

## ГОСТ 25100-95  Грунты. Классификация.

ГОСТ 25584-90 Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента фильтрации.

ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной, эффективной активности естественных радионуклидов.

ГОСТ Р 1.5 – 2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, оформления и обозначения.

СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.

СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 влажность грунта оптимальная: влажность грунта, при которой его уплотнение определенными уплотняющими средствами обеспечивает максимальную плотность.

3.2 вяжущие неорганические (минеральные): порошкообразные материалы, способные при замешивании с водой схватываться и твердеть. Их подразделяют на воздушные, способные твердеть только на воздухе, и гидравлические, способные твердеть как на воздухе, так и в воде.

3.3 вяжущие органические: материалы органического происхождения, жидкой, полужидкой или твёрдой консистенции, обладающие вяжущими свойствами. Их получают в результате переработки различных видов нефти, каменного угля, сланцев, битумосодержащих  пород.

3.4 грунт укрепленный: уплотненный и сформировавшийся обработанный вяжущим грунт, отвечающий в проектные и промежуточные сроки нормируемым показателям.

3.5 геосинтетические материалы (ГМ): общая классификационная терминология для всех видов синтетических материалов, которые используются в различных отраслях строительства, в том числе и дорожной отрасли. Этот термин включает: геотекстильные материалы, георешетки, геосетки, геомембраны и геокомпозиты.

3.5.1 геотекстильный материал (водонепроницаемый): нетканый, тканый,  «трикотаж», другие изделия плоской формы, характерные для

искусственных полимерных материалов.

3.5.2 геосетки: изготовленные из синтетических волокон или пластических масс кристаллические структуры с различными узловыми соединениями и с шириной отверстия более 10 мм. Различают: плетенные геосетки; вязаные геосетки; уложенные геосетки (т.е. сформированные на месте производства работ), ленты и стержневидные элементы.

3.5.2.1 вязаная сетка: изготавливается из синтетических лент.  Ленты с отверстиями растягиваются в одном или обоих направлениях (вдоль и поперек). Узловые пункты при растяжении не смещаются, благодаря чему происходит передача силового фактора между продольными и поперечными перемычками.

3.5.2.2 ленты:   геосеткообразные материалы. Могут состоять из сотканных или соединенных полос, а также из объединенных между собой на одном уровне слоев нитей, зафиксированных полимерной оболочкой.

3.5.2.3 сплетенная геосетка:  сетка с отверстиями более 10 мм.

3.5.2.4 стержневидные элементы: выполнены из связанных переплетающихся нитей, которые обернуты материалом из искусственного волокна.

3.5.2.5 уложенная геосетка: производится из покрытых оболочкой лент. Ленты укладываются крестообразно и соединяются в местах перекрещивания.

3.5.3 материалы нетканые синтетические: рулонные синтетические материалы, укладываемые на поверхность земляного полотна или под подошвой насыпи в целях создания дренирующих, армирующих или капиллярно-прерывающих прослоек.

3.5.4 нетканые материалы: получают в результате скрепления синтетического холста уложенными по плоскостям нитями  или штапельными волокнами. Скрепление может быть механическим  (при прокалывании иглой),  адгезионным ( с помощью  клея),  когезионным ( при термическом воздействии).

3.5.5 тканые материалы: состоят из скрещивающихся под прямым углом нитевых систем. Они различаются по виду пряжи, типу ее переплетения,  количеству нитей на единицу длины.

3.5.5.1 трикотаж: общее наименование изделий плоской формы, которые состоят из одной или нескольких нитевых систем, соединенных  петлеобразно.

3.6 гидроизоляционные материалы:  бентонитовые композиты,  изделия из геосинтетики или геопластики плоской формы.

3.7 дополнительные слои основания:  слои между основанием и  земляным полотном, обеспечивающие морозоустойчивость  верхней части земляного полотна и удаление воды из дорожной одежды.

3.8 заиливание: заполнение пор грунта мелкими взвешенными частицами грунта, находящимися в фильтрующей воде.

3.9 зерновой (гранулометричесий) состав: содержание по массе частиц грунта различной крупности по отношению к общей массе абсолютно сухого грунта.

3.10 измельчение грунта:  технологическая операция, осуществляемая в процессе приготовления укрепленных вяжущими грунтовых смесей для улучшения качества перемешивания и свойств укрепленного грунта.

3.11 изол:  рулонный  битуморезиновый  гидроизоляционный материал для оклеечной изоляции.

3.12 комбинированные материалы или композиты: состоят из объединенных  в плоскости нетканных материалов, тканей, геосетки или других плоскостных структур и композитов в зависимости от их последующего использования.

3.13 коэффициент уплотнения: отношение фактической плотности скелета грунта  к наибольшей плотности скелета грунта, определяемой при стандартном уплотнении.

3.14 коэффициент фильтрации: показатель водопроницаемости, равный скорости фильтрации воды сквозь материал при напорном градиенте, равном единице.

3.15 песчано-гравийная смесь: дорожно-строительный материал, отвечающий техническим требованиям и получаемый путем переработки и обогащения песчано-гравийной массы с массовой долей гравийных зёрен от 20 до 50%.

3.16 пенопласт: класс материалов, представляющий собой вспененные  пластические массы. Поскольку основной объем пенопласта занимает газ, плотность пенопласта существенно ниже, чем плотность его исходного сырья (полимера).

3.17 плотность грунта: отношение массы грунта, включая массу воды в его порах, к занимаемому этим грунтом объему.

3.18 смешение в установке: технологический процесс приготовления всех видов дорожных смесей  или обработанных материалов в специальных установках: стационарных – на заводах дорожной организации или передвижных – непосредственно у места укладки этих смесей.

3.19 смешение на дороге: технологический процесс устройства  слоев оснований или покрытий из каменных материалов или грунтов, обрабатываемых органическими вяжущими материалами путем их перемешивания на дороге.

3.20 твердение минеральных вяжущих: процесс постепенного перехода смеси минерального вяжущего с водой в камневидное состояние с частичной или полной кристаллизацией, начинающейся после схватывания.

4 Материалы, используемые при строительстве дополнительных слоев оснований

4.1  Песчано-гравийная или песчано-щебеночная смесь должна иметь

оптимальный гранулометрический состав по ГОСТ 25607. При укладке смесей их влажность должна быть близкой к оптимальной с отклонением не более 10 %.

Для дренирующих слоев используют пески с зерновым составом по ГОСТ 8736.

Требуемый коэффициент фильтрации материала дренирующего слоя должен быть не менее 1 м/сутки и 2 м/сутки, соответственно, на участках дорог, проходящих в насыпи и в низкой насыпи или выемке.

4.2 Для устройства морозозащитных слоев используют естественные зернистые материалы: щебень и гравий по ГОСТ 8267, песок по ГОСТ 8736, а также металлургические и топливные шлаки по ГОСТ 3344.

Общим требованием к материалу для устройства морозозащитного слоя является отсутствие  склонности к значительному льдонакоплению при замерзании в увлажненном состоянии.

Этим требованиям удовлетворяют зернистые материалы, характеризующиеся:

а) содержанием частиц мельче 0,1 мм не более 10 % ;

б) коэффициентом фильтрации уплотненного материала не менее 1 м/сутки.

4.3 Применяемые при строительстве дорожных оснований геосинтетические материалы (ГМ) должны отвечать требованиям по следующим физико-механическим свойствам:

- поверхностная плотность;

- толщина;

- прочность при растяжении;

- деформативность;

- однородность;

- сопротивляемость местным повреждениям;

- водопроницаемость;

- фильтрующая способность;

- стойкость к агрессивным воздействиям.

4.4 В таблице 1 приведены требуемые значения отдельных показателей свойств геотекстилей, снижение которых для выполнения указанных функций не допускается [3].

В приложении А размещены условные обозначения и справочные данные по основным ГМ, применяемым в России [6].

Таблица 1 – Требуемые значения отдельных показателей свойств ГМ

| № п/п | Область применения, функциональное назначение | Показатели свойств ГМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rр, Н/см не менее | ε0, или (εmax), % | Е0,3R, H/см, не менее | Kф(2), м/сут не менее | О90, мК |
|  | Активная зона земляного полотна, нижние слои дорожных одежд дороги с |  |  |  |  |  |
|  | покрытиями: |  |  |  |  |  |
| A | усовершенствованными: |  |  |  |  |  |
| А1 | армирование | 50 | ≤4 | 40 | - | - |
| A2 | дренирование | 2 | ≤120 | - | 100 | 60-100 |
| A3 | защита | 30 | ≤13 | 10 | - | - |
| А4 | защита на контакте с крупнопористыми материалами | 30 | ≤13 | 10 | - | - |
| Б | переходными и низшими: |  |  |  |  |  |
| Б1 | армирование | 50 | ≤13 | 30 | - | - |
| Б2 Б3 В В1 | защита в т.ч. на контакте с крупнопористыми материалами временная (технологическая) защита, в т.ч. на контакте с крупнопористыми материалами | 30 30 30 30 | ≤13 ≤13 ≤13 ≤13 | 10 10 10 10 | - - - - | - - - - |

Примечание – 1) В таблице приведены показатели свойств геосинтетических материалов (ГМ) на момент их производства. Значение Rp - для полиэфирных и полипропиленовых, в скобках - для полиамидных ГМ. 2) Показатели, отмеченные знаком *, представляют собой наиболее приемлемые значения и строго не нормируются; знак (-) обозначает, что показатель не нормируется. 3) При необходимости выполнения ГМ нескольких из перечисленных в графе 2 функций следует руководствоваться максимальными значениями показателей. 4) Значения показателей по графам 3 - 5 даны для испытаний ГМ по методике одноосного растяжения. Их отклонение в меньшую сторону у анизотропных ГМ допускается только для случая применения последних при армировании откосов и в направлении, нормальном действию растягивающих напряжений. 5) Подчеркнуты показатели, определяющие эффективность применения.

5 Методы производства работ

5.1 Устройство дополнительных слоев оснований и прослоек (морозозащитных, дренирующих, изолирующих и капилляропрерывающих).

5.1.1 Дополнительные слои оснований из песчано-гравийных или песчано-щебеночных  материалов устраивают из смесей оптимального гранулометрического состава по ГОСТ 25607. Смесь в момент укладки должна иметь влажность, близкую к оптимальной с отклонением не более 10 %. При недостаточной влажности смесь следует увлажнять за 20-30 минут до начала уплотнения. Устройство дополнительных слоев оснований и прослоек из зернистых материалов осуществляют в соответствии с  СТО НОСТРОЙ 2.25…2- 2011 «Строительство оснований из минеральных материалов, не обработанных вяжущими».

5.1.2 Бетонные и золошлаковые  смеси по СТО НОСТРОЙ 2.25…2-2011 «Строительство оснований из укатываемого бетона», каменные материалы, обработанные вяжущими и укрепленные грунты по СТО НОСТРОЙ 2.25…2-2011 «Строительство оснований из укрепленных грунтов»   готовят в смесителях принудительного перемешивания. Температура смеси при укладке должна быть не ниже 5°С. Бетонные смеси с легкими заполнителями следует укладывать на подготовленное земляное полотно с помощью бетоноукладочных машин.

Поперечные и продольные швы устраивают путем вставки реек или нарезки в свежеуложенном бетоне. Движение построечного транспорта по теплоизолирующему слою разрешается только после достижения  70 % проектной прочности материала [1].

5.1.3 Теплоизоляционные плиточные материалы   укладывают с обеспечением равномерного опирания плит на поверхность земляного полотна. При необходимости  поверхность земляного полотна выравнивают песком.

При двух- и трехъярусном теплоизолирующем слое швы нижележащего ряда плит необходимо перекрывать вышележащими плитами.  Первый над плитами слой дорожной одежды отсыпают на толщину не менее 0,25 м  способом «от себя».

5.1.4 Введение в слои дорожной одежды прослоек из ГМ не вносит существенных изменений в обычную технологию производства работ.  Особенности связаны лишь с устройством слоев, непосредственно контактирующих с прослойкой, и введением дополнительной операции по укладке ГМ. Производительность работ по укладке полотен  определяют, исходя из следующих данных: скорость раскатывания рулонов при их ширине от 1,5 до 2,0 м составляет от 1500 до 2000 м2/час; потери времени на выравнивание и анкеровку полотен составляют в среднем 0,20 часа на одно полотно при его длине 80 - 100 м. В зависимости от условий выполнения работ, ширины полотна ГМ в рулоне производительность составляет от 1000 до  10000 м2/смену.

5.1.5 Отсыпку на ГМ материала вышележащего слоя ведут с таким расчетом, чтобы ГМ находился под действием дневного света не более          5 часов. Для ГМ на основе полиамидного или полипропиленового сырья, нестабилизированного к действию света, этот период ограничивается 3 часами. В связи с этим принимаемая длина захватки не связана с укладкой ГМ, но желательно соблюдать кратность длины захватки длине материала в рулоне [3].

5.1.6 Операции, связанные с устройством прослоек из ГМ в нижних слоях дорожной одежды, включают в себя:

- подготовку грунтового основания под укладку;

- укладку и крепление ГМ;

- отсыпку вышележащего слоя.

Остальные операции следует вести по типовым технологиям в соответствии с положениями СНиП 3.06.03-85 и других СТО НОСТРОЙ.  Верхняя часть земляного полотна или песчаного дренирующего слоя перед укладкой ГМ должна быть надлежащим образом уплотнена и спрофилирована. Коэффициент уплотнения должен быть не ниже 0,95. При использовании в качестве прослойки гидроизоляционных материалов грунтовому основанию придают двускатный поперечный профиль с поперечным уклоном от 30 до 40 ‰.

5.1.7 Укладку ГМ выполняют путем раскатки рулонов вдоль земляного полотна, начиная с низовой (по отношению к стоку воды) стороны. Полотна укладывают, начиная от бровок земляного полотна, к оси, с перекрытием не менее 0,3 м. При устройстве прослойки из ГМ в основании насыпи, сложенном слабыми грунтами, величина перекрытия должна быть не менее 0,5 м. Одновременно с укладкой краевые участки полотен в торцевой части и в местах нахлеста закрепляют анкерами (скобами) на поверхности грунтового основания. Перед креплением полотна оно должно быть выровнено и уложено  без складок. Закрепление необходимо для фиксации полотен в проектном положении, предотвращающем их смещение от действия ветровой нагрузки и в процессе отсыпки вышележащего грунтового слоя. Анкера устанавливают через 8 - 10 м по длине полотен и в двух точках по ширине.  Качество укладки и закрепления прослойки визуально оценивают и результаты осмотра оформляют актом на выполнение скрытых работ [3].

5.1.8 Работы по отсыпке лежащего  на ГМ слоя материала выполняют с соблюдением следующих условий:

- прослойка в течение смены должна быть перекрыта отсыпаемым материалом с соблюдением требований пункта 5.1.5;

- проезд транспортных средств по незащищенной поверхности прослойки должен быть исключен;

- расстояние вдоль строительного потока между техникой, занятой на отсыпке, и звеном рабочих на укладке должно составлять не менее 20 м.

5.1.9 Доставку и отсыпку материала вышележащего слоя осуществляют автомобилями-самосвалами, выгружая его равномерно по всей ширине слоя. Одновременно с отсыпкой производят распределение материала бульдозером за несколько проходов, смещая на прослойку сначала верхнюю часть отсыпанных материалов. Все работы выполняют по способу «от себя».

На непучинистых участках допускается применять гидроизолирующую прослойку из битумогрунта [3].  Обработка слоя толщиной не менее 10 см может быть выполнена дорожной фрезой,  однопроходной грунтосмесительной машиной или  устроена из грунта, обработанного битумом в передвижной или стационарной грунтосмесительной установке по СТО НОСТРОЙ 2.25…2-2011 «Строительство оснований из укрепленных грунтов».

5.1.10 Дренирующие и капилляропрерывающие слои из ГМ должны устраиваться, начиная с низовой (по отношению к направлению стока воды) стороны. Слой минеральных материалов поверх ГМ должен отсыпаться на толщину не менее 0,15 м в уплотненном состоянии способом «от себя» и разравниваться распределителями или бульдозерами. При устройстве гидроизолирующих и капилляропрерывающих слоев через каждые 100 м дороги необходимо проверять качество планировки и соответствие поперечных уклонов проектным, герметичность швов полотнищ [1,3].

5.2 Устройство дополнительных слоев оснований из каменных материалов, грунтов и побочных продуктов промышленности, укрепленных органическими и неорганическими вяжущими материалами, производится согласно СТО НОСТРОЙ 2.25…2-2011  «Строительство оснований из укрепленных грунтов».

6 Контроль работ по строительству дополнительных слоев оснований

6.1 Операционный и приемочный контроль качества работ при устройстве дополнительных слоев оснований и прослоек (морозозащитных, дренирующих изолирующих и капилляропрерывающих) следует осуществлять, руководствуясь таблицами 2-3.

Таблица 2 – Приемочный контроль

| Приемочный контроль |  | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Контролируемые параметры | Допускаемые отклонения |  |
| Высотные отметки по оси | D1: Не более 10 % результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ± 100 (20)* мм, остальные - ± 50 (10) мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл. 5, п. 2.1. |
| Ширина основания | D2: Не более 10 % результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 15 до 20 см, остальные - до ± 10 см. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл. 5, п. 2.2.2. |
| Толщина слоя | D3: Не более 10 % результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 22 (минус 15) до 30 (20) мм, остальные - до ±15 (10) мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл. 5, п. 2.3.2. |
| Поперечные уклоны | D4: Не более 10 % результатов могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 (минус 0,010) до 0,030 (0,015), остальные - до ± 0,010 (0,005). | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл. 5, п. 2.4. |
| Допускаемые отклонения D1 - D4 приводятся для дополнительных слоев, устраиваемых из песчано-гравийных, песчано-щебеночных смесей и грунтов, укрепленных органическими и неорганическими вяжущими. При использовании других материалов контролируемые параметры и допускаемые отклонения принимаются по соответствующим нормативным требованиям, относящимся к данному материалу. |  |  |
| При осуществлении приемочного контроля в случае устройства дополнительных слоев из песчано-гравийных и песчано-щебеночных смесей кроме геометрических параметров, указанных выше, следует контролировать качество уплотнения по ГОСТ 28514. |  |  |

Таблица 3 – Операционный контроль

| Операционный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Влажность песчано-гравийных или песчано-щебеночных смесей, используемых для устройства дополнительных слоев оснований, должна быть близкой к оптимальной (с отклонением не более 10 %). Контроль влажности ведется не реже одного раза в смену по ГОСТ 5180 | СНиП 3.06.03-85 п.п. 5.1., 7.9., 6.38. - 6.41. |
| При устройстве морозозащитных и дренирующих слоев необходимо контролировать: - соответствие качества материалов и песчаных грунтов требованиям проекта; - плотность материалов в слое; - плотность материалов определяют в трех точках на поперечнике (по оси и у кромок проезжей части) не реже, чем через 100 м. по ГОСТ 5180 (для текущего контроля допускается использовать ускоренные методы и экспресс-приборы); - отсутствие загрязнения грунтом выходов дрен на откосах земляного полотна. | СНиП 3.06.03-85 п. 5.7. |
|  | п.п. 5.11., 4.79. |
| При устройстве дренирующих и капилляропрерывающих прослоек необходимо проверять: - гранулометрический состав слоев грунта над и под прослойкой по ГОСТ 12536; - толщину слоев грунта над и под прослойкой; - качество стыковки полотнищ материала; - толщину первого слоя дорожной одежды над прослойкой. | СНиП 3.06.03-85 п. 5.8. |
| При использовании в качестве армирующих, защитных и дренирующих прослоек синтетических материалов (СМ) после укладки СМ перед отсыпкой вышележащего слоя грунта проводят осмотр с составлением акта на скрытые работы. В акте отражают: - результаты визуального осмотра (сплошность, величина перекрытия, качество полотен и их стыковки); - данные о поставщике, характеристики СМ (предел прочности на растяжение, условный модуль деформации при растяжении, общее относительное удлинение при разрыве, сопротивляемость местным повреждениям, коэффициент фильтрации, фильтрующая способность, стойкость к агрессивным воздействиям, сопротивление сдвигу на контакте с грунтом), указанные в паспорте на партию СМ или на этикетках рулонов; - данные, полученные при приемке СМ: поверхностную плотность (массу на 1 м) путем взвешивания образца; толщину путем замера пригруженного нагрузкой 1 Н образца нетканных материалов в трех точках на расстоянии не менее 20 мм от кромки полотна с вычислением среднего значения. Замеры ведутся толщиномерами, микрометрами, штангенциркулями; ширину измерением металлической линейкой с точностью – 5 см. |  |
|  | ОДМ 218.5.003-2010 п.9 |
| При устройстве морозозащитного слоя из непучинистых или слабопучинистых грунтов контроль качества грунта следует производить в карьере путем отбора, соответственно, не менее 3 и 10 проб из каждых 500 м3 песчаного грунта и проводить их испытание с определением содержания пыли и глины и величины коэффициента фильтрации по ГОСТ 25584. Допускается устанавливать величину коэффициента фильтрации расчетным путем в зависимости от гранулометрического состава песчаного грунта. | СНиП 3.06.03-85 п. 5.9. |
| При устройстве теплоизолирующих слоев из бетонов, каменных материалов, обработанных вяжущими, укрепленных грунтов и золошлаковых смесей необходимо контролировать качество смесей путем определения прочности образцов материалов в соответствии с требованиями, приведенными в соответствующих пунктах раздела. | СНиП 3.06.03-85 п. 5.8. |
| При устройстве теплоизолирующих слоев из пенопласта необходимо проверять: - равномерность опирания плит на поверхность земляного полотна. При необходимости поверхность земляного полотна выравнивают песком; - толщину первого слоя дорожной одежды над пенопластом. Первый над плитами слой дорожной одежды следует отсыпать на толщину не менее 0,25 м в плотном теле способом «от себя». | СНиП 3.06.03-85 п.п. 5.8., 5.3. |
| При устройстве гидроизолирующих прослоек необходимо проверять: - гранулометрический состав грунта над и под прослойкой (один раз в смену) по ГОСТ 12536; при устройстве гидроизолирующей прослойки с использованием изола грунт под и над прослойкой на толщину не менее 10 см не должен иметь зерен крупнее 40 мм, а содержание зерен размером от 5 до 40 мм не должно выходить за пределы допустимого зернового состава; при использовании полиэтиленовой пленки при устройстве гидроизолирующей прослойки грунт не должен иметь зерен крупнее 20 мм, а содержание зерен от 5 до 20 мм не должно выходить за пределы допустимого зернового состава; при укладке гидроизолирующего материала между прослойками из нетканного синтетического материала требования к крупности грунта не предъявляются. - толщину слоев грунта над и под прослойкой, толщину первого слоя дорожной одежды над прослойкой: следует контролировать линейкой в трех точках на поперечнике (по оси и у бровок земляного полотна) не реже, чем через 100 м. Минимальная толщина слоя грунта или материала дорожной одежды в уплотненном состоянии должна быть не менее 0,25 м; - качество стыковки полотнищ материала: полотнища материала следует укладывать внахлестку с перекрытием на 0,1 м и закреплять скобами или сшивать; отдельные полотнища пленки при укладке следует склеивать или сваривать. При устройстве гидроизолирующей прослойки из полиэтиленовой пленки (за исключением конструкций с грунтом в обойме или подтопляемых поверхностными или грунтовыми водами) допускается устраивать стыки внахлестку (с перекрытием не менее 0,5 м) и скручиванием при условии, что они находятся под нагрузкой от веса вышележащих слоев не менее 9,8 МПа. | СНиП 3.06.03-85 п.п. 5.8. |
|  | п. 5.5. |
|  | п.п. 5.10., 5.4. |
|  | п. 5.6. |
| Укладывать гидроизолирующий материал необходимо на спланированное и уплотненное основание, коэффициент уплотнения которого должен быть не менее 0,95. | СНиП 3.06.03-85 п.п. 5.4., 5.11., 4.79. |

6.2 Контроль качества работ по устройству дополнительных слоев оснований и теплозащитных слоев из укрепленных грунтов осуществляют в соответствии с п. 7  СТО НОСТРОЙ 2.25…2-2011 «Строительство оснований из укрепленных грунтов»

6.3 Показатели физико-механических свойств геосинтетических материалов определяют  по методике, изложенной в ОДМ 218.5.003-2010 [3].

Приложение А.  Условные обозначения и справочные данные по основным ГМ, применяемым в России

(справочное)

Показатели физических и водно-физических свойств:

ρгм - поверхностная плотность или масса 1 м2 полотна, г/м2 (ГОСТ Р 50277-92*), ГОСТ 6943.16-94*));

δ - толщина полотна, мм (ГОСТ Р 50276 - 92*));

вгм и lгм - линейные размеры полотна, секции модуля, элемента (ширина и длина), м (ГОСТ 3811*), ГОСТ 6943.17 - 94*));

*) Для отдельных разновидностей материалов определение параметров возможно по иным стандартам.

Тд - максимальная температура, при которой допустимо применение ГМ;

О90 - фильтрующая способность - показатель способности ГМ выполнять функции фильтра, связанный с размером пор, микроны;

Кфв(2) и Кфг(2) - коэффициент фильтрации в направлениях – нормальном к плоскости полотна и в плоскости полотна, м/сут. Индекс (2) (или иной) показывает величину обжатия в кПа (например 2 кПа), при которой определены значения Кф.

Показатели механических свойств:

и  - прочность при растяжении (кратковременном, одноосном) в продольном и поперечном направлениях, Н/см или кН/м;

и  - относительная деформация при растяжении (кратковременном, одноосном) в продольном и поперечном направлениях, %. Индекс «р» соответствует нагрузке, при которой фиксируется деформация, выраженная в Н/см или в долях от  Rр (значения р = 0 и р = max соответствуют относительной деформации при разрыве - εов, εоп и при максимальной нагрузке εmax в, εmax п). Индекс «в» в верхней части соответствует ширине образца, см (в = 0 соответствует испытанию одного элемента, например, ровинга геосетки);

и  - условный модуль деформации при растяжении (кратковременном, одноосном) в продольном и поперечном направлениях, кН/м. Значение индексов «р», «в» (верхняя часть) - как для и ; при отсутствии расшифровки индекса «р» значения  и    и  определены при нагрузке р = 0,3 Rp, но не менее 25 Н/см;

Ерсф - условный модуль деформации при сферическом растяжении в условиях сложного напряженного состояния, кН/м.

Рр - усилие продавливания, Н;

Дк - условный показатель сопротивляемости ГМ местным повреждениям - диаметр отверстия в образце ГМ после падения конуса, мм;

Рк - показатель сопротивляемости ГМ местным повреждениям - снижение прочности при укладке ГМ на контакте с крупнофракционным материалом, % к значениям Rрв (Rрп);

Rвε - усилие при продольном растяжении (кратковременном, одноосном), требуемое для достижения определенной величины относительной деформации ε, кН/м.

εр - относительная деформация при растяжении (кратковременном, одноосном), достигаемая при определенной величине усилия при растяжении Р в долях от Rр, %;

Rтдл - длительная прочность ГМ с учетом срока службы Т лет, кН/м;

Δδгм - относительная деформация сжатия ГМ - изменение толщины ГМ в % к первоначальной под действием сжимающей нагрузки определенной величины.

Справочные данные по основным геосинтетическим материалам,  применяемым в России

Таблица А1 - Геотекстильные нетканые иглопробивные (И), иглопробивные дополнительно термоупрочненные (ИТ), термоупрочненные (Т) материалы (обозначения И, ИТ или Т - в скобках в графе 1; там же данные по составу сырья: РР - полипропилен, РЕ - полиэфир, РА - полиамид, РЭ - полиэтилен)

| Марка1) (способ упрочнения, сырье) | γгм, г/м2 | δ, мм | Кфв(2), Кфг(2), м/сут | О90, мк | Rpв, Rpп, кН/м | εов5, εоп5, % | ε20maxв, ε20maxп, % | Ерв5, Ерп5, кН/м | Ерв20, Ерп20, кН/м | Ереф, кН/м | РР, кН | Дк, мм | Рк, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Геоком по ТУ 8397-056-05283280-2002. Ширина до 4 м и 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Геоком Д-160 | 160 | 1,7 |  | 63 | 9/7,5 | 70/95 | 60/80 | 9,5/7,2 | 10,8/8,2 | 16 | 1,0 | 14,6 | > 8 |
| (И, РР Д-330 | 330 | 2,5 | 35 ÷ 55 | 53 | 20,5/16 |  |  | 16/8,7 | 22/11 | 38 | 2,85 | 9,7 | < 8 |
| РЕ) Д-450 | 450 | 3,2 | 15 ÷ 25 | 53 | 29/21 |  |  | 31,5/11 | 37,5/14,5 | 70 | 4,2 | 7,8 | < 8 |
| Д-600 | 600 | 3,8 |  | - | 35/25 |  |  | 41/13 | 51/20 | 100 | > 4,3 | 7,1 | < 8 |
| Геоком ДТМ-100 | 100 | 0,8 | 25 ÷ 35 | 55 | 7/5 | 55/70 | 45/55 | 19/9 | 35/12 | 20 | 1,1 | 55 | > 8 |
| (ИТ, ДТМ-160 | 160 | 0,9 | - | 53 | 10,5/8 |  |  | 31/16 | 47/17 | 45 | 1,7 | 43,5 | > 8 |
| РР, ДТМ-250 | 250 | 1,1 | 10 ÷ 25 | 38 | 16,5/13,5 |  |  | 60/41 | 70/42 | 108 | 2,6 | 28 | 7 ÷ 9 |
| РЕ) ДТМ-360 | 360 | 1,3 | - | 35 | 26,5/19 |  |  | 84/54 | 100/70 | 170 | 3,6 | 20,5 | < 8 |
| 2. КМ по ТУ 8397-005-01867882-00. Ширина 1,7 ÷ 2,5 м. (Значение КФВ - при нагрузке 0,1 МПа). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КМ-1-250 | 250 | 2,5 | (> 20) |  | 7,8/12,7 | 110/90 |  |  |  |  |  |  |  |
| (И, РР, 300 | 300 | 3 | / |  | 8,8/13,7 | 110/90 | - | - | - | - | - | - | - |
| РЕ, РА) 350 | 350 | 3,5 | - |  |  | 105/90 |  |  |  |  |  |  |  |
| (ИТ, РЕ, 400 | 4 |  |  |  | 15,7/19,6 | 90/95 | - | 14,3/- |  |  |  |  |  |
| РР) 450 | 4,5 |  |  |  | 19,6/19,6 | 90/95 |  | 15,1/- | - | - | - | - | - |
| 3. ПГ ДС по ТУ 8397-038-05766623-97. Ширина 2,2 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПГ ДС А | 400 | 4 |  | 90 | 8,2/12,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (И, Б | 500 | 4,5 |  | 80 | 10,2/16,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РР) В | 600 | 6,5 | > 120 | 70 | 14,2/20,4 | < 120 | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение табл. А1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г | 270 | - | / | 100 | 5/6 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Д | 350 | - | - | 100 | 7/12 | < 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Полотно нетканое геотекстильное по ТУ 8397-046-00321454-01. Ширина до 1,7 м. (Показатель Кф - при давлении 20 кПа). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И, 300 | 300 | 3,5 | (11) | 5/6 | 120/100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РЕ 400 | 400 | 4 | (12) | 8/14 | 120/100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 500 | 4,5 | (13) | 9/16 | 120/100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Геотекс по ТУ 8397-004-05772227-01. Ширина до 3,4 м. (Показатель Кф - при давлении 0,1 мПа). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Геотекс ХХХА | 150A | 1 - 2 | (25/-) |  | 5/3 | < 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| (И, РР) 350А | 350 | 2,6 - 3,6 | (22/-) | - | 15/12 | < 200 | - | - | - | - | - | - |  |
| 600А | 600 | 3,6 - 5 | (20/-) |  | 22/18 | < 180 | - | - | - | - | - | - | - |
| Геотекс ХХХБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150Б | 150 | 1 - 2 | (25/-) |  | 4/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (И, РР) 350Б | 350 | 2,6 - 3,6 | (22/-) | - | 10/8 | < 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 600Б | 600 | 3,6 - 5 | (20/-) |  | 15/13 | < 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| Геотекс ХХХС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150С | 150 | 1 - 2 | -/- |  | 7/5 | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| (ИГ, РР) 350С | 350 | 26 - 36 | -/- | - | 17/14 | < 100 | - | - | - | - | - |  | - |
| 600С | 600 | 3,6 - 5 | -/- |  | 24/20 | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Техпол по ТУ 8397-069-55804101-2002. Ширина 1,7 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техпол (И. РЕ) | 400 | 4 | 34/- | - | 7/6 | 110/110 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Материал волокнистый полипропиленовый геотекстильный по ТУ 6-06-С254-88. Ширина до 2,4 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А (И, РР) | 500 - 600 | - | 45/- | 11/9 | 150/150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Пинема по ТУ 8397-001-05204776-01, ТУ 218-РФ-001-05204776-01. Ширина до 5,3 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пинема ТC-190 | 190 | 2,2 | 130/60 | 115 | 3/3 | 115/130 | 95/115 | 7/4 | 9/5 | 30 | 0,65 | 41 | > 8 |
| ТС-400 | 400 | 4,6 |  | 80 | 7,8/7,8 | 125/140 | 100/115 | 12/10 | 23/16 | 90 | 48,5 | 25 | < 8 |
| (И, РР) ТС-600 | 600 | 6,7 |  | 55 | 11,6/11,6 | 125/140 | 100/115 | 20/15,5 | 35/28 | 140 | 2,5 | 15 | < 8 |
| Пинема ТСМ-190 | 190 | 2,5 | 130/60 | 115 | 3,1/3,1 | 85/110 | 80/90 | 10/8 | 13/12 | 27 | 0,85 | 29 | > 8 |
| (И, РР) ТСМ-400 | 400 | 4,9 |  | 80 | 11,6/11,6 | 110/120 | 100/110 | 16/12 | 30/20 | 108 | 2,45 | 16 | < 8 |
| ТСМ-600 | 600 | 6,9 |  | 55 | 17,7/17,7 | 110/120 | 100/110 | 31/22 | 48/30 | 155 | 3,62 | 12 | < 8 |

Таблица А2 - Геотекстильные тканые материалы

| Марка1) | γгм, г/м2 | К2фв, м/сут | О90,мк | Rpв | Rpп | ε20maxв | ε20maxп | R εв, кН/м при εв, % |  |  |  | Rдл120, кН/м | ε(0,5Rp)в, % | Р, кН | Дк,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кН/м |  | % |  | 2 | 3 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Ткани. Сырье2)- РЕ (ТЛ-200-МА), РР (ТПП-2), - РЕ и РА (РЕ - по основе, ТЛК-200), РА (ТК-400). Ширина до 1,7 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЛ-200-МА по ТУ 8378-001-00302379-93 | 570 | - | - | 204 | 86 | 23 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТПП-2 по ТУ 2282-016-00327592-2001 | 250 | - | - | 46 | 22 | 27 | 22 | - | - | - |  | - | - | - | - |
| ТЛК-200 | 580 | - | - | 200 | 70 | 22 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТК-400 | 890 | - | - | 400 | 80 | 32 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица А3 - Прочие геотекстильные материалы

| Марка1) | δ, мм | γгм, г/м2 | К2фв, м/сут | О90, мк | Rpв | Rpп | ε20maxв или (εо5в) | ε20maxп или (εо5п) | R εв, кН/м при εв, % |  |  | Rдл120, кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кН/м |  | % |  | 2 | 5 | 10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Нитепрошивное полотно по ТУ 8397-017-00327592-2000. Ширина 1,27; 1,60; 1,80. Сырье - РА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПНП | 0,85 | 265 | - | - | 33 | 40 | (24) | (22) | - | - | - | - |
| 2. Нетканые нитепрошивные полотна Армосет по ТУ 8397-063-55804101-2002 и Армотекс по ТУ 8397-065-558041101-2002. Ширина 1,50 - 1,55 м. Сырье2) - РЕ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Армосет | - | - | - | - | 30 | 40 | (25) | (25) | - | - | - | - |
| Армотекс | - | - | 16 | - | 40 | 40 | (30) | (35) | - | - | - | - |
| 3. Нетканое холстопрошивное полотно по ТУ 8397-046-00321454-01. Ширина до 3,8 м сырье РЕ. (Показатель Кф - при давлении 20 кПА). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 3,5 | 300 | (11) | - | 4 | 5 | (120) | (100) | - | - | - | - |
| 400 | 4 | 400 | (12) | - | 5 | 8 | (120) | (100) | - | - | - | - |
| 450 | 4,5 | 450 | (12) | - | 6 | 10 | (120) | (100) | - | - | - | - |

Таблица А4 - Плоские геосетки для армирования асфальтобетонных покрытий

| Марка1) | γгм, г/м2 | Размер ячеек, мм | Rpв | Rpп | ε0maxв или (ε20maxв) | ε20maxп или (ε20maxп) | R εв, кН/м приεв, % |  |  | Тд, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кН/м |  | % |  | 2 | 3 | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. ГСК по ТУ 5952-062-00204984-01. Ширина 1,2 ÷ 2,4 м. Сырье - стекловолокно с пропиткой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГСК 40 | 200 | 12,5×12,5 ÷ 50×50 | 40 | 35 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 50 | 280 |  | 50 | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 500 |  | 80 | 68 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 600 |  | 100 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 700 |  | 120 | 95 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 1200 |  | 200 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2. СДА по ТУ 2296-057-002044949-99 и СБП-Д по ТУ 218 РФ-001-05204776-2000. Ширина 1,0 м. Доп. документы - З, Р. Сырье - стекловолокно с пропиткой, базальтовое волокно с пропиткой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СДА 25×25 (100) | 320 | 25×25 | 45 | 40 | - | - |  | - | - | - |
| СБП-Д 25×25 (100) | 320 | 25×25 | 45 | 40 | - | - |  | - | - | - |

Таблица А5- Технические характеристики геосеток и плоских георешеток

| Параметры | ПЛ-НД-273 «Полимербыт» | НПС-390 |  | Tensar (георешетка) |  |  |  | Analit | Hatelit |  |  | Structo fors 250AR10 | Notex GXO I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CEI 21 | CEI 31 |  | CEI 52 | CI 31 | 20\9 | 30\13 |  |  |  |
| Размер ячейки по осям ровингов, мм | 20×20 | 15×15 |  | 8×6 | 27×27 |  | 74×74 | 27×27 | 20×20 | 30×30 |  | 10×10 | 8×8… 100×100 |
| Масса, г/м2 | 930 | 470 |  | 730 | 660 |  | 550 | 660 | 275 | 275 |  | - | 450 |
| Сечение (диаметр) ровинга основы, мм | 5,3×1,6 | 1,0×4,0 |  | 303 | 5,2 |  | 5,9 | 0,59 | - | - |  | - | - |
| Ширина полотнища, м | 1,0 | 1,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,7 |  | 1,6 | 3 |
| Длина полотнища в рулоне, м | 30 | 100 |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 150 | 150 |  | - | 50 |
| Разрывная нагрузка ровинга, кН: вдоль полотнища поперек полотнища | 0,4 14,0 6,0 | 1,4 28 24 |  | 7,68 9,68 - | 5,8 2,20 2,20 |  | 4,82 68 68 | 5,8 220 220 | 1,0 50 50 | 1,5 50 50 |  | 3,0 50 50 | - 200 50 |
| Растяжение при разрыве, % | 200 | 3 |  | 20 | 16 |  | 23 | 16 | 18 | 18 |  | 10-15 | 10 |
| Модуль упругости ровинга основы при 0,2 % растяжении, МПа | 600 | 6000 | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Эффективный модуль упругости сетки при 0,2 % растяжении, МПа | 64 | 600 | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Нагрузка при 10 % растяжении ровинга, кН | - | - | 6,8 |  |  | 5,2 | 3,83 | 5,2 | - | - | - |  | - |
| Растяжение при 50 % разрывной нагрузке, % | - | - | 3,2 |  |  | 3,7 | 4,4 | 8,7 | - | - | - |  | - |

Библиография

| [1] | СНиП 3.06.03 – 85 | Автомобильные дороги, Москва, Госстрой СССР, 1986 |
| --- | --- | --- |
| [2] | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, Москва, Госстрой России, 2001 |
| [3] | ОДМ 218.5.003-2010 | Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог, Москва, Росавтодор, 2010 |
| [4] | Ковалев П.В., Мансветов А.Б., Свежинская И.М. Пособие по производственному контролю качества при строительстве автомобильных дорог. М.: НИЦ «Инженер», 1998 |  |
| [5] | Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве и реконструкции автомобильных дорог. М.: Союздорнии, 1999 |  |
| [6] | Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог. Утверждено распоряжением Минтранса России № ИС-666-р от 01.08.2003, Москва, 2003 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к проекту стандарта «Строительство дополнительных слоев оснований»

- Основание для разработки стандарта

Приказ Минрегионразвития № 624 и п.16 Программы стандартизации Национального объединения строителей на 2010 – 2011 годы.

- Цели и задачи разработки стандарта

Совершенствование нормативной базы, участие в техническом регулировании дорожно-строительной отрасли, внедрение новых технологий.

- Данные о стандартизации объекта к началу разработки проекта стандарта

Стандарт разрабатывается впервые.

- Характеристика объекта стандартизации

В стандарте представлены область применения, требования к материалам и конечному продукту, технология  и контроль качества работ.

5. Научно технический уровень объекта стандартизации

В основу стандарта положены исследования и опытно-производственные работы, выполненные Союздорнии и Росавтодором.

Выполненные работы показали возможность и экономическую целесообразность применения дополнительных слоев оснований.

6. Технико-экономическая эффективность от внедрения стандарта

Одним из основных и наиболее экономичным мероприятием по предохранению дорожной одежды от чрезмерного зимнего вспучивания грунтов земляного полотна является устройство морозозащитных слоев из  зернистых материалов, таких как песок, гравий, щебень, шлак, а также из грунтов, укрепленных вяжущими, или гидрофобизированных грунтов Слои из зернистых материалов наряду с морозозащитной выполняют функцию дренирования, а из укрепленных грунтов - предохраняют конструкцию от увлажнения водой с поверхности.

Устройство дополнительных слоев из ГМ позволяет повысить качество работ и сроки службы дорожной конструкции, упростить технологию и сократить сроки строительства, уменьшить расход  дорожно-строительных материалов.

Эффективность конструктивно-технологических решений с созданием дополнительных слоев (прослоек) на основе ГМ определяется возможностью выполнения ими избирательно или в комплексе следующих функций:

– армирование - усиление дорожных конструкций, насыпей, оснований в результате перераспределения ГМ напряжений, возникающих в грунтовом массиве, дорожной одежде при действии нагрузок от транспортных средств и собственного веса;

– защита - предотвращение или замедление процесса эрозии грунтов, предотвращение взаимопроникания материалов контактирующих слоев;

– фильтрование - предотвращение (замедление) процесса проникания грунтовых частиц в дренажи  или их выноса;

– дренирование - ускорение отвода воды;

– гидроизоляция - уменьшение или исключение притока воды в грунты рабочего слоя земляного полотна

7. Предполагаемый срок введения стандарта в действие и предполагаемый срок его действия

Предполагаемый срок введения стандарта в действие – вторая половина 2012 года.

Предполагаемый срок действия стандарта 10–15 лет.

8. Взаимосвязь с другими стандартами

При разработке стандарта использованы следующие нормативные отечественные документы: ГОСТ 25607-94; ГОСТ 8736-93;ГОСТ 23735-79; Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

Использованы также в части разработки технологии работ нормативно-технические документы Германии, Франции, США.

9. Источники информации

Федеральный закон РФ об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации.

ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог».

ОДН 216.1.001-2005 «Рекомендации по разработке и применению документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства». 	Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 164-ФЗ «О техническом регулировании».

ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению.

ГОСТ 8.310-90 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная служба стандартных справочных данных. Основные положения.

ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения.

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Общие  положения.

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

ГОСТ Р 1.12-2004  Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения.

ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов.

СТО НОСТРОЙ 1.0. «Система стандартизации Национального объединения строителей. Основные положения»

СТО НОСТРОЙ 1.1. «Система стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты Национального объединения строителей. Порядок разработки, утверждения, оформления, учета изменения и отмены».

10. Дополнительные сведения

10. 1. Расчетные характеристики

При выборе ГМ следует  учитывать вид отсыпаемых непосредственно на ГМ материалов, условия выполнения строительных работ. В зависимости от названных выше условий  определяют минимальные требования к ГМ:

- при отсыпке дисперсных немерзлых грунтов, если возможно наличие в них отдельных включений из крупнофракционных материалов (в количестве до 5 %), - Рк ≤ 15 %;

- при отсыпке песчано-гравийных смесей - Рк ≤ 10 %;

- при отсыпке щебеночных и других крупнопористых материалов - Рк ≤ 8 %, Дк ≤ 23 мм;

- при отсыпке крупнообломочных материалов с включениями размером > 70 мм - Рк ≤ 5 %, Дк ≤ 20 мм.

При создании защитных прослоек из нетканых иглопробивных ГМ толщиной более 3,5 мм (толщина под нагрузкой от веса насыпи не менее 2 мм), плотностью 350 г/м2 и выше, отвечающих требованиям по водопроницаемости, дополнительно улучшаются условия консолидации грунтов основания насыпи. Создание защитных и одновременно дренирующих прослоек из таких ГМ рекомендуется при невысоких значениях коэффициента фильтрации песка нижней части насыпи (0,5-1 м/сут.). Расчетную степень консолидации основания, по достижении которой допустимо устройство покрытия, в этом случае можно снизить до 0,95 от требуемой нормами для дорог не выше III категории.

Прослойки из ГМ в сочетании с песчаными дренирующими слоями в нижней части земляного полотна устраивают для защиты от перемешивания грунта и материала дренирующего слоя на период строительства. Для этого используют нетканые ГМ толщиной не менее 1,5 мм. Толщина дренирующих слоев при применении таких ГМ может быть уменьшена до 20 %. Расстояние между дренирующими слоями должно составлять не более 2 м для суглинков и 1,5 м для тяжелых суглинков и глин.

Руководитель разработки 				Прокопец В.С.