НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Автомобильные дороги

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

Устройство оснований из черного щебня и

органоминеральных смесей

СТО НОСТРОЙ 2.25.ххх.2-2011

Издание официальное

СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Открытое акционерное общество

«Центр проектной продукции в строительстве»

Москва 2011

Предисловие

СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»

1      РАЗРАБОТАН

Аппаратом Национального объединения строителей

2     ПРЕДСТАВЛЕН  НА

УТВЕРЖДЕНИЕ	СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»

3      УТВЕРЖДЕН  И	Решением Совета Национального объединения
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ   строителей  от ______ № __

4     ВВЕДЕН	ВПЕРВЫЕ

© Национальное объединение строителей, 2011

© НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», 2011

Введение

Настоящий стандарт разработан в рамках Программы стандартизации Национального объединения строителей и направлен на реализацию Градостроительного кодекса Российской Федерации [1], Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» [2], Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

В стандарте представлены как хорошо известные и распространенные в России технологии с применением черных материалов, позволяющие устраивать слои оснований и покрытий дорожным хозяйствам, не имеющим АБЗ, так и относительно новые с использованием в качестве вяжущих различных битумных эмульсий. Применение битумных эмульсий в предлагаемых технологиях позволяет снизить затраты на строительство конструктивных слоев и существенно улучшить их качество.

Авторский коллектив:

к.т.н. В.М. Ольховиков, к.т.н. С.Ф. Балашов

Содержание

| Введение……………………………………………………………………… |  | III |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения…………………………………………………… | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………………...... | 1 |
| 3 | Термины и определения……………………………………………….. | 2 |
| 4 | Используемые материалы……………………………………………... | 4 |
| 5 | Технические требования к органоминеральным смесям……………. | 8 |
| 6 | Технология и контроль производства работ …………………………. | 9 |
| 7 | Техника безопасности и охрана окружающей среды………………… | 30 |
| Приложение А (рекомендуемое) Область применения черного щебня и органоминеральных смесей………………………………………………….. |  | 35 |
| Библиография ……………………………………………………………….. |  | 36 |
| Пояснительная записка …………………………………………………….. |  | 37 |

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

# УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

Строительство оснований из черного щебня и органоминеральных смесей

Дата введения ___________

- Область применения

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт организации устанавливает правила производства работ устройства оснований и покрытий автомобильных дорог, и устанавливает требования к технологии работ, их контролю и охране окружающей среды.

Область применения черного щебня и органоминеральных смесей приведена в приложении А.

2  Нормативные ссылки

В настоящем разделе использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 3344-83  Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия.

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 8269.0-97  Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 9179-77  Известь строительная. Технические условия.

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия.

ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний.

ГОСТ 16557-78 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия.

ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.

ГОСТ 23735-79. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 30491-97 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия.

ГОСТ 31015-2002  Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия.

ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия.

3  Термины и определения

3.1 черный щебень – щебень, обработанный органическим вяжущим в установках принудительного перемешивания.

3.2 пропитка – технологический процесс строительства основания или  покрытия облегченного типа путем  последовательной послойной россыпи и уплотнения щебня разной крупности с расклинцовкой основного слоя и пропиткой органическим вяжущим на глубину от 4 до 10 см.

3.3 органоминеральная смесь – рационально подобранная смесь, получаемая смешением на дороге или в установке минеральных материалов с битумом или битумной эмульсией.

3.4 эмульсия битумная дорожная – маловязкая жидкость темно-коричневого цвета, полученная диспергированием битума в водном растворе эмульгатора. Эмульсии бывают прямые и обратные.

3.5 эмульсия битумная прямая – однородная маловязкая жидкость, получаемая путем диспергирования битума в водном растворе эмульгатора. 	В зависимости от вида эмульгатора прямые эмульсии подразделяют на катионные, анионные и пасты.

3.6 эмульсия битумная обратная – однородная жидкость, получаемая путем диспергирования воды в вяжущем. Содержание вяжущего в обратной

эмульсии составляет от 60 до 80%.

3.7 эмульгаторы – поверхностно-активные вещества (ПАВ), активирующие процесс диспергирования битума в водном растворе эмульгатора и обеспечивающие стабильность эмульсии.

3.8 битумы нефтяные дорожные вязкие – вяжущие для дорожного строительства. Подразделяются на марки в зависимости от вязкости.

3.9 битумы нефтяные дорожные жидкие – вяжущие, полученные разжижением вязкого битума нефтяными продуктами с добавлением ПАВ. Подразделяются на марки по вязкости битума и на классы:  быстро густеющие (БГ), средне густеющие (СГ) и медленно густеющие (МГ).

Жидкие битумы класса МГО являются остаточными продуктами нефтепереработки.

3.10 поверхностно-активные вещества – минеральные или органические добавки, вводимые в смесь для повышения сцепления вяжущего с поверхностью каменного материала или с целью регулирования процессов формирования в смеси.

4 Используемые материалы

4.1 Минеральные материалы

4.1.1 Щебень из плотных горных пород для пропитки и щебень для приготовления черного щебня должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267, щебень из шлаков устойчивой структуры – ГОСТ 3344. Допускается применять щебень, выпускаемый по зарубежным нормам, при условии соответствия его качества требованиям настоящего стандарта.

4.1.2 Для пропитки используют щебень, разделенный на фракции: от 40 до 70 мм, от 20 до 40 мм, от 10 до 20 мм, от 5 до 10 мм. При глубине пропитки менее 8 см фракцию от 40 до 70 мм не применяют. Фракцию от 5 до 10 мм не применяют при устройстве оснований.

4.1.3  Для приготовления черного щебня применяют щебень фракций от 5  до 10 мм, от 10 до 20 мм, от 15 до 20 мм,  от 20 до 40 мм, смеси указанных фракций (от 5 до 40 и от 5 до 20 мм). Для устройства оснований из черного щебня можно использовать щебень фракции от 40 до70 мм.

Физико-механические характеристики щебня, предназначенного для обработки в установке и для устройства оснований и покрытий методом пропитки, должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 – Физико-механические характеристики щебня

| Наименование показателя | Устройство слоев способом пропитки |  | Черный щебень |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Покрытие | Основание | Покрытие | Основание |
| Марка, не ниже: -по дробимости: а) щебня из изверженных горных пород | 800 | 600 | 800 | 600 |
| б) щебня из осадочных и метаморфических горных пород | 600 | 600 | 600 | 300 |
| в) щебня из металлургического шлака | 800 | 600 | 800 | 400 |
| д) гравия и щебня из гравия | 800 | 600 | 800 | 300 |
| -по истираемости: а) щебня из изверженных горных пород | И3 | И4 | И3 | И4 |
| б) щебня из осадочных и метаморфических горных пород | И4 | И4 | И4 | И4 |
| в) щебня из металлургического шлака | И3 | И4 | И3 | И4 |
| -по морозостойкости для всех видов щебня и гравия: а) для дорожно-климатических зон I, II, III | F25 | F15 | F25 | F15 |
| б) для дорожно-климатических зон IV,V | F15 | F15 | F15 | F15 |
| Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы в щебне % по массе, не более | 25 | 35 | 25 | 35 |

4.1.4  Органоминеральные смеси в зависимости от наибольшего размера зерен применяемых минеральных материалов бывают: крупнозернистыми (зерна размером до 40 мм), мелкозернистыми (зерна размером до 20 мм), песчаными (зерна размером до 5 мм).

Зерновой состав минеральной части крупнозернистых и мелкозернистых смесей должен соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2 – Зерновой состав минеральной части смесей

|  | Макси- | Содержание, % по массе |  |  | Марка по |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивный слой | мальная крупность зерен щебня (гравия), мм | щебня, не более | зерен мельче 0,63 мм, не менее | зерен мельче 0,071 мм, не менее | дробимости (прочность), не менее |
|  | 20 | 65 | 24 | 8 | 800 |
| Покрытие | 20 | 50 | 38 | 10 | 400 |
|  | 15 | 35 | 50 | 12 | 300 |
|  | 10 | 35 | 50 | 12 | 200 |
|  | 40 | 70 | 12 | Не нормируется | 800 |
| Основание | 40 | 55 | 20 | То же | 400 |
|  | 20 | 35 | 30 | 4 | 300 |
|  | 15 | 35 | 30 | 4 | 200 |

Зерновой состав минеральной части песчаных смесей должен иметь зерен размером мельче 5 мм не менее 95% по массе, в том числе менее 0,63 мм – от 30 до 70%, менее 0,071 мм – от 10 до 22%. При подборе зернового состава смесей  следует стремиться к минимальной их пористости и максимальной плотности.

4.1.5 Для приготовления органоминеральных смесей применяют следующие минеральные материалы: щебень, гравий, песок, щебеночно-гравийно-песчаные смеси, гравийно-песчаные смеси, минеральные порошки.

Щебень и гравий из плотных горных пород, щебень из шлаков, входящие в состав минеральной части смесей, должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344, соответственно. Содержание зерен пластинчатой формы в щебне не должно быть более 35% по массе.

Гравийно-песчаные смеси по зерновому составу должны соответствовать требованиям ГОСТ 23735.

Для приготовления смесей применяют щебень и гравий фракций, приведенных в п. 4.1.3. Прочность щебня и гравия должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 2.

Песок природный и из отсевов дробления горных пород должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736, песок из шлаков – ГОСТ 3344. Содержание глины, определяемое методом набухания, в песках из отсевов горных пород не должно быть более 1% по массе.

4.1.6 Для приготовления смесей применяют минеральные порошки, соответствующие требованиям ГОСТ 16557.

При технико-экономическом обосновании допускается применять взамен минерального порошка пыль из системы пылеулавливания смесительной установки в таком количестве, чтобы содержание её в зернах мельче 0,071 мм было не более 50% по массе.

Для смесей, приготавливаемых на дороге, в качестве минерального порошка допускается использовать пылеватые грунты с числом пластичности не более 10.

4.2  Органические вяжущие

4.2.1 В качестве вяжущих для пропитки используют вязкие битумы с пенетрацией от 90 до 200 или битумные эмульсии классов ЭБК-2, ЭБК-3 и ЭБА-2.

4.2.2 Для приготовления черного щебня применяют вязкие, жидкие и эмульгированные вяжущие. Вид вяжущего определяют технологические особенности приготовления и использования черного щебня. В северных районах применяют жидкие битумы и вязкие с пенетрацией выше 130, а в южных – вязкие битумы с пенетрацией ниже 130.

Органическое вяжущее, используемое для пропитки либо для обработки щебня, должно выдерживать испытание на водоустойчивость пленки по измененению №2 к ГОСТ 12801. При необходимости улучшить сцепление битума с поверхностью щебня в битум либо в щебень вводят ПАВ.

Для обработки щебня можно использовать эмульсии классов ЭБК-2 и ЭБА-2, а также обратные эмульсии вязкие ЭО-В и жидкие ЭО в сочетании с прямыми  ЭБА-2 и ЭБА-3. Эмульсии, используемые для обработки щебня, должны выдерживать испытание на водоустойчивость пленки по ГОСТ Р 52128. Если прямая анионная эмульсия не выдерживает испытания, в щебень необходимо вводить известь или цемент.

Для обработки щебня, предназначенного для укладки сразу после приготовления, используют эмульсии, содержащие вязкие битумы с пенетрацией от 60 до 130. Для щебня, заготавливаемого впрок – прямые эмульсии, приготовленные на битумах пониженной вязкости с пенетрацией от 200 до 250;  обратные эмульсии  ЭО-В и ЭО в сочетании с прямыми, приготавливаемыми на вязких битумах с пенетрацией от 40 до 90.

4.2.3 В качестве органических вяжущих для приготовления органоминеральных смесей применяют жидкие и вязкие нефтяные дорожные битумы, а также битумные эмульсии. Особенности использования указанных вяжущих приведены в п. 6.

5  Технические требования к органоминеральным смесям

5.1 Физико-механические свойства смесей в зависимости от вида органического вяжущего и области применения должны соответствовать показателям, указанным в таблицах 3 и 4.

Таблица 3 – Физико-механические показатели органоминеральных	смесей для оснований

| Наименование показателей | Значение |
| --- | --- |
| Предел прочности на сжатие МПа при температурах°С не менее |  |
| 20 | 1,4 |
| 50 | 0,5 |
| Водостойкость не менее | 0,60 |
| Водостойкость при длительном водонасыщении не менее | 0,50 |
| Водонасыщение % по объему не более | 10 |
| Набухание % по объему не более | 2,0 |

Таблица 4 – Физико-механические показатели органоминеральных смесей для покрытий

|  | Значения для смесей |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | с жидкими органическими вяжущими | с вязкими в том числе эмульгированными органическими вяжущими |
| Предел прочности на сжатие МПа при температурах °С не менее |  |  |
| 20 | 1,2 | 1,6 |
| 50 | 0,5 | 0,8 |
| Водостойкость не менее | 0,55 | 0,75 |
| Водостойкость при длительном водонасыщении не менее | 0,4 | 0,65 |
| Водонасыщение % по объему | от 40 до 90 | от 20 до 60 |
| Набухание % по объему не более | 2,5 | 2,0 |
| Слеживаемость, число ударов, не более | 10 | Не нормируется |
| Примечание – Допускается для смесей с жидкими органическими вяжущими приготовленных способом смешения на дороге снижение предела прочности на сжатие при температуре 20 °С до 0,8 Мпа. Показатель предела прочности на сжатие при температуре 50 °С для этих смесей не нормируется |  |  |

5.2 Органоминеральные смеси в зависимости от значения суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф в применяемых материалах используют для строительства дорог: без ограничений – при Аэфф до 740 Бк/кг;

вне населенных пунктов и зон перспективной застройки – при  Аэфф

от 740 до 2800 Бк/кг.

5.3 Технических требований к слоям оснований и покрытий, устраиваемых из черного щебня и методом пропитки, не предъявляют.

6  Технология и контроль производства работ

6.1 Строительство оснований и покрытий из черного щебня, устраиваемых методом заклинки

6.1.1 Для обработки щебня органическими вяжущими используют асфальтосмесительные установки, оборудованные смесителями принудительного перемешивания, а также барабанные смесители. Щебень можно обрабатывать вязкими, жидкими и эмульгированными вяжущими. Вид вяжущего определяет технологические особенности приготовления и использования  черного щебня.

6.1.2  Обработка щебня вязкими и жидкими органическими  вяжущими по горячей технологии включает  сушку и нагрев щебня и вяжущего, их дозирование и перемешивание  в смесителе.  При сухой и теплой погоде (температура воздуха выше 10 оС) придерживаются нижних пределов температуры нагрева, указанных в таблице 5, при  температура воздуха ниже 10 оС – верхних пределов.

Таблица 5 – Температура нагрева органических вяжущих, щебня и черного щебня

| Глубина проникания иглы при 25 оС, 0,1 мм | Марка жидкого битума | Температура, оС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | органического вяжущего, поступающего в смеситель | щебня при выходе из сушильного барабана | обработанного щебня |  |
|  |  |  |  | при выпуске из смесителя | при укладке |
| свыше 40 до 130 | – | 140-150 | 150-170 | 140-160 | 110-130 |
| свыше 130 до 200 | – | 110-130 | 120-150 | 110-130 | 80-100 |
| – | СГ 130/200, МГ 130/200, и МГО 130/200 | 80-100 | 110-130 | 90-110 | 70-90 |
| – | СГ 70/130, МГ 70/130, и МГО 70/130 | 80-90 | 100-120 | 80-110 | – |
| Примечание – При применении ПАВ совместно с вязким органическим вяжущим температура обработанного щебня и нагрева щебня в сушильном барабане могут быть снижены на величину от 10 до 20 оС. |  |  |  |  |  |

Количество органического вяжущего в обработанном щебне назначают по таблице 6.  Расход органического вяжущего зависит от его вязкости,  зернового состава щебня, формы и пористости поверхности зерен. Обволакивание щебня вяжущим должно быть полным, равномерным, вяжущее не должно стекать с обработанного материала. Показатель стекания органического вяжущего, определенный по ГОСТ 31015, должен находиться в пределах от 0, 03 до 0,08 % по массе.

Таблица 6 – Расход органического вяжущего

| Органическое вяжущее | Щебень из прочных пород с плотной поверхностью, мм |  | Щебень из малопрочных пород с пористой поверхностью, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40-70 и 20-40 | 10(15)-20 и 3(5)-10(15) | 40-70 и 20-40 | 10(15)-20 и 3(5)-10(15) |
|  | Расход органического вяжущего, % по массе |  |  |  |
| Вязкое | 1,5-3,0 | 2,0-3,5 | 2,5-4,5 | 3,0-5,0 |
| Жидкое | 1,3-2,0 | 1,5-3,0 | 2,0-4,0 | 2,5-4,5 |

6.1.3 Щебень, обработанный вязкими органическими вяжущими либо жидким битумом марок СГ 130/200, МГ 130/200,  МГО 130/200, сразу после приготовления транспортируют к месту укладки автомобилями-самосвалами. Чтобы избежать прилипания щебня, дно и стенки кузова смазывают нефтью, мазутом или мыльным раствором.

Щебень, обработанный жидким битумом марок СГ 70/130, МГ 70/130, и МГО 70/130, можно укладывать при температуре не ниже 60 оС сразу после приготовления в горячем виде либо складировать и хранить по фракциям в зоне работ. Чтобы не допустить слеживаемости, обработанный жидкими вяжущими щебень, перед отправкой на склад охлаждают до температуры 30 оС струей воздуха в охлаждающих устройствах, а при их отсутствии – систематическим рыхлением. При необходимости щебень, обработанный жидкими органическими вяжущими, летом хранят на открытых площадках, обеспеченных водоотводом, или под навесом в штабелях высотой от 1,5 до 2,0 м. При обработке щебня жидким битумом классов МГ и МГО срок хранения не должен превышать восемь месяцев, а битумом класса СГ – не более четырех.

6.1.4 Эмульсиями щебень обрабатывают в установках со смесителями  принудительного действия. Сначала в смесителе щебень перемешивают с портландцементом либо известью (при необходимости повышения водостойкости пленки вяжущего), затем вводят эмульсию. В случае использования для обработки двух эмульсий  прямую  вводят после обратной. При работе с прямой или обратной жидкой эмульсией ЭО в сочетании с прямой, как правило, не требуется подогрева минеральных материалов и эмульсии. Обратную эмульсию ЭО-В нагревают от 60 до 70 оС, а обрабатываемый ею щебень от 20 до 60 оС.

Количество эмульсии, необходимое для обработки щебня, и продолжительность перемешивания назначают по результатам лабораторных исследований и уточняют после  пробных замесов.  Расход вяжущего зависит от свойств эмульсии и щебня и ориентировочно составляет от 1,5 до 4,5% массы щебня.. При обработке щебня обратной эмульсией совместно с прямой 40 % вяжущего вводят в виде обратной эмульсии и 60 % - в виде прямой.

6.1.5 Щебень, обработанный эмульсиями, выгружают в автомобили-самосвалы и отвозят на строительный объект или к месту складирования, где он может храниться в штабелях несколько месяцев.

6.1.6 Работы по строительству покрытий и оснований из щебня, обработанного вязкими  и жидкими органическими вяжущими, производят в сухую погоду при температуре воздуха не ниже 5 оС весной и летом и 10 оС осенью. Работы с использованием щебня, обработанного эмульсиями, следует производить при температуре воздуха: при применении анионной эмульсии не ниже 10 оС, катионной не ниже 5 оС, обратной (в том числе совместно с прямой) – не ниже минус 5 оС.

6.1.7  Покрытия и основания из черного щебня устраивают по принципу последовательного расклинивания крупных фракций щебня менее крупными. При строительстве этим способом работы должны выполняться в следующем порядке:

- обработка поверхности нижележащего слоя вяжущим (разжиженный битум, эмульсия) из расчета от 0,5 до 0,8 л/м2;

- распределение щебня основной фракции от 20 до 40 мм; уплотнение слоя щебня катком массой от 6 до 8 т (4-6 проходов по одному следу);

- распределение щебня расклинивающей фракции от 10 до 20 мм;

- уплотнение 3-4 проходами катка массой от 10 до 13 т по одному следу;

- распределение щебня второй расклинивающей фракции  от 3(5) до 10(15) мм;

- уплотнение 3-4 проходами катка массой от 10 до 13 т по одному следу.

При строительстве оснований  толщиной более 8 см разрешается использовать фракцию щебня от 40 до 70 мм и для расклинивания – соответственно, от 20 до 40 и от 10(15) до 20 мм.  Расход щебня приведен в таблице 7.

Таблица 7 – Расход щебня

| Плотность щебня, кг/м3 | Расход щебня по фракциям, кг/м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основной |  | расклинивающих |  |
|  | При толщине слоя 5 см | При большей толщине прибавлять на каждый см толщины, кг/м2 | первой | второй |
| 2600 | 91-97 | 18-19 | 9-11 | 7-8 |
| 2800 | 98-104 | 20-21 | 10-12 | 7-8 |
| 3000 | 104-110 | 21-22 | 11-13 | 8-9 |
| 3200 | 111-126 | 22-23 | 11-14 | 9-10 |

Если для приготовления черного щебня применяют смесь фракций от 5 до 40 или от 5 до 20 мм, то конструктивный слой устраивают за один прием  без расклинивания.

6.1.8 В начальный период эксплуатации основания из черного щебня должен быть обеспечен уход, заключающийся в регулировании движения по всей ширине проезжей части и ликвидации возможных деформаций. Продолжительность окончательного формирования слоя зависит от вида вяжущего, погодных условий и интенсивности движения и находится в пределах 7-30 суток. Покрытие на основании из черного щебня может быть устроено через 8-10 суток.

6.1.9 При изготовлении черного щебня контролируют влажность каменных материалов, температуру и вязкость вяжущего, продолжительность  перемешивания, температуру готового щебня, показатель стекания органического вяжущего из черного щебня, прочность сцепления вяжущего со щебнем. Влажность каменных материалов проверяют в случае их дозирования в холодном состоянии.

6.1.10 Для входного контроля материалов, поступающих для приготовление черного щебня, проводят отбор проб из каждой партии щебня, органического вяжущего и ПАВ. Фракции щебня испытывают в соответствии с ГОСТ 8269.0,  битумы – ГОСТ 11955, ГОСТ 22245, эмульсии - ГОСТ Р 52128. Качество ПАВ оценивают по показателю сцепления вяжущего с каждой фракцией щебня по изменению № 2 к ГОСТ 12801.

6.1.11 При операционном контроле:

- не реже одного раза в 10 смен определяют зерновой состав  каждой фракции щебня, содержание в них пылевидных и глинистых частиц; при обработке щебня битумными эмульсиями не реже одного раза в смену и после выпадения осадков определяют влажность щебня;

- не реже одного раза в смену после окончания подготовки вяжущего определяют глубину проникания иглы при 25 оС и температуру размягчения вязкого органического вяжущего или вязкость жидкого вяжущего; температуру вяжущего в котлах контролируют через каждые три часа;

- не реже одного раза в 10 смен определяют однородность эмульсии, содержание в ней битума, смешиваемость эмульсии с каждой фракцией щебня, а также водоустойчивость получаемой при этом пленки по ГОСТ Р 52128;

- не реже двух раз в смену проверяют время перемешивания щебня с вяжущим, если смеситель не имеет автоматизированного управления;

- не реже одного раза в смену контролируют точность дозирования щебня и вяжущего

6.1.12 При приемочном контроле контролируют температуру черного щебня в кузове каждого автомобиля непосредственно после его загрузки;

- по результатам испытаний одной пробы из каждой партии черного щебня определяют содержание вяжущего по ГОСТ 12801 и показатель стекания органического вяжущего из черного щебня по ГОСТ 31015; партией считается количество черного щебня одного состава, выпускаемое одной установкой в течение смены, но не более 1000 т.

6.1.13 В процессе строительства покрытий и оснований из черного щебня контролируют норму расхода и температуру черного щебня, доставленного на место укладки (если он укладывается горячим);

- после распределения и уплотнения каждого слоя щебня проверяют ровность и поперечный профиль поверхности.  Ровность оценивают с помощью трехметровой рейки. Просветы под рейкой должны быть не более 10 мм,

- после распределения и уплотнения каждого слоя проверяют степень уплотнения пробным проходом катка массой от 10 до 13 т; при этом не должно наблюдаться движения щебня или образования волн перед вальцом катка.

6.1.14 Приемочный контроль включает проверку ровности, поперечного профиля и степени уплотнения конструктивного слоя, а также его толщину.

6.2 Строительство оснований и покрытий из щебня по способу пропитки

6.2.1  Объем щебня основной  фракции размером от 40 до 70 мм или от 20 до 40 мм следует определять с учетом коэффициента 0,9 к проектной толщине слоя и увеличения этого объема в 1,25 раза на уплотнение. Объем каждой последующей фракции щебня принимают равным от 0,9 до 1,1 м3 на 100 м2 основания или покрытия.

6.2.2 Расход вязкого битума или эмульсии в пересчете на битум принимают равным от 1,0 до 1,1 л/м2 на каждый см толщины слоя. При использовании эмульсии концентрация битума в ней должна быть от 50 до 55% при применении известнякового щебня и от 55 до 60 % - гранитного.

6.2.3  По толщине обрабатываемого слоя различают пропитку (от 8 до 10 см) и полупропитку (от 5 до 7 см). Покрытия и основания по способу пропитки устраивают в теплое время года и температуре воздуха весной и летом не ниже 5 оС, осенью не ниже 10 оС. Последовательность выполнения работ при устройстве  покрытий и оснований по способу пропитки приведена в таблице 8.

Таблица 8 – Последовательность выполнения работ

| Последовательность работ при строительстве слоев толщиной от 8 до 10 см | Покрытие | Основание |
| --- | --- | --- |
| Распределение основной фракции щебня размером от 40 до 70 мм, м3/100 м2 | 9-11 | 9-11 |
| Уплотнение катком, число проходов по одному следу | 5-6 | 5-7 |
| Розлив вяжущего, л/м2 | 6-8 | 8-10 |
| Распределение расклинивающей фракции щебня размером от 20 до 40 мм, м3/100 м2 | 1-1,1 | 1,1-1,4 |
| Уплотнение катком, число проходов по одному следу | 2-4 | 5-7 |
| Розлив вяжущего, л/м2 | 2-3 | - |
| Распределение второй расклинивающей фракции щебня размером от 10 до 20 мм (от 15 до 25 мм), м3/100 м2 | 1-1,1 | - |
| Уплотнение катком, число проходов по одному следу | 3-4 | - |
| Розлив вяжущего, л/м2 | 1,5-2 | - |
| Распределение замыкающей фракции щебня размером от 5(3) до 10 или от 5(3) до 15 мм, м3/100 м2 | 0,9-1,1 | - |
| Уплотнение катком, число проходов по одному следу | 3-4 | - |
| Примечание – При использовании эмульсии в качестве вяжущего при устройстве покрытия первый розлив её (70% общего расхода) следует делать только после распределения и уплотнения расклинивающей фракции щебня размером от 20 до 40 мм. Остальные 30% эмульсии разливают после уплотнения второй расклинивающей фракции. |  |  |

6.2.4 Щебень распределяют механическим распределителем, вяжущее разливают автогудронаторами. В исключительных случаях для распределения основной фракции щебня можно использовать автогрейдер. При устройстве полупропитки в качестве основной фракции используют щебень фракции от 20 до 40 мм. Длину захватки назначают такой, чтобы в течение одного дня выполнить весь цикл работ или по крайней мере распределить и уплотнить первую расклинивающую фракцию щебня.

Основную фракцию щебня равномерно распределяют по всей ширине проезжей части. В отдельных случаях допускается устройство слоя на половине проезжей части.

Распределенный щебень сначала уплотняют легкими катками  за 2-3 прохода по одному следу, начиная уплотнение от края проезжей части. Затем уплотнение продолжают тяжелыми катками. Щебень невысокой прочности во избежание дробления уплотняют только легкими катками. Число проходов по одному следу устанавливают пробным уплотнением.

Щебень уплотняют без поливки водой. Если температура воздуха выше 20 оС, щебень невысокой прочности следует поливать по норме от8 до 10 л воды на 1 м2 поверхности. После уплотнения основной фракции разливают вяжущее, при этом эмульсию можно разливать по мокрому щебню, а битум – только после его высыхания.

6.2.5 Температура разливаемого вяжущего с пенетрацией  от 130 до 200 должна быть около 120 оС, с пенетрацией от 90 до 130 – около 140 оС. Эмульсии используют без подогрева.

6.2.6 Во избежание неровностей из-за избытка вяжущего поперечные стыки смежных участков не должны перекрываться при розливе вяжущего. Для этого конец готового сопрягаемого участка на протяжении от 2 до 3 м временно закрывают каким-либо рулонным или листовым материалом.  Автогудронатор должен набрать заданную скорость до подхода к закрытому концу готового участка. Во время прохода автогудронатора по закрытому месту открывают сопла распределительной трубы. Расход вяжущего регулируется заранее.

6.2.7 До остывания разлитого горячего вяжущего рассыпают механическим распределителем следующую фракцию щебня для заполнения пустот между щебенками основной фракции. Механический распределитель движется по рассыпаемому щебню. При работах поочередно на одной и на другой половинах проезжей части необходимо обеспечить правильное сопряжение слоев. Для этого полосу разлитого вяжущего у внутреннего края шириной от 10 до 15 см не засыпают щебнем. После розлива вяжущего на второй половине рассыпают щебень, захватывая и оставшуюся незакрытой полосу на первой половине.

После распределения щебень уплотняют катками за 5-7 проходов по одному следу. Щебень прочных пород уплотняют тяжелыми катками, а невысокой прочности сначала легкими, а затем тяжелыми.

Все работы по россыпи расклинивающих фракций щебня и их уплотнению следует производить сразу после розлива битума до его остывания

6.2.8 Уплотнив расклинивающую фракцию, на покрытии устраивают замыкающий коврик. Для этого разливают вяжущее и до его остывания распределяют щебень размером от 5 (3) до 10 или от 5 (3) до 15 мм и уплотняют 3-4 проходами легкого катка.

При использовании в качестве вяжущего катионных битумных эмульсий устраивать защитный слой на покрытии из последней наиболее мелкой фракции щебня, а также  устраивать слой покрытия по подготовленному основанию следует не ранее, чем через трое суток, чтобы обеспечить испарение воды из нижележащих слоев. При использовании анионных эмульсий этот срок увеличивают до 10 суток.

6.2.9 Движение транспортных средств разрешается только после окончания укладки последней, наиболее мелкой фракции щебня, а при использовании анионных эмульсий – не ранее, чем через сутки после окончания работ. В течение не менее, чем 10 суток нужно регулировать движение с ограничением его скорости до 40 км/ч., обеспечивая равномерное формирование и уплотнение покрытия по всей ширине. При необходимости уплотняют покрытие катками для создания ровной поверхности; наметают  щебень, разбрасываемый проходящими автомобилями, присыпают мелким щебнем участки, где имеется избыток вяжущего.

6.2.10 При строительстве  оснований способом пропитки контролируют качество щебня, вяжущих материалов, нормы их расхода, температуру вяжущих, ровность и поперечный профиль поверхности, качество уплотнения слоя.

Методы контроля при проведении работ приведены в п.п. 6.1.10; 6.1.11; 6.1.13; 6.1.14  настоящего стандарта.

6.3  Строительство оснований и покрытий из органоминеральных

смесей

6.3.1 Устройство слоев из смесей минеральных материалов с вязкими органическими вяжущими

6.3.1.1 Для приготовления смесей на вязких органических вяжущих используют асфальтосмесительные установки, оборудованные смесителями принудительного перемешивания периодического и непрерывного действия. Минеральные материалы загружают сначала в сушильный барабан, где они просушиваются и нагреваются до температуры, указанной в таблице 9, после чего дозируются и поступают в смеситель, где перемешиваются с разогретым вяжущим.

Таблица 9 – Температурный режим приготовления смесей минеральных материалов с вязкими органическими вяжущими

| Глубина проникания иглы при 25 0С, 0,1 мм | Температура, 0С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | органического вяжущего, поступающего в смеситель | минеральных материалов при выходе из сушильного барабана | смесей минеральных материалов с органическим вяжущим, при выгрузке из смесителя |
| От 40 до 60 | 140-150 | 175-185 | 150-160 |
| От 61 до 90 | 135-145 | 170-180 | 145-155 |
| От 91 до 130 | 130-140 | 165-175 | 140-150 |
| От 131 до 200 | 120-130 | 155-165 | 130-140 |
| От 201 до 300 | 110-120 | 145-155 | 120-130 |

Продолжительность перемешивания смеси определяется техническими характеристиками смесительной установки, которая должна обеспечить хорошее перемешивание всех компонентов смеси и полное обволакивание поверхности минеральных зерен органическим вяжущим. Приготовленную смесь из смесителя выгружают в автомобиль-самосвал для транспортировки к месту укладки или в накопительный бункер. Температура готовой смеси при выгрузке из смесителя приведена в таблице 9.

6.3.1.2  Конструктивные слои из органоминеральных смесей на вязких битумах устраивают в сухую погоду при температуре воздуха до минус 100 С.  Минимально допустимая температура смесей на вязких битумах, доставляемых к месту укладки, в зависимости от вязкости битума, толщины слоя, температуры воздуха и скорости ветра должна соответствовать, приведенной в таблице  10.

Таблица 10 – Температура смесей, доставляемых к укладчику

| Глубина проникания иглы при 25 0С, 0,1 мм | Толщина слоя, см | Минимальная температура смеси, доставленной к укладчику, 0С, при температуре воздуха, 0С |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | – 5 | – 10 |
| От 40 до 130 | До 5 | 115 120 | 125 135 | 130 140 | 135 145 | 140 150 | 145 155 | – | – |
|  | От 5 до 10 | 105 110 | 115 120 | 120 125 | 125 130 | 130 135 | 135 140 | 140 145 | 145 150 |
| От 131 до 300 | До 5 | 90 100 | 95 105 | 100 110 | 105 115 | 110 120 | 115 125 | 120 130 | 125 135 |
|  | От 5 до 10 | 90 95 | 95 100 | 95 105 | 100 110 | 105 115 | 110 115 | 115 125 | 120 130 |
| Примечание – Над чертой значения показателей при скорости ветра до 6 м/с, под чертой - свыше 6 м/с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3.1.3 Перед укладкой смеси нижележащий слой необходимо очистить от пыли и грязи, а затем произвести обработку битумной эмульсией или жидким битумом из расчета от 0,5 до 0,8 л/м2.

Укладку смеси выполняют одним или несколькими асфальтоукладчиками. При температуре воздуха от 50 С до минус 100 С укладку осуществляют сразу на всю ширину покрытия.

Уплотняют горячие смеси сначала легким пневмошинным катком за 4-6 проходов по одному следу, а затем гладковальцовым массой от 10 до 16 т количеством проходов,  обеспечивающих максимальное уплотнение смеси.

6.3.1.4 При использовании горячих смесей на вязких битумах контролируют температурный режим на всех стадиях. В каждом автомобиле, прибывающем к месту укладки, измеряют температуру смеси и, если она ниже требуемой, смесь бракуют. В процессе укатки смеси контролируют ее плотность. Для оперативного контроля плотности используют различные экспресс-методы (радиоизотопный, акустический и др.). Контроль работ осуществляют путем отбора вырубок или кернов через сутки после устройства слоя. С каждых  7000 м2  отбирают три пробы. При отборе проб измеряют толщину слоя и визуально оценивают сцепление слоя с основанием. Качество смесей устанавливают по показателям свойств образцов, переформованных из вырубок, а степень уплотнения оценивают коэффициентом уплотнения, определяемым в соответствии с ГОСТ 12801.

При строительстве конструктивных слоев из всех типов смесей контролируют толщину слоя, ровность и поперечный уклон. Ровность слоев, поперечный профиль проверяют трехметровой рейкой, укладываемой на поверхность параллельно оси дороги. Просвет под рейкой не должен превышать 3 мм. При укладке слоев автогрейдером допускается просвет под рейкой до 7 мм.

6.3.2 Устройство слоев из смесей минеральных материалов с жидкими органическими вяжущими

6.3.2.1 Смеси на жидких органических вяжущих  можно готовить в асфальтосмесительных установках и непосредственно на дороге. При использовании асфальтосмесительных установок смесь можно готовить как по горячей технологии с просушенными минеральными материалами, так и по холодной – с влажными минеральными материалами. Технологический процесс приготовления смесей по горячей технологии аналогичен процессу приготовления горячих органоминеральных смесей на вязких битумах. Температура нагрева жидких органических вяжущих  зависит от вязкости вяжущего и составляет от 80 до 1000 С для битумов с вязкостью от 130 до 200 с и от 80 до 900 С для битумов с вязкостью от 70 до 130 с.

6.3.2.2  После приготовления смеси транспортируют к месту укладки или на склад. Перед складированием в штабель высотой до 2 м смесь во избежание слеживаемости охлаждают до температуры 30 0С. Возможный срок хранения смеси в штабеле зависит от вида вяжущего, его вязкости и толщины пленок, породы камня, погодных условий и составляет от 4 до 8 месяцев.

6.3.2.3 Для приготовления смесей по холодной технологии могут быть использованы любые смесительные установки с принудительным перемешиванием, оборудованные системами дозирования минеральных материалов, органических вяжущих и воды. Минеральные материалы не сушат и не подогревают, а вяжущее при необходимости подогревают до рабочей температуры, соответствующей его вязкости. При изготовлении смеси осуществляют следующую очередность введения ингредиентов в мешалку. Сначала загружают минеральные материалы, затем воду в количестве от 3 до 7% от массы минеральных частиц (определяется в лаборатории экспериментальным путем), обеспечивающую быстрое и равномерное распределение пленок вяжущего, и в последнюю очередь органическое вяжущее. Приготовленную холодную смесь выгружают в автомобиль-самосвал для транспортирования к месту укладки или хранения.

6.3.2.4  Органоминеральные смеси на жидких битумах укладывают при температуре воздуха весной  не ниже 50 С, осенью – не ниже 100 С.

Смеси к месту производства работ доставляют непосредственно от установки сразу же после приготовления, либо из штабеля, куда они были сложены для хранения. Перед укладкой смесей поверхность нижележащего слоя обрабатывают эмульсией или жидким битумом из расчета от 0,5 до 0,8 л/м2. Укладку смесей производят асфальтоукладчиками.

Уплотняют смесь комбинированными катками, катками на пневмошинах или с металлическими вальцами массой от 5 до 10 т за 3-5 проходов по одному следу. Уплотнение ведут от краев к середине с перекрытием на 1/3 предшествующего следа.

6.3.2.5 После уплотнения слоя открывают движение автомобилей, регулируя его по ширине проезжей части и в течение 1-3 суток ограничивая скорость 40 км/ч. Покрытие или поверхностную обработку можно устраивать после формирования смеси, т.е. через  3-5 суток при теплой сухой погоде и через 7-12 – при прохладной.

6.3.3 Приготовление смесей методом смешения на дороге

6.3.3.1 При проведении строительных работ методом смешения на дороге используют минеральные смеси, обработанные жидкими битумами и эмульсиями. Причем менее вязкие битумы применяют в районах с прохладным и влажным климатом и при обработке минеральных материалов с повышенным содержанием мелких частиц. Из битумных эмульсий применение находят медленнораспадающиеся анионные эмульсии ЭБА-3 и битумные пасты (эмульсии на порошкообразном эмульгаторе).

6.3.3.2  Приготовление смесей и устройство из них конструктивных слоев должно осуществляться в сухую погоду  при температуре воздуха не ниже 15 0С и заканчиваться за 2-3 недели до начала дождливого периода.

Толщина покрытия или основания должна не менее чем в 1,5 раза превышать размер наибольших зерен каменного материала.  Проектная толщина слоя до 10 см.

6.3.3.3 Строительство покрытий и оснований способом смешения на дороге включает подготовительные работы, приготовление смеси на дороге, распределение и уплотнение готовой смеси. К подготовительным работам относятся: устранение неровностей нижележащего слоя и обеспечение требуемого поперечного уклона, вывозка на дорогу минеральных материалов в соответствии с требуемым составом смеси, их перемешивание и укладка в валик требуемого размера.

6.3.3.4 Минеральный материал вывозят на дорогу и равномерно распределяют по длине участка на проезжей части или на обочинах в отдельные валики. После проверки объема каждого валика весь материал перемешивают автогрейдером до получения однородной смеси. Активаторы вводят в смесь до обработки ее органическим вяжущим с помощью распределителя цемента и автогрейдером или фрезой равномерно распределяют по всему объему материала. Для равномерного и быстрого распределения вяжущего в смеси ее предварительно увлажняют водой в количестве от 2 до 4 % в случае использования жидких битумов и от 4 до 7% – при использовании эмульсий. Жидкий битум перед внесением разогревают до рабочей температуры, битумные эмульсии используют без подогрева.

6.3.3.5 Работы начинают с разравнивания автогрейдером валика на ширину, исключающую стекание с него вяжущего, разливаемого из автогудронатора. Для лучшего обволакивания зерен минерального материала вяжущим его разливают за 3-5 приемов порциями от 1,5 до 2,5 л/м2. После каждого розлива вяжущее перемешивают с минеральным материалом с помощью дорожных фрез или автогрейдера. Более высокое качество перемешивания обеспечивается при использовании обеих указанных машин. Применение дорожных фрез позволяет распределять вяжущие через сопла ее распределительной трубы. Число проходов автогрейдера зависит от количества разливаемого за один прием вяжущего и составляет 4-6 проходов по одному следу.

6.3.3.6 После розлива требуемого количества вяжущего смесь окончательно перемешивают автогрейдером или фрезой совместно с автогрейдером. Число проходов автогрейдера для окончательного перемешивания зависит от объема обрабатываемого материала и составляет 25-60. При совместной работе автогрейдера и фрезы число проходов фрезы составляет 10-15, а автогрейдера 15-30.

6.3.3.7  В жаркую сухую погоду смеси на эмульсиях и жидких битумах, густеющих со средней скоростью, можно хранить в валике от одного до двух дней. Если применяют медленногустеющие жидкие битумы, продолжительность приготовления смеси может быть увеличена до пяти дней. Переувлажненную смесь необходимо оставить в валике для просушивания.

6.3.3.8 Для окончательного разравнивания и профилирования смеси необходимо применять автогрейдер с автоматической установкой отвала. По краям проезжей части для обеспечения заданной ширины слоя и удобства уплотнения устраивают упоры.

Уплотнение и формирование смеси осуществляют в соответствии с п.п.

6.3.2.4, 6.3.2.5.

6.3.3.9 При проведении работ по способу смешения на дороге специальным шаблоном проверяют постоянство объема валика смеси и ее качество. Если смесь на жидких битумах готовят в установке – контролируют температуру приготовления смеси. Для смесей, хранящихся на складе, проверяют влажность. Степень уплотнения готовых оснований и покрытий из смесей на жидких битумах и эмульсиях проверяют по величине коэффициента уплотнения, который определяют на образцах, взятых из слоя через 15-20 дней после завершения строительства. Коэффициент уплотнения должен быть не менее 0,96.

Физико-механические показатели органоминеральных смесей, используемых для строительства оснований и покрытий, должны отвечать требованиям ГОСТ 30491 (табл. 3 и 4 настоящего стандарта).

Испытывают смеси в соответствии с ГОСТ 12801 и ГОСТ 30491.

6.3.4 Устройство слоев оснований и покрытий из эмульсионно-минеральных смесей

6.3.4.1 Область применения эмульсионно-минеральных смесей в конструктивных слоях дорожных одежд та же, что и аналогичных из органоминеральных смесей, приготовленных горячим способом. Однако, технология приготовления смесей, получаемые свойства и время формирования смесей сильно зависят от зернового состава, класса используемой эмульсии, погодно-климатических факторов.

6.3.4.2 Холодные смеси на битумных эмульсиях могут быть различного зернового состава: щебеночные пористые и плотные, гравийные, гравийно-песчаные и песчаные. Смеси, отличающиеся зерновым и минералогическим составом, требуют применения эмульсий различного класса (таблица 11).

Таблица 11 – Класс и количество эмульсии  для приготовления эмульсионно-минеральных смесей

| Смесь | Класс битумных эмульсий | Количество эмульсии, %, в пересчете на битум |
| --- | --- | --- |
| Пористые щебеночные | ЭБК-2, ЭБК-3; ЭБА-2, ЭБА-3; ЭО-В и ЭО в сочетании с ЭБА-2 или ЭБА-3 | 3,5-5,5 |
| Плотные щебеночные | ЭБК-3, ЭБА-3 | 4,5-6,0 |
| Гравийные и гравийно-песчаные | ЭБК-3, ЭБА-3 | Крупнозернистые 3,5-5,0 Мелкозернистые 4,5-6,0 |
| Песчаные | ЭБК-3, ЭБА-3 | Для оснований 5-6 Для покрытий 6-7 |

6.3.4.3 Для обработки минеральных смесей из кислых пород используют катионные эмульсии, обеспечивающие хорошее сцепление эмульгированного битума с поверхностью минеральных частиц и быстрое формирование смеси, а также обратные эмульсии в сочетании с прямыми. В случае применения обратных эмульсий минеральную смесь предварительно обрабатывают  известью.

6.3.4.4 Обработку щебеночных смесей из основных пород можно осуществлять анионными эмульсиями, обеспечивающими хорошее сцепление пленки вяжущего с поверхностью минеральных частиц. При подборе составов пористых и плотных смесей соотношение фракций минеральных зерен определяют в соответствии с кривыми зернового состава. Для обработки смесей, содержащих до 5% частиц мельче 1,25 мм, необходимо применять среднераспадающиеся эмульсии, а при большем содержании указанных фракций – медленнораспадающиеся.

6.3.4.5 Эмульсии, используемые для обработки щебеночных смесей, должны выдерживать испытание на водоустойчивость пленки. Если эмульсия не выдерживает испытания, в смесь необходимо вводить известь (от 1 до 2 % от массы минеральной части). При изготовлении плотных смесей на анионных эмульсиях введение извести в смесь обязательно.

Необходимую концентрацию битумной эмульсии и возможность смешения с нею минеральных материалов определяют в лаборатории перед началом работ.

6.3.4.6 Смеси на битумных эмульсиях готовят в смесителях с принудительным перемешиванием периодического или непрерывного действия, оборудованных дозирующими устройствами для всех компонентов смеси    (в том числе воды). При изготовлении смеси сначала дозируют и подают в смеситель минеральные материалы, затем известь и воду (при необходимости), после чего вводят эмульсию. Длительность перемешивания зависит от состава смеси, свойств эмульсии, типа смесителя и определяется опытным путем. Минеральные материалы и эмульсию не подогревают.

Если смесь готовят с применением обратных эмульсий, то при температуре воздуха ниже 15 0С минеральный материал должен быть нагрет до температуры от 40 до 60 0С, а эмульсия от 60 до 70 0С.

6.3.4.7 Готовые смеси на эмульсиях можно укладывать сразу после приготовления или хранить в штабелях на складе или в валиках на дороге и использовать по мере необходимости. Срок хранения в штабеле пористых смесей не должен превышать четыре месяца; плотных – один месяц; срок хранения смесей в валиках составляет от двух до семи суток (в зависимости от погоды). Время возможного хранения смесей в штабеле определяется опытно-экспериментальным путем.

6.3.4.8  Работы по устройству слоя из смесей, обработанных анионными эмульсиями, следует проводить при температуре воздуха не ниже 100 С, катионными эмульсиями – до 50 С, обратными в сочетании с прямыми – до минус 50 С. Не разрешается укладывать смеси в дождливую погоду во избежание вымывания вяжущего из смеси. Перед укладкой смеси нижележащий слой грунтуют битумной эмульсией в количестве от 0,5 до 0,8 л/м2.

6.3.4.9 Пористые эмульсионно-минеральные слои укладывают асфальтоукладчиком или автогрейдером, плотные, имеющие толщину до 4 см – только асфальтоукладчиком.

6.3.4.10 Уплотняют смеси самоходными катками на пневмошинах или катками с гладкими вальцами. При толщине уплотняемого слоя до 5 см применяют легкие катки, при большей толщине – массой от 10 до 18 т.

После окончания уплотнения плотных, а также пористых смесей на  катионной эмульсии сразу открывают движение транспортных средств. При использовании пористых смесей на анионной эмульсии в сухую теплую погоду движение разрешают в тот же день, ограничивая скорость 40 км/ч и регулируя его по ширине проезжей части. Во влажную прохладную погоду движение закрывают на несколько суток для формирования слоя.

На основаниях из пористых смесей, обработанных эмульсией, устройство покрытия допускается после формирования слоя (через 3-7 дней в зависимости от погодных условий).

6.3.4.11 При производстве работ контролируют: качество приготовления смесей, технологию устройства конструктивного слоя, качество готового слоя.

При изготовлении смеси проверяют свойства исходных материалов и качество готовой смеси. Один раз в смену контролируют точность дозирования минеральных материалов и эмульсии.

У щебня, гравия и песка один раз в 2-3 смены определяют зерновой состав и влажность. В каждой партии эмульсии определяют содержание битума.

Для контроля качества смеси каждую смену отбирают одну-две пробы, изготавливают и испытывают образцы в соответствии с ГОСТами 12801 и 30491. Показатели свойств образцов должны соответствовать требованиям

таблиц 3 и 4.

Качество готового слоя оценивают по физико-механическим показателям кернов или вырубок, отбираемых через месяц после устройства слоя из расчета две пробы на 1 км. Образцы, взятые из слоя, испытывают в переформованном и непереформованном состоянии.

Для непереформованных образцов определяют среднюю плотность, водонасыщение и набухание.

Оставшуюся часть вырубки разогревают, тщательно перемешивают смесь и готовят из нее образцы, которые испытывают на прочность при сжатии и водостойкость.

Степень уплотнения слоя оценивают коэффициентом уплотнения, который вычисляют как отношение средней плотности образцов из покрытия (керн или вырубка) к средней плотности образцов, переформованных из тех же кернов или вырубок. Коэффициент уплотнения  должен быть не менее 0,97.

7  Техника безопасности и охрана окружающей среды

7.1 Общие положения

Организация и выполнение работ в строительном производстве осуществляются при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, в том числе Федерального закона «Об основах  охраны труда  в Российской Федерации» от 17.07.99 т. № 181-ФЗ, а также других нормативных правовых  актов, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. № 399                       «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда».

В развитие и на основе действующего законодательства и других нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих требования по охране и безопасности  труда, Госстроем России разработаны и введены в действие СНиПы 12-03-2001 и 12-04-2002, которые устанавливают единые нормативные требования по управлению охраной труда для строительного производства.

Организации, разрабатывающие и утверждающие техническую  документацию,  должны предусматривать в них решения по безопасности труда. В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспечению охраны труда в организации возлагаются на работодателя. В организации назначаются лица, ответственные за обеспечение охраны труда. Работодатели обязаны перед допуском работников к работе проводить обучение и проверку знаний правил охраны труда и безопасного ведения работ. Работодатель обязан организовать проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда.

7.2 Охрана труда при эксплуатации битумных и эмульсионных баз

К работе на  битумных и эмульсионных базах допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, сдавшие необходимый техминимум по безопасным методам работы и имеющие удостоверение на право управления соответствующими машинами.

Работать на битумоплавильных и эмульсионных установках имеют право только те рабочие, у которых имеются удостоверения на право управления машинами и которые абсолютно здоровы. На работе должна быть аптечка с набором медикаментов и нейтрализующих веществ.

Все работающие на приеме-сливе битума и других органических или химических материалов должны быть обеспечены соответствующими инструментами и приспособлениями. Приспособления и устройства для слива вяжущих материалов должны быть размещены так, чтобы не мешать работе и обеспечивать свободный проход.

При необходимости  очистки или ремонта железнодорожной или автомобильной цистерны спускаться внутрь цистерны могут только те рабочие, которые прошли специальный инструктаж, тренировку и сдали экзамен. По правилам безопасности во время нахождения рабочего в цистерне и до выхода из нее требуется, чтобы у колпака горловины цистерны неотлучно находился дежурный рабочий.

Битум загружают в битумоплавильную установку и рабочие расходные котлы насосом. Битум не должен содержать посторонних примесей и воды. Перемешивать битум в котле вручную категорически запрещается. При вспенивании рекомендуется переливать битум в запасный котел путем перекачки насосом. Разжижать битум бензином, керосином или лигроином разрешается только в емкостях, оборудованных пароподогревом и насосом. При вливании растворителя в котел с разогретым битумом топка должна быть загашена и обеспечено тщательное перемешивание. Во время разжижения битума запрещается курить и применять открытый огонь.

При работе с битумными эмульсиями используются специальные индивидуальные средства защиты. Если эмульсию готовят в закрытом помещении, то обеспечивают его приточно-вытяжной вентиляцией.

Эмульгаторы, едкий натрий и его растворы следует хранить в металлических баках, цистернах с плотно закрывающимися крышками. Кислоту хранят в стеклянных бутылях и переносят к месту приготовления раствора на специальных носилках. При изготовлении раствора кислоты требуемой концентрации следует кислоту добавлять в воду небольшими порциями. Установка для приготовления эмульсий должна быть оснащена аварийными блокировками, обеспечивающими исключение опасных ситуаций, а также сигнализацией.

На случай разлива вяжущего необходимо выполнить обваловку вокруг резервуаров, а уборку площадок от пролива вяжущих следует производить сухим способом с последующим вывозом песка. Для тушения битума используют распыленную пену, воду.

При попадании на кожу лица и рук растворов  эмульгаторов  их смывают сильной струей воды, а затем умывают лицо и моют руки мылом, после чего смазывают вазелином. Соляную кислоту смывают водой и на пострадавший участок накладывают примочку из 2% содового раствора. Битум, попавший на кожу, смывают соляровым маслом, а затем делают примочку из этилового спирта.

7.3 Техника безопасности при производстве работ

Черный щебень,  битум,  активные добавки, органоминеральные смеси по характеру вредности и по степени воздействия на организм человека относятся к малоопасным веществам, соответствуя IV классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Нормы предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу не должны превышать установленных требованиями ГОСТ 17.2.3.02.

Воздух в рабочей зоне  должен удовлетворять требованиям ГОСТ 12.1.005.

До начала работ по устройству слоя необходимо оградить участок работ и направить движение транспортных средств в объезд. При работе в ночное время необходимо осветить участок работ.

Рабочие, обслуживающие машины, должны иметь спецодежду, спецобувь и рукавицы для работы с горячими материалами. Самоходные катки, применяемые для уплотнения слоев, должны быть технически исправны,  оборудованы звуковым сигналом и устройством для смазки вальцов. При одновременной и совместной работе двух или нескольких самоходных машин дистанция между ними должна быть не менее 10 м.

При загрузке бункера асфальтоукладчика горячим щебнем из автомобиля-самосвала воспрещается находиться вблизи его боковых стенок во избежание ожогов. При изменении направления движения катка или укладчика необходимо подать предупредительный сигнал. Запрещается подниматься в кузов автомобиля-самосвала при затрудненной выгрузке материала. Застрявший в кузове материал разрешается выгружать с помощью специальных скребков или лопатой с ручкой длиной не менее 2 м, стоя на земле. Инструмент, применяемый для отделки слоя из горячего черного щебня, должен быть подогрет в передвижной жаровне. Подогревать инструмент на кострах запрещается.

Доставлять бригады рабочих на место работы и обратно следует на автобусе или бортовой машине, специально приспособленной для перевозки людей, оборудованной скамейками, лесенкой и тентом.

Приложение А   Область применения черного щебня и органоминеральных смесей

Основания из черного щебня, устраиваемые по принципу заклинки, можно использовать на дорогах 1-4 категорий, строящихся в 1-5  дорожно-климатических зонах.

Эту же технологию  используют при строительстве покрытий на дорогах 3-4  технических категорий.

Основания, устраиваемые методом пропитки, применяют на дорогах   2-4 категории, строящихся во 2-5 дорожно-климатических зонах. Этот же метод применяют при строительстве покрытий на дорогах 3-4 технических категорий.

Область применения органоминеральных смесей приведена в таблице А1.

Таблица А1 – Область применения органоминеральных смесей

| Вид материала Смеси | Дорожно-климати-ческая зона | Интенсивность воздействия расчетной нагрузки, ед/сут | Конструктивный слой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Покрытие | Основание |  |
|  |  |  |  | верхний слой | нижний слой |
| с жидкими органическими вяжущими | II-V | 350 и менее | + | + | + |
|  |  | 100 и менее | + | – | – |
| с вязкими, в том числе эмульгированными органическими вяжущими | II-V | 2000 и менее | – | – | + |
|  |  | 1000 и менее | – | + | + |
|  |  | 500 и менее | + | + | + |
|  |  | 100 и менее | + | – | – |

Библиография

[1] Пособие по приготовлению и применению битумных дорожных  эмульсий (к СНиП 3.06.03-85), Москва, 1989.

[2] СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве

[3] ДМД  02191.2.020-2008. Рекомендации по приготовлению и применению эмульсионно-минеральных смесей для конструктивных слоев с ускоренным сроком формирования, Минск, 2008.

[4] ВСН 123-77. Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими, Москва, 1978.

[5] Строительство и реконструкция автомобильных дорог: Справ. энцикл. дорожника. Т 1/ А.П. Васильев, Б.С. Марышев, В.В.. Силкин и др.; Под ред. А.П. Васильева. М.: Информавтодор, 2005.

[6] 3-й Международный конгресс по эмульсиям.– Лион, 2002.

[7] Bilingual dictionary: Справочник Colas. – Париж, 2000.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту стандарта «Строительство оснований из черного щебня и органоминеральных смесей»

- Основание для разработки стандарта

Приказ Минрегионразвития №624 и п.16 Программы стандартизации Национального объединения строителей на 2010 – 2011 годы.

- Цели и задачи разработки стандарта

Совершенствование нормативной базы, участие в техническом регулировании дорожно-строительной отрасли, внедрение новых технологий.

3. Данные о стандартизации объекта к началу разработки проекта стандарта

Стандарт разрабатывается впервые.

4. Характеристика объекта стандартизации

В стандарте представлены технологии строительства оснований и покрытий из черного щебня с использованием оптимальных смесей и метода заклинки, а также  органоминеральных смесей на битумных эмульсиях. Рассмотрены  широко применяемые в России технологии строительства с использованием методов  пропитки и смешения на дороге.

- Научно-технический уровень объекта стандартизации

При разработке стандарта использован богатый отечественный опыт по строительству дорожных оснований и покрытий из холодных и горячих органоминеральных смесей, а также устраиваемых методами заклинки, пропитки и смешения на дороге. Помимо широко известных методов в стандарт включена практически  неиспользуемая в настоящее время технология устройства оснований и покрытий из холодного черного щебня на обратной эмульсии.

В стандарте использованы также результаты отечественных и зарубежных научно-исследовательских работ по использованию битумных эмульсий (в основном катионных) при строительстве конструктивных слоев дорожных одежд.

- Технико-экономическая эффективность от внедрения стандарта

Экономический эффект от использования битумных эмульсий в рекомендуемых технологиях  достигается за счет исключения их подогрева при использовании и уменьшения толщины пленок битума при  распаде эмульсий ввиду дисперсности частиц дисперсной фазы. К тому же применение битумных эмульсий при сравнении с горячими смесями  практически исключает технологические ошибки, связанные с нарушением  температурного режима при изготовлении, транспортировке и укладке смесей.

Предлагаемые технологии устройства дорожных оснований и покрытий методами пропитки и смешения на дороге позволяют проводить работы на объектах, удаленных от АБЗ на значительное  расстояние (более 50 км).

7. Предполагаемый срок введения стандарта в действие и предполагаемый срок его действия

Предполагаемый срок введения стандарта в действие – вторая половина 2012 года.

Предполагаемый срок действия стандарта 10–15 лет.

8. Взаимосвязь с другими стандартами

При разработке стандарта использовались следующие нормативно-технические отечественные и зарубежные документы:

ВСН 123-77. Инструкция по строительству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими;

Пособие по приготовлению и применению битумных дорожных эмульсий (к СНиП 3.06.03-85);

ДМД 02191.2.020-2008. Рекомендации по приготовлению и применению эмульсионно-минеральных смесей для конструктивных слоев с ускоренным сроком формирования.

- Источники информации

Федеральный закон РФ об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации.

ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог».

ОДН 216.1.001-2005 «Рекомендации по разработке и применению документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства». 	Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 164-ФЗ «О техническом регулировании».

ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению.

ГОСТ 8.310-90 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная служба стандартных справочных данных. Основные положения.

ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения.

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Общие  положения.

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

ГОСТ Р 1.12-2004  Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения.

ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов.

СТО НОСТРОЙ 1.0. «Система стандартизации Национального объединения строителей. Основные положения»

СТО НОСТРОЙ 1.1. «Система стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты Национального объединения строителей. Порядок разработки, утверждения, оформления, учета изменения и отмены».

- Дополнительные сведения

10.1 Особенности приготовления, формирования, эксплуатационных свойств оснований и покрытий, устраиваемых из черного щебня и методом пропитки

При определении области применения щебеночных слоев, устроенных из черного щебня и способом пропитки, исходили из того, что оба эти способа, при соблюдении установленных норм и правил, обеспечивают таким слоям при равной их толщине примерно одинаковую несущую способность и долговечность. Вместе с тем следует отметить, что обработка в установке обеспечивает  такое равномерное распределение вяжущего по поверхности зерен щебня, которое заведомо недостижимо при пропитке. За счет этого не только снижается расход органического вяжущего, но и достигается более высокая однородность свойств материала в конструктивном слое. Это может обеспечить черному щебню более широкую область применения по сравнению со способом пропитки. В то же время метод пропитки позволяет устраивать конструктивные слои  дорожных одежд хозяйствам, не имеющим собственных АБЗ.

При определении требований к используемому щебню учитывали, что он может иметь заграничное происхождение и, соответственно, не иметь сопроводительных документов на соответствие российскому стандарту. Ограничение же по части устойчивости структуры шлаков, применяемых в данных видах работ, не исключает существования оптимальной области применения шлаков с гидравлической активностью, но в результате формирования в конструктивном слое такой материал может быть более похож по своим свойствам на продукт укрепления неорганическим вяжущим.

Определение области применения щебня при пропитке и в составе черного щебня в зависимости от морозостойкости основано на том, что характер воздействия циклов замораживания и оттаивания на зерна щебня в целом аналогичен тому, которому подвергаются такие зерна в процессе эксплуатации пористого и высокопористого асфальтобетона. Поэтому допустима та же градация по дорожно-климатическим зонам.

Необходимость регулирования концентрации эмульсии вызвана тем, что свойства поверхности зерен щебня влияют на кинетику распада эмульсии и формирования битумных пленок. Пористая поверхность известняковых зерен способна впитать часть воды из эмульсии ещё до окончательного распределения её по поверхности зерен. Это может привести к формированию прерывистых либо неоднородных по толщине пленок вяжущего. Тем же опасно применение эмульсий без подогрева при температуре воздуха ниже 10 оС, так как при таком охлаждении значительно повышается их вязкость. При более высокой температуре воздуха вязкость прямых битумных эмульсий значительно ниже, из-за чего после розлива вяжущее может пропитать не столько крупный щебень, сколько нижележащий слой дорожной одежды. Поэтому следует сначала заполнить пустоты между зернами основной фракции путем расклинцовки и только после этого производить первый розлив эмульсии.

После окончательного распределения прямой эмульсии по поверхности зерен щебня надо принять все меры к её скорейшему распаду.

Качество  обработки щебня органическим вяжущим определяется составом и свойствами обоих компонентов на поверхностях их контакта. Взаимодействие компонентов должно сообщать пленкам водостойкость. Применение методики, изложенной в изменении №2 к ГОСТ 12801-98, не позволяет количественно оценить это важное свойство. Тем не менее «бальная» оценка или сравнение с контрольным образцом определенного вида дает достаточное основание для принятия решения о необходимости введения ПАВ в вяжущее или на щебень.

Качество черного щебня определяется техническими характеристиками узлов асфальтосмесительной установки и соблюдением требований установленного технологического регламента. Контроль параметров приготовления черного щебня из горячей или эмульсионно-минеральной смеси также не представляет технической проблемы на современных АБЗ.  Поэтому при отсутствии серьезных сбоев в  технологии приготовления  обеспечивается однородность распределения органического вяжущего по поверхностям зерен щебня.

Качество слоя из черного щебня определяется количеством содержащегося в нем органического вяжущего. Если его окажется недостаточно для полного обволакивания зерен, утрачивается важное свойство материала – его водостойкость, существенно изменяется участие слоя в восприятии транспортной нагрузки. Превышение  оптимального содержания вяжущего вызывает  его стекание  с черного щебня при транспортировании и слеживаемость при хранении.

Настоящий проект СТО не содержит лабораторной методики определения оптимального количества органического вяжущего в обработанном щебне. Остается определять его опытным путем. При использовании однородного по структуре и свойствам горной породы щебня можно решить эту задачу  на основе анализа внешнего вида черного щебня, его технологических свойств на  этапах приготовления, распределения, уплотнения и эксплуатации.

Задача  корректировки расхода вяжущего становится особо сложной при использовании щебня малопрочных пород, для которых характерна неоднородность по «битумоемкости». В таких условиях полезно измерение значения экспресс-показателя обработанного щебня, отражающего его способность удерживать вяжущее на поверхностях зерен. Известен стандартизированный метод определения показателя стекания вяжущего из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Предлагается использовать метод для анализа черного щебня с тем  изменением, что температура испытания пробы должна соответствовать, приведенной в таблице 6 настоящего проекта СТО.

Применение показателя стекания не отменит необходимости анализа внешнего вида, технологических и эксплуатационных свойств черного щебня, но сделает результаты анализа более объективными и менее зависимыми от неоднородности щебня. Предположительным результатом такого анализа будет решение о регулировании лабораторной службой АБЗ расхода вяжущего данного вида с целью обеспечить заданное оптимальное значение показателя стекания.

В справочной литературе и СНиП 3.06.03-85 имеются разночтения с ВСН 123-77 в  части наибольшей крупности щебня, подлежащего обработке органическим вяжущим в установке для последующего устройства оснований дорожных одежд. Несмотря на то, что весьма незначительная часть асфальтосмесительных установок,  используемых в настоящее время, по своим техническим характеристикам пригодна для выпуска черного щебня фракции 40-70 мм, не следует исключать применение такого материала при технико-экономическом обосновании.

Интенсивность распределения органического вяжущего по поверхностям зерен щебня при перемешивании их в барабанном смесителе в значительной степени определяется крупностью щебня. При обработке более крупного щебня процесс идет быстрее. Смесители принудительного перемешивания более эффективны при изготовлении черного щебня и смесей с наибольшей крупностью до 15 мм.

ПАВ при обработке щебня органическими вяжущими применяют прежде всего для повышение качества материала основания и покрытия. Кроме того, это позволяет ускорить процесс обработки вязкими органическими вяжущими и осуществлять его при менее высоких температурах. Такое влияние добавок ПАВ при использовании жидких вяжущих менее существенно и поэтому не позволяет снизить температуру обработки.

Как правило, продуктом дробления горной породы является щебеночная смесь, выделение из которой узких фракций щебня сопряжено со значительными затратами.  Поэтому в ряде случаев целесообразна обработка такой щебеночной смеси битумной эмульсией в установке и последующее ее использование для устройства чернощебеночных оснований и покрытий. Зерновой состав такой смеси, как правило, не соответствует требованиям к органоминеральным смесям по причине преобладания зерен щебня. При применении обработанных щебеночных смесей нет возможности получить эффект расклинивания, поэтому конструктивный слой из них устраивают за один прием, учитывая при укладке последующую усадку на уплотнение.

10.2 Анализ современного состояния и особенностей применения холодных органоминеральных смесей

Органоминеральные смеси по своим физико-механическим свойствам и расчетным характеристикам несколько уступают асфальтобетонным смесям на вязком битуме. Но большое количество их разновидностей, позволяющее учитывать при проектировании дорожно-климатические условия, нагрузки на дорожную одежду, наличие местных материалов и дорожно-строительной техники дают реальную возможность устройства дорожных одежд на большинстве  дорог 3-5 категорий, составляющих, как известно, более 70% протяженности всех дорог России.

К настоящему времени разработано очень большое количество  различных органоминеральных смесей, отличающихся по составу минеральной части, виду вяжущего, технологии приготовления и укладки, условиям формирования. В настоящем стандарте нашли отражение лишь наиболее распространенные типы смесей. Не упомянуты органоминеральные смеси на битумных пастах (эмульсии на твердом эмульгаторе), успешно применяемые 30-40 лет назад в СССР. Не вошли в стандарт многочисленные смеси на комплексных вяжущих, обладающих,  как правило, бинарной структурой и хорошими физико-механическими характеристиками. Аналогами таких смесей являются грунты, укрепленные двумя вяжущими или вяжущим в сочетании с ПАВ.

Большинство приведенных в стандарте смесей  готовят в смесительных установках, обеспечивающих хорошее их  качество.  Но метод смешения на дороге с использованием жидких битумов и эмульсий  позволяет  дорожным хозяйствам, не имеющим АБЗ, строить дорожные основания и покрытия. Качество смесей в этом случае можно обеспечить за счет использования современных средств перемешивания (фрез) и добавок (известь, цемент, ПАВ).

Значительное место в стандарте занимают холодные органоминеральные смеси на эмульсиях. Эти смеси обладают значительными преимуществами перед горячими смесями за счет исключения нагрева минеральных материалов и вяжущих при изготовлении смесей, возможности перевозить их на большие расстояния и складировать в штабель при необходимости, простоты технологии. Единственный недостаток подобных смесей – длительность их формирования, предопределяемая погодными условиями. Сократить срок формирования смесей на эмульсиях можно за счет подбора минерального остова  с небольшим содержанием мелких фракций, использования катионных битумных эмульсий и активаторов.

Смеси на битумных эмульсиях и приготавливаемые на дороге методом смешения быстро формируются в жаркую и сухую погоду. Повышенная влажность и низкая температура значительно увеличивают срок формирования смесей. Обычно подобные смеси уплотняют  легкими катками, а затем открывают движение транспорта. Такая технология уплотнения слоя зачастую не обеспечивает равномерного уплотнения по всей ширине проезжей части. Хорошего уплотнения слоя можно  добиться путем подкатки его средним или тяжелым катком после испарения воды.

Руководитель разработки:                           В.М. Ольховиков