НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Автомобильные дороги

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

Строительство оснований с использованием

асфальтобетонного гранулята

СТО НОСТРОЙ 2.25.ххх.2-2011

Издание официальное

СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Открытое акционерное общество

«Центр проектной продукции в строительстве»

Москва 2011

Предисловие

СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»

1      РАЗРАБОТАН

Аппаратом Национального объединения строителей

2     ПРЕДСТАВЛЕН  НА

УТВЕРЖДЕНИЕ	   СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»

3      УТВЕРЖДЕН  И	Решением Совета Национального объединения
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ          строителей  от ______ № __

4     ВВЕДЕН	ВПЕРВЫЕ

© Национальное объединение строителей, 2011

© НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», 2011

Содержание

| Введение; IV. 1; Область применения..…………………………………………............; 1. 2; Нормативные ссылки..…………………………………………………; 1. 3 4; Термины, определения и сокращения……………………………… Общие положения.…….....……………....…..................................; 2 3. 5; Свойства материалов.. ………….……………………………………; 5. 6 7 8; Конструирование дорожной одежды..……………………………. Подбор состава смесей.……….……………………………………. Методы испытания асфальтогранулобетона…..………………….; 6 8 10. 9; Технология производства работ.….……..…..………………………; 12. 10; Контроль производства и приёмка работ…………………………………; 14. 10.1; Входной и операционный контроли……………………………….; 14. 10.2; Приёмочный контроль………………………………………………; 15. 11; Техника безопасности при производстве работ и охрана окружа- ющей среды ……..……………………………………………………; 16. Библиография..………………………………………………………………; 17. Приложение А (обязательное) Агрегатный состав асфальтогрануло- бетонных смесей…………………………………………; 18. Приложение Б; (обязательное) Агрегатный состав грунтобетонных смесей……………………………………………………..; 19. Приложение В; (обязательное) Нормативные значения модуля упру- гости конструктивного слоя из укреплённых грунто- бетонных смесей………………………………………….; 20. Приложение Г; (обязательное) Определение прочности при расколе; 21. Приложение Д; (обязательное) Методика определения толщины слоя и качества его уплотнения…..…………………………..; 22. |  |
| --- | --- |
|  | Пояснительная записка…………………………………………………… 25 Введение Настоящий стандарт разработан в рамках Программы стандартизации Национального объединения строителей и направлен на реализацию Градостроительного кодекса Российской Федерации [1], Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» [2], Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». При разработке данного документа использованы результаты исследований, проведённых в РОСДОРНИИ. Стандарт разработан к.т.н. Г.С. Бахрахом с участием Г.С. Горлиной. |  |

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО ОСНОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ГРАНУЛЯТА

Дата введения ____________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на  устройство оснований дорожных одежд с использованием асфальтобетонного гранулята и устанавливает требования к технологии работ, методам подбора смесей и испытаний асфальтогранулобетона.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 9128-2009  Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

ГОСТ 9179-77 Известь строительная. Технические условия

ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

ГОСТ 22245-90  Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

ГОСТ 23558-94  Смеси щебёночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 25607-2009   Смеси щебёночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

ГОСТ 28514-90 Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объёма

ГОСТ 30491-97 Смеси органоминеральные и грунты, укреплённые органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия.

ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия

ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

3 Термины, определения и сокращения

3.1 агрегатный состав асфальтобетонного гранулята: распределение гранул измельчённого старого асфальтобетона по размерам при его сухом или мокром рассеве.

3.2 асфальтобетонный гранулят; (АГ): измельчённый старый асфальтобетон.

3.3 асфальтобетонный лом; (АБ-лом): куски асфальтобетона, образующиеся при разрушении асфальтобетонного покрытия рыхлителем, установленном на бульдозере или автогрейдере, отбойными молотками и др.

3.4 асфальтогранулобетон;  (АГБ):  уплотнённая асфальтогранулобетонная смесь.

3.5 асфальтогранулобетонная смесь; (АГБ-смесь): смесь, состоящая из    асфальтобетонного гранулята в количестве не менее 60% от массы зернистого материала, скелетного материала, органического и/или минерального вяжущего и воды.

3.6 грунтобетон; (ГБ): уплотнённая грунтобетонная смесь.

3.7 грунтобетонная смесь; (ГБ-смесь): смесь, состоящая из    асфальтобетонного гранулята в количестве  менее 60% от массы зернистого материала, грунта, органического и/или минерального вяжущего и воды.

3.8 зернистый материал: смесь, состоящая из асфальтобетонного гранулята и скелетного материала.

3.9 скелетный материал: щебень, песок, песчано-гравийная смесь, щебёночно-песчано-гравийная смесь.

4 Общие положения

4.1 Асфальтобетонный гранулят (АГ) образуется при фрезеровании асфальтобетонного покрытия или при дроблении асфальтобетонного лома (АБ-лома) на дробильно-сортировочной установке. Он имеет непрерывный агрегатный состав (распределение гранул по размерам), который часто  соответствует требованиям, предъявляемым к зерновому составу минеральной части горячих пористых АБ-смесей для нижних слоёв покрытий и оснований по ГОСТ 9128.

4.2 Наибольшее количество АГ получается при ремонте АБ-покрытия или реконструкции автомобильной дороги с использованием «холодных» фрезерных машин.

Если ремонтные работы осуществляют методом холодной регенерации [1], то АГ чаще всего используют на месте или вывозят на другие дорожные объекты, притрассовые складские площадки, асфальтобетонные заводы, площадки со смесительными установками.

4.3  Применение различных минеральных материалов для устройства слоёв основания дорожной одежды при строительстве и реконструкции автомобильных дорог регламентируется СНиП 3.06.03, но в этом документе не предусмотрено использование АГ.

4.4 В зависимости от содержания АГ в материале слоя основания различают асфальтогранулобетонные смеси (АГБ-смеси), где АГ составляет  60 % и более от массы зернистого материала (смесь АГ и необработанного битумом скелетного материала), и грунтобетонные смеси (ГБ-смеси) из крупнообломочного грунта  по  ГОСТ 25100 с содержанием менее 60 % АГ.

4.5 Обычно в АГБ- и ГБ-смеси , кроме зернистого материала,  входят органическое и (или) минеральное вяжущее и вода.

4.6 В зависимости от вида вяжущего, вводимого при приготовлении АГБ-смесей, их подразделяют на следующие типы согласно [1]:

А – без добавления вяжущего;

Э – с добавлением битумной эмульсии;

В – с добавлением вспененного битума;

М – с добавлением минерального вяжущего (обычно цемента или извести);

К – с добавлением комплексного вяжущего (обычно битумной эмульсии и цемента).

4.7 Благодаря наличию в АГ битума, конструктивный слой из него получается более плотным, чем из других минеральных материалов, уплотняемых в холодном состоянии. Чем больше содержание АГ в АГБ- и ГБ-смесях, тем при прочих равных условиях лучше физико-механические свойства конструктивного слоя.

4.8 АГБ и ГБ являются связными материалами, поэтому слои оснований из этих материалов работают на изгиб.

Введение в зернистый материал вяжущего позволяет повысить значения расчётных параметров слоя основания и снизить его толщину или толщину покрытия.

4.9 Для обработки зернистого материала используют вспененный битум, битумную эмульсию, минеральные вяжущие (цемент, известь, активную золу уноса ТЭС и др.) или комплексное вяжущее: органическое плюс минеральное.

5 Свойства материалов

5.1 Содержание зёрен крупнее 5 мм в АГБ-смеси должно быть не менее 45 %.

5.2 Агрегатный состав АГБ-смесей должен соответствовать требованиям таблицы 2 для пористых смесей по ГОСТ 9128 (см. приложение А), а ГБ-смесей – таблице 3 для смеси № С6 по ГОСТ 25607 (см. приложение Б).

5.3 В качестве скелетного материала, входящего наряду с АГ в АГБ- и ГБ-смеси используют щебень по ГОСТ 8267, песок по ГОСТ 8736,  смеси песчано-гравийные по ГОСТ 23735, смеси  щебёночно-гравийно-песчаные или щебёночно-песчаные по ГОСТ 25607  или ГОСТ 23558.

5.4 Вяжущие, используемые для укрепления зернистого материала, должны отвечать соответствующим нормативным документам:

– битумная эмульсия класса ЭБК-3 по ГОСТ Р 52128;

– цемент марки 400 или 300 по ГОСТ 30515;

– известь по ГОСТ 9179.

5.5 Показатели физико-механических свойств АГБ в возрасте 7 суток  должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

5.6 ГБ-смеси, укреплённые органическими вяжущими, должны соответствовать требованиям ГОСТ 30491, а укреплённые минеральными или комплексными вяжущими  ГОСТ 23558.

Т а б л и ц а 1 – Показатели физико-механических свойств АГБ в возрасте 7 суток

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Предел прочности при сжатии при температуре 20 оС, R20, МПа, не менее | 1,7 |
| Водонасыщение по объёму, W, %, не более | 12 |
| Водостойкость, Кв, не менее | 0,6 |

5.7 При испытании кернов из АГБ их водонасыщение не должно превышать 14 %, а коэффициент уплотнения должен быть не ниже 0,97.

6 Конструирование дорожной одежды

6.1 Дорожные основания с использованием смесей из АГБ и ГБ применяют при строительстве автомобильных дорог 1–4 технических категорий.

Конструирование дорожной одежды с АГБ – и ГБ –слоем осуществляют в соответствии с ОДН 218.046-01 [2].

6.2 Значения расчётных параметров АГБ приведены в таблицах 2-4.

6.3 Фактические значения кратковременного модуля упругости АГБ могут отличаться от приведенных в таблице 2. При подборе состава расчётное значение Ер уточняют по формуле:

Е = 630 + 2117 Rр,                                              (1)

где Е – кратковременный модуль упругости при температуре  20 оС, МПа;

Rр – предел прочности на растяжение при расколе при той же температуре, МПа.

Обычно в 7-дневном возрасте значения Rр составляют от 0,25 до 0,35 МПа (типы В и Э) и от 0,35 до 0,40 МПа (тип К).

Уточнённое значение модуля упругости позволяет скорректировать толщину АГБ-слоя или вышележащего слоя покрытия.

Т а б л и ц а  2 – При расчёте по допускаемому упругому прогибу

| Тип смеси | Значения кратковременного модуля упругости Ер, при температуре покрытия, оС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| А | 800 | 550 | 350 | 250 | 210 |
| Э,В | 1200 | 1000 | 700 | 500 | 400 |
| К | 1400 | 1100 | 900 | 700 | 500 |
| М | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 |

Т а б л и ц а 3 –  При расчёте на   растяжение при изгибе

| Тип смеси | Значения характеристик |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кратковременный модуль упругости Ер, МПа | Среднее сопротивление растяжению при изгибе, Ro, МПа | m | A |
| А | 900 | 2,50 | 2,5 | 9,0 |
| Э, В | 2200 | 5,65 | 3,8 | 6,5 |
| К | 2400 | 6,53 | 4,0 | 6,3 |
| М | 2400 | 6,00 | 3,8 | 8,0 |

Т а б л и ц а 4 – При расчёте на длительную нагрузку

| Тип смеси | Значения Ер, МПа, при температуре покрытия, оС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 30 | 40 | 50 |
| А | 250 | 225 | 200 | 190 |
| Э, В | 300 | 250 | 220 | 200 |
| К | 360 | 320 | 280 | 250 |
| М | 380 | 340 | 300 | 270 |

6.4 Значения расчётных параметров ГБ принимают как для укреплённых щебёночно-гравийно-песчаных смесей по таблицам П 3.4, пункт 1, и П 3.6, пункт 1, ОДН 218.046-01 [2] (см. приложение В).

6.5 Толщина АГБ-слоя не должна превышать 20 см из-за трудности уплотнения. При бóльшей толщине АГБ укладывают в два слоя.

7 Подбор состава смесей

7.1 Подбор состава АГБ начинают с определения вида и количества добавляемого к АГ скелетного материала.

Необходимость добавления скелетного материала возникает в следующих случаях:

–  не выполняются требования пунктов 5.1 и 5.2 настоящего стандарта для АГ;

– имеющегося в наличии количества АГ недостаточно для получения слоя основания требуемой по проекту толщины;

– АГ содержит избыточное количество вяжущего.

Вид скелетного материала указан в пункте 5.3.

7.2 Выбирают тип смеси из перечисленных в пункте 4.6. При этом руководствуются следующими соображениями.

Наиболее предпочтительным является тип К, так как он обеспечивает более высокие физико-механические показатели АГБ и быстрое формирование слоя. Вместе с тем он дороже остальных типов и ограничивает время нахождения смеси в рыхлом состоянии из-за схватывания цемента.

Применение смесей типов В и Э обеспечивает одинаковые физико-механические показатели АГБ, но смеси с эмульсией дороже и требуют более длительного времени для формирования слоя. Смеси  типа В предусматривают наличие у изготовителя устройства для вспенивания битума.

Недостатком смесей типа М является появление в АГБ-слое усадочных трещин, которые потом провоцируют появление отражённых трещин в покрытии.

7.3 При использовании смесей типа К, включающих цемент, его содержание ограничивают 2 % от массы зернистого материала во избежание усадочного растрескивания.

7.4 Подбор состава АГБ осуществляют в соответствии с ОДМ [1], а ГБ – в соответствии с ГОСТ 23558, ОДМ [3] и Пособием [4].

7.5 В смеси со вспененным битумом или битумной эмульсией при содержании в них менее 4 % зёрен мельче 0,071 мм, включая цемент, добавляют минеральный порошок.

7.6 АГБ-смеси в лабораторных условиях готовят в соответствии с пунктами 7.7-7.11 ОДМ [1]. Влажность зернистого материала до введения вяжущего доводят до 2 %.

7.7 Цилиндрические образцы для определения физико-механических свойств АГБ диаметром 71,4 мм изготавливают на прессе под давлением 7 МПа. В процессе прессования излишек воды удаляется через зазор между нижним пуансоном и формой.

7.8 При назначении дозировки воды различают «влажность смеси при перемешивании» Вп и «влажность смеси при уплотнении» Ву (оптимальная влажность).

Влажность Вп определяют визуально. Для этого несколько навесок по 200 г высушенного зернистого материала смешивают с заданным количеством цемента, добавляют разное количество воды, перемешивают, добавляют эмульсию или разжиженный битум и снова перемешивают.

Вп – это та наименьшая влажность, при которой вяжущее равномерно распределяется в смеси без образования сгустков, и после высыхания смесь имеет равномерную тёмно-серую или тёмно-коричневую окраску.

Для определения оптимальной влажности Ву готовят смеси с разным содержанием цемента, эмульсии, воды, после чего формуют образцы. Оптимальной считается влажность, при которой плотность скелета образца достигает максимального значения.

7.9 Для определения оптимального количества  органического вяжущего, добавляемого в АГБ-смесь, готовят три смеси с 2 % цемента и добавлением 2,0, 2,5 и 3,0 % эмульсии или 1,0, 1,5 и 2,0 % вспененного битума (всё сверх 100 % зернистого материала).

Вместо вспененного вязкого битума можно использовать нагретый до рабочей температуры битум марки БНД 130/200. Его получают разжижением вязкого  битума  марки  БНД 60/90  техническим керосином в количестве   от 12 до 16 % .

Оптимальным является содержание эмульсии или вспененного битума, при котором показатель R20 имеет максимальное значение.

Часто с увеличением содержания битума прочность АГБ снижается. В этом случае предпочтение следует отдать составу, обеспечивающему более высокое значение плотности скелета образцов.

7.10 Из подобранной смеси изготавливают образцы для определения физико-механических показателей АГБ.

8 Методы испытания асфальтогранулобетона

8.1 Образцы АГБ испытывают в возрасте 7 суток. Перед испытанием их высушивают до постоянного веса.

8.2 Среднюю плотность АГБ γ при подборе состава определяют с погрешностью 0,01 г/см3 по формуле:

γ = gо /V,                                                (2)

где gо – масса сухого образца, взвешенного с погрешностью 1 г на воздухе;

V – объём образца.

Объём образца V с погрешностью 1 см3 вычисляют по формуле:

V = hS – 6,                                              (3)

где h – среднее значение высоты образца из четырёх замеров штангенциркулем в точках, равноотстоящих друг от друга по окружности образца, с погрешностью 0,01 см;

S – торцевая площадь образца, равная 40 см2;

6 см3 – ориентировочная разница между объёмами, определёнными геометрическим и гидростатическим методами.

8.3 Среднюю плотность образцов подобранного состава определяют гидростатическим методом в соответствии с разделом 7 ГОСТ  12801.  Далее определяют водонасыщение  и предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии в соответствии с разделами 13 и 15 того же ГОСТ. Время выдерживания образцов в вакуум-приборе и затем при атмосферном давлении 30 минут.

8.4 Прочность при сжатии и водостойкость определяют по                           разделам 15 и 19 ГОСТ  12801.

8.5 Предел прочности на растяжение при расколе Rр, полученный при испытании кернов, отобранных из слоя основания, позволяет оценить результат, полученный на дороге. Методика испытания изложена в приложении Г.

8.6 Степень уплотнения АГБ-слоя оценивают по отношению значений средней плотности керна и отформованного образца из АГБ-смеси, отобранной с того же участка.

9 Технология производства работ

9.1 АГБ-смесь готовят в стационарном или полустационарном смесителе принудительного действия. Преимуществом полустационарной установки является возможность её размещения вблизи объекта строительства, что сокращает дальность возки смеси.

9.2 АГ может поступать из разных источников и отличаться по составу. При существенном различии партии АГ складируют раздельно в виде конусов или призм высотой до 2 м. При большей высоте АГ подвержен слёживанию в жаркую погоду.

Слежавшийся АГ должен быть пропущен через специальный измельчитель, который разминает крупные куски, но не дробит гранулы.

9.3 В смеситель загружают в установленной лабораторией пропорции АГ из разных штабелей, скелетный материал, воду, минеральный порошок (при необходимости), цемент, эмульсию и перемешивают. Затем вводят недостающее количество воды и окончательно перемешивают.

9.4 Приготовленную смесь транспортируют к месту укладки автосамосвалами и укладывают асфальтоукладчиком слоем заданной толщины.

9.5 После укладки АГБ-слоя асфальтоукладчиком с включённым вибротрамбующим брусом толщина рыхлого слоя уменьшается примерно на 25 %, а после окончательного уплотнения – ещё от 5 до 7 %.

9.6 Уплотнение слоя толщиной более 15 см  производят в следующем порядке:

– для предварительного уплотнения комбинированный или гладковальцовый каток массой от 10 до 14 т делает 3-4 прохода по одному следу без вибрации, затем 4-6 проходов с максимальной амплитудой вибрации и 4-6 проходов с минимальной амплитудой;

– для основного уплотнения комбинированный или гладковальцовый каток массой от 16 до 20 т делает 4-6 проходов по одному следу без вибрации, 4-6 проходов с максимальной амплитудой вибрации и 4-6 проходов с минимальной амплитудой;

– для заключительного уплотнения комбинированный каток или каток на пневмошинах массой от 16 до 20 т делает 4-6 проходов.

9.7 Уплотнение слоя толщиной до 15 см  производят в следующем порядке:

– вибро- или комбинированный каток массой от 6 до 8 т делает 3-4 прохода  без вибрации и 3-4 прохода с вибрацией;

– комбинированный или гладковальцовый каток массой от 10 до 16 т делает 3-5 проходов;

– каток на пневмошинах массой от 16 до 20 т делает 4-6 проходов.

9.8 Об окончании процесса уплотнения судят по отсутствию следа после прохода вальца катка или по стабилизации показаний прибора с лёгким падающим грузом.

9.9 Подсыпку обочин следует выполнять до укладки АГБ-слоя, чтобы обеспечить упор при уплотнении смеси.

9.10 При использовании в составе АГБ цемента весь технологический процесс от приготовления смеси до её уплотнения должен быть закончен не позднее, чем за 3 часа.

9.11 Движение транспорта открывают сразу после окончания работ.

9.12 Устройство покрытия или поверхностной обработки с использованием вспененного битума можно выполнять уже на следующий день, а при использовании битумной эмульсии – после высыхания АГБ до влажности, не превышающей 2 %.

9.13 Перед укладкой покрытия поверхность АГБ-слоя подгрунтовывают эмульсией ЭБК-1 с технологическим перерывом 2-4 часа в зависимости от погодных условий.

9.14 В случае дождя АГБ-слой быстро впитывает воду и в водонасыщенном состоянии подвержен ускоренному износу под воздействием транспорта. Если устройство замыкающего слоя откладывается, поверхность АГБ-слоя необходимо обработать битумной эмульсией и присыпать дроблённым песком.

10 Контроль производства и приёмка работ

10.1 Входной и операционный контроль

10.1.1 При входном контроле устанавливают соответствие качества добавляемых к АГ материалов требованиям,  указанным в разделе 5 настоящего стандарта не реже одного раза в 10 смен.

10.1.2 Операционный контроль приготовления смесей включает проверку норм расхода компонентов смеси и её качества не реже одного раза в смену.

С места проведения работ отбирают образцы смеси и отвозят в лабораторию в ёмкости ли пакете, исключающем испарение воды.

В соответствии с разделом 8 определяют влажность смеси и после изготовления из неё образцов – среднюю плотность, водонасыщение, прочностные показатели, водостойкость, толщину слоя и качество уплотнения.

Последние два показателя определяют по методике, изложенной в приложении Д.

10.2 Приёмочный контроль

10.2.1 При осуществлении приёмочного контроля проверяют соответствие фактических значений проектным. Объём измерений должен быть не менее 20% объёма измерений при операционном контроле.

10.2.2 Оценивают модуль упругости уложенного слоя на расстоянии 1 м от кромки проезжей части дороги.

Общий модуль упругости дорожной конструкции измеряют либо на поверхности  регенерированного слоя, либо на поверхности замыкающего слоя.

Модуль упругости слоя определяют расчётом по ОДН [2]. Испытание проводят в соответствии с ОДН [5]. Полученное значение должно быть не ниже расчётного, принятого при проектировании.

10.2.3 Качество уложенного слоя оценивают по результатам испытаний кернов. Их отбирают через 14 суток после укладки слоя в количестве не менее трёх на 1000 м2.

По кернам определяют толщину слоя, плотность,  прочность при расколе и коэффициент уплотнения (см. раздел  8).

10.2.3 Оценку ровности поверхности в продольном направлении осуществляют в соответствии с п.14.5 СНиП 3.06.03.

10.2.4 Оценку качества выполненных работ производят в соответствии с приложением 2 СНиП 3.06.03 для оснований и покрытий дорожных одежд.

11 Техника безопасности при производстве работ и охрана

окружающей среды

11.1 К работе допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

11.2 При работе агрегатов по приготовлению смесей и устройству слоя основания необходимо соблюдать требования, изложенные в СНиП 12-03 и СНиП 12-04.

11.3 При проведении работ должны соблюдаться требования Инструкции ВСН 8-89 [6].

Библиография

| [1] | Отраслевой дорожный методический документ | Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог способами холодной регенерации, Москва, РОСАВТОДОР, 2002 |
| --- | --- | --- |
| [2] | Отраслевые дорожные нормы ОДН 218.046-01 | Проектирование нежёстких дорожных одежд, Москва, Росавтодор, 2001 |
| [3] | Отраслевой дорожный методический документ | Руководство по грунтам и материалам, укреплённым органическими вяжущими, Москва, Росавтодор, 2003 |
| [4] [5] [6] | Пособие по строительству покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов из грунтов, укреплённых вяжущими материалами, к СНиП 3.06.03-85 и СНиП 3.06.06-88,Москва, Союздорнии, 1990 Отраслевые дорожные нормы ОДН 218.1.052- 2002; Оценка прочности нежёстких дорожных одежд (взамен ВСН 52-89), Москва, Росавтодор, 2003. Ведомственные Инструкция по охране природной строительные нормы среды при строительстве, ремонте и ВСН 24-88 содержании автомобильных дорог, Москва, Минавтодор РСФСР, 1989 |

Приложение А

(обязательное)

Агрегатный состав асфальтогранулобетонных смесей

В процентах по массе

| Размер агрегатов, мм, мельче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | 0,071 |
| 90-100 | 75-100 | 64-100 | 52-88 | 40-60 | 28-60 | 16-60 | 10-60 | 8-37 | 5-20 | 2-8 |

Приложение Б

(обязательное)

Агрегатный состав грунтобетонных смесей

В процентах по массе

| Размер агрегатов, мм, крупнее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 | 2,5 | 0,63 | 0,16 | 0,05 |
| - | 0-5 | 0-20 | 40-60 | 60-80 | 70-85 | 75-85 | 85-95 | 93-97 | 95-100 |

Приложение В

(обязательное)

Нормативные значения модуля упругости конструктивного слоя из укреплённых грунтобетонных смесей

| № п.п. | Вид вяжущего | Нормативные значения модуля упругости, Е, МПа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жидкие органические вяжущие или вязкие, в т.ч. вспененные и эмульгированные | 450 |
| 2 | То же, совместно с минеральными вяжущими | 950 |
| 3 | Цемент | 1000 |

Приложение Г

(обязательное)

Определение прочности при расколе

Лабораторный образец или керн испытывают по образующей при скорости холостого хода поршня 50 мм/мин и температуре 20 оС. В отличие от  ГОСТ 12801, образец при испытании помещают между прокладками из фанеры, аргалита, пластика длиной не менее длины образца, шириной от 10 до 15 мм и толщиной от 3 до 5 мм. Их закрепляют по концам образца кусочками пластилина.

Предел прочности при расколе Rр, МПа, вычисляют по формуле:

Rр = 6,37Р / (dh),                                            (Г1)

где Р – разрушающая нагрузка, кН;

d и h – диаметр и высота образца соответственно, см.

Приложение Д

(обязательное)

Методика определения толщины слоя и качества его уплотнения

После окончательного уплотнения смеси определяют среднюю плотность АГБ или ГБ  методом замещения объёма по аналогии с            ГОСТ 28514.

В слое   на полную его толщину проделывают две лунки диаметром около 25 см на расстоянии от 1 до 2 м друг от друга, отбирают из них материал, помещают его в ёмкость или пакет, исключающий  испарение влаги, и перевозят в лабораторию.

Пробы высушивают до постоянного веса и определяют их массы  с погрешностью 1 г.

Объёмы лунок определяют с использованием  пескозагрузочного аппарата или баллонным плотномером ПБД-КМ.

Допускается упрощённый способ определения объёма лунки с использованием кольца и воронки [9]. Их  устанавливают на лунке, как показано на рисунке А1. Лунку и кольцо заполняют песком.

Среднюю плотность γ в г/см3 вычисляют по формуле (Д1):

γл=PV-Vо   ,       гсм3                                                    γ=P/(V-Vo),                                                (Д1)

где P ‒ масса смеси, взятой из лунки, г;

V – объём сухого песка, необходимого для заполнения лунки и кольца, см3;

Vо – объём кольца, см3.

Толщину слоя определяют по глубине лунки.

Рисунок Д1  Схема определения объёма лунки методом

засыпки её песком: 1 – лунка; 2 – кольцо; 3 – воронка

ГОСТ Р УДК 625.76.089.2 ОКС 93.080.20 ОКП 57 1840 Ключевые слова: асфальтобетонный гранулят; асфальтогранулобетонная смесь; основание дорожной одежды

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту стандарта

«СТРОИТЕЛЬСТВО ОСНОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ГРАНУЛЯТА»

(Вторая редакция)

1 Основание для разработки стандарта

Основанием для разработки стандарта является п. 25.1 Приказа Межрегионразвития № 624 и п.16 Программы стандартизации Национального объединения строителей на 2010-2011 гг.

Согласно последней, стандарт относится к Части 7 «Строительство оснований с использованием асфальтобетонного гранулята.

2 Цели и задачи разработки стандарта

Совершенствование нормативной базы, участие в техническом регулировании дорожно-строительной отрасли, внедрение новых технологий, обеспечивающих снижение стоимости дорожного строительства.

3 Данные о стандартизации объекта к началу разработки проекта

стандарта

В основных нормативных документах по строительству оснований дорог СНиП 2.05.02 [1] и СНиП 3.06.03 [2] упоминание об АГ отсутствует.

Первый в России методический документ по применению АГ в слое основания при проведении ремонтных работ был разработан автором в 1996-1997 гг. в РОСДОРНИИ и издан только в 2002 г. [3].  Этот документ базировался на зарубежных руководствах и накопленном к этому времени отечественному опыту. Технология повторного использования АГ предусматривала измельчение холодным способом существующего асфальтобетонного покрытия и укрепление АГ в едином процессе при помощи специальной машины – стабилизёра (метод холодной регенерации дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием).

Разрабатываемый стандарт предусматривает приготовление смесей с АГ для нового строительства в стационарных смесителях.

4 Характеристика объекта стандартизации

Обычно слой основания изготавливают из необработанного битумом скелетного материала согласно СНиП [2]. Если к нему добавить АГ, то до определённого содержания в смеси этой добавки  строительно-технические свойства слоя из уплотнённой смеси будет определять необработанный материал. АГ начнёт проявлять себя, когда гранулы начнут контактировать между собой. При некотором содержании АГ из него возникнет матрица, включающая зёрна  необработанного материала. Условно было принято в качестве граничного содержания АГ  60 %. В этом случае мы будем иметь дело со слоем из связного материала, который работает на изгиб. Этот материал был назван асфальтогранулобетоном (АГБ).

При меньшем содержании АГ смесь можно рассматривать как крупнообломочный грунт по ГОСТ 25100. Добавление в такую смесь вяжущего позволяет после уплотнения также получить материал работающий на изгиб. По аналогии этот материал назван грунтобетоном (ГБ).

Основные требования к АГБ, методы подбора состава и испытания заимствованы из документа [3], хотя и претерпели некоторые изменения с учётом накопленного опыта.

Что касается ГБ, то требования к нему соответствуют требованиям, предъявляемым к укреплённым грунтам.

Главной особенностью требований к АГБ является отличие уплотняющей нагрузки при изготовлении лабораторных образцов от принятых в ГОСТ 12801-98. В документе [3] указана нагрузка 7 МПа. Это связано с тем, что на дороге не удаётся достигнуть плотности АГБ, получаемой в лабораторных условиях при более высоких нагрузках.

Преимуществом предлагаемого стандарта перед другими аналогичными документами является включение в него расчётных параметров, позволяющих конструировать дорожную одежду со слоем АГБ.

В 2009-2010 гг. на пяти км автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» при капитальном ремонте был устроен слой основания из смеси, содержащей 80 % АГ и укреплённой от 2,0 до 3.3 % цемента и от 2,0 до 2,6 % битумной эмульсии. С предложением использовать АГ вышел подрядчик, так как после фрезерования старого покрытия и укрепления  обочин оставался большой объём АГ, который проектировщик предлагал вывезти в отвал. Смесь готовили в полустационарной смесительной установке КМА-200 (ФРГ). При подборе состава и производстве работ использовали документ [3].

5 Научно-технический уровень объекта стандартизации

Вопросом повторного использования асфальтобетона автор начал заниматься в начале 80-х годов. Результаты собственных исследований и накопленный за время до конца 90-х годов отечественный и зарубежный опыт нашли отражение в документе [3].

В США вопросами повторного использования АГ занимается Ассоциация по регенерации и восстановлению асфальта (ARRA). В 2001 г. она выпустила руководство [4]. В 2002 г. в Варшаве состоялся международный конгресс по вопросу повторного использования асфальтобетона, на котором от России выступал автор. Соответствующие материалы опубликованы в документах [5,6]. Все эти материалы учтены при разработке стандарта.

При разработке требований к АГБ  использованы представления автора о влиянии  структуры на физико-механические свойства, изложенные в работе [7].

Эффективность конструктивного слоя оценивается его вкладом в прочность дорожной одежды – модулем упругости. Назначая толщину АГБ-слоя, проектировщик оперирует табличным значением модуля упругости, а достигнутая в процессе строительства прочность определяется фактическим значением модуля упругости АГБ-слоя. На практике этого не делают из-за трудоёмкости процесса. В стандарте предложена формула, позволяющая оценить модуль упругости АГБ-слоя по результатам испытания образцов на раскол [8].

О научно-техническом уровне выполненной работы можно судить по публикациям и патентам автора (22 статьи и 3 изобретения).

6 Технико-экономическая эффективность от внедрения стандарта

Отличие технологии устройства слоя основания, рассматриваемой в предлагаемом стандарте, от общепринятой технологии заключается только в использовании в смеси АГ. Если сравнивать слои основания, устроенные из необработанного щебня методом заклинки (традиционный метод) согласно СНиП [2] и из АГ	, то экономический эффект в последнем случае обусловлен двумя факторами.

Тонна необработанного щебня стоит (без НДС) 511 руб. в ценах 2009 г. [17], а АГ– 440 руб. в ценах 2008 г. [18] (раздел 4.07. Продукция асфальтобетона и асфальтобитумная). С учётом разницы в плотностях (2,0 т/м3 для слоя из щебня и 2,14 т/м3 для слоя из АГ) только это удешевляет стоимость 1 м2 слоя основания на 7 %.

Если принять модули упругости слоя основания, соответственно, 400 и 800 МПа, то по прогибу конструкция со слоем из необработанного щебня толщиной 20 см эквивалентна конструкции со слоем из АГ толщиной 16 см.

В этом случае экономия составит 37,7 руб./м2  или 18 %.

7 Предполагаемый срок введения стандарта в действие и

предполагаемый срок его действия

Предполагаемый срок введения стандарта в действие  2012 г.

Специальных мероприятий по внедрению стандарта не требуется.

Срок действия стандарта должен быть ограничен пятью годами, так как за это время возможно усовершенствование технологии.

8 Взаимосвязь с другими стандартами

Рассматриваемый стандарт входит в группу разрабатываемых стандартов НОСТРОЙ по СТО «Устройство оснований дорожных одежд».

Список использованных источников

1 СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги /Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 52 с.

2 СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги/ Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 111 с.

3 Методические  рекомендации  по  восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог способами холодной  регенерации / Росавтодор. – М.: Информавтодор, 2002. – 56 с.

4 Basic asphalt recycling manual / U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration, ARRA.  Annapolis, MD 21401 USA PUB: NHIO 1-022, 2001. – 189 р.

5 Cold  in-place  recycling  of  pavements  with  emulsion  or foamed  bitumen: Draft   Guidelines. Part II. Version  2-3 A  May  2002:  Seminar   on    road   pavement   recycling,  Warsaw, 10-11 October  2002  /  World   Road  Association  –  PIARC, Technical  committee  «Road  Pavements». – Warsaw: Printed by the Road and Bridge Research Institute, 2002. – P. 1-55.

6 Cold  in-place  recycling  of  pavements  with  cement: Draft   Guidelines. Part I. Version  August  2002:  Seminar   on    road   pavement   recycling,  Warsaw, 10-11 October  2002  /  World   Road  Association  –  PIARC, Technical  committee  «Road  Pavements». – Warsaw: Printed by the Road and Bridge Research Institute, 2002. – P. 1-55.

7 Бахрах Г.С. Влияние структуры асфальтогранулобетона на его свойства // Автомоб. дороги: Науч.-техн. информ. сб. / Инфрмавтодор. – М., 2001. – Вып. 3 С. 1-35.

8 Бахрах Г.С. Ремонт дорожных одежд методом холодной регенерации (Достижения и проблемы) // Новости в дор. деле: Науч.-техн. информ. сб. / ФГУП "ИНФОРМАВТОДОР". – М., 2005. – Вып. 1. – С. 1-17.

9 Бахрах Г.С. Свойства асфальтогранулобетона (АГБ) – продукта холодной регенерации дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием // Науч.-техн. информ. сб. / Инфрмавтодор. – М., 1999. – Вып. 12.– 32 с.

10 Бахрах Г.С. Методы испытания асфальтогранулобетона и технические требования к нему / ТРУДЫ ГП РОСДОРНИИ. Вып. 10. – М.: Фирма «Вёрстка», 2000. – С. 115-122.

11 Бахрах Г.С. Влияние структуры асфальтогранулобетона на его свойства // Автомоб. дороги: Науч.-техн. информ. сб. / Инфрмавтодор. – М., 2001. – Вып. 3 С. 1-35.

12 Бахрах Г.С. Технологические особенности холодной регенерации дорожных одежд нежёсткого типа // Автомоб. дороги: Науч.-техн. информ. сб. / Инфрмавтодор. – М., 2001. – Вып. 3 С. 36-60.

13 Холодная регенерация асфальтобетонных слоёв дорожных одежд с добавленим расплава вязкого битума. – Сб. // Дороги и мосты / Труды ГП РОСДОРНИИ; Вып. 11. – М.: Фирма «Вёрстка», 2003. – С. 152-168.

14 Бахрах Г.С. Стратегия ремонта дорожных одежд нежёсткого типа в условиях ограниченного финансирования // Дороги России ХХI века. – 2005. – № 1. – С. 78-81.

15 Бахрах Г.С., Ольховиков В.М., Страхов А.С., Бахрах М.Г. Способ регенерации асфальтобетона дорожного покрытия. Авторск. свид. СССР      № 1807029, опубл. в бюлл. № 13, 07.04.93, приоритет 06.06.90 г.

16 Бахрах Г.С. Способ холодной регенерации слоёв дорожной одежд (варианты). Патент РФ № 2232841, опубл. в бюлл. № 20, 20.07.04, приоритет 29.01.03 г.

17 Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен, ССЦ 81-2009-1/2 для Московского региона, Часть 4: Бетонные, железобетонные и керамические изделия, нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы. – М., январь-февраль 2009. – Выпуск № 1/2.

18 Каталог текущих цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве по объектам, расположенным на территории Московской области / ГУМО «МОСОБЛЭКСПЕРТИЗА». – М., август 2008. – Выпуск № 3.

Руководитель разработки                               Г.С. Бахрах