НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Автомобильные дороги

УСТРОЙСТВО ОБСТАНОВКИ ДОРОГИ

НАНЕСЕНИЕ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

СТО НОСТРОЙ 2.25.20.2-2011

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Общество с ограниченной ответственностью «МАДИ плюс»

Москва 2011

Предисловие

1  РАЗРАБОТАН                          Обществом с ограниченной

ответственностью   «МАДИ плюс»

| 2 ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ 3 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ 4 ВВЕДЁН | Аппаратом Национального объединения строителей Решением Совета Национального Объединения строителей от ВПЕРВЫЕ |
| --- | --- |

Содержание

Введение	IV

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	4

4 Организация работ по нанесению разметки	8

5 Правила нанесения дорожной разметки и материалы, применяемые при

производстве работ	9

5.1 Состав технологического процесса	9

5.2 Нанесение предварительной разметки	9

5.3 Подготовка поверхности дорожного покрытия	10

5.4 Нанесение разметки из краски	11

5.5 Нанесение разметки из термопластика	15

5.6 Нанесение разметки из холодного пластика	19

5.7 Нанесение разметки из полимерных лент	22

5.8 Нанесение световозвращающегося материала	23

5.9 Нанесение фрикционного материала	24

5.10 Нанесение структурной и профилированной разметки 	25

5.11 Нанесение вертикальной дорожной разметки 	25

6  Контроль соответствия требованиям к производству работ	26

Библиография	30

Введение

Настоящий стандарт разработан в рамках Программы  стандартизации Национального объединения строителей и направлен на реализацию Градостроительного кодекса Российской Федерации [1], Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» [2], Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [3], приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» [4].

В стандарте изложены общие правила выполнения работ по нанесению дорожной разметки с использованием различных материалов.

Стандарт разработан на основе  изучения опыта нанесения дорожной разметки с применением действующих нормативных документов и зарубежных норм.

Авторский коллектив: к.т.н., доцент Бочкарев В.И., к.т.н., профессор Залуга В.П. (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет).

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Устройство обстановки дороги

НАНЕСЕНИЕ   ДОРОЖНОЙ

РАЗМЕТКИ

Общие технические требования

Installation of roаd furniture

Application of roаd marking

General technical requirement

Дата введения

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на материалы и оборудо-вание, применяемые для устройства дорожной разметки, и устанавливает общие требования к проведению работ при нанесении разметки на асфальтобетонные и цементобетонные покрытия.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 166086 (ИСО3599-76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия

ГОСТ 7251-77 Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой основе. Технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 10597-87 Кисти и щётки малярные. Технические условия

ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия

ГОСТ 17142-78 Гигрометры кулонометрические. Общие технические условия

ГОСТ 21631-76 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия

ГОСТ 23382-78 Гигрометры пьезосорбционные. Общие технические условия

ГОСТ 25644-96 Средства моющие синтетические. Общие технические требования

ГОСТ 25696-83 Горелки газовые инфракрасного излучения. Общие технические требования и приёмка

ГОСТ 28243-96 Пирометры. Общие технические требования

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 29231-91 Шнуры. Технические условия

ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

ГОСТ  Р 50971-96  Технические   средства  организации  дорожного движения. Световозвращатели дорожные.  Общие технические требования. Правила применения

ГОСТ Р 51256-99 Технические  средства  организации  дорожного движения. Разметка дорожная. Типы, основные параметры. Общие технические требования

ГОСТ Р 51666-2000 Фрезы дорожные холодные самоходные. Общие технические условия

ГОСТ Р 52289-2004 Технические  средства  организации  дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования

ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний

ГОСТ Р 53170-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. Технические требования

ГОСТ Р 53171-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. Методы контроля

ГОСТ Р 53172-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования

ГОСТ Р 53173-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки.  Микростеклошарики. Методы контроля

ГОСТ Р 54306-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Технические требования

ГОСТ Р 54307-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Методы испытаний

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве Ч.1 Общие требования

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве Ч.2 Строительное производство

3 Термины и определения

3.1 вертикальная дорожная разметка: Символы и линии на дорож-ных сооружениях и элементах обустройства дорог (опорах и пролетных строениях путепроводов, мостов и тоннелей, бордюрах, сигнальных столбиках, дорожных ограждениях и т.п.), наносимые для повышения их видимости участниками движения с целью предупреждения возможного наезда на них транспортных средств.

3.2 гидравлический (безвоздушный) метод: Способ нанесения разметки с использованием краски путем подачи материала через специальные форсунки под высоким давлением за счет гидравлического сжатия, создаваемым  гидронасосом поршневого или диафрагменного типа.

3.3 горизонтальная дорожная разметка (далее по тексту – размет-ка): Система линий, символов и других обозначений на проезжей части дороги, предназначенных для постоянного оптического информирования участников движения об условиях движения по дороге.

3.4 гравитационный метод:  Способ нанесения разметки с использо-ванием термопластика или холодного пластика путем вытекания материала под собственным весом через щелевое отверстие каретки при движении разметочной машины.

3.5 координаты цветности: Характеристика цвета разметки в колориметрической системе МКО 1931 г. по ГОСТ Р 51256.

3.6 коэффициент дневной видимости:  Характеристика видимости дорожной разметки водителем из транспортного средства в светлое время суток при рассеянном солнечном свете или в темное время суток при наличии искусственного освещения дороги (по ГОСТ Р 52289 этот показатель имеет наименование «светоотражение при диффузном дневном или искусственном освещении»).

3.7 коэффициент световозвращения: Характеристика видимости разметки водителем из транспортного средства в темное время суток при освещении ее фарами транспортного средства.

3.8 коэффициент яркости: Характеристика видимости разметки в светлое время суток при наблюдении в направлении, перпендикулярном плоскости ее расположения.

3.9 краска (эмаль) (далее по тексту – краска): Композиционный материал, который в исходном виде представляет собой жидкую суспензию пигмента и минеральных наполнителей в растворе полимерного связующего с включением технологических и функциональных добавок.

П  р и м е ч а н и е - Максимальная крупность  частиц минерального наполнителя в красках, как правило, не превышает 50 мкм, в некоторых случаях – до 100 мкм. По типу растворителя различают краски с органическим растворителем и краски на водной основе. По способу отверждения краски могут быть однокомпонентными – образующими пленку на дорожном покрытии только за счет испарения жидкой фазы, а также двух- и более компонентные – отверждаемые за счет химической реакции, происходящей при смешивании компонентов в определенном порядке и соотношении, при этом химическая реакция может происходить при взаимодействии с компонентами атмосферы. По температуре при нанесении краски подразделяют на обычные, наносимые при обычной температуре воздуха и краски, требующие разогрева до 60-80ºС перед нанесением для достижения достаточной текучести  материала.

3.10 микростеклошарики: Прозрачные частицы стекла  сферической формы, применяемые в качестве световозвращающих элементов для дорожной разметки с целью обеспечения ее ночной видимости в свете фар автомобилей.

3.11 пневматический (аэрозольный) метод: Способ нанесения разметки с использованием краски путем подачи материала через   форсунки под давлением воздуха, создаваемым компрессором, с образованием аэрозольного факела на выходе из форсунок.

3.12 полимерная лента для дорожной разметки: Готовые формы разметки в виде полосы (в рулонах) или фрагментов символов разметки из полимерного материала.

П р и м е ч а н и е   - Полимерные ленты классифицируют по следующим признакам: по наличию световозвращающих и фрикционных элементов в материале и на его поверхности, по наличию поверхностного растра (профилю поверхностного слоя), по наличию клеевого слоя и защитной подложки на нижней поверхности ленты.

3.13 предварительная разметка:  Линии, выполненные из краски в виде периодических точек диаметром от 3 см до 7 см с расстоянием между ними от 1,0 м до 3,0 м, или нитевидной полосой, или иными символами, фиксирующими проектное положение линий разметки, по которым ориентируются при нанесении разметочного материала.

3.14 профилированная разметка:  Горизонтальная дорожная размет-ка из термопластиков или холодных пластиков, нанесенная сплошным слоем, имеющим периодические выступы или другие, специально созданные неровности на поверхности линии.

П р и м е ч а н и е - Профилирование улучшает ночную видимость разметки при наличии влаги на поверхности  (во время дождя), а также создает шумовой эффект при большой высоте выступов.

3.15 спрей-метод:  Метод нанесения разметки с использованием термопластика или холодного пластика путем пневматического или гидравлического  напыления.

П р и м е ч а н и е – Термопластик наносят пневматическим методом путем подачи материала через форсунки разметочной машины под давлением воздуха, создаваемым компрессором, с образованием аэрозольного факела на выходе из форсунок. Холодный пластик наносят гидравлическим методом путем подачи материала через форсунки под высоким давлением за счет гидравлического сжатия, создаваемым гидронасосом поршневого или диафрагменного типа.

3.16 структурная разметка:  Горизонтальная дорожная разметка из термопластиков или холодных пластиков, нанесенная не сплошным слоем, а отдельными фрагментами (каплями) в пределах заданной ширины линии. П  р и м е ч а н и е  - Предназначена для улучшения ночной видимости разметки при наличии влаги на поверхности (во время дождя), а также для повышения сцепления колеса автомобиля с линией разметки.

3.17 термопластик: Композиционный материал, который в исходном виде представляют собой порошковую смесь компонентов, или литые объемные элементы (брикеты, гранулы и т.п.) из остывшего расплава материала, или плоские готовые формы разметки (фрагменты символов и линий) из остывшего расплава материала.

П р и м е ч а н и е  - В состав термопластиков входят: термопластичная смола (смесь смол), пигмент, минеральные наполнители, технологические и функциональные добавки. Максимальная крупность частиц минерального наполнителя термопластиков может составлять до 1,5 мм. При разогреве (с перемешиванием) до высокой температуры (от 140 ºС до 210ºС в зависимости от типа смолы) термопластик переходит в текучее состояние, при котором из него формируют линию разметки. Отверждение происходит за счет снижения подвижности полимерных цепочек при остывании материала.

3.18 функциональная долговечность: Период времени, в течение которого разметка отвечает требованиям данного стандарта, а ее разрушение или износ по площади не влияет на восприятие участниками движения заложенной информации.

3.19 холодный пластик для дорожной разметки:  Композиционный материал, который в исходном виде представляет собой текучую суспензию основных компонентов и отдельно прилагаемый отвердитель.

П р и м е ч а н и е  - В состав основного материала входит: термореактивная смола (смесь смол), пигмент, минеральный наполнитель, технологические и функциональные добавки. Максимальная крупность частиц минерального наполнителя холодных пластиков может составлять до 1,5 мм. Отверждение холодных пластиков происходит за счет химической реакции поперечной сшивки полимерных цепочек при смешивании компонентов в определенном порядке и соотношении.

3.20 экструдерный метод: Способ нанесения разметки с применением термопластика путем подачи материала через щелевые отверстия под давлением, создаваемым шнековым механизмом.

4 Организация работ по нанесению разметки

4.1 Работы по нанесению дорожной разметки производят на основании разработанного проекта организации движения, включающего схему дорожной разметки.

На основе проекта рекомендуется составить календарный график выполнения работ с учетом приоритета дорог и технического состояния покрытия.

В соответствии с календарным графиком следует уточнить комплектность оборудования, его техническое состояние и укомплектованность разметочных бригад специалистами.

4.2 Дорожное покрытие, на которое наносят разметку, должно соответствовать требованиям п.3.1 ГОСТ Р 50597. В случаях, когда состояние покрытия не соответствует этим требованиям, решение о целесообразности проведения работ принимается до начала нанесения разметки.

4.3 Обустройство мест производства работ необходимыми техническими средствами рекомендуется проводить с учётом методических рекомендаций «Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ» [5], «Инструкции по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» ВСН 37-84 [6], «Временных технических требований к горизонтальной дорожной разметке городских магистралей и улиц, Правила нанесения и демаркировки» ВН-01-01 [7], «Рекомендаций по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом» [8].

4.4 При планировании работ по нанесению дорожной разметки безопасность труда рабочих следует обеспечивать с учётом требований СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве  4.1 Общие требования и СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве 4.2 Строительное производство, а организацию строительных работ – с учётом требований СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.

5 Правила нанесения дорожной разметки и материалы,

применяемые при производстве работ

5.1 Состав технологического процесса

5.1.1 Технологический процесс нанесения разметки включает следующие группы работ:

- нанесение предварительной разметки;

- подготовка поверхности дорожного покрытия;

- нанесение основного разметочного материала (краски, термоплас-тика, холодного пластика, полимерной ленты);

- нанесение микростеклошариков или смеси микростеклошариков с фрикционным материалом на поверхность основного разметочного материала;

- обеспечение мероприятий по недопущению движения транспорта по нанесенным линиям дорожной разметки на время их формирования.

5.2 Нанесение предварительной разметки

5.2.1 Предварительную разметку дорожного покрытия производят вручную или с использованием специальных устройств, входящих в комплект разметочных машин.

5.2.2 Нанесение предварительной разметки вручную начинают с выноса на дорожное покрытие контрольных точек линий разметки (начала и конца линий, положения линий в поперечном профиле), заложенных в проекте организации движения. Для измерений используют рулетку по ГОСТ 7502. Точки фиксируют краской или меловыми засечками. Затем по контрольным точкам укладывают (натягивают) шнур, изготовленный по ГОСТ 29231, и краской с помощью кистей, изготовленных по ГОСТ 10597, наносят линии или «точки» предварительной разметки, ориентируясь по положению уложенного шнура.

5.2.3 Линии предварительной разметки, параллельные нанесенным вручную могут быть нанесены с помощью разметочной машины с установленным на ней телескопическим кронштейном с маркером предварительной разметки. Расстояние между следящим устройством разметочной машины и маркером устанавливают равным расстоянию между параллельными линиями разметки. Оператор разметочной машины в движении ориентирует следящее устройство по нанесенной линии предварительной разметки, в это время маркером наносится параллельная ей линия.

5.2.4 На цементобетонных покрытиях при попадании продольной линии дорожной разметки на продольный шов ее следует наносить рядом со швом по п.6.1.4 ГОСТ 52289 не ближе, чем на 5 см от него.

5.3 Подготовка поверхности дорожного покрытия

5.3.1 Дорожное покрытие при нанесении разметки должно быть сухим и очищенным от загрязнений.

5.3.2 Загрязнение на покрытии дороги должно быть очищено, исполь-зуя для этого поливомоечную машину (промывка и очистка щеткой) или специальную машину, оснащенную комбинацией щеточного и воздуходувного оборудования. При очистке дорожного покрытия с использованием поливомоечной машины перед нанесением разметочного материала необходимо дождаться высыхания покрытия.

5.3.3 При наличии влаги на дорожном покрытии, его следует просу-шить перед нанесением разметки с использованием газовых  горелок инфракрасного излучения по ГОСТ 25696 или другого подобного оборудования.

5.3.4 При наличии остатков  старой  разметки  их удаление  (демаркировку дорожного покрытия)  следует предусматривать в следующих  случаях:

- при несоответствии старой разметки утвержденной схеме организации движения;

- при суммарной толщине слоев старой и новой разметки, превышающей предельно допустимое по п.4.3  ГОСТ Р 51256 значение (6 мм).

5.3.5 Перед нанесением новой разметки сохранившиеся элементы старой разметки следует удалить с использованием фрезерных механизмов, изготовленных по ГОСТ 51666, или с применением другого оборудования, допускающего срезку асфальтобетонного покрытия на глубину не более 2,0 мм, рекомендуемую в п.8.3.2 «Временных технических требований к горизонтальной дорожной разметке городских магистралей и улиц» ВН 01-01 [7].

5.4 Нанесение разметки и краски

5.4.1 Краски для дорожной разметки должны соответствовать требованиям п. 5.1 ГОСТ Р 52575, но для применения рекомендуются материалы классов не ниже В7, НВ2 и ВВ3 по ГОСТ Р 52575.

5.4.2 Нанесение краски следует производить при температуре и относительной влажности воздуха, а также температуре дорожного покрытия, которые соответствуют требованиям, указанным производите-лем в инструкции по применению материала.  Рекомендуемая температура покрытия при нанесении краски должна быть не ниже +15ºС, а относительная влажность воздуха - не более 85%. Для измерения температуры покрытия применяют пирометры по ГОСТ 28243, а для измерения влажности воздуха – гидрометры по ГОСТ 17142 и ГОСТ 23382.

5.4.3 Однокомпонентные краски следует наносить на сухое и чистое дорожное покрытие.

П р и м е ч а н и е - Многокомпонентные краски химического отверждения допускается наносить на влажное покрытие при наличии   в инструкции по применению материала  правил его нанесения.

5.4.4 Нанесение разметки из краски осуществляют методами пневматического (аэрозольного) или гидравлического (безвоздушного) распыления. При использовании многокомпонентных красок используют разметочные машины, оснащенные оборудованием, включающим устройства для смешивания компонентов.

При использовании аэрозольного оборудования рекомендуется применять краски по ГОСТ Р 52575 класса УВ3 по условной вязкости, а при использовании безвоздушного оборудования –  краски класса УВ2 по условной вязкости и класса СП2 по степени перетира (по ГОСТ Р 52575).

5.4.5 Технология нанесения разметки из краски включает следующие операции: перемешивание краски и её заправка в ёмкость разметочной машины; подготовка разметочной машины к работе; ограждение места производства работ; нанесение краски на дорожное покрытие; установка ограждающих и направляющих устройств, защищающих разметку от наездов автомобилей до полного высыхания материала; снятие ограждения.

5.4.6 Перемешивание краски в ёмкости следует выполнять с использованием деревянных палок. При наличии в краске трудноразмешиваемого осадка, не позволяющего обеспечить однородность материала перемешиванием, рекомендуется приостановить использование данного материала.

5.4.7 Заправку рабочих ёмкостей разметочной машины рекомендуется производить с процеживанием материала через сито с сеткой №05 по ГОСТ 6613.

5.4.8 Подготовка самоходной разметочной машины к работе осуществляется в соответствии с инструкцией производителя машины и включает следующие операции: установка рабочего агрегата и места оператора на нужную, правую или левую, сторону машины в зависимости от вида наносимой линии (при наличии такой возможности на машине) и соответствующая регулировка следящего устройства; установка на разметочной машине и на машинах прикрытия требующихся дорожных знаков; заправка рабочих емкостей разметочным материалом; установка на компьютере машины требуемого расхода разметочных материалов или регулировка расхода под требуемое значение при отсутствии такой функции на компьютере; установка на оборудовании требуемой ширины линии разметки; установка на компьютере машины типа наносимой линии; пробное нанесение линии длиной от 50 м до 100 м.

5.4.9 Рабочий агрегат и рабочее место оператора (при возможности их регулировки) устанавливают таким образом, чтобы при нанесении линии разметочная машина перемещалась по проезжей части в направлении потока, движущегося по данной полосе движения. Положение визира следящего устройства разметочной машины устанавливают таким образом, чтобы при прямом движении машины оно совпадало с осью наносимой линии (положением форсунки).

5.4.10 При отсутствии функции задания расхода материала в компьютере разметочной машины расход рекомендуется регулировать давлением краски (воздуха) и скоростью движения разметочной машины, а также заменой форсунки на форсунку с другим размером отверстия.

5.4.11 Ширину наносимой линии разметки в агрегатах безвоздушного нанесения следует регулировать подъемом или опусканием форсунок. При замене форсунки на форсунку с другим размером отверстия, следует заново отрегулировать расход материала, а затем ширину линии.

5.4.12 На разметочной машине оборудованной агрегатами пневматического типа ширина линий разметки должна быть задана регулированием положения форсунки в горизонтальной плоскости, а равномерность толщины наносимого материала должна быть обеспечена регулированием высоты расположения форсунки.

5.4.13 При использовании разметочной машины, оборудованной компьютером, тип наносимой линии (сплошная или прерывистая) и длина штрихов-интервалов для прерывистых линий должны задаваться на бортовом компьютере машины.

5.4.14 При нанесении продольных линий разметки с использованием самоходных разметочных машин машинист (или водитель и оператор) должен ориентировать следящее устройство по нанесенной линии предварительной разметки или по сохранившейся линии старой разметки при ее обновлении.

5.4.15  При нанесении линий разметки ручным способом  (применя-ется для символьной и поперечной разметки) следует использовать шаблоны (трафареты), изготовленные из оцинкованной  листовой стали   толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм по ГОСТ 14918, листов из алюминиевых сплавов толщиной от 1,0 мм до 2,0 мм по ГОСТ 21631, линолеума толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм по ГОСТ7251, которые создают путём вырезания из листа элемента разметки.

5.4.16 Шаблон укладывают на дорожное покрытие, предварительно установив и зафиксировав мелом положение линии символа разметки.

5.4.17 Краску в границах выреза в шаблоне наносят равномерным слоем с помощью краскораспылителя, входящего в комплект разметочной машины, веерообразными движениями от края шаблона к центру.

5.4.18 Защиту нанесенных материалов от наезда на них автомобилей следует выполнять в соответствии с рекомендациями п.4.3.

5.5 Нанесение разметки из термопластика

5.5.1 Термопластики для дорожной разметки должны соответствовать требованиям п.5.2 ГОСТ Р 52575.

5.5.2 Нанесение термопластика следует производить при температуре и относительной влажности воздуха, а также температуре дорожного покрытия, которые соответствуют требованиям, указанным производи-телем в инструкции по применению материала. Рекомендуемая, температура покрытия при нанесении  термопластика должна быть не  ниже +10ºС, а относительная влажность воздуха не более 85%. Температуру покрытия следует определять с использованием пирометра по ГОСТ 28243, а влажность воздуха с помощью гигрометра по ГОСТ 17142 или ГОСТ 23382.

5.5.3 Термопластик следует наносить на сухое и чистое дорожное покрытие.

5.5.4 Для нанесения разметки из термопластика с помощью самоход-ных разметочных машин следует применять оборудование, работающее с использованием гравитационного и экструдерного методов  или спрей-метода.

При выборе марки термопластика следует учитывать возможность его использования с применяемым типом технологического оборудования, что, как правило, отмечено в инструкции по применению материала.

Символьную разметку, а также и линии разметки, из термопластика наносят вручную из готовых форм материала.

5.5.5 Технология механизированного нанесения разметки из термо-пластика включает следующие операции: подготовка маточного котла и котла разметочной машины к плавлению материала; загрузка и плавление термопластика; подготовка разметочной машины; ограждение участка работ в соответствии с п.4.3; нанесение термопластика на дорожное покрытие с обеспечением прикрытия разметки от наездов для отверждения материала; снятие ограждения.

П р и м е ч а н и е  -  Маточные котлы предназначены для заблаговременного приготовления расплава большого количества термопластика (от 1,0 м3 до 2,0 м3) с целью периодической дозаправки расплавом котла разметочной машины, имеющего ёмкость до 0,5 м3. Маточные котлы устанавливают либо в кузове машины, буксирующей прицеп с разметочной машиной, либо на грузовой платформе.

5.5.6 Котлы  при подготовке к работе должны быть очищены от остатков материала с использованием водных растворов синтетических моющих средств по ГОСТ 25644 и у котлов должна быть проверена  исправность разогревающего и перемешивающего устройств.

5.5.7 При приготовлении расплава термопластика следует строго соблюдать температурный режим, продолжительность операции разогрева и перемешивания (включения перемешивающего устройства), указанные производителем в инструкции по применению материала.

5.5.8 Подготовка самоходной разметочной машины к работе включает следующие операции: установка рабочего агрегата и места оператора на нужную, правую или левую, сторону машины в зависимости от вида наносимой линии (при наличии такой возможности на машине) и соответствующая регулировка следящего устройства; установка требующихся дорожных знаков на разметочной машине и на машинах прикрытия; заправка котла машины расплавом термопластика; регулиров-ка расхода термопластика под требуемое значение; установка на оборудовании требуемой ширины линии разметки; установка на компьютере машины типа наносимой линии; пробное нанесение линии.

5.5.9 Рабочий агрегат и рабочее место оператора (при возможности их регулировки) устанавливают таким образом, чтобы при нанесении линии разметочная машина перемещалась по проезжей части в направлении потока, движущегося по данной полосе движения. Положение визира следящего устройства разметочной машины устанавливают таким образом, чтобы при прямом движении машины оно совпадало с осью наносимой линии разметки.

5.5.10 Заправку котла разметочной машины  следует выполнять  путем слива расплава материала из маточного котла. Во избежание попадания инородных предметов, а также комков разметочного материала, слив расплава рекомендуется производить через сито с сеткой № 2,5 по ГОСТ 6613.

5.5.11 Расход материала при нанесении линии следует отрегулировать следующими способами:

- на гравитационном оборудовании (каретке) – изменением скорости движения машины;

- на экструдерном оборудовании – изменением ширины раскрытия щелевой заслонки, частоты вращения шнека, скорости движения разметочной машины;

- на спрей-оборудовании – изменением давления воздуха,  создаваемого компрессором разметочной машины, скорости движения разметочной машины,  заменой форсунки на форсунку с другим размером отверстия.

5.5.12 Толщина линии разметки при использовании гравитационной и экструдерной технологии должна составлять от 3,0 мм до 5,0 мм, а при спрей-технологии – от 1,0 мм до 2,0 мм.

5.5.13 Ширину наносимой линии разметки задают:

- на гравитационном оборудовании –установкой каретки, имеющей фиксированное отверстие;

- на экструдерном оборудовании – фиксированием необходимой ширины на бортовом компьютере разметочной машины, обеспечивающим автоматическое открытие или закрытие сегментных заслонок механизма;

- на спрей-оборудовании -  изменением высоты форсунок или путем замены форсунки на форсунку с другим размером отверстия.

5.5.14 Пробное нанесение линий разметки из термопластика длиной от 50 м до 100 м выполняют с применением листовых подкладок, изготовленных из оцинкованной листовой стали толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм по ГОСТ 14918, линолеума толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм по ГОСТ 7251 или листов из алюминиевых сплавов толщиной от 1,0 мм до 2,0 мм по ГОСТ 21631.

5.5.15 При нанесении продольных линий разметки с использованием самоходных разметочных машин машинист (или водитель и оператор) ориентируют следящее устройство по нанесенной линии старой разметки при ее обновлении или по точкам предварительной разметки при отсутствии старой разметки.

5.5.16 При нанесении линий разметки из термопластика вручную (применяется, как правило, для символьной разметки), используют готовые формы – допускается использовать фрагменты символов и линий из термопластика, изготовленные в заводских условиях по ГОСТ Р 53170.

5.5.17 Из фрагментов выкладывают на дорожном покрытии символ (линию) разметки, предварительно установив и зафиксировав мелом его положение. Затем материал разогревают до плавления с использованием инжекторных газовоздушных горелок, газовых линеек - разогревателей, или другим подобным оборудованием и ожидают, когда после остывания до температуры 40ºС материал затвердеет.

5.5.18 При разогреве готовых форм следует следить, чтобы материал был расплавлен на всю толщину слоя, и не допускать перегрев (горение) термопластика, контролируя его температуру с помощью пирометров по ГОСТ 28243.

5.5.19 При нанесении разметки из термопластика следует предусмат-ривать защиту нанесенной линии от наездов колес автомобилей на период остывания слоя материала с использованием направляющих конусов и вех в соответствии с п.4.3.

5.6 Нанесение разметки из холодного пластика

5.6.1 Холодные пластики для дорожной разметки должны соответствовать требованиям п.5.3 ГОСТ Р 52575.

5.6.2 Нанесение холодного пластика следует производить при температуре и относительной влажности воздуха, а также температуре дорожного покрытия, которые соответствует требованиям, указанным  производителем  в инструкции по применению материала. Температуру покрытия следует определять с помощью пирометров по ГОСТ 28243, а влажность воздуха с помощью гидрометров по ГОСТ 17142 и ГОСТ 23382.

5.6.3 Холодный пластик следует наносить на сухое и чистое дорожное покрытие.

П р и м е ч а н и е  - В случаях, предусмотренных в инструкции производителя холодного пластика, допускают его нанесение и на влажное дорожное покрытие.

5.6.4 Выбор технологии нанесения холодного пластика следует выполнять с учетом  марки используемого разметочного материала,  способа внесения в материал отвердителя и способа перемешивания компонентов материала.

5.6.5 Для нанесения разметки из холодного пластика с помощью самоходных разметочных машин допускается применять оборудование, работающее с использованием гравитационного и экструдерного методов или спрей-метода.

П р и м е ч а н и е  - Разметочные машины для нанесения холодного пластика  должны иметь устройства для перемешивания компонентов и устройства для быстрой очистки (промывки) технологической линии машины на участке прохождения перемешанного материала.

5.6.6 Символьную разметку, а также линии разметки  из холодного пластика, наносят вручную с использованием специальных шаблонов (трафаретов), изготовленных в соответствии с требованиями п.5.4.15.

5.6.7 Технологические операции при механизированном нанесении холодного  пластика, в основном, аналогичны операциям, выполняемым при использовании термопластиков (п.5.5.5), за исключением операций, связанных с приготовлением расплава материала.

5.6.8 При использовании  двухкомпонентного холодного пластика, в котором отвердитель в виде порошка вводят в основную массу материала в соотношении 1:50, рекомендуется применять гравитационный метод нанесения разметки.

5.6.9 Для обеспечения равномерного перемешивания компонентов холодного пластика порошок-отвердитель следует вводить в ёмкость, в которой содержится основная масса материала, порциями в соответствии с инструкцией производителя материала.

5.6.10 После достижения требуемой в инструкции производителя материала длительности перемешивания компонентов холодного пластика смесь следует вылить в каретку разметочной машины и нанести линию до полной выработки материала в каретке.

5.6.11 После опустошения каретки следует очистить её от невыра-ботанного материала и заполнить  новым материалом.

5.6.12 При вынужденной остановке машины на длительный период материал следует удалить из каретки и промыть её водным раствором синтетических моющих средств по ГОСТ 25644.

5.6.13 Спрей-технологию нанесения холодного пластика рекоменду-ется применять для многокомпонентных материалов, в которых соотношение двух жидких выходящих компонентов составляет от 1:1 до 1:5, а также для двухкомпонентного холодного пластика, в котором отвердитель в жидком виде вводят в основную массу материала в соотношении, близким к 1:20, с использованием разметочных машин, оснащенных двумя емкостями для разных компонентов и двумя гидронасосами для их подачи.

П р и м е ч а н и е  - Смешивание компонентов в этом случае производят либо в смесителе, расположенном перед форсункой, либо путем одновременной подачи двух компонентов из двух форсунок в заданном соотношении и в одном направлении.

5.6.14 При применении спрей-технологии следует не допускать схватывания материала в технологическом оборудовании и емкостях разметочной машины, своевременно выполняя очистку машины.

5.6.15 При нанесении линий разметки из холодного пластика вручную (применяется, как правило, для символьной разметки) используют   двухкомпонентный холодный пластик, в котором отвердитель в виде порошка вводят в основную массу материала в соотношении порядка 1:50.

5.6.16 При нанесении символа (линии) разметки предварительно устанавливают его положение на дорожном покрытии, зафиксировав мелом ключевые точки. Затем по ключевым точкам производят оклейку контура линии с использованием бумажной самоклеющейся малярной ленты. После подготовки смеси (внесения отвердителя и перемешивания) материал выливают на покрытие в пределах трафарета и равномерно разравнивают шпателем с небольшим нахлестом на малярную ленту. Затем посыпают поверхность микростеклошариками в количестве, определяемым контрактом и аккуратно снимают малярную ленту, обеспечивая ровные края линии.

5.6.17 Символы разметки, выполняемые с использованием холодного пластика, можно наносить также с использованием шаблонов, применяемых для ручной разметки краской (п.5.4.15).

5.6.18 При нанесении разметки из холодного пластика предусматри-вают защиту нанесенной линии от наездов колес автомобилей на период схватывания слоя материала с использованием направляющих корпусов и вех в соответствии с п.4.3.

5.7 Нанесение разметки из полимерных лент

5.7.1 Полимерные ленты для дорожной разметки должны соответствовать требованиям раздела 6  ГОСТ Р 54306.

5.7.2 Для разметки следует использовать полимерные ленты, имеющие клеевой слой на нижней поверхности и фотометрические характеристики (коэффициент яркости, коэффициент световозвращения и коэффициент дневной видимости), соответствующие требованиям п.6.2.1 ГОСТ Р 52289 в зависимости от дорожных условий.

Нанесение разметки из полимерной ленты следует производить методом ее втапливания в свежеуложенный неостывший слой дорожного покрытия или методом наклеивания.

5.7.3 Технологию втапливания полимерных лент применяют при укладке нового верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Полимерную ленту рекомендуется укладывать на свежеуложенное асфальтобетонное покрытие, имеющее температуру от 50ºС до 65ºС при температуре воздуха не менее 20ºС, с использованием специального механизма – аппликатора или вручную, а затем укатывать дорожным катком массой до 2,0 т (от 2 проходов до 4 проходов в направлении раскатывания ленты).

П р и м е ч а н и е  - Предварительная разметка в этом случае должна быть выполнена  на горячем дорожном покрытии в процессе его укатки, а схема  ограждения места производства работ  должна соответствовать  схеме, применяемой при укладке асфальтобетонного покрытия.

5.7.4 Технология наклеивания полимерных лент включает следующие операции: ограждение участка работ в соответствии с п.4.3; нанесение валиком на покрытие специального клея; укладка на подготовленную поверхность полимерной ленты; прикатка ленты ручным катком или другим методом, указанным в технической документации производителя материала; снятие ограждения.

5.7.5 Полимерную ленту можно наклеивать на сухое и чистое  асфальтобетонное покрытие, состоящее из плотного мелкозернистого асфальтобетона или песчаного асфальтобетона.

Приклеивание полимерных лент к дорожным покрытиям из щебеночно-мастичного материала, дорожным покрытиям, состоящим из обработанного битумом щебня или гравия, а также к дорожным покрытиям, на которых выполнена поверхностная обработка щебнем, обработанным битумом, не допускается из-за плохой адгезии ленты к шероховатым поверхностям дорожных покрытий.

5.8 Нанесение световозвращающего материала

5.8.1 В качестве световозвращающего материала для обеспечения видимости разметки в темное время суток применяют микростеклошарики, соответствующие требованиям разделов 5 и 6 ГОСТ Р 53172.

5.8.2 Нанесение микростеклошариков на поверхность линий разметки проводят в автоматизированном режиме специальным пневматическим распределителем, входящим в комплект разметочных машин.

5.8.3 Перед началом работы микростеклошарики через сито с сеткой №2 по ГОСТ 6613 засыпают в емкость разметочной машины. Если микростеклошарики потеряли сыпучесть из-за попадания влаги, их нельзя использовать без предварительного просушивания до достижения легкосыпучего состояния.

В процессе работы разметочной машины микростеклошарики под давлением воздуха через форсунку, расположенную позади устройства, формирующего основной разметочный материал, наносят на поверхность линии разметки.

Расход микростеклошариков регулируют давлением воздуха в распределителе, а ширину россыпи – высотой расположения форсунки.

5.8.4 При ручном нанесении дорожной разметки микростеклошарики также наносят вручную или с использованием специальных ручных пневматических пистолетов.

5.9 Нанесение фрикционного материала

5.9.1 Нанесение фрикционного материала на линии горизонтальной дорожной разметки с целью повышения сцепления шин автомобиля с поверхностью разметки рекомендуется выполнять в местах, определённых по контракту.

5.9.2  В качестве фрикционного материала для повышения сцепления колес автомобиля с линией разметки применяют частицы дробленных светлых прочных горных пород (например, кварца с твердостью по Шору от 7 ед. до 8 ед.) размером от 0,5мм до 1,0 мм, имеющих коэффициент яркости по ГОСТ 52575 не ниже 70%.

5.9.3 Фрикционные материалы используют в смеси с микростекло-шариками в количестве до 25% массы последних.

5.9.4 Нанесение смеси микростеклошариков с фрикционным матери-алом производят аналогично нанесению микростекоршариков (п.5.8.2 – 5.8.4).

5.10 Нанесение структурной и профилированной разметки

5.10.1 Структурную и профилированную разметку выполняют из термопластиков и холодных пластиков с применением экструдерной или гравитационной технологии нанесения.

5.10.2 Для нанесения структурной разметки в виде капель с приме-нением экструдерной технологии применяют разметочную машину, содержащую вращающийся перфорированный барабан, расположенный перед щелевыми заслонками.

Для нанесения профилированной разметки с применением гравитационной технологии  применяют разметочную машину, имеющую в задней части каретки перемещающуюся заслонку, периодически поднимающуюся для локального увеличения толщины линии разметки.

5.10.3 Технология производства работ и требования к разметочным материалам при нанесении структурной и профилированной разметки должны быть аналогичны технологиям и требованиям, изложенным в п. 5.5 для термопластиков и в 5.6 для холодных пластиков.

5.11 Нанесение вертикальной дорожной разметки

5.11.1 Вертикальную дорожную разметку выполняют из красок белого и черного цвета, соответствующих требованиям п.5.1 ГОСТ Р 52575.

5.11.2 Вертикальную дорожную разметку наносят вручную, аналогично п.5.4.15 настоящего стандарта.

6 Контроль соответствия требованиям к производству работ

6.1 Контроль соответствия требованиям к производству работ по нанесению разметки подразделяют на 4 стадии: входной, операционный, приемочный и эксплуатационный [9].

6.2 Входной контроль проводят для подтверждения соответствия качества красок, термопластиков, спрей-пластиков и холодных пластиков требованиям ГОСТ Р 52575, качества штучных форм разметки требованиям ГОСТ Р 53170, качества микрошариков требованиям ГОСТ Р 53172,  качества полимерных лент требованиям ГОСТ Р 54306.

Испытания материалов для разметки проводят с соблюдением требований следующих стандартов:

- ГОСТ Р 52576 – для красок, термопластиков, холодных пластиков, спрей-пластиков;

- ГОСТ Р 53171 – для  штучных форм разметки;

- ГОСТ Р 53173 – для микростеклошариков;

- ГОСТ Р 54307 – для полимерных лент.

Ориентировочный объем входного контроля должен составлять не менее: для краски – 1 проба 2,0 кг на 20т; для термопластика – 1 проба 3,0 кг на 100т; для холодного пластика – 1 проба 3,0 кг на 50т; для полимерной ленты – 1 проба 0,5 м2 на 1000 м2; для микростеклошариков – 1 проба 1,0 кг на 20т.

При получении в результате испытаний неудовлетворительных результатов проводят повторный отбор пробы и испытания, результаты которых считают окончательными.

6.3 Операционный контроль проводят с целью оценки соответствия:

- погодных и температурных условий нанесения разметочного материала, а также состояния дорожного покрытия требованиям производителя материала;

- расхода материала (толщины нанесения) и геометрических характеристик наносимой разметки техническим требованиям.

Операционный контроль выполняет подрядная  организация, но для отладки режимов нанесения разметки она может привлечь специалистов испытательных лабораторий.

Результаты операционного контроля отражают в журнале производства работ, куда включают следующие показатели:

- температура и влажность воздуха;

- тип и состояние поверхности дорожного покрытия;

- температура поверхности дорожного покрытия;

- температура наносимого материала (для термопластиков);

- толщина наносимого слоя материала.

Для проведения операционного контроля рабочие бригады должны быть оснащены следующим оборудованием: термометры по ГОСТ 28498 (для измерения температуры воздуха; пирометры по ГОСТ 28243 для измерения температуры) дорожного покрытия и  расплава термопластика; гигрометры по ГОСТ 17142 и ГОСТ 23382 для измерения влажности воздуха; штангенциркуль по ГОСТ 166 для измерения толщины толстослойных материалов; гребенчатый толщиномер (для измерения толщины сырого слоя красок), металлические линейка по ГОСТ 427 и рулетка по ГОСТ 7502 для измерения геометрических характеристик разметки.

6.4 Приемочный и эксплуатационный контроль проводят с целью определения соответствия характеристик нанесенной разметки техническим требованиям, указанным в контрактной документации. Данные виды контроля проводят с привлечением аккредитованной специализированной организации, область аккредитации которой позволяет выполнять испытания и измерения показателей дорожной разметки.

6.5 При приемочном контроле определяют следующие показатели:

- фотометрические характеристики: координаты цветности по ГОСТ 52575, коэффициент яркости по ГОСТ 52575, коэффициент световозвращения по ГОСТ 51256, коэффициент дневной видимости по ГОСТ 54307;

- геометрические характеристики: ширина линии, толщина линии (для толстослойных материалов), длина штрихов и разрывов прерывистых линий.

6.6  Коэффициент сцепления колеса автомобиля с линией разметки и с прилегающим к ней дорожным покрытием определяют по ГОСТ 30413 и ГОСТ Р 51256 только при  нанесении структурной разметки и использовании фрикционных материалов для поверхностной посыпки линий разметки.

6.7 Отличие фотометрических характеристик нанесенной разметки от нормативных характеристик в меньшую сторону допускается не более, чем на 5%.

6.8 Отклонение нанесенной линии разметки проектного положения не должно превышать 5 см в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 51256, а отклонение размеров линий разметки от установленных этим стандартом размеров не должно превышать:

- 1 см – по ширине линии;

- 5 см – по длине линии.

6.9 Коэффициент сцепления колеса автомобиля с линией разметки по п.4.26 ГОСТ Р 50597 должен быть не менее 0,75 значений коэффициента сцепления покрытия.

6.10 Коэффициент сцепления колеса автомобиля с полимерной лентой разметки по п.6.1.4 ГОСТ Р 54306 должен быть не менее 0,3 при его измерении шиной без рисунка протектора в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597.

6.11 По результатам операционного и/или приёмочного контроля составляют акт с оформлением заключения лаборатории и Заказчика по п.10.6.1 Временных технических требований к горизонтальной дорожной разметки городских магистралей и улиц. Правила нанесения и демаркировки ВН-01-01 [7].

Библиография

[1] Градостроительный кодекс Российской Федерации

[2] Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом

регулировании»

[3]  Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический

регламент о безопасности зданий и сооружений»

[4] Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации

от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по    инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по      строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов   капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность    объектов капитального строительства»

[5] Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ (методические рекомендации) / Институт Проблем Безопасности Движения. – М.: МАДИ, 2009

[6] Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ (ВСН 37-84) / Минавтодор РСФСР. – М.: «Транспорт», 1985

[7] Временные технические требования к горизонтальной дорожной разметке городских магистралей и улиц. Правила нанесения и демаркировки (ВН 01-01) / УЖКХиБ г. Москвы. – М.: МАДИ(ТУ), 2001

[8] Рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом. Приняты и введены в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства министерства транспорта Российской Федерации (Росавтодор) от 01.11.2001 г. № ОС-450-р

[9] Рекомендации по контролю качества горизонтальной дорожной разметки. Приняты и введены в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства министерства транспорта Российской Федерации (Росавтодор) от 22.01.2004 г. № ОС-28/352-ис

УДК 625.746.533.8

Ключевые слова: дорожная разметка, технологии нанесения, термопластик, холодный пластик, спрейпластик, краска (эмаль), разметочная машина