НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Автомобильные дороги

РЕМОНТ

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

Часть 3 Восстановление изношенного асфальтобетонного дорожного покрытия методом термопрофилирования

СТО НОСТРОЙ 2.25.19.3-2011

Издание официальное

__________________________________________________________

Саморегулируемая организация некоммерческоеое партнерство 
«Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ»»

Открытое акционерное общество

«Центр проектной продукции в строительстве»

Москва 2011

Предисловие

| 1 | # РАЗРАБОТАН | Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| --- | --- | --- |
| 2 | # ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ | Аппаратом Национального объединения строителей |
| 3 | # УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Решением Совета Национального объединения строителей от _________ № ____ |
| 4 | ВВЕДЁН | ВПЕРВЫЕ |

© Национальное объединение строителей, 2011

© Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение дорожников
«СОЮЗДОРОСТРОЙ», 2011

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с

действующим законодательством и с соблюдением правил,

установленных Национальным объединением строителей

Содержание

| Введение……………………………………………………………………… |  | ІV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения..……………..……………………………............ | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки..……………….………………………………… | 1 |
| 3 | Термины, определения, обозначения и сокращения………………… | 3 |
| 4 | Технические характеристики исходных компонентов……………..... | 5 |
| 5 | Характеристика материала накладного и регенерированного слоёв…. | 6 |
| 6 | Технология производства работ……………………….……………… | 6 |
| 7 | Контроль качества и приемка работ……………………….…………. | 11 |
| 8 | Техника безопасности при производстве работ и охрана окружающей среды..…………………………………………………… | 12 |
| Библиография..……………………………………………………………… |  | 14 |

Введение

Настоящий стандарт разработан в рамках Программы стандартизации Национального объединения строителей и направлен на реализацию Градостроительного кодекса Российской Федерации [1], Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» [2], Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

При разработке настоящего документа использовались результаты работ ОАО «СоюздорНИИ», ФГУП «РосдорНИИ», МАДИ, НИИ Мосстроя, «Белавтодора» (Белорусь), National Center for Asphalt Technology NCAT (США), ФГУ «Центравтомагистраль, ЗАО «Асфальттехмаш»

В Стандарте учтены положения зарубежных нормативных документов из банка переводов ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», а также европейские нормы, EN и ASTM.

Авторский коллектив:

к.т.н. Мелик-Багдасаров М.С. (ЗАО Асфальттехмаш), к.т.н. Бахрах Г.С.,(ФГУП РосдорНИИ) к.т.н.  Горелышева Л.А (ФГУП РосдорНИИ), к.т.н. Калашникова Т.Н (МАДИ), к.т.н. Котлярский Э.В.(МАДИ), Мелик-Багдасарова Н.А.(МАДИ).

Работа выполнена под руководством д.т.н., профессора В.В.Ушакова  (МАДИ) и к.т.н. Л.А.Хвоинского (СРО НП «МОД СОЮЗДОРСТРОЙ»).

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Автомобильные дороги

РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

Часть 3 Восстановление изношенного асфальтобетонного 
дорожного покрытия методом термопрофилирования

__________________________________________________________

Дата введения 2011–___–___

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на устройство асфальтобетонного покрытия с использованием регенерированной асфальтобетонной смеси по методу термопрофилирования (технологии ремикс и ремикс плюс) в рамках ремонта (восстановления) верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Технология предусматривает применение комплекта термопрофилировочных машин, включающего один или несколько асфальторазогревателей и термопрофилировщик (ремиксер) , при ремонте автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием.

2 Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения

ГОСТ 12.0.003-74 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия

ГОСТ 12.4.034-2001 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные щебёночно-мастичные. и асфальтобетон Технические условия

ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения

СНиП III-4-80 Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест

СТО НОСТРОЙ 1.0-2010 Система стандартизации Национального объединения строителей. Основные положения

Примечание ‒ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменён (изменён), то следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 асфальтобетонный гранулят (АГ): Измельчённый старый асфальтобетон.

3.1.2 асфальторазогреватель (АР): Машина для разогрева слоя асфальтобетонного покрытия.

3.1.3 выравнивающее фрезерование: Исправление поперечных уклонов и серповидности покрытия методом холодного фрезерования.

3.1.4 накладной слой: Слой из новой смеси при работе по способу термоукладки (ремикс +).

3.1.5 пластификатор: Углеводородная жидкость, позволяющая повысить уплотняемость асфальтобетонного гранулята и его смеси с гранулометрическими добавками и снижающая хрупкость регенерированного слоя.

3.1.6 регенерированный слой: Уплотнённый слой из материала старого покрытия при работе по способу термоукладки.

3.1.7 регенерируемая смесь: Разрыхленный материал старого покрытия при работе по способу термоукладки.

3.1.8 ремонтный слой: Верхний слой покрытия после термопрофилиро-вания, включающий регенерированный слой.

3.1.9 термопрофилирование (ТП): Процесс, заключающийся в разогреве верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, его измельчении, введении при необходимости добавок, перемешивании, планировки смеси и её уплотнении с проведением всех технологических операций непосредственно на дороге.

3.1.10 термопрофилировочный комплект машин (ТП-комплект): Комплект машин, включающий один или несколько асфальторазогревателей и термосмеситель (ремиксер).

3.1.11 термосмеситель (ТС): Основная машина, осуществляющая все операции термопрофилирования кроме предварительного разогрева покрытия и окончательного уплотнения слоя.

3.1.12 термосмешение: Способ термопрофилирования, при котором добавляемую новую асфальтобетонную смесь перемешивают с асфальтобетонным гранулятом.

3.1.13 термоукладка: Способ термопрофилирования, при котором добавляемую новую асфальтобетонную смесь укладывают поверх слоя из асфальтобетонного гранулята без их перемешивания.

4 Технические характеристики исходных компонентов

4.1 Добавляемая по способу термосмешения новая асфальтобетонная смесь должна по своему составу приближаться к составу старой асфальтобетонной смеси.

4.2 Добавляемый битум следует использовать марок БНД 90/130 или 130/200 по ГОСТ 22245.

4.3 При использовании в накладном слое щебёночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) он должен отвечать требованиям ГОСТ 31015.

4.4 При необходимости корректировки гранулометрического состава регенерируемого слоя старого покрытия по способу термосмешения состав и количество добавляемой новой смеси рассчитывают, согласно пособию [3] с учётом глубины рыхления старого покрытия. В этом случае требования к добавляемым материалам аналогичны требованиям, изложенным в ГОСТ 9128.

4.5 При корректировке зернового состава старого асфальтобетона путём россыпи щебня по существующему покрытию в способе термоукладки щебень должен отвечать требованиям ГОСТ 8267.

5 Характеристика материала накладного и регенерированного слоёв

5.1 Физико-механические показатели асфальтобетонного регенерированного и накладного слоёв при работе способом термоукладки должны отвечать требованиям ГОСТ 9128, предъявляемым:

– в первом случае – к пористому асфальтобетону;

– во втором случае – к плотному асфальтобетону.

5.2 При толщине накладного слоя менее 3 см регенерированный слой должен отвечать требованиям, предъявляемым к плотному асфальтобетону.

5.3 При работе по способу термосмешения физико-механические показатели асфальтобетонного регенерированного слоя должны отвечать требованиям ГОСТ 9128, предъявляемым к плотному асфальтобетона.

5.4 Если требуемый коэффициент сцепления покрытия после регенерации не обеспечен, дополнительно устраивают поверхностную обработку или тонкий шероховатый слой износа.

6 Технология производства работ

6.1 Метод термопрофилирования предусматривает: разогрев верхнего слоя покрытия на глубину от 3 до 5 см при помощи одного или нескольких асфальторазогревателей, входящих в термопрофилировочный комплект; измельчение нагретого слоя; введение в полученный асфальтобетонный гранулят новой асфальтобетонной смеси и (при необходимости) вяжущего, пластификатора и гранулометрических добавок; перемешивание асфальтобетонного гранулята с добавками; планировку смеси; её уплотнение.

Операции измельчения, дозирования и введения добавок, планировки и предварительного уплотнения смеси осуществляются оборудованием, размещенным на термосмесителе, входящем в термопрофилировочный комплект. На рисунке 1 показана схема расположения основных агрегатов термосмесителя.

Окончательное уплотнение смеси осуществляют звеном катков.

# Рисунок 1 – Схема расположения основных агрегатов термосмесителя

# (ремиксер +)

6.2 Основными способами термопрофилирования являются термоукладка (ремикс +) и термосмешение (ремикс). Они отличаются тем, что в первом случае добавляемую новую асфальтобетонную смесь укладывают поверх разрыхленной старой смеси без их перемешивания (накладной слой), а во втором случае старую и новую смеси перемешивают (регенерированный слой). На рисунках 2 и 3 представлены соответствующие схемы потоков добавляемой новой асфальтобетонной смеси.

6.3 Минимальная толщина ремонтного слоя (регенерированный плюс накладной) – 5 см.

6.4 Производительность ремонта по методу термопрофилирования должна быть не ниже темпа работ по укладке верхнего асфальтобетонного слоя.

6.5 В отличие от сложившейся практики, в термопрофилировачный комплект должны входить не один, а два или более асфальторазогревателей для обеспечения требуемой температуры разогрева асфальтобетона регенерируемого слоя при приемлемой рабочей скорости движения термопрофилировачного комплекта.

# Рисунок 6.2 – Схема потока добавляемой новой смеси по способутермоукладки (ремикс +)

# Рисунок 6.3 – Схема потока добавляемой новой смеси по способу 
термосмешения (ремикс)

6.6 В процессе термопрофилирования осуществляется выравнивание покрытия в продольном и поперечном направлениях. Продольные неровности протяжённостью до 7 м сглаживаются благодаря длинной базе термосмесителя. Устраняется серповидность поперечного профиля.

Выравнивание покрытия требует добавления в процессе термопрофилирования новой асфальтобетонной смеси.

6.7 Ремонтируемые покрытия могут иметь поперечные уклоны, требующие исправления. Метод термопрофилирования позволяет исправить поперечный уклон на ± 1,5 %.

При необходимости исправления поперечных уклонов больше, чем 1,5% необходимо использовать комбинированный метод, сочетающий метод ТП с выравнивающим фрезерованием или устройством выравнивающего слоя.

6.8 Способ термосмешения применяют, когда необходимо скорректировать состав старого асфальтобетона.

При избытке битума в старой смеси в неё вводят новую смесь с пониженным содержанием битума, а при недостатке битума – с повышенным содержанием битума.

При недостаточном содержании щебня в старой смеси  добавляют новую смесь с повышенным содержанием щебня.

6.9 При способе термоукладки старую смесь используют в качестве верхнего или нижнего слоя покрытия (или выравнивающего слоя). Для лучшего уплотнения старой смеси и нейтрализации последствий старения битума в неё добавляют необходимое количество нового менее вязкого битума или пластификатора.

6.10 При недостатке в регенерируемом асфальтобетоне отдельных фракций минерального материала при способе термоукладки ее можно добавить, распределив в необходимом количестве непосредственно на ремонтируемом покрытии перед термопрофилированием.

Примечание - Объём добавляемого материала не должен превышать 50 % массы старого АБ.

6.11 Термопрофилирование начинают при устойчивой температуре воздуха не менее 10 °С.

6.12 Ширину полосы термопрофилирования назначают кратной ширине существующего покрытия с учётом перекрытия смежных полос на 10-15 см.

6.13 При работе термосмесителя в комплекте с асфальторазогревателем между ними следует соблюдать дистанцию от 20 до 30 м. При скорости ветра более 5 м/с это расстояние сокращают.

6.14 На дорогах с тремя полосами движения при ремонте средней полосы рабочим органам термосмесителя придают двускатный уклон, соответствующий поперечному уклону покрытия.

6.15 Рабочая скорость термопрофилировачного комплекта на начальном участке работ минимальна, а затем её увеличивают по мере роста температуры смеси перед шнеками.

6.16 Температура на поверхности разогретого покрытия перед шнек-фрезой термосмесителя не должна превышать 180 °С.

При работе по способу термоукладки температура смеси в валике перед первым распределительным шнеком не должна быть менее 100 °С.

Температура новой асфальтобетонной смеси должна находиться в пределах от 140 до 160 °С.

Температура в слое за вибротрамбующим брусом на глубине от 4 до 5 см не должна быть менее 100 °С.

При работе по способу термосмешения температура смеси в валике  перед вторым шнеком не должна быть менее 120 °С.

6.17 В процессе термопрофилирования температурный режим разогрева ремонтируемого покрытия регулируют путем изменения последовательно:

– расстояния между панелями горелок и поверхностью покрытия;

– скорости движения;

– давления в газовой системе.

6.18 Предварительное уплотнение обоих слоев при работе по способу термоукладки или одного слоя при работе по способу термосмешения осуществляется вибротрамбующим брусом с вибрационной выглаживающей плитой. Окончательное уплотнение выполняют звеном катков в соответствии со СНиП 3.06.03 и СТО НОСТРОЙ 2.25.18.2

7 Контроль качества и приемка работ

7.1 При входном контроле устанавливают соответствие качества используемых материалов требованиям ГОСТ 9828, ГОСТ 31015 а так же действующих СТО, ТУ и других нормативных документов.

7.2 Операционный контроль включает контроль технологических и технических параметров в течение смены. В него входят: замеры

- температуры в местах, указанных в п. 6.14;

- глубины рыхления;

- толщины ремонтного слоя;

- поперечных уклонов;

- визуальная оценка качества продольных и поперечных сопряжений.

В рамках операционного контроля определяют также физико-механические показатели накладного и регенерированного слоёв при работе по способу термоукладки; ремонтного слоя при работе по способу термосмешения. Регенерированную смесь отбирают из первой шнековой камеры при термоукладке или из второй шнековой камеры при термосмешении не реже одного раза в смену. В отличие от ГОСТ 12801, образцы формуют при температуре (120 ± 5) оС. Новую смесь, при работе по способу термоукладки, отбирают из приёмного бункера ТС, а образцы формуют и испытывают по ГОСТ 12801.

7.3 Приёмочный контроль осуществляют в соответствии со СНиП 3.06.03. При работе  способом термоукладки толщину слоя, физико-механические свойства и коэффициент уплотнения определяют отдельно для накладного и регенерированного слоев. Для приготовления переформованных образцов в кернах указанные слои разделяют.

Приемочный контроль включает не менее 20% объёма измерений, выполненных при операционном контроле отремонтированного  покрытия.

8 Техника безопасности при производстве работ и охрана окружающей среды

8.1 Приказом руководителя организации из числа инженерно-технических работников назначают ответственного за эксплуатацию ТП-комплекта. Он должен иметь представление об опасных и вредных производственных факторах, вредных веществах и пожаровзрывоопасности веществ (ГОСТ 12.0.003, ГОСТ 12.1.007, ГОСТ 12.1.044), пройти обучение по специальной программе согласно ГОСТ 12.0.004 и после сдачи экзамена получить удостоверение в соответствии с требованиями СНиП III-4.

8.2 Перед началом работы необходимо: оградить участок работ согласно ВСН-37-84 [2], направить движение транспортных средств в объезд, наметить безопасную для персонала схему захода и выхода из зоны работы самосвалов, подвозящих асфальтобетонную смесь.

8.3 Перед пуском термопрофилировачного комплекта всё газовое оборудование необходимо проверить на герметичность.

8.4 В процессе работы термосмесителя запрещается очищать его рабочие органы от налипшей асфальтобетонной смеси. Очистку производят после их остывания. При этом под рабочие органы необходимо поставить страховочные опоры.

8.5 После окончания работы термосмесителя и асфальторазагревателя необходимо закрыть соответствующие магистральные вентили, дать выгореть газу в горелках и перекрыть остальные вентили.

8.6 Термопрофилировачный комплект должен быть укомплектован углекислотными огнетушителями и песком.

8.7 Повреждённые или с ослабленными соединениями топливные и масляные трубопроводы должны быть заранее отремонтированы или заменены.

8.8 Если появляются признаки, сигнализирующие о пожаре на термосмесителе или асфальторазагреватели, комплект необходимо остановить, отключить подачу газа к горелкам, заглушить двигатель, включить стояночную тормозную систему, а персоналу отойти на безопасное расстояние. Если пламя не удаётся сбить огнетушителем, его сбивают струёй воды из поливомоечной машины.

8.9 Для персонала, участвующего в работах по термопрофилированию, обязательно использование средств индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, рукавицы или перчатки, каски и др.). В местах возможной загазованности и запылённости для защиты органов дыхания следует применять средства защиты по ГОСТ 12.4.034.

8.10 Общие правила техники безопасности в строительстве изложены в СНиП 12-03 и СНиП 12-04.

8.11 Проверку воздействия процесса термопрофилирования на окружающую среду осуществляют в соответствии с ВСН [4, раздел 3.3].

8.12 При работе термопрофилировачного комплекта на покрытиях с разметкой и поверхностной обработкой возможно возгорание краски и битума. Такие места удаляют холодным фрезерованием или присыпают песком до начала ТП.

Библиография

| [1] | Гражданский кодекс Российской Федерации |  |
| --- | --- | --- |
| [2] | Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184 – ФЗ «О техническом регулировании» |  |
| [3] | Отраслевой дорожный методический документ | Пособие по строительству асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (к СНиП 3.06.03-85 и СНиП 3.06.06-88), Москва, Союздорнии, 1991 |
| [4] | Отраслевые дорожные нормы | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ, Москва, Минавтодор РСФСР, 1985 |
| [5] | Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию Ремиксера RX-4500 (Каталог № 153 912.0000 от 10.01.02 г.) и разогревателя НМ 4500 (Каталог № 153 912.0000 от 20.02.03 г.) фирмы Wirtgen. |  |
| [6] | Ведомственные строительные нормы нормы ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, Москва, Минавтодор РСФСР, 1989 |

УДК 625.76.089.2 ОКС 93.080.20 ОКП 57 1840 Ключевые слова: асфальтобетонное покрытие; асфальторазогреватель; термопрофилирование; термосмеситель; термосмешение; термоукладка

Пояснительная записка

к Разделу 6. Устройство асфальтобетонного покрытия с использованием регенерированной асфальтобетонной смеси (технологии Ремикс и Ремикс +)

## Основание для разработки стандарта

Основанием для разработки стандарта является п. 25.1 Приказа Межрегионразвития № 624 и п.16 Программы стандартизации Национального объединения строителей на 2010-2011 гг.

Согласно последней, стандарт относится к Части 3 «Устройство асфальтобетонного покрытия с использованием регенерированной асфальтобетонной смеси (технологии «Ремикс» и «Ремикс +»).

## Цели и задачи разработки стандарта

Целью разработки данного стандарта является  повышение эффективности ремонтных работ по восстановлению изношенного верхнего слоя асфальтобетонных покрытий.

К задачам относятся разработка условий применения способов термосмешения и термоукладки, а также уточнение технологии выполнения отдельных операций.

## Данные о стандартизации объекта к началу разработки проекта стандарта

Результаты  ранних исследований Гипродорнии, а также обобщения зарубежного  и  отечественного   опыта  на   том  этапе  нашли   отражение   в ряде методических документов [1,2].

Большинство  отечественных дорожных организаций, применяющих метод ТП, ориентируются на рекомендации ФРГ [3].

В Чувашии фирма «Дорисс» использует рекомендации ГП «РОСДОРНИИ», специально разработанные для неё в 2005 г.

## Характеристика объекта стандартизации

Согласно  действующей классификации [4], работы по восстановлению изношенных покрытий выполняют в рамках ремонта автомобильных дорог.

Метод горячей регенерации асфальтобетонного покрытия появился за рубежом более 50 лет тому назад. В конце 70-х - начале 80-х годов в Гипродорнии были начаты планомерные исследования в этой области и предложена стратегия освоения рассматриваемого метода, названного методом термопрофилирования. В России он получил наибольшее развитие в конце 80-х годов с появлением термопрофилировочного комплекта машин  фирмы Виртген (ФРГ), включающего асфальторазогреватель и термосмеситель.

Наблюдение за регенерированными слоями в центральных областях России показало, что на следующий год происходит шелушение их поверхности из-за ухудшения свойств битума при разогреве верхнего слоя покрытия. Это побудило фирму Виртген модернизировать термосмеситель, получивший за рубежом название  «ремиксер», и предложить способ «ремикс плюс», лишённый указанного недостатка.

За рубежом метод горячей регенерации обрёл «второе дыхание» с   1990 г. благодаря появлению машин нового поколения фирм Артек, Пиротех, Виртген, Катлер, Джексон и Тезей.

Начиная с 1989 г. различными регионами России приобретено свыше 30 ТП-комплектов фирмы Виртген.

Имеется опыт термопрофилирования АБ-покрытий на автомагистралях, например, ФГУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск» (Упрдор «Холмогоры»),  ФГУ «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург-Мурманск»  (Упрдор  «Кола»),  ФГУ «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа» (Упрдор «Волга»), ФГУ «Управление ордена знак почёта Северо-Кавказских автомобильных дорог» (Упрдор «Северный Кавказ»), ФГУ «Федеральное управление  автомобильных дорог «Центральная  Россия» (Центравтомагистраль). Термопрофилировочные комплекты находятся также в городах Омск, Кемерово, Санкт-Петербург и др. Они могут быть использованы для выполнения работ на автомагистралях.

Основным поставщиком в Россию  указанных комплектов машин является фирма Виртген.

Более широкое применение метода термопрофилирования сдерживает отсутствие соответствующего отечественного нормативного документа.

Метод термопрофилирования появился за рубежом как альтернатива традиционному способу перекрытия. Благодаря повторному использованию асфальтобетона старого покрытия достигается  экономия асфальтобетонной смеси. Несмотря на повышенный расход энергоносителя (более 600 л/ч сжиженного газа пропан-бутан), связанный с необходимостью разогрева верхнего слоя покрытия, достигается общий экономический эффект.

Применение данного метода ограничено глубиной разогрева покрытия 3-5 см. На эту глубину регенерируемый слой омоноличивается. Если прочность дорожной одежды недостаточна, что обычно выражается в многочисленных произвольно расположенных на покрытии трещинах или сетке трещин, то метод термопрофилирования, как правило, не применяют, так как на регенерированном покрытии быстро появляются отражённые трещины.

Рассматриваемый метод эффективен для применения на достаточно ровных в продольном направлении покрытиях с нормальными поперечными уклонами. Отечественные дороги по сравнению с  зарубежными дорогами имеют худшую ровность и часто искажённый поперечный профиль, что вызывает затруднения при проведении работ этим методом.

В США существует Ассоциация по регенерации и восстановлению асфальта (Asphalt Recycling and Reclaiming Association – ARRA). В 2001 году она выпустила документ: «Основное руководство по регенерации асфальта» [5]. О масштабах применения метода термопрофилирования в США для ремонта асфальтобетонных покрытий можно судить по обзору [6]. Там приведены данные о работах с применением рассматриваемого метода, выполненных в разные годы в штатах: Айова, Алабама, Коннектикут, Луизиана, Миссисипи, Орегон, Теннеси, Техас, Флорида, Южная Калифорния и в Канаде (Британская Колумбия). По указанному методу, кроме ужe упомянутого Руководства  ARRA,  разработаны спецификации в штатах: Айдахо, Айова, Арканзас, Калифорния, Огайо, Техас [5].

В середине 90-х годов корпорация Мартек («Martek Recycling Corporation») (Канада), образованная слиянием фирмы Артек и корпорации Марубени, разработала метод щадящего нагрева покрытия с использованием вместо газа дизельного топлива и приступила к выпуску комплекта машин АR 2000 [7]. Отличительной особенностью процесса Мартек является комбинированный  нагрев асфальтобетонного покрытия направленным горячим воздухом в сочетании с  низко интенсивным  инфракрасным излучением.

Анализ зарубежного и отечественного опыта показал, что при выборе режима термопрофилирования приходится учитывать две противоречивые тенденции. С одной стороны, чем глубже рыхление слоя, тем меньшее количество новой смеси требуется добавлять и тем экономичнее становится метод; с другой стороны, увеличение глубины рыхления приводит к снижению рабочей скорости термопрофилировочного комплекта, а, следовательно, и его производительности. Выходом из тупика является увеличение длительности прогрева покрытия за счёт использования дополнительного асфальторазогревателя.

В 2008 г. на федеральной автодороге III категории М-18 «Кола» методом термопрофилирования было отремонтировано 164 км покрытия [8].

ООО «Севзапдорстрой» на федеральной дороге М-8 «Холмогоры» выполняет работы этим методом с использованием  финского комплекта машин, включающего асфальторазогреватель «Ecoyeater» и термосмеситель «Roadmix 4500 АВ» [9].

## Научно-технический уровень объекта стандартизации

Технологией термопрофилирования автор стандарта начал заниматься первый в России в начале 80-х годов. С появлением в СССР первого ремиксера фирмы Виртген автор тесно сотрудничает со специалистами этой фирмы. Результатом такого сотрудничества стало появление «ремиксера +».

По данному вопросу автором опубликовано 27 статей и сделано 6 изобретений. Из последних публикаций приведём [10-13], а из патентов ‒ [14-15].

В проекте стандарта отражены последние достижения в области термопрофилирования. Обоснована необходимость использования нескольких асфальторазогревателей. Уточнены условия, при которых эффективнее применения способа термосмешения или способа термоукладки. Подробно изложены последовательность технологических операций при термопрофилировании и температурный режим процесса.

## Технико-экономическая эффективность от внедрения стандарта

Из-за отсутствия современного отечественного нормативного документа организации, применяющие метод термопрофилирования, часто совершают ошибки. Наиболее распространённая – использование этого метода в рамках капитального ремонта.

По сравнению с традиционным методом ремонта (перекрытие проезжей части асфальтобетонным слоем толщиной 4-5 см) метод термопрофилирования позволяет сэкономить около 50 кг/м2 асфальтобетонной смеси.  Расчёты показывают, что экономический эффект в этом случае составляет около 30 руб./м2 [11].

## Предполагаемый срок введения стандарта в действие и предполагаемый срок его действия

Предполагаемый срок введения стандарта в действие ‒ 2012 г.

Специальных мероприятий по внедрению стандарта не требуется.

Срок действия стандарта должен быть ограничен 5-ю годами, так как возможно появление и распространение в России термопрофилировочных комплектов машин других фирм. Кроме того, за это время возможно усовершенствование технологии. Представляет, например, интерес процесс «Мартек», о котором упоминалось выше. НОСТРОЙ мог бы посодействовать приобретению одного комплекта машин одноимённой корпорации.

## Взаимосвязь с другими стандартами

Рассматриваемый стандарт входит в группу разрабатываемых стандартов НОСТРОЙ по СТО «Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог».

## Список использованных источников

[1] Рекомендации по технологии регенерации асфальтобетонных  покрытий способом выравнивания при нагреве с использованием машины типа «ремиксер» / КЦ СЭВ. – София, 1985. – 42 с.

[2] Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог: ВСН 24-88 / Минавтодор РСФСР. – М.: Транспорт, 1989. ‒ 196 с.

[3] Терморисайклинг. Рекомендации по применению /  «Wirtgen GmbH». −  Windhagen. – 1993. − 83 c.

[4] Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. – М.: ФГУП «ИНФОРМАВТОДОР», 2008. – 24 с.

[5] Basic Asphalt Recycling Manual / U.S. Department of Transportation, Federal  Highway Administration // ARRA. – 2001. – 267 p.

[6] Button J.W., Little D.N., Estakhri C. K. Hot In-Place Recycling of Asphalt Concrete. Synthesis of Highway Practice 193. National Cooperative Research Program / Transportation Research Board, National Research Council // National Academy Press. –Washington, 1994. – 70 p.

[7] Developments    in   Hot   in   Place   Recycling   of  Asphalt   Pavements / Martek Recycling Corporation (Проспект фирмы), 2003.

[8] Проказов Н. По-хозяйски использовать средства  //Автомоб. дороги. – 2009. – № 8. – С. 10-13.

[9] Баландин С., Джаббарова Ф. Магистраль «Холмогоры»: путь на Север //Автомоб. дороги. – 2009. – № 8. – С. 37-101.

[10] Бахрах Г.С. Регенерация покрытий и дорожных одежд нежёсткого типа // Наука и техника в дор. отрасли. – 1998. − № 3. – С. 18-21.

[11] Бахрах Г.С. Стратегия ремонта дорожных одежд нежёсткого типа в условиях ограниченного финансирования // Дороги России ХХI века. – 2005,  № 1. – С. 78-81.

[12] Бахрах Г.С. Термоусиление дорожных одежд нежёсткого типа // Автомоб. Дороги. – 2007. − № 8. – С. 84-87.

[13] Бахрах Г.С. К вопросу влияния старения на срок службы асфальтобетонного покрытия, регенерированного горячим способом. В сб.: ДОРОГИ И МОСТЫ. − Науч. тр. / ФГУП «РОСДОРНИИ». – М., 2007, вып. 18/2. – С.179-190.

[14] Бахрах  Г.С. Способ регенерации слоёв дорожной одежды. Патент РФ № 2271415, опубл. в Бюлл. изобр. № 7, 10.03.06, приоритет 01.07.04 г.

[15] Бахрах Г.С. Способ усиления дорожной одежды. Патент РФ № 2301292, опубл. в Бюлл. изобр. № 17, 20.06.07, приоритет 03.11.05 г.

Кандидат технических наук                            Бахрах Г.С. (ОАО РосдорНИИ)