НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Автомобильные дороги

РЕМОНТ
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

Часть 4. Ликвидация колеи

Раздел 1 Ликвидация колеи методом устройства и заполнения корыта литой асфальтобетонной смесью
(включая холодное время года)

СТО НОСТРОЙ 2.25.019.4-2011

Издание официальное

__________________________________________________________

Саморегулируемая организация некоммерческоеое партнерство 
«Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ»»

Открытое акционерное общество

«Центр проектной продукции в строительстве»

Москва 2011

Предисловие

| 1 | # РАЗРАБОТАН | Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| --- | --- | --- |
| 2 | # ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ | Аппаратом Национального объединения строителей |
| 3 | # УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Решением Совета Национального объединения строителей от _________ № ____ |
| 4 | # ВВЕДЁН | ВПЕРВЫЕ |

© Национальное объединение строителей, 2011

© Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение дорожников
«СОЮЗДОРОСТРОЙ», 2011

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с

действующим законодательством и с соблюдением правил,

установленных Национальным объединением строителей

Содержание

| Введение………………………………………………………………………. | IV |
| --- | --- |
| 1. Область применения……………………………………………………….. | 1 |
| 2. Нормативные ссылки………………………………………………………. | 2 |
| 3.Термины и определения, обозначения и сокращения……………………. | 4 |
| 4 Технические характеристики заполняющего материала и защитного слоя ............................................................................................................…... | 5 |
| 5.Технология производства работ …………………………………………... | 6 |
| 5.1 Подготовительные работы……………………………..………………. | 7 |
| 5,2 Укладка литой асфальтобетонной смеси…………………………….. | 7 |
| 5.3 Распределение и втапливание чёрного щебня ……………………….. | 8 |
| 5.4 Устройство защитного слоя……………………………………………. | 8 |
| 6 Контроль качества работ…………………………………………………… | 9 |
| 7 Техника безопасности при производстве работ и охрана окружающей среды…………………………………………………………………………… | 13 |
| Приложение А (справочное) | 17 |
| Приложение Б (справочное) | 18 |
| Приложение В (справочное) | 19 |
| Приложение Г. (справочное) | 20 |
| Приложение Д. (справочное) | 21 |
| Приложение Е (справочное) | 22 |
| Библиография | 27 |
| Ключевые слова | 28 |

Введение

Настоящий стандарт разработан в рамках Программы стандартизации Национального объединения строителей и направлен на реализацию Градостроительного кодекса Российской Федерации [1], Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» [2], Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

При разработке настоящего документа использовались результаты работ ОАО «СоюздорНИИ», ФГУП «РосдорНИИ», МАДИ, НИИ Мосстроя, «Белавтодора» (Белорусь), National Center for Asphalt Technology NCAT (США), ФГУ «Центравтомагистраль, ЗАО «Асфальттехмаш»

В Стандарте учтены положения зарубежных нормативных документов из банка переводов ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», а также европейские нормы, EN и ASTM.

Авторский коллектив:

# к.т.н. Мелик-Багдасаров М.С.(ЗАО Асфальттехмаш), к.т.н. Бахрах Г.С. (ФГУП РосдорНИИ), к.т.н. Горелышева Л.А.(ФГУП РосдорНИИ), к.т.н. Калашникова Т.Н. (МАДИ), к.т.н. Котлярский Э.В. (МАДИ), Мелик-Багдасарова Н.А.(МАДИ).

Работа выполнена под руководством д.т.н., профессора В.В.Ушакова (МАДИ) и к.т.н. Л.А.Хвоинского (СРО НП «МОД СОЮЗДОРСТРОЙ»).

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Автомобильные дороги

РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

Часть 4. Ликвидация колеи

Раздел 1 Ликвидация колеи методом устройства и заполнения корыта литой асфальтобетонной смесью (включая холодное время года)

__________________________________________________________

Дата введения 2011–___–___

1 Область применения

Настоящий стандарт организации устанавливает правила производства работ по устранению колеи путём фрезерования полос наката, заполнения корыт литой асфальтобетонной смесью (включая холодное время года) с последующим устройством защитного и шероховатого слоя на всю ширину полосы движения по высокотемпературной технологии.

Рассматриваемый способ применяют для ликвидации колеи глубиной свыше 20 до 45 мм.

Стандарт нормирует параметры технологического процесса ремонта дорожных покрытий, повреждённых колеёй от износа и пластического деформирования верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

1.1 Использование стандарта не предусмотрено на работах по ремонту колеи на участках дорог со слабым основанием

2 Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения

ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Метод определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле

ГОСТ 8267–93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Методы определения растяжимости

ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные Метод определения глубины проникания иглы

ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения

ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1 005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1007-76 Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.034-2001 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация.

ГОСТ 12.4011-89 ССБТ. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4011-89 (ИСО 4589-84) ССБТ Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 16557-2005 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в РФ. Основные положения.

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в РФ. Стандарты организаций. Общие положения

ГОСТ Р 1.5-2002 Государственная система стандартизации Российской Федерации. Стандарты. Общие требования к построению

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в РФ. Стандарты национальные РФ. Правила построения, изложения, оформления и обозначения

ГОСТ Р 50597-93 Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения . Знаки дорожные . Общие технические требования

ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей Технические условия

ГОСТ Р 53389-2004 Правила применения дорожных ограждений

СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

СТО НОСТРОЙ 1.0-2010 Система стандартизации Национального объединения строителей. Основные положения

СТО НОСТРОЙ 2.25.18.4-2011 Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 4 Устройство асфальтобетонных покрытий из литого асфальтобетона

СТО НОСТРОЙ 2.25.19.2-2011. Ремонт асфальтобетонных покрытий Часть 2. Устройство защитных слоёв и слоёв износа. Раздел 5. Устройство шероховатого тонкослойного покрытия по высокотемпературной технологии

Примечание - при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменён (изменён), то следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 асфальтобетонный гранулят: Измельчённый холодным фрезерованием старый асфальтобетон.

3.1.2 боковые гребни выпора: Продольные выступы, окаймляющие впадину колеи по полосам наката.

3.1.3 заполняющий материал: Литая асфальтобетонная смесь, укладываемая в корыто, образовавшееся в результате фрезерования полосы наката проезжей части.

3.1.4 защитный слой: Шероховатое тонкослойное асфальтобетонное покрытие (ШТП), толщиной от 2,5 до 4,0 см, частично запрессованное в перекрываемое асфальтобетонное покрытие и образующее с ним единый монолит, обеспечивающий защиту, сцепные свойства и устойчивость дорожного покрытия к колее

3.1.5 корыто: Углубление, оставленное дорожной фрезой, после удаления асфальтобетона из колеи.

3.1.6 литая асфальтобетонная смесь I типа: Вязко-текучая асфальтобетонная смесь, укладываемая в горячем состоянии без уплотнения при устройстве покрытий автомобильных дорог группы А, Б и В (ГОСТ Р 50597).

3.1.7 термос-миксер (кохер): Машина для приготовления, транспортировки и укладки литой асфальтобетонной смеси

3.1.8 чёрный щебень: Рационально подобранная c температурой от 140 до 160 °С рыхлая смесь одномерного щебня фракции от 5(3) до 10 или от 10 до 15мм с вязким нефтяным дорожным битумом, предназначенная для устройства шероховатой поверхности на покрытии из литого асфальтобетона способом втапливания.

4 Технические характеристики заполняющего материала и защитного слоя

4.1 Заполнение корыта производят литой асфальтобетонной смесью I типа, отвечающей требованиям [5] и СТО НОСТРОЙ 2.25.18.4.

4.2 Поверхность заполняющего материала должна находиться вровень с краями существующего покрытия

4.3 Чёрный щебень, используемый для создания шероховатой поверхности покрытия способом втаплиания, должен отвечать требованиям [6].

4.4 Защитный слой, в качестве которого используют шероховатое тонкослойное покрытие, должен отвечать требованиям [7] и СТО НОСТРОЙ 2.25.19.2.

4.5 Коэффициент сцепления автомобиля с увлажнённой поверхностью защитного слоя должен быть не ниже 0,35.

5 Технология производства работ

5.1 Подготовительные работы

5.1.1 До начала работ необходимо провести обследование покрытия и определить причины образования колеи (от износа, или пластического деформирования).

5.1.2 К выполнению работ разрешается приступить после полного обустройства места работ необходимыми дорожными знаками, ограждениями и др. техническими средствами, предусмотренными в утверждённых схемах. Дорожные знаки должны иметь внешнее или внутреннее освещение или светоотражающую поверхность и соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290.

5.1.3 Выполнение работ предусматривается с перекрытием движения  не более чем по одной полосе. Поэтому максимальная ширина ремонтной зоны принимается равной ширине полосы движения (3,5 или 3,75 м).

5.1.4 Работы по устранению колеи с использованием литой смеси производят, в холодное время года (до минус 5 °С).

В состав работ входит:

-очищают ремонтную полосу от грязи, мусора, снега и льда

-наносят контуры будущего корыта на одной колее. Контуры размечают с помощью шнура, натёртого мелом (или мелом с помощью рейки) прямыми параллельными линиями.

-колею фрезеруют по направлению движения на глубину верхнего слоя, но не менее 4 см.

-ширину фрезерования принимают в пределах от 30 до 40 см, если колея образовалась от износа покрытия, и – от 60 до 80 см, (с учётом зоны выпора), если колея образовалась в результате пластического деформирования покрытия.

Скорость фрезерования устанавливают в зависимости от толщины слоя, типа асфальтобетона и погоды.

При отрицательной температуре в качестве охлаждающей жидкости для резцов фрезерного барабана применяют незамерзающие жидкости.

Примечание − Для фрезерования покрытия  при низкой температуре используют тяжёлые фрезы (приложение А).

-производят оформление вертикальных стенок на входе и выходе фрезерного барабана с помощью нарезчика швов (Приложение Б) или отбойного молотка строго по намеченной линии.

-выметают, собирают и грузят в автомобиль-самосвал асфальтобетонный  гранулят и скол, используя для этой цели подметально-уборочную машину и автопогрузчик (приложение В)

5.2 Укладка литой асфальтобетонной смеси

5.2.1 Укладку литой смеси производят с помощью термоса-миксера (приложение Г).

5.2.2 Термос-миксер по огороженной транспортной полосе перемещается по ходу движения, занимает положение над подготовленным корытом.

5.2.3 Рабочий оператор при помощи штурвала открывает шиберную заслонку на выгрузочном люке машины и смесь по лотку стекает в корыто. Количество смеси, поступающей в карту, регулируется положением шиберной заслонки

5.2.4 Рабочий асфальтобетонщик при помощи ручного инструмента (разравнивателя) распределяет смесь от середины к краям вровень с существующим покрытием с затиркой краёв и удалением излишков смеси.

Примечание - На уклонах от 30%о до 50%о смесь рекомендуется укладывать перемещая её сверху вниз с тем, чтобы предотвратить вытекание  за пределы корыта, а также следя за выдачей смеси малыми порциями и за её тщательным распределением

5.2.5 Если укладка смеси по каким-либо причинам прерывается на длительный срок (более 10 минут), то поперёк полосы устанавливают упорный брус, который при возобновлении работ, снимают.

5.3 Распределение и втапливание чёрного щебня

5.3.1 К распределению чёрного щебня приступают после остывания слоя литой смеси до температуры 800С. Расход щебня составляет от 10 до 15 кг/ м2

5.3.2 Щебень забирают из кузова погрузчиком, подвозят к месту распределения вручную набрасывают на поверхность покрытия рассевом.

5.3.3 После распределения чёрного щебня его втапливают в поверхность слоя лёгким катком за 1-2 прохода.

5.3.4 Слой смеси выдерживают до отвердевания, т.е. до температуры  воздуха.

5.3.5 Движение транспорта по неостывшему покрытию категорически запрещается.

5.3.6 Работы, как в светлое, так и в тёмное время суток должны быть организованы таким образом, чтобы укладка смеси и обработка  поверхности чёрным щебнем были выполнены на всём подготовленном фронте работ.

5.3.7 Необходимые материально-технические ресурсы приведены в приложении Д.

5.4 Устройство защитного слоя

5.4.1 Устройство защитного слоя по высокотемпературной технологии производят в теплое время года и в сухую погоду при температуре воздуха весной не ниже 5 и осенью не ниже 10 °С.

Примечание - При укладке смеси на всю ширину проезжей части, работы допускается производить при температуре не ниже плюс 1 °С с учётом рекомендаций [8].

Необходимые материально-технические средства приведены в приложении Е.

5.4.2 Полосу движения, на которой в холодное время года производилась ликвидация колеи с помощью литой смеси, прометают, очищают от грязи и мусора, выравнивают, удаляя фрезерованием неровности, углубления, и прочие дефекты поверхности.

Примечание - В зависимости от состояния покрытия глубину фрезерования назначают равной свыше 10 до 20 мм.

5.4.3 Подготовленная поверхность по ровности должна отвечать требованиям к верхнему слою покрытия, т.е. должна иметь под трёхметровой рейкой не более 5% просветов до 6 мм и остальных до 3 мм.

5.4.4 Выровненное асфальтобетонное покрытие очищают от пыли и грязи поливомоечной машиной или сжатым воздухом, высушивают и сплошь обрабатывают битумной эмульсией из расчёта от 0,4 до 0,5 л/м2. Скопление грунтовочного материала в виде луж и разливов на поверхности не допускается.

5.4.5 Завершение подготовительных работ оформляют актом на скрытые работы, освидетельствование которых производится непосредственно перед устройством шероховатого тонкослойного покрытия.

5.4.6 Устройство шероховатого тонкослойного покрытия по высокотемпературной технологии производят в соответствии с требованиями СТО НОСТРОЙ 2.25.19.2 и [8].

6 Контроль качества работ

6.1 Контроль качества работ при заполнении колеи литой смесью включает проверку соответствия технологического процесса требованиям настоящего стандарта, с целью предупреждения и своевременного устранения брака, дефектов и переделок (таблица 6.1).

6.2 При устройстве тонкослойного покрытия на полосе контролируют:

- ровность, чистоту подготовленной поверхности, температуру, толщину слоя асфальтобетона и расход смеси на один кв. метр;

- температуру и однородность смеси по цвету в каждом автомобиле;

- равномерность распределения смеси;

- качество отделки и обработки мест сопряжения полос в продольном и поперечном направлениях;

- поперечный и продольный уклоны поверхности устраиваемого покрытия;

- степень запрессовки верхнего слоя в нижний слой.

Таблица 6.1

| Технологические операции |  | Объект контроля | Показатели по норме | Способ контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка техни-ческих средств организации движения |  | Безопасность производства работ | В соответствии с требованиями ГОСТ Р 53389-2004 | Визуально |
| Разметка мест ремонта |  | Контуры корыт | Контур корыт должен быть очерчен прямыми линиями, параллельными и перпендикулярными оси дороги с захватом зоны выпора | Визуально |
| Резка, вырубка или фрезерование покрытия по намеченному контуру с очисткой от скола, мусора и погрузкой в автосамосвал |  | Глубина фрезерования отвесность стенок, тщательность очистки | На глубину до 45мм | Визуально |
| Приём и складирование чёрного щебня для втапливания в непосредственной близости от места ремонта |  | Размер фракции и объём штабеля | 5-10 или 10-15 мм, объём штабеля должен соответствовать расходуемому количеству | Визуально |
| Приём литой асфальтобетонной смеси |  | Температура и количество смеси Наличие паспорта и записи в нём о соответствии качества смеси требованиям Технических условий | Температура смеси не ниже 2000 С | Термометром, визуально |
| Укладка смеси | Расход смеси при дозировке шиберной заслонкой машины, толщина слоя, сопряжения с существующим покрытием, ровность поверхности |  | Количество смеси должно точно соответствовать объёму корыта. Разница отметок поверхности отремонтированной колеи и покрытия не должна превышать 2 мм Стыки должны быть затёрты | Визуально, мерной линейкой, и 3 м рейкой |
| Россыпь щебня по горячей поверхности | Температура смеси в слое, расход щебня, равномерность распределения и глубина погружения щебня |  | Не ниже 1400С, расход щебня-10-15 кг/м2 Щебень должен быть равномерно распределён по поверхности. Зерна щебня должны быть погружены в слой на 2/3-3/4 диаметра | Термометром, визуально |
| Каждую операцию контролирует мастер |  |  |  |  |

6.2.1 Нарушения и способы их устранения при устройстве шероховатого тонкослойного покрытия по высокотемпературной технологии приведены в таблице 6.2

Таблица 6.2

| Возможные недостатки | Причины возникновения | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Асфальтобетонная смесь дымится (синий дымок над смесью) | Смесь имеет температуру выше 230 °С | Сообщить на АБЗ |
| Глянцевая плёнка на поверхности (в кузове) | Расслоение смеси при перевозке, или смесь недостаточно перемешана | Увеличить время перемешивания |
| Смесь комковатая | Применён влажный минеральный порошок или время перемешивания недостаточно | Сообщить на АБЗ, скорректировать состав, температуру и время перемешивания |
| Смесь трудно укладывается | Низкая температура смеси, избыток минерального порошка или недостаточное перемешивание | Сообщить на АБЗ, скорректировать состав, температуру и время перемешивания |
| Задиры покрытия (отдельные и множественные) | В смесь попали включения крупного щебня, комки затвердевшей смеси, посторонние предметы. Выглаживающая плита холодная | Остановить укладчик, поднять трамбующий брус и удалить посторонние предметы. Прогреть выглаживающую плиту. |
| Неровная поверхность слоя в продольном направлении | Неправильно отрегулирована выглаживающая плита или неровное основание | Отрегулировать положение выглаживающей плиты, укладку вести с предварительным выраниванием нижнего слоя и (или)использованием следящей системы |

6.3 После завершения работ проверяют:

- ровность покрытия;

- коэффициент сцепления;

- физико-механические свойства асфальтобетона.

Примечание – Пробы, для определения физико-механических свойств, в виде кернов и вырубок отбирают из полосы наката с каждых 3000м2 покрытия, не ранее чем через трое суток после окончания ремонтных работ и открытия движения транспорта;

- толщину покрытия, прочность его сцепления с нижним слоем;

- коэффициент уплотнения.

6.4  Приёмка работ предусматривает освидетельствование выполненных работ в натуре, в том числе: контрольные замеры транспортно-эксплуатационных характеристик дорожного покрытия; ознакомление с результатами испытаний дорожно-строительных материалов и контрольных образцов, записями в журналах производства работ, а при необходимости проведение дополнительных испытаний.

6.5 Транспортно-эксплуатационные характеристики покрытия (коэффициент сцепления и ровность) проверяют приборами ППК-МАДИ-ВНИИБД, ПКРС, трёхметровой рейкой.

6.6 Проверка шероховатости покрытия производится в полосе наката методом “песчаного пятна” (прибор КП-139) [9]. Измерение производят на каждой полосе движения. На 1000 п.м. покрытия должно приходиться не менее 5 измерений. Средняя глубина впадин (бороздок) на поверхности, соответствующая коэффициенту сцепления в пределах от 0,28 до 0,30, должна быть не меньше 1,0 мм.

6.7 Ровность поверхности покрытия должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597.

6.8 Отклонение отметки крышек смотровых колодцев (при наличии) относительно уровня покрытия не допускается более 1 см, а отклонение решётки дождеприёмника относительно уровня лотка более 2 см.

6.9 Обочины и разделительные полосы, не отделённые от проезжей части бордюром, не должны быть ниже уровня покрытия более чем на 4 см. Возвышение обочины (разделительной полосы) над проезжей частью при отсутствии бордюра не допускается.

7 Техника безопасности при производстве работ и охрана окружающей среды

7.1 Рабочие и технический персонал, работающие на проезжей части, трамвайных путях, должны носить сигнальные жилеты оранжевого цвета со вставками из светоотражающей ткани.

7.2 При производстве работ навстречу движения транспорта необходимо принимать дополнительные меры безопасности работ и движения транспорта. С этой целью место работ должно быть ограждено, а термосы-миксеры, подвозящие литую смесь и катки должны работать с зажжёнными фарами и проблесковым маяком. Впереди, не менее чем за 10 м от машины устанавливают предупредительный знак.

- выход персонала бригады за зону ограждения места работ запрещается;

- место работ, а также предупредительные и запрещающие дорожные знаки  должны быть освещены;

- механизмы должны быть оборудованы сигнальным освещением, и иметь звуковой сигнал. После окончания работ механизмы должны быть установлены в безопасной зоне, а в случае нахождения их на проезжей части – ограждены и освещены;

- при выполнении подготовительных работ в ночное время в жилых кварталах города пневмоинструмент и фрезы рекомендуется заменять разогревателями  асфальтобетона,

- термосы-миксеры, подвозящие литую смесь, должен встречать сигнальщик, имеющий светящийся жезл;

- все инструменты, приспособления, скол, асфальтобетонный гранулят на полосе и строительный мусор должны быть убраны с проезжей части после окончания работ.

7.3 При выполнении работ на эстакадах, мостах, путепроводах и в тоннелях необходимо дополнительно выставить соответствующие предупредительные дорожные знаки, посты сигнальщиков через 30 - 40 метров, а сами работы вести оперативно и строго по огороженной транспортной полосе. Ограждения устанавливают навстречу движения, а также со стороны движения. Учитывая повышенную опасность работ, предупреждающие знаки необходимо устанавливать не ближе 50 м от въезда в тоннель.

7.4 Работы в тоннеле, на эстакаде, путепроводе начинают с крайней правой транспортной полосы, ведут непрерывно до конца повреждённого участка и, только затем, переходят к работам на следующей полосе.

7.5 Участки работ на необособленном полотне трамвайных путей следует ограждать штакетными или иными барьерами, которые устанавливают на расстоянии 2 м от участка работ со стороны встречного и попутного движения, и в 1 м от крайнего рельса со стороны движения транспорта. На работах рядом с трамвайными путями обязательно присутствие регулировщика-сигнальщика, который одновременно с регулированием движения должен предупреждать водителей трамваев о проезде (жезлом или флажком), а рабочих – о своевременном удалении с пути (свистком, голосом  с помощью мегафона).

В целях обеспечения техники безопасности и безопасности дорожного движения комплекс работ, включая фрезерование, укладку литой смеси, втапливание чёрного щебня, устройство шероховатого тонкослойного покрытия, проводят сначала на одной полосе и только затем, приступают к комплексу работ на другой полосе.

7.6 Безопасные условия труда работающих должны быть обеспечены на всех этапах работ, а именно: перед их началом; во время выполнения; в аварийных ситуациях и по окончании работы. При этом необходимо руководствоваться требованиями СНиП III-4, СНиП 12-03, СНиП 12-04 и [10].

7.7 Специфика работ, связанная с повышенной температурой смеси обуславливает необходимость принятия дополнительных мер предосторожности, а именно:

- к работам допускаются лица, достигшие совершеннолетия, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте;

- рабочие асфальтобетонщики должны быть обеспечены спецодеждой со светоотражающими вставками и обувью, исключающими возможность получения ожогов, а также необходимыми медицинскими средствами для оказания первой медицинской помощи;

- во избежание ожогов, запрещается, при загрузке приемного бункера асфальтоукладчика,  находится вблизи его боковых стенок;

- при затрудненной выгрузке смеси запрещается подниматься в кузов автосамосвала;

- смесь, прилипшую к кузову, следует выгружать включением встряхивающего устройства кузова или с помощью специальных скребков или лопатой с удлиненной ручкой;

- свежеуложенную смесь до ее остывания нельзя оставлять без присмотра в местах возможного появления пешеходов;

- нахождение посторонних лиц в зоне производства работ запрещается.

7.8 Нахождение рабочих на покрытии, во время запрессовки смеси катками, категорически запрещается.

7.9 Проверку воздействия процесса устройства шероховатого тонкослойного покрытия на окружающую среду осуществляют в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02

7.10 Санитарных ограничений на применение материалов не устанавливается.

Приложение А

(справочное)

Т а б л и ц а  А.1 Технические характеристики дорожных фрез

| Марка модель | Изгото-витель | Технические характеристики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип ходовой части | Базовое шасси | Производитель-ность, м2/ч | Рабочая ширина,м | Макси-мальная глубина фрезерования, мм | Масса, т |
| ДС-197 | ОАО «Брянский арсенал» | колёс-ный | Спец-шасси | 60 | 1000 | 100 | 12 |
| 1000C | Wirtgen | то же | то же | 60 | 1000 | 100 | 13.9 |
| 1500DC | -«- | гусеничный | то же | 90 | 1500 | 300 | 21,6 |
| 1900DC | -«- | то же | то же | 114 | 1905 | 300 | 22,1 |
| 2000DC | -«- | то же | то же | 120 | 2000 | 300 | 30,5 |
| П р и м е ч а н и е – производительность фрез указана при скорости фрезерования 1 м/мин. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение Б

(справочное)

Т а б л и ц а  Б.1 – Технические характеристики нарезчиков швов

| Характеристики | Марка оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FF 6-SF | FS-20B | FS-22D | КП-15 | ОРД-0630 |
| Производитель | Breining (Герман.) | Lissmac (Герман.) | Lissmac (Герман.. | ФГУП СНПЦ "Росдортех" Россия, Саратов | ЗАО "Сельавто- дор". Россия, Москва |
| Тип двигателя | дизельн. | дизельн. | дизельн. | карбюрат. | карбюрат. |
| Мощность двигателя, кВт | 6 | 15 | 16 | 3 | 6 |
| Привод рабочего органа и хода | гидравл. | клинорем. | клинорем | клинорем. | клинорем. |
| Глубина реза, мм | 150 | 220 | 270 | 80 | 150 |

ПриложениеВ

(справочное)

Таблица В.1 – Технические характеристики подметально-уборочной машины

| Наименование | Величина |
| --- | --- |
| Длина с буксирной штангой, мм | 4200 |
| Ширина, мм | 2200 |
| Высота, мм | 2100 |
| Ширина подметания, м | 2… 2,5 |
| Расход воды, л/ч | 350 |
| Рабочая скорость, км/ч | 2… 15 |
| Вместимость бака для воды, л | 1100 |
| Вместимость бункера для смёта, л | 1800 |
| Высота разгрузки, мм | 1950 |
| Снаряжённая масса, кг | 4200 |

Приложение Г

(справочное)

##### Т а б л и ц а  Г.1 Технические характеристики термосов-миксеров

| Характеристики |  | Показатели по маркам и моделям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОРД- 1023 | ОРД-1023.1.К | ОРД-1025 | ОРД-1026 |  |  | УРД-2Н* |  | КДМ-1501* | КДМ-1502* |  |
| Разработчик и изготовитель |  | ЗАО «Сельавтодор» Россия, Москва |  | ЗАО «Асфальттехмаш» Россия, Москва |  |  |  | ОАО “НПО «Мосгормаш” Россия, Москва |  | ОАО «Кредмаш» Украина, Кременчуг |  |  |
| Базовый автомобиль |  | ЗИЛ -494560 -494500 | МАЗ -5551, КамАЗ -65115 | ЗИЛ -133-Д4, КамАЗ -65115 |  | КрАЗ -65034 КамАЗ -65115 |  | КамАЗ -53212 -53213 |  | КамАЗ -65115 | КрАЗ -6444 |  |
| Масса груза, т |  | 4,5 | 6,0 | 8,0(9) |  | 12(14) |  | 6,6 |  | 6,6 | 9,0 |  |
| Расположение вала мешалки |  | горизонтальное |  |  |  |  |  |  |  | вертикальное |  |  |
| Привод мешалки |  | гидравл. от КОМ автомобиля | гидравлический от автономного двигателя и от КОМ автомобиля. |  |  |  | механический от автономного двигателя |  |  |  |  |  |
| Частота вращения мешалки, об/мин. |  | 4 – 6 |  | 4 - 10 |  |  | 4 – 6 |  |  |  |  |  |
| Направление вращения мешалки |  | реверсивное |  |  |  |  | в одну сторону |  |  |  |  |  |
| Топливо для обогрева | Вид | жидкое |  |  |  |  |  |  |  | газообразное |  |  |
|  | Расход, кг/ч | 7 | 9 | 9 |  | 12 |  |  | 9 | 9 |  | 9 |
| Скорость нагрева ёмкости, 0С/мин |  | 7 | 7 | 9 |  | 9 |  |  | 7 | 9 |  | 9 |
| Привод наклона |  | гидромеханический |  |  |  |  |  |  |  | Нет подъёма |  |  |
| Устройство для распределения |  | имеется |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |
| Масса оборудования, т |  | 2,7 | 3,15 | 3,6 | 4,7 |  |  |  | 4,5 | 5,8 |  | 5,8 |

Приложение Д

(справочное)

###### Таблица Д.1  Материально-технические средства для ремонта колеи литой смесью

| Наименование | Обозначение, марка, индекс, ГОСТ, ТУ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Термос-миксер | ОРД-1025.1. | По расчёту |
| Компрессор с отбойными молотками | ЗИФ ПВ-5 | 1 |
| Оборудование для нарезки швов и обрезки кромок | КП-15 | 1 |
| Автомобиль самосвал | ЗИЛ ММЗ-4505 | 1 |
| Поливомоечная или подметально уборочная машина | ПМ-130Б | 1 |
| Фронтальный автопогрузчик МКДС-800 |  | 1 |
| Каток массой до 1,5 тонн |  | 1 |
| Ограждения: штакетное стойка (веха) конус |  | 10 15 70 |
| Предупредительные дорожные знаки |  | 10 |
| Шаблон с уровнем строительным | ГОСТ 9416-83 | 1 |
| Рейка длиной 3 метра |  | 1 |
| Утюг на жидком или газообразном топливе |  | 1 |
| Лопата подборочная |  | 3 |
| Скребок металлический с закруглённым лезвием |  | 1 |
| Разравниватель металлический с прямоугольным лезвием |  | 2 |
| Шнур льнопеньковый, кручёный, м | ТУ22-4633-800 | 100 |
| Метла | ГОСТ 3620-76 | 3 |
| Лейка |  | 2 |
| Термометр на 3000 | П-2 | 1 |
| Лом асфальтовый |  | 1 |
| Трамбовка чугунная с размером подошвы 150 х 150 мм |  | 2 |
| Жаровня |  | 1 |
| Брус деревянный толщиной 5 и 7 см м и шириной в размер фрезеруемого корыта |  | 10 |

Приложение Е

(справочное)

###### Таблица Е.1  Материально-технические средства для устройства шероховатого тонкослойного покрытия по высокотемпературной технологии

| Наименование | Обозначение, марка, индекс, ГОСТ, ТУ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Асфальтоукладчик | Супер 1804, 1904, ДС-191, ДС 181 | 1 |
| Компрессор с отбойными молотками | ЗИФ ПВ-5 | 1 |
| Оборудование для обрезки кромок и нарезки швов | КП-15 |  |
| Котёл битумный | ЧМ-268 | 1 |
| Автомобиль самосвал | ЗИЛ ММЗ-4505 | 1 |
| Поливомоечная или подметально-уборочная машина | ПМ-130Б | 1 |
| Автогудронатор | ДС-39Б | 1 |
| Фронтальный автопогрузчик | МКДС-800 | 1 |
| Дорожная фреза | 1500 ДС или 2000ДС | 1 |
| Каток гладковальцевый статический массой 6т | ДУ-47Б | 1 |
| Каток гладковальцевый статический массой 12т | ДУ-49Б | 1 |

Библиография

[1] Патент РФ №2192401 «Способ приготовления смеси для поверхностной обработки дорожного покрытия, состав смеси и способ нанесения. Патентообладатель ОАО Фирма «Кубаньдорблагоустройство»

[2] Патент РФ № 2369679 «Способ устройства или ремонта дорожного покрытия и способ ремонта дорожного покрытия с колеями». Патентообладатель ЗАО «Асфальттехмаш»

[3] Градостроительный кодекс Российской Федерации

[4] Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184 – ФЗ «О техническом регулировании»

[5]ТУ 5718-002-04000633-2006 «Смеси асфальтобетонные литые и литой асфальтобетон» .

[6] ТУ 400-24-163-89* «Щебень чёрный горячий» Технические условия М 1995

[7] ТУ5718-028-04042596-01 Смеси для шероховатого тонкослойного покрытия (ШТП). Технические условия

[8] СТО 218.5.001-2005 «Производство смесей и устройство шероховатого тонкослойного покрытия (ШТП). Фирма «Кубаньдорблагоустройство»

[9] Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью/ Росавтодор 2004

[10] СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки».

УДК 625.76.089.2                       ОКС 93.080.20

ОКП 57 1840

Ключевые слова: литая асфальтобетонная смесь, полоса наката, устранение колеи, чёрный щебень, смесь для шероховатого тонкослойного покрытия, высокотемпературная технология, запрессовка.

__________________________________________________________________

Пояснительная записка

к Части 4  Разделу 1.  «Ликвидация колеи путём фрезерования полос наката, заполнения корыт литой асфальтобетонной смесью (включая холодное время года) с последующим устройством шероховатого тонкослойного покрытия на всю ширину полосы движения по высокотемпературной технологии»

Основание для разработки стандарта.

Стандарт организации разработан на основании П.25.1 Приказа Минрегионразвития №624 и п. 16 Программы стандартизации Национального объединения строителей на 2010-2011 гг.

Цели и задачи разработки стандарта.

Целью и задачами разработки стандарта является совершенствование нормативной базы саморегулирования и участие в техническом регулировании в дорожно-строительной отрасли для обеспечения требований безопасности и удобства участников дорожного движения, повышение качества и эффективности работ по устройству асфальтобетонных покрытий улиц и автомобильных дорог, широкое внедрение инновационных материалов и технологий.

Данные о стандартизации объекта к началу разработки стандарта

Стандарт организации «Ликвидация колеи путём фрезерования полос наката, заполнения корыт литой асфальтобетонной смесью (включая холодное время года) с последующим устройством шероховатого тонкослойного покрытия на всю ширину полосы движения по высокотемпературной технологии»   разработан впервые на основе изобретения, защищённого патентом РФ № 2369679 «Способ устройства или ремонта дорожного покрытия и способ ремонта дорожного покрытия с колеями». Приоритет изобретения от 05 июня 2009 года.

Способ прошёл апробацию на МКАД в ноябре - декабре 2010 году в холодную погоду с температурой воздуха от +5 до -50С при влажности 80 – 100% при моросящем дожде и мокром снеге.

Работы выполнялись по заданию Департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы в рамках выполнения работ по лоту №9 на 30-33 км внутреннего кольца МКАД. - и Мосдорэкспертнадзором Департамента ЖКХ г. Москвы признан эффективным.

Характеристика объекта стандартизации

Объектами стандартизации являются:

- термины и определения, обозначения и сокращения;

- классификационные особенности литых смесей и смесей для ШТП

- зерновые (гранулометрические) составы минеральной части литых смесей и смесей для ШТП;

-   технические требования к литым смесям и смесям для ШТП двух групп по три типа в каждой, отличающихся 	наибольшей крупностью зёрен минерального наполнителя, и зерновыми составами (непрерывными и прерывистыми)

- технические требования к минеральным и органическим вяжущим материалам, используемым в производстве смесей

- требования к технологическим параметрам и температурному режиму производства и укладки литых смесей;

-требования к технологии транспортирования, укладки уплотнения и частичной запрессовки смесей;

- контроль качества на всех стадиях технологического процесса устройства покрытия;

- правила приёмки покрытия в эксплуатацию;

- техника безопасности и охрана труда.

Двухэтапная технология ремонта колеи является  инновационной и нацелена на экономичное и  эффективное решение проблемы повышения устойчивости асфальтобетонных покрытий к колее, ровности,  шероховатости и эстетики асфальтобетонных покрытий.

Первый этап технологии выполняется в холодное время года и рассматривается как  мера обеспечения проезда по аварийной автомобильной дороге, повреждённой колеёй.

Второй этап нацелен на восстановление ровности, шероховатости и устойчивости покрытия к колее путём устройства шероховатого тонкого защитного слоя по высокотемпературной технологии.

Прочное сцепление слоя с нижним слоем высокая ровность  и шероховатость покрытия обеспечивается за счёт следующих технологических приёмов:

- грунтования  поверхности нижнего слоя  битумной эмульсией;

- использования асфальтобетонной смеси с высокой температурой, обеспечивающей прогрев и размягчение поверхности нижнего слоя.

-частичной запрессовки смеси в нижний  слой.

- повышения теплоустойчивости битума от продолжительного воздействия на него высокой температуры в процессе  приготовления, транспортирования и укладки смеси;

# -укладки смеси асфальтоукладчиком слоем 25-40 мм;
- зернистой и плотной фактуры поверхности тонкослойного покрытия.

Кандидат технических наук   		М.С. Мелик-Багдасаров