ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ  И МЕТРОЛОГИИ

(РОССТАНДАРТ)

ФГУП “РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ ПО  СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ”

(ФГУП “СТАНДАРТИНФОРМ”)

Рег. № 4946

Научно-исследовательское общество по

дорогам и транспорту (FGSV)

Рабочая группа Гранулометрический состав пород, методы  строительства без связующих

Технические условия поставки зернистых фракций в

дорожном строительстве

Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im

Straßenbau

11 февраля 2005 г. создан ФГУП “Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия”

(ФГУП “СТАНДАРТИНФОРМ”).

ФГУП “СТАНДАРТИНФОРМ” является правопреемником ФГУП “ВНИИКИ” по

информации в области технического регулирования, метрологии и оценки

соответствия и выполняет все его уставные функции.

Страна, № стандарта                            TL Gestein-StB 04:2004

Переводчик: СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Редактор: МАДИ Васильев Ю.Э. к.т.н.

Перевод аутентичен оригиналу          Кол-во стр: 65

Кол-во рис: -

Ко-во табл: 43

Москва

2010 г

Научно-исследовательское общество по  дорожным и

транспортным проблемам

Рабочая группа Гранулометрический состав по-

род, методы строительства без связующих

Технические условия поставки зернистых

фракций в дорожном строительстве R 1

TL Gestein-StB 04

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии ФГУП “СТАНДАРТИНФОРМ” Номер регистрации: 4946/StB Дата регистрации: 30.09.2010

Издание 2004 г./редакция

Содержание

Стр.

1

Основы.....................................................................................................................5

1.1

1.2

1.3

Общее…………………………………………………………………………………..5

Область действия.......................................................................................................................5

Определения понятий .............................................................................................................6

1.3.1	Общее................................................................................................................................6

1.3.2	Фракции горных пород ...............................................................................................6

Принципы.....................................................................................................................................8

1.4

2

Требования к фракциям горных пород….......................................................................8

2.1

Общее.............................................................................................................................................9

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Маркировка материала................................................................................................9

Средняя плотность........................................................................................................9

Насыпная плотность.....................................................................................................9

2.2

Крупные и мелкие фракции горных пород....................................................................9

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

Фракция зернистости/фракция поставки...............................................................9

Гранулометрический состав.......................................................................................9

Содержание мелочи....................................................................................................12

Качество мелочи......................................................................................................... 13

Форма зерна в крупных фракциях........................................................................ .13

Доля поверхностей дробления в крупных зернистых фракциях..................14

Коэффициент текучести зернистых фракций

и смесей зернистых фракций ..................................................................................14

Содержание ракушек в крупных зернистых фракциях ...................................15

Дробимость крупных зернистых фракций ..........................................................15

Сопротивление полировке крупных зернистых фракций...............................16

Сопротивление истиранию поверхности.............................................................17

Сопротивление износу крупных зернистых фракций .....................................17

Сопротивление истиранию от шин с шипами крупных зернистых фракций в слоях покрытия из бетона......................................................................................17

2.2.8

2.2.9

2.2.10

2.2.11

2.2.12

2.2.13

2.2.14

Морозостойкость........................................................................................................ 18

2.2.14.1

2.2.14.2

2.2.14.3

Водопоглощение как критерий для морозостойкости....................18

Морозостойкость....................................................................................... 18

Морозостойкость при использовании противогололёдных смесей................................................................................................................... 19

2.2.15

2.2.16

2.2.17

2.2.18

2.2.19

Стойкость при высоких температурах................................................................. 19

Сродство между крупными зернистыми фракциями и битумами............... 19

«Солнечный ожог» базальта.................................................................................... 19

Содержание грубых органических включений.................................................. 20

Стойкость к распаду доменного шлака, шлака вагранки,

сталелитейного шлака, остатков формовочного песка

и золы от сжигания бытового мусора................................................................... 21

2.2.19.1

Разрушение дикальцийсиликата доменного

и чугунолитейного шлака ....................................................................... 21

Окисление железа доменного и чугунолитейного шлака.............. 21

Стойкость к распаду сталелитейного шлака...................................... 21

Стойкость к распаду остатков формовочного песка....................... 21

Стойкость к распаду золы от сжигания бытового мусора............. 21

2.2.19.2

2.2.19.3

2.2.19.4

2.2.19.5

2.2.20

2.2.21

2.2.22

Реакция щёлочь/кремниевая кислота.................................................................... 21

Хлориды......................................................................................................................... 22

Серосодержащие компоненты ............................................................................... 22

2.2.22.1  Кислоторастворимые сульфаты ........................................................... .22

2.2.22.2  Общее содержание серы.......................................................................... 22

Компоненты, препятствующие застыванию и затвердеванию .................... 22

Содержание карбонатов в мелких фракциях горных пород

для слоев покрытия из бетона ................................................................................ 23

Потеря при прокаливании котельной золы от сжигания

Каменного угля............................................................................................................ 23

2.2.23

2.2.24

2.2.25

2.3  Наполнители ............................................................................................................................................. 25

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

Гранулометрический состав.................................................................................... 23

Вредные доли мелочи................................................................................................ 24

Содержание воды ...................................................................................................... 24

Отверждающие свойства ......................................................................................... 24

2.3.4.1	Пористость сухого уплотнённого наполнителя .............................. 24

2.3.4.2	Повышение точки размягчения при испытании наполнителя асфальтобетона на прочность кольцом треугольного сечения и сферой........................................................................................................... 24

Водорастворимость.................................................................................................... 24

Водочувствительность.............................................................................................. 25

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

Содержание карбоната кальция в известняковом наполнителе .................. 25

Содержание гидроокиси кальция в смешанном наполнителе ..................... 25

Требования к равномерности товарного наполнителя.................................... 26

2.3.9.1	Средняя плотность инородного наполнителя................................... 26

2.3.9.2	Потеря при прокаливании летучей золы каменного угля............. 26

2.4  Экологические характеристики ...................................................................................... 26

3

Подтверждение соответствия ............................................................................................. 26

3.1

3.2

3.3

Общее........................................................................................................................................... 26

Первичная проверка............................................................................................................. 26

Заводской контроль продукции........................................................................................ 27

4

Обозначение................................................................................................................................... 27

4.1   Обозначение и описание...................................................................................................... 27

4.2  Дополнительные данные касательно описания фракции горных пород........ 27

Маркировка Накладная......................................................................................................... 27

Маркировка СЕ........................................................................................................................... 27

5

6

Приложения ......................................................................................................................................... 28

Приложение A Средняя плотность и сопротивление к разрушению....................... 28

Приложение B Состав строительных материалов повторного использования и золы от сжигания бытового

мусора, стойкость к распаду остатков формовочного песка и золы от сжигания бытового мусора и пористость

доменного шлака...............................................................................................29

Приложение C Внутрипроизводственный контроль........................................................ 31

Приложение D Экологические характеристики................................................................. 42

Приложение E Область применения: слои без вяжущих ............................................. 46

Приложение F Область применения: асфальтобетон...................................................... 47

Приложение G Область применения покрытий проезжей части

из бетона и слоёв с гидравлическими вяжущими........................... 49

Приложение H Область применения брусчатка/булыжное покрытие

и плиточные покрытия.................................................................................. 51

Приложение I  Технические регулирующие издания DIN-стандартов.................. 51

Приложение J  Перечень сокращений..................................................................................... 56

1

1.1

Основы

Общее

TL Gestein-StB содержат требования к природным, промышленно изготовленным и переработанным фракциям горных пород, которые используются при изготовлении слоёв из асфальтобетона, бетона, смесей обработанных гидравлическими вяжущими и необработанных смесей строительных материалов, брусчатки/булыжного покрытия и плиточных покрытий, тонких слоёв холодной укладки и обработке поверхностей.

За счёт TL Gestein-StB вводятся Европейские стандарты

–

–

DIN EN 12620 «Зернистые фракции для бетона»

DIN EN 13043 «Зернистые фракции для асфальтобетонов и обработок поверхностей дорог, аэродромов и других транспортных поверхностей»

DIN EN 13242 «Зернистые фракции для смесей обработанных гидравлическими вяжущими и необработанных смесей в инженерном и дорожном строительстве»

–

для использования в Германии. В TL Gestein-StB определяются, насколько в наличии, категории из Европейских стандартов для свойств зернистых фракций, которые требуются в Германии для цели применения. В приложения с E по H приведены свойства зернистых фракций, для которых следует определить контрольное значение. У методов испытаний согласно Европейским стандартам следует учитывать также дополнения и уточнения TP Gestein-StB.

TL Gestein-StB содержат также требования к отличительным чертам, важным для окружающей среды, промышленно изготовленных и переработанных зернистых фракций.

Зернистые фракции из других стран-участниц Европейского сообщества и оригинальные товары из стран-участниц европейского экономического пространства или Турции, которые не соответствуют данным Техническим условиям поставки, при вы- полнении требований названных в данном TL Gestein-StB Европейских стандартов, в том числе проверок и надзора, проводимых в стране-изготовителе, обрабатываются как равноценные, если с их помощью достигается тот же требуемый уровень стойкой защиты – безопасность, здоровье и пригодность пользования.

Далее при указании размерности требуемых величин «Массовые доли в процентах» обозначаются как «% по массе», а объёмные доли в процентах как «% по объёму».

1.2

Область действия

TL Gestein-StB действуют для поставки зернистых фракций для асфальтобетон, бетона, смесей обработанных гидравлическими вяжущими и необработанных смесей строительных материалов, брусчатки/булыжного покрытия и плиточных покрытий, тонких слоёв в холодном введении и обработках поверхности для изготовления слоёв наземной части в дорожном строительстве, а также других транспортных поверхностей.

1.3

Определения понятий

1.3.1

Общее

Категория: Характерный уровень свойства фракции горных пород, выражено как текущее или предельное значение.

Примечание: Категории различных свойств не находятся друг с другом в отношении.

Генеральная совокупность (партия): Объём произведённой продукции, объём поставки, объём частичной поставки (например, погрузка в ж/д вагоны, грузовики, суда) или складской отвал, которые были произведены в течение некоторого промежутка времени, принимая во внимание равные условия.

Примечание: При непрерывном процессе объём, который производится в установленный промежуток времени, следует рассматривать как генеральную совокупность.

1.3.2

Фракции горных пород

Фракция горных пород: зернистый материал для использования в строительстве. Зернистые фракции могут быть природными, промышленно изготовленными или переработанными.

Природная фракция горных пород: Фракция горных пород из природных месторождений, которая была подвергнута исключительно механической предварительной обработке.

Примечание: К этому относится щебень, песок, раздробленный щебень и раздробленная горная твёрдая порода.

Промышленно изготовленная фракция горных пород: Фракция горных пород минерального происхождения, которая образована промышленным путём под воздействием термических или иных процессов.

Примечание: В Германии используются: доменный шлак (HOS), гранулированный доменный шлак (HS), сталелитейный шлак (SWS), шлак из медного производства (CUS/ CUG), чугунолитейный шлак (от вагранок) (GKOS), летучая зола каменного угля (SFA), гранулированный продукт плавильной камеры (SKG), котельная зола от сжигания каменного угля (SKA), отходы формовочной земли (GRS), зола от сжигания бытового мусора (HMVA), а также зернистые фракции для осветления.

Переработанная фракция горных пород: Фракция горных пород, образованная в результате предварительной обработки неорганического материала, который был использован прежде в качестве строительного материала.

Строительный материал повторного использования: Зернистая фракция горных пород повторного использования с ограничением доли отдельных групп веществ.

Гранулометрический класс: Обозначение зернистой фракции при помощи нижнего (d) и верхнего (D) номера сита, выраженное как d/D.

Примечание: Данное обозначение подразумевает, что ни одна гранула не остаётся лежать на верхнем сите и ни одна не падает через нижнее сито.

Группа по размеру зерна/фракция поставки: Обозначение зернистой фракции при помощи нижнего (d) и верхнего (D) номера сита, выражено в качестве d/D.

Примечание: Данное обозначение подразумевает, что ни одна гранула не остаётся лежать на верхнем сите (надрешётная фракция) и ни одно не падает через нижнее сито. Размер нижнего сита (d) может быть 0.

Подрешётный продукт: Часть горных пород, которая проходит через меньшее сито, обозначающее группу по размеру зерна/фракцию поставки.

Надрешётная фракция: Доля фракции горных пород, которая остаётся лежать на большем сите, обозначающем группу по размеру зерна/фракцию поставки.

Таблица A:

Крупная фракция горных пород: Наименование зернистых фракций с:

Таблица B:

Мелкая фракция горных пород: Наименование зернистых фракций с:

Смесь зернистых фракций: Фракция горных пород, состоящая из смеси крупных и мелких зернистых фракций.

Примечание: Смесь может изготавливаться без предварительного разделения на крупные и мелкие зернистые фракции или посредством смешивания крупных и мелких зернистых фракций.

Дол я мелочи: Класс крупности фракции горных пород, которая проходит через сито

0,063 мм.

Наполнитель: Фракция горных пород, преобладающая часть которой проходит через сито 0,06 мм и в которую можно добавлять строительные материалы для достижения определённых свойств.

Смешанный наполнитель: Наполнитель минерального происхождения, который был смешан с гидроокисью кальция.

d

D

Примечание

–

4 мм

Область применения - бетон (согласно DIN EN 12620)

–

2 мм

Область применения - асфальтобетон (согласно DIN EN 13043)

0 мм

6,3 мм

Области применения - слои без вяжущих средств, слои укрепленные гидравлическими вяжущими, (согласно DIN EN 13242), брусчатка/булыжное покрытие и плиточные покрытия

Примечание:  Мелкие зернистые фракции могут образовываться в результате естественного разрушения твёрдых горных пород и/или производиться в результате дробления твёрдых горных пород или щебня или в результате предварительной обработки промышленно изготовленных зернистых фракций.

d

D

Примечание

2 мм

4 мм

Область применения - бетон (согласно DIN EN 12620)

2 мм

45 мм

Область применения - асфальтобетон (согласно DIN EN 13043)

1 мм

> 2 мм

Области применения - слои без вяжущих средств, слои укрепленные гидравлическими вяжущими, (согласно DIN EN 13242), брусчатка/булыжное покрытие и плиточные покрытия

Инородный наполнитель: Наполнитель минерального происхождения, который был изготовлен отдельно.

Распределение по крупности: Гранулометрический состав, выраженный посредством просева в % по массе через установленное число сит.

1.4

Принципы

Зернистые фракции следует добывать, предварительно обрабатывать и хранить так, чтобы они сохраняли постоянные свойства и выполняли заданные ниже требования.

У золы от сжигания бытового мусора (HMVA) из предварительной подготовки следует исключать партии с малым, т.е. недостаточным выгоранием. Золу от сжигания бытового мусора после предварительной подготовки следует хранить не менее трёх месяцев во влажном состоянии.

Указанные ниже предельные значения и допуски содержат как разброс за счёт отбора проб, деления проб и доверительных интервалов методов испытания (точность при сравнимых условиях), так и неравномерности, обусловленные производством, если в отдельных случаях не затронуты другие правила.

2

2.1

Требования к фракциям горных пород

Общее

Выветрившиеся и загрязнённые составляющие зернистых фракций необходимо исключать. Зернистые фракции должны быть достаточно устойчивыми к выветриванию. Они не должны содержать компоненты - в количествах, снижающих стойкость материала к погодным условиям, - которые могут набухать, распадаться, растворяться или химически превращаться (например, мергельные или глинистые гранулы, определённые глинистые и слюдяные минералы, пирит, марказит, гипс, оксид кальция и оксид магния). Зернистые фракции/фракции поставки не должны содержать крупных включений органического происхождения, таких, как древесина или растительные остатки, а также инородных веществ, таких, как металл или пластмассы, во вредных количествах.

Далее установлены другие необходимые для области применения TL Gestein-StB свойства зернистых фракций и относящиеся к этому требования посредством наименования категорий названных выше стандартов. При этом обозначения категорий заимствуются напрямую из соответствующих стандартов.

Для свойств, для которых устанавливается категория «XNR» (не задано), подтверждение не требуется. Для свойств, для которых устанавливается категория «Xangegeben» (за- дано), следует указывать установленное значение.

2.1.1

Маркировка материала

Минералогические (петрологические) признаки поставляемых зернистых фракций определять согласно DIN EN 932-3.

При использовании строительных материалов повторного использования (RC- стройматериалы) и золы от сжигания бытового мусора (HMVA) следует определять и указывать вещественный состав вплоть до предъявления DIN EN согласно «Памятки о повторном использовании минеральных строительных веществ в качестве строи- тельных материалов повторного использования в дорожном строительстве» (M RC) и

«Памятки об использовании золы от сжигания бытового мусора в дорожном строи-

тельстве» (M HMVA). Следует соблюдать требования приложения B.

2.1.2

Средняя плотность

Среднюю  плотность  зернистых  фракций  следует  определять  и  указывать  согласно

DIN EN 1097-6, приложение A.

Опытные данные для зернистых фракций/фракций поставки между 2 и 45 мм указаны в приложении A. Они не считаются требованиями.

Среднюю плотность зернистые фракции/фракции поставки «Наполнитель» следует определять и указывать согласно DIN EN 1097-7 в классе крупности 0/0,125 мм.

2.1.3

Насыпная плотность

Если требуется, следует определять и указывать насыпную плотность согласно DIN EN

1097-3.

2.2

Крупные и мелкие фракции горных пород

2.2.1

Фракция зернистости/фракция поставки

Для зернистых фракций необходимо определить зернистые фракции/фракции поставки, используя указанные в таблице 1 номера сит.

Таблица 1: Номера сит для определения гранулометрического состава

2.2.2

Гранулометрический состав

Зернистые  фракции  следует  применять  согласно  таблице  2.  Их  распределение  по крупности следует определять по DIN EN 933-1 и оно должно совпадать с требованиями таблицы 2.

Основной набор сит + дополнительный набор сит 1

мм

0

1

2

4

5,6 (5)

8

11,2 (11)

16

22,4 (22)

31.5 (32)

45

56

63

Примечание: Указанные в скобках округлённые номера сит используются для обозначения зернистых фракций

Таблица 2:

Требования к надрешётной фракции и нижнему продукту

продукт

1) Использование зернистых фракций регламентированы в приложениях с E по H

2) Категория из DIN EN 13043

3) Категория из DIN EN 13242

строка

Зернистая фракция1)

Категория

Надрешётная фракция

Нижний

d/D

D

1,4Da)

2Db)

d

d/2a)

мм/мм

% по массе

% по массе

1

Наполнитель

см. таблицу 26

2

0/2

GF85

1-15

-

0

-

-

3

2/5

Gc90/10

1-10

0

0

0 10

0-2

4

5/8

Gc90/15

1-10

0-2

0

0-15

0-5

5

8/11

Gc90/15

1-10

0-2

0

0-15

0-5

6

11/16

Gc90/15

1-10

0-2

0

0-15

0-5

7

16/22

Gc90/15

1  10

0-2

0

0-15

0-5

82)

0/5

GA85

1-15

0-2

0

-

-

93)

0/5

GF80

1-20

0-2

0

-

-

102)

5/11

Gc90/20

1-10

0-2

0

0-20

0-5

113)

5/11

Gc80/20

1-20

0-2

0

0-20

0-5

122)

11/22

Gc90/20

1-10

0-2

0

0-20

0-5

133)

11/22

Gc80/20

1-20

0-2

0

0-20

0-5

142)

22/32

Gc90/20

1-10

0-2

0

0-20

0-5

153)

22/32

Gc80/20

1-20

0-2

0

0-20

0-5

162)

32/45

Gc90/20

1-10

0-2

0

0-20

0-5

173)

32/45

Gc80/20

1-20

0-2

0

0-20

0-5

182)

45/56

Gc90/20

1-10

0-2

0

0-20

0-5

193)

45/56

Gc80/20

1-20

0-2

0

0-20

0-5

20

0/2

GF85

1-15

0-5

0

-

-

21

0/4

GF85

1-15

0-5

0

-

-

22

2/4

Gc85/20

1-15

0-2

0

0-20

0-5

22a

2/8

Gc85/20

1-15

0-2

0

0-20

0-5

23

4/8

Gc85/20

1-15

0-2

0

0-20

0-5

24

8/16

Gc85/20

1-15

0-2

0

0-20

0-5

25

16/32

Gc85/20

1-15

0-2

0

0-20

0-5

26

32/63

Gc85/20

1-15

0-2

0

0-20

0-5

a) Если рассчитанные по 1,4D и d/2 сита не точно совпадают с ISO 565: 1990, серии R20, то вместо них необходимо использовать ближайший больший или соответственно ближайший меньший номинальный диаметр отверстия сита.

b) Если остаток на сите на D < 1 % по массе, то производитель должен начертить и указать типичное гранулометрическое распределение, причём должны содержаться сита D, d, d/2 и располагающиеся между d и D сита основного набора плюс дополнительный набор сит 1.

При меча ние: Для специальных областей применения могут использоваться зернистые фракции/ фракции поставки 1/3; 2/3 и 2/4 мм категории Gc90/10. (Действуют номинальные диаметры отверстий сита 0,5; 1,0; 2,0; 3,15; 4,0; 4,5 и 5,6 мм).

Возможны комбинации из двух или более смежных зернистых фракций. При этом для надрешётной фракции и нижнего продукта действуют требования категории Gc90/15. Следует соблюдать требования таблицы 3 по просеву через промежуточное сито. Производитель должен нарисовать и указать типичный просев через это сито и выбранные из категорий в таблице допуски.

Таблица 3:  Требования по просеву через промежуточное сито

G20/15

G20/17,5    или GTC20/17,5

GNR

или GNR

1) Категория по DIN EN 13043

2) Категория по DIN EN 13242

3) Категория по DIN EN 12620

Дополнительно для гранулометрического состава зернистых фракций/фракций поставки 0/2, 0/4 и 0/5, а также смесей зернистых фракций 0/8 действуют требования таблицы 4. Производитель должен нарисовать и, если требуется, указать типичное гранулометрический состав данных зернистых фракций. Допуски должны соответствовать установленным в таблице 4 требованиям.

Для смесей зернистых фракций с d = 0 и D 8 мм действует категория GA 85 стандарта DIN EN 13043 или соответственно DIN EN 13242. Требования по просеву через про- межуточное сито не предъявляются. Производитель должен нарисовать и, если требу- ется, указать типичное гранулометрическое распределение данных смесей фракций.

Зернистые фракции

D/d

Промежу-

точное ситоa)

Предельное значение

Допуск относи- тельно типично- го просева

Категория

мм

% по массе

% по массе

Зернистые фракции согласно таблице 2

нет требования

GNR

Комбинация зернистых фракций по таблице 2

< 4

D/1,4

с 20 по 70

± 15

1)между

GТc20/152)

с 25 по 70

± 15

GT153)

> 4

D/2

с 20 по 70

± 17,5

1)	2)

с 25 по 70

±17,5

Gx17,53)

нет требования

1)	2)

a) Если указанные выше рассчитанные промежуточные сита не точно совпадают с ISO 565:1990, серия R20, то вместо них необходимо использовать ближайший больший или соответственно ближайший меньший номинальный диаметр отверстия сита.

Таблица 4:    Требования по гранулометрическому распределению зернистых

фракций 0/2, 0/4, 0/5 и 0/8

1) DIN EN 12620

2) Категория из DIN EN 13043

3) Категория из DIN EN 13242

2.2.3

Содержание мелочи

Определённое по DIN EN 933-1 содержание мелочи в зернистых фракциях должно выполнять требования категорий таблицы 5.

Таблица 5:

Требования по содержанию мелочи

Cтрока

Зернистые фракции d/D

Доля мелочи

Категория

мм

% по массе

1

С 0/2 по 0/5

< 3

f3

2

С 0/2 по 0/5

< 16

f16

3

С 0/2 по 0/5

> 16

fуказано

4

С 2/4 по 32/63

< 0,5

f0,5

5

С 2/4 по 32/63

< 1

f1

6

С 2/4 по 32/63

< 1,5

f1,5

7

С 2/4 по 32/63

< 2

f2

8

С 2/4 по 32/63

< 4

f4

9

С 2/4 по 32/63

> 4

fзаданное

При меча ние: Для специальных областей применения могут использоваться зернистые фракции/

фракции поставки 1/3; 2/3 и 2/4 мм категории f0,5, f1 или f3 .

Cтрока

Зернис- тые фрак- ции

Допуск просева в % по массе при размере зерна (мм)

Категория

8

5

4

2,8

2

1

0,250

0,063

1

0/2

–

–

–

–

±5a)

±20

±25

±3b)

1)

2

0/4

–

–

±5a)

–

–

±20

±20

±3b)

3

0/2

–

–

–

–

±5a)

± 10

–

±3b)

GTC102) или GTA103)

4

0/5

–

±5a)

–

± 10

–

–

–

±3b)

5

0/8

±5a)

–

± 10

–

–

–

–

±3b)

6

0/2

0/5

0/8

нет требования

GTCNR2) или GTANR3)

a) Допуски ± 5 % по массе ограничиваются посредством требований по процентному просеву D

в таблице 2.

b) Не действует для категории f3 (содержание мелочи < 3 % по массе) зернистой фракции с 0/2 по 0/5

таблицы 5.

Для комбинаций смежных фракций зернистости для содержания долей мелочи дей- ствует требование самой крупной содержащейся в комбинации зернистой фракции. Для смесей зернистых фракций с d = 0 и D  8 мм производитель должен указать одну из категорий таблицы 5, строка с 4 по 9.

2.2.4

Качество мелочи

Если содержание мелочи в мелких фракциях горных пород и смесях зернистых фракций составляет не больше чем 3 % по массе, то дальнейшая проверка не требуется.

При доле мелочи в мелких фракциях горных пород и смесях зернистых фракций

> 3 % по массе качество мелочи следует проверять согласно таблице 6. Проверка значения метиленового голубого (MB) производится по DIN EN 933-9 или проверка значения песчаного эквивалента (SE) согласно DIN EN 933-8.

Примечание: При смесях зернистых фракций с d = 0 и D 8 мм содержание мелочи следует относить к доле зерна < 2 мм.

Таблица 6:    Качество мелочи

2.3.2, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6

*) По требованию

2.2.5

Форма зерна в крупных фракциях

Форма  зерна в крупных фракциях определяется по DIN EN 933-4 как коэффициент формы  или  по  DIN  EN  933-3  как  показатель  плоскостности.  Метод  испытаний  по DIN EN 933-3 является базовым методом испытаний.

Определённый по DIN EN 933-4 коэффициент формы должен соответствовать тре-

бованию одной из категорий таблицы 7.

Таблица 7:    Требования по коэффициенту формы

Показатель формы

Категория

SI

< 15

< 20

< 50

SI15

SI20

SI50

нет требования

SINR

Cтрока

Использование зернистых фракций в

Доля мелочи в % по массе

> 3 по < 10

> 10

1

Асфальтобетон

MBF указано и проверка согласно разделу 2.3.6

Проверка согласно разделу

2

Бетон и слои укрепленные гидравлическими вяжущи- ми (Hydraulisch gebundene Tragschichten – HGT)

MB указано*), SE указано*)

3

Слои без вяжущего

нет

4

Брусчатка/булыжное покрытие и плиточные покрытия

нет

Если определяется показатель гладкости, то должно выполняться требование одной из категорий таблицы 8.

Таблица 8:    Требования по показателю гладкости

2.2.6

Доля поверхностей дробления в крупных зернистых фракциях

Определённая по DIN EN 933-5 доля дробленых зёрен, включая полностью раздро- бленные зёрна, и процентная доля полностью скруглённых зёрен должны соответст- вовать требованию одной из категорий таблицы 9.

Таблица 9:  Требования по доле дробленых зёрен (включая долю полностью

раздробленных и полностью скруглённых зёрен)

Для зернистых фракций из дроблёных твёрдых горных пород следует принимать, что они соответствуют категории Ci00/0 , и дальнейшая проверка не требуется.

2.2.7

Коэффициент текучести зернистых фракций и смесей зернистых фракций

Коэффициент текучести зернистых фракций с 0/2 мм по 0/5 мм и смесей зернистых фракций с c 1 0 и D   8 мм определяется по DIN EN 933-6, раздел 8. Коэффициент текучести должен соответствовать требованию одной из категорий таблицы i0.

Доля полностью раздробленных зёрен

% по массе

Доля полностью раздробленных и частично дробленых зёрен

% по массе

Доля полностью скруглённых зёрен

% по массе

Категория C

90-100

30-100

30-100

–

–

–

100

95-100

90-100

90-100

50-100

–

0

0-1

0-1

0-3

0-30

0-70

Ci00/0

C95/i C90/i C90/3

C50/30

CNR/70

нет требования

CNR

Показатель гладкости

Категория FI

i5

20

50

F1i5

F120

F150

нет требования

F1NR

Таблица 10:  Требования к коэффициентам текучести

2.2.8

Содержание ракушек в крупных зернистых фракциях

Содержание ракушек в крупных зернистых фракциях определяется по DIN EN 933-7. Содержание ракушек должно соответствовать требованию одной из категорий табли- цы 11.

Примечание: Требование относится только к добытым из моря крупным зернистым фракциям.

Таблица 11:   Требования по содержанию ракушек в крупных зернистых фракциях

2.2.9

Дробимость крупных зернистых фракций

Зернистые фракции должны иметь достаточную дробимость.

Дробимость определяется  как  коэффициент  ударного  раздробления  согласно  DIN EN i097-2, раздел 6, или как коэффициент Лос-Анджелес согласно DIN EN i097-2, раздел 5. Метод испытаний Лос-Анджелес является базовым методом испытаний.

При определении коэффициента ударного раздробления должно выполняться требо-

вание одной из категорий таблицы 12.

Примечание:  Для  определения  массы  навески  при  испытании  на  удар  средняя  плотность определяется согласно DIN EN i097-6, приложение A.

Содержание ракушек

% по массе

Категория SC

i0

SCl0

> i0

SCуказано

нет требования

SCNR

Коэффициент текучести

Категория

ECS

35

30

ECS30

< 30

ECS указано

нет требования

ECSNR

Таблица 12:    Требования к коэффициенту ударного раздробления

Если определяется коэффициент Лос-Анджелес, то должно выполняться требование одной из категорий таблицы 13.

Таблица 13:  Требования к коэффициентам Лос-Анджелес

У зернистых фракций с максимальным зерном > 32 мм следует определять также дро- бимость согласно TP Gestein-StB, часть 5.1.3 и часть 5.3.1.2, и должно выполняться требование к значению SD1O в приложении A. Оно является репрезентативным для всех зернистых фракций > 32 мм.

Результат проверки сопротивления раздроблению не должен превышать требование категории для соответствующих пород или групп пород в приложении A. Если зер- нистые фракции вторичной переработки соотносятся к одному виду пород или веще- ственный состав допускает однозначное отнесение к видам пород приложения A, то указанные там значения не должны превышаться.

2.2.10   Сопротивление полировке крупных зернистых фракций

Сопротивление  полировке  крупных  зернистых  фракций,  которые  используются  в слоях  покрытия  из  бетона,  включая  посыпной  щебень,  и  обработках  поверхности, следует определять как PSV (polished stone value) согласно DIN EN 1O97-8.

Коэффициент Лос-Анджелес

Категория

LA

2O

25

3O

4O

5O

LA2O

LA25

LA3O LA4O LA5O

нет требования

LANR

Коэффициент ударного раздробления

Категория

SZ

18

22

26

32

35

SZ18

SZ22

SZ26

SZ32

SZ35

нет требования

SZNR

PSV должно соответствовать требованию одной из категорий таблицы 14. В особых случаях применения в качестве PSVзадано. может потребоваться также другой PSV (на- пример, 48; 51).

Таблица 14:  Требования к сопротивлению полировке

2.2.11

Сопротивление истиранию поверхности

Сопротивление истиранию поверхности (aggregate abrasion value – AAV) может опре- деляться согласно DIN EN 1O97-8:1999, приложение A. Требования к сопротивлению истиранию поверхности согласно таблице 15 не предъявляются.

Таблица 15:  Требования к сопротивлению истиранию поверхности

2.2.12

Сопротивление износу крупных зернистых фракций

Сопротивление  износу  крупных  зернистых  фракций  (коэффициент  Micro-Deval) может определяться согласно DIN EN 1O97-1. Требования к сопротивлению износу крупных зернистых фракций согласно таблице 16 не предъявляются.

Таблица 16:  Требования к сопротивлению износу

2.2.13

Сопротивление истиранию от шин с шипами крупных зернистых фракций в слоях покрытия из бетона

Сопротивление истиранию от шин с шипами (nordic abrasion value – AN) может опре- деляться согласно DIN EN 1O97-9. Требования к сопротивлению истиранию от шин с шипами крупных зернистых фракций согласно таблице 17 не предъявляются.

Коэффициент Micro-Deval

Категория MDE

нет требования

MDENR

Истирание поверхности (AAV)

Категория AAV

нет требования

AAVNR

Сопротивление полировке (PSV)

Категория

PSV

5O

44

Промежуточные значения и те, что < 44

PSV5O

PSV44

PSV указано

нет требования

PSVNR

Таблица 17:  Требования к сопротивлению истиранию от шин с шипами

2.2.14   Морозостойкость

Доказательство  достаточной  морозостойкости  производить  посредством  определе- ния водопоглощения, если необходимо – с последующим определением морозостой- кости, или непосредственно путём  определения морозостойкости.

2.2.14.1  Водопоглощение как критерий для морозостойкости

Если требуется водопоглощение в качестве критерия для проверки морозостойкости, то оно должно определяться согласно DIN EN 1O97-6, приложение B.

Если данное водопоглощение  соответствует установленной в таблице 18 категории WcmO,5, то следует исходить из достаточной сопротивляемости зернистой фракции морозостойкости. Если требование категории WcmO,5 не соблюдается, то следует про- верить морозостойкость согласно разделу 2.2.14.2.

Таблица 18:  Требования к водопоглощению зернистых фракций

2.2.14.2  Морозостойкость

Если необходимо, морозостойкость следует определять согласно DIN EN 1367-1. Оно должно соответствовать требованию одной из категорий таблицы 19.

Водопоглощение

% по массе

Категория

Wcm

<O,5

WcmO,5

При меча ние: Проверка водопоглощения у доменного шлака и других пористых зернистых фрак-

ций нецелесообразна.

Сопротивление истиранию от шин с шипами

Категория

AN

нет требования

ANNR

Таблица 19:  Требования к морозостойкости

Требования к ию нагрузке при применении сульфата магния по DIN EN 1367-2 согла-

сно таблице 2O не предъявляются.

Таблица 20:  Требования к сопротивлению нагрузке от сульфата магния

2.2.14.3  Морозостойкость при использовании противогололёдных смесей

Если необходимо, следует определить и указать морозостойкость при использовании противогололёдных смесей по DIN EN 1367-1, приложение B1).

Примечание: При непосредственном определении морозостойкости при использовании про-

тивогололёдных смесей  водопоглощение и морозостойкость не определять.

2.2.15

Стойкость при высоких температурах

Если требуется, следует определять и указывать стойкость при высоких температурах согласно DIN EN 1367-5.

2.2.16

Сродство между крупными зернистыми фракциями и битумами

Если требуется, следует определять сродство между крупными зернистыми фракция- ми и битумами согласно DIN EN 12697-11, используя битум 5O/7O, и указать значение через 6 ч.

2.2.17

«Солнечный ожог» базальта

Если имеются признаки «солнечного ожога», то следует определить уменьшение мас- сы согласно DIN EN 1367-3 и дробимость согласно DIN EN 1O97-2. В зависимости от  выбранного  в  разделе  2.2.9  метода  испытаний  должны  выполняться  требования соответствующей категории таблицы 21.

1) DIN EN 1367-6 на стадии подготовки

Значение сульфата магния

(потеря в % по массе)

Категория

MS

нет требования

MSNR

Морозостойкость (потеря в % по массе)

Категория

F

< 1

F1

< 2

F2

< 4

F4

>4

Fуказано a)

a) У золы от сжигания бытового мусора и строительных материалов повторного использования до-

полнительно положения TL SoB-StB, разделы 2.2.1.2 или 2.3.1.2.

Таблица 21:  Требования при проверке на «солнечный ожог»

2.2.18

Содержание грубых органических включений

Если требуется, следует определять содержание грубых органических примесей со- гласно DIN EN 1744-1, раздел 14.2. Должно выполняться требование одной из катего- рий таблицы 22.

Примечание: Для мелких органических включений действует раздел 2.2.23.

Таблица 22:  Требования к содержанию грубых органических включений

Фракция горных пород:

органические примеси

% по массе

Категория mLPC

мелкие зернистые фракции

< O,1O

mLPC O,1O

< O,25

mLPCO,25

< O,5O

mLPCO,5O

>O,5O

mLPC указано

крупные зернистые фракции

< O,O5

mLPC O.O5

< O,1O

mLPC O.1O

< O.5O

mLPC O,5O

>O,5O

mLPC указано

Метод испытания

Результат

% по массе

Категория

SB

DIN EN 1367-3

Откалывание после варки

< 1

SBSZ

DIN EN 1O97-2

Увеличение значения ударного раздробления после варки

< 5

DIN EN 1367-3

Откалывание после варки

< 1

SBI.A

DIN EN 1O97-2

Увеличение коэффициента

Лос-Анджелес после варки

< 8

При мечание: «Солнечный ожог» – вид разрушения камней, который может возникать у не- которых  базальтов  под  воздействием  атмосферы.  Солнечный  ожог  начинается  с  появления серо-белых пятен. Обычно образуются волосяные трещины, которые исходят от этих пятен и соединяют их друг с другом. Это снижает прочность минеральной структуры, и в результате камни распадаются на мелкие осколки. В зависимости от происхождения данный процесс мо- жет завершиться в течение нескольких месяцев после разработки на каменоломне или длиться несколько десятилетий. В исключительных случаях быстрое разрушение приводит к образо- ванию больших трещин и к разрушению зёрен.

2.2.19   Стойкость к распаду доменного шлака, шлака вагранки, сталелитейного шлака, остатков формовочного песка и золы от сжигания бытового мусора

2.2.19.1  Разрушение дикальцийсиликата доменного и чугунолитейного шлака

Зернистые фракции из доменного или чугунолитейного шлака при проверке согла- сно  DIN  EN  1744-1,  раздел  19.1,  не  должны  иметь  разрушения  дикальцийсиликата (разрушение известняка).

2.2.19.2  Окисление железа доменного и чугунолитейного шлака

В зернистых фракциях из доменного или чугунолитейного шлака при проверке со-

гласно DIN EN 1744-1, раздел 19,2, не должно быть окисления железа.

2.2.19.3  Стойкость к распаду сталелитейного шлака

Стойкость к распадусталелитейного шлака следует проверять согласно DIN EN 1744-

1, раздел 19.3. Должно выполняться требование одной из категорий таблицы 23.

Таблица 23:  Требования к стойкости к распаду сталелитейного шлака

2.2.19.4  Стойкость к распаду остатков формовочного песка

Следует соблюдать указанные в приложении B требования.

2.2.19.5  Стойкость к распаду золы от сжигания бытового мусора

Следует соблюдать указанные в приложении B требования.

2.2.20   Реакция щёлочь/кремниевая кислота

Если требуется, необходимо определить реакцию зернистых фракций щёлочь-крем- ниевая кислота согласно директиве DAfStb ‘Меры предупреждения вредной щёлоч- ной реакции в бетоне’ (директива по щелочам) и указать результат.

Вид сталелитейного шлака

Увеличение объёма

% по объёму

Категория

V

LD-шлак(LDS)/

шлак электропечей (EOS)

< 3.5

V3,5

< 5

V5

При меча ние  1:  Если определённое по DIN EN 196-2 содержание MgO < 5 % по массе, продолжи- тельность испытания составляет 24 ч. Если содержание MgO > 5 % по массе, продолжительность испытания составляет 168 ч.

При меча ние  2: Общее содержание MgO приводится в качестве примерных данных для определе- ния содержания свободного MgO, поскольку в настоящее время ещё нет надёжного метода для опре- деления содержания свободного MgO. Как только будет разработан надёжный метод, виды шлаков будут классифицироваться по содержанию в них свободного MgO. Содержание MgO указывается производителями стали.

2.2.21   Хлориды

Если требуется, то необходимо определить содержание водорастворимых хлорид-ио- нов зернистых фракций для бетона согласно DIN EN 1744-1, раздел 7, а изготовитель должен по запросу указать его.

Примечание:  Если  известно,  что  содержание  водорастворимых  ионов  хлоридов  комбиниро- ванных зернистых фракций составляет O,O1 % по массе или меньше (например, для зернистых фракций из большинства удалённых от моря месторождений), то данное значение может при- меняться для расчёта содержания хлоридов в бетоне.

2.2.22   Серосодержащие компоненты

2.2.22.1  Кислоторастворимые сульфаты

Содержание  кислоторастворимых  сульфатов,  рассчитанных  как  SO3,  у  зернистых фракций и наполнителей для бетона можно определить согласно DIN EN 1744-1, раз- дел 12. Требования к содержанию кислоторастворимых сульфатов согласно таблице

24 не предъявляются.

Таблица 24:  Требования к содержанию кислоторастворимых сульфатов

2.2.22.2 Общее содержание серы

Общее  содержание  серы  у  зернистых  фракций  и  наполнителей  для  бетона  можно определять  согласно  DIN  EN  1744-1,  раздел  11.  Требования  к  общему  содержанию серы согласно таблице 25 не предъявляются.

Таблица 25:  Требования к общему содержанию серы

2.2.23   Компоненты, препятствующие застыванию и затвердеванию

Зернистые фракции и наполнители, содержащие органические или другие вещества в таких объёмах, что изменяется характеристика застывания и твердения смесей с гидравлическими вяжущими, должны оцениваться в соответствии с DIN EN 1744-1, раздел 15.3, в части их влияния на время затвердевания и прочность на сжатие.

При доле таких веществ допускается:

a)    увеличение  времени  затвердевания  образца  для  испытания  строительного  раствора, но не более чем на 12O мин

b)    уменьшение прочности на сжатие образцов для испытания раствора в возрасте 28

дней не более чем на 2O %.

Фракция горных пород

Общее содержание серы

% по массе

Категория

S

все фракции горных пород

нет требования

SNR

Фракция горных пород

кислоторастворимые сульфаты,

% по массе

Категория

AS

все зернистые фракции

нет требования

ASNR

Наличие органической составляющей должно проверяться по DIN EN 1744-1, раздел

15.1 (проверка раствором едкого натра). Если результаты указывают на наличие гуми- новой кислоты, то должно определяться наличие фульвеновой кислоты согласно DIN EN 1744-1, раздел 15.2.

Если при таком методе испытаний всплывающая жидкость светлее чем стандартные цве-

та, то следует исходить из того, что в зернистых фракциях нет органических веществ.

Примечание 1: Некоторые неорганические соединения, которые обесцвечивают всплывающую жидкость при проверке при помощи раствора едкого натра, не нарушают время застывания и твердения смесей с гидравлическими вяжущими.

Примечание 2: Сахар не влияет на цвет всплывающей воды ни при проверке раствором едкого натра,  ни  при  проверке  на  фульвеновую  кислоту.  Если  предполагается,  что  в  наличии  есть сахар  или  сахароподобные  вещества,  то  зернистая  фракция  должна  проверяться  с  использованием  образцов  для  испытания  цементного  раствора  (см.  DIN  EN  1744-1,  раздел  15.3).  При этом в основу должны быть положены вышеуказанные требования по времени затвердевания и прочности на сжатие.

2.2.24

Содержание карбонатов в мелких фракциях горных пород для слоев покрытия из бетона

Содержание карбонатов в мелких фракциях горных пород, которые должны

использоваться  в  покрытиях  из  бетона,  может  определяться  согласно  DIN  EN  196-2:2OO5, раздел 15. Требования не предъявляются.

2.2.25

Потеря при прокаливании котельной золы от сжигания каменного угля

Потерю  при  прокаливании  котельной  золы  следует  определять  согласно  DIN  EN

1744-1, раздел 17. Потеря при прокаливании не должна превышать 15 % по массе.

2.3

Наполнители

2.3.1

Гранулометрический состав

Гранулометрический состав следует определять согласно DIN EN 933-1O. Требования считаются выполненными, если установленные в таблице 26 величины не превыша- ются.

Таблица 26:  Требования по распределению частиц по крупности инородных

наполнителей

Номинальный размер отверстия сита

мм

Просев % по массе

ширина рассеяния

в гранулометрическом распределении а)

% по массе

2

1OO

–

O,125

85-1OO

1O

O,O63

7O-1OO

1O

a) Указанный диапазон распределения частиц по крупности основывается не менее чем на 2O значе- ниях (см. Приложение C, таблица C.2, строка 25). 9O % указанных результатов должны находиться в пределах данного диапазона, в то время как все результаты должны находиться в пределах грануло- метрического распределения частиц (см. 2 колонку).

2.3.2

Вредные доли мелочи

Вредные доли мелочи (например, способные к набуханию глины) определяются как содержание метиленового голубого (MBF) согласно DIN EN 933-9. Оно должно указываться.

2.3.3

Содержание воды

Определённое согласно DIN EN 1O97-5 содержание воды инородных наполнителей не должно превышать 1 % по массе.

2.3.4

Отверждающие свойства

2.3.4.1

Пористость сухого уплотнённого наполнителя

Пористость сухого уплотнённого наполнителя по Rigden следует определять согла- сно   DIN  EN  1O97-4,  она  должна  соответствовать  требованию  одной  из  категорий таблицы 27.

Таблица 27:  Требования к пористости по Rigden

2.3.4.2

Повышение точки размягчения при испытании наполнителя асфальтобетона на прочность кольцом треугольного сечения и сферой

Повышение точки размягчения при таких испытаниях следует определять согласно DIN EN 13179-1, оно должно соответствовать требованию одной из категорий табли- цы 28.

Таблица 28:  Требования к повышению точки размягчения при испытании асфальтобетона на прочность кольцом треугольного сечения и сферой

2.3.5

Водорастворимость

Водорастворимость следует определять согласно DIN EN 1744-1, раздел 16, она долж-

на соответствовать требованию категории таблицы 29.

Таблица 29:  Требования к водорастворимости

Водорастворимость

% по массе

Категория

WS

< 1O

WS1O

Повышение точки размягчения

°C

Категория

∆R&B

8-25

∆R&B8/25

>25

∆R&B25

Пористость после Rigden

% по объёму

Максимальное рассеяние пористости а)

% по объёму

Категория

V

28-45

4

V28/45

44-55

4

V44/55

a) Указанный диапазон пористости основывается на минимум 2O значениях (см. Приложение C, та- блица C.2, строка 28). 9O % указанных результатов должны находиться в пределах данного диапазо- на, в то время как все результаты должны находиться в пределах диапазона пористости (см. столбец

1).

2.3.6

Водочувствительность

Водочувствительность  наполнителя  следует  определять  согласно  DIN  EN  1744-4

и указывать результат.

Примечание: При сильном помутнении всплывающей воды и/или при наличии непокрытых битумом частиц наполнителя и/или при подозрении на наличие способных к набуханию гли- нистых минералов следует проводить проверку согласно DIN EN 1744-4, приложение A, и TP Gestein-StB, часть 6.6.2. При этом набухание не должно превышать 1,O % по объёму.

Водочувствительность мелких зернистых фракций и смесей зернистых фракций сле-

дует определять согласно TP Gestein-StB, часть6.6.3, и указывать результат.

2.3.7

Содержание карбоната кальция в известняковом наполнителе

Содержание  карбоната  кальция  в  известняковом  наполнителе  необходимо  опреде- лять согласно DIN EN 196-2. Оно должно соответствовать требованию одной из ка- тегорий таблицы 3O.

Таблица 30:  Требования к содержанию карбоната кальция в известняковом

наполнителе

2.3.8

Содержание гидроокиси кальция в смешанном наполнителе

Содержание гидроокиси кальция смешанного наполнителя необходимо определять со-

гласно DIN EN 459-2. Оно должно соответствовать требованию категории таблицы 31.

Таблица 31:  Требования к содержанию гидроокиси кальция в смешанном

наполнителе

Содержание гидроокиси кальция

% по массе

Категория

Ka

> 25

Ka25

> 2O

Ka2O

> 1O

Ka1O

< 1O

Kaуказано

Примечание: В DIN EN 459-2 результат испытания указывается как содержание оксида кальция. Для расчёта содержания гидроокиси кальция содержание оксида кальция следует умножить на коэффи- циент 1,3213.

Содержание карбоната кальция

% по массе

Категория

CC

>9O

CC9O

>8O

CC8O

>7O

CC7O

Примечание: В DIN EN 196-2 результат испытания указывается как окись кальция (CaO). Для расчёта содержания карбоната кальция содержание CaO содержание следует умножить на коэффициент 1,7848.

2.3.9

Требования к равномерности товарного наполнителя

2.3.9.1

Средняя плотность инородного наполнителя

Среднюю плотность инородных наполнителей следует определять согласно DIN EN

1O97-7.  Указываемый  производителем  диапазон  колебаний  не  должен  быть  больше чем O,2 Mг/м3.

2.3.9.2

Потеря при прокаливании летучей золы каменного угля

Потерю при прокаливании летучей золы каменного угля, которая должна использо- ваться в качестве наполнителя, следует проверять согласно DIN EN 1744-1, раздел 17. Указываемый производителем диапазон колебаний не должен быть больше чем 6 % по массе.

2.4

Экологические характеристики

Природные зернистые фракции (дроблёная твёрдая горная порода, гравий и песок, а также дроблёный гравий), как правило, экологичны. Поэтому дальнейшие

доказательства будут излишними.

У промышленно изготовленных зернистых фракций и строительных материалов

повторного использования следует соблюдать требования к экологическим

характеристикам согласно Приложению D.

3

3.1

Подтверждение соответствия

Общее

Подтверждение соответствия производится согласно системе 2+. Для этого произво- дитель должен провести первичную проверку (см. 3.2) и заводской производственный контроль - WPK (см. Приложение C), который сертифицирован, для обеспечения, что продукт соответствует требованиям данных технических условий поставки.

3.2

Первичная проверка

Соответствие  установленным  требованиям  в  форме  первичной  проверки  следует определять, если:

–

должен использоваться материал из нового месторождения для производства зер-

нистых фракций или

возникли существенные изменения вида исходных материалов или возникли существенные изменения в условиях подготовки.

–

–

Результаты первичной проверки должны быть запротоколированы в качестве основы для WPK соответствующего продукта.

3.3

Заводской контроль продукции

Производитель должен использовать соответствующую требованиям Приложения C систему  заводского  контроля  продукции  (WPK).  Выполненные  производителем  записи  должны  указывать,  какие  методы  контроля  качества  использовались  во  время производства фракции горных пород. WPK должна быть сертифицирована компетентной организацией.

4

4.1

Обозначение

Обозначение и описание

Зернистые  фракции  должны  идентифицироваться,  например,  по  ассортименту  на основании следующих данных.

a)

месторождение и производитель – при промежуточном хранении следует указать как месторождение, так и склад.

вид зернистой фракции (см. раздел 2.1.1)

Фракция зернистости/фракция поставки категории требования или указанные значения.

b)

c)

d)

4.2

Дополнительные данные касательно описания фракции горных пород

Необходимость других данных зависит от соответствующей ситуации и цели приме-

нения, например:

a)    показатель относительно обозначения и описания

b)    все прочие необходимые для идентификации определённой зернистой фракции данные.

Примечание: Покупатель должен информировать производителя при заказе обо всех особых связанных с соответствующей целью применения требованиях, которые выходят за объёмы в приложениях с E по H.

5

Маркировка Накладная

Маркировка Накладная должна содержать как минимум следующие данные:

a) b) c)

d)

обозначение (см. раздел 4)

дату отправки

серийный номер накладной

указание на данные TL (TL - технические условия поставки).

6

Маркировка СЕ

Маркировка СЕ, включая сопроводительный  документ, выполняется соответствую- щим образом согласно  разделу ZA.3 в Приложении  ZA стандартов  DIN EN 1262O, DIN EN 13O43 и DIN EN 13242.

Приложение A

Средняя плотность и сопротивление к разрушению

Лос-Анджелеса b)

SZ22

SZ22

SZ22

Камни/группа камней

Средняя плотность

ρR

Сопротивление разрушению a)

LA (10/14)

SZ (8/12,5)

Коэффициент дро-

бления щебня SD

10 (35,5/45)

Коэффициент

(35,5/45)

Мг/м3

Категория

Категория

% по массе

% по массе

1

Гранит Гранодиорит Сиенит

2,6O-2,8O

LA3O

SZ26

< 22

< 22

2

Диорит

Габбро

2,7O-3,OO

LA25

c)

< 18

3

Риолит Риодазит Трахит Фонолит Микродиорит Андезит

2,5O-2,85

LA25

SZ22

< 22

< 15

4

Базальт

Мелафир

2,85-3,O5

LA25

c)

< 17

< 13

5

Базальтовая лава

2,4O-2,85

LA25

SZ22

< 2O

6

Шлак лавы

См. памятку M Ls

7

Диабаз

2,75-2,95

LA25

c)

< 17

< 14

8

Известняк

Доломитовый кирпич

2,65-2,85

LA3O

SZ32d)

< 3O

< 33

9

Серая вакка Кварцит Жильный кварц Кварц Песчаники

2,6O-2,75

LA3O

SZ26

< 22

< 15

1O

Гнейс Гранулит Амфиболит Серпентинит

2,65-3,1O

LA3O

SZ26

< 22

< 18

11

Щебень дроблёный

2,6O-2,75

LA3O

SZ26

–

–

12

Щебень круглый

2,55-2,75

LA4O

SZ35.

–

–

13

Шлак цветной металлургии MHS

3,4O-4,OO

LA4O

SZ35

< 33

< 33

14

Доменный шлак HOS

2,1O-2,8O

LA4O

SZ35

< 33

< 33

15

Сталелитейный шлак

3,2O-3,8O

LA3O

SZ26

< 29

< 33

16

Зола от сжигания бы-

тового мусора

2,2O-2,7O

LA5Oe)

SZ35e)

–

–

17

Переработанные (вторичные) строи- тельные материалы

LA4O

SZ32

< 33

< 36

a) Породы или группы пород, которые не выдерживают требования по сопротивлению разрушению, могут ис-

пользоваться, если пригодность подтверждается экспертизой или посредством положительного опыта

b) Следует указывать значения для накопления опыта

c) Допускаются только SZ-значения макс. до 2O % по массе

d) Допускаются только SZ-значения макс. до 28 % по массе

e) Допускаются LA-значения макс. до 45 % по массе или SZ-значения макс. до 4O % по массе

Приложение B

Состав строительных материалов повторного использования и золы от сжигания бытового мусора, стойкость к распаду остатков формовочного песка и золы от сжигания бытового мусора и пористость доменного шлака

Таблица B. 1:    Требования к вещественному составу строительных материалов повторного использования

Вещества, соединённые органическими вяжущими веществами следует исключать. Точно так же  нельзя  использовать  связные  грунты,  выветрившиеся  и  чувствительные  к  атмосферным условиям породы и подобные непригодные минеральные массы.

Таблица B. 2:    Требования к вещественному составу золы от сжигания бытового мусора

Стойкость к распаду остатков формовочного песка (GRS)

Для  оценки  стойкости  к  распаду  остатков  формовочного  песка  для  несущих  слоёв  без  вяжущего привлекается CBR-испытание (определение калифорнийского числа) согласно DIN EN 13286-47. При использовании только остатков формовочного песка набухание не должно превышать 2 %. Одновременно значение CBR после определения набухания (CBRW) должно достигать  8O  %  начального  CBR-значения  (CBRO).  При  использовании  в  качестве  дополни- тельных компонентов с долей максимально 15 % по массе в смеси строительного материала набухание остатков формовочного песка не должно превышать 4 %. В таком случае значение CBR после хранения в воде следует определять также у смеси строительных материалов.

При  использовании  остатков  формовочного  песка  в  асфальтобетонных  несущих  слоях  стой- кость к распаду проверяется согласно DIN 1996-9. При этом применяется рецептура асфальтобе- тона, которая предусмотрена для использования в дороге. Набухание не должно превышать 1,3

% по объёму.

Стойкость к распаду золы от сжигания бытового мусора (HMVA)

Для оценки стойкости к распаду HMVA для защитных слоёв от мороза (строительные классы с III по VI) и для несущих слоёв без вяжущего мало нагруженных поверхностей, а также велоси- педных и пешеходных дорожек согласно TL SoB-StB или ZTV SoB-StB следует применять оба метода согласно приложениям 1 и 2 «Памятки об использовании золы от сжигания бытового

мусора в дорожном строительстве»(MHMVA).

Компонент

% по массе

Металлы

< 5,O

Недожиг

< O,5

Группа веществ

% по массе

Асфальтобетонный гранулят в составляющей > 4 мм

< 3O

Клинкер, кирпич и гончарные изделия в составляющей > 4 мм

< 3O

Известковый песчаник, штукатурки и подобные вещества в составляющей > 4 мм

< 5

Минеральные лёгкие и сыпучие строительные материалы, такие, как пористый и пенобетон в составляющей > 4 мм

< 1

Инородные вещества, такие, как древесина, резина, пластмассы и текстиль в смеси

< O,2

Для данной области применения HMVA может обозначаться как достаточно стойкая к распаду,

если

–     при испытании на увеличение решающее увеличение через 3O дней < 3 ‰ и при минера- логическом исследовании интенсивность кальцита > 14O counts и интенсивность ангидри- та < 4O counts составляет

–     при превышении контрольного увеличения через 3O дней > 3 ‰ и < 5 ‰, дополнительно контрольное увеличение через 12O дней составляет < 5 ‰ .

Для оценки стойкости к распаду HMVA для слоёв с гидравлическими вяжущими следует при-

влекать испытание паром согласно рабочему документу FGSV 52. Требуемого значения нет.

Пористость доменного шлака

Если  в  качестве  критерия  для  пористости  доменного  шлака  необходимо  определить  водо- поглощение при атмосферном давлении и насыпной плотности, то определение водопогло- щения Wcm  производится согласно DIN EN 1O97-6, Приложение B, Определение насыпной плотности ρb по DIN EN 1O97-3.

Таблица B. 3:    Показатели пористости доменного шлака

*) Класс крупности для испытания 8/11

Класс пористости

Водопоглощение*)

Wcm

%

Насыпная плотность*)

ρb

Мг/м3

A

< 4

> 1,2

B

< 6

> 1,O

C

< 8

> O,9

Приложение C

Внутрипроизводственный контроль

C.1

Введение

Данное приложение определяет требования к системе внутризаводского производст- венного контроля производителя зернистых фракций, посредством которой обеспе- чивается, что все изготовленные зернистые фракции по своим заявленным свойствам соответствуют TL Gestein-StB.

Работоспособность  системы  внутризаводского  контроля  следует  оценивать  согласно положениям, установленным в данном приложении.

C.2

C.2.1

Организация

Ответственность и полномочие

Следует определять ответственность, полномочия и взаимные отношения всего

персонала, который руководит, выполняет и проверяет работы, важные для качества. Это касается также персонала, который нуждается в организационной свободе и полномочиях, чтобы:

a)    принимать меры по предотвращению возникновения брака продукции

b)    выявлять, регистрировать любое отклонение по качеству и применять

соответствующие меры.

C.2.2

Уполномоченный руководством предприятия по заводскому производственному контролю

Изготовитель  для  каждого  производства,  где  изготавливаются  зернистые  фракции горных  пород,  должен  назначить  лицо,  обладающее  соответствующими  полномо- чиями для обеспечения ввода и выполнения заданных требований, установленных в данном приложении.

C2.3

Оценка со стороны заводского управления или управления фирмы

Система внутризаводского производственного контроля должна проверяться и оце- ниваться  через  соответствующие  интервалы  заводским  управлением  или  управле- нием  фирмы,  чтобы  обеспечить  непрерывность  её  действия  и  эффективность  для выполнения требований данного приложения. Сверх того следует вести записи.

C.3

C.3.1

Метод контроля

Руководство

Производитель должен разработать и вести руководство по заводскому производст- венному контролю, в котором определены методы, посредством которых выполняют- ся требования к внутризаводскому производственному контролю.

C.3.2

Управление документами и данными

Управление  документами  и  данными  должно  включать  такие  документы  и  записи, которые имеют значение для требований согласно настоящим нормам TL Gestein-StB. Сюда относятся записи о закупке, обработке, контроле продукции, а также определения системы внутризаводского производственного контроля.

В руководстве по внутризаводскому производственному контролю следует зафикси- ровать метод управления документами и данными, который регулирует ответствен- ность за разрешение, выпуск, распределение и управление внутренними и внешними документами и данными, точно так же, как разработку, выпуск и запись изменений в документах.

C.3.3

Передача субподрядов

Если производитель передаёт часть работ субподрядчику, то должна создаваться

возможность для управления этими работами. Производитель должен продолжать нести общую ответственность за все части выполненных субподрядчиком работ.

C.3.4

Данные по исходному материалу

Должна иметься и быть доступной подробная документация, воспроизводящая дета- ли касательно свойств исходного материала и месторождения, и, если уместно, также содержать одну или несколько карт - плана расположения и плана горных работ.

Производитель отвечает за то, чтобы в случае обнаружения наличия каких-либо вред- ных веществ их содержание не превышало действующие в месте использования зер- нистой фракции предельные значения.

Примечание: Как правило, большинство определённых в Директиве совета 76/69/EWG вредных веществ не встречаются в месторождениях зернистых фракций минерального происхождения.  Тем  не  менее  производители  зернистых  фракций  обязаны  ссылаться  на  примечания Приложений ZA. 1 стандартов DIN EN 1262O, DIN EN 13O43 и DIN EN 13242.

C.4

Планирование производства

Система внутризаводского производственного контроля должна выполнять следую-

щие требования:

a)    Должны быть определены методы для идентификации и управления продукцией.

Примечание: Это может включать методы для работ по обслуживанию и настройкам установок предварительной обработки, для контроля или для проверки проб, взятых во время предвари- тельной обработки, или для изменения процесса при плохих погодных условиях и т.д.

b)

Должны  быть  определены  методы,  которые  регулируют  идентификацию  всех названных  согласно  C.3.4 опасных  веществ  и обращение  с ними, чтобы гаран- тировать, что их содержание не превышает действующие в месте использования зернистой фракции предельно допустимые значения.

Должны быть определены методы, посредством которых гарантируется, что про- дукция хранится контролируемым образом и что склад хранения, а также склади- рованная продукция обозначены (помечены).

Должны быть определены методы, посредством которых гарантируется, что каче- ство взятой со склада продукции не изменилось так, что её единообразие постав- лено под угрозу.

Должна быть возможность отслеживать продукцию в части вида и происхожде-

ния вплоть до продажи.

c)

d)

e)

C.5

C.5.1

Контроль и проверка

Общее

Производитель  должен  подготовить  все  необходимые  для  проведения  требуемых контролей и проверок средства, проверочные средства и соответственно обученный персонал.

C.5.2

Средства испытаний

Производитель отвечает за контроль, калибровку и техобслуживание контрольно-из-

мерительных приборов.

Точность и частота калибровок должна соответствовать DIN EN 932-5.

Средства испытаний должны использоваться в соответствии с документированными методами.

Средства испытаний должны быть однозначно маркированы.

Записи о калибровках необходимо хранить.

C.5.3

Частота и место контроля, отбора проб и проверки

Записи производственного контроля должны содержать частоту и вид контролей. Ча- стота отбора проб и, если требуется, проводимых проверок должна отвечать соответ- ствующим для определённых свойств положениям таблиц C.1, C.2 и C.3.

Примечание 1: Частота проверок в общем стоит в связи с продолжительностью производствен- ного цикла. Продолжительность производственного цикла определяется как полная неделя, как месяц или как год рабочих дней производства.

Примечание 2: Требования к внутризаводскому производственному контролю могут включать осмотры. Любое отклонение, которое выявится посредством данных проверок, может приво- дить к увеличению частоты проверок.

Примечание 3: Если измеренное значение находится очень близко к установленному предель-

ному значению, то может потребоваться увеличение частоты.

Примечание 4: При определённых условиях частота проверки может быть уменьшена ниже ука-

занных в таблицах C. 1, C. 2 и C. 3 частот. Такими условиями могут быть:

a) b) c)

d)

высокоавтоматизированные производственные установки

длительный опыт, показавший равномерность определённых свойств

Месторождение высокой равномерности

ведение системы управления качеством продукции с дополнительными провер-

ками для контроля и управления производственным процессом.

Производитель должен разработать план с определённой периодичностью проверок,

причём следует учитывать минимальные требования таблиц C. 1, C. 2 и C. 3.

Основания для уменьшения частоты проверки должны отображаться в документации внутризаводского производственного контроля.

C.6

Записи

Результаты внутризаводского производственного контроля должны регистрироваться подходящим способом. Следует записывать место, дату и время отбора пробы, а также проверяемый продукт, при необходимости с дополнительной важной информацией, как, например, погодные условия.

Примечание 1: Некоторые признаки у различных продуктов могут быть одинаковыми; в данном случае производители на основании своего опыта могут сделать вывод, что возможно приме- нить результаты одной проверки больше чем на один продукт. Это, в частности, случай, когда один продукт представляет собой сочетание двух или нескольких разных зернистых фракций. Свойства могут быть неизменными, однако гранулометрический состав или чистота должны проверяться.

Если проверенный или проконтролированный продукт не отвечает установленным требованиям,  или  если  есть  указания,  что  может  быть  такой  случай,  необходимо зафиксировать  в  записях,  какие  шаги  предпринимались  для  обработки  проблемы (например, проведение повторной проверки и/или меры корректировки в производ- ственном процессе).

Все требуемые в различных разделах данного приложения записи должны быть

составной частью всех записей.

Записи должны храниться как минимум в течение предписанного законом периода времени.

Примечание 2: «Предписанный законом период времени» - это продолжительность, во время которой должны храниться записи согласно действующим в месте производства правилам.

C.7

Управление бракованными продуктами

Если контроль или проверка выявляет, что продукт не соответствует требованиям, то соответствующий продукт необходимо:

a)

b)

c)

заново подготовить или

использовать для другого применения, для которого он подходит, или отвергнуть, пометив как несоответствующий.

Все возникающие дефекты должны регистрироваться и исследоваться производите- лем, и, если необходимо, по ним нужно проводить корректирующие меры. Примеча- ние: Корректирующие меры могут включать:

a)

Исследование причины возникновения дефекта, включая перепроверку проведе-

ния испытаний и выполнение необходимых подрегулировок

Анализы процессов, методов работы, записей качества, производственных прото-

колов и жалоб клиентов для раскрытия и устранения возможных причин дефекта

Введение профилактических мер, чтобы можно было противодействовать

проблеме способом, соответствующим возможным рискам

Использование разных видов контроля для обеспечения, что принимаются кор-

ректирующие меры и что они эффективны

Введение и запись изменений метода, которые следуют из корректирующих мер.

b)

c)

d)

e)

C.8

Обращение, хранение и обработка на производственной

территории

Производитель должен принимать необходимые меры для соблюдения качества про-

дукта во время обращения и хранения.

Примечание: Эти меры должны учитывать следующие пункты:

a) b) c)

Загрязнение продукта

Расслоение смеси

Чистота рабочего оборудования и складской поверхности.

C.9

C.9.1

Транспортировка и упаковка

Транспортировка

Система внутризаводского производственного контроля производителя должна опре-

делить объём ответственности относительно хранения и отправки.

Примечание: Если зернистые фракции перевозятся как сыпучий груз, может потребоваться его укрывание или загрузка в ёмкости для предотвращения загрязнений.

C.9.2

Упаковка

Если зернистые фракции упаковываются, то используемые методы и материалы при таком обращении не должны загрязнять или разделять зернистые фракции так, что их свойства будут существенно снижены, прежде чем снова будет удалена упаковка. Все меры предосторожности, необходимые для достижения этого во время обращения  и  хранения  упакованных  зернистых  фракций,  должны  отмечаться  на  упаковке или в сопроводительных документах.

C.10

Обучение персонала

Производитель должен наладить и сохранять метод для обучения всех занятых в за- водском производственном  контроле. Должны вестись соответствующие  записи по обучению.

Таблица C.1

Минимальные частоты проверок свойств зернистых фракций для бетона

(согласно DIN EN 12620)

каждые 2 года

каждые 2 года

каждые 2 года

a) Для свойств, для которых в TL Gestein-StB была установлена категория «XNR» (не задано), проверка не требуется.

№

Свойствоа)

Раздел

Разъяснение

Метод испытания

Минимальная частота про- верки

1

Вещественная маркировка

2.1.1

DIN EN 932-3

Каждые 3 года

2

Средняя плотность

2.1.2

Крупные и мелкие фракции горных пород

DIN EN 1O97-6,

Приложение A

1 раз в год

Наполнитель

DIN EN 1O97-7

3

Насыпная плотность

2.1.3

DIN EN 1O97-3

Если требуется

Крупные и мелкие зернистые фракции

4

Гранулометрический состав:

2.2.2

DIN EN 933-1

1 раз в неделю

5

Надрешётная фракция и

нижний продукт

2.2.2

DIN EN 933-1

1 раз в неделю

6

Просев через промежуточное сито

2.2.2

DIN EN 933-1

1 раз в неделю

7

Содержание доли мелочи во фракции

2.2.3

DIN EN 933-1

1 раз в неделю

8

Качество мелочи

2.2.4

Только, если содержание доли мелочи во фракциях горных пород превышает

3 % по массе

DIN EN 933-8

DIN EN 933-9

1 раз в неделю

9

Форма зерна крупных

зернистых фракций

2.2.5

Частота проверки действует для дроблёных зернистых фракций Частота проверки недробленого щебня зависит от месторождения и может быть уменьшена.

DIN EN 933-3

DIN EN 933-4

1 раз в месяц

1O

Доля дроблёных зернистых поверхностей во фракциях горных пород

2.2.6

Только у зернистых фракций из дроблёного щебня

DIN EN 933-5

1 раз в месяц

11

Содержание раковин

2.2.8

Для добытых из моря круп-

ных зернистых фракций

DIN EN 933-7

1 раз в год

12

Сопротивление полировке крупных зернистых фракций

2.2.1O

DIN EN 1O97-8

1 раз

13

Водопоглощение как крите-

рий для морозостойкости

2.2.14.1

DIN EN 1O97-6,

Приложение B

1 раз в год

14

Морозостойкость

2.2.14.2

DIN EN 1367-1

DIN EN 1367-2

1 раз

15

Морозостойкость при

использовании соли

2.2.14.3

DIN EN 1367-1,

Приложение B

1 раз

Продолжение таблицы C.1

частота проверки

щёлочам

раздел 7

раздел 15.2

a)  Для свойств, для которых в TL Gestein-StB была установлена категория «XNR» (не задано), проверка не требуется.

№

Свойствоa)

Раздел

Разъяснение

Метод испытания

Минимальная

16

Крупные органические примеси

2.2.18

В случаях сомнения

DIN EN 1744-1,

раздел 14.2

2 раза в год

17

Распад дикальциумсиликата

(Ca2SiO4) доменного шлака

2.2.19.1

DIN EN 1744-1,

раздел 19,1

2 раза в год

18

Окисление железа доменного шлака

2.2.19.2

DIN EN 1744-1,

раздел 19,2

2 раза в год

19

Реакция на щёлочь и кремниевую кислоту

2.2.2O

Насколько требуется и в случаях сомнения

Директива по

2O

Хлориды

2.2.21

Для добытых из моря зернистых фракций

DIN EN 1744-1,

1 раз в неделю

Для добытых не из моря зернистых фракций

1 раз каждые 2 года

21

Общее содержание серы

2.2.22.2

Только доменные шлаки

DIN EN 1744-1

2 раза в год

Все зернистые фракции кроме доменных шлаков

1 раз в год

22

Нарушающие застывание

и затвердевание компоненты

2.2.23

DIN EN 1744-

1, раздел 15.1

DIN EN 1744-1,

DIN EN 1744-1,

раздел 15.3

1 раз в год

Наполнитель

23

Гранулометрический состав:

2.3.1

DIN EN 933-1O

1 раз в неделю

24

Экологические характеристики

2.4

HOS; HS; SWS; CUS; CUG; GKOS; SFA

Приложение D

2 раза в год

SKG

1 раз в год

строительные материалы повторного использова- ния; HMVA; GRS

4 раза в год

Таблица C.2:

Минимальные частоты проверки свойств зернистых фракций для

асфальтобетона и обработок поверхности (согласно DIN EN 13043)

частота проверки

Каждые 2 года

каждые 2 года

каждые 2 года

a)  Для свойств, для которых в TL Gestein-StB была установлена категория «XNR» (не задано), проверка не требуется.

№

Свойствоа)

Раздел

Разъяснение

Метод испытания

Минимальная

1

Вещественная маркировка

2.1.1

Каждые 5 лет

2

Средняя плотность

2.1.2

Крупные и мелкие фракции горных пород

DIN EN 1O97-6

1 раз

Наполнитель

DIN EN 1O97-7

2 раза в год

3

Насыпная плотность

2.1.3

DIN EN 1O97-3

Если требуется

Крупные и мелкие фракции горных пород

4

Гранулометрический состав:

2.2.2

DIN EN 933-1

1 раз в неделю

5

Надрешётная фракция и

нижний продукт

2.2.2

DIN EN 933-1

1 раз в неделю

6

Просев через промежуточное сито

2.2.2

DIN EN 933-1

1 раз в неделю

7

Доля мелочи во фракциях

2.2.3

DIN EN 933-1

1 раз в неделю

8

Качество мелочи во фракциях

2.2.4

Только если доля мелочи

в мелких фракциях горных пород превышает 3 % по массе

DIN EN 933-8

DIN EN 933-9

2 раза в год

9

Форма зерна крупных зернистых фракций

2.2.5

Частота проверки действует для дроблёных зернистых фракций. Частота проверки округленного щебня зависит от месторождения и может быть уменьшена.

DIN EN 933-3

DIN EN 933-4

1 раз в месяц

1O

Доля дроблёных зернистых поверхностей во фракциях горных пород

2.2.6

Только у зернистых фракций из дроблёного щебня

DIN EN 933-5

1 раз в месяц

11

Коэффициент текучести зернистой фракции O/2 мм

2.2.7

DIN EN 933-6

1 раз в месяц

12

Дробимость крупных

зернистых фракций

2.2.9

DIN EN 1O97-2, раздел 5 DIN EN 1O97-2, раз- дел 6

1 раза в год

13

Сопротивление полировке крупных зернистых фракций

2.2.1O

DIN EN 1O97-8

1 раза в год

14

Водопоглощение как критерий для морозостойкости

2.2.14.1

DIN EN 1O97-6,

Приложение B

1 раз

15

Морозостойкость

2.2.14.2

DIN EN 1367-1

DIN EN 1367-2

1 раз

Продолжение таблицы C.2

стота проверки

каждые 2 года

каждые 2 года

a)  Для свойств, для которых в TL Gestein-StB была установлена категория «XNR» (не задано), проверка не требуется.

№

Свойствоа)

Раздел

Разъяснение

Метод испытания

Минимальная ча-

16

Морозостойкость при исполь-

зовании соли

2.2.14.3

DIN EN 1367-1,

Приложение B

1 раз

17

Стойкость при высоких темпе-

ратурах

2.2.15

DIN EN 1367-5

1 раза в год

18

Сродство между крупными зер-

нистые фракции и битумами

2.2.16

DIN EN 12697-

11

1 раз в год

19

«Солнечный ожог» базальта

2.2.17

В случае сомнения, если есть признак солнечного ожога

DIN EN 1367-3

DIN EN 1O97-2

2 раза в год

2O

Крупные органические примеси

2.2.18

В случаях сомнения

DIN EN 1744-1,

раздел 14.2

1 раз в год

21

Распад дикальциумсиликата

(Ca2SiO4) HOS или GKOS

2.2.19.1

DIN EN 1744-1,

раздел 19,1

2 раза в год

22

Окисление железа HOS

или GKOS

2.2.19.2

DIN EN 1744-1,

раздел 19,2

2 раза в год

23

Стойкость к распаду сталелитейного шлака

2.2.19.3

DIN EN 1744-1,

раздел 19,3

2 раза в год

24

Стойкость к распаду остатков формовочного песка

2.2.19.4

DIN 1996-9

2 раза в год

Наполнитель

25

Гранулометрический состав:

2.3.1

DIN EN 933-1O

1 раз в неделю

26

Вредные доли мелочи

2.3.2

DIN EN 933-9

2 раза в год

27

Содержание воды

2.3.3

DIN EN 1O97-5

2 раза в неделю

28

Изменяющиеся свойства

2.3.4

Пористость сухого уплотнён-

ного наполнителя (Rigden)

DIN EN 1O97-4

2 раза в год

«Дельта-кольцо и сфера»

DIN EN 13179-1

29

Водорастворимость

2.3.5

DIN EN 1744-1,

раздел 16

1 раз

3O

Водочувствительность

2.3.6

Наполнитель

Мелкие зернистые фракции и смеси зернистых фракций

DIN EN 1744-4

TP Gestein-StB,

часть 6.6.3

1 раз каждые 2 года

2 раза в год

31

Содержание карбоната кальция известнякового наполнителя

2.3.7

DIN EN 196-2

1 раз в год

32

Содержание гидроокиси каль-

ция смешанного наполнителя

2.3.8

DIN EN 459-2

1 раз в год

33

Равномерность продукции на-

полнителя

2.3.9

-

34

Экологические характеристики

2.4

HOS; HS; SWS; CUS; CUG; GKOS; SFA

Приложение D

2 раза в год

SKG

1 раз в год

GRS

4 раза в год

Таблица C.3:

Минимальные частоты проверки свойств зернистых фракций для обработанных

гидравлическими вяжущими и необработанных строительных смесей (согласно

DIN EN 13242)

частота проверки

DIN EN 1O97-2,

каждые 2 года

a) Для свойств, для которых в TL Gestein-StB была установлена категория «XNR» (не задано), проверка не требуется.

№

Свойствоа)

Раздел

Разъяснение

Метод испытания

Минимальная

1

Вещественная марки-

ровка

2.1.1

DIN EN 932-3

Каждые 5 лет

2

Средняя плотность

2.1.2

Крупные и мелкие фракции горных пород

DIN EN 1O97-6

1 раз в год

Наполнитель

DIN EN 1O97-7

3

Насыпная плотность

2.1.3

DIN EN 1O97-3

Если требуется

Крупные и мелкие фракции горных пород

4

Гранулометрический состав:

2.2.2

DIN EN 933-1

1 раз в неделю

5

Надрешётная фракция и нижний продукт

2.2.2

DIN EN 933-1

1 раз в неделю

6

Просев через промежу-

точное сито

2.2.2

DIN EN 933-1

1 раз в неделю

7

Содержание доли мелочи во фракциях

2.2.3

DIN EN 933-1

1 раз в неделю

8

Форма зерна крупных зер-

нистых фракций

2.2.5

Частота проверки действует для дроблёных зернистых фракций. Частота проверки округленного щебня зависит от месторождения и может быть уменьшена.

DIN EN 933-3

DIN EN 933-4

1 раз в месяц

9

Доля дроблёных повер- хностей зерна в зерни- стых фракциях

2.2.6

Только у зернистых фракций из дроблёного щебня

DIN EN 933-5

1 раз в месяц

1O

Дробимость крупных зер-

нистых фракций

2.2.9

DIN EN 1O97-2,

раздел 5

раздел 6

2 раза в год

11

Водопоглощение как критерий для морозо- стойкости

2.2.14.1

Частота проверки зависит от крупности зерна зернистых фракций

DIN EN 1O97-6,

Приложение B

1 раз в год

12

Морозостойкость

2.2.14.2

DIN EN 1367-1

DIN EN 1367-2

1 раз

13

Морозостойкость HMVA

2.2.14.2

DIN EN 1367-1

2 раза в год

14

Морозостойкость строи- тельных материалов

повторного использования

2.2.14.2

DIN EN 1367-1

2 раза в год

Продолжение таблицы C.2

a) Для свойств, для которых в TL Gestein-StB была установлена категория «XNR» (не задано), проверка не требуется.

№

Свойствоа)

Раздел

Разъяснение

Метод испытания

Минимальная частота проверки

15

«Солнечный ожог» базальта

2.2.17

В случае сомнения, если есть признак солнечного ожога

DIN EN 1367-3

DIN EN 1O97-2

2 раза в год

16

Распад дикальциумсиликата

(Ca2SiO4) HOS или GKOS

2.2.19.1

Только у доменных шлаков

DIN EN 1744-1,

раздел 19,1

2 раза в год

17

Окисление железа HOS

или GKOS

2.2.19.2

Только у доменных шлаков

DIN EN 1744-1,

раздел 19,2

2 раза в год

18

Стойкость к распаду стале-

литейного шлака

2.2.19.3

Только у сталелитейных шлаков

DIN EN 1744-1,

раздел 19,3

2 раза в год

19

Стойкость к распаду остат-

ков формовочного песка

2.2.19.4

DIN EN 13286-47

2 раза в год

2O

Нарушающие застывание

и затвердевание компоненты

2.2.23

DIN EN 1744-1,

раздел 15,2

1 раз в год

21

Экологические характеристики

2.4

HOS; HS; SWS; CUS; CUG; GKOS; SFA

Приложение D

2 раза в год

SKS

1 раз в год

Строительные материа- лы повторного исполь- зования; HMVA; GRS

4 раза в год

Приложение D

Экологические характеристики

У доменного шлака (HOS), гранулированного доменного шлак (HS), сталелитейного шлака (SWS), шлака из медного производства (CUS/CUG), гранулята плавильной камеры (SKG), ле- тучей  золы  каменного  угла  (SFA), котельной  золы  из  сжигания  каменного  угля  (SKA), золы от сжигания бытового мусора (HMVA), остатков формовочного песка (GRS), чугунолитейного шлака (GKOS) и строительных материалов повторного использования следует соблюдать названные  в  таблицах  D.l  и  D.2  предельные  значения  для  важных  для  окружающей  среды параметров. Превышения предельных значений допускаются только в том случае, если они незначительны и не систематичны. Предельные значения параметров, для которых в особых случаях допускаются более большие предельные значения (сноска 9 в таблице D.1, сноска 2 и 3 в таблице D.2), действуют без учёта превышений.

Систематическое  превышение  имеется,  если  допустимое  предельное  значение  параметра превышается при двух следующих друг за другом проверок.

Незначительное  превышение  имеется,  если  параметр  превышает  предельное  значение  не больше чем на допустимое превышение согласно таблице D.3. Дополнительно  действует: у золы от сжигания  бытового  мусора, остатков  формовочного  песка  и строительных  материалов повторного использования незначительное превышение существует в том случае, если максимально по одному значению параметра в двух из четырёх групп значений параметров (ср. таблицу D.3, колонка 1) превышает предельное значение не больше чем на допустимое превышение. Если хлорид и сульфат (группа параметров 1) превышаются незначительно, то дополнительно допускается также превышение предельного значения электрической прово- димости на указанное процентное значение.

Указанные рекомендуемые и предельные значения действуют с сохранением регулирующих актов компетентных органов власти земли.

За счёт выполненного в таблицах D.1 и D.2 для доменного шлака, сталелитейного шлака, золы от сжигания бытового мусора и строительных материалов повторного использования деления на различные классы даётся возможность дифференцированной (с гидрогеологической точки зрения) установки.

Производство элюатов посредством выщелачивания зернистых фракций выполняется

согласно TP Gestein-StB, часть 7.1. Методы для исследований элюатов и твёрдых веществ указаны в TP Gestein-StB, часть 7.3.

Таблица D.1:

В рамках первичной проверки и контроля качества соблюдаемые рекомендуемые и предельные значения для раствора

1)  Нет предельного значения, типичный для вещества диапазон при превышении следует проверить причину.

2) Сумма из сульфата и тиосульфата серы; определено как общая сера, пересчитано в сульфат

3) У EOS: pH до 12,5, соль фторид до 2 мг/л.

4) Превышения у LDS с pH > 11 не означают критерий исключения.

5) Определять, только если в методе используются фтористые присадки.

6) Определять только при первичной проверке.

7) Определять для накопления опыта; значение не применяется для оценки.

8)  Значение не является критерием исключения, если pH выше 11,5 и соблюдаются

значения для хлорида и сульфата.

9)   При  использовании  в  асфальтобетонных  несущих  слоях  под  водонепрони-

цаемым  слоем  покрытия  из  бетона  фторид  может  составлять  до  3  мг/л,  DOC  до

25O  мг/л, нитрат аммония до 8 мг/л, индекс фенола до 1 мг/л в элюате. Кроме того,

в данном случае может отпадать исследование на мышьяк и тяжелые металлы.

1O) У LDS до 1OO мкг/л.

Наименование стройматериала

HOS-1

HOS-2

HS

SWS-1

SWS-2

SWS-3

CUS/ CUG

SKG

SFA

SKA

HMVA-1

HMVA-2

GRS

GKOS

RC-1

RC-2

RC-3

Характеристика

pH1)

-

9-12

9-12

9 12

1O-133)

1O-133)

1O-133)

6-1O

6-9

8-13

8-12

7-13

7-13

5,5-12

5-12,5

7-12,5

7-12,5

7-12,5

Эл. уд. проводимость

мкСм/см

15OO

15OO

1OOO

15OO4)

15OO44)

15OO4)

7OO

2OO

5OOO

1OOO

2OOO

6OOO

1OOO

1OOO

15OO8)

25OO8)

3OOO8)

Нитрат аммония

мг/л

19)

Хлорид

мг/л

5O

5O

5O

25O

2O

4O

15O

Сульфат

мг/л

3OO2)

8OO2)

15O2)

1OOO

2OO

2OO

6OO

15O

3OO

6OO

Цианид (1. fr.)

мг/л

O,O2

O,O2

Соль фтористоводо-

родной кислоты

мг/л

O,755)

25)

55)3)

19)

DOC

мг/л

7)

7)

2O9)

Индекс фенола

мкг/л

1OO9)

1O

5O

1OO

Мышьяк

мкг/л

1OO

4O

7)

7)

6O/-9)

1O

4O

5O

Свинец

мкг/л

1OO

5O

5O

2OO/-9)

4O

1OO

1OO

Кадмий

мкг/л

1O

5

5

1O/-9)

2

5

5

Хром

мкг/л

3O

75

1OO

35O

5O

5O

15O/-9)

2O

3O

75

1OO

Медь

мкг/л

1OO

3OO

3OO

3OO/-9)

5O

15O

2OO

Никель

мкг/л

4O

4O

15O/-9)

2O

5O

1OO

1OO

Ртуть

мкг/л

1

16)

16)

O,2

1

2

Ванадий

мкг/л

5O

1OO

25O1O)

Цинк

мкг/л

2OO

3OO

3OO

6OO/-9)

1OO

3OO

4OO

Таблица D.2:     В рамках первичной проверки и контроля качества соблюдаемые

предельные значения для содержания твёрдых веществ

- Приведённые значения действительны для превышений по углеводородам от C1O до C22, вызванного

- асфальтобетонной составляющей, не являются критерием исключения.

2)    Исследования показывают, что примерно 2/3 общего органического углерода (TOC) состоит из элементарно-

го (инертного) углерода (см. Kowalczyk, Schirmer und Truppat: VGB Kraftwerkstechnik 1995 H. 11 S. 961 bis 967).

3)    Значения до 1OO мг/кг являются допустимыми при следующих условиях:

-  Повышенные концентрации ПАУ относится к содержащим пек составляющим.

-  Речь идёт о строительных мероприятиях в классифицированном дорожном покрытии или покрытии

транспортных площадей (за исключением хозяйственных дорог).

-  Речь идёт об относительно большом строительстве (объём укладки повторно используемого стройматериала > 5OO м3).

-  Недопустимо применительно к площадям, на которых следует ожидать частое появление трещин.

-  Установки повторной переработки подлежат периодическому контролю качества продукта.

4)    Подтверждать необходимо только при конкретных подозрениях.

5)   Значения необходимо собирать и документировать. Сами по себе они не являются критерием исключения.

Это относится также к случаю повышенного содержания хрома при использовании хромитовых песков. При превышении проверить причину. По опыту содержание тяжёлых металлов в отходах формовочной земли от цветного литья может оказаться весомым.

Параметр строительного материала

HMVA-1

HMVA-2

GRS

RC-1

RC-2

RC-3

EOX

мг/кг

3

3

3

3

5

1O

KW

мг/кг

15O

3OO1)

3OO1)

1OOO1)

TOC

% по массе

32)

32)

PAK (EPA)

мг/кг

2O

5

15

753)

PCB4)

мг/кг

O,1

O,5

1,O

Свинец

мг/кг

1OO5)

Кадмий

мг/кг

55)

Хром

мг/кг

6OO5)

Медь

мг/кг

3OO5)

Никель

мг/кг

3OO5)

Цинк

мг/кг

5OO5)

Таблица D.3:

Допустимые превышения

Группа параметров

Предельное значение согласно таблице D.1/D.2

Допустимое превышение

%

1

Хлорид

< 15O мг/л

1O

> 15O мг/л

5

Сульфат

< 15O мг/л

1O

> 15O мг/л

5

фторид

< 5 мг/л

1O

Цианид

< O,O2 мг/л

2O

Нитрат аммония

1 мг/л

1O

2

Удельная проводимость

< 1OOO мкСи/см

2O

> 1OOO мкСи/см

5

3

Металлы/металлоиды

<1OO мкг/л

2O

> 1OO мкг/л

1O

4

EOX

< 1O мг/кг

1O

KW

< 15O мг/кг

2O

> 15O мг/кг

1O

TOC

3 % по массе

1O

PAK (EPA)

5 мг/кг

25

> 15 < 75 мг/кг

1O

PCB

< O,1 мг/кг

5O

> O,1 мг/кг

25

DOC

2O мг/л

1O

Индекс фенола

< 1OO мкг/л

5O

Приложение E

Область применения: слои без вяжущих

из бетона

Приложению A

а) Для GRS действует /l6

b) Действует только для гравийных несущих слоёв

c) См. также TL SoB-StB, раздел 1.4.2

d) Действует только для HMVA и строительных материалов повторного использования (RC)

e) Действует только для RC-строительных материалов

Свойства и требуемые категории зернистых фракций

TL Gestein-StB

№ раздела

Слой

Свойство

Защитный слой в мороз

Гравийный/ щебёночный несущий слой

Слой покрытия

2.1.1

Вещественная маркировка

следует указать

2.1.2

Средняя плотность

следует указать

2.2.2

Гранулометрический состав

Зернистые фракции/фракции поставки согласно таблице 2

GF8O (строка 9) Gc8O/2O (строка 11; 13; 15; 17; 19) GF85 (строка 2O; 21) Gc85/2O (строки 22-26)

Сводные зернистые фракции согласно таблице 3

Gc9O/15

GTc2O/15; GTc2O/17,5

Допуск для KGV согласно таблице 4

GTANR

2.2.3

Содержание мелочи во фракциях

Зернистые фракции/

фракции поставки с O/2 по O/5

fуказаноa) (строка3)

Согласно таблице 5	с 2/4 по 32/63

f4 (строка 8)

fуказано (строка 9)

2.2.5

Форма зерна крупных зернистых фракций

S15O/F15O

2.2.6

Доля дроблёных поверхностей

CNR

C9O/3b)

CNR

2.2.9

Дробимость

при приведе- нии к породе согласно При- ложению Ac)

при приведении к породе согласно

2.2.14.1

Водопоглощение

WcmO,5

2.2.14.2

Морозостойкость

F; Fуказано d)

F; Fуказаноe)

F4

2.2.17

«Солнечный ожог» базальта

SBSZ (SBLA)

2.2.19.1

Распад дикальциумсиликата (Ca2SiO4) HOS или GKOS

Нет распада

2.2.19.2

Окисление железа HOS или GKOS

Нет распада

2.2.19.3

Стойкость к распаду SWS

V5

–

2.2.19.4

Стойкость к распаду GRS

см. Приложение B

–

2.2.19.5

Стойкость к распаду HMVA

см.

Приложение B

–

–

2.4

Экологические характеристики

См. раздел 2.4 и приложение D

Приложение F

Область применения: асфальтобетон*

посыпания

для фракций поставки

действуют: Gc9O/1O

для 1/3,2/3,2/4

C9O/1

но(48) PSVуказано(51)

a) Рядом с наименованием категории указать также фактическую долю мелочи

b) Проверка фракции поставки 5/8

*) При противоречиях между Приложением F и приложением A TL Asphalt-StB действуют положения TL Asphalt-StB, Приложение A.

TL Gestein-StB

№ раздела

Применение

Cвойства

ACT

AC TD

AC B

AC D, SMA, MA

PA

Материал

2.1.1

Вещественная маркировка

следует указать

2.1.2

Средняя плотность

следует указать

2.2

Крупные и мелкие зернистые фракции

2.2.2

Гранулометрический состав (KGV)

Зернистые фракции/фракции поставки согласно таблице 2

GF85 (строка 2); GA85 Gc9O/2O

Gc85/2O (строка 24 и 25)

GF85 (строка 2) Gc9O/1O (строка 3);

Gc9O/15 (строки с 4 по 7)

GF85 (строка 2),

Gc9O/1O (строка 3)

1/3,2/3 и 2/4

Сводные зернистые фракции согласно таблице 3; Смеси зернистых фракций

c 1 O и D > 8 мм

Gc9O/I5; GA85

G2O/15; G2O/17,5

–

Допуск для KGV согласно таблице 4

GTCNR

2.2.3

Содержание мелочи согласно таблице 5

для O/2 и O/5: fуказаноa); f16a)

2/5 по 8/ll:f2

для 8/16 и больше: f1

для O/2:fуказаноa); f16a)

для 2/5 по 8/ll:f2

для 11/16 и 16/22:f1

для O/2: f1

и 2/5:fO5;f1, f3

2.2.4

Качество мелочи согласно таблице 6

Строка 1

–

2.2.5

Форма зерна крупных зернистых фракций

S15O/F15O

S12O/F12O

S115/F1l5

S1NR/F1NR

2.2.6

Доля дроблёных зернистых повер-

хностей

CNR; C5O/3O; C9O/1

C9O/1; C95/1; C1OO/O

C1OO/O

b)

2.2.7

Коэффициент текучести зернистых фракций и смесей зернистых фракций

ECSNR; ECSуказано; ECS3O; ECS35

ECS35

ECSNR

2.2.9

Дробимость

Приложение A

SZ18/LA2O

SZ22/LA25

SZ18/LA2O; SZ22/ LA25; SZ26/LA3O

SZ18/LA2O

SZ18/LA2O

2.2.1O

Сопротивление полировке

PSVNR

PSVNR; PSVуказано; PSVуказано(42).

PSVNR

PSVNR; PSV- указано(42); PSVуказано(48) PSV- указано(51)

PSVуказано(54)

PSVуказано(42); PSVуказа-

Продолжение приложения F

посыпания

c) В климатической зоне III (RStO O1) < 5 % по массе

d) Нет применения GKOS

TL Gestein-StB

№ раздела

Применение

Cвойства

AC T

AC TD

AC B

AC D, SMA, MA

PA

Материал

2.2.14.1

Водопоглощение

WcmO,5

2.2.14.2

Морозостойкость

F4

F1

2.2.14.3

Морозостойкость при использовании противогололёдных солей

–

С < 8 % по массеc>

–

Откалывание < 8 % по массеc>

2.2.15

Стойкость при высоких температурах

следует указать

–

2.2.16

Сродство

следует указать

2.2.17

«Солнечный ожог» базальта

SBSZ/SBLA

2.2.18

органические примеси

mLPCO,1O

2.2.19.1

Распад дикальциумсиликата (Ca2SiO4) HOS или GKOS

Нет распада d)

–

–

2.2.19.2

Окисление железа HOS или GKOS

Нет распада d)

–

–

2.2.19.3

Стойкость к распаду у SWS

V3,5

–

2.2.19.4

Стойкость к распаду у GRS

Q < 1,3 %

по объёму

–

2.3

Наполнитель

2.3.1

Гранулометрический состав наполни-

теля

Таблица 26

2.3.2

Вредные доли мелочи

Значение следует указать

2.3.3

Содержание воды

< 1 % по массе

2.3.4.1

Пористость (Ridgen)

V28/45; V44/55

2.3.4.2

Повышение EP

∆R&B8/25 ; ∆R&B25

2.3.5

Водорастворимость

WS1O

2.3.6

Водочувствительность

следует указать

2.3.7

Содержание карбоната известнякового наполнителя

CC7O; CC8O; CC9O

2.3.8

Содержание гидроокиси кальция

KalO; Ka2O; Ko25

2.4

Экологические характеристики

См. раздел 2.4 и приложение D

Приложение G

Область применения покрытий проезжей части из бетона и слоёв с гидравлическими вяжущими*)

покрытие

BK1 SV, l-III

GС85/2O (строка 22-25)

C1OO/O

a) Требования по доли мелочи в общей смеси не должны превышаться.

*) При противоречиях между приложением G и приложением A TL Beton-StB действуют положения TL Beton-StB, Приложение A.

Свойства и требуемые категории зернистых фракций

TL Gestein-StB

№ раздела

Слой

Свойство

Укрепление

Гидр. связ. несущий слой

Бетонный несущий слой

Бетонная подготовка

Бетонное покрытие BK1

IV-VI

Бетонное покрытие (D>8)

BK1 SV, IUI

Бетонное

(0/8)

2.1.1

Вещественная маркировка

следует указать

2.1.2

Средняя плотность

следует указать

2.2.2

Гранулометрический состав

Группы зернистости/ фракции поставки согласно таблице 2

GF8O (строка 9)

GF85 (строка 2O,21)

GC8O/2O

(строки 11, 13, 15, 17, 19)

GС9O/1O (строка 3); Gc9O/15 (строка 4-7);

Сводные группы зернистости согласно таблице 3

GA85

GС9O/15

GTNR; GTC2O/15; GTC2O/17,5

GT15; GT17,5

Допуск для KGV согласно таблице 4

GTANR

строка 1 или строка 2

2.2.3

Содержание мелочи

Группы зернистости согласно таблице 5

следует указать

f3

с O/2 по O/5

С 2/4 по 32/63

следует указать

f1

2.2.5

Форма зерна крупных зерни-

стых фракций

S15O/F15O

Sl2O/F12O

Sl15/F115

2.2.6

Доля дроблёных поверхно-

стей

-

CNR;

C9O/3

CNR;

C9O/1

C9O/1;

2.2.8

Содержание раковин (крупные зернистые фракции)

-

SC1O

2.2.9

Дробимость

-

в соответствии с камнями согласно Приложению A

Продолжение Приложения G

покрытие

BK1 SV, l-III

PSVуказано(53)b)

cm

b) Промывной бетон

c) В климатической зоне III (RStO-O1)

Свойства и требуемые категории зернистых фракций

TL Gestein-StB

№ раздела

Слой

Свойство

Укрепление

Гидр. связ. несущий слой

Бетонный несущий слой

Бетонная подготовка

Бетонное покрытие BK1

IV-VI

Бетонное покрытие (D>8)

BK1 SV, IUI

Бетонное

(0/8)

2.2.1O

Сопротивление полировке

–

–

–

–

PSVуказано(42)

PSVуказано(48)

PSVуказано(48)

2.2.14.1

Водопоглощение

W     O,5

–

–

–

–

2.2.14.2

Морозостойкость

F4

F2

–

–

–

2.2.14.3

Морозостойкость при использова-

нии противогололёдных солей

–

–

–

–

Откалывание < 8 % по массе; < 5 % по массеc)

2.2.17

«Солнечный ожог» базальта

SBSZ/SBLA

2.2.18

органические примеси

Мелкая зарнистая фракция:

mLPCNR

mLPC O,25

крупная зернистая фракция

mLPCNR

mLPC O,O5

2.2.19.1

Распад дикальциумсиликата

(Ca2SiO4) HOS или GKOS

Нет распада

–

–

–

–

2.2.19.2

Окисление железа HOS или GKOS

Нет распада

–

–

–

–

2.2.19.3

Стойкость к распаду SWS

V5

SWS в бетоне не следует применять

2.2.2O

Реакция на щёлочь и кремниевую кислоту

–

–

Если требуется следует указать класс щелочной чувствительности

2.2.23

Нарушающие застывание и затвер-

девание компоненты

Следует подтвреждать

2.3.1

Гранулометрический состав на-

полнителя

–

–

–

см. таблицу 26

2.4

Экологические характеристики

См. раздел 2.4 и приложение D

Приложение H

Область применения брусчатка/булыжное покрытие и плиточные покрытия

для швов

GF8O (строка 9)

GF85 (строки 2Oa);21a))

a) Действует для балластного материала и материала для швов из округлого зерна

b) Действует для балластного материала и материала для швов из дроблёной твёрдой горных пород

c) Для строк 12-17 приложения A действует SZ26, (LA3O)

Приложение I

Свойства и требуемые категории зернистых фракций

TL Gestein-StB

№ раздела

Применение

Cвойство

Балластный материал

Материал

2.1.1

Вещественная маркировка

следует указать

2.1.2

Средняя плотность

следует указать

2.2.2

Гранулометрический состав:

Зернистые фракции/фракции поставки согласно таблице 2

GF85 (строка 2b)) GC9O/1O (строка 3b)) GC9O/15 (строки 4b);5b))

GC8O/2O (строка 11)

GC85/2O (строки 22a); 23a))

сводные зернистые фракции согласно та-

блице 3

GC9O/15

GTC2O/15; GTC2O/17,5

Допуск для KGV согласно таблице 4

GTANR

2.2.3

Содержание мелочи

Зернистые фракции/фракции поставки

См. TL Pflaster-StB

2.2.5

Форма зерна крупных зернистых фракций

S15O/F15O

2.2.6

Доля дроблёных поверхностей

CNR; C9O/3

2.2.7

Коэффициент текучести зернистой фрак-

ции O/2

ECSуказано

2.2.9

Дробимость

SZl8/LA2O; SZ22/LA25; SZ26/LA3O; Приложение Ac)

2.2.14.1

Водопоглощение

WcmO,5

2.2.14.2

Морозостойкость

F4

2.2.17

«Солнечный ожог» базальта

SBSZ (SBLA)

2.2.19.1

Распад дикальциумсиликата (Ca2SiO4) HOS

или GKOS

Нет распада

2.2.19.2

Окисление железа HOS или GKOS

Нет распада

2.2.19.3

Стойкость к распаду SWS

V5

2.2.19.4

Стойкость к распаду GRS

см. Приложение B

2.4

Экологические характеристики

См. раздел 2.4 и приложение D

Технические регулирующие издания DIN-стандартов

DIN1)

DIN 1996-9

DIN 52115-2

Проверка битумных масс для дорожного строитель-

ства и смежных отраслей; испытание на набухание

Проверка зернистых фракций – испытание на удар часть 2: ударные испытания на гравии

DIN1)2)

DIN EN 196-2

DIN EN 459-2

DIN EN 932-3

DIN EN 933-1

DIN EN 933-3

DIN EN 933-4

DIN EN 933-5

DIN EN 933-6

DIN EN 933-7

DIN EN 933-8

DIN EN 933-9

Метод испытания цемента – часть 2: Химический анализ цемента

Строительная известь – часть 2: метод испытания

Метод испытания общих свойств зернистых фракций– часть 3: проведение и терминология упрощён- ного петрографического описания

Метод испытания геометрических требований к зер- нистым фракциям – часть 1: определение распреде- ления частиц по крупности – метод сита

Метод испытания геометрических свойств зернистых фракций – часть 3: Определение формы зерна –

показатель гладкости

Метод испытания геометрических свойств зернистых фракций – часть 4: Определение формы зерна –

показатель формы зерна

Метод испытания геометрических свойств зернистых фракций – часть 5: Определение доли дроблёных зёрен в крупных фракциях горных пород

Метод испытания геометрических свойств зернистых фракций – часть 6: Определение коэффициента

текучести зернистых фракций

Метод испытания геометрических свойств зернистых фракций – часть 7: Определение содержания

раковин, процент раковин в крупных фракциях горных пород

Метод испытания геометрических свойств зернистых фракций – часть 8: Оценка долей мелочи; метод

эквивалента песка

Метод испытания геометрических свойств зернистых фракций – часть 9: Оценка долей мелочи; метод метиленблау

Продолжение приложения I

DIN EN 933-1O

DIN EN 1O97-1

DIN EN 1O97-2

DIN EN 1O97-3

DIN EN 1O97-4

DIN EN 1O97-5

DIN EN 1O97-6

DIN EN 1O97-7

DIN EN 1O97-8

DIN EN 1O97-9

DIN EN 1367-1

Метод испытания геометрических свойств зернистых фракций – часть 1O: Оценка долей мелочи, грануло- метрический состав наполнителя (воздушное

просеивание)

Метод испытания механических и физических свойств зернистых фракций – часть 1: Определение сопротивления износу (Micro-Deval)

Метод испытания механических и физических свойств зернистых фракций – часть 2: Метод опреде- ления сопротивления раздроблению

Метод испытания механических и физических свойств зернистых фракций – часть 3: Определение насыпной плотности и пористости

Метод испытания механических и физических свойств зернистых фракций – часть 4: Определение пористости сухого уплотнённого наполнителя

Метод испытания механических и физических свойств зернистых фракций – часть 5: Определение содержания воды посредством печной сушки

Метод испытания механических и физических свойств зернистых фракций – часть 6: Определение средней плотности и водопоглощения

Метод испытания механических и физических свойств зернистых фракций – часть 7: Определение плотности прилегания зёрен наполнителя – метод пикнометра

Метод испытания механических и физических свойств зернистых фракций – часть 8: Определение значения полировки

Метод испытания механических и физических свойств зернистых фракций – часть 9: Определение сопротивления износу от шин с шипами; северная проверка

Метод испытания термических свойств и погодоустойчивости зернистых фракций – часть 1: Определение сопротивления нагрузке при смене морозов оттепелями

Продолжение приложения I

DIN EN 1367-2

DIN EN 1367-3

DIN EN 1367-5

DIN EN 1744-1

DIN EN 1744-3

DIN EN 1744-4

DIN EN 1262O DIN EN 12697-11

DIN EN 13O43

DIN EN 13179-1

DIN EN 13179-2

DIN EN 13242

DIN EN 13286-47

Метод испытания термических свойств и погодоустойчивости зернистых фракций – часть 2: Метод сульфата магния

Метод испытания термических свойств и погодоустойчивости зернистых фракций – часть 3: Испытание кипячением для солнечного ожога базальта

Метод испытания термических свойств и погодоустойчивости зернистых фракций – часть 5: Определение сопротивления нагрузке в жару

Метод испытания химических свойств зернистых фракций – часть 1: Химический состав

Метод испытания химических свойств зернистых фракций – часть 3: Производство элюатов посредством выщелачивания зернистых фракций

Метод испытания химических свойств зернистых фракций – часть 4: Определение водочувствительности наполнителей в битумных смесях

Зернистые фракции для бетона

Асфальтобетон – метод испытания горячего

асфальтобетона – часть 11: Определение сродства зернистых фракций и битумов

Зернистые фракции для асфальтобетона и обработок поверхностей дорог, аэродромов и других

транспортных поверхностей

Метод испытания минеральных наполнителей в

битумных смесях - часть 1: Метод Дельта-кольцо и сфера

Метод испытания минеральных наполнителей в

битумных смесях - часть 2: Битумное число

Зернистые фракции для смесей обработанных гидравлическими вяжущими и необработанных смесей в инженерном и дорожном строительстве

Cмеси обработанные гидравлическими вяжущими и необработанные смеси – часть 47: Метод испытания для определения CBR-значения (California bearing ratio), непосредственного несущего индекса (IBI) и линейного значения набухания

Продолжение приложения I

Прочие публикации

Источники

1) Beuth Verlag GmbH

Адрес:   Burggrafenstr. 6, 1O787 Berlin

Тел.: O 3O/26 O1-22 6O, факс: 26 O1-12 6O, E-Mail: info@beuth.de, Internet: www.beuth.de

2) FGSV Verlag GmbH

Адрес:   Wesselinger Str. 17, 5O999 Köln

Тел.: O 22 36/38 46 3O, факс: 38 46 4O,

E-Mail: info@fgsv-verlag.de, Internet: www.fgsv-verlag.de

DAfStb1)

Щелочная директива

Профилактические меры против повреждающей щелочной реакции в бетоне (щелочная директива)

FGSV2)

TP Gestein-StB, часть

5.3.1.2

TP Gestein-StB, часть

6.6.3

TP Gestein-StB, Teil

7.1.1

TP Gestein-StB, Teil 7.3

M Ls

M HMVA RStO

AP 52

Технические предписания по проверке зернистых фракций в дорожном строительстве (TP Gestein-StB), часть 5.3.1.2: Метод испытания Лос-Анджелес для зер- нистых фракций > 32 мм

Технические предписания по проверке зернистых фракций в дорожном строительстве (TP Gestein-StB), часть 6.6.3: Водочувствительность мелких зернистых фракций - метод испытания на вибростойкость и истирание

Технические предписания по проверке зернистых фракций в дорожном строительстве (TP Gestein-StB), часть 7.1.1: Модифицированный DEV-S4-метод

Технические предписания по проверке зернистых фракций в дорожном строительстве (TP Gestein-StB), часть 7.3: Метод анализа

Памятка об применении шлака лавы в дорожном

строительстве (FGSV 611)

Памятка об применении золы от сжигания бытового мусора в дорожном строительстве (FGSV 638)

Директивы для стандартизации надземной части транспортных площадей (FGSV 499),

Дополняющий метод испытания касательно TP HGT

- Проверка на стойкость к распаду: Испытание паром

- Проверки на морозостойкость: Динамический

Эл.модуль; CIF-тест (FGSV AP 52)

Приложение J

Перечень сокращений

Толкования касательно категорий

AAV AN

AS

C

Сопротивление истираню поверхности (aggregate abrasion value) Сопротивление истиранию от шин с шипами (nordic abrasion value) Содержание растворимого в кислоте сульфата (acid-soluble Sulfat)

Доля полностью раздробленных (crushed) и частично раздробленных зёрен

Содержание карбоната кальция

Повышение точки размягчения «Дельта-кольцо и сфера»

Нижний номер сита Верхний номер сита

Коэффициент текучести Содержание мелочи

Морозостойкость

Индекс гладкости (flakiness index)

Гранулометрический состав (grading) Категория смеси фракции горных пород

Допуск относительно типичного просева через промежуточное сито

(grading tolerance)

Содержание гидроокиси кальция смешанного наполнителя

Значение Лос-Анджелес

Значение метиленблау

Micro-Deval-коэффициент

Содержание органических примесей Нагрузка сульфата магния

Сопротивление полировке (polished stone value)

Общее содержание серы

Значение эквивалента песка (sand-equivalent)

Показатель формы зерна (shape index)

«Солнечный ожог» базальта

Содержание раковин крупных зернистых фракций (shell content)

СС

∆R&B

c D ECS

f

F F1

G GA

GT

Ka

LA MBF MDE mLPC MS PSV S

SR Sl SB

SC

SZ Wcm

WS

Значение ударного раздробления

Водопоглощение

Водорастворимость (water soluble)

Используемые индексы:

указано

C F NR X x/y

Измеренное значение необходимо указать крупная (coarse) фракция горных пород Мелкая фракция горных пород:

Нет требования (no requirement), это означает: Не требуется доказательство

x стоит для предельных значений, которые следует соблюдать

x % по массе просев через верхнее сито (D) и y % по массе просев через ни-

жнее сито (c)

Примеры:

f3

GC

GF

GC9O/15

Доля мелочи < 3 % по массе

Гранулометрический состав крупной (coarse) фракции горных пород Гранулометрический состав мелкой фракции горных пород Гранулометрический состав крупной зернистой фракции с 1–1O % по массе

надрешётная фракция (это означает 9O–99 % по массе просева через верхнее

сито D) и O–15 % по массе нижний продукт (это означает O–15 % по массе просев через нижнее сито c).

Промежуточное значение категорий PSV

PSVуказано(51)