НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Автомобильные дороги

УСТРОЙСТВО ОБСТАНОВКИ ДОРОГИ

НАНЕСЕНИЕ   ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

СТО НОСТРОЙ 2.25.20.2-2011

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Открытое акционерное общество

«Центр проектной продукции в строительстве»

Москва 2011

Предисловие

| 1 | РАЗРАБОТАН | СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| --- | --- | --- |
| 2 | ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ | Аппаратом Национального объединения строителей СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| 3 | УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ | Решением Совета Национального объединения строителей от _________ № ____ |
| 4 | ВВЕДЁН | ВПЕРВЫЕ |

© Национальное объединение строителей, 2011

© НП «МОД «СОЮЗДОРОСТРОЙ», 2011

Содержание

Введение	IV

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	2

4 Организация работ по нанесению разметки	6

5 Правила нанесения дорожной разметки и требования к используемым

материалам  	8

5.1 Состав технологического процесса	8

5.2 Нанесение предварительной разметки	9

5.3 Подготовка поверхности дорожного покрытия	10

5.4 Нанесение разметки из краски	11

5.5 Нанесение разметки из термопластика	15

5.6 Нанесение разметки из холодного пластика	19

5.7 Нанесение разметки из полимерных лент	23

5.8 Нанесение световозвращающегося материала	24

5.9 Нанесение фрикционного материала	25

5.10 Нанесение структурной и профилированной разметки 	26

6  Контроль качества	26

7 Обеспечение безопасности работ и охрана окружающей среды	29

8  Библиография	31

Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Программой стандартизации Национального объединения строителей на 2010-2011 годы. Целью разработки стандарта СТО НОСТРОЙ является установление единых требований к нанесению горизонтальной дорожной разметки и используемым материалам, а так же требований к обеспечению рациональной организации строительных работ, включающей процессы контроля качества, обеспечения охраны окружающей среды, предупреждения травматизма и дорожно-транспортных происшествий.

Стандарт содержит все необходимые требования к современным материалам, используемым в российских условиях и за рубежом. В стандарте регламентированы технологии применения различных материалов и указаны рациональные границы их применения.

Авторский коллектив: к.т.н., доцент В.И.Бочкарёв, к.т.н., профессор В.П.Залуга (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет).

Работа выполнена под руководством д.т.н., профессора В.В.Ушакова (МАДИ) и к.т.н. Л.А.Хвоинского (СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»).

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Устройство обстановки дороги

НАНЕСЕНИЕ   ДОРОЖНОЙ

РАЗМЕТКИ

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на организацию и технологию работ по устройству дорожной разметки из различных материалов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

ГОСТ  Р 50971-96  Технические   средства  организации  дорожного движения. Световозвращатели дорожные.  Общие технические требования. Правила применения.

ГОСТ Р 52282-2004 Технические  средства  организации  дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний.

ГОСТ Р 5228902004 Технические  средства  организации  дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования.

ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний.

ГОСТ Р 53170-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. Технические требования.

ГОСТ Р 53171-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. Методы контроля.

ГОСТ Р 53172-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования.

ГОСТ Р 53173-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки.  Микростеклошарики. Методы контроля.

ГОСТ Р 54306-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Технические требования.

ГОСТ Р 54307-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Методы испытаний.

3 Термины и определения

3.1 безвоздушный (гидравлический) метод – способ нанесения разметки краской путем подачи материала через специальные форсунки под высоким давлением за счет гидравлического сжатия, создаваемым гидронасосом поршневого или диафрагменного типа.

3.2 вертикальная дорожная разметка: - символы и линии на дорожных сооружениях и элементах обустройства дорог (опорах и пролетных строениях путепроводов, мостов и тоннелей, бордюрах, сигнальных столбиках, дорожных ограждениях и т.п.), наносимые для повышения их видимости участниками движения с целью предупреждения возможного наезда на них транспортных средств.

3.3 горизонтальная дорожная разметка (далее по тексту – разметка): - система линий, символов и других обозначений на проезжей части дороги, предназначенных для постоянного оптического информирования участников движения об условиях движения по дороге.

3.4 гравитационный метод: - способ нанесения разметки термопластиком или холодным пластиком путем вытекания материала под собственным весом через щелевое отверстие каретки при движении разметочной машины.

3.5 координаты цветности: - характеристика цвета разметки в колориметрической системе МКО 1931 г.

3.6 коэффициент дневной видимости: - характеристика видимости дорожной разметки водителем из транспортного средства в светлое время суток при рассеянном солнечном свете или в темное время суток при наличии искусственного освещения дороги (по ГОСТ Р 52289 этот показатель имеет наименование «светоотражение при диффузном дневном или искусственном освещении»).

3.7 коэффициент световозвращения: - характеристика видимости разметки водителем из транспортного средства в темное время суток при освещении ее фарами транспортного средства.

3.8 коэффициент яркости – характеристика видимости разметки в светлое время суток при наблюдении в направлении, перпендикулярном плоскости ее расположения.

3.9 краска (эмаль): - для дорожной разметки (далее по тексту – краска) – композиционный материал, который в исходном виде представляет собой жидкую суспензию пигмента и минеральных наполнителей в растворе полимерного связующего с включением технологических и функциональных добавок. Максимальная крупность частиц минерального наполнителя в красках, как правило, не превышает 50 мкм, в некоторых случаях – до 100 мкм. По типу растворителя различают краски с органическим растворителем и краски на водной основе. По способу отверждения краски могут быть однокомпонентными – образующими пленку на дорожном покрытии только за счет испарения жидкой фазы, а также двух- и более компонентные – отверждаемые за счет химической реакции, происходящей при смешивании компонентов в определенном порядке и соотношении, при этом химическая реакция может происходить при взаимодействии с компонентами атмосферы. По температуре при нанесении краски подразделяют на обычные, наносимые при обычной температуре воздуха и краски, требующие разогрева до 60-80ºС перед нанесением для достижения достаточной текучести  материала.

3.10 микростеклошарики: - частицы из прозрачного стекла, имеющие форму, близкую к сферической, применяемые в качестве световозвращающих элементов для дорожной разметки с целью обеспечения ее ночной видимости в свете фар автомобилей.

3.11 пневматический (аэрозольный) метод: - способ нанесения разметки краской путем подачи материала через специальные форсунки под давлением воздуха, создаваемым компрессором, с образованием аэрозольного факела на выходе из форсунок.

3.12 полимерная лента для дорожной разметки: - представляют собой готовые формы разметки в виде полосы (в рулонах) или фрагментов символов разметки из полимерного материала. Полимерные ленты классифицируют по следующим признакам: по наличию световозвращающих и фрикционных элементов в материале и на его поверхности, по наличию поверхностного растра (профилю поверхностного слоя), по наличию клеевого слоя и защитной подложки на нижней поверхности ленты.

3.13 предварительная разметка: - линии, выполненные из краски в виде периодических точек диаметром 3-7 см с расстоянием между ними 1-3 м, или нитевидной полосой, или иными символами, фиксирующими проектное положение линий разметки, по которым ориентируются при нанесении разметочного материала.

3.14 профилированная разметка: - горизонтальная дорожная разметка из термопластиков или холодных пластиков, нанесенная сплошным слоем, имеющим периодические выступы или другие, специально созданные неровности на поверхности линии. Предназначена для улучшения ночной видимости разметки при наличии влаги на поверхности  (во время дождя), а также обладает шумовым эффектом при большой высоте выступов.

3.15 спрей метод: - аналогичен по принципу безвоздушному методу нанесения разметки. Этот термин используют для термопластиков и холодных пластиков.

3.16 структурная разметка: - горизонтальная дорожная разметка из термопластиков или холодных пластиков, нанесенная не сплошным слоем, а отдельными фрагментами (каплями) в пределах заданной ширины линии. Предназначена для улучшения ночной видимости разметки при наличии влаги на поверхности (во время дождя), а также для повышения сцепления колеса автомобиля с линией разметки.

3.17 термопластик:  для дорожной разметки – композиционный материал, который в исходном виде представляют собой порошковую смесь компонентов, или литые объемные элементы (брикеты, гранулы и т.п.) из остывшего расплава материала, или плоские готовые формы разметки (фрагменты символов и линий) из остывшего расплава материала. В состав термопластиков входят: термопластичная смола (смесь смол), пигмент, минеральные наполнители, технологические и функциональные добавки. Максимальная крупность частиц минерального наполнителя термопластиков может составлять до 1,5 мм. При разогреве (с перемешиванием) до высокой температуры (140-210ºС в зависимости от типа смолы) термопластик переходит в текучее состояние, при котором из него формируют линию разметки. Отверждение происходит за счет снижения подвижности полимерных цепочек при остывании материала.

3.18 функциональная долговечность: - период времени, в течение которого разметка отвечает требованиям данного стандарта, а ее разрушение или износ по площади не влияет на восприятие участниками движения заложенной информации.

3.19 холодный пластик для дорожной разметки: - композиционный материал, который в исходном виде представляет собой текучую суспензию основных компонентов и отдельно прилагаемый отвердитель. В состав основного материала входит: термореактивная смола (смесь смол), пигмент, минеральный наполнитель, технологические и функциональные добавки. Максимальная крупность частиц минерального наполнителя холодных пластиков может составлять до 1,5 мм. Отверждение холодных пластиков происходит за счет химической реакции поперечной сшивки полимерных цепочек при смешивании компонентов в определенном порядке и соотношении.

3.20 экструдерный метод: - способ нанесения разметки термопластиком или холодным пластиком путем подачи материала через щелевые отверстия под давлением, создаваемым шнековым механизмом.

4 Организация работ по нанесению разметки

4.1 Работы по нанесению дорожной разметки производят на основании проектной и технической документации, в сроки и в очередности, установленные Заказчиком и согласованные в установленном порядке с органами ГИБДД.

Заблаговременно до начала работ от Заказчика необходимо  получить проект организации движения на объекте, включающий схему дорожной разметки. На основе проекта рекомендуется составить календарный график выполнения работ с учетом приоритета дорог и технического состояния покрытия. В соответствии с календарным графиком уточняют комплектность оборудования, его техническое состояние, укомплектованность разметочных бригад специалистами и осуществляют закупку материалов для дорожной разметки.

4.2 Дорожное покрытие, на которое наносят разметку, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597. В случаях, когда состояние покрытия не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597, решение о целесообразности проведения работ принимается до начала нанесения разметки.

4.3 Участок дороги, на котором производится разметка покрытия, должен быть огражден в соответствии  с рекомендациями действующих нормативных документов, например [2]-[5], или региональных норм.

Схемы организации движения в местах проведения работ должны обеспечивать выполнение следующих требований:

- предупреждение участников дорожного движения о характере опасности, вызванной дорожными работами; обозначение направления (маршрута) объезда имеющихся на проезжей части препятствий; создание безопасного режима движения транспортных средств и пешеходов на участке проведения работ и в прилегающих к нему зонах, по возможности – с минимальными задержками движения;

- создание безопасных условий работы дорожных рабочих и дорожной техники на участке дороги;

- создание условий движения транспорта, не допускающих наезд на нанесенные линии дорожной разметки на время их формирования.

Схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ (и типовые, и индивидуальные), а также сроки выполнения работ утверждаются руководителем дорожной организации и согласовываются с ГИБДД. Не допускаются любые изменения утвержденных схем, ухудшающие организацию движения.

Работы разрешается начинать только после полного обустройства места их выполнения необходимыми техническими средствами организации движения.

Ответственность за выполнение требований по организации движения в местах производства дорожных работ возлагается на инженерно-технический персонал, который непосредственно руководит производством работ.

4.4 Все машины, участвующие в процессе нанесения разметки, должны быть оборудованы проблесковыми маяками желтого или оранжевого цвета и снабжены необходимыми техническими средствами организации дорожного движения. Во время подготовки к работе и при нанесении разметки на машинах должны быть включены проблесковые маяки и необходимые световые приборы.

4.5 Работники, участвующие в процессе нанесения разметки, должны быть в спецодежде, имеющей световозвращающие элементы.

5 Правила нанесения дорожной разметки и требования к используемым материалам

5.1 Состав технологического процесса

5.1.1 Технологический процесс нанесения разметки включает следующие группы работ:

- нанесение предварительной разметки;

- подготовка поверхности дорожного покрытия;

- нанесение основного разметочного материала (краски, термоплас-тика, холодного пластика, полимерной ленты);

- нанесение микростеклошариков или смеси микростеклошариков с фрикционным материалом на поверхность основного разметочного материала;

- обеспечение мероприятий по недопущению движения транспорта по нанесенным линиям дорожной разметки на время их формирования.

5.2 Нанесение предварительной разметки

5.2.1 Предварительную разметку производят вручную или с использованием специальных устройств, входящих в комплект разметочных машин.

5.2.2 Технология работ по нанесению предварительной разметки вручную включает: ограждение участка работ с регулированием движения автотранспорта; определение контрольных точек положения линии разметки с использованием рулетки (курвиметра) и фиксацией их меловыми засечками; укладка шнура по контрольным точкам; нанесение краской линий или «точек» предварительной разметки по уложенному шнуру; снятие (или перенос) ограждения.

5.2.3 Нанесение предварительной разметки продольных линий следует начинать, как правило, с осевых линий. Параллельные им линии предварительной разметки (краевые, рядность) могут быть нанесены с помощью разметочной машины с установленным на ней телескопическим кронштейном с маркером предварительной разметки. Расстояние между следящим устройством разметочной машины и маркером устанавливают равным расстоянию между параллельными линиями разметки. Оператор разметочной машины в движении ориентирует следящее устройство по нанесенной линии предварительной разметки, в это время маркером наносится параллельная ей линия.

5.2.4 На цементобетонных покрытиях при попадании продольной линии дорожной разметки на продольный шов ее наносят рядом со швом не ближе, чем на 5 см от него.

5.3 Подготовка поверхности дорожного покрытия

5.3.1 дорожное покрытие при нанесении разметки должно быть сухим и очищенным от загрязнений.

5.3.2 При наличии загрязнения на покрытии дороги его необходимо очистить, используя для этого поливомоечную машину (промывка и очистка щеткой) или специальную машину для «сухой» очистки, оснащенную комбинацией щеточного и воздуходувного оборудования. При «мокрой» очистке дорожного покрытия с использованием поливомоечной машины перед нанесением разметочного материала необходимо дождаться высыхания покрытия.

5.3.3 В случаях необходимости срочного нанесения разметки на влажное покрытие, его следует просушить с использованием газовых линеек-разогревателей,  инжекторных  газовоздушных горелок или другим подобным оборудованием.

5.3.4 При наличии  значительных  остатков  старой  разметки мероприятия по ее демаркировке следует предусматривать в следующих  случаях:

- при несоответствии (значительных отклонениях) старой разметки от утвержденной схемы организации движения;

- при суммарной толщине слоев старой и новой разметки, превышающей предельно допустимое по ГОСТ Р 51256 значение (6 мм);

- при низкой адгезии старого разметочного материала к покрытию дороги (что приведет в результате к отслоению нового слоя разметки вместе со старым).

5.3.5 Демаркировку старой разметки следует производить с использованием следующих методов:

- механическое удаление с применением специальных горизонтально-фрезерных механизмов;

- гидравлическое удаление высоконапорной струей воды с применением специальных машин;

- закрашивание старой разметки краской, по цвету соответствующей цвету дорожного покрытия.

При механическом и гидравлическом удалении допускается срезка асфальтобетонного покрытия на глубину не более 2,0 мм.

Закрашивание линий дорожной разметки красками следует рассматривать как временное мероприятие (в случае отсутствия специальной демаркировочной техники или по иным причинам), с учетом малого срока сохранности слоя краски на закрашенной линии.

5.4 Нанесение разметки и краски

5.4.1 Краски для дорожной разметки должны соответствовать требованиям п. 5.1 ГОСТ Р 52575, при этом предпочтение следует отдавать материалам классов не ниже В7, НВ2 и ВВ3.

5.4.2 Нанесение краски следует производить при температуре и относительной влажности воздуха, а также температуре дорожного покрытия, которые соответствуют требованиям, указанным производителем в инструкции по применению материала. Требование к перечисленным показателям выдвигают, исходя из условия нормальной сушки (испарения растворителя) и   формирования слоя краски. Как правило, температура покрытия при нанесении краски должна быть не ниже +15ºС, а относительная влажность воздуха не более 85% [1].

5.4.3 Однокомпонентные краски следует наносить на сухое и чистое дорожное покрытие. Некоторые типы многокомпонентных красок химического отверждения допускают нанесение на влажное покрытие, такая возможность должна быть указана производителем в инструкции по применению материала.

5.4.4 Нанесение разметки из краски осуществляют методами пневматического (аэрозольного) или гидравлического (безвоздушного) распыления. При использовании многокомпонентных красок используют разметочные машины, оснащенные специальным оборудованием, включающим устройства для смешивания компонентов.

При использовании аэрозольного оборудования рекомендуется применять краски класса УВ3 по условной вязкости, при использовании безвоздушного оборудования – класса УВ2 по условной вязкости и класса СП2 по степени перетира.

5.4.5 Технология нанесения разметки из краски включает следующие операции: подготовка краски; подготовка разметочной машины; ограждение участка работ в соответствии с п.4.3; нанесение краски на дорожное покрытие с обеспечением покрытия разметки от наездов для высыхания материала; снятие ограждения.

Краску перед заправкой в емкость разметочной машины следует перемешать до однородного состояния. При наличии в краске значительного слоя трудноразмешиваемого осадка, не позволяющего обеспечить однородность материала перемешиванием, рекомендуется приостановить использование данного материала и провести дополнительные испытания в рамках входного контроля, известив об этом поставщика (производителя) материала.

Подготовка самоходной разметочной машины к работе включает следующие операции: установка рабочего агрегата и места оператора на нужную, правую или левую, сторону машины в зависимости от вида наносимой линии (при наличии такой возможности на машине) и соответствующая регулировка следящего устройства; установка на разметочной машине и на машинах прикрытия требующих дорожных знаков; заправка рабочих емкостей разметочным материалом; установка на компьютере машины требуемого расхода разметочных материалов или регулировка расхода под требуемое значение при отсутствии такой функции на компьютере; установка на оборудовании требуемой ширины линии разметки; установка на компьютере машины типа наносимой линии; пробное нанесение линии.

Рабочий агрегат и рабочее место оператора (при возможности их регулировки) устанавливают таким образом, чтобы при нанесении линии разметочная машина шла по проезжей части в направлении потока, движущегося по данной полосе движения. Положение визира следящего устройства разметочной машины устанавливают таким образом, чтобы при прямом движении машины оно совпадало с осью наносимой линии (положением форсунки).

Во избежание попадания инородных предметов, а также комков разметочного материала, заправку рабочих емкостей машины рекомендуется производить с процеживанием материала через специальные сита.

При отсутствии функции задания расхода материала в компьютере разметочной машины расход регулируют давлением краски (воздуха) и скоростью движение разметочной машины, а также заменой форсунки на форсунку с другим размером отверстия.

Ширину наносимой линии разметки в агрегатах безвоздушного нанесения регулируют подъемом или опусканием форсунок: чем выше поднята форсунка, тем больше будет ширина линии разметки. При замене форсунки на форсунку с другим размером отверстия следует заново отрегулировать расход материала, а затем ширину линии. Если рабочий агрегат разметочной машины (в основном – пневматического типа) оборудован ограничительными дисками, то ширину линии задают, регулируя их положение, а изменением высоты форсунки добиваются, чтобы на диски попадал минимум разметочного материала, а наносимая линия иметь по ширине равномерную толщину.

Компьютеры современных самоходных разметочных машин позволяют автоматически задавать тип наносимой линии (сплошная или прерывистая) и длину штрихов-разрывов для прерывистых линий, а также функцией ручного включения и выключения подачи разметочного материала.

Пробное нанесение линии производят для «продувки» оборудования и оценки правильности его регулировки (положения, ширины и толщины линии, длины штрихов-разрывов). Пробные линии разметки следует наносить на специальные листовые подкладки (как правило – листы оцинкованной стали).

При нанесении продольных линий разметки с использованием самоходных разметочных машин машинист (или водитель и оператор) ориентируют следящее устройство по нанесенной линии предварительной разметки или по сохранившейся линии старой разметки при ее обновлении.

5.4.6  При нанесении линий разметки ручным способом с помощью кистей и валиков (применяется для символьной и поперечной разметки), используют шаблоны (трафареты), которые, как правило, изготавливают из листовой стали или алюминия толщиной 1-2 мм. В листах вырезают элемент разметки. Тонкие листовые шаблоны требуют усиления ребрами жесткости (например, металлическим уголком). Возможно изготовление шаблонов другой конструкции и из других материалов, в том числе рулонных полимерных, обеспечивающих точность размеров линии (символа) и простоту очистки шаблона от попадающей на него краски.

Разметку по шаблонам наносят выносным ручным разбрызгивающим краску пистолетом, входящим в комплект разметочных машин, или перемещаемой вручную разметочной машиной.

Шаблон разметки укладывают на дорожное покрытие, предварительно установив и зафиксировав мелом положение линии (символа) разметки. Краску в границах шаблона наносят равномерным слоем веерообразными движениями от края шаблона к центру.

5.4.7 При нанесении разметки краской предусматривают защиту нанесенной линии от наездов колес автомобилей на период высыхания слоя материала, закрывая движение или устанавливая конусы.

5.5 Нанесение разметки из термопластика

5.5.1 Термопластики для дорожной разметки должны соответствовать требованиям п.5.2 ГОСТ Р 52575.

5.5.2 Нанесение термопластика следует производить при температуре и относительной влажности воздуха, а также температуре дорожного покрытия, которые соответствуют требованиям, указанным производителем в инструкции по применению материала. Требования к перечисленным показателям выдвигают, исходя из условия обеспечения хорошей адгезии термопластика к дорожному покрытию и нормального формирования слоя материала при остывании. Как правило, температура покрытия при нанесении  термопластика должна быть не  ниже +10ºС, а относительная влажность воздуха не более 85% [1].

5.5.3 Термопластик следует наносить на сухое и чистое дорожное покрытие.

5.5.4 Для нанесения разметки из термопластика с помощью самоходных разметочных машин применяют оборудование, работающее гравитационным, экструдерным или спрей методами.

При выборе марки термопластика следует учитывать возможность его использования с применяемым типом технологического оборудования, что, как правило, отражается в инструкции по применению материала.

Символьную разметку, а также и линии разметки, из термопластика наносят вручную из готовых форм материала.

5.5.5 Технология механизированного нанесения разметки из термопластика включает следующие операции: подготовка маточного котла и котла разметочной машины к плавлению материала; загрузка и плавление термопластика; подготовка разметочной машины; ограждение участка работ в соответствии с п.4.3; нанесение термопластика на дорожное покрытие с обеспечением прикрытия разметки от наездов для отверждения материала; снятие ограждения.

Для обеспечения непрерывности процесса нанесения разметки из термопластика в технологическом процессе используют маточные котлы – устройства для заблаговременного приготовления расплава материала в большом количестве (емкости котлов составляют 1-2 м3 и более) для периодической дозаправки расплавом котла разметочной машины на объекте (емкость котла разметочной машины, как правило, не превышает 0,5 м3).

Котлы оборудованы разогревающими устройствами, работающими или на природном газе, или на дизельном топливе, с передачей тепла материалу посредством масляного теплоносителя, и устройствами для перемешивания материала.

Маточные котлы, как правило, устанавливают в кузове машины, буксирующей прицеп с разметочной машиной среднего класса, или на грузовой платформе магистральных разметочных машин.

Подготовка котлов для приготовления расплава к работе заключается в очистке от остатков материала, на что особенно следует обратить внимание при переходе на материал другой марки во избежание возможной необратимой потери текучести расплава термопластика, проверке работоспособности разогревающего и перемешивающего устройств.

При приготовлении расплава термопластика следует строго соблюдать температурный режим, продолжительность операции разогрева и перемешивания (включения перемешивающего устройства), указанные производителем в инструкции по применению материала.

Подготовка самоходной разметочной машины к работе включает следующие операции: установка рабочего агрегата и места оператора на нужную, правую или левую, сторону машины в зависимости от вида наносимой линии (при наличии такой возможности на машине) и соответствующая регулировка следящего устройства; установка на разметочной машине и на машинах прикрытия требующихся дорожных знаков; заправка котла машины расплавом термопластика; регулировка расхода термопластика под требуемое значение; установка на оборудовании требуемой ширины линии разметки; установка на компьютере машины типа наносимой линии; пробное нанесение линии.

Рабочий агрегат и рабочее место оператора (при возможности их регулировки) устанавливают таким образом, чтобы при нанесении линии разметочная машина шла по проезжей части в направлении потока, движущегося по данной полосе движения. Положение визира следящего устройства разметочной машины устанавливают таким образом, чтобы при прямом движении машины оно совпадало с осью наносимой линии разметки.

Заправку котла разметочной машины среднего класса, как правило, производят путем слива расплава материала из маточного котла. Во избежание попадания инородных предметов, а также комков разметочного материала, слив расплава рекомендуется производить через сито с ячейками 3-5 мм.

Расход материала при нанесении линии регулируют:

- на гравитационном оборудовании (каретке) – скорость движения машины;

- на экструдерном оборудовании – давлением (частотой вращения) шнека и  скоростью движения разметочной машины;

- на спрей оборудовании – давлением насоса и скоростью движения разметочной машины, а также заменой форсунки на форсунку с другим размером отверстия.

Толщина линии разметки при использовании гравитационной и экструдерной технологии составляет 3-5 мм, при спрей технологии – 1-2 мм.

Ширину наносимой линии разметки задают:

- на гравитационном оборудовании ширина линии жестко фиксирована отверстием установленной каретки; для изменения ширины линии необходимо менять каретку;

- на экструдерном оборудовании (при использовании «широких» механизмов) ширину наносимой линии задают на компьютере; изменение ширины происходит за счет открытия или закрытия сегментных заслонок механизма;

- на спрей оборудовании ширину линии регулируют изменением высоты форсунок (или путем замены форсунки на форсунку с другим размером отверстия).

Компьютеры современных самоходных разметочных машин позволяют автоматически задавать тип наносимой линии (сплошная или прерывистая) и длину штрихов-разрывов для прерывистых линий, а также обладают функцией ручного включения и выключения подачи разметочного материала.

Пробное нанесение линии производят для «продувки» оборудования и оценки правильности его регулировки (положения, ширины и толщины линии, длины штрихов-разрывов). Пробные линии разметки следует наносить на специальные листовые подкладки (как правило – листы оцинкованной жести).

При нанесении продольных линий разметки с использованием самоходных разметочных машин машинист (или водитель и оператор) ориентируют следящее устройство по нанесенной линии старой разметки при ее обновлении.

5.5.6 При нанесении линий разметки из термопластика вручную (применяется, как правило, для символьной разметки), используют готовые формы – изготовленные в заводских условиях фрагменты символов и линий из термопластика.

Из фрагментов выкладывают на дорожном покрытии символ (линию) разметки, предварительно установив и зафиксировав мелом его положение. Затем материал разогревают до плавления с использованием инжекторных газовоздушных горелок, газовых линеек - разогревателей, или другим подобным оборудованием. После остывания материал затвердевает. При разогреве готовых форм следует следить, чтобы материал был расплавлен на всю толщину слоя, и не допускать перегрев (горение) термопластика.

Символы разметки можно наносить также экструдером по трафарету.

5.5.7 При нанесении разметки термопластиком предусматривают защиту нанесенной линии от наездов колес автомобилей на период остывания слоя материала.

5.6 Нанесение разметки из холодного пластика

5.6.1 Холодные пластики для дорожной разметки должны соответствовать требованиям п.5.3 ГОСТ Р 52575.

5.6.2 Нанесение холодного пластика следует производить при температуре и относительной влажности воздуха, а также температуре дорожного покрытия, которые соответствует требованиям, указанным  производителем  в инструкции по применению материала. Требования к перечисленным показателям выдвигают, исходя из условия нормального прохождения химической реакции в материале с приемлемой скоростью и обеспечения хорошей адгезии пластика к дорожному покрытию. Для большинства марок этого материала производители рекомендуют изменять дозировку отвердителя (компонентов) в зависимости от температурных условий нанесения.

5.6.3 Холодный пластик, как правило, следует наносить на сухое и чистое дорожное покрытие. Некоторые типы (марки) этого материала допускают нанесение на влажное покрытие, такая возможность должна быть указана производителем в инструкции по применению материала.

5.6.4 Технология нанесения холодного пластика жестко связана с особенностями выбранной марки материала, а именно со способом внесения в материал отвердителя, или способом смешивания компонентов материала.

Для нанесения разметки из холодного пластика с помощью самоходных разметочных машин применяют оборудование, работающее гравитационным, экструдерным или спрей методами.

Разметочные машины для нанесения холодного пластика, как правило -  специализированные, должны иметь устройства, производящие смешивание компонентов, и устройства для быстрой очистки (промывки) технологической линии машины на участке прохождения смешанного (затворенного) материала.

Символьную разметку, а также и линии разметки, из холодного пластика наносят вручную с использованием специальных трафаретов.

5.6.5 Технологические операции при механизированном нанесении пластика в основном аналогичны операциям, выполняемым для термопластиков (п.5.5.5), с исключением операций, связанных с приготовлением расплава материала. Особенности нанесения холодных пластиков различных типов приведены ниже.

5.6.6 Гравитационную технологию нанесения рационально применять для двухкомпонентного холодного пластика, в котором отвердитель в виде порошка вводят в основную массу материала в соотношении 1:50.

Внесение отвердителя и перемешивание холодного пластика в этом случае производят порциями, вручную, в емкости, где содержится основная масса материала. Перемешанный материал выливают в каретку разметочной машины и наносят линию до полной выработки материала в каретке. Объем приготовляемой порции и периодичность приготовления холодного пластика выбирают с учетом периода готовности для использования перемешанного материала и расхода материала при нанесении. После выработки каретки нанесение разметки приостанавливают для ручной очистки каретки от остатков старой порции материала и загрузки новой. Следует учитывать, что при остановке нанесения разметки возникает опасность затвердевания массы невыработанного материала.

Аналогичным способом такой материал можно наносить с использованием кареток, перемещаемых ручным способом.

5.6.7 Экструдерную технологию нанесения рационально применять для двухкомпонентного холодного пластика, в котором отвердитель в жидком виде вводят в основную массу материала в соотношении порядка 1:20, а также для многокомпонентных систем, в которых соотношение двух текучих выходящих компонентов составляет от 1:2 до 1:5.

Для реализации такой технологии используют специализированные разметочные машины, оснащенные двумя емкостями для разных компонентов и устройствами для их дозирования. В этом случае смешение компонентов, как правило, производится в шнековом механизме.

Следует учитывать, что при остановках работы машины также возникает опасность затвердевания массы перемешанного материала в шнековом механизме, поэтому в этом случае необходимо принимать меры для очистки (промывки) механизма в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.

При хранении материала в емкостях разметочной машины необходимо учитывать, что некоторые компоненты многокомпонентных систем имеют ограниченный период готовности для использования.

5.6.8 Спрей технологию нанесению холодного пластика, как правило, применяют для многокомпонентных материалов, в которых соотношение двух жидких выходящих компонентов составляет от 1:1 до 1:5, а также для двухкомпонентного холодного пластика, в котором отвердитель в жидком виде вводят в основную массу материала в соотношении порядка 1:20.

Для реализации такой технологии используют специализированные разметочные машины, оснащенные двумя емкостями для разных компонентов и двумя гидронасосами для их подачи.

Смешивание компонентов в этом случае производят либо в смесителе, расположенном перед форсункой, либо путем одновременной подачи двух компонентов из двух форсунок в заданном соотношении и в одном направлении.

При применении спрей технологии также следует учитывать опасность схватывания материала в технологическом оборудовании и емкостях разметочной машины, аналогично п.5.6.7

5.6.9 Некоторые производители двухкомпонентных холодных пласти-ков рекомендуют вносить порошковый отвердитель (или смесь отвердителя с микростеклошариками, или микростеклошарики, обработанные отвердителем) путем поверхностной посыпки нанесенной линии (аналогично нанесению микростеклошариков), или путем подачи в струю материала.

Следует учитывать, что в этом случае невозможно обеспечить равномерное распределение отвердителя в массе материала, в результате чего свойства холодного пластика необратимо ухудшаются. Поэтому данную технологию использовать не рекомендуется.

5.6.10 При нанесении линий разметки из холодного пластика вручную (применяется, как правило, для символьной разметки) используют, как правило, двухкомпонентный холодный пластик, в котором отвердитель в виде порошка вводят в основную массу материала в соотношении порядка 1:50.

При нанесении символа (линии) разметки предварительно устанавливают его положение на дорожном покрытии, зафиксировав мелом ключевые точки. Затем по ключевым точкам производят оклейку контура линии с использованием бумажной самоклеющейся малярной ленты. После подготовки (внесения отвердителя и перемешивания) материал выливают на покрытие в пределах трафарета и равномерно разравнивают шпателем с небольшим нахлестом на малярную ленту. Затем посыпают поверхность микростеклошариками и аккуратно снимают малярную ленту, обеспечивая ровные края линии.

Символы разметки холодным пластиком можно наносить так же с использованием шаблонов, применяемых для ручной разметки краской (п.5.4.6).

5.6.11 При нанесении разметки из холодного пластика предусматри-вают защиту нанесенной линии от наездов колес автомобилей на период схватывания слоя материала.

5.7 Нанесение разметки из полимерных лент

5.7.1 Полимерные ленты для дорожной разметки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54306.

5.7.2 Для разметки следует использовать полимерные ленты, имеющие клеевой слой на нижней поверхности и фотометрические характеристики (коэффициент яркости, коэффициент световозвращения и коэффициент дневной видимости), соответствующие требованиям п.6.2.1 ГОСТ Р 52289 в зависимости от дорожных условий.

Нанесение разметки из полимерной ленты производят методом втапливания в горячее покрытие или методом наклеивания.

5.7.3 Технологию втапливания полимерных лент применяют при укладке нового верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Полимерную ленту при этом укладывают на свежеуложенное асфальтобетонное покрытие, имеющее температуру 50-65ºС, с использованием специального механизма – аппликатора или вручную, а затем укатывают легким дорожным катком (2-4 прохода в направлении раскатывания ленты).

Предварительную разметку в этом случае производят на горячем дорожном покрытии в процессе его укатки. При работе таким способом используют общее ограждение места производства работ по укладке асфальтобетонного покрытия.

5.7.4 Технология наклеивания полимерных лент включает следующие операции: ограждение участка работ в соответствии с п.4.3; нанесение валиком на покрытие специального клея; укладка на подготовленную поверхность полимерной ленты с использованием специального механизма – аппликатора или вручную; прикатка ленты ручным катком или другим методом, указанным в технической документации производителя материала; снятие ограждения.

Полимерную ленту следует наклеивать на сухое и чистое дорожное покрытие. При наличии высокой шероховатости поверхности дорожного покрытия (выступов щебня), а также в случае старого выветрелого материала в верхнем слое покрытия, выполнять постоянную разметку путем наклеивания ленты не рекомендуется во избежание крайне низкого срока ее службы.

5.8 Нанесение световозвращающего материала

5.8.1 В качестве световозвращающего материала для обеспечения видимости разметки в темное время суток применяют микростеклошарики, соответствующие требованиям ГОСТ Р 53172.

5.8.2 Нанесение микростеклошариков на поверхность линий разметки проводят в автоматизированном режиме специальным пневматическим распределителем, входящим в комплект разметочных машин.

5.8.3 Перед началом работы микростеклошарики через специальное сито засыпают в специальную емкость разметочной машины. Если микростеклошарики потеряли сыпучесть из-за попадания влаги, их нельзя использовать без предварительного просушивания до достижения легкосыпучего состояния.

В процессе работы разметочной машины микростеклошарики под давлением воздуха через специальную форсунку, расположенную позади устройства, наносящего основной разметочный материал, подают на поверхность на сформировавшейся линии разметки.

Расход микростеклошариков регулируют давлением воздуха в распределителе, а ширину россыпи – высотой расположения форсунки.

5.8.4 При ручном нанесении дорожной разметки микростеклошарики также наносят вручную или с использованием специальных ручных пневматических пистолетов.

5.9 Нанесение фрикционного материала

5.9.1 В качестве фрикционного материала для повышения сцепления колес автомобиля с линией разметки применяют частицы дробленных светлых прочных горных пород (например, кварца) размером 0,5 – 1,0 мм.

5.9.2 Фрикционные материалы используют в смеси с микростеклошариками в количестве до 25% массы последних.

5.9.3 Нанесение смеси микростеклошариков с фрикционным материалом производят аналогично нанесению микростекоршариков (п.5.8.2 – 5.8.4).

5.9.4 Следует учитывать, что наличие в смеси фрикционных матери-алов существенно снижает показатели световозвращения поверхностного слоя разметки, то есть необходим повышенный расход материала для поверхностной посыпки, а также тот факт, что срок службы фрикционных материалов непродолжителен в результате быстрого выбивания.

5.10 Нанесение структурной и профилированной разметки

5.10.1 Структурную и профилированную разметку выполняют из термопластиков и холодных пластиков с применением экструдерной или гравитационной технологии нанесения.

5.10.2 Разметочные машины в этом случае оборудованы специальными агрегатами различной конструкции, позволяющими наносить данные типы разметки. Например, экструдерный агрегат для нанесения структурной разметки «капельного» типа включает вращающийся перфорированный барабан, расположенный перед щелевыми заслонками. При гравитационной технологии нанесения профилированной разметки в задней части каретки располагают перемещающуюся заслонку, периодически поднимающуюся для локального увеличения толщины наносимой линии.

5.10.3 Технология производства работ и требования к разметочным материалам при нанесении структурной и профилированной разметки не отличаются от изложенных выше: для термопластиков – п.5.5, для холодных пластиков – п.5.6.

5.11 Нанесение вертикальной дорожной разметки

5.11.1 Вертикальную дорожную разметку выполняют из красок белого и черного цвета, соответствующих требованиям п.5.1 ГОСТ Р 52575.

5.11.2 Вертикальную дорожную разметку наносят вручную, аналогично п.5.4.6.

6 Контроль качества

6.1 Контроль качества разметки подразделяют на 4 стадии: входной, операционный, приемочный и эксплуатационный [6].

6.2 Входной контроль проводят с целью подтверждения соответствия качества материала требованиям ГОСТ Р 52575, ГОСТ Р 53170, ГОСТ Р 53172, ГОСТ Р 54306 на уровне, заявленном производителем материала. Входной контроль подрядные организации производят, как правило, с привлечением специализированных испытательных лабораторий. Испытания материалов для разметки проводят в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52576, ГОСТ Р 53171, ГОСТ Р 53173, ГОСТ Р 54307.

Ориентировочный объем входного контроля должен составлять не менее: для краски – 1 проба на 20 т; для термопластика – 1 проба на 100 т; для холодного пластика – 1 проба на 50 т; для полимерной ленты – 1 проба на 1000 м2; для микростеклошариков – 1 проба на 20 т.

Дополнительные отборы проб и испытания рекомендуется проводить в случае ощутимого изменения характеристик материала, таких как цвет, вязкость, время формирования (высыхания) и.т.п.

При получении в результате испытаний неудовлетворительных результатов проводят повторный отбор пробы и испытания, результаты которых считают окончательными.

6.3 Операционный контроль проводят с целью оценки соответствия:

- погодных и температурных условий нанесения разметочного материала, а также состояния дорожного покрытия требованиям производителя материала;

- расхода материала (толщины нанесения) и геометрических характеристик наносимой разметки техническим требованиям.

Операционный контроль осуществляет, как правило, подрядная  организация. Привлечение специализированных испытательных лабораторий подрядная организация может производить с целью отладки режимов нанесения разметки.

Результаты операционного контроля отражают в журнале производства работ, куда включают следующие показатели:

- температура и влажность воздуха,

- тип и состояние поверхности дорожного покрытия,

- температура поверхности дорожного покрытия,

- температура наносимого материала (для термопластиков);

- толщина наносимого слоя материала.

Для проведения операционного контроля рабочие бригады должны быть оснащены следующим оборудованием: термометры (для измерения температуры воздуха, дорожного покрытия, расплава термопластика), гигрометр (для измерения влажности воздуха), штангенциркуль (для измерения толщины толстослойных материалов), гребенчатый толщиномер (для измерения толщины сырого слоя красок), металлические линейка и рулетка (для измерения геометрических характеристик разметки).

6.4 Приемочный и эксплуатационный контроль проводят с целью определения соответствия характеристик нанесенной разметки техническим требованиям, указанным в контрактной документации. Данные виды контроля проводят с привлечением аккредитованной специализированной организации, область аккредитации которой позволяет выполнять испытания и измерения показателей дорожной разметки.

При приемочном контроле определяют следующие показатели:

- фотометрические характеристики: координаты цветности, коэффициент яркости, коэффициент световозвращения, коэффициент дневной видимости;

- геометрические характеристики: ширина линии, толщина линии (для толстослойных материалов), длина штрихов и разрывов прерывистых линий.

Характеристики сцепных свойств (сцепление колеса автомобиля с линией разметки и с прилегающим дорожным покрытием) определяют в случаях применения при  нанесении разметки специальных мероприятий, таких как структурная разметка, использование фрикционных материалов для поверхностной посыпки линий разметки, направленных на обеспечение требований ГОСТ Р 51256 к сцепным  характеристикам линий разметки.

7 Обеспечение безопасности работ и охрана

окружающей среды

7.1 К работам по нанесению дорожной разметки допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр, а также обучение и инструктаж по безопасности труда. Лица, допускаемые к эксплуатации дорожных машин и оборудования, используемых при нанесении разметки, должны иметь удостоверение на право работы на них.

7.2 Основными факторами опасности при выполнении работ по нанесению дорожной разметки являются:

- выполнение работ на проезжей части автомобильных дорог и улиц при наличии движения по ним автомобильного транспорта;

- наличия на разметочных машинах оборудования, работающего под высоким давлением (более 200 атм.);

- выполнение работ с огнеопасными веществами (красками и растворителями);

- выполнение работ с термопластиками, разогретыми до высокой температуры (выше 150ºС);

- наличия на разметочных машинах газового топочного оборудования для разогрева материала, а также ручных разогревателей, работающих на сжатом газе;

- наличия в  разметочных материалах летучих веществ среднего класса токсичности, а также мелкофракционных минеральных частиц и испаряющихся при высокой температуре компонентов.

7.3 Участок дороги, на котором производится разметка покрытия, должен быть огражден в соответствии с п.4.3.

7.4 Перед началом работы дорожные рабочие, машинисты и водители должны быть проинструктированы о применении условной  сигнализации, подаваемой жестами (жезлами, флажками), о порядке движения и маневрировании разметочных и вспомогательных машин.

7.5 Персонал, принимающий участие в выполнении работ по нанесению дорожной разметки должен пройти обучение безопасным методам работы с оборудованием и материалами, с учетом конкретных факторов опасности (п.7.2).

В основу обучения и инструктажа должны быть положения инструкции производителей разметочных машин и материалов для дорожной разметки по правилам безопасности работы с ними.

7.6 Краски для дорожной разметки, жидкости, применяемые для очистки (промывки) рабочих агрегатов разметочных машин, а также некоторые другие материалы для дорожной разметки выделяют летучие вещества, относящиеся к 3-4 классу опасности. Следует строго соблюдать правила работы с ними и правила их утилизации. Рекомендуется применять для разметки краски с низким содержанием летучих веществ класса не ниже НВ2 по ГОСТ Р 52575.

7.7 При выполнении работ по демаркировке разметки механическим или гидравлическим методами происходит срезка не только старой разметки, но и части дорожного покрытия. Получаемые при этом отходы разметочных материалов и асфальтобетона в виде пыли и порошка, включают в себя ряд полимерных, битумных и минеральных материалов, которые относятся к 3-4 классу опасности и подлежат обязательной утилизации или переработке без промежуточного их размещения и хранения.

Библиография

[1] СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги

[2] Организация движения и ограждение мест производства дорожных машин (методические рекомендации) / Институт Проблем Безопасности Движения. – М.: МАДИ, 2009

[3] Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ (ВСН 37-84) / Минавтодор РСФСР. – М.: «Транспорт», 1985

[4] Временные технические требования к горизонтальной дорожной разметке городских магистралей и улиц, правила нанесения и демаркировки (ВН 01-01) / УЖКХиБ г. Москвы. – М.: МАДИ(ТУ), 2001

[5] Рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом. Приняты и введены в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства министерства транспорта Российской Федерации (Росавтодор) от 01.11.2001 г. № ОС-450-р

[6] Рекомендации по контролю качества горизонтальной дорожной разметки. Приняты и введены в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства министерства транспорта Российской Федерации (Росавтодор) от 22.01.2004 г. № ОС-28/352-ис.

Ключевые слова: дорожная разметка, технологии нанесения.